# 绿色设计产品评价规范 T63/E/G 、T63/E/E/G 热处理带肋高强钢筋

1    范围

本文件规定了T63/E/G、T63/E/E/G热处理带肋钢筋绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方 法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

本文件适用于T63/E/G 、T63/E/E/G热处理带肋钢筋的绿色设计产品评价。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 1996    冶金焦碳

GB 17167    用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 18512    商品煤质量  高炉喷吹用煤

GB/T 19001    质量管理体系要求

GB/T 21342    焦炭单位产品能源消耗限额

GB/T 23331    能源管理体系要求

GB/T 24001    环境管理体系要求及使用指南

GB/T 26924    节水型企业钢铁行业

GB/T 30052-2013    钢铁产品制造生命周期评价技术规范

GB/T 32161-2015    生态设计产品评价通则

GB/T 39733    再生钢铁原料

GB/T 45001    职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB 50427    高炉炼铁工程设计规范

YB/T 4416    焦化行业清洁生产水平评价标准

Q/321182 KBC005-2023

《钢铁行业（烧结、球团）清洁生产评价指标体系》（2018版）

《钢铁行业（高炉炼铁）清洁生产评价指标体系》（2018版）

《钢铁行业（炼钢）清洁生产评价指标体系》（2018版）

《钢铁行业（钢压延加工）清洁生产评价指标体系》（2018版）

3    术语和定义

GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

钢铁产品制造生命周期  manufacture of life cycle of steel products

从铁矿石、煤炭等原料、燃料开采开始，经过烧结、焦化等原料加工工序，炼铁、炼钢、轧钢等制 造工序，形成钢铁产品的过程，即“从摇篮到大门（from cradle to gate）” 的生命周期过程。

[来源：GB/T 30052-2013 ，3. 1 ，有修改]

3.2

绿色设计  green-design

按照钢铁产品制造生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、 回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在钢铁产品制造生命周期中最大限度降低资源 消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

[来源：GB/T 32161-2015 ，3.2 ，有修改]

3.3

绿色设计产品  green-design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

[来源：GB/T 32161-2015 ，3.3 ，有修改]

3.4

生命周期评价报告  report for life cycle assessment

依据生命周期评价方法编制的，用于披露产品绿色设计情况及钢铁产品制造生命周期环境影响信息 的报告。

4    评价原则和方法

4. 1    评价原则

4. 1. 1    指标评价与生命周期评价相结合的原则

依据生命周期评价方法，考虑热处理带肋高强钢筋产品的制造生命周期，深入分析各阶段的资源消 耗、生态环境、人体健康影响因素，选取不同阶段的、可评价的指标构成评价指标体系。在满足评价指 标要求的基础上，采用生命周期评价方法，进行生命周期影响评价，编制生命周期评价报告并作为评价 绿色设计产品的必要条件。

4. 1.2    环境影响种类最优选取原则

为降低生命周期生命评价的难度，宜选取具有影响大、社会关注度高、国家法律或政策明确要求的 环境影响种类，通常可在气候变化、臭氧层破坏、水体生态毒性、人体毒性-癌症影响、人体毒性-非癌 症影响、可吸入颗粒物、电离辐射-人体健康影响、光化学臭氧生成潜势、酸化、富营养化-陆地、富营 养化-水体、水资源消耗、矿物和化石能源消耗、土地利用变化等种类中选取，选取的数量不宜过多。

4.2    评价方法

本文件采用指标评价和生命周期评价相结合的方法。热处理带肋高强钢筋产品应同时满足以下两个 条件，可判定为绿色设计产品：

a ）满足基本要求（见5. 1）和评价指标要求（见5.2）；

b）提供热处理带肋高强钢筋产品生命周期评价报告（见6.2）。

5    评价要求

5. 1    基本要求

热处理带肋高强钢筋产生产企业应满足以下要求，包括但不限于：

a ）应符合安全生产规范，生产企业三年内（投产不足三年的， 自投产之日起）无重大安全和环境 污染事故；

b）生产企业宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技 术、工艺、装备及相关物质；

c ）固体废物应有专门的贮存场所，避免扬散、流失和渗漏；生产过程应配备粉尘回收装置；减少 固体废物的产生量，充分合理利用和无害化处置固体废弃物；生产企业应符合国家和地方有关环境法律、 法规、污染物排放达到国家和地方排放控制和排污许可管理要求；

d）应确保参与绿色设计产品评价的产品质量符合Q/321182 KBC005-2023《热处理带肋高强钢筋》 的规定，并满足用户设计和使用的要求。

e ）生产企业应按照GB/T 19001 、GB/T 23331 、GB/T 24001和GB/T 45001分别建立、实施、保持并 持续改进质量管理、能源管理、环境管理和职业健康安全管理体系；

f）生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求开展污染物监测 或配备在线监测设备。

5.2    评价指标要求

热处理带肋高强钢筋产品的评价指标由一级指标和二级指标组成，其中一级指标包括资源属性指标、 能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。

热处理带肋高强钢筋产品的评价指标名称、基准值、判定依据等要求见表1。

表1    产品评价指标要求

| 一级 指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 测试依据和确认条件 a | 所属生命 周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 属性 | 原材料质量 要求 | 高炉入炉品味 a | % | 宜≥57 | 按照《钢铁行业（高炉炼 铁）清洁生产评价指标体 系》和 GB 50427 标准，提 供采购合同、采购原料清 单及证明材料。 | 原材料获 取 |
|  |  | 焦炭硫含量 b | % | ≤1.10 | 按照 GB/T 1996 标准，并 提供基础数据 |  |
|  |  | 喷吹煤硫含量 | % | ≤1.00 | 按照 GB/T 18512 标准，并 提供基础数据 |  |
|  |  | 废钢 | - | 符合（GB/T 39733）标准要 求 | 提供采购合同、采购原料 清单及证明材料。 |  |
|  |  | 无外购钢坯 | - | 无外购钢坯 | 提供生产许可证（钢坯） 作为证明材料。 |  |
|  |  | 高炉-转炉生产工艺单位产品 取水量 | m3/t | ≤3.5 | 按照《钢铁行业清洁生产 评价指标体系》要求，并 提供基础数据 |  |

|  | 水资源 |  |  |  |  | 产品生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电炉工艺 | m3/t | ≤2.6 |  |  |
|  |  | 水重复利用率 | % | ≥97 | 按照 GB/T 26924 标准和 附录 A，并提供基础数据。 |  |
| 能源 属性 | 单位产品能 耗指标 | 焦化工序（顶装） | kgce/t | ≤122 | 按照 GB/T 21342 要求，并 提供基础数据。 | 产品生产 |
|  |  | 焦化工序（捣固） | kgce/t | ≤127 |  |  |
|  |  | 烧结工序（含脱硝） | kgce/t | ≤54 | 按照《钢铁行业（烧结、 球团）清洁生产评价指标 体系》标准和附录 A ，并 提供基础数据。 |  |
|  |  | 球团工序 | kgce/t | ≤29 |  |  |

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 | 测试依据和确认条件 a | 所属生命 周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高炉工序 c |  |  | kgce/t | ≤390 | 按照《钢铁行业（高炉炼 铁）清洁生产评价指标体 系》标准和附录 A ，并提 供基础数据。 |  |
|  |  | 转炉工序 |  |  | kgce/t | ≤-20 | 按照《钢铁行业（炼钢） 清洁生产评价指标体系》 标准，并提供基础数据。 |  |
|  |  | 电炉工序 d |  |  | kgce/t | ≤64 | 按照 GB 32050 标准和附 录 A ，并提供基础数据。 |  |
|  |  | 轧钢工序 |  | 盘卷 | kgce/t | ≤54 | 按照附录 A ，并提供基础 数据。 |  |
|  |  |  |  | 直条 |  | ≤50 |  |  |
| 环境 属性 | 生产过程中 污染物排放 量 | 无组织排放（颗粒物） |  |  | - | 车间（工序） 无组织排放控 制措施与浓度 标准满足钢铁 行业排污许可 要求 | 提供无组织排放控制措施 清单；每半年第三方检测 机构监测报告中所涉及的 车间（工序）无组织监测 结果。 | 产品生产 |
|  |  | 焦化 工序 | 颗粒物 |  | kg/t | ≤0.55 | 按照 YB/T 4416 并提供基 础数据（按照一年生产周 期计算平均值） |  |
|  |  |  | SO2 |  | kg/t | ≤0. 14 |  |  |
|  |  |  | NOX |  | kg/t | ≤0.77 |  |  |
|  |  |  | BaP（废气） |  | g/t | ≤0.05 |  |  |
|  |  |  | 废水 |  | m3/t | ≤0.3 |  |  |
|  |  |  | CODCr |  | g/t | ≤12 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  | g/t | ≤1.5 |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  | g/t | ≤0.3 |  |  |
|  |  |  | 挥发酚 |  | g/t | ≤0.03 |  |  |
|  |  |  | 氰化物 |  | g/t | ≤0.06 |  |  |
|  |  |  | BaP（废水） |  | μg/t | ≤0.009 |  |  |
|  |  | 烧结 工序 | 颗粒物 |  | kg/t | ≤0.09 | 按照《钢铁行业（烧结、 球团）清洁生产评价指标 体系》，并提供基础数据 （按照一年生产周期计算 |  |

|  |  |  |  |  |  | 平均值）。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | kg/t | ≤0. 14 |  |  |
|  |  |  | NOX（以 NO2 计） | kg/t | ≤0.28 |  |  |
|  |  | 球团 | 颗粒物 | kg/t | ≤0.08 |  |  |
|  |  | 工序 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO2 | kg/t | ≤0.13 |  |  |
|  |  |  | NOX（以 NO2 计） | kg/t | ≤0.25 |  |  |
|  |  | 高炉 工序 | 颗粒物 | kg/t | ≤0.20 | 按照《钢铁行业（高炉炼 铁）清洁生产评价指标体 系》，并提供基础数据（按 照一年生产周期计算平均 值）。 |  |
|  |  |  | SO2 | kg/t | ≤0.10 |  |  |
|  |  |  | NOX（以 NO2 计） | kg/t | ≤0.30 |  |  |
|  |  | 转炉 工序 | 颗粒物 | kg/t | ≤0. 11 | 按照《钢铁行业（炼钢） 清洁生产评价指标体系》， 并提供基础数据（按照一 年生产周期计算平均值）。 |  |
|  |  | 电炉 工序 | 颗粒物 | kg/t | ≤0.10 |  |  |
|  |  | 轧钢 | 颗粒物 | kg/t | ≤0.025 | 按照《钢铁行业（钢延压 |  |

| 一级 指标 | 二级指标 |  |  |  | 单位 | 基准值 | 测试依据和确认条件 a | 所属生命 周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工序 | SO2 |  | kg/t | ≤0.05 | 加工）清洁生产评价指标 体系》提供轧钢工序颗粒 物、SO2、NOX 排放量证明 （按照一年生产周期计算 平均值） |  |
|  |  |  | NOX （以 NO2 计） |  | kg/t | ≤0.15 |  |  |
| 产品 属性 | 使用性能 | 屈服 强度 | T63/E/E/G |  | MPa | 630~680 | 按 GB/T 1499.2 规定的检 测方法，提供检测报告 | 产品使用 |
|  |  |  | T63/E/G |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉 强度 | T63/E/E/G |  | MPa | ≥790 |  |  |
|  |  |  | T63/E/G |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大 力总 延伸 率 | T63/E/E/G |  | % | ≥7.5 |  |  |
|  |  |  | T63/E/G |  |  | ≥9.0 |  |  |
|  |  | 强屈比 |  |  | — | ≥1.25 |  |  |
|  |  | 金相组织 |  |  |  | 横截面金相组 织不允许出现 回火组织 |  |  |
|  |  | 重量偏差 |  | 6mm~ 12mm | % | -5.0~+6.0 |  |  |
|  |  |  |  | 14mm~20mm |  | -4.0~+5.0 |  |  |
|  |  |  |  | 22mm~50mm |  | -3.0~+4.0 |  |  |
|  |  | 晶粒度 |  |  | — | 不粗于 8 级 |  |  |
| a 如企业已经获得工信部钢筋混凝土用热轧带肋钢筋绿色设计产品称号或通过冶金规划院钢筋混凝土用热轧带肋钢 筋绿色产品认证，资源属性、能源属性和环境属性可依据相关材料确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3    检验方法和指标计算方法

本文件的各项指标的采集和检测按国家标准检测方法执行。相关数据处理和计算方法按照表1判定 依据中的方法执行。

6    生命周期评价报告编制方法

6. 1    编制依据

应依据附录B中的热处理带肋高强钢筋产品生命周期评价方法框架建立生命周期评价方法学，并依 据此方法学编制生命周期评价报告。

6.2    报告内容框架

6.2. 1    基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息。其中，报告信息 包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、 联系人、联系方式等，评估对象信息包括产品类型、主要技术参数、制造商及厂址等，采用的标准信息 应包括标准名称及标准号。

6.2.2    符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情 况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指热处理带肋高强钢筋产品参与评价的上一年；基期 为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

6.2.3    生命周期评价

6.2.3.1    评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供热处理带肋高强钢筋的原材料构成 及主要技术参数表，绘制并说明热处理带肋高强钢筋的系统边界，披露所使用的基于生命周期数据库的 工具。

本文件以“ 1吨热处理带肋高强钢筋”为功能单位来表示。

6.2.3.2    生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数 据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

6.2.3.3    生命周期影响评价

报告中应提供热处理带肋高强钢筋生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型 在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

6.2.4    绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出热处理带肋高强钢筋绿色设计 改进的具体方案。

6.2.5    评价报告主要结论

应说明热处理带肋高强钢筋对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根 据评价结论初步判断热处理带肋高强钢筋是否为绿色设计产品。

6.2.6    附件

报告中应在附件中提供：

——产品生产材料清单；

——产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

——各单元过程的数据收集表（见附录C）；

——其他。

附 录 A

（规范性）

评价指标计算方法

A. 1    单位产品取水量

生产过程中的用水量，计算时按照1年生产为周期计算平均值。每生产1吨热处理带肋高强钢筋所消 耗的新水量，按照公式（A. 1）计算：

V = ……………………………………………………（A. 1）

式中:

V   ——每生产 1 吨热处理带肋高强钢筋所消耗的新水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

—— 1 年内热处理带肋高强钢筋生产取新水量，单位为立方米（m3）；

—— 1 年内热处理带肋高强钢筋生产总量，单位为吨（t）。

A.2    水重复利用率

水重复利用率计算时按照1年生产为周期计算。生产过程中使用的重复利用水量与总用水量进行计 算，按照公式（A.2）计算：

W =  × 100%…………………………………………（A.2）

式中:

W ——水重复利用率，%；

—— 1 年内重复利用水量，单位为立方米（m3）；

—— 1 年内总补水量，单位为立方米（m3）。

A.3    单位产品污染物排放量

生产过程中各工序的颗粒物、SO2、NOx等主要污染物排放量，计算时按照1年生产周期计算平均值。 各工序每生产1  吨产品所排放的主要污染物量，按照公式（A.3）计算：

WL  = ………………………………………………（A.3）

式中:

——各工序每生产 1 吨产品外排污染物量，单位为千克每吨（kg/t）；

——各工序 1 年内产品生产过程中的颗粒物、SO2、NOx 等主要污染物排放量，单位为千克（kg）；

——各工序 1 年内产品生产总量，单位为吨（t）。

A.4    单位产品能源消耗

各工序单位产品能源消耗按照公式（A.4）计算：

E = ………………………………………………（A.4）

式中:

——各工序单位产品能源消耗，单位为千克标准煤每吨产品（kgce/t）；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248044016072006027