天津市工程建设标准      DB

DB/T29-160-2006

J10733-2006

# 高喷插芯组合桩技术规程

Technical Code for JG soil-cement-Pile

Strengthened   Pile(JPP)

2 0 1 8 年 1 1 月 确 认 继 续 有 效

2006-01-26发布              2006-03-01  实施

天津市建设管理委员会

天津市工程建设标准

高喷插芯组合桩技术规程

Technical  Code  for  JG  soil-cement-Pile

Strengthened    Pile(JPP)

2 0 1 8 年 1 1 月确认继续有效

DB/T29-160-2006

J  10733-2006

主编单位：天津市华正岩土工程有限公司 天津市勘察院

批准部门：天津市建设管理委员会

实施日期：2006年3月1 日

2006  天 津

天津市建设管理委员会文件

建科教[2006]74号

签发人：滕绍华

关于颁布《高喷插芯组合桩技术规程》 的通知

各有关单位：

为了推动高喷插芯组合桩技术在工程建设中的应用，统一 设计、施工、检验等方面的技术要求，做到技术先进、经济合理、 安全使用、确保质量、保护环境。天津市勘察院、天津市华正岩土  工程有限公司等单位按照市建委《关于下达2005年度建设系统  科学技术发展计划和工程建设标准编制计划的通知》要求，编制 完成《高喷插芯组合桩技术规程》。经我委组织专家审定委员会  审定，现批准《高喷插芯组合桩技术规程》(DB/T29-160-

2006)为我市地方工程建设标准。自2006年3月1日起在我 市施行。

各相关单位要认真执行本规程，施行过程中如有不明之处 及修改意见请及时反馈给天津市勘察院。

本规程由天津市勘察院负责解释。

本规程由天津市建设管理委员会负责管理。

特此通知

二〇○六年一月二十六日

主题词： 城乡建设  技术  规程  通知

天津市建设管理委员会办公室      2006年1月26日   印发

前  言

高喷插芯组合桩是由高压旋喷桩和同心插入其中的芯桩组 成，可充分利用高压旋喷桩的高侧摩阻力和芯桩的高强度，具有 较高的性价比。

本规程由规程编制组总结近年来相关研究成果和天津市华 正岩土工程有限公司等单位工程经验的基础上编制完成的。

本规程规定的主要内容有：高喷插芯组合桩设计、施工、质量 检验和验收。

本规程由天津市建设管理委员会负责管理，由主编单位负责 具体技术内容的解释。本规程在实施过程中，请各使用单位结合工 程实践，认真总结经验，并将有关意见和建议寄交天津市勘察院 (天津市南开区红旗南路路428号，邮编：300191,联系人：吴永红， 13902180080)和天津市华正岩土工程有限公司(天津市塘沽海洋 高新区丹江北路499号，邮编：300451,电话：022-25213499联系 人：张华东，13512095651;雷玉华，13802006266)。

主 编 单 位：天津市勘察院

天津市华正岩土工程有限公司

参编单位：天津华汇不程建筑设计有限公司

河北工业大学

天津市经济技术开发区房地产开发公司

天津市纳川建筑设计有限公司

天津滨海规划建筑设计有限公司

天津市轻工业设计院

主要起草人：吴永红 张华东 雷玉华 王 军 左克伟 刘春原  李来明  张世生 李维新 郭 华

目  次

1    总则 	( 1)

2    术语和符号 	 (2)

3    设计 	(4)

3.1    一般规定 	 (4)

3.2    选型与布置 	 (5)

3.3    构造 	 (6)

3.4    计算 	 (6)

4    施工 	 ( 10)

4.1    施工准备 	( 10)

4.2    施工机械 	 ( 10)

4.3    施工作业 	( 11)

5    质量检验和工程验收 	( 16)

5.1    成 桩 质 量 检 查  	 ( 16)

5.2   承载力检测 	 ( 17)

5.3   工程验收 	 ( 17)

附 录A  高喷插芯组合桩构造图 	 ( 18)

附录B  成桩试验要点 	 ( 19)

附录C   施工记录表 	(21)

附录 D  施工中常见的问题及处理 	 (25)

附录E  高喷插芯组合桩质量评定 	 (26)

本规程用词用语说明 	 (28)

条文说明 	(29)

1  总  则

1.0.1  为了推动高喷插芯组合桩技术在工程建设中的应用，统 一设计、施工、检验等方面的技术要求，做到技术先进、经济合理、 安全使用、确保质量、保护环境，制定本规程。

1.0.2    本规程适用于工业与民用建(构)筑物及市政工程高喷插 芯组合桩设计、施工、检验及验收。

1.0.3    高喷插芯组合桩既可用作桩基，也可用作复合地基的增 强体。

1.0.4  本规程系根据国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007、

《建筑桩基技术规范》)GJ94、国家行业标准《建筑地基处理技术规范》 JGJ79、天津市工程建设标准《岩土工程技术规范》DB29-20  的有关  原则制定，本规程未作规定的内容尚应符合国家现行有关强制性标  准的规定。

2  术语和符号

# 2.1  术  语

2.1.1  高喷插芯组合桩JG  soil-cement-Pile  strengthened  Pile  (JPP)

由高压旋喷桩和同心芯桩组成的桩型。

2.1.2 芯 桩 core pile

高喷插芯组合桩的刚性芯体。

2.1.3  组合段 composite part

高压旋喷桩内有芯桩的桩段。

2.1.4 芯桩段 core pile part

芯桩外无高压旋喷桩的桩段。

2.1.5  固底段 JG reinforced bottom part

芯桩桩端以下的高压旋喷桩段。

2.1.6 全组合桩 ful  composite  part  pile 全长为组合段的高喷插芯组合桩。

2.1.7  下组合桩composite bottom part pile 桩下段为组合段的高喷插芯组合桩。

2.1.8 固 底 组 合 桩 reinforeed bottom part pile 桩下段为固底段的高喷插芯组合桩。

2.1.9  芯端组合桩 core bottom part pile     桩下段为芯桩段的高喷插芯组合桩。

# 2.2 主要符号

2.2.1  抗力和材料性能

Ra—单桩竖向承载力特征值；

Q—相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向承载力设计值；

fw—复合地基承载力特征值；

fx—桩间土承载力特征值；

q'—  第 i 组合段或固底段的桩侧阻力特征值； q°— 第j 芯桩段的桩侧阻力特征值；

q^m—芯桩桩端端阻力特征值；

qm—桩端处地基土未经修正的承载力特征值；

f:—芯桩砼轴心抗压强度设计值。

2.2.2    几何参数

u²,一高压旋喷桩周长；

u;— 芯桩周长；

l— 第 i 组合段(或固底段)长度；

t 一第 j 芯桩段长度；

A;,— 芯桩截面面积；

A*,一高压旋喷桩截面面积；

A,—高喷插芯组合桩截面面积；

A— 基底面积；

D—高喷插芯组合桩直径(即高压旋喷桩直径); d(b)— 芯桩直径(边长);

m—面积置换率。

2.2.3 计算系数

亚。 —芯桩工艺系数；

β—桩间土承载力折减系数；

η一高喷插芯组合桩桩侧阻力调整系数；

η一高喷插芯组合桩组合端或固底端桩端阻力调整系数。 η—高喷插芯组合桩桩径等效系数。

3  设  计

# 3.1 一般规定

3.1.1  高喷插芯组合桩由高压旋喷桩和同心芯桩组成；芯桩可 由钢筋砼、素砼、钢材等材料制成，宜采用预应力管桩。

3.1.2   高喷插芯组合桩可按桩基进行设计。 一、二级建筑的高喷 插芯组合桩基应在设计、施工前进行成桩试验，并收集附近类似 桩基的工程经验资料。

3.1.3   高喷插芯组合桩可作为复合地基的增强体，用于处理粘

性土、粉土等地基。

3.1.4   高压旋喷桩固化剂宜选用强度等级不低于32.5级的普通 硅酸盐水泥或矿渣水泥，水泥掺量宜取被加固湿土重量的15~ 40%,水泥浆水灰比应根据地基土和设备条件通过现场试验确 定， 一般可选用1.0~1.5,外掺剂可根据工程需要和地质条件选用 具有早强、缓凝及节省水泥等性质的材料。

3.1.5  无可靠经验时，设计前宜进行拟处理土层的室内水泥土 配比试验，选择合适的固化剂、外掺剂及其掺量，为设计施工提供 相应龄期的水泥土强度及其工程特性参数。

3.1.6   在正式施工前，应按地基基础设计等级和场地复杂程度， 在有代表性的场地上进行成桩试验或试验性施工，并进行必要的  测试，以检验设计、施工参数和处理效果。

3.1.7   当高喷插芯组合桩用作复合地基增强体时，桩顶和基础 之间设置褥垫层，褥垫层厚度宜取150~300mm,桩径大或桩距大 时取大值。褥垫层平面尺寸每边宜超出基础边缘不小于300mm,

褥垫层材料宜选用中砂、粗砂、土石屑、级配砂石或碎石等，最大 粒径不宜大于20mmc

# 3.2  选型与布置

3.2.1  高喷插芯组合桩分类

1、按组合形式分为全组合桩和分段组合桩两种。

2、分段组合桩按桩下端组合形式分为下组合桩、固底组合桩

和芯端组合桩三种。

3、按芯桩成桩工艺不同分为预制芯桩、灌注芯桩等。

4、预制芯桩按芯桩几何形状不同可分为圆柱形(如预应力管

桩)、方形(如混凝土预制方桩)等。

5、灌注芯桩按成孔工艺不同分为沉管灌注芯桩、长螺旋钻孔

灌注芯桩等。

3.2.2    选型原则

1、高喷插芯组合桩的组合形式和芯桩选型应根据地质条件、 上部结构对承载力和变形的要求综合确定。

2、高喷插芯组合桩的组合段宜设置在性质较好土层内。

3、当桩长范围内存在硬土夹层时，宜在硬土夹层范围内设置 组合段。

4、当桩长范围内存在多层性质较好土层时，可分段设置组 合段。

5、当桩端土较软或不均匀时，宜采用固底组合桩。

3.2.3^高喷插芯组合桩长度应根据地质条件、上部结构对承载力 和变形的要求确定，桩端进入持力层深度应满足国家行业标准 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)  的规定。

3.2.4    高喷插芯组合桩用作桩基或复合地基时，桩中心距不宜小 于3.0d 且不宜小于2.5D 。高喷插芯组合桩用于复合地基时可只 在基础范围内布置。

3.2.5    基础(承台)边缘至边桩中心的距离不宜小于芯桩直径， 且条形基础(承台)不应小于75mm、 其它基础(承台)不应小于  150mme

# 3.3  构  造

3.3.1  高压旋喷桩与芯桩直径差值不宜大于芯桩直径的1.5倍， 不宜小于200mm, 采用预制芯桩时不应小于芯桩长度的0.5%,采 用灌注芯桩时直径差值不应小于芯桩长度的1%。

3.3.2   预制芯桩配筋应按上部结构竖向荷载、抗水平推力的要

求和吊运条件确定。

3.3.3   预制芯桩混凝土强度等级不应低于C25, 全组合桩芯桩混 凝土保护层厚度不应小于20mm,其余形式组合桩芯桩混凝土保

护层厚度不应小于30mm。

3.3.4   灌注芯桩强度等级不应低于C20; 全组合桩灌注芯桩混凝 土保护层厚度不应小于35mm,其余形式组合桩灌注芯桩混凝土 保护层厚度不应小于50mm。

3.3.5   水泥土抗压强度不宜低于0.8MPa。高喷插芯组合桩每个组 合段长度不应小于2m;固底组合桩旋喷固底段长度宜为1~2m, 长 度超过2m 时桩侧摩阻力按2m计算。

3.4 计 算

3.4.1 单桩竖向承载力特征值和水平承载力特征值的确定应按现 行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的相关规定执行。 3.4.2   高喷插芯组合桩复合地基承载力特征值可按下列方法之 一确定：

1、现场单桩或多桩复合地基荷载试验：试验要点和特征值确 定应遵照现行国家行业标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79  执 行。当按相对变形值确定复合地基承载力特征值时，可取s/b 或 s/d  等于0.006所对应的压力。

2、用载荷试验确定单桩竖向承载力特征值同时考虑折减后的 桩间土承载力，折减系数可取0.60~0.80。

3.4.3   初步设计阶段，当无试验资料时，单桩竖向承载力特征值

可根据桩的组合形式按式(3.4.3-1)和(3.4.3-2)估算。 1、芯端组合桩：

2、其它组合桩：

(3.4.3-1)

(3.4.3-2)

式中：q— 第 i 组合段或旋喷固底段的桩侧阻力特征值 (kPa),可 按天津市工程建设标准《岩土工程技术规范》DB29-20  混凝土预制桩的桩侧阻力特征值乘以相应的调整系数 η.,调整系数η,.按经验取值，无经验时η,可取1.3~1.6;

q^m—组合端或固底端桩端阻力特征值(kPa), 可按天津市 工程建设标准《岩土工程技术规范》DB 29-20 混凝土 预制桩的桩端阻力特征值乘以相应的调整系数η,,调 整系数η。按经验取值，无经验时η,可取0.5~0.7;

q“y一第 j 芯桩段的桩侧阻力特征值(kPa), 可按相应芯桩型 取值；

q‘m一芯桩桩端端阻力特征值(kPa),  可按相应芯桩型取值； u 、u 一高压旋喷桩周长(m)、芯桩周长(m);

t、—第i组合段(或固底段)长度(m)、第j芯桩段长度(m); 	A;A '一芯桩桩端截面面积(m²)、高压旋喷桩端截面面积(m²);  3.4.4  初步设计时高喷插芯组合桩复合地基承载力特征值可按 下式估算：

(3.4.4)

式中：fn—复合地基承载力特征值(kPa);

fx—桩间土承载力特征值(kPa);

m—面积置换率；

R₄—单桩竖向承载力特征值(kN);

A,一高喷插芯组合桩桩顶截面面积(m²);

β—桩间土承载力折减系数，取0.5~0.8,天然地基承载力较

高时取大值。

3.4.5高喷插芯组合桩用于桩基时，桩身轴压承载力应满足下式 要求：

Q≤Af        里。               (3.4.5-1)

高喷插芯组合桩用于复合地基时，桩身轴压承载力应满足下

式要求：

1.25R。≤Af                (3.4.5-2) 式中：Q—相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向承载力设计值 (kN);

Ra—单桩竖向承载力特征值(kN);

f:— 芯桩砼轴心抗压强度设计值，按现行国家标准《混凝土 结构设计规范》GB50010 取 值(kPa);

A',—桩顶处芯桩截面面积(m²);

亚： —芯桩工艺系数，可按现形国家行业标准《建筑桩基技术 规范》JGJ94 取值。

3.4.6    高喷插芯组合桩桩基沉降计算按国家标准《建筑地基基础 设计规范》GB50007 执行，当采用实体深基础假定计算时，实体深 基础取芯桩桩端平面，基底附加应力取芯桩桩端平面处的附加应 力。基底面积按《建筑地基基础设计规范》GB 50007附 录R 取值。

3.4.7  高喷插芯组合桩复合地基变形计算应按现行国家行业标 准《建筑地基处理技术规范》JGJ79  水泥粉煤灰碎石桩法的有关 规定执行。

3.4.8   高喷插芯组合桩桩基与复合地基变形允许值应按现行国 家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007 相关规定取值。

3.4.9    高喷插芯组合桩桩基水平承载力与位移计算应按现形国 家行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ94  相关规定进行，计算桩径

取芯桩直径乘以桩径等效系数ηa,η₄ 可按类似工程经验取值。无 类似工程经验时，对于全组合桩，η₄可取1+0.5(D-d);   对于分段组 合桩，na 可取1+0.5(D-d)Lx/L,  其 中Lx 为组合段总长，L 为桩长。

4  施  工

4.1  施工准备

4.1.1  正式施工前施工单位应具备下列文件资料：

1、岩土工程详细勘察资料；

2、建筑物平面布置图及高程；

3、高喷插芯组合桩桩位平面布置图及技术要求； 4、试桩资料或工艺试验资料；

5、施工组织设计。

4.1.2    施工前应清除地上和地下障碍物并平整场地，平整后场地

标高宜高于旋喷桩顶标高0.5m以上。

4.1.3  桩位放线定位前应设置测量定位点和水准基点，并采取妥

善措施加以保护。

4.1.4  根据设计桩位图在施工现场布置桩位，桩位确定后应填写 放线记录，经有关部门验线后方可施工。

4.1.5    桩位点应设有不易破坏的明显标记，并应经常复核桩位位 置以减少偏差、避免漏桩。

4.2  施工机械

4.2.1  高喷插芯组合桩施工机械由高压旋喷桩机和芯桩桩机 组成。

4.2.2    高压旋喷桩机应根据工程需要和土质条件选择，可采用单  管法、双管法和三管法，其配套装置为灰浆集料筒、高压注浆泵、

水泥浆拌合机，拌浆池等。

1、高压旋喷桩机应配置深度计量、升降速度调节和显示、垂

直度指示和调整装置及转速仪表等。

2、灰浆集料筒和拌浆池可预先制作或在现场砌筑，并宜在集

料筒内设置反映灰浆体积的刻度或标尺。

3、高压注浆泵应采用可调式高压泵，并应配置压力表等计量

仪器。

4.2.3    预制芯桩桩机可采用静压桩机或锤击桩机，其设备型号 应与芯桩贯入阻力相匹配，并应配置垂直度调整和压(打)记录 装置。

4.2.4    灌注芯桩桩机可采用振动沉管灌注桩机、长螺旋钻孔灌注

桩机或机动洛阳铲成孔灌注桩机等。

4.2.5   有条件时，高喷插芯组合桩施工机械应优先采用专用高喷 插芯组合桩机。

4.3 施工作业

4.3.1  高喷插芯组合桩施工步骤根据高压旋喷桩和芯桩设计组 合形式确定，可采用AB式 或BAB 式。

4.3.2  高喷插芯组合桩 AB 式施工步骤

1、测量定位，高压旋喷桩钻机就位、对准桩位、调平。

2、不喷浆钻孔至设计旋喷底端。

3、边提升钻杆边高压旋喷注浆成桩至设计标高，提出钻杆，

做好标记，高压旋喷钻机移到下一桩位。

4、芯桩桩机就位，施工芯桩至预定深度。

5、重复上述步骤进行下一根桩施工。

4.3.3    高喷插芯组合桩 BAB式施工步骤

1、测量定位，预制芯桩桩机就位，吊桩、对准桩位，桩身对中

调直，将上部芯桩施工到位，移开芯桩桩机。

2、高压旋喷桩机就位，将钻杆对准芯桩孔中心，下入钻杆，扶 正调平，钻孔至设计标高。

3、边提升钻杆边高压旋喷注浆旋喷成桩，高压旋喷钻机移到 下一桩位。

4、芯桩桩机移机就位，调整桩身的垂直度，施工剩余芯桩。 5、重复上述步骤进行下一根桩施工。

4.3.4    高压旋喷桩施工

高压旋喷桩施工及质量控制按《建筑地基处理技术规范》JGJ79   有关高压喷射注浆法的要求执行。根据高喷插芯组合桩特点尚应作 好以下几点：

1、严格按照试成桩或工艺试验确定的有关工艺标准进行施工； 施工前应对有关设备参数如：高压注浆泵单位时间输送量(m²/min) 、 高压泵压力(MPa)、旋喷钻机升降速度(m/min) 、旋喷钻机转速(r/   min)等重新进行标定，开工前应进行施工技术交底。

2、宜采用提升喷浆，喷浆提升速度、遍数应和注浆泵单位时 间输送量(m/min)   相匹配，工作电流不应大于额定值，停浆面应 高出桩顶设计标高300~500mm。

3、对芯桩底部至高喷插芯组合桩底、需要局部扩大加固范围 或提高强度的部位，应采取复喷措施

4、施工中应作好施工记录；主要包括每根桩注浆时间、水泥

用量、水灰比、每延米喷浆量、喷浆遍数及喷浆深度等。

5、施工中应保持旋喷钻机底盘的水平和钻杆的垂直，钻孔的 垂直度偏差不应大于1%。

4.3.5   预制芯桩制作及质量控制

1、预制钢筋混凝土芯桩宜在工厂预制，当施工现场有条件时 也可在现场制作。

2、预制钢筋混凝土芯桩主筋连接宜采用对焊，也可采用搭接 焊，主筋接头位置应满足下列要求：

(1)同一截面内接头数量不得超过主筋总根数的50%; (2)同一根钢筋两个接头的间距应不小于1000mm。

3、钢筋骨架的允许偏差应符合表4.3.5-1的规定。

表4.3.5-1 钢筋骨架允许偏差表

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主筋间距 | ±5 |
| 2 | 主筋长度 | ±20 |
| 3 | 箍筋间距或螺旋筋的螺距 | ±20 |
| 4 | 多节桩接头埋件锚筋长度 | ±10 |

4、芯桩混凝土应自桩端至桩顶连续浇注不得中断。混凝土石 子粒径不宜大于25mm 。同一配合比的混凝土每班组留置不少于 二组(每组三块)试块， 一组与桩身相同条件下养护，用于判定预 制芯桩起吊、运输所需的强度； 一组进行标准养护，用以评定芯柱 混凝土强度。标准养护的试块留置方法应按《钢筋混凝土工程施

工及验收规范》的规定执行。

5、现场制作预制钢筋混凝土芯桩时应符合下列规定：

(1)场地应平整、坚实、不得产生不均匀沉降；

(2)底模应平整，并具有足够的刚度；

(3)模板与桩身混凝土不得粘接；

(4)拆模时不得损坏桩身棱角；

(5)等截面桩可采用重迭法制作。

6、预制钢筋混凝土芯桩的制作偏差应符合表4.3.5-2的规定。

表4.3.5-2 芯桩的允许偏差

| 序 号 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |

| 1 | 横截面边长 | 士5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 桩顶、桩端对角线差 | 10 |
| 3 | 保护层厚度 | ±5 |
| 4 | 桩身弯曲矢高 | 不大于1%桩长，且≤20 |
| 5 | 桩顶平面对桩轴线的倾斜 | ≤3 |

7、预制钢筋混凝土芯桩制作质量应除应按表4.3.5-1和表 4.3.5-2的规定执行外，尚应满足下列要求：

(1)表面平整、密实、掉角深度不应超过10mm,局部峰窝和掉 角的缺损总面积不得超过桩总表面积的0.5%,且不得过分集中；

(2)混凝土干缩裂缝深度不得大于20mm。

8、芯桩成品检验时应按表4.3.5-3作好记录，成品上应标明 编号、制作日期。

表4.3.5-3 预制钢筋混凝土芯桩检验记录

施工单位                 工程名称

混凝土强度等级           桩规格

| 桩编号 | 浇筑日期 (年、月、日) | 试块强度 (MPa) | 外观 检查 | 质量 评定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程负责人                 记录

9、预制钢筋混凝土芯桩验收应在制作地点进行，检验前不得 修补蜂窝、裂缝、掉角及其它缺陷。

10、桩身缺陷经检验满足第7条要求时，可按下列规定进行 修补：

(1)面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面，可用 1:2水泥砂浆抹平，抹砂浆前须用钢丝刷刷毛后用加压水冲净；

(2)较大面积的蜂窝、露石或露筋面应凿除表面薄弱的混凝 土层和个别突出的骨料颗粒，再用钢丝刷刷毛，加压水冲净，用比 原混凝土强度等级高一级的细石混凝土填塞、抹实。

11、预制芯桩到场后应有专人对芯桩外观及裂缝根据第7条规 定进行复查，在运输过程中出现的裂缝宽度不应大于0.3mm,深度 不得超过裂缝处截面尺寸的1/4,同一侧面裂缝数不得多于2条。

12、芯桩采用成品预制桩时，质量验收按《建筑地基基础工程 施工质量验收规范》CB  50202有关预制桩规定进行。

4.3.6   预制芯桩施工

1、压(打)桩前应将高压旋喷桩位附近泥浆清理干净，经核对

确认桩中心位置无误后方可沉桩。

2、压(打)桩工序宜在水泥土桩成桩后终凝前进行。

3、为确保桩身垂直度，在沉桩前应复查压桩机导向架垂直度，

芯桩入土1m 后应停止下沉，由专人沿两个方向核对桩身垂直度， 确认桩身垂直后方可继续沉桩，芯桩插入时垂直度偏差不应超过

0.5%。

4、芯桩沉入地表以下后，用送桩器将芯桩压至预定深度，芯 桩顶标高不应低于设计标高50mm。

5、沉桩后允许有少量水泥浆挤出，如遇大量水泥浆外溢时应 考虑减小水灰比，否则应考虑水泥浆流失对高喷插芯组合桩承载 力的影响。

6、预制芯桩接桩时可采用焊接，应尽量减少焊接时间，并应 保证接桩后桩身的垂直度。

4.3.7    灌注芯桩施工

1、灌注芯桩施工要求及质量控制按国家行业标准《建筑桩基 技术规范》JGJ94-94 的有关规定执行。

2、采用沉管灌注芯桩时，沉管时间应通过成桩试验确定，拔 管速度一般土层宜在1.2-1.5m/min、软弱土层拔管速度宜在0.6- 0.8m/min, 混凝土充盈系数应大于1.0。

3、采用干作业成孔灌注芯桩时，应待桩身水泥土达到一定强

度不致坍孔缩颈时方可进行。

4.3.8   高喷插芯组合桩复合地基的褥垫层应进行振压，周边宜 设圈边。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/248070050141006045