福建省工程建设地方标准

DB

工 程 建 设 地 方 标 准 编 号:DBJ/T 13-370-2021

住 房 和 城 乡 建 设 部 备 案 号: J 1 6 7 2 0 - 2 0 2 1

福建省柔性饰面砖应用技术标准

Technical standard for application of

flexible tile for decoration in Fujian Province

2021-11-19	发布	2022-2-1	实施

福建省住房和城乡建设厅	发 布

福建省工程建设地方标准

福建省柔性饰面砖应用技术标准

Technical standard for application of

flexible tile for decoration in Fujian Province

工 程 建 设 地 方 标 准 编 号：DBJ/T 13-370-2021

住 房 和 城 乡 建 设 部 备 案 号： J 1 6 7 2 0 - 2 0 2 1

主 编 单 位 ：福建省建筑科学研究院有限责任公司

福建建工集团有限责任公司

福 建 七 建 集 团 有 限 公 司

批 准 部 门 ：福 建 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅

实 施 日 期 ：2 0 2 2  年	0 2  月	0 1  日

2021 年 福 州

福建省住房和城乡建设厅关于发布《福建省

绿色建筑标准评价标准》等 6 项工程

建设地方标准的通知

闽建科〔2021〕13 号

各设区市住房和建设行政主管部门，各有关单位：

由省厅下达，厦门市建筑科学研究院有限公司等单位编

制或修订的《福建省绿色建筑评价标准》等 6 项省工程建设

地方标准，经组织审查，批准为福建省工程建设地方标准。

在执行过程中，有何问题和意见请函告省厅科技与设计处，

具体技术内容由主编单位负责解释。

附件：福建省工程建设地方标准发布项目（6 项）

福建省住房和城乡建设厅

2021 年 11 月 24 日

1

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 主编单位名称 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | DBJ/T13-370-2021 | 福建省柔性饰面砖应 用技术标准 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 福建建工集团有限责任公司 福建七建集团有限公司 | 2021年11月19日 | 2022年2月1日 |

附件

福建省工程建设地方标准发布项目

2

前	言

根据福建省住房和城乡建设厅关于《福建省住房和城乡建

设厅关于印发福建省住房和城乡建设系统 2019 年第三批科学

技术项目计划的通知》（闽建科函〔2019〕90 号）的要求，标

准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内

外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共 8 章，主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本

规定；4.材料；5.设计；6.施工；7.验收；8.附录。

本标准由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建

筑科学研究院有限责任公司负责具体技术内容的解释。执行过

程中如有意见或建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅科技与

设计处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省

建筑科学研究院有限责任公司（地址：福建省福州市高新区创

业路8号万福中心3号楼19层，邮编：350028），以供今后修订时

参考。

本标准主编单位：  福建省建筑科学研究院有限责任公司

福建建工集团有限责任公司

福建七建集团有限公司

本标准参编单位：  福建建工建材科技开发有限公司

福建省建研工程检测有限公司

福建省建筑工程质量检测中心有限公司

3

漳州高新技术产业开发区建设工程质量安

全监督站

泉州市装饰装修工程质量监督站

三明市建设工程质量服务中心

飞阳建设工程有限公司

福建省涵城建设工程有限公司

福建省惠东建筑工程有限公司

浙江宏成建材有限公司

本标准主要起草人： 贾婧姝	黄春文	朱亮亮	王宗成

苏亚森	黄胜水	叶  飞	倪骏鹏

林月云	张标富	陈  璞	邹  奎

吕夏阳	陈晓玲	黄开栈	张艺芳

杨静静	陈乘鑫	张雅玲	周梅君

陈涵典	陈鎏佳	冯  莹	林晓靖

曾绍宏	林显志	林玉伟	曾奇成

本标准主要审查人： 梁章旋	张建全	黄可明	黄跃森

沈南生	林朝焰	李  捷

4

目	次

1 总	则.................................................................................... 1

2 术	语.................................................................................... 2

3 基本规定.................................................................................... 	4

4 材	料.................................................................................... 5

4.1 柔性饰面砖..................................................................... 	5

4.2 粘结剂、填缝剂............................................................. 	7

5 设	计.................................................................................... 8

5.1 一般规定......................................................................... 	8

5.2 平面结构设计................................................................. 	8

5.3 特殊部位结构设计......................................................... 	9

6 施	工.................................................................................. 12

6.1 一般规定....................................................................... 	12

6.2 工艺流程....................................................................... 	13

6.3 工艺做法....................................................................... 	13

6.4 成品保护....................................................................... 	15

7 验	收.................................................................................. 16

7.1 一般规定....................................................................... 	16

7.2 主控项目....................................................................... 	17

7.3 一般项目....................................................................... 	17

附录 A 可溶性重金属含量的测定.............................................. 	19

附录 B 检验批验收记录表.......................................................... 	23

本标准用词说明............................................................................ 	24

引用标准名录................................................................................ 	25

附：条文说明................................................................................ 	26

5

Contents

1	General Provisions...........................................................................1

2	Terms................................................................................................2

3	Basic Requirements......................................................................... 4

4	Material............................................................................................5

4.1	Flexible Tile for Decoration................................................... 5

4.2	Adhesive and Grout................................................................ 7

5	Design.............................................................................................. 8

5.1	General Requirements............................................................ 8

5.2	Substrate Requirements.......................................................... 8

5.3	Special Position Requirements...............................................9

6	Construction...................................................................................12

6.1	General Requirements.......................................................... 12

6.2	Construction Method............................................................ 13

6.3	Substrate Treatment.............................................................. 13

6.4	Finished Product Protection................................................. 15

7	Acceptance..................................................................................... 16

7.1	General Requirements.......................................................... 16

7.2	Master Control Items............................................................17

7.3	General Items........................................................................17

Appendix A Test Method for Soluble Heavy Metal Content.............. 	19

Appendix B Acceptance Record of Inspection Lot.............................	23

Explanation of Wording in This Standard........................................... 	24

List of Quoted Standards..................................................................... 	25

Addition: Explanation of Provisions................................................... 	26

6

1	总	则

1.0.1 为规范柔性饰面砖的产品质量、设计、施工和验收，加

强柔性饰面砖的工程管理，做到技术先进、经济合理、安全适

用，确保工程质量，特制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、扩建和改建等以柔性饰面砖为饰面

系统的外墙饰面工程的设计、施工及质量验收。

1.0.3 柔性饰面砖的产品质量、设计、施工及验收，除应符合

本标准的规定外，尚应符合国家及福建省现行相关标准的规定。

1

2	术	语

2.0.1 柔性饰面砖 flexible tile for decoration

以高分子聚合物及无机非金属骨料为主要原料，通过一定

的生产工艺制成的具有一定柔韧性的轻质饰面砖，包括改性无

机粉复合柔性饰面砖和改性沥青复合柔性饰面砖。

2.0.2 改性无机粉 modified inorganic powder

采用泥土（如建筑废弃泥土、山土等）、石粉、矿渣、陶瓷

渣粉、石英砂、粉煤灰等无机材料，经预处理、干燥、粉磨，

按配比拌和均匀，并经表面改性得到的粉料。

2.0.3 改性无机粉复合柔性饰面砖 modified inorganic powder

composite flexible tile for decoration

以改性无机粉为主要原料，添加高分子聚合物，复合制成，

具有各种装饰效果的柔性板状饰面砖。

2.0.4 改性沥青复合柔性饰面砖 modified asphalt composite

flexible tile for decoration

以玻纤毡为胎基，用改性沥青浸渍涂盖后，表面覆以矿物

粒（片）料，经压平、整切制成具有一定装饰效果的柔性板状

饰面砖。

2.0.5 基层 paste substrate

粘结柔性饰面砖的施工层。

2.0.6 聚合物水泥粘结剂（以下简称“粘结剂”）polymer cement

adhesive

由水泥、细骨料、聚合物改性剂按一定比例混合而成的干

粉砂浆。施工现场按配合比加水搅拌均匀，用于粘结柔性饰面

2

砖。

2.0.7 聚合物水泥填缝剂（以下简称“填缝剂”）polymer cement

grout

由水泥、细骨料、颜料、聚合物改性剂按一定比例混合而

成的干粉砂浆。施工现场按配合比加水搅拌均匀，具有装饰效

果和填缝作用的粘结剂。

2.0.8 界面层 interface layer

涂刷在基层上，以提高柔性饰面砖和基层间粘结性能。

3

3	基本规定

3.0.1 柔性饰面砖的品种、规格和质量应符合相关的国家现行

标准、本标准及设计要求。

3.0.2 柔性饰面砖、粘结剂及填缝剂在进入施工现场时，应有

产品合格证、质量保证书和检测单位出具的型式检验报告。

3.0.3 柔性饰面砖在进入施工现场后应进行复验，复验项目应

符合本标准的规定。

3.0.4 柔性饰面砖施工应在基层的质量验收合格后进行。

3.0.5 施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护的法律法规，

应具备完善的工程质量管理体系和安全生产管理体系。

3.0.6 施工单位应建立健全施工质量检验制度，严格进行施工

工序管理，做好隐蔽工程的质量检验和记录。

4

| 项目 | 规格 |  |  | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边长≤100 mm | 100 mm＜ 边长≤300 mm | 边长＞300 mm |  |
| 长度和宽度 | ±1.5% | ±1.0% | ±0.8% | JG/T 311 |
|  | ±1.5% | ±1.0% | ±0.8% |  |
| 厚度 | ±10.0% |  |  |  |

| 项目 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面缺陷 | 表面无目视可见非装饰裂缝、孔洞、削落、凹 陷等缺陷 | JC/T 2219 |
| 色差 | 随机抽取同一批次、同一型号的 5 片试样表面 无明显色差 |  |

4	材	料

4.1	柔性饰面砖

4.1.1 柔性饰面砖的外观质量应符合表 4.1.1 的要求。

表 4.1.1	外观质量

4.1.2 	柔性饰面砖的尺寸允许偏差应符合表 4.1.2 的要求。

表 4.1.2	尺寸允许偏差

注：1 	允许偏差是指尺寸测量值与标称值的偏差

2 柔性饰面砖的常规尺寸：60mm×240mm、300mm×600mm、300mm×1200mm、

600mm×600mm、600mm×900mm、600mm×1200mm。

4.1.3 柔性饰面砖的技术要求应符合表 4.1.3 的要求。

5

| 项目 |  | 指标 |  | 试验 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改性无机粉复合柔性 饰面砖 | 改性沥青复合柔性饰 面砖 |  |
| 吸水率/（%） |  | ≤8 |  | JC/T 2219 |
| 抗冻性 |  | 15次循环后，表面无裂纹、粉化、分层、剥落等损坏现 象 |  |  |
| 耐沾污性/级 |  | ≤1（平面类） | ≤2 |  |
|  |  | ≤2（凹凸面类） |  |  |
| 柔度 |  | 无裂纹或断裂（10℃，2h） |  |  |
| 耐热性 | 外观 | 无起鼓、开裂、分层、粉化、明显变色等现象 |  |  |
|  | 尺寸变化率/ （%） | ≤0.5 |  |  |
| 耐化学腐 蚀 | 耐碱性 | 无开裂、分层、粉化、明显变色等现象 |  |  |
|  | 耐酸性 | 无开裂、分层、粉化、明显变色等现象 |  |  |
| 耐人工老 化性 | 老化时间 | 1000h | 600h |  |
|  | 外观 | 无气泡、裂纹、剥落、分层 |  |  |
|  | 粉化/级 | ≤1 |  |  |
|  | 变色/级 | ≤2 | ≤3 |  |
| 耐温变性 |  | 5 次循环试样无开裂、剥落、无明显变色 |  | JG/T 311-2011 |
| 不透水性 |  | / | 不透水 （0.1MPa，30min） | GB/T 328.10 |
| 有害物质 限量 | 2 挥发物/（g/m ） | ≤10 |  | GB 18586 |
|  | 可溶性铅/ 2 （mg/m ） | ≤10 |  | 附录 A |
|  | 可溶性镉/ 2 （mg/m ） | ≤10 |  |  |
|  | 可溶性铬/ 2 （mg/m ） | ≤10 |  |  |
|  | 可溶性汞/ 2 （mg/m ） | ≤10 |  |  |
| 放射性核 素限量 | IRa | ≤1.0 |  | GB 6566 |
|  | Ir | ≤1.3 |  |  |
| 燃烧性能 |  | 不低于 B1 级 |  | GB 8624 |

表 4.1.3	技术要求

注：1 	吸水率试验试件尺寸为 200mm×50 mm，浸泡时间为 24h。

2 抗冻性仅当气候条件需要时检测。

6

| 项目 |  | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 耐磨性/mm |  | ≤2000 | JC/T 1004 |
| 抗折强度/MPa | 标准试验条件下 | ≥2.50 |  |
|  | 冻融循环后 |  |  |
| 抗压强度/MPa | 标准试验条件下 | ≥15.0 |  |
|  | 冻融循环后 |  |  |
| 收缩值/（mm/m） |  | ≤3.0 |  |
| 吸水量/g | 30min | ≤5.0 |  |
|  | 240min | ≤10.0 |  |

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 | JC/T 547 |
| 浸水后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
| 热老化后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
| 冻融循环后拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |
| 晾置时间≥20min，拉伸粘结强度/MPa | ≥0.5 |  |

3 柔度仅当供需双方合同有要求时进行检测，弯曲直径由供需双方决定。

4.2 粘结剂、填缝剂

4.2.1	柔性饰面砖饰面工程用粘结剂的技术要求应符合表

4.2.1 的要求。

表 4.2.1	柔性饰面砖饰面工程用粘结剂的技术要求

注：柔性饰面砖饰面工程用粘结剂应按 JC/T 547 中 C1 型的试验方法进行试验。

4.2.2	柔性饰面砖饰面工程用填缝剂的技术要求应符合表

4.2.2 的要求。

表 4.2.2	柔性饰面砖饰面工程用填缝剂的技术要求

7

5	设	计

5.1 一般规定

5.1.1 柔性饰面砖饰面工程应进行设计，并出具相应的施工图

设计文件。

5.1.2 柔性饰面砖饰面工程设计应符合城市规划、消防、环保

等有关规定。

5.1.3 柔性饰面砖饰面工程应对以下内容提出设计要求：

1 柔性饰面砖的品种、规格、排列方式、分格、颜色、图

案及主要性能要求；

2 找平层、粘结层、界面层、填缝等所用材料的品种和技

术性能指标；

3 基层的要求；

4 粘结的变形缝、接缝和细部构造处理，如：凹凸处的墙

面构造特别是异性构件（曲面、斜角等）的排列、接缝方式。

5.1.4 基层可为砌体或钢筋混凝土墙的找平层或经处理的旧饰

面面层。

5.1.5 采用柔性饰面砖的建筑高度不宜超过 100m。

5.2 平面结构设计

5.2.1 柔性饰面砖粘结基层为砌体或钢筋混凝土墙体时，其构

造示意见图 5.2.1。

8

图 5.2.1 抹灰墙体柔性饰面砖外墙饰面系统构造示意

1-墙体；2-找平层；3-粘结层；4-柔性饰面砖

5.2.2 柔性饰面砖用于既有建筑饰面改造时，其构造示意见图

5.2.2。

图 5.2.2 既有建筑改造柔性饰面砖外墙饰面系统构造示意

1-墙体；2-经处理的旧饰面层；3-界面层；4-粘结层；5-柔性饰面砖

5.3 特殊部位结构设计

5.3.1 柔性饰面砖接缝的宽度不应小于 5mm。缝深根据产品厚

度或设计方案而定，也可采用平缝。

5.3.2 当墙体存在变形缝时，柔性饰面砖应沿变形缝两边铺开。

9

5.3.3 阴阳角粘贴柔性饰面砖时宜采用碰角铺贴或 45°对角处

理，接缝处用密封胶密缝，其构造见图 5.3.3。

图 5.3.3-1 墙体阳角节点图

1-密封胶；2-柔性饰面砖

图 5.3.3-2 墙体阴角节点图

1-密封胶；2-柔性饰面砖

图 5.3.3-3 墙体阳角节点图

1-柔性饰面砖

图 5.3.3-4 墙体阴角节点图

1-柔性饰面砖

5.3.4 曲面、斜角等异型部位，宜直接采用柔性饰面砖压实包

裹铺贴。

5.3.5 窗台、檐口、装饰线、雨蓬、阳台和落水口等墙面凹凸

部位，应采用排水构造。

5.3.6 窗口应采用碰角铺贴，并宜设置滴水构造或倒坡排水构

造，其滴水构造见图 5.3.6。

10

图 5.3.6-1 滴水构造图

1-界面砂浆；2-找平砂浆；3-抗裂材料；4-柔性饰面砖；5-基层墙体；

6-滴水；7-转角处

5.3.7 墙角、窗台边等收口部位，应用填缝剂密实填缝。

11

6	施	工

6.1 一般规定

6.1.1 施工前应编制专项施工方案，并经审核批准后实施。

6.1.2 外墙柔性饰面砖粘贴前，应在相同基层上做出粘贴样板

件，并对粘贴样板件的粘贴强度进行检验，检测方法应符合现

行行业标准《建筑工程饰面粘结强度检验标准》JGJ/T 110 的相

关规定，检测结果应符合本标准第 7.2.3 条的规定。

6.1.3 柔性饰面砖饰面工程施工前，相关人员应熟悉材料、设

计、施工、验收等相关要求，并进行技术交底。

6.1.4 粘结剂、填缝剂使用前应搅拌均匀。

6.1.5 柔性饰面砖施工时应避免雨淋和烈日曝晒。若遇下雨，

应采取遮雨措施；若遇烈日，应采取遮阳措施。

6.1.6 粘贴时作业的环境条件应满足施工工艺的要求。施工时温

度宜在（5~40）℃或应遵守产品说明书要求的温度范围，当必须

在低于 5℃或高于 40℃气温施工时，应采取防冻或遮阳措施。

6.1.7 基层含水率宜控制在 15%～25%之间。

6.1.8 应合理安排施工程序，从上往下铺贴，避免后续工程对

饰面造成损坏或污染。

6.1.9 柔性饰面砖在运输、装卸过程中应避免雨淋、暴晒、挤

压、包装破损，存放在干燥处。

6.1.10 柔性饰面砖进场验收合格后应入库存放，堆叠高度不应

超过 1m。

6.1.11	柔性饰面砖应尽量避免现场切割作业。

12

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 表面平整 | 3 | 用 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 立面垂直度 | 3 | 用 2m 垂直检测尺检查 |
| 阴阳角方正 | 3 | 用 200mm 直角检测尺检查 |

6.2 工艺流程

6.2.1 柔性饰面砖的施工工艺流程图应符合图 6.2.1 的要求。

图 6.2.1 柔性饰面砖的施工工艺流程图

6.3 工艺做法

Ι	基层检查与处理

6.3.1 基层墙面应无粉化、无空鼓、无开裂、无油污，并应牢

固平整。基层质量允许偏差和检验方法应符合现行国家标准《建

筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210一般抹灰工程中高级

抹灰的相应规定。其平整度、垂直度、阴阳角方正应符合表6.3.1

的要求。

表 6.3.1	基层的允许偏差和检验方法

6.3.2 	新建的建筑墙体为砌体或钢筋混凝土墙体时，在找平抹

灰工程验收合格后，可直接粘贴柔性饰面砖。

6.3.3 用于既有建筑饰面改造时，施工前应对原饰面进行检查，

剔除空鼓、开裂、起皮、粉化的部分。基层处理应符合下列规

定：

1 基层为陶瓷砖、马赛克、石材等饰面层时，应去除表面

13

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/258005117110006035