《食品包装用淋膜纸和纸板》        编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

塑料引起的环境污染问题已引起全世界的关注。我国党和政府对塑料污染问题高度 重视。国家发展改革委和生态环境部于 2020 年 1 月联合发布了《关于进一步加强塑料 污染治理的意见》，明确规定：到 2020 年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一 次性塑料吸管；到 2025 年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降解一次性塑料餐具消耗 强度下降 30%。截至目前，全国近 30 个省、直辖市和自治区相继发布了新版“限塑令 ”。 海南省出台了更为严格的禁塑政策：含有非生物降解高分子材料的一次性餐饮具类，包

括盒(含盖)、碗(含盖)、碟、盘、饮料杯(含盖)等一律不得在海南省生产和销售。

淋膜纸和纸板具有优良的阻水、阻氧、阻油性能，在食品包装行业有广泛的应用， 主要用于生产纸杯、纸碗、纸餐盒、纸袋、纸吸管等纸包装或容器，可以大大减少塑料 的用量，是很有潜力的以纸代塑产品。GB/T 36392—2018《食品包装用淋膜纸和纸板》

发布以来，对于促进行业发展、助力行业监管以及环境保护发挥了积极的作用。

据统计，我国每年用于纸杯、纸碗、纸餐盒等制造的食品包装淋膜纸和纸板预计约 100 万吨，生产企业超过 100 家，产值突破 80 亿元。由于价格等方面的原因， 目前市 场上以 PE、PP 和 PET 淋膜纸和纸板为主。受国家禁塑政策的影响，行业对于以聚乳酸 （PLA）淋膜纸、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）淋膜纸为代表的可降解淋膜纸和纸板需求急 剧增加，近几年保持两位数的复合增长率。但 GB/T 36392—2018 仅对 PE、PP 和 PET 淋膜纸和纸板做了规定，不能满足行业绿色发展需求，亟需将 PLA、PBS 淋膜纸和纸板 纳入标准中。纸杯、纸碗、纸餐盒、纸吸管等产品标准也引用了《食品包装用淋膜纸和 纸板》标准，对淋膜纸和纸板原材料进行了规定。另外，市场上也存在可降解塑料（PLA、 PBS 等）掺杂不可降解塑料（PE、PP 等）进行淋膜的现象，扰乱了市场秩序，损害了合 法经营企业的利益，有必要对可降解淋膜纸中不可降解成分的鉴别方法进行规定，规范

行业生产。

综上，为适应市场需求，提升国内淋膜纸和纸板的质量水平，减少环境污染，急需

修订食品包装用淋膜纸和纸板国家标准，尽早向国内推广使用。

根据国家标准化管理委员会 2022 年 12 月 21 日下达的国家标准制修订计划项目，

计划项目号20221346-T-607，计划要求修订《食品包装用淋膜纸》国家标准。全国食 品直接接触材料及制品标准化技术委员会纸制品分会负责该标准的起草工作。

2 主要工作过程

标准计划下达后，2022 年 12 月，成立标准起草小组，起草小组查找国内外相关技 术资料。2023 年 3 月，起草小组向企业进行调研，收集企业意见和建议，征集样品， 共征集到各类淋膜成分的样品 35 个。2023 年 3 月～2024 年 1 月，对收集样品进行试验 验证，并结合企业标准及相关意见形成标准草案，经起草小组讨论修改后形成标准征求

意见稿。

# 二、标准编制原则和确定主要内容

1、编制原则

该产品属于食品直接接触材料，标准编制重点围绕产品的安全性和使用性设定相应 技术内容。在确保产品安全性的基础上，充分体现产品的特点。本标准按 GB/T 1.1-2020

给出的规则起草。

2、标准主要内容

本标准规定的主要内容有：内在质量（定量偏差、横幅厚度差、膜定量偏差、粘合 程度、耐脂度、渗漏性能、边渗透质量、润湿张力、交货水分、不可降解成分）、生物

降解/可堆肥性能等。

（1）范围

经综合考虑，本标准适用于以纸为基材，单面或双面淋PE、PP、PET、PLA或PBS膜

后加工成形的用于食品包装的淋膜纸和纸板。

（2）定量偏差

定量是产品的基本物理指标，由于食品包装用淋膜纸定量范围较大，从 20.0 g/m2 到 300 g/m2 均有，因此不对定量进行具体规定，用定量偏差来考核产品定量均匀性，

由于定量范围较大，维持原标准±4.0%的限定值。

（3）横幅厚度差

为了避免产品的厚度偏差过大对成品加工造成影响，本标准规定了横幅厚度差指

标，根据试验数据，维持原标准≤4%的限定值。

（4）膜定量偏差

食品包装用淋膜纸原纸定量偏差有相应规定，若膜定量偏差较大，会影响成品的定

量偏差，因此对膜定量偏差进行规定。由于低定量淋膜纸的膜定量偏低，高定量淋膜纸的

膜定量较高，故不能用一个偏差值限定。根据试验数据，维持原标准限定值要求，规定I型、

Ⅱ型偏差为±1.0 g/m2 ，Ⅲ型偏差为±2.0 g/m2。

（5）粘合程度

粘合程度是判断原纸与膜之间是否完全粘合的指标，若出现过大面积不粘合情况， 势必会影响产品的使用性能，并且出现外观缺陷。因此，标准规定原纸与膜之间粘合程

度为大于等于80%。

（6）耐脂度

耐脂度是指产品的耐油性能，经调研Ⅰ型产品主要包汉堡等低油脂含量产品，企业 反馈对Ⅰ型产品考核耐脂度的意义不大，参考相关团标和厂家意见， Ⅰ型产品耐脂度不 再做规定；对于Ⅱ型产品，测定方法采用向淋膜纸上滴食用油的方式，看是否会出现斑

点，若出现大于2 mm的斑点，或斑点数超过规定值，则表明产品耐脂性能不合格。

（7）透湿度

由于Ⅱ型产品淋膜纸直接包装食品时实际还会与其他材料组成复合层，因此单独的 淋膜纸阻隔性能较差，不具有考察意义，因此本次修订删除了原标准中Ⅱ型产品的透湿

度指标。

（8）渗漏性能

渗漏性能是该产品重要指标，该指标主要考核用来加工纸杯、纸碗、纸餐盒等用的 Ⅲ型产品以及用于饮水纸袋的Ⅱ型产品。由于饮水纸袋、纸杯、纸碗等用来盛装液体或 固液混合物，因此，若淋膜纸渗漏性能不好，则做成成品后将影响使用。渗漏性能要求

在规定的试验条件下无渗漏。

（9）边渗透质量

边渗透是在规定的条件下，液体从纸或纸板单位截面积渗入的质量，根据本次试验

验证情况，边渗透要求为≤2.5 kg/m2。

（10）润湿张力

该指标主要考核淋膜面的印刷性能，仅双面淋膜纸和纸板的印刷面考核该指标。由 于PE薄膜表面属非活性，与油墨的粘结性差，为了改善它与油墨的粘结性能，需在薄膜 表面进行电晕处理，用处理型油墨印刷时，基材的处理强度需要36 mN/m（润湿张力）

以上，考虑到衰减，参考有关标准，标准规定润湿张力大于等于38 mN/m。

（11）交货水分

考虑到南北地区差异较大，交货水分定为3.0%-9.0%。

（12）不可降解成分

该指标主要考核标称可降解的淋膜纸和纸板是否添加了不可降解成分，仅标称可降

解的淋膜纸和纸板考核，要求为阴性。

（13）生物分解性能

该指标主要考核明示可生物分解（降解）的食品包装用淋膜纸和纸板的生物分解性 能。食品包装用淋膜纸和纸板最大生物分解率应大于等于90%或达到参比材料生物分解 率的90%以上，且原纸的最大生物分解率应大于等于90%或达到参比材料生物分解率的 90%以上，除原纸外的组分大于等于1%的塑料膜的最大生物分解率应大于等于90%或达到 参比材料生物分解率的90%以上。仅对明示可生物分解（降解）的食品包装用淋膜纸和

纸板考核该性能。

（14）可堆肥性能

该指标仅对明示可生物分解（降解）的食品包装用淋膜纸和纸板考核。该指标实际 在生物分解性能的基础上，增加了“崩解程度 ”和“生态毒性 ”的要求，即崩解程度应

大于等于90%，堆肥样品和空白堆肥的发芽数的百分比应大于等于90%。

# 三、 主要试验（或验证）情况的分析

该标准主要在企业反馈技术资料及相关标准的基础上制定，并主要对定量偏差、横

幅厚度差、粘合程度等指标进行了试验验证。

（1）定量偏差

起草小组对 11 个样品进行了测试，试验数据如下表。

表1 淋膜纸样品定量偏差测试结果

| 样品编号 | 定量偏差/% | 类型 | 淋膜成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -4.6 | Ⅲ型 | PLA |
| 2 | -2.1 | Ⅲ型 | PBS |
| 3 | -0.5 | Ⅲ型 | PBS |
| 4 | -1.6 | Ⅲ型 | PLA |
| 5 | -2.4 | Ⅱ型 | PE |
| 6 | 0.0 | Ⅲ型 | PLA |
| 7 | 1.0 | Ⅲ型 | PLA |

| 8 | 3.0 | Ⅱ型 | PLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3.1 | Ⅱ型 | PLA |
| 10 | 9.3 | Ⅲ型 | PLA |
| 11 | -1.7 | Ⅲ型 | PLA |

图1 淋膜纸样品的定量偏差测试结果

从结果可以看出，定量偏差在-4.6%～9.3%之间，82%的验证样品可以满足定量偏差

为±4.0%的要求。

(2)膜定量偏差

起草小组对9个样品进行了膜定量偏差的测试，试验数据如下表。

表2 淋膜纸样品膜定量偏差测试结果

| 样品编号 | 定量偏差/(g/m²) | 类型 | 淋膜成分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -5.6 | Ⅲ型 | PLA |
| 2 | -1.5(正面) -0.8(反面) | Ⅲ型 | PBS |
| 3 | 2.6 | Ⅲ型 | PBS |
| 4 | -0.6 | Ⅲ型 | PLA |
| 5 | -1.1 | Ⅱ 型 | PE |
| 6 | -1.9 | Ⅲ型 | PLA |
| 7 | -0.1(正面) -0.4(反面) | Ⅲ型 | PLA |
| 8 | 0.7(正面) 0.1(反面) | Ⅲ型 | PLA |
| 9 | -1.5(正面) -2.1(反面) | Ⅲ型 | PLA |

从表中看出，膜定量偏差在-5.6 g/m²~2.6g/m² 之间，62.5%的Ⅲ型验证样品可以 满足膜定量偏差为±2.0 g/m²的要求；验证了1批次的Ⅱ型样品，结果为-1.1 g/m²,

不满足膜定量偏差为±1.0 g/m²的要求。

(3)粘合程度

为了验证粘合程度测试方法，起草小组选择了23个样品进行了验证试验，结果如

下表。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/258063037067006025