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1  总 则


1.0.1   为规范纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统的工程应用，做到技术先进、安全
适用、经济合理、确保质量，制定本规程。
1.0.2   本规程适用于新建、扩建和改建的民用建筑采用纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保
温系统时的材料、设计、施工与验收。
1.0.3   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温工程的材料、设计、施工与验收除应执行本规
程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。
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2  术 语


2.0.1   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统 external  thermal  insulation  system based
on fiber reinforced modified foam cement insulated decorative board
安装在建筑物外墙外表面的由纤维增强改性发泡水泥保温装饰板、界面剂、胶粘剂、锚固连接
件、填缝材料、密封胶和排气塞等构成的非承重保温装饰构造。
2.0.2   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板 fiber reinforced modified foam cement insulated decorative
board
在工厂预制生产，以纤维增强改性发泡水泥保温板为芯材，与天然花岗石薄板、陶瓷薄板、涂
层金属板、涂层纤维增强硅酸钙板、涂层纤维水泥平板复合而成的具有保温与装饰功能的板状制品。
2.0.3   纤维增强改性发泡水泥保温板  fiber reinforced modified foam cement insulation board
在改性发泡水泥保温板的上下表面铺设耐碱玻璃纤维网格布、聚合物胶浆增强层而制成的一种 板材。
2.0.4   改性发泡水泥保温板 modified foam cement insulation board
由通用硅酸盐水泥为胶凝材料，与掺合料、轻集料、外加剂、改性剂和水制成的浆料，经混合
搅拌、浇注成型、化学发泡、养护、机械切割等工艺制成的轻质多孔水泥基保温板材。
2.0.5  基层墙体 substrate
外保温系统所依附的外墙。
2.0.6   界面剂 adhesion agent
用以改善基层和保温层表面粘结性能的材料。
2.0.7  胶粘剂 adhesive
用于纤维增强改性发泡水泥保温装饰板与基层墙体之间粘结的材料。
2.0.8   锚固连接件 mechanical  fixing
用于将纤维增强改性发泡水泥保温装饰板固定在基层墙体上的专用固定件，可包含预置连接件
、T  型连接件、 L 型连接件、托架、膨胀锚栓等。
2.0.9   预置连接件 pre-buried    fastener
采用机械锚固的方式与天然花岗石薄板或陶瓷薄板可靠连接的金属预埋件，用于纤维增强改性 发泡水泥保温装饰板锚固连接件中T型或L型连接件的插入锚固安装。
2.0.10   T 型连接件 T type fastener
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纤维增强改性发泡水泥保温装饰板板面预置连接件和托架之间连接的T 型金属件。 2.0.11   L 型连接件 L type  fastener
用于门窗洞口等特殊部位，纤维增强改性发泡水泥保温装饰板板面预置连接件和托架之间连接
的 L 型金属件。
2.0.12    托架 bracket
纤维增强改性发泡水泥保温装饰板锚固连接件中与T 型连接件和 L 型连接件连接，并锚固于基层墙
体的承力金属件。
2.0.13   填缝材料 caulkingmaterial
用于对纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的板缝和分隔缝进行填充的保温材料。
2.0.14   密封胶 fluid    sealant
具有良好耐候性能的用于对纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的板缝和分隔缝进行密封的材

料。
2.0.15    排气塞 exhaustplugs
安装在纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统中，利于系统中水汽排出的装置。
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3  基本规定

3.0.1   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统的组成材料必须由系统产品制造商配套
提供。
3.0.2   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统应能适应基层的正常变形而不产生裂缝、空 鼓或脱落。
3.0.3   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统应能长期承受自重而不产生有害的变形。 3.0.4   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统应能承受风荷载的作用而不产生破坏。  3.0.5   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统应能承受室外气候的长期反复作用而不
产生破坏。
3.0.6   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统在规定的抗震设防烈度内不应从基层上
脱落。
3.0.7   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统应具有防水渗透与透气性能。
3.0.8   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统各组成部分应具有物理—化学稳定性。所
有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害(鼠害、虫害等)时，外墙外保温系
统还应具有防生物侵害性能。
3.0.9   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统的保温、隔热和防潮性能应符合《民用建
筑热工设计规范》GB50176  及重庆市现行相关建筑节能设计标准的规定。
3.0.10   在正确使用和正常维护的条件下，纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统的使 用年限不应少于25年。
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4 性能要求

1.   系统性能
4.1.1   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙保温系统按纤维增强改性发泡水泥保温装饰板单位
面积质量分为 I  型、Ⅱ型。

I 型：单位面积质量不大于20kg/m²;
II  型：单位面积质量大于20kg/m²,   且不大于35kg/m²。
4.1.2   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的饰面板可选用天然花岗石薄板、陶瓷薄板、涂层金属板、
涂层纤维增强硅酸钙板或涂层纤维水泥平板，其基本构造应分别符合下列规定：
1 天然花岗石薄板、陶瓷薄板饰面纤维增强改性发泡水泥保温装饰板由纤维增强改性发泡水泥
保温板、粘结层、天然花岗石薄板或陶瓷薄板饰面层、预置连接件构成(图4.1.2-1)。
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og


预置连接件
粘结层
天然花岗石薄 板或陶瓷难板
奸维增强改性发 泡水泥保温板
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图4 . 1 . 2 - 1 天然花岗石薄板、陶瓷薄板饰面纤维改性发泡水泥保温装饰板构造示意图
2 涂层金属板饰面纤维增强改性发泡水泥保温装饰板由纤维增强改性发泡水泥保温板、粘结层、
侧面开槽的涂层金属板饰面层构成(图 4.1.2-2)。

 (
涂层金属板
粘结层
纤维增强改性发
 
泡水泥保温板
金属板折边
预留槽孔
)

图 4 . 1 . 2 - 2    涂层金属板饰面纤维增强改性发泡水泥保温装饰板构造示意图
3 涂层纤维增强硅酸钙板或涂层纤维水泥平板饰面纤维增强改性发泡水泥保温装饰板由纤维
增强改性发泡水泥保温板、粘结层、板侧开槽的涂层纤维增强硅酸钙板或涂层纤维水泥平板饰面层
构成(图4. 1.2-3)。
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 (
标
) (
试验方法
JG/T
 
287
JGJ144
) (
性能指标
) (
Ⅱ
 
型
I型
        
保温芯材干密
   
保温芯材干密
度≤180
kg
/m³
  
度≤250
kg
/m³
 
耐候性试验后，不得出现饰面层粉化、起泡或剥落
和明显色差，面板无空鼓或脱落等破坏，不得产生
宽度大于0.10mm的裂缝
≥0.10 ,破坏发≥0.10,破坏发≥0.15,破坏发
) (
生在保温材料
中
) (
生在保温材料
 
中
) (
生在保温材料
 
中
) (
≥0.10 ,破坏发≥0.10,破坏发≥0.15,破坏发
生在保温材料
    
生在保温材料
    
生在保温材料
中
              
中
              
中
≥0.3
                   
≥0.6
不小于工程项目的风荷载设计值
≥10.0
30次冻融循环后，面板无空鼓或脱落等破坏，不
 
得
产生宽度大于0.10mm的裂缝
≥0.10 ,破坏发生在保温材料中
) (
系统内侧无水渗透
6
)

涂层纤维增强硅酸
钙板或纤维水泥平板
一粘结层

纤维增强改性发
泡水泥保温板

图4.1.2-3 涂层纤维增强硅酸钙板或涂层纤维水泥平板饰面 纤维增强改性发泡水泥保温装饰板构造示意图
4.1.3  纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统性能应符合表4.1.3 的规定。

表4 . 1 . 3  纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外墙外保温系统性能指

	


项 目

	


耐候 性
	
外观


饰面板与保
温
材料拉伸粘
结
强度，MPa

	
拉伸粘结强度，MPa

	单点锚固力，kN

	抗风压值，kPa

	抗冲击强度，J

	

耐冻 融
	外观

饰面板与保
温
材料拉伸粘
结
强度，MPa

	不透水性
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抗震性



设防烈度等级下保温装饰板系统无脱落


JGJ/T 101
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4.2  系统组成材料性能


4.2.1   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的主要性能应符合下列规定：
1 纤维增强改性发泡水泥保温装饰板外观质量应符合表4.2.1-1、表4.2.1-2 和表4.2.1-3 的规定。

表4 . 2 . 1 - 1 纤 维增强改性发泡水泥保温装饰板的涂层饰面外观质量

	缺陷名称
	缺陷规定
	允许范围
	试验方法

	压痕
	
	不允许
	








GB/T 17748

	印痕
	
	不允许
	

	凹凸
	
	不允许
	

	漏涂
	
	不允许
	

	波纹
	
	不允许
	

	鼓泡
	直径≤10 mm
	不允许
	

	擦伤
	
	不允许
	

	划伤
	
	不允许
	

	疵点
	最大尺寸≤3 mm
	不超过3个/m2
	

	色差
	目测不明显，仲裁时色差△E≤2
	


4.2.1-2  纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的天然花岗石薄板外观质量
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	项 目

	
缺棱

	
缺角

	
裂纹

	
色斑





规定内容
长度≤10 mm,宽度≤1.2 mm(长度<5 mm,宽度 <1.0 mm不计),周边每米长允许个数(个)
沿板材边长，长度≤3 mm,宽度≤3 mm(长度≤2 mm ,宽度≤2 mm不计),每块板允许个数(个)
长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10(长度 小于40mm的不计),每块板允许条数(条)
面积≤15mm×30 mm(面积≤10 mm×10 mm不 计),每块板允许个数(个)


技术指标




≤2





≤3


试验方法






GB/T 18601

7
 (
技术指标
                       
试验方法
) (
≥95 %的
陶瓷砖无明显缺陷不
允
许
) (
JC/T
 
1095
) (
不允许
) (
注：
)
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色线



长度不超过两端顺延至板边总长度的 1/10(长度
<40 mm 不计)每块允许条数(条)
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4.2.1-3     纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的陶瓷薄板外观质量

	项 目

	缺陷

	裂纹

	分层


2纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的常用规格尺寸及允许偏差应符合表4.2.1-4和表4.12.1-5 的规定，其他规格由供需双方商定。


表4 . 2 . 1 - 4  纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的主要规格尺寸寸    单位：mm

	长度
	宽度
	厚度

	a
	b
	d

	600,800,1200
纸维增强改性发泡水泥保温装饰板
	600,800
保温芯材厚度宜为20mm~60mm。
	由设计确定



表 4.2.1-5   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板的尺寸允许偏差          单位：mm

	项 目
	允许偏差
	试验方法

	长度
	±1.5
	




GB/T 6342





的规定。

	宽度
	±1.0
	

	厚度
	0,+2.0
	

	对角线差
	≤3.0
	

	板面平整度
	±1.0
	

	板边平直
	≤2.0
	

	 (
改性发泡水泥
)3 纤 维 增 强保温层厚度  保温装
	十()2      ()
饰板的物理性能指标应符合表4.2.1-
	



表 4.2.1-6   纤维增强改性发泡水泥保温装饰板性能指标

	
项 目
	性能指标
	
试验方法

	
	I型
	IⅡ型
	




8
 (
2.2-2
)
	
	
	保温芯材干密
度

≤180kg/m³
	保温芯材干密
度

≤250kg/m³
	

	单位面积质量，kg/m²
	≤20
	>20 ,≤35
	





JG/T 287

	抗冲击强度，J
	≥10.0
	

	抗弯荷载，N
	不小于板材自重
	

	饰面板与保 温材料拉伸
粘结强度，
MPa
	原强度
	≥0.10 ,破坏发
生在保温材料

中
	≥0.10破坏发
生在保温材料

中
	≥0.15破坏发
生在保温材料

中
	

	
	耐水
	
	
	
	

	
	耐冻融
	
	
	
	

	保温材料燃烧性能
	A级
	GB/T8624

	4.2.2酸襁变拖水泥保
	温板、纤维增强改性20发矩球配保板性能应符合表 4.
	GB/T釉表


的规定，
表 4.2.2-1  改性发泡水泥保温板性能指标

	项 目
	性能指标
	试验方法

	干表观密度，kg/m³
	≤180
	≤250
	

GB/T 5486

	抗压强度，MPa
	≥0.30
	≥0.50
	

	体积吸水率(V/V),%
	≤10.0
	

	导热系数(平均温度25℃±2℃),W/(m·K)
	≤0.055
	≤0.070
	GB/T10294

	垂直于板面方向的抗拉强度，MPa
	≥0.10
	≥0.15
	JG 149

	干燥收缩值(快速法),mm/m
	≤1.0
	≤0.80
	GB/T 11969

	
抗冻性(Dus),%
	质量损失
	≤5
	
JG 158

	
	强度损失
	≤20
	

	碳化系数
	≥0.70
	≥0.80
	GB/T11969

	软化系数
	≥0.70
	≥0.80
	JGJ51

	
放射性
	IRa
	≤1.0
	
GB 6566

	
	Iy
	≤1.0
	

	燃烧性能等级
9
	A级
	GB8624





 (
注
)



表4 . 2 . 2- 2  纤 维增强改性发泡水泥保温板性能指标

	项 目
	性能指标
	试验方法

	芯材于密度，kg/m
	≤180
	≤250
	GB/T 5486

	芯材导热系数，W/(m·K)
	≤0.055
	≤0.070
	GB/T 10294

	增强层单位面积质量，kg/m²
	≤4.0
	≤4.0
	附录A

	抗压强度，MPa
	≥0.30
	≥0.50
	GB/T 5486

	抗折强度，MPa
	≥0.30
	≥0.50
	GB/T5486

	垂直于板面的抗拉强度，MPa
	≥0.10
	≥0.15
	JG 149

	干燥收缩值(快速法),mm/m
	≤1.0
	≤0.80
	GB/T 11969

	
抗冻性(D₁ s),%
	质量损失
	≤5
	
JGJ158

	
	强度损失
	≤20
	

	体积吸水率(V/V),%
	≤8.0
	≤5.0
	GB/T 5486

	软化系数
	≥0.70
	≥0.80
	JGJ51

	碳化系数
	≥0.70
	≥0.80
	GB/T 11969

	
放射性
	Ir≤1.0
	
GB 6566

	
	IRa≤1.0
	

	用于制备纤维坩燃改烧性难电水泥保温板的 保
	温芯材不得拼接。A级
	GB 8624


3.      饰面材料的性能指标应符合下列要求：
1 天然花岗石薄板性能指标应符合《天然花岗石建筑板材》GB/T18601  或《天然板石》GB/T
18600 的要求，其厚度应不小于7mm;
2 陶瓷薄板的性能指标应符合《陶瓷板》GB/T 23266 的要求，面板厚度应不小于5mm;
3      涂层金属板可采用铝单板和镀铝锌钢板，铝单板主要性能指标应符合《建筑装饰用铝单板》
GB /T23443 的规定且厚度不应小于  1.0mm;,   镀铝锌钢板的主要性能指标应符合《连续热镀铝锌合
金镀层钢板及钢带》GB/T14978 中牌号 DX51D+AZ  的规定且厚度不应小于0.7mm;
4 纤维增强硅酸钙板、纤维水泥平板的性能指标除应符合《纤维增强硅酸钙板》JC/T  564   、《纤
维水泥平板》JC/T412   及表4.2.3 的规定，还应进行防水处理。
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《交联
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型氟
4.2
)
表4 .2 .3  纤维增强硅酸钙板、纤维水泥平板性能指标

	
项 目
	性能要求
	
实验方法

	
	纤维增强硅酸钙板
	纤维水泥平板
	

	表观密度，g/cm³
	>1.40
	>1.40
	GB/T 6343

	面板厚度，mm
	8~10
	8~10
	GB/T 6342

	导热系数，w/m.k
	0.35
	
	GB/T 10294

	热收缩率，%
	≤0.50
	
	






GB/T 7019

	含水率，%
	≤10.0
	
	

	吸水率，%
	
	≤28
	

	

不透水性
	经24小时测试，允许反
面出现湿痕，但不得出



现水滴
	经24小时测试，允许反
面出现湿痕，但不得出



现水滴
	

	湿涨率，%
	≤0.20
	≤0.25
	

	抗折强度(干态),MPa
	≥16
	≥16
	

	燃烧性能等级
	A级
	A级
	GB 8624

	

5金属板抗冻翻维增强 硅
树脂涂料》HG/T 3792及
4饰面板与纤维增强改
	经25次冻融循环不得
酸板裂痕维水粉化视的

表4.2.1-1的相关技术要求
性发泡水泥保温板粘结复合 象
	
经25次冻融循环不得出涂
层应采用氟碳涂料，性， 现裂痕分层、粉化现象

用胶粘剂性能应符合表4.
	

能留标顾符



2.4的规定。


表4 .2 .4 复合用胶粘剂的性能指标

	项 目
	性能指标
	试验方法

	压剪粘结强度，MPa
	5.0
	

GB24264

	浸水后压剪粘结强度，MPa
	5.0
	

	热老化后压剪粘结强度，MPa
	5.0
	

	冻融循环后的压剪粘结强度，MP
	4.0
	


4.2.5  界面剂的性能应符合表4.2.5的规定。

11
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表4 . 2 . 5  界面剂性能指标

	项 目
	指标
	试验方法

	
剪切粘贴强度，MPa
	7d
	≥1.0
	






JC/T 907






4.2.6的规定。

	
	14d
	≥1.5
	

	




拉伸粘结强度，MPa




6纤维增强改性发泡水
	
未处理
	7d
	≥0.4
	

	
	
	14d
	≥0.6
	

	
	浸水处理
	


≥0.5


的性能应符合表
	

	
	热处理
	
	

	
	30次冻融循环处理
	
	

	
	碱处理
泥保温装饰板与基层粘结用胶粘剂
	
	



表 4.2.6   胶粘剂性能指标

	项 目
	性能指标
	试验方法

	拉伸粘结强度
(与水泥砂浆),MPa
	原强度
	≥0.70
	





JGJ144

	
	耐水
	≥0.50
	

	

拉伸粘结强度(与纤
维增强改性发泡水
泥


保温装饰板),MPa
	
原强度
	≥0.10(保温芯材干密度≤180kg/m3), ≥0.15(保温芯材干密度≤250kg/m3)
且破坏部位发生在保温材料中
	

	
	
耐水
	≥0.10(保温芯材干密度≤180kg/m3), ≥0.15(保温芯材干密度≤250kg/m3),
且破坏部位发生在保温材料中
	

	可操作时间，h
	1.5~4.0
	JG 149


4.2.7—锚固连接件应满足系统的配套要求，并应符合下列规定
1 锚栓由金属螺钉和塑料膨胀套管组成，金属螺钉应采用不锈钢或经表面防腐处理的金属制成；
塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，不得使用回收的再生材料；其主要性能指标应
符合《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098. 1 或《紧固件机械性能、不锈钢螺栓、螺钉
和螺柱》GB/T3098.6 及表4.2.7-1 的规定；
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表4 .2 . 7- 1 锚栓主要性能指标

	项 目
	性能指标
	试验方法

	塑料膨胀套管外径，m
	8~10
	游标卡尺测量

	单个锚栓抗拉承载力标准值，kN
(C25混凝土基层)
	
≥0.60
	

JG 149

	单个锚栓对系统传热系数增加值，W/(m2·K)
	≤0.004
	


2 预置连接件、T 型连接件、L 型连接件、托架等(如图 4.2.7 所示),应采用不锈钢、铝合金 或经表面防腐处理的金属制成，其主要性能指标应符合表  4.2.7-2 的要求。

表4 . 2 . 7- 2 锚固连接件性能指
标
	
项 目
	性能指标
	
试验方法

	
	铝合金
	不锈钢   镀层金属板
	

	托架板材厚度，mm
	≥2
	≥1.5
≥1.2
	≥1.5
	游标卡尺测量

	连接件板材厚度，mm
	≥1.5
	
	≥1.2
	游标卡尺测量

	镀锌层厚度，μπ
	
	
	≥35
	GB/T 13912

	拉拔力标准值，kN
	≥0.60
	
JG/T 287

	悬挂力，kN
	≥0.10
	




(a)  预置连接件示意
图
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Ⅱ
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 (
试验方法
GB/T9914.3
GB/T7689.5
GB/T7689.5
GB/T9914.2
JC93.5
) (
性能指标
≥160
≥1300
≤4
≥20
ZrO
₂
 
的含量为14.5±0.8,
TiO
₂
 
的含
量为6.0±0.5
ZrO
₂
和
TiO
₂
 
的含量≥19.2,同时
ZrO
₂
的含量≥13.7
ZrO
₂
 
的含量≥16
)
(b)T    型连接件示意图
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I
(c)L     型连接件示意图


Ⅱ
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(d)   托架示意图
图 4.2.7   锚固连接件示意图
4.2.8    纤维增强改性发泡水泥保温板的耐碱玻璃纤维网格布技术性能指标应符合《耐碱玻璃纤维网
格布》JC/T841    及表4 .2 .8 的规定。

表 4.2.8       耐碱玻璃纤维网格布性能指标

	项 目

	单位面积质量/g/m²

	拉伸断裂强力/N/50mm

	断裂伸长率/%

	可燃物含量/%

	



氧化锆、氧化钛的含量/%




14


15
耐碱断裂强度保留率/%



≥75


GB/T20102

15
9.硅酮密封胶的性能指标应符合《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683 的要求，结构胶的性能指标应符合《 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC/T887     的要求。
10.嵌缝材料宜选用燃烧等级不低于 B1级的保温材料，且应符合《建筑设计防火规范》GB50016 的相关 规定。

11.      排气塞宜采用聚丙烯材料，其性能应符合《冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材》GB/T
18742.2的规定。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/258111057136006024
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