ICS  97.140

Y 81

恒 洁 卫 浴 集 团 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/HEGII 001—2022 代替 Q/HEGII 001—2019

浴室柜

Bathroom cabinet

2022-0X-XX 发布

2022-0X-XX 实施

目    次

1 前言 	 II

1 范围	1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义	3

4 产品分类	4

5 要求	5

5.1 主要尺寸偏差、形状和位置公差	5

5.2 外观要求 	 6

5.3 理化性能要求	21

5.4 五金辅件要求	81

5.5 卫生安全要求 	81

6 试验方法 	 19

6.1 主要尺寸偏差、形状和位置公差 	 19

6.2 外观要求检验	02

6.3 理化性能试验	02

7 检验规则 	92

8 标志、包装、运输、贮存、使用说明	03

附录 I 	 31

附录Ⅱ 	 36

前    言

本标准起草依据《GB/T 24977-2010 卫浴家具》和《DB34 980-2009 浴室柜》进行编制。 本标准与产品执行标准GB/T 24977-2010《卫浴家具》相比，主要技术内容变化如下：   --增加术语和定义(见3.1) ；

--更新产品分类(见4.1、4.2) ；

--更新浴室柜尺寸偏差(见表1 浴室柜尺寸偏差) ；

--更新浴室柜形状位置公差(见表2 浴室柜形状位置公差) ；

--更新零部件酸性盐雾试验要求，符合《QHEGII 018-2018 电镀/涂层表面质量要求》； --增加陶瓷台面理化性能，  (见表11) ；

--增加浴室柜耐冷热循环试验要求，详见表12；

--增加五金辅件(铰链、滑轨)质量要求；  (见5.4.1、5.4.2) ；

--取消人造石台面—耐液性试验；

--更新产品耐水性测试方法；  (详见6.3.4.3)

本标准与产品执行标准Q/HEGII001—2018 《浴室柜》相比， 主要技术内容变化如下： --增加耐冷热温差测试温湿度的测试公差范围；(详见表7和表8)

--更新耐冷热循环要求与耐冷热温差要求一致；  (见表12)

--更新银镜表面耐腐蚀质量要求；(见表9)

本标准的解释权由恒洁卫浴集团有限公司研发中心负责。

本标准由恒洁卫浴集团有限公司品管中心归口。

本标准起草部门：恒洁卫浴集团有限公司研发中心、品管中心、恒洁凯乐德工厂技术部/品质部。 本标准主要起草人： 刘志文、陈进财、阳敦、陈冠成、何志强、雷开武、邝铭波

本标准审定人： 谢旭藩 魏新华 王小军 赵瑞雄

本标准经一致评审批准后生效。

浴室柜

1  范围

本标准规定了恒洁卫浴集团有限公司生产的浴室柜的术语和定义、材料、技术要求、试验方法、检 验规则、标志和标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于恒洁卫浴集团有限公司所有自制/外购的浴室柜产品。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件， 其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 24977-2010 卫浴家具

DB/T 34 980-2009 浴室柜

T/CBMF 23-2018 浴室柜

GB/T 4893.1-2005 家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2-2005 家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3-2005 家具表面耐干热测定法

| GB/T | 4893.4-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 | 第4部分附着力交叉切割测定法 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T | 4893.5-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 | 第5部分厚度测定法 |
| GB/T | 4893.6-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 | 第6部分光泽测定法 |
| GB/T | 4893.7-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 | 第7部分耐冷热温差测定法 |

| GB/T | 4893.8-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 | 第8部分耐磨性测定法 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T | 4893.9-2013 | 家具表面漆膜理化性能试验 | 第9部分抗冲击测定法 |

GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

HG/T 3655-2012 紫外光(UV)固化木器涂料

GB/T 23983-2009 木器涂料耐黄变性测定法

GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀实验 盐雾测试

QB/T 2189-2013 家具五金 杯状暗铰链

GB/T 19766-2005天然大理石建筑板材

JC/T 908-2013 人造石

Q/HEGII 01-2018 人造石台面质量要求

QB/T 2454-2013 家具五金 抽屉滑轨

GB/T1732-1993 漆膜耐冲击测定法

GB/T 13667.1-2003钢制书架通用技求条件

QB/T3814-1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的外观质量测试方法

GB/T 28804-2012无铜镀银玻璃镜

GB/T13452.1-1992色漆和清漆 总铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

QB/T1951.2-1994 金属家具 质量检验及质量评定

GB/T 10357.1-2013 家具力学性能试验 第1部分： 桌类强度和耐久性

GB/T 10357.5-2011 家具力学性能试验 第5部分柜类强度和耐久性

GB/T 18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB/T 6566-2010 建筑材料放射性核素限量

GB/T 2828.1-2012 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 3325-2008 金属家具通用技术条件

Q/HEGII 018-2018 电镀/涂层表面质量要求

GB/T 9799-2011 金属及其他无机覆盖层 钢铁上经过处理的锌电镀层

HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料(双组份)

3  术语和定义

3.1  浴室柜

3.1.1 浴室柜

通常使用实木指接板、实木多层板、 PVC板、金属板材等材质经过喷涂油漆或饰面后，在卫生间、 浴室中用于台盆支撑、具有存放及储藏功能的柜、架， 一般由主柜、台盆、侧柜、化妆镜或镜柜等配件 组合而成。

3.1.2 主柜

通常在卫生间、浴室中用于台盆支撑、用水器具及排水装置安装的柜子。

3.1.3五金辅件

主要组成浴室柜结构和构造的部件(包括铰链、拉手、滑轨等)。

3.1.4搁板

把浴室柜柜体空间分成两部分以上或直接固定在墙面上， 主要起置物作用的板件。 3.2 翘曲度

翘曲度是指产品(部件) 表面上的整体平整程度。

3.3 平整度

平整度是指产品(部件) 表面在0~150mm范围内的局部的平整程度。

3.4 邻边垂直度

邻边垂直度是指产品(部件)外形为矩形时的不矩程度。

3.5 位差度

位差度是指产品中门与框架、门与门、门与抽屉、抽屉与框架、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离。

3.6 批

由单件产品汇集在一起， 有一定数量的某种产品、材料。

3.7 致命

可能造成人身安全事故、不符合相关法律法规或标准强制性要求的不合格， 属于极其严重情形。

3.8 基本

影响使用功能、安装功能、使用寿命、外观美感而影响销售，可能造成退货或投诉的不合格， 属 于严重情形。

3.9 一般

与产品标准存在偏差，但不会显著影响产品的功能、安装、美观， 一般不会造成退货或投诉的不 合格， 属于轻微情形。

3.10 板材

3.10.1 实木指接板是橡胶木小木条经过分切、定厚、梳齿、涂胶、接长后， 拼接成型的板材。 3.10.2 实木多层板是木皮经过辊胶、层叠、热压、裁边后形成的纵横交错的多层板材。

3.10.3 PVC 板是 PVC 中加入稳定剂、润滑剂和填料，经混炼后，用挤出机挤出各种厚度的硬质板材。

4  产品分类

4.1  按材质分为：

1) 实木浴室柜：主要部件由原木指接板经木工工艺、油漆工艺等加工制成的浴室柜；

2) 生态饰面板浴室柜：主要板件由多层板为基材的饰面板经木工工艺、油漆工艺等加工制成的浴

室柜；

3) 金属浴室柜：主要部件由金属材料(铝合金、不锈钢等) 加以辅助其他材料制成的浴室柜；

4.2  按结构形式分为：

1)拆装柜：基本以多层板/指接板为主要部件板材，主要以三合一连接件结构连接且表面经涂饰 处理的浴室柜。

2)整装柜：基本以多层板/指接板为主要部件板材，通过枪钉、码钉以及木工胶水为主要辅料 钉装组成且表面经涂饰处理的浴室柜。

4.3 按安装方式分为：

1)悬挂式柜： 依墙而挂、不与地面直接接触的浴室柜；

2) 半悬挂式柜：既依墙而挂又有柜脚支撑的浴室柜；

3) 落地式柜：直接与地面接触或柜脚支撑的浴室柜；

5  要求

5.1  主要尺寸偏差、形状和位置偏差

5.1.1 浴室柜尺寸偏差

表1  浴室柜尺寸偏差

| 种类 | 等级 | 外形尺寸偏差(长 X 宽 X 高) /mm | 对角线长度之差/mm | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实木浴室柜 | Ⅰ | ± 1.5 | ±2.0 | 基本 |
|  | Ⅱ | ±2.0 | ±2.5 | 基本 |
| 生态饰面板浴室柜 | Ⅰ | ± 1.5 | ±2.0 | 基本 |
|  | Ⅱ | ±2.0 | ±2.5 | 基本 |
| 金属浴室柜 | Ⅰ | ± 1.0 | ± 1.5 | 基本 |
|  | Ⅱ | ± 1.5 | ±2.0 | 基本 |

注：以上等级可根据工厂实际生产建议选取Ⅱ级

5.1.2浴室柜形状位置偏差

表2  浴室柜形状位置偏差

| 序号 | 项目 |  |  | 偏差/mm | 项目分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翘曲度 | 正视面板件 | 对角线长度≥1200 | ≤3.0 | 一般 |
|  |  |  | 600≤对角线长度＜1200 | ≤2.0 | 一般 |
|  |  |  | 对角线长度＜600 | ≤1.0 | 一般 |
| 2 | 平整度 | 面板、正视面板件 0~150 范围内局部平整度 |  | ≤0.2 | 一般 |
| 3 | 邻边垂直度 | 台面板 |  | ≤3.0 | 一般 |
|  |  | 门板及其他板件 |  | ≤2.0 | 一般 |
|  |  | 框架、组合框 | 对角线长度≥1000 | ≤3.0 | 一般 |
|  |  |  | 对角线长度＜1000 | ≤2.0 | 一般 |
| 4 | 位差度 | 门与框架、门与门相邻表面间距离 |  | ≤2.0 | 一般 |
|  |  | 抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻表面间距 离 |  | ≤2.0 | 一般 |

| 5 | 分缝 | 开门 | 嵌装式 | 上、下、右分缝 |  | ≤1.5 | 基本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下、中分缝 |  | ≤2.0 | 基本 |
|  |  |  | 盖装式 | 门背面与框架平面间隙 |  | ≤2.0 | 基本 |
|  |  | 抽屉 | 嵌装式 | 上、下、右分缝 |  | ≤2.0 | 基本 |
|  |  |  | 盖装式 | 抽面背面与框架平面间隙 |  | ≤2.0 | 基本 |
| 6 | 下垂度、摆动度 | 抽屉 | 下垂量 |  |  | ≤10 | 基本 |
|  |  |  | 摆动最大量 |  |  | ≤10 | 基本 |
| 7 | 主柜地脚平稳性 | 主柜柜脚着地平稳性 |  |  |  | ≤2.0 | 一般 |
| 8 | 圆度 | 圆管弯曲处 |  |  | Φ＜25 | ≤2.0 | 一般 |
|  |  |  |  |  | Φ≥25 | ≤2.5 | 一般 |
| 9 | 主要开孔、开槽 尺寸 | <0,+5> |  |  |  |  | 基本 |

5.2  外观要求

5.2.1  外观及区域划分(附录 1)

5.2.1.1  A 面：

产品安装后的正视面。通常指门板正面、望板正面、挡板正面、抽面正面等。

5.2.1.2  B面：

产品侧面、侧板内外表面、门板背面、抽屉内面等。

5.2.1.3  C面：

在安装位置须转动头部或产品才能看到的较大面积，通常指产品的背面。

5.2.1.4  D 面：

指安装后无法看到的隐藏面，如靠墙面及底部。

5.2.2  外观表面区域划分示意图(附录 Ⅰ )

5.2.3  浴室柜成品外观要求

表 3(木质部件)表面漆膜缺陷标准

| 表面 缺陷 | 可视面 |  |  |  | 其他区域 | 项目 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 面 | B 面 | C 面 |  | D 面 |  |
| 开裂 | 不允许 |  |  |  | 目视不明显 | 基本 |
| 不够油 | 不允许 |  | 有油漆涂层覆盖可通过 (不允许透底) |  | 目视不明显 | 一般 |
| 脱漆 | 不允许 |  |  |  | 可修补，且无 明显色差、及 修补痕迹 | 基本 |
| 光泽度 | 以样品为准 |  |  | 允许有±5°偏差 | 允许有±10° 偏差 | 一般 |
| 鼓泡 | 不允许 |  |  | φ0.2mm 间距≥100mm 允许存在≤5 个 | 目视不明显 | 基本 |

| 橘皮 | 不允许 | 目测不明显前提下， 允 许有表面橘皮面积≤ 40mm²不影响整体效果 | 目视不明显 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 积油 | 不允许 | 目测不明显前提下， 允 许有一处长≤10mm，宽 ≤0.5mm 的积油 | 目视不明显 | 一般 |
| 打穿 | 不允许 | 不允许有明显打穿现象 | 允许边缘位置 | 一般 |

| 面流 | 不允许 |  | 目视不明显或暗流可接 收 | 目视不明显 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波纹 | 不允许 |  | 手感、目视不明显 | 目视不明显 | 一般 |
| 碰伤 | 不允许 |  | 在漆层未破损前提下， 表面有 2 处碰坏≤长度 2.5mm,且不透底现象 | 目视不明显， 保证漆层没有 破损 | 一般 |
| 闪油 | 不允许 |  | 目测不明显 | 允许 | 一般 |
| 面渣 | 1、 允许有不超过 4 粒≤0.5mm²的面 渣；且 2 粒面渣 间 隔 必 须 大 于 100mm； 2、 白色漆面不允许 出现黑色渣点。 | 允许有不超过 6 粒≤1mm²的 面渣； | 目视不明显可通过； 白色漆面不允许出现 黑色渣点 |  | 一般 |
| 划伤 | 不允许 | 宽度≤0.1mm， 长度≤5mm；间 距≥200mm 不 可划透涂层可 存在 1 条 | 目视不明显，且不可划 透涂层 | 允许 | 一般 |
| 下陷 | 不允许 |  | 目视不明显 | 允许 | 一般 |
| 针眼 | 仅允许物件周边 100mm 范围内有 3 处 呈分布状、头发大 小的轻微针孔 | 允许物件周边 100mm 范围内 有 6 处呈分布 状、头发大小 的轻微针孔 | 允许 | 允许 | 一般 |
| 油窝 | 在目测不明显前提下，仅允许板件周 边 100mm 范围内有 2 处， 直径≤1mm 的轻微油窝 |  | 目视不明显 | 允许 | 一般 |
| 发白 | 不允许 |  | 目视不明显 | 允许 | 一般 |

| 砂痕 | 整体油面砂痕细腻 均匀可通过 | 不允许有明显 粗旷的的砂 痕；允许有长 ≤100mm、深≤ 0.2mm 头发模 样的砂痕， 砂 痕存在范围不 允许超过整个 板 30%的面积 | 目视不明显 |  | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 痱子 | 同一平面， 只允许边角位置各有 2 处 直径≤2mm |  | 同一平面只允许 4 处边 角位置各有面积≤2mm² | 允许 | 一般 |
| 色差 | 色相参照“色板”为准， 色差值△E≤3.0； 产品色差用色差仪 与肉眼检验相结合的方式判定 |  |  | 颜色均匀， 可 通过 | 基本 |

| 木眼 | 不允许 | 同一板面内只允许有且 只有一个直径≤0.5mm 木 眼 | 允许 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机磨印 | 不允许有明显粗旷的磨机印；允许 有长＜50mm、深≤0.1mm 头发模样的 磨机印，磨机印存在范围不允许超 过整个板 30%的面积。 | 目视不明显 | 允许 | 一般 |
| 未打平 | 目测不明显的前提下，每条工艺线 允许在 100mm 范围内存在 2 处面积 ≤3mm²、凸出程度≤0.5mm 的未打平 现象 | 目视不明显 | 允许 | 一般 |
| 灰疤 | 目测不明显前提下， 允许物件周边 100mm 范围内存在 1 处面积≤10 mm² 的灰印，且触摸光滑平整 | 目视不明显 | 允许 | 一般 |
| 雕花 | 花纹不允许有崩边和缺口现象， 与线条图案一致且有立体感。 凹槽边角平整无凹印且无刺手感。 |  |  | 一般 |

表4  (木质部件)表面软硬质覆面外观缺陷标准

| 表面 缺陷 | 可视面 |  |  | 其他区域 | 项目 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 面 | B 面 | C 面 | D 面 |  |
| 开裂 | 板材分层开裂不允许 |  |  |  | 基本 |
|  | 表面龟裂不允许 |  |  |  | 基本 |
| 杂质 | 板件边缘允许有 不超过 2 粒面积 ≤1.5mm²， 且 2 处杂质的直线距 离必须≥150mm | 板件边缘允许有 不超过 3 粒面积 ≤3mm²，且 2 处 杂质的直线距离 必须≥250mm | 目视不明显 | 允许 | 一般 |

| 碳化 | 允许有 1 处面积≤ 2mm ² ， 深 度 ≤ 0.2mm 的碳化， 且 2 处碳化的直线距 离 必 须 ≥ 200mm (不包含商标遮 盖的碳化) | 允许有 2 处面积 ≤8mm²，深度≤ 0.2mm 的碳化， 且 2 处碳化的直 线距离必须≥ 400mm | 目视不明显 |  | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色差 | 色相参照“色板”为准， 色差值△E≤3.0； 产品色差用色 差仪与肉眼检验相结合的方式判定 |  |  | 目视不明显 | 基本 |

| 划痕/压痕 | 允许有 1 处面积≤ 1.5mm ²，深度≤ 0.2mm 的划痕、压 痕(不包含商标遮 盖的划痕、压痕) | 允许有 1 处面积 ≤3 mm²，深度≤ 0.2mm 的划痕、 压痕 | 仅允许 2 处 长 ≤ 120mm,宽≤2mm，深 度≤0.5mm 的划痕、 压痕 | 目视不明显 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凹坑 | 允许有 1 处直径≤ 1.3mm ， 深 度 ≤ 0.2mm 的凹坑(不 包含商标遮盖的 凹坑 | 允许有不超过 2 处面积≤3mm²， 深度≤0.5 mm 的 凹坑， 且 2 处凹 坑的直线距离必 须≥150 mm | 允许有不超过 3 处面 积≤12mm²，深度≤ 0.5 mm 的凹坑，且 2 处凹坑的直线距离 必须≥150 mm | 目视不明显 | 一般 |
| 透底 | 允许有 1 处面积≤ 2 mm²的透底(不 包含商标遮盖的 透底) | 允许有不超过 2 处面积≤10 mm² 的透底，且 2 处 凹坑的直线距离 必须大于 100mm | 允许出现 3 处面积≤ 15 mm²的透底,透底 必须分布均匀 | 目视不明显 | 一般 |
| 起皱 | 不允许 |  | 仅允许有 1 处长≤ 60mm,宽≤1.5mm，凸 出程度≤0.2mm 的起 皱 | 目视不明显 | 一般 |
| 鼓泡 | 不允许 | 允许有 1 处面积 ≤2.5 mm²,凸出 程度≤0.2mm 的 鼓泡 | 允许有 1 处面积≤10 mm ² , 凸 出 程 度 ≤ 0.2mm 的鼓泡 | 目视不明显 | 一般 |

表5  (其他部件)外观缺陷标准

| 类型 | 缺陷 | 标准要求 |  |  | 项目 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 面 | B 面 | C 面 |  |
|  | 色差 | 同一批表面颜色无明显色差 |  |  | 基本 |

| 拉手 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毛刺 | 不允许 | 不允许 | 不影响安装 | 致命 |
|  | 凹凸不平 | 不允许 | 不允许 | 直径≤0.5mm 的凹点 凸点， 不影响安装 | 一般 |
|  | 发白 | 不允许 | 不允许 | 目视不明显，不影响 装饰效果 | 一般 |
|  | 碰伤 | 直径≤0.5mm，深度≤ 0.2mm, 可允许 1 处不 透底 | 直径≤0.5mm，深度 ≤0.2mm, 可允许 2 处不透底 | 安装后不可见， 不影 响装饰效果 | 一般 |

|  | 划伤 | 不允许 | 长度≤5mm、宽度＜ 0.2mm，可允许 1 处 | 安装后不可见， 不影 响装饰效果 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 起泡 | 直径≤0.2mm 可允许 1 处 | 直径＜0.5mm 可允许 1 处 | 安装后不可见， 不影 响装饰效果 | 一般 |
|  | 杂质 | 直径≤0.2mm 可允许 1 处 | 直径＜0.5mm 可允许 1 处 | 安装后不可见， 不影 响装饰效果 | 一般 |
|  | 脱层 | 不允许 |  |  | 基本 |
| 台盆 及台 面 | 色差 | 台面板表面颜色应基本调和 |  |  | 基本 |
|  | 裂纹 | 真光： 不允许有长度≥20mm 的裂纹 树脂层： 不允许有裂纹 |  |  | 基本 |
|  | 崩缺 | 允许存在长度＜2mm、宽度＜1mm 的崩缺， 外露面不允许有崩缺现象 |  |  | 基本 |
|  | 色斑 | 每块台面板允许面积≤15mm*30mm，数量≤2 个。(面积小于 5mm*5mm 不计) |  |  | 一般 |
|  | 色线 | 每块台面板允许长度≤板边总长度 1/10 的色线， 数量≤2 条。(长度 小于 10mm 不计) |  |  | 一般 |
|  | 凹坑 | 每块台面板允许 3 个凹坑直径≤5mm，深度≤1mm 的凹坑(直径 2mm~5mm 凹坑须进行修补，修补处与台面板颜色基本一致) |  |  | 一般 |
|  | 拼接缝隙 | 真光： 允许宽度≤1mm 均匀拼接缝隙，且需进行修补，修补处颜色与台 面板颜色基本一致； 树脂层：不允许 |  |  | 一般 |
|  | 划痕 | 允许存在不超过 5 条长度≤10mm、深度≤0.05mm 的轻微划伤， 且间距 ≥200mm |  |  | 一般 |
|  | 平整度 | 允许公差≤1.5mm |  |  | 一般 |
|  | 气泡 | 500mm 范围内仅允许存在 1 个φ0.5mm 气泡 |  |  | 一般 |

| 镜片/ 包 边 镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 镜片划伤 | 正面不允许存在划伤现象，背面允许在 500mm 范围内存在 1 条宽度≤ 0.3mm、长度≤20mm 不透底划伤 | 一般 |
|  | 崩缺 | 不允许 | 致命 |
|  | 透底 | 不允许 | 一般 |
|  | 氧化发黑 | 不允许 | 一般 |
|  | 商标重影/缺 损 | 不允许 | 基本 |
|  | 漏砂 | 不允许 | 一般 |
|  | 不通电 | 不允许 | 一般 |
|  | 铝条松动 | 不允许 | 一般 |

|  | 铝条划伤 | 200mm 范围内允许存在 1 条宽度≤0.2mm、长度≤10mm 的无触感划伤 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 铝条碰伤 | 200mm 范围允许存在 1 个宽度≥2mm，深度≤0.2mm 的碰伤 | 一般 |
|  | 毛刺 | 不允许 | 致命 |

表6 金属柜外观缺陷标准

| 缺陷 | 标准要求 |  | 项目 分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接要求 | 焊接处应无脱焊、焊穿、虚焊， 无结疤 |  | 基本 |
| 铆接要求 | 铆接处应无漏铆、脱铆， 铆钉头应圆滑 |  | 基本 |
| 涂镀层要求 | 涂镀层应无剥落、无返锈、无粘漆 |  | 基本 |
| 安全性要求 | 在人体接触或收藏物品的部位不得有尖锐突出的毛刺或刃口棱角 |  | 致命 |
| 产品底脚着地 平稳性 | 各种产品底脚着地平稳性偏差不大于 2mm |  | 一般 |
| 木材含水率要求 | 应不超过各地区的年平均木材平衡含水率加 1% |  | 基本 |
| 管材及冲压件 | 不允许有裂缝 |  | 基本 |
| 金属件外观要求 | 管材 | 无叠缝；焊接无错位；无结疤 | 一般 |
|  | 冲压件 | 无脱层；圆管和异性管弯曲处的波纹高低不大于 0.4mm； 弯曲处弧形应圆滑一致 | 一般 |
|  | 焊接件 | 焊疤表面玻璃高低不大于 1mm；无夹渣； 无气孔； 无焊瘤；无飞溅 | 一般 |
|  | 铆接 | 铆钉头圆滑；端正无锤印 | 一般 |
| 金属件漆膜涂层外 观要求 | 无露底；无凹凸；无明显流挂； 无疙瘩； 无皱皮； 无飞漆；无色差；图案 完整和无漏喷 |  | 一般 |
| 电镀层外观要求 | 外露部位 | 不得有烧焦、起泡、针孔、裂纹、无毛刺、花斑、 划痕 | 一般 |

| 零部件木材质要求 | 虫蛀材须杀虫处理， 不得使用昆虫尚在继续侵蚀的木材 | 一般 |
| --- | --- | --- |
|  | 零部件不允许有贯通裂缝 | 一般 |
|  | 外表不得使用腐朽材，内部用材的轻微腐朽面积不得超过零件面积的 15%，深度不得超过材厚的 25% | 一般 |
|  | 宽度不超过可见材宽的 1/3，直径不超过 12 的节子，可使用经修补后不 影响结构强度和外观的。 | 一般 |

|  | 涂饰或存放物品的部位不得有树脂囊 | 一般 |
| --- | --- | --- |
|  | 斜纹程度超过 20%的不得使用 | 一般 |
| 封边要求 | 使用的各种人造板部件应作封边处理 | 基本 |
| 木质件涂饰工艺外 观 | 着色不得露底、无积粉、无杂质、无漏嵌腻子、无刷毛、无明显粒子、无 涨边、无缩孔、无色差、无过楞、无流挂、无皱皮、无白点 | 基本 |
| 配件安装要求 | 启闭配件应灵活，折叠产品应折叠灵活， 不得有自行折叠现象 | 基本 |

# 5.3 理化性能要求

表7   (木质部件)表面漆膜理化性能

| 序 号 | 测试项目 | 测试条件 | 要求 | 项目 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光泽度 (60°) | 60°光源， 测试 6 个点的数据， 取平均值 | 按标准色样 | 基本 |
| 2 | 漆膜硬度 | 中华铅笔， 45°斜角 | ≥F 级 | 基本 |
| 3 | 漆膜附着力 | 涂层交叉切割法 | ≤3 级 | 基本 |
| 4 | 耐干热 | 20min，85℃ | ≤3 级 | 基本 |
| 5 | 耐湿热 | 20min，70℃ | ≤3 级 | 基本 |
| 6 | 耐磨性 | 1000r | ≤3 级 | 基本 |
| 7 | 抗冲击 | 冲击高度 50mm 冲头φ 14mm | ≤3 级 | 基本 |
| 8 | 耐液性 | 10%乙酸溶液， 24h | ≤3 级 | 基本 |
| 9 | 耐碱性 | 50g 碳酸钠加入 100L 蒸馏水， 24h | ≤3 级 | 基本 |
| 10 | 耐醇性 | 70ml 乙酸加入 30ml 蒸馏水， 8h | ≤3 级 | 基本 |
| 11 | 耐污染性 | 牙膏、洗发水、沐浴液 任意一种污染源 | ≥3 级 | 基本 |

| 12 | 耐黄变性 | UVA-340 灯， 168h | △E≤3.0 | 基本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 耐香烟灼烧 | 国产烤烟 3 种， 长度 60mm~70mm,质量 0.7g~0.9g | ≥2 级 | 一般 |
| 14 | 耐冷热温差 | (40℃±2℃、 95%±3%，1h；-20℃±2℃， 1h) 6 周期， 再温度 20℃±2℃，相对湿度 60%~70%的环境下， 静置 18h | 无鼓泡、裂纹、明显失光等 现象 | 基本 |

表8 (木质部件)表面软硬质覆面理化性能

| 序 号 | 测试项目 | 测试条件 |  | 要求 | 项目 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐液性 | 10%乙酸溶液， 24h |  | ≤3 级 | 基本 |
| 2 | 耐污染 | 牙膏、洗发水、沐浴液、口红、洗涤剂等 |  | ≥3 级 | 基本 |
| 3 | 耐湿热 | 20min，70℃ |  | ≤3 级 | 基本 |
| 4 | 耐干热 | 20min，85℃ |  | ≤3 级 | 基本 |
| 5 | 耐冷热温差 | (40℃±2℃、 95%±3%，1h；-20℃±2℃， 1h) 6 周期，再温度 20℃±2℃，相对湿度 60%~70%的环境下， 静置 18h |  | 无鼓泡、裂纹、明显失光等 现象 | 基本 |
| 6 | 耐划痕 | 加载 1.5N |  | 表面无整圈连续划痕 | 基本 |
| 7 | 表面耐磨性 | 图案 | 磨 100r | 无露底现象 | 基本 |
|  |  | 素色 | 磨 350r | 无露底现象 | 基本 |
| 8 | 耐香烟灼烧 | 国产烤烟 3 种， 长度 60mm~70mm,质量 0.7g~0.9g |  | ≥2 级 | 一般 |
| 9 | 表面胶合强 度 | 环氧树脂胶粘夹具， 粘胶力 0.1mpa~ 0.2mpa，24h |  | ≥0.6mpa | 基本 |
| 10 | 耐龟裂 | 70℃ 24h |  | ≥3 级 | 基本 |

表9  (其他部件)理化性能

| 序号 | 测试项目 |  | 测试条件 | 要求 | 项目类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉手 | 盐雾测试 | 酸性盐雾试验 | 符合《QHEGII 018-2018 电 镀/涂层表面质量要求》的 要求 | 基本 |
| 2 |  | 承载能力 | 用 49N (5kgf) 的静 载荷 60s | 各组件无松动、无明显的变 形，能正常使用 | 基本 |

| 3 | 铰链/合页 | 盐雾测试 | 酸性盐雾试验 | 符合《QHEGII 018-2018 电 镀/涂层表面质量要求》的 要求 | 基本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 耐久性 | 频次： 6 次/min | ≥50000 次 | 基本 |
| 5 | 滑轨 | 盐雾测试 | 酸性盐雾试验 | 符合《QHEGII 018-2018 电 镀/涂层表面质量要求》的 要求 | 基本 |

| 6 |  | 耐久性 | 频次： 10 次/min | ≥50000 次 | 基本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 金属表面涂层 | 漆膜硬度 | 中华铅笔， 45°斜角 | ≥H 级 | 基本 |
| 8 |  | 冲击强度 | 冲击高度 50mm 冲头 φ 14mm | ≤3 级 | 基本 |
| 9 |  | 耐腐蚀 | 试剂接触试样 100h | 划道两侧 3mm 以外无气泡 | 基本 |
|  |  |  | 试剂接触试样 100h | 划道两侧 3mm 以外， 无锈 迹、剥离、起皱、变色和失 光等现象 | 基本 |
| 10 |  | 附着力 | 涂层交叉切割法 | ≤2 级 | 基本 |
| 11 | 金属电镀层 | 粗糙度 | / | Ra≤1.25um | 一般 |
| 12 |  | 盐雾测试 | 酸性盐雾试验 | 符合《QHEGII 018-2018 电 镀/涂层表面质量要求》的 要求 | 基本 |
| 13 |  | 附着力 | 涂层交叉切割法 | ≤2 级 | 基本 |
| 14 | 银镜 | 反射层银含量 | 浓硝酸、硫酸铁铵溶 液 | ≥800mg/m² | 基本 |
| 15 |  | 保护层铅限制 量 | 火焰原子吸收光谱 法 | ＜1000mg/kg | 基本 |
| 16 |  | 保护层铅笔硬 度 | 中华铅笔， 45°斜角 | ≥H 级 | 一般 |
| 17 |  | 保护层附着力 | 涂层交叉切割法 | ≤2 级 | 基本 |
| 18 |  | 耐湿热试验性 能 | 40℃ 480h | 保护层允许变色，但表面不 应出现气泡； | 基本 |
| 19 |  |  |  | 反射层不应变色或浑浊， 直 径≤0.3mm 的斑点允许 1 个 |  |
| 20 |  |  |  | 边部腐蚀应≤0.2mm |  |
|  |  |  | CASS 试验 120h | 环保镜：符合《GB/T |  |

| 21 |  | 酸性盐雾试验 性能 |  | 23148-2008 民用装饰》要 求，成像清晰不变形，无腐 蚀边缘。 (满足 9 级) 银镜： 满足 6 级。 | 基本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参照 GB/T 10125- 2012 规定 |  |  |

表10 陶瓷台面理化性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | ≤0.2% |
| 2 | 破坏强度 | 厚度≥4.0mm，≥800N |
|  |  | 厚度＜4.0mm，≥400N |
| 3 | 断裂模数 | ≥45MPa |
| 4 | 抗热震性 | 应无裂纹或剥落 |
| 5 | 抗釉裂性① | 釉面应无裂纹或剥落 |
| 6 | 抗冻性 | 应无裂纹或剥落 |
| 7 | 光泽度② | ≥55 光泽单位 |
| 8 | 耐化学腐蚀性 | 经耐家庭化学试剂试验后，无釉陶瓷板应不低于 UB 级， 有釉陶瓷板应不低于 GB 级 |
| 9 | 耐污染性 | 有釉陶瓷板应不低于 3 级，无釉陶瓷板报告污染等级 |
| 说明： ①适用于有釉陶瓷板试验。 ②适用于有釉陶瓷板试验。 |  |  |

表11 浴室柜(成品)理化性能

| 序号 | 测试项目 | 测试条件 | 要求 | 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型 |
| 1 | 含水率 | 干燥法，103℃ 24h | 6%~14% | 基本 |
| 2 | 24h 吸水膨胀率 | 常温水浸泡 24h | 膨胀率≤10% | 基本 |
| 3 | 产品耐水性 | 50 孔~80 孔喷头， 常温水喷射 10min 静置 24h | 无涨边、起 泡、锈斑、发 霉等现象 | 基本 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/268024113121006022