发 出

布 版

ICS 93.040

CCS  P  28

# 江   苏    省    地    方    标   准

DB32/T 4648—2024

公路钢梁桥养护技术规范

Technical specification for maintenance of steel girder bridges in highway

2024-01-09 发布

2024-02-09 实施

江苏省市场监督管理局

中 国 标 准 出 版  社

DB32/ T  4648—2024

目    次

前言 	Ⅲ

1    范围 	1

2   规范性引用文件 	1

3    术语和定义 	1

4   基本规定 	2

5   检查 	3

6    评定 	4

7   处治 	5

附录A (资料性) 病害重点部位分布图例 	 8

附录B (资料性) 病害编码规则 	 11

附录C (规范性) 病害检查记录表 	 12

DB32/T  4648—2024

前    言

本文件按照 GB/T1.1—2020《 标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：河海大学、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏现代路桥有限责任公司、江苏高 速公路工程养护有限公司、中铁宝桥(扬州)有限公司、江苏华通工程技术有限公司、江苏现代工程检测有 限公司、宁波市杭州湾大桥发展有限公司。

本文件主要起草人：吉伯海、茅荃、汪锋、孟令国、王革、刘红涛、傅中秋、胡健、肖龙、杨勇、王延明、 邢晓桢、姚悦、卞思雨、汤啸天、赵跃、孙蕾蕾、章世祥、杨健、袁周致远、葛腾。

DB32/T   4648—2024

公路钢梁桥养护技术规范

1  范围

本文件规定了公路钢梁桥养护技术的基本规定、检查、评定与处治。

本文件适用于钢板梁桥、钢桁梁桥、钢箱梁桥及其他类似桥梁钢主梁的养护工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T  8923(所有部分)  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB  51367  钢结构加固设计标准

CB/Z67       碳弧气刨工艺要求

JTG/T     H21    公路桥梁技术状况评定标准

JTG/T     J21   公路桥梁承载能力检测评定规程

JTG/T    J22    公路桥梁加固设计规范

JTG/T     J23    公路桥梁加固施工技术规范

JT/T    722    公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件

JTG/T3651        公路钢结构桥梁制造和安装施工规范

JTG  5120  公路桥涵养护规范

DB32/T3644    公路桥梁钢箱梁疲劳裂纹检测、评定与维护规范

DB32/T3820    公路桥梁钢箱梁预防养护规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冲击法  impact method

通过高速冲击，引入残余压应力，使构件表面产生塑性变形或使裂纹表面产生接触闭合，以提高疲劳 寿命或延缓裂纹扩展的方法。

3.2

打磨法  grinding     method

通过打磨焊缝表面，改善焊缝几何形状，或去除表面微裂纹的方法。

3.3

局部切削法  local   cutting   method

通过切削，改变构件刚度分布和应力特征，延缓疲劳开裂的方法。

DB32/T  4648—2024

3.4

局部连接刚度削弱法  local joint-stiffness weakening method

通过改变局部构件，降低连接刚度，延缓疲劳开裂的方法。

4  基本规定

4.1  公路钢梁桥养护应符合JTG  5120 的相关规定。

4.2  公路钢梁桥中采用正交异性钢桥面板作为桥面板结构时，桥面板的养护工作应符合 DB32/T3644 的相关规定。

4.3  公路钢梁桥的养护工作应实现可达、可检、可修、可换。

4.4  当出现下列病害时还应满足本文件的相关要求： a)  锈蚀病害；

b)     焊缝或母材的疲劳开裂；

c)     螺栓断裂、松动或脱落。

4.5  应根据桥梁结构与运营环境特征确定公路钢梁桥的病害重点部位，在养护工作中加强关注，锈蚀与 疲劳病害重点部位见表1,病害重点部位分布图例见附录 A。

表 1 各类桥型锈蚀与疲劳病害重点部位

| 主梁类型 | 病害类型 | 部位 | 构件或细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢板梁 | 锈蚀 | 支承端主梁 | 加劲肋、腹板与翼缘连接部位 |
|  |  | 非支承端主梁 | 下冀缘上下表面、联结系 |
|  |  | 构件密集区域 | 狭小空间内的钢构件表面 |
|  | 疲劳 | 支承端主梁 | 各构件连接焊缝、螺栓 |
|  |  | 非支承端带联结系主梁 | 腹板与竖向加劲肋焊缝、腹板与翼缘焊缝 |
|  |  | 非支承端无联结系主梁 | 腹板与纵向加劲肋焊缝、腹板与翼缘焊缝 |
| 钢桁梁 | 锈蚀 | 腹杆与弦杆连接部位 | 节点板、节点板与腹杆接触面、弦杆、螺栓 |
|  |  | 纵梁与横梁连接部位 | 纵横梁表面 |
|  |  | 伸缩缝下部主梁 | 端横梁、下弦杆端部 |
|  | 疲劳 | 横梁与弦杆连接部位 | 横梁翼缘与腹板连接焊缝及切口，连接角钢 |
|  |  | 纵梁与横梁连接部位 | 纵梁端部切口，连接角钢 |
|  |  | 腹杆与弦杆连接部位 | 腹杆或节点板栓孔边缘 |
|  |  | 外部人孔 | 人孔相邻母材 |

| 钢箱梁 | 锈蚀 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 伸缩缝下部主梁 | 钢主梁外表面 |
|  |  | 箱梁内部 | 底板、纵肋内部、连接部位 |
|  | 疲劳 | 钢桥面板 | 顶板与纵肋连接焊缝、纵肋对接焊缝、横隔板与纵肋连接焊 缝、横隔板弧形缺口母材、腹板竖向加劲肋与顶板连接焊 缝、顶板与横隔板焊缝端部 |
|  |  | 腹板 | 腹板与竖向加劲肋连接焊缝 |

4.6  宜根据桥梁构件特征制定病害编码体系，病害编码规则见附录 B。

DB32/T   4648—2024

4.7  对封闭结构设置检修人孔，应便于操作人员与设备出入。

4.8  养护工程施工组织应充分考虑对交通运营与安全的影响，编制交通组织方案。

4.9  养护过程中应避免出现影响结构安全和耐久性的损伤。

5  检 查

# 5.1 一般规定

5.1.1  当出现桥梁撞击、重物跌落等事故，或主梁出现较大开裂、重点部位集中出现疲劳裂纹后，应及时 开展疲劳病害排查，对构件进行应力、位移或变形测试，判断是否出现局部屈曲或刚度损失。

5.1.2  遭受自然灾害后应及时开展病害排查。

# 5.2  检查要求与方法

5.2.1  应结合历史检查报告与病害重点部位，制定检查方案。

5.2.2  应首先开展病害的全范围排查，对存疑部位辅以检测仪器与工具进行检查，并满足下列要求： a)  锈蚀部位应清除表面锈蚀物，完全暴露锈蚀位置；

b)  目视检查无法判断是否存在裂纹或定位裂纹尖端时，应采用磁粉检测或渗透检测； c)     隐蔽部位宜采用超声波、涡流等检测技术判断是否存在疲劳裂纹；

d)  宜采用锤击的方法判断螺栓是否存在断裂或松动。

5.2.3  发现锈蚀病害后，应进行病害特征检查，并满足下列要求：

a)     锈蚀病害检查应以构件为单位进行测量与记录；

b)  应结合构件周围环境判断锈蚀类型与锈蚀源；

c)     应标记锈蚀区域；对点蚀部位应测量孔洞直径，当单个构件出现多个锈蚀区域时，应记录每个锈 蚀部位的面积，计算锈蚀累计面积；

d)     锈蚀深度应进行多点测试，选取至少3个锈蚀显著的代表性点位，测试锈蚀深度；

e)     锈蚀严重部位宜对锈蚀表面物取样，结合金相试验或化学分析判断锈蚀成因； ()  因锈蚀导致构件局部缺损时，宜进行构件刚度影响分析。

5.2.4  发现疲劳病害后，应进行病害特征检查，并满足下列要求：

a)     应标记疲劳裂纹位置、裂纹尖端与检测时间，采用磁粉检测辅助确定；

b)  应测量裂纹长度，对持续扩展的疲劳裂纹应测量扩展长度；

c)     应测量裂纹最大宽度；

d)     对疲劳病害重点部位宜开展应力测试或应力强度因子测试，并结合车流数据进行疲劳特征分析； e)  焊缝内部疲劳裂纹宜采用超声波检测技术判断真实裂纹尖端。

5.2.5  构件出现局部可见变形、局部屈曲后，应及时对构件进行检查，判断构件是否正常工作、承载力是 否满足设计要求。

5.2.6   检查过程中发现异常情况应按现行相关管理规定，及时上报。

# 5.3  病害检查记录

5.3.1  检查过程中应现场填写检查记录，对病害进行影像留存，并结合检查后的室内试验或测试分析，完 成检查报告，病害检查记录表按照附录 C 执行。

5.3.2  锈蚀病害记录应包括下列内容：

a)  锈蚀病害所在构件及纵桥向、横桥向位置；

b)  锈蚀类型；

DB32/T  4648—2024

c)    点蚀孔洞直径；

d)  单个构件的锈蚀累计面积；

e)    锈蚀深度。

5.3.3 疲劳病害记录应包括下列内容：

a)     疲劳裂纹所在构件及纵桥向、横桥向位置；

b)     裂纹表面尖端位置；

c)     隐蔽裂纹的真实裂纹尖端位置；

d)    裂纹总长度或分段长度；

e)    发生扩展行为的疲劳裂纹扩展长度；

f)     开裂部位是否出现局部变形。

6  评定

# 6.1  一般规定

6.1.1  桥梁技术状况评定应采用全桥单项控制指标与分层综合评定相结合的方法。

6.1.2 评定等级、标度、方法与流程应符合 JTG/TH21     的相关规定。

# 6.2  全桥单项控制指标

6.2.1  当主要构件存在严重缺损，不能正常使用，危及桥梁安全，桥梁处于危险状态时为5类桥。

6.2.2 当出现以下全桥单项控制指标时，应将桥梁总体技术状况等级评定为5类： a)     钢板梁桥主梁腹板开裂高度超过主梁高度的40%;

b)    钢桁梁桥横梁端部腹板水平裂纹长度超过角钢肢长度；

c)     主梁支承端部构件锈蚀缺损厚度达25%以上。

# 6.3  分层综合评定

6.3.1  采用分层综合评定法时，应先以构件为单位，考虑构件数量、各类病害分级评分标准等因素进行构

件技术状况评分，锈蚀病害与疲劳病害的分级评分标准应按6.3.2～6.3.4执行。

6.3.2  钢构件锈蚀病害评定指标包括锈蚀孔洞直径、锈蚀孔洞数量、锈蚀累计面积与锈蚀深度，以类别较 高的评定标度为最终评定结果，按照表2执行。

表 2  锈蚀评定标准

| 标度 | 评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 定性描述 | 定量描述 |
| 1类 | 完好 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/277110016201006031