ICS 31.180

L30

DB35

福 建 省 地 方 标 准

DB35/T 1355—2013

无卤型覆铜箔环氧玻纤布层压板

Halogen-free epox ide woven glass fabr ic copper-clad laminated
sheets

2013 - 08- 01 发布	2013 - 11 - 01 实施

福建省质量技术监督局 发布

前言	II

1 范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

- 型号	1

- 要求	2

  - 材料	2

5.2外观质量	2

- 尺寸	2

5.4物理性能	3

5.5化学性能	3

5.6 电性能	4

5.7环境性能	4

- 试验方法	4

- 1 总则	5

  - 外观质量检验	5

- 3 尺寸检验	5

  - 物理性能检验	5

6.5化学性能检验	6

- 6 电性能检验	6

6.7环境性能检验		7

7检验规则	7

- 1 检验分类	7

- 2 质量一致性检验	7

- 3 鉴定检验	 9

8 标志、包装、运输和贮存	  9

附录A （规范性附录） 耐氢氧化钠试验方法 	1.	 10

附录B （规范性附录） 耐二氯甲烷试验方法	  12

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由福建省信息化局提出并归口。

本标准起草单位：福建新世纪电子材料有限公司、莆田市标准化研究所。

本标准主要起草人：许朝雄、叶增平、杨文森、凌文东、张志、阮晓晖、李天源、蔡锦煌、杨明军、 陈爱琴、朱国英、林国新、翁剑虹。

无卤型覆铜箔环氧玻纤布层压板

1范围

本标准规定了无卤型覆铜箔环氧玻纤布层压板的术语和定义、型号、要求、试验方法、检验规则及 标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于溴（Br）、氯（Cl）含量（质量分数）分别小于0.09%,且溴和氯总含量（质量分数） 小于0.15%的无卤型覆铜箔环氧玻纤布层压板（以下简称无卤型覆铜板）。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2036印制电路术语

GB/T 2829周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 4721-1992印制电路用覆铜箔层压板通用规则

GB/T 4722-1992印制电路用覆铜箔层压板试验方法

GB/T 5230电解铜箔

SJ/T 11283印制板用处理玻璃纤维布规范

DB35/T 1192-2011多层印制板用粘结片通用规则

DB35/T 1293-2012无铅焊接用覆铜箔环氧玻纤布层压板

3术语和定义

GB/T 2036和GB/T-'<721J'1$9®确立的术语和定义适用于本文件。

4型号

型号表示方法如下：

C EP GC - □ □

T 	表示覆铜板特性，HF表示无卤型，其他特性代码按有关标准执行。 	表示覆铜板的玻璃化温度值（Tg） o

表示基材所用的增强材料为“E”玻璃纤维布｝- 	表示基材所用的树脂为环氧树脂。

表示层压板表面覆铜箔。

示例：

CEPGC-120HF；表示玻璃化温度为120 °C<Tg<150 °C的无卤型环氧玻纤布覆铜板；

CEPGC-150HF：表示玻璃化温度为150 °C^Tg<170笆的无卤型环氧玻纤布覆铜板。

5要求

5.1材料

5.1.1玻璃纤维布

玻璃纤维布应符合SJ/T 11283要求。

5.1.2环氧树脂

环氧树脂应符合无卤型覆铜板产品要求，其质量指标应符合相关标准要求。

5.1.3铜箔

铜箔应符合GB/T 5230要求。

5.2外观质量

外观质量应符合GB/T 4721-1992第6章规定。

5.3尺寸

5.3.1基本尺寸及其允许偏差

无卤型覆铜板推荐基本尺寸（长X宽）为915 mmX 1220 mm, 1016 mmX 1220 mm和1067 mmX 1220 mm 三种规格，各尺寸允许偏差。〜20 mm„其它规格尺寸由供需双方商定。

5.3.2厚度允许偏差

无卤型覆铜板厚度允许偏差应符合表1要求。

| 表1厚度允许偏差 单位为毫米 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标称厚度、' | 允许偏差 |  |  |
|  | A级 | B级 | C级 |
| 0. 120^0. 164 | ± 0. 038 | ±0. 025 | ± 0.018 |
| 0. 165〜0. 299 | ± 0. 050 | ±0. 038 | ± 0. 025 |
| 0. 300^0. 499 | ¦± 0. 064 | ±0. 050 | ± 0.038 |
| 0. 500^0. 785 | ± 0. 075 | ±0. 064 | ± 0.050 |
| 0. 786". 039 | ± 0. 165 | ±0. 100 | ± 0. 075 |
| 1. 040". 674 | ± 0. 190 | ±0. 130 | ± 0. 075 |
| 1. 675〜2. 564 | ± 0.230 | “ ±0. 180 | ± 0. 100 |
| 2. 565〜3. 579 | ± 0.300 | + 0. 230 | ± 0. 130 |
| 3. 580〜6. 350 | ± 0. 560 | ±0. 300 | ± 0. 150 |

5.3.3垂直度

无卤型覆铜板任意相邻两边的垂直度偏差不应大于3.0 mm。

5.3.4翘曲度

无卤型覆铜板的弓曲和扭曲应符合表2要求。

表2弓曲和扭曲

| 覆铜板厚度 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单面覆铜板 | 双面覆铜板 |  |
|  | 试样尺寸不大于300 mm | 试样尺寸不大于200 mm | 试样尺寸200 mm~300 mm |
| 0. 500~0. 780 | W2. 0% | W1. 0% | W1. 5% |
| 30. 781 | W1. 5% | W0. 5% | W1. 0% |
| a不适用于厚度小于0. 50 mm的双面覆铜板和两面铜箔厚度之差大于0. 065 mm的两面覆不同厚度铜箔的覆铜板。 |  |  |  |

5.4物理性能

无卤型覆铜板的物理性能应符合表3要求。

表3物理性能

| 序号 | 项 目 |  |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度/(N/m) | 20 s浸焊后 | 335卩m铜箔 | 31.4 |
|  |  |  | 18卩mW铜箔V35卩m | 31.1 |
|  |  | 暴露于1, 1, 1-三氯 乙烷溶剂蒸气后 | 335卩m铜箔 | 31.4 |
|  |  |  | 18卩mW铜箔V35卩m | 31.1 |
|  |  | 高温下(125 °C) | 335卩m铜箔 | 30.9 |
|  |  |  | 18卩mW铜箔V35卩m | N0. 7 |
|  |  | 热冲击后(260 °C) | 3=35卩in铜箔 | 30. 75 |
|  |  |  | 18卩mW铜箔V35卩m | 30. 60 |
| 2 | 尺寸稳定性/ (mm/m) |  |  | WO. 2 |
| 3 | 弯曲强度7MPa |  | 纵向 | 3415 |
|  |  |  | 横向 | 3345 |
| 4 | 吸水率/% |  |  | WO. 8 |
| 5 | 白斑 |  |  | 无起泡、无白斑、无分层 |
| a不适用于厚度小于1. 0 mm覆铜板。 |  |  |  |  |

5.5化学性能

无卤型覆铜板的化学性能应符合表4要求。*

表4化学性能

| 序号 | 项 目 |  | 霓求a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CEPGC-120HF CEPGC-150HF |
| 1 | 可燃性(垂直法)/级 |  | FVO或FV1 |
| 2 | 热冲击起泡试验(260 °C, 10 s) | 蚀刻后 | 不起泡、不分层、不皱折、不开裂 |
|  |  | 不蚀刻 |  |

表4化学性能（续）

| 序号 | 项 目 |  |  |  | 要求a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | CEPGC-120HF | CEPGC-150HF |
| 3 | 可焊性/s | 润湿 试验 | 18卩mW铜箔 V 35卩 m | 板厚 0. 5 mm~1. 6 mm | 2 |  |
|  |  |  |  | 板厚 1. 6 mm~6. 4 mm | 3 |  |
|  |  |  | 35卩mW铜箔W 70卩m |  | 3 |  |
|  |  | 半润湿试验 |  |  | 5+01 |  |
| 4 | 玻璃化温度（Tg） /°C |  |  |  | 120 °CWTgV150 笆 | 150 CWTgV170 C |
| 5 | 耐药品性 | 耐氢氧化钠 |  |  | 无变色、无变软、无起泡、无脱落、无分层 |  |
|  |  | 耐二氯甲烷（供选） |  |  | 试验的质量变化量由供需双方商定 |  |
| a其他规格型号无卤型覆铜板的玻璃化温度按其规格书要求执行。 |  |  |  |  |  |  |

5.6 电性能

无卤型覆铜板的电性能应符合表5要求。

表5电性能

| 序号 | 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒定湿热处理恢复后介电常数（1 MHz） |  | W5.4 |
| 2 | 恒定湿热处理恢复后介质损耗因数（1 MHz） |  | W0. 035 |
| 3 | 体积电阻率/（MQ • m） | 恒定湿热处理潮湿箱中 | N5000 |
|  |  | 恒定湿热处理恢复后 | N10000 |
|  |  | 在125 °C时 | N1000 |
| 4 | 表面电阻/MQ | 恒定湿热处理潮湿箱中 | N10000 |
|  |  | 恒定湿热处理恢复后 | N50000 |
|  |  | 在125 °C时 | N1000 |
| 5 | 击穿电压¥对 |  | ，40 |
| 6 | 电气强度7（kV/nm）（； |  | ，30 |
| a适用于厚度不小于0. 50 nun覆铜板。 b适用于厚度小于0.50 nun覆铜板。 |  |  |  |

5.7环境性能

无卤型覆铜板的环境性能应符合表6要求。

表6环境性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溟含量/% | W0. 09 |
| 2 | 氯含量/% | W0. 09 |
| 3 | 溟和氯含量/% | W0. 15 |

6试验方法

6.1总则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/286144102142010045