# 半导体物理学（第8版）习题答案

## 第1章  半导体中的电子状态

- 设晶格常数为α的一维晶格，导带极小值附近能量Ec(k)和价带极大值附近能量Ev(k)分别为

式中，m0为电子的惯性质量，。试求：

①禁带宽度；

②导带底电子有效质量；

③价带顶电子有效质量；

④价带顶电子跃迁到导带底时准动量的变化。

①带宽度Eg=0.64eV

②导带底电子有效质量mn=

③价带顶电子有效质量m'=

④准动量的改变量

- 晶格常数为0.25nm的一维晶格，当外加102V/m、107V/m的电场时，试分别计算电子自能带底运动到能带顶所需的时间。

当E=102 V/m时，t=8.3×10-8 (s)；E=107 V/m时，t=8.3×10-13 (s)。

- 如果n型半导体导带的极值在[110]轴上及相应的对称方向上，回旋共振的实验结果应如何?

导带极值在[110]，建立空间直角坐标系。若B在[111]方向，由空间几何知识可以算出，cos2θ＝2/3，sin2＝1/3，或者cos2θ＝0，sin2θ＝1故有两个吸收峰。同理得到在100方向有2个吸收峰，110方向有3个吸收峰，任意方向有6个吸收峰。

- n型Ge导带极值在[111]轴上及相应的对称方向上，回旋共振的实验结果应如何?

有两个吸收峰

## 第2章  半导体中杂质和缺陷能级

- 实际半导体与理想半导体间的主要区别是什么?

(1)理想半导体：假设晶格原子严格按周期性排列并静止在格点位置上，

实际半导体中原子不是静止的，而是在其平衡位置附近振动。

(2)理想半导体是纯净不含杂质的，实际半导体含有若干杂质。

(3)理想半导体的晶格结构是完整的，实际半导体中存在点缺陷，线缺陷和面缺陷等。

- 以As掺入Ge中为例，说明什么是施主杂质、施主杂质电离过程和n型半导体。

As有5个价电子，其中的四个价电子与周围的四个Ge原子形成共价键，还剩余一个电子，同时As原子所在处也多余一个正电荷，称为正离子中心，所以，一个As原子取代一个Ge原子，其效果是形成一个正电中心和一个多余的电子。多余的电子束缚在正电中心，但这种束缚很弱，很小的能量就可使电子摆脱束缚，成为在晶格中导电的自由电子，而As原子形成一个不能移动的正电中心。这个过程叫做施主杂质的电离过程。能够施放电子而在导带中产生电子众形成正电含心，称为施主杂质或N型杂质，掺有施主杂质的半导体叫N型半导体。

- 以Ga掺入Ge中为例，说明什么是受主杂质、受主杂质电离过程和p型半导体。

Ga有3个价电子，它与周围的四个Ge原子形成共价键，还缺少一个电子，于是在Ge晶体的共价键中产生了一一个空穴，而Ga原子接受一个电子后所在处形成一个负离子中心，所以，一个Ga原子取代一个Ge原子，其效果是形成一个负电中心和一个空穴，空穴束缚在Ga原子附近，但这种束缚很弱，很小的能量就可使空穴摆脱束缚，成为在晶格中自由运动的导电空穴，而Ga原子形成一个不能移动的负电中心。这个过程叫做受主杂质的电离过程，能够接受电子而在价带中产生空穴，并形成负电中心的杂质，称为受主杂质，掺有受主型杂质的半导体叫P型半导体。

- 以Si在GaAs中的行为为例，说明IV族杂质在Ⅲ-V族化合物中可能出现的双性行为。

Si取代GaAs中的Ga原子则起施主作用：Si取代GaAs中的As原子则起受主作用。导带中电子浓度随硅杂质浓度的增加而增加，当硅杂质浓度增加到一定程度时趋于饱和。硅先取代Ga原子起施主作用，随着硅浓度的增加，硅取代As原子起受主作用。

- 举例说明杂质补偿作用。

当半导体中同时存在施主和受主杂质时，

若(1)ND>>NA

因为受主能级低于施主能级，所以施主杂质的电子首先跃迁到NA个受主能级上，还有ND－NA个电子在施主能级上，杂质全部电离时，跃迁到导带中的导电电子的浓度为n= No-N%。即则有效受主浓度为NAeff ≈ ND－NA

(2)NA>>ND

施主能级上的全部电子跃迁到受主能级上，受主能级上还有NA－ND个空穴，它们可接受价带上的NA－ND个电子，在价带中形成的空穴浓度p=NA－ND。即有效受主浓度为NAeff ≈ NA－ND

(3)NA≈ND时,

不能向导带和价带提供电子和空穴，称为杂质的高度补偿

- 说明类氢模型的优点和不足。

i取代GaAs中的Ga原子则起施主作用：Si取代GaAs中的As原子则起受主作用。导带中电子浓度随硅杂质浓度的增加而增加，当硅杂质浓度增加到一定程度时趋于饱和。硅先

取代Ga原子起施主作用，随着硅浓度的增加，硅取代As原子起受主作用。

- 锑化铟的禁带宽度Eg=0.18eV，相对介电常数εr=17，电子的有效质量mn*=0.015m0，m0为电子的惯性质量，求：①施主杂质的电离能；②施主的弱束缚电子的基态轨道半径。

- 磷化镓的禁带宽度Eg=2.26eV ，相对介电常数εr=11.1，空穴的有效质量mp*=0.86m0，m0为电子的惯性质量，求：①受主杂质的电离能；②受主所束缚的空穴的基态轨道半径。

## 第3章  半导体中载流子的统计分布

- 计算能量在E=Ec到E=Ec十100之间单位体积中的量子态数。

- 试证明实际硅、锗中导带底部附近状态密度公式为式(3-6)。

- 当E－EF为1.5k0T、4k0T、10k0T时，分别用费米分布函数和玻耳兹曼分布函数计算电子占据各该能级的概率。

- 画出－78°C、室温(27%°C)、500°C下的费米分布函数曲线，并进行比较。

- 利用表3-2中的mn*、mp*数值，计算硅、锗、砷化镓在室温下的Nc、Nv以及本征载流子浓度。

- 计算硅在-78°C、27°C、300°C时的本征费米能级，假定它在禁带中线处合理吗?

－0.0072eV；－0.012eV；－0.022eV；

- ①在室温下，锗的有效态密度Nc=1.05×1019cm-3，Nv=3.9×1018cm-3，试求锗的载流子有效质量mn*、mp*。计算77K时的Nc和Nv。①已知300K时，Eg=0.67eV;77K时，Eg=0.76eV。求这两个温度时锗的本征载流子浓度。②77K时，锗的电子浓度为1017cm-3，假定受主浓度为零，而Ec- ED=0.0leV，求锗中的施主浓度ND。

①5.1×10-31kg，3.4×10-31kg；②略；③ND=1.17×1017/cm3

- 利用题7所给的Nc和Nv数值及Eg=0.67eV，求温度为300K和500K时，含施主浓度ND=5×1015cm-3、受主浓度NA=2×109cm-3的锗中电子及空穴浓度。

0.58132eV；1.964×1016

- 计算施主杂质浓度分别为1016cm-3、1018cm-3、1019cm-3的硅在室温下的费米能级，并假定杂质全部电离。再用算出的费米能级核对上述假定是否在每种情况下都成立。计算时，取施主能级在导带底下面0.05eV处。

；>>0.026成立，全电离

；在ED之下，但没有全电离

；<0.026，在ED之上，大部分没有电离

- 以施主杂质电离90%作为强电离的标准，求掺砷的n型锗在300K时，以杂质电离为主的饱和区掺杂质的浓度范围。

1.16×1014~3.18×1017/cm3

- 若锗中施主杂质电离能△ED=0.01eV，施主杂质浓度分别为ND=1014cm-3及1018cm-3。计算①99%电离;②90%电离;③50%电离时温度各为多少。

- 若硅中施主杂质电离能△ED=0.04eV，施主杂质浓度分别为1015cm-3、1018cm-3。计算①99%电离;②90%电离;③50%电离时温度各为多少。

- 有一块掺磷的n型硅，ND=1015cm-3，分别计算温度为①77K;②300K;③500K;④800K时导带中电子浓度(本征载流子浓度数值查图3-7)。

①略；②；③1.14×1015/cm3；④

- 计算含有施主杂质浓度ND=9×1015cm-3及受主杂质浓度为1.1×1016cm-3的硅在300K时的电子和空穴浓度以及费米能级的位置。

1.125×105cm-3；－0.336eV

- 掺有浓度为每立方米1022硼原子的硅材料，分别计算①300K;②600K时费米能级的位置及多子和少子浓度(本征载流子浓度数值查图3-7)。

①0.182eV；②－0.025eV

- 掺有浓度为每立方米1.5×1023砷原子和每立方米5×1022铟原子的锗材料，分别计算①300K;②600K时费米能级的位置及多子和少子浓度(本征载流子浓度数值查图3-7)。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/295211241222011101