# ICS     93.080.20

CCS  R  18

甘

DB62

肃    省    地    方    标    准

DB62/T       4340—2021

公路沥青路面精表处技术规范

Technical pecification for uper-surfacing of highway asphalt pavement

2021-06-21  发布

2021-07-21  实施

甘肃省市场监督管理局   发 布

DB62/T 4340—2021

目    次

前言 	 III

1 范围 	1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	1

4  符号 	 2

5 基本规定 	 2

6  材 料 	 2

6.1 一般规定 	 2

6.2 高性能胶结料 	 2

6.3 集 料 	 4

7 设计 	 5

7.1 一般规定 	 5

7.2 类型选择 	 5

7.3 铺装结构设计 	 6

7.4 材料用量设计 	 7

8  施工 	 9

8.1 一般规定 	 9

8.2 施工机械要求 	 9

8.3 施工要求 	 11

8.4 铺筑试验段 	 11

8.5 开放交通 	 12

9 施工质量控制与验收 	 12

9.1 施工前质量控制 	 12

9.2 施工过程质量控制 	 12

9.3 质量验收与评定 	 12

附录A(规范性)甘肃省公路自然气候区划 	 14

A.1 一般规定 	 14

A.2自然区划 	 14

A.3气候区划 	 15

附录B(规范性)原路面技术要求 	 17

B.1 路面技术状况要求 	 17

B.2 原路面病害要求 	 17

附录C(规范性)干燥时间试验方法 	 18

C.1 试验仪具 	 18

C.2试验步骤 	 18

DB62/T 4340—2021

C.3方法及步骤 	 18

C.4 试验报告 	18

附录D(规范性)耐水、耐碱、耐酸、耐盐性能试验方法 	 19

D.1 试验仪具 	 19

D.2 试板制作 	19

D.3 方法及步骤 	 19

D.4 试验报告 	19

附录E(规范性)冷热交替试验方法 	 20

E.1 试验仪具 	 20

E.2 试板制作 	 20

E.3 方法及步骤 	20

E.4 试验报告 	20

附录F(规范性)精表处专用车标定及材料用量检验方法 	 21

F.1 器具与材料 	 21

F.2 试验方法 	 21

F.3计算 	 21

F.4 试验报告 	 22

DB62/T      4340—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由甘肃省交通运输厅提出并监督实施。

本文件由甘肃省交通运输工程标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：甘肃省公路局、甘肃省公路发展集团有限公司、重庆诚邦科技集团有限公司、交 通运输部科学研究院、昆明理工大学。

本文件主要起草人：王维舟、李福林、吴祥海、许辉、张华君、裴海燕、吴祥燕、刘帮银、田苗苗、 谢德龙、刘骜、谌香玲、杨建萍、杨光、曾超、李亚非、李如春、葛艳琴、李燕、刘文伟、刘斌祖、罗 晟、冯彦杰、车正学、陈轶韬。

各单位在执行本文件过程中如发现需要修改和补充之处，请随时将意见和建议反馈至《公路沥青路 面精表处技术规范》编制组，联系人：王维舟(地址：兰州市南滨河东路743号，邮政编码：730030,  电子邮箱：936403589@qq.com), 以供今后修订时参考。

DB62/T  4340—2021

公路沥青路面精表处技术规范

1  范围

本文件规定了公路沥青路面精表处技术的术语、定义、材料、设计、施工、质量控制及验收要求。 本文件适用于采用精表处技术进行沥青路面预防养护及沥青路面抗滑性能恢复的设计、施工及验

收。城市道路沥青路面预防养护及路面抗滑性能提升可参照本文件执行。

本文件不适用于开级配沥青路面的预防养护。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范 性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不 注日期的引用文件，其 最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T2794     胶黏剂黏度的测定单 圆筒旋转黏度计法

GB/T 5210 色漆和清漆拉开法附着力试验

GB 5768  道路交通标志和标线

GB/T13657   双酚A 型环氧树脂标准

GB/T16777   建筑防水涂料试验方法

JT/T 712  路面防滑涂料

JTG 3450    公路路基路面现场测试规程

JTG 5142    公路沥青路面养护技术 规范

JTG  5210    公路技术状况评定标准

JTG 5421    公路沥青路面养护设计 规范

JTG E20   公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG E42  公路工程集料试验规程

JTG  F40—2004    公路沥青路面施工技 术规范

JTG  H30 公路养护安全作业规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

精表处  super-surfacing

由高性能胶结料和集料组成，通过专用设备以层铺方式同步撒布到原沥青路面上，在碾压作用下快 速成型并开放交通的一种封层。

3.2

高性能胶结料  high-performance   binder

在精表处中起胶结作用的高分子改性沥青类材料的总称。按材料类型分为环氧复合改性沥青和改 性乳化沥青。

DB62/T        4340—2021

3.3

环氧复合改性沥青  epoxy asphalt

由环氧复合改性剂、固化剂等与沥青经复杂的化学改性所得到的多组份常温反应型胶结料。

4 符号

下列符号适用于本文件。

JBC3-1——单层超细式精表处

JBC3-2——单层细粒式精表处

JBC3-3——单层粗粒式精表处

JBC5-1——双层细粒式精表处

JBC5-2——双层中粒式精表处

JBC5-3——双层粗粒式精表处

PCI——路面损坏状况指数 (Pavement Surface Condition Index)

PSS            路面结构强度指数(Pavement Structure Strength Index)

PW'         路面磨耗指数 (Pavement Surface Wearing Index)

RD]         路面车辙深度指数 (Rutting Depth Index)

RQI—— 路面行驶质量指数 (Riding Quality Index)

SRI—— 路面抗滑性能指数 (Skidding Resistance index)

5 基本规定

5.1  精表处施工应符合国家及行业环境和生态保护的规定。

5.2  精表处按结构类型分为JC3-1、JBC3-2、JBC3-3、JBC5-1、JBC5-2  和 JBC5-3 六种类型。

5.3  公路沥青路面精表处技术的设计、施工和验收，除应符合本规范外，尚应符合国家、行业现行有 关标准、规范的规定。

6 材料

6.1 一般规定

6.1.1      精表处使用的各种材料应进行检验，合格后方可使用。

6.1.2     环氧复合改性沥青宜存放在200L 及以上容积的包装桶或储罐中，在干燥、阴凉处储存，其保质 期应不低于6个月。

6.1.3      集料的选择需经过料源调查，质量应符合本文件要求。集料应存放于干燥、阴凉处。

6.2 高性能胶结料

6.2.1  环氧复合改性沥青

6.2.1.1       环氧复合改性沥青的主要组成应符合表1的规定。用于制作环氧复合改性沥青的环氧树脂应 符合GB/T13657 的相关规定。

DB62/T      4340—2021

表 1  环氧复合改性沥青主要组份表

| 项 目 | 改性沥青 | 环氧复合改性剂b | 固化剂c | 添加剂4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例，质量百分比 | 40～60 | 20～40 | 10～20 | 2～15 |
| 改性沥青是以芳烃油、石油树脂等复合改性的液体沥青。 环氧复合改性剂是以双酚A为主要成分，辅以聚氨酯等复合改性的高分子材料。 固化剂是以改性脂肪胺、特种胺为主要成分的高分子混合物。 添加剂为以表面活性剂、稀释剂等为主要成分的混合物。 |  |  |  |  |

6.2.1.2         环氧复合改性沥青的技术要求应符合表2的规定。

表 2 环氧复合改性沥青技术要求

| 指 标 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aa | Bb |  |
| 黏度(23℃) | Pa ·s | ≤3 |  | GB/T 2794 |
| 固体含量d | % | ≥85 |  | GB/T 16777 |
| 凝胶时间(23℃) | min | ≥10 |  | JT/T 712 |
| 干燥时间(23℃) | h | ≤12 |  | 附录C |
| 黏结强度e(23℃) | MPa | ≥1.0或内聚破坏 |  | GB/T 5210 |
| 黏结强度e(60℃) | MPa | ≥0.5或内聚破坏 |  | GB/T 5210 |
| 耐水性、耐碱性、耐酸性、耐盐性 |  | 浸泡24h涂膜无异常现象 |  | 附录D |
| 冷热交替试验 |  | 经受-30℃与80℃冷 热交替五个循环 涂膜无异常 | 经受-20℃与80℃冷 热交替五个循环 涂膜无异常 | 附录E |
| 注：当无具体约定时，可只测试检测黏度、固体含量、凝胶时间、干燥时间、黏结强度(23℃)。 |  |  |  |  |

A类适宜甘南高原、平原、山地区Ⅱ-2,祁连山山地、谷地、盆地区Ⅱ-2,河西荒漠大区Ⅲ,公路自然区划按照 附录A执行。 B类适宜陇南山地、谷地、盆地区Ⅱ-1,陇东、陇西黄土高原大区I,公路自然区划按照附录A执行。 黏度的测试方法是在规定的温度条件下，将材料各组分按比例混合后，立即采用规定的方法测试混合液的黏度。 固体含量测试中，培养皿直径为60mm。 在黏结强度测试中，应选择构造深度不大于1.0mm的AC-10型SBS改性沥青混凝土车辙板作试板，车辙板制作 符合(JTGE20)中T0722的相关要求。内聚破坏是指破坏界面在第一层环氧复合改性沥青与原路面连接部位以 外的部位。

6.2.2   改性乳化沥青

DB62/T      4340—2021

6.2.2.1      用于制作改性乳化沥青的基质沥青，应符合 (JTGF40-2004)    的相关规定。其中，陇南山地、 谷地、盆地区Ⅱ-1,陇东、陇西黄土高原大区I, 宜选用70#道路石油沥青，其余地区可选用90#道路石 油沥青。

6.2.2.2       改性乳化沥青的技术要求应符合表3的规定。

表3 改性乳化沥青技术要求

| 指 标 |  | 单位 | 技术 要 求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A a | Bb |  |
| 蒸发残留物 | 含量 | % | ≥60 |  | JTG E20T0651 |
|  | 针入度(100g, 25℃,5s) | 0.1mm | 40～120 |  | JTG E20T0604 |
|  | 软化点 | ℃ | ≥ 57 | ≥60 | JTG E20T0606 |
|  | 延度(5℃) | cm | ≥20 |  | JTG E20T0605 |
|  | 60 ℃动力黏度 | Pa ·s | ≥3000 | ≥4000 | JTG E20T0620 |
| 破乳速度 |  |  | 快裂或中裂 |  | JTG E20 T 0658 |
| 离子电荷 |  |  | 阳离子(+) |  | JTG E20 T 0653 |
| 筛上剩余量(1.18mm) |  | % | ≤0.1 |  | JTG E20T 0652 |
| 与矿料的粘附性(裹覆面积) |  |  | ≥2/3 |  | JTG E20T 0654 |
| 常温储存 稳定性 | 1d | % | ≤1 |  | JTG E20T 0655 |
|  | 5d |  | ≤5 |  |  |
| 低温抗裂性(5次循环) |  |  | 无裂纹 |  | JT/T 712 |
| 注1:当无具体约定时，可只测试蒸发残留物含量、软化点(蒸发残留物)、延度(5℃)、筛上剩余量(1.18mm)、 与矿料的粘附性和常温储存稳定性。 注2:为了保证材料质量，改性乳化沥青中的复合改性剂有效成分占纯沥青的质量百分比应不低于5%。 |  |  |  |  |  |
| A类适宜甘南高原、平原、山地区Ⅱ-2,祁连山山地、谷地、盆地区Ⅱ-2,河西荒漠大区Ⅲ,公路自然区划按照 附录A执行。 |  |  |  |  |  |

B类适宜陇南山地、谷地、盆地区Ⅱ-1,陇东、陇西黄土高原大区I,公路自然区划按照附录A执行。

6.3 集料

6.3.1  集料应选用坚硬、耐磨的碱性或中性母岩生产的单一粒径碎石。集料应洁净、干燥、无风化、 无杂质，其技术要求应符合表4的规定。

表4 集料技术要求

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路及一级公路 | 其他等级公路 |  |
| 压碎值a | % | ≤20 | ≤22 | JTG E42T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失a | % | ≤20 | ≤22 | JTG E42T0317 |

DB62/T   4340—2021

表 4  集料技术要求 ( 续 )

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高速公路及一级公路 | 其他等级公路 |  |
| 磨光值a | PSV | ≥42 |  | JTG E42T 0321 |
| 表观相对密度 | —— | ≥2.6 | ≥2.5 | JTG E42T 0328 |
| 吸水率 | % | ≤2 | ≤2 | JTG E42 T0330 |
| 水洗法<0.075mm颗粒含量 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | JTG E42T0327 |
| 坚固性(>0.3mm部分)b | % | ≤12 | ≤12 | JTG E42 T 0340 |
| 亚甲蓝值 | g/kg | ≤2.5 | ≤2.5 | JTG E42 T 0349 |
| 棱角性(流动时间)b | S | ≥30 | ≥30 | JTG E42T0345 |
| 注 ：城市快速路、主干道宜参照高速公路及一级公路选择集料，城市其他等级道路宜参照其他等级公路选择集料。 |  |  |  |  |
| 压碎值、洛杉矶磨耗损失、磨光值等试验项目可采用同种材质的粗集料进行试验。 坚固性、棱角性等试验项目可根据需要进行。 |  |  |  |  |

6.3.2       集料的规格及级配选择，应符合表5的规定。

表5  集料规格及级配技术要求

| 规格 /mm | 累计通过下列筛孔/mm的质量百分率/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.075 |
| 0.3~10 |  |  | 100 | 90~100 | 0~5 | 0~0.5 |
| 1~3 |  | 100 | 90~100 | 0~10 |  | 0~0.5 |
| 2~4 |  | 100 | 0~20 |  |  | 0~0.5 |
| 3~5 | 100 | 90~100 | 0~10 |  |  | 0~0.5 |

0.3mm~1mm规格集料宜选用20目~50目金刚砂。

7  设 计

7.1  一 般规定

7.1.1       精表处设计，应充分考虑使用要求、原路面损坏状况、交通量与荷载、气候条件等因素，选择 适宜的精表处类型、技术参数及施工工艺。

7.1.2       精表处设计包括类型选择、铺装结构设计和材料用量设计。

7.2  类型选择

7.2.1       各种类型的精表处推荐适用条件参照表6的规定。

DB62/T        4340—2021

表6 各种类型精表处推荐适用条件参考表

| 精表处类型 | 理论厚度/mm | 道路等级及使用范围 | 交通荷载等级 | 原路面技术状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JBC3-1 | 0.5 | 桥梁 |  | PCI≥ 95,PWI≥ 90 其他满足附录B中表B.1的要求 |
| JBC3-2 | 3 | 各等级公路、桥梁 | 轻、中 | PCI≥ 90, 其他满足附录B中表B.1的要求 |
| JBC3-3 | 4 | 各等级公路、桥梁 | 重、特重 | PCI≥ 85, 其他满足附录B中表B.1的要求 |
| JBC5-1 | 5 | 二级及以下公路，城市次干 道、支路 | 轻、中 | PCI≥ 90, 其他满足附录B中表B.1的要求 |
| JBC5-2 | 6 | 各等级公路、城市道路 | 轻、中、重 | PCI≥ 85, 其他满足附录B中表B.1的要求 |
| JBC5-3 | 8 | 各等级公路 | 重、特重、极 重 | PCI≥ 80, 其他满足附录B中表B.1的要求 |

7.2.2      甘南高原、平原、山地区Ⅱ-2,祁连山山地、谷地、盆地区Ⅱ-2,河西荒漠大区Ⅲ宜选择 JBC3-

1 、JBC3-2 、JBC5- 1 、JBC5-2。

7.3  铺装结构设计

7.3.1 单层精表处铺装结构设计

7.3.1.1       单层精表处分3层材料，以层铺方式依次施工。自下而上的材料分别为高性能胶结料、集料、 高性能胶结料。

7.3.1.2      不同类型的单层精表处，各铺装层高性能胶结料类型及集料规格应符合表7的规定。

表7 单层精表处各铺装层高性能胶结料类型及集料规格要求

| 类型 | 第一层 高性能胶结料类型 | 第二层 集料规格/mm | 第三层 高性能胶结料类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| JBC3-1 |  | 0.3～1 |  |

|  | 环氧复合改性沥青 |  | 改性乳化沥青或环氧复合改性沥青 |
| --- | --- | --- | --- |
| JBC3-2 |  | 1～3 |  |
| JBC3-3 |  | 2~4 |  |
| 注：第三层高性能胶结料选用原则：施工及养护期间的气温在20℃及以上时，宜选用改性乳化沥青；当施工及养护 期间气温低于20℃时，宜选用环氧复合改性沥青。 |  |  |  |

7.3.2 双层精表处铺装结构设计

7.3.2.1      精表处分为5层材料，以层铺方式依次施工。自下而上的材料分别为高性能胶结料、集料、 高性能胶结料、集料、高性能胶结料。

7.3.2.2      不同类型的双层精表处，各铺装层高性能胶结料类型及集料规格应符合表8的规定。

DB62/T   4340—2021

表8  双层精表处各铺装层高性能胶结料类型及集料规格要求

| 类型 | 第一层 高性能胶结料类型 | 第二层 集料规格/mm | 第三层 高性能胶结料类型 | 第四层 集料规格/mm | 第五层 高性能胶结料类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JBC5-1 | 环氧复合改性沥青 | 1~3 | 改性乳化沥青 | 1～3 | 改性乳化沥青或环氧复合 改性沥青 |
| JBC5-2 |  | 2~4 |  | 1～3 |  |
| JBC5-3 |  | 3～5 |  | 2～4 |  |
| 注：第五层高性能胶结料选用原则：施工及养护期间的气温在20℃及以上时，宜选用改性乳化沥青；当施工及养护 期间气温低于20℃时，宜选用环氧复合改性沥青。 |  |  |  |  |  |

7.4  材料用量设计

7.4.1  单层精表处材料用量设计

7.4.1.1        单层精表处各铺装层材料推荐用量应符合表9的规定。

表9  单层精表处各铺装层材料用量推荐范围

| 层铺顺序 (自下至上) | 单位 | JBC3-1 | JBC3-2 | JBC3-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一层：高性能胶结料 | kg/m² | 0.35～0.5 | 0.45～0.65 | 0.6～1.0 |
| 第二层：集料 | kg/m² | 1.0～2.0 | 2.5～4.0 | 5.0～7.0 |
| 第三层：高性能胶结料 | kg/m2 | 0.1～0.3 | 0.2～0.4 | 0.3～0.5 |

7.4.1.2        材料用量的确定按以下步骤进行：

a)     按照表9给出的各铺装层材 料用量推荐范围，以选定的单层精表处类型对应的各层材料用量 范围，确定第一层材料用量范围中值P1 、第 二 层材 料用量范围中值P2  和第三层材料用量范围 中值 P3;

b)  材料用量设计：按 (P1-0.05)、P2  和 P3,P1、P2  和 P3,(P1+0.05)、P2     和 P3 设 计 3 组 材 料用量；

c)  将 符 合 (JTG   5142)要求的三合板放在操作台上，再将模板放在三合板上；

d)  按设计的材料用量，将第一层、第二层和第三层材料依次均匀洒(撒)布在模板上。要求高性 能胶结料采用喷壶洒布；完成第一 层高性能胶结料洒布后应及时将第二层集料均匀撒布在高 性能胶结料上，并采用胶轮压实确保无浮石；待第一层高性能胶结料干燥后将第三层高性能胶 结料均匀洒布在已铺材料上；

e)  取走模板，将试样放入60℃±3℃的烘箱中烘干至恒重， 一般不少于16h;

f)  从烘箱中取出精表处试件，冷却至温室，进行剥落率、摩擦摆值、构造深度和渗水系数试验；

g)  材料用量确定：在剥落率、抗滑性能、渗水系数均满足要求的前提下，以第一层高性能胶结料 用量最少的组，作为最佳用量。不满足要求，则调整材料用量重复试验。

7.4.1.3        单层精表处技术要求应符合表10中的规定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/297014121102006025