ICS91. 100. 15

Q  13

# 中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ/T486— 2015 代替 CJ/T3073— 1998

土 壤 固 化 外 加 剂

Soilstabilizing admixtures

2015-11-23发布

2016-04-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发 布

.

CJ/T 486— 2015

目    次

前言  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

1   范围  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2   规范性引用文件  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

3   术语和定义  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

4   分类和标记  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

5   要求  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

6   试验材料  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

7   试件制备及养生  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

8   试验方法  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

9   检验规则  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

10   标志 、包装 、运输和贮存 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

附录 A(规范性附录)   凝结时间影响系数试验方法   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

附录 B(规范性附录)   水稳系数试验方法   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Ⅲ

1

1

1

2

2

3

4

4

6

6

8

9

CJ/T 486— 2015

前    言

本标准按照 GB/T1. 1— 2009给出的规则起草 。

本标准代替 CJ/T3073— 1998《土壤固化剂》。与 CJ/T3073— 1998相比主要技术变化如下 : — 修改了标准的名称 ;

— 增加了标准适用的土壤固化外加剂范围 ;

— 增加了规范性引用文件 ;

— 明确了土壤固化外加剂的定义 ,增删了相关定义 ;

— 修改了产品分类和标记 ;

— 删除了液粉土壤固化外加剂固体含量和安定性的要求 ;

— 增加 了 匀 质 性 指 标 、液 体 土 壤 固 化 外 加 剂 稳 定 性 、可 溶 性 重 金 属 离 子 含 量 和 水 稳 系 数 比 的 要求 ;

— 修改了无侧限抗压强度和凝结时间的要求 ;

— 增加了匀质性指标 、液体土壤固化外加剂稳定性 、可溶性重金属离子含量和水稳系数的试验 方法 ;

— 修改了检验规则 ;

— 修改了产品的标志 、包装 、运输和贮存 。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出 。

本标准由住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会归口 。

本标准负责起草单位 :北京建筑材料科学研究总院有限公司 、福建省建筑科学研究院 。

.

本标准参加起草单位 :柳州东风化工股份有限公司 、中建海峡建设发展有限公司 、北京华夏先河新  材料有限公司 、广东省建筑科学研究院 、中科盛联(北京)环保科技有限公司 、湖南路易通科技有限公司 、 中城建第五工程局有限公司 、耕保土壤固化股份有限公司 、福建建工建材科技开发有限公司 、广西壮族  自治区建筑科学研究设计院 、石狮市圣德环保科技有限公司 、福建省建筑工程质量检测中心有限公司 、 洛阳路世丰土壤固化科技有限公司 、北京金隅股份有限公司 。

本标准主要起 草 人 : 顾 军 、高 庆 强 、郑 敏 升 、战 佳 宇 、蔡 文 涛 、陈 乘 鑫 、张 勇 林 、马 立 军 、谢 荣 武 、 吴平春 、李金辉 、李建新 、包宗 义 、李 春 萍 、黄 文 、方 承 仕 、刘 国 强 、陈 寿 睦 、尚 路 、任 妍 婷 、黄 建 、谢 景 志 、 候梅 、李万民 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为 :

— CJ/T3073— 1998。

CJ/T 486— 2015

土 壤 固 化 外 加 剂

1   范围

本标准规定了土壤固化外加剂的术语和定义 、分类和标记 、要求 、试验材料 、试件制备及养生 、试验 方法 、检验规则 、标志 、包装 、运输和贮存 。

本标准适用于无机类 、有机高分子类 、有机无机复合类和离子类土壤固化外加剂的生产及检验 。

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。凡是注日期的引用文件 ,仅注日期的版本适用于本文 件 。凡是不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

GB175   通用硅酸盐水泥

GB/T208   水泥密度测定方法

GB/T1345   水泥细度检验方法    筛析法

GB5085. 3— 2007   危险废物鉴别标准    浸出毒性鉴别

GB8076— 2008   混凝土外加剂

GB/T8077   混凝土外加剂匀质性试验方法

GB12573   水泥取样方法

GB/T17671   水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T25499   城市污水再生利用    绿地灌溉水质

GB/T50145   土的工程分类标准

JGJ63   混凝土用水标准

.

JTG E51— 2009   公路工程无机结合料稳定材料试验规程

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件 。

3. 1

土壤固化外加剂  soilstabilizing admixtures

加入土壤中 ,通过与无机结合料 、土壤和水的物理和(或) 化学反应 , 改善土壤工程性能的外加剂 。 简称土壤固化剂 。

3.2

稳定土  stabilized soil

在经过粉碎的或原来松散的土中掺入适量的无机结合料和水 ,掺入或不掺土壤固化外加剂 ,经拌和 得到的混合料在压实和养生后 ,符合工程性能要求时的土 。

3.3

稳定土混合料  stabilized soilmixture

在经过粉碎的或原来松散的土中掺入适量的无机结合料和水 ,掺入或不掺土壤固化外加剂 ,经拌和 得到的混合料 。

.

CJ/T 486— 2015

3.4

基准试件  referencespecimen

按本标准制备的不掺土壤固化外加剂的稳定土试件 。

3.5

检测试件  tested specimen

按本标准制备的掺土壤固化外加剂的稳定土试件 。

3.6

凝结时间影响系数  influencecoefficientofsettingtime

稳定土混合料停放 4h后成型试件与立即成型试件的无侧限抗压强度之比 。

3.7

凝结时间影响系数比  ratio ofinfluencecoefficientofsettingtime

检测试件与基准试件凝结时间影响系数的比值 。

3. 8

无侧限抗压强度比  unconfined compressivestrength ratio

检测试件与基准试件同龄期(7d)无侧限抗压强度的比值 。

3.9

水稳系数  coefficientofwaterstability

采用标准养生龄期 7d最后一 天浸水的稳定土试件无侧限抗压强度与不经过水中浸泡的同龄期试 件的无侧限抗压强度之比 。

3. 10

水稳系数比  ratio ofcoefficientofwaterstability

检测试件与基准试件水稳系数的比值 。

4   分类和标记

4. 1   分类

按形态分为液体(L)和粉体(P) 。

4.2   标记

液体土壤固化外加剂标记为 LSS,粉体土壤固化外加剂标记为 PSS。

5   要求

5. 1   匀质性指标

土壤固化外加剂的匀质性指标应符合表 1的规定 。

表 1   匀质性指标

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 液体土壤固化外加剂 | 粉体土壤固化外加剂 |
| 1 | 外观 | 呈均匀状态 ,不应有沉淀 | 均匀 一致 ,不应有结块 |
| 2 | 含固量/% | S±2. 0 | — |

.

CJ/T 486— 2015

表 1(续)

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 液体土壤固化外加剂 | 粉体土壤固化外加剂 |
| 3 | 含水率/% |  | W±2. 0 |
| 4 | 密度/(g/cm3 ) | D±0. 03 | D±0. 03 |
| 5 | pH值 | A±1. 0 | — |
| 注 : S、W、D、A分别为含固量 、含水率 、密度 、pH值的生产厂控制值 。 |  |  |  |

5.2   粉体土壤固化外加剂的细度

80μm方孔筛筛余应不大于 15% 。

5.3   液体土壤固化外加剂的稳定性

当使用环境温度较低 ,或用户要求控制液体土壤固化外加剂的稳定性时 , 土壤固化外加剂应符合 5 ℃ 放置 28d后不产生析晶和分层 ,且上层液体含固量与 20 ℃含固量差应不大于 3% 。

5.4   可溶性重金属离子含量

液体土壤固化外加剂及粉体土壤固化外加剂浸出液中镉 、砷 、汞 、铅 、铬 、镍 、铜 、锌重金属含量最大 限值应符合 GB/T25499的规定 。

5.5   检测试件性能指标

检测试件性能指标应符合表 2的规定 。

表 2   检测试件性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 凝结时间影响系数比/% | ≥100 |
| 2 | 无侧限抗压强度比/% | ≥120 |
| 3 | 水稳系数比/% | ≥105 |

6   试验材料

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/298040104034006040