# 混	凝	土	试	块	试	验	结	果	汇	总	表

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试件 | 试件强度 | 达到设 |
| --- | --- | --- |
| 龄期 | 代表值 | 计强度 |

试	设计强

序

使用部位

|  | 号 | C | （d） | （Mpa） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 F~J*5~1/7 轴承台垫层 | 001 | C15 | 28 | 21.0 | 140 |
| 2 F~J*5~1/7 轴承台垫层 | 002 | C15 | 28 | 20.3 | 135 |
| 3 F~J*5~1/7 轴承台垫层 | 003 | C15 | 28 | 20.6 | 137 |
| 4 12~15*F~K 轴基础垫层 | 004 | C15 | 2014.9.2 28 | 22.1 | 147 |
| 5 12~15*F~K 轴基础垫层 | 005 | C15 | 2014.9.2 28 | 20.8 | 139 |
| 6 1~1/4*3/E~F 轴基础垫层 | 006 | C15 | 2014.9.5 28 | 23.5 | 157 |
| 7 1~1/4*3/E~F 轴基础垫层 | 007 | C15 | 2014.9.5 28 | 21.4 | 143 |
| 8 1-1/4*C-2/E 轴基础垫层 | 008 | C15 | 28 | 18.5 | 123 |
| 9 1-1/4*C-2/E 轴基础垫层 | 009 | C15 | 28 | 19.3 | 129 |
| 10 1/4-1/7*C-2/E 轴基础垫层 | 010 | C15 | 2014.10.5 28 | 20.0 | 133 |
| 11 1/4-1/7*C-2/E 轴基础垫层 | 011 | C15 | 2014.10.5 28 | 20.1 | 134 |
| 12 11-12*F-K 轴基础垫层 | 012 | C15 | 2014.10.5 28 | 19.0 | 127 |
| 13 8-1/10*F-J 轴基础垫层 | 013 | C15 | 28 | 19.4 | 129 |
| 14 8-1/10*F-J 轴基础垫层 | 014 | C15 | 28 | 18.9 | 126 |
| 15 1/10-15*A-2/E 轴基础垫层 | 015 | C15 | 28 | 21.2 | 141 |
| 16 1/10-15*A-2/E 轴基础垫层 | 016 | C15 | 28 | 20.7 | 138 |
| 17 1/10-15*A-2/E 轴基础垫层 | 017 | C15 | 28 | 18.7 | 125 |
| 18 1/10-15*A-2/E 轴基础垫层 | 018 | C15 | 28 | 18.4 | 123 |
| 19 1/7-1/10*C-2/E 轴基础垫层 | 019 | C15 | 28 | 20.3 | 135 |
| 20 1/7-1/10*C-2/E 轴基础垫层 | 020 | C15 | 28 | 20.7 | 138 |
| 21 5~1/7*F~J 轴基础防水保护 | 021 | C20 | 28 | 26.1 | 130 |
| 22 12~15*F~K 轴基础防水保护 | 022 | C20 | 2014.9.6 28 | 28.2 | 141 |

号

件	度等级

编

试件制作

时间

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试件 | 试件强度 | 达到设 |
| --- | --- | --- |
| 龄期 | 代表值 | 计强度 |

试	设计强

序

使用部位

|  | 号 | C | （d） | （Mpa） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 1~1/4*3/E~J 轴基础防水保护 | 023 | C20 | 28 | 29.0 | 145 |
| 24 1-1/4*C-2/E 轴基础防水保护 | 024 | C20 | 2014.10.2 28 | 24.2 | 121 |
| 25 1/4-1/7*C-2/E 基础防水保护 | 025 | C20 | 2014.10.7 28 | 25.1 | 126 |
| 26 11-12*F-K 轴基础防水保护 | 026 | C20 | 2014.10.10 28 | 24.7 | 124 |
| 27 8-1/10*F-J 轴基础防水保护 | 027 | C20 | 28 | 25.5 | 128 |
| 28 1/10-15*A-2/E 基础防水保护 | 028 | C20 | 28 | 23.1 | 116 |
| 29 1/10-15*A-2/E 基础防水保护 | 029 | C20 | 28 | 25.7 | 128 |
| 30 1/10-15*A-2/E 基础防水保护 | 030 | C20 | 28 | 24.9 | 124 |
| 31 1/4-1/7*C-2/E 基础防水保护 | 031 | C20 | 28 | 26.6 | 133 |
| 32 5~1/7*F~J 轴地下室楼梯 | 032 | C25 | 28 | 30.5 | 122 |
| 33 1~1/4*3/E~J 轴地下一层楼梯 | 033 | C25 | 2014.10.9 28 | 30.4 | 122 |
| 34 12~15*F~K 轴地下二层楼梯 | 034 | C25 | 28 | 31.2 | 125 |
| 35 8-1/10*F-J 轴地下一层楼梯 | 035 | C25 | 2014.11.7 28 | 31.5 | 126 |
| 36 11~15*F~K 轴地下一层楼梯 | 036 | C25 | 2014.11.8 28 | 27.9 | 112 |
| 37 1/10-15*A-2/E 地下二层楼梯 | 037 | C25 | 28 | 34.8 | 139 |
| 38 1/7-1/10*C-2/E地下一层楼梯 | 038 | C25 | 2014.12.8 28 | 28.9 | 116 |
| 39 1/10-15*A-2/E 地下一层楼梯 | 039 | C25 | 2014.12.9 28 | 33.5 | 134 |
| 40 F~J*5~1/7 轴底板、承台 | 040 | C35 | 2014.9.6 28 | 41.9 | 120 |
| 41 F~J*5~1/7 轴底板、承台 | 041 | C35 | 2014.9.6 28 | 40.6 | 116 |
| 42 F~J*5~1/7 轴底板、承台 | 042 | C35 | 2014.9.6 28 | 42.1 | 120 |
| 43 F~J*5~1/7 轴底板、承台 | 043 | C35 | 2014.9.6 28 | 42.7 | 122 |
| 44 F~J*5~1/7 轴底板、承台 | 044 | C35 | 2014.9.6 28 | 40.2 | 115 |

号

件	度等级

编

试件制作

时间

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试件 | 试件强度 | 达到设 |
| --- | --- | --- |
| 龄期 | 代表值 | 计强度 |

试	设计强

序

使用部位

|  | 号 | C | （d） | （Mpa） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 F~J*5~1/7 轴底板、承台 | 045 | C35 | 2014.9.6 28 | 40.9 | 117 |
| 46 12~15*F~K 轴底板、承台 | 046 | C35 | 28 | 42.3 | 121 |
| 47 12~15*F~K 轴底板、承台 | 047 | C35 | 28 | 42.9 | 123 |
| 48 12~15*F~K 轴底板、承台 | 048 | C35 | 28 | 41.6 | 119 |
| 49 12~15*F~K 轴底板、承台 | 049 | C35 | 28 | 42.0 | 120 |
| 50 12~15*F~K 轴底板、承台 | 050 | C35 | 28 | 40.6 | 116 |
| 51 12~15*F~K 轴底板、承台 | 051 | C35 | 28 | 43.5 | 124 |
| 52 3/E~J*1~1/4 轴底板、承台 | 052 | C35 | 28 | 39.5 | 113 |
| 53 3/E~J*1~1/4 轴底板、承台 | 053 | C35 | 28 | 41.2 | 118 |
| 54 3/E~J*1~1/4 轴底板、承台 | 054 | C35 | 28 | 41.6 | 119 |
| 55 3/E~J*1~1/4 轴底板、承台 | 055 | C35 | 28 | 39.8 | 114 |
| 56 3/E~J*1~1/4 轴底板、承台 | 056 | C35 | 28 | 40.3 | 115 |
| 57 3/E~J*1~1/4 轴底板、承台 | 057 | C35 | 28 | 42.9 | 123 |
| 58 1-1/4*C-2/E 轴底板、承台 | 058 | C35 | 2014.10.5 28 | 43.6 | 125 |
| 59 1-1/4*C-2/E 轴底板、承台 | 059 | C35 | 2014.10.5 28 | 41.3 | 118 |
| 60 1-1/4*C-2/E 轴底板、承台 | 060 | C35 | 2014.10.5 28 | 43.1 | 123 |
| 61 1-1/4*C-2/E 轴底板、承台 | 061 | C35 | 2014.10.5 28 | 41.0 | 117 |
| 62 1-1/4*C-2/E 轴底板、承台 | 062 | C35 | 2014.10.5 28 | 40.6 | 116 |
| 63 1-1/4*C-2/E 轴底板、承台 | 063 | C35 | 2014.10.5 28 | 44.2 | 126 |
| 64 1~1/4*3/E~J 轴地下一层外墙 | 064 | C35 | 2014.10.9 28 | 40.0 | 114 |
| 65 1~1/4*3/E~J 轴地下室外墙 | 065 | C35 | 2014.10.9 28 | 40.9 | 117 |
| 66 1/4-1/7*C-2/E 轴底板、承台 | 066 | C35 | 28 | 42.4 | 121 |

号

件	度等级

编

试件制作

时间

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口 口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试 件编 | 设计强 度等级 |
| --- | --- |
| 号 | C |

试件	试件强度	达到设

序

使用部位

号

试件制作

时间

龄期	代表值	计强度

（d）	（Mpa ）	（% ）

| 67 | 1/4-1/7*C-2/轴E 底板、承台 | 067 | C35 |  | 28 | 43.0 | 123 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 1/4-1/7*C-2/轴E 底板、承台 | 068 | C35 |  | 28 | 41.9 | 120 |
| 69 | 1/4-1/7*C-2/轴E 底板、承台 | 069 | C35 |  | 28 | 40.1 | 115 |
| 70 | 1/4-1/7*C-2/轴E 底板、承台 | 070 | C35 |  | 28 | 41.4 | 118 |
| 71 | 1/4-1/7*C-2/轴E 底板、承台 | 071 | C35 |  | 28 | 41.7 | 119 |
| 72 | 12~15*F~K 地下二层人防墙 | 072 | C35 |  | 28 | 41.3 | 118 |
| 73 | 12~15*F~K 地下二层人防墙 | 073 | C35 |  | 28 | 42.3 | 121 |
| 74 | 11~12*F~K 底板承台、外墙 | 074 | C35 |  | 28 | 40.6 | 116 |
| 75 | 11~12*F~K 底板承台、外墙 | 075 | C35 |  | 28 | 41.4 | 118 |
| 76 | 8-1/10*F-J轴底板、承台 | 076 | C35 |  | 28 | 42.5 | 121 |
| 77 | 8-1/10*F-J轴底板、承台 | 077 | C35 |  | 28 | 41.7 | 119 |
| 78 | 8-1/10*F-J轴底板、承台 | 078 | C35 |  | 28 | 42.6 | 122 |
| 79 | 8-1/10*F-J轴底板、承台 | 079 | C35 |  | 28 | 41.4 | 118 |
| 80 | 8-1/10*F-J轴底板、承台 | 080 | C35 |  | 28 | 42.7 | 122 |
| 81 | A-2/E *1/10-15轴底板、承台 | 081 | C35 |  | 28 | 40.8 | 117 |
| 82 | A-2/E *1/10-15轴底板、承台 | 082 | C35 |  | 28 | 41.5 | 119 |
| 83 | A-2/E *1/10-15轴底板、承台 | 083 | C35 |  | 28 | 42.6 | 122 |
| 84 | A-2/E *1/10-15轴底板、承台 | 084 | C35 | 2014.10.30 | 28 | 42.2 | 121 |
| 85 | A-2/E *1/10-15轴底板、承台 | 085 | C35 |  | 28 | 42.4 | 121 |
| 86 | A-2/E *1/10-15轴底板、承台 | 086 | C35 |  | 28 | 39.8 | 114 |
| 87 | A-2/E *1/10-15轴底板、承台 | 087 | C35 |  | 28 | 42.5 | 121 |
| 88 | F-K*11-15 轴地下一层内墙 | 088 | C35 | 2014.11.8 | 28 | 40.8 | 117 |

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口口

单位（子单位）工程名称

总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

序号

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

试

使用部位	件

| 号 | C | （d） | （Mpa） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 089 | C35 | 28 | 41.9 | 120 |
| 090 | C35 | 28 | 41.5 | 119 |
| 091 | C35 | 28 | 43.5 | 124 |
| 092 | C35 | 28 | 41.9 | 120 |
| 093 | C35 | 2014.11.23 28 | 43.1 | 123 |
| 094 | C35 | 28 | 43.3 | 124 |
| 095 | C35 | 28 | 42.0 | 120 |
| 096 | C35 | 28 | 44.0 | 126 |
| 097 | C35 | 28 | 42.3 | 121 |
| 098 | C35 | 28 | 43.4 | 124 |
| 099 | C40 | 28 | 50.6 | 126 |
| 100 | C40 | 28 | 48.7 | 122 |
| 101 | C40 | 28 | 45.9 | 115 |
| 102 | C40 | 28 | 47.6 | 119 |
| 103 | C40 | 28 | 47.1 | 118 |
| 104 | C40 | 28 | 45.0 | 112 |
| 105 | C40 | 28 | 46.9 | 117 |
| 106 | C40 | 2014.10.5 28 | 47.9 | 120 |
| 107 | C40 | 2014.10.9 28 | 48.4 | 121 |
| 108 | C40 | 2014.10.9 28 | 46.2 | 116 |
| 109 | C40 | 2014.10.9 28 | 46.7 | 117 |
| 110 | C40 | 2014.10.9 28 | 48.5 | 121 |

编

1/10-12*D-2/E 轴底板、承台

1/10-12*D-2/E 轴底板、承台

1/10-15*A-2/E 轴地下二层内墙

1/10-15*A-2/E 轴地下二层内墙

1/10-15*A-2/E 地下二层内墙

1/7-1/10*C-2/E 轴底板、承台

1/7-1/10*C-2/E 轴底板、承台

1/7-1/10*C-2/E 轴底板、承台

1/7-1/10*C-2/E 轴底板、承台

1/7-1/10*C-2/E 轴底板、承台

C-3/E*1-2 轴消防水池侧壁

5~1/7*F~J 轴地下一层柱、首层梁板

5~1/7*F~J 轴地下一层柱、首层梁板

5~1/7*F~J 轴地下一层柱、首层梁板

5~1/7*F~J 轴地下一层柱、首层梁板

设计强度等级

试件制作时间

试件	试件强度	达到设龄期		代表值	计强度

104	5~1/7*F~J 轴地下室外墙

105

5~1/7*F~J 轴地下一层柱、首层梁板

106	1-1/4*C-2/E 轴基顶柱

107

108

109

110

1~1/4*3/E~J 轴地下一层墙柱、首层梁板

1~1/4*3/E~J 轴地下一层墙柱、首层梁板

1~1/4*3/E~J 轴地下一层墙柱、首层梁板

1~1/4*3/E~J 轴地下一层墙

柱、首层梁板

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口 口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试件 | 试件强度 | 达到设 |
| --- | --- | --- |
| 龄期 | 代表值 | 计强度 |

试	设计强

序

号

111

使用部位

1~1/4*3/E~J 轴地下一层墙柱、首层梁板

件	度等级

编

试件制作

| 号 | C | （d） | （Mpa ） | （% ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | C40 | 2014.10.9 28 | 46.8 | 117 |
| 112 | C40 | 28 | 47.0 | 118 |
| 113 | C40 | 28 | 49.1 | 123 |
| 114 | C40 | 28 | 46.7 | 117 |
| 115 | C40 | 28 | 47.0 | 118 |
| 116 | C40 | 28 | 47.0 | 118 |
| 117 | C40 | 28 | 45.3 | 113 |
| 118 | C40 | 28 | 48.2 | 120 |
| 119 | C40 | 28 | 49.1 | 123 |
| 120 | C40 | 28 | 47.3 | 118 |
| 121 | C40 | 28 | 49.5 | 124 |
| 122 | C40 | 28 | 49.4 | 124 |
| 123 | C40 | 28 | 48.1 | 120 |
| 124 | C40 | 28 | 46.1 | 115 |
| 125 | C40 | 28 | 48.9 | 122 |
| 126 | C40 | 28 | 47.5 | 119 |
| 127 | C40 | 28 | 47.0 | 118 |
| 128 | C40 | 28 | 48.7 | 122 |
| 129 | C40 | 2014.11.7 28 | 47.5 | 119 |
| 130 | C40 | 2014.11.7 28 | 48.7 | 122 |
| 131 | C40 | 2014.11.7 28 | 48.8 | 122 |
| 132 | C40 | 2014.11.7 28 | 48.1 | 120 |

时间

- 12-15*F-K 轴地下一层梁板

- 12-15*F-K 轴地下一层梁板

- 12-15*F-K 轴地下一层梁板

- 12-15*F-K 轴地下一层梁板

12-15*F-K 地下二层 Z5a、Z7 、Z7a、Z8 柱

- 12-15*F-K 轴地下二层外墙

1-1/4*C-2/E轴地下一层柱、首层梁板

1-1/4*C-2/E轴地下一层柱、首层梁板

1-1/4*C-2/E轴地下一层柱、首层梁板

1-1/4*C-2/E轴地下一层柱、首层梁板

C-2/E*1 轴、C*1-1/1轴地下室外墙

1/4-1/7*C-2/E轴 地下一层柱、首层梁板

1/4-1/7*C-2/E轴 地下一层柱、首层梁板

1/4-1/7*C-2/E轴 地下一层柱、首层梁板

1/4-1/7*C-2/E轴 地下一层柱、首层梁板

8-1/10*F-J轴基顶 Z5 、Z7 、Z8 柱

A-2/E *1/10-15 轴外墙及附柱 Z7 、Z7a、Z8a

F-J*8-1/10轴地下一层柱、首层梁板

F-J*8-1/10轴地下一层外墙及附柱

F-J*8-1/10轴地下一层柱、首层梁板

F-J*8-1/10轴地下一层柱、首

层梁板

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试件 | 试件强度 | 达到设 |
| --- | --- | --- |
| 龄期 | 代表值 | 计强度 |

试	设计强

序

号

使用部位	件

编

F-J*8-1/10 轴地下一层柱、首层梁板

  - *8-1/10 轴地下一层柱、首层梁板

  - *11-15 轴地下一层柱、首层梁板

F-K*11-15 轴地下一层柱、首层梁板

F-K*11-15 轴地下一层柱、首层梁板

F-K*11-15 轴地下一层柱、首层梁板

F-K*11-15 轴地下一层外墙及附柱

1/10-15*A-2/E 轴地下二层柱

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下一层梁板

1/10-15*A-2/E 轴地下二层外墙及附柱

1/10-15*A-2/E 轴地下二层外墙及附柱

1/7-1/10*2/E -C 轴地下一层柱、首层梁板

1/7-1/10*2/E -C 轴地下一层柱、首层梁板

1/7-1/10*2/E -C 轴地下一层柱、首层梁板

1/7-1/10*2/E -C 轴地下一层柱、首层梁板

度等级

试件制作

| 号 | C | （d） | （Mpa） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | C40 | 2014.11.7 28 | 47.4 | 118 |
| 134 | C40 | 2014.11.7 28 | 49.0 | 122 |
| 135 | C40 | 2014.11.8 28 | 47.8 | 120 |
| 136 | C40 | 2014.11.8 28 | 48.6 | 122 |
| 137 | C40 | 2014.11.8 28 | 46.5 | 116 |
| 138 | C40 | 2014.11.8 28 | 46.3 | 116 |
| 139 | C40 | 2014.11.8 28 | 45.7 | 114 |
| 140 | C40 | 28 | 49.6 | 124 |
| 141 | C40 | 28 | 47.1 | 118 |
| 142 | C40 | 2 28 | 45.8 | 114 |
| 143 | C40 | 28 | 45.6 | 114 |
| 144 | C40 | 28 | 47.2 | 118 |
| 145 | C40 | 28 | 45.4 | 114 |
| 146 | C40 | 28 | 46.4 | 116 |
| 147 | C40 | 28 | 48.0 | 120 |
| 148 | C40 | 28 | 47.7 | 119 |
| 149 | C40 | 28 | 48.2 | 120 |
| 150 | C40 | 28 | 46.9 | 117 |
| 151 | C40 | 2014.12.8 28 | 45.2 | 113 |
| 152 | C40 | 2014.12.8 28 | 47.5 | 119 |
| 153 | C40 | 2014.12.8 28 | 46.3 | 116 |
| 154 | C40 | 2014.12.8 28 | 45.7 | 114 |

时间

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试件 | 试件强度 | 达到设 |
| --- | --- | --- |
| 龄期 | 代表值 | 计强度 |

试	设计强

序

使用部位

号

件	度等级

编

试件制作

| 号 | C | （d） | （Mpa） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | C40 | 2014.12.9 28 | 46.4 | 116 |
| 156 | C40 | 2014.12.9 28 | 47.3 | 118 |
| 157 | C40 | 2014.12.9 28 | 47.8 | 120 |
| 158 | C40 | 2014.12.9 28 | 46.0 | 115 |
| 159 | C55 | 2 28 | 58.6 | 107 |
| 160 | C55 | 28 | 59.8 | 109 |
| 161 | C55 | 28 | 61.9 | 113 |
| 162 | C55 | 2014.10.5 28 | 61.4 | 112 |
| 163 | C55 | 2014.10.9 28 | 60.5 | 110 |
| 164 | C55 | 28 | 63.7 | 116 |
| 165 | C55 | 28 | 60.7 | 110 |
| 166 | C55 | 28 | 60.8 | 111 |
| 167 | C55 | 28 | 59.7 | 109 |
| 168 | C55 | 28 | 60.3 | 110 |
| 169 | C55 | 28 | 64.0 | 116 |
| 170 | C55 | 28 | 62.4 | 113 |
| 171 | C55 | 28 | 61.3 | 111 |
| 172 | C55 | 2014.11.4 28 | 64.0 | 116 |
| 173 | C55 | 2014.11.7 28 | 64.6 | 117 |
| 174 | C55 | 2014.11.8 28 | 59.9 | 109 |
| 175 | C55 | 28 | 63.0 | 115 |
| 176 | C55 | 28 | 64.7 | 118 |

时间

1/10-15*2/E- A

柱、首层梁板

1/10-15*2/E- A

柱、首层梁板

1/10-15*2/E- A

柱、首层梁板

1/10-15*2/E- A

柱、首层梁板

轴地下一层轴地下一层轴地下一层轴地下一层

- 12-15*F-K 轴基顶 Z1、Z2 柱

- G-3/E*2 轴消防水池侧壁

- 5-1/7*F-J 轴地下 Z2、Z2a 柱162	1-1/4*C-2/E 基顶 Z1、Z2 柱

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

1-1/4*3/E-J 地下一层 Z1、Z2、Z3 柱及附墙

1/4-1/7*C-2/E 轴基顶 Z2 柱及附墙

12-15*F-K 轴地下二层剪力墙及附柱

12-15*F-K 轴地下二层 Z1、Z2 柱及附柱

1-1/4*C-2/E 轴地下一层Z6、Z7 柱

C-2/E*2 轴、C*2-1 轴地下室外墙

1/4-1/7*C-2/E轴地下一层Z2

柱

1/4-1/7*C-2/E 轴地下室外墙及附柱

A-2/E*1/10-15 轴外墙及附柱 Z1

B-2/E*10-12 轴地下二层剪力墙

  - *8-1/10 轴地下一层 Z2、Z2a 柱

  - *11-15 轴地下一层 Z1、Z2 柱

1/10-15*A-2/E 轴地下二层

Z1、Z2、Z3 柱

176	1/7-1/10*C-2/E 轴基顶外墙

（口标准养护试块、口同条件养护试块）

GD2301042 口口

单位（子单位）工程名称总承包施工单位

###

深圳###建筑工程股份有限公司

| 试件 | 试件强度 | 达到设 |
| --- | --- | --- |
| 龄期 | 代表值 | 计强度 |

试	设计强

序

号

177

178

179

180

181

使用部位	件

编

1/7-1/10*2/E -C 轴地下室外墙及附柱

1/7-1/10*2/E -C 轴地下一层

Z2 柱

1/10-15*2/E-A 轴地下 室外墙及附柱

1/10-15*2/E-A 轴地下 室外墙及附柱

1/10-15*2/E-A 轴地下 一层

Z2、Z3 柱

度等级

试件制作

| 号 | C | （d） | （Mpa） | （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | C55 | 2014.12.8 28 | 61.3 | 111 |
| 178 | C55 | 2014.12.8 28 | 59.6 | 108 |
| 179 | C55 | 2014.12.9 28 | 60.8 | 111 |
| 180 | C55 | 2014.12.9 28 | 60.1 | 109 |
| 181 | C55 | 2014.12.9 28 | 62.8 | 114 |
|  | C40 | 28 | 48.4 | 121 |
|  | C40 | 28 | 40.9 | 102 |
|  | C40 | 28 | 49.1 | 123 |
|  | C45 | 28 | 50.4 | 112 |
|  | C45 | 28 | 47.5 | 106 |
|  | C45 | 20 28 | 60.1 | 134 |
|  | C20 | 2015.8.5 28 | 26.8 | 134 |
|  | C20 | 2015.8.5 28 | 27.7 | 138 |

时间

- 地下室负一层后浇带

- 地下室负一层后浇带

- 地下室负二层后浇带

- 一层底板后浇带

- 一层底板后浇带

- 一层底板后浇带

地下室二层构造柱、圈梁、过梁

地下室一层构造柱、圈梁、过梁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/305222033102011102