三、单选题（253 题）

- GB/T5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》中应力松弛性能试验期间，试样的环境温度  应保持在 20℃士 2℃内。试验标距长度不小于公称直径的( D )倍。

A	30	B	40	C	50	D	60

- 铁路混凝土在强度达到设计强度的（C ）之前不得受冻； A．60%；	B．50%；	C．40%；	D. 30%

- TB10424-2010 规定混凝土中三氧化硫的最大含量不应超过胶凝材料总量的（C）。 A．1.0%；	B．2.0%；	C．4.0%；	D. 5.0%

- 《混凝土搅拌站（楼）》GB/T10171-2005 要求在混凝土搅拌站连续作业时，其配料精度总合格率不小于（D ）。

A、60%	B、70%	C、80%	D、90%

- 沥青针入度试验的标准试验条件是（ B	）。温度 15℃、荷重 100g、贯入时间 5s

温度 25℃、荷重 100g、贯入时间 5s 温度 15℃、荷重 50g、贯入时间 5s 温度 25℃、荷重 50g、贯入时间 5s

- 拆模后的试件应立即放在温度为（C）℃，湿度为（C）以上的标准养护室中养护。 A、20±1℃，90	B、20±3℃，95

C、20±2℃，95	D、20±5℃，90

- GJ18-2012《钢筋焊接及验收规范》中钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限，从14mm 延伸至

（C）。

A	8mm	B	10mm	C	12mm	D	16mm

- GB 1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》国家标准第1 号修改单删除了（A）牌号和规格的钢筋。

A	HPB235	B	HRB335	C	CRB335	D	HPB300

- TB/T2897-1998《铁路碎石道床底碴》中规定，粒径大于 1.7mm 的集料的硫酸钠溶液浸泡损失率不大于（C）%。

A	10	B	8	C	12	D	14

- 用摆式仪测定沥青路面抗滑性能时，如果标定的橡胶片滑动长度小于126mm,则测得的沥青路面的BPN 值比实际值（A）。

小	B、大	C、一样	D、不能确定

- 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424-2010） 喷射混凝土搅拌时间应不小于多少分钟？（ B）

A、1min B、1.5min C、5min D、10min

- 水中氯化物浓度的测定采用硝酸银容量法。该法使用的滴定管应采用（A）。 A、棕色酸式滴定管	B、棕色碱式滴定管	C、微量滴定管

- 为保持的计量仪器设备溯源性，除周期检定外还要进行期间(B )。A.检定	B.核查	C.自校准	D.内部校验

- 已知某天然土的天然含水率 22%，湿密度ρd 为 1.95g/cm3，土的颗粒密度为 2.63g/cm3， 该土的天然孔隙比e 为（ A ）。

A	0.64	B	0.35	C	0.26	D 0.32

- 《混凝土用水标准》中规定氯化物的检验应符合《水质氯化物的测定》（A）的要求。 A、 硝酸银滴定法	B、火焰光度法

16.将 10.5002 修约到个数位，得（C） A、9	B、10	C、11	D、12

- 击实试验干法试样制备时，应先估计最优含水率，其最优含水率和（B）接近。 A 液限	B 塑限	C 塑性指数	D 缩限

- 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》（TB 10424-2010）	规定钢筋焊接接头的力学性能检验以同级别、同规格、同接	头形式和同一焊工完成的每（ D ）个接头为一批，不足

（	）个也按一批计。

A、50，50	B、100，100	C、150，150	D、200，200

- 对水泥改良土水泥剂量进行检测时，应在水泥（B）之前进行测定。 A 初凝	B 终凝	C6 小时 D8 小时

20.将 60.25 修约到 0.5 单位，得（A）。 A、60	B、60.5 C、61 D、59

21、实验室应通过实施纠正措施、预防措施等（ B	）。A、改进管理评审

B、持续改进其管理体系C、纠正不符合工作

D、改进内部审核

22、实验室使用培训中的人员时，应对其进行适当的（  B   ）。A、考核

B、监督C、限制D、评审

23、下列活动中的哪一项必须由与其工作无直接责任的人员来进行（  D   ）。A、管理评审

B、合同评审C、监督检验

D.管理体系内部审核

24、检测区间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的（	C	）。A、处理措施

B、管理措施C、隔离措施D、技术措施

25、工地试验室应按合同段单独设立，工程规模过大时应设立分试验室。同一合同段内的工地试验室（ A ）。

A、施工、监理单位不得由同一家母体检测机构授权设立

B、施工单位中心、分部试验室不得由同一家母体检测机构授权设立； C、建设、监理单位不得由同一家母体检测机构授权设立

D、施工单位分部、监理单位不得由同一家母体检测机构授权设立26、水泥试验结果评定，说法不正确的是（ C	）。

A、氧化镁、三氧化硫不合格，即可判为不合格,其他工程也不能使用 B、初凝时间不合格，即可判为不合格,其他工程也不能使用

C、.细度、终凝时间、胶砂强度之一不合格，即可判为不合格,其他工程也不能使用 D、安定性不合格，即可判为不合格,其他工程也不能使用

27、高性能减水剂一般是指（	D ）类减水剂。A、萘系

B、氨基磺酸盐系C、木质素磺酸盐

D、聚羧酸盐类

28、基床表层以下过渡段两侧及锥体填筑，采用化学改良土填筑时，用（A	）作为控制指标。

A、 地基系数K30 和动态变形模量Evd B、 压实系数K 和地基系数K30

C、 压实系数K 和动态变形模量Evd

D、 压实系数K 和 7 天饱和无侧限抗压强度

29、预应力混凝土预制梁试生产前，应进行混凝土配合比选定试验，制作各种混凝土耐久性试件，进行耐久性试验。以下各项试验中，（ D	）可以不做。

A、抗冻性B、抗渗性

C、抗氯离子渗透性D、耐磨性

30、检测混凝土气泡间距系数时，主要检测设备是（ B	）。A、刻度放大镜

B、测量显微镜C、偏光显微镜D、电子扫描镜

31、混凝土抗折试验时，对于强度等级小于C30 的混凝土，加载速度应为( A  )MPa/s。A、0.02～0.05

B、0.05～0.08 C、0.08～0.10 D、0.10

32、对抗震结构要求带E 的钢筋，钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于( A ) A、1.25

B、1.50 C、1.75 D、2.15

33、土的压缩试验中试样体积的变化是：(  C  ) A、空气体积压缩

B、水体积压缩

C、孔隙体积的减小D、土颗粒体积压缩

34、用动力触探确定地基承载力，轻型动力触探的锤重为10kg，以贯入深度每 30cm 的锤击数计；重型动力触探的锤重为(	D	)kg，以贯入深度每 10cm 的锤击数计。

A、45

B、52.5 C、20

D、63.5

35、地震波法（TSP）超前地质预报不能判断隧道前方的是 （ D	） A、破碎带

B、溶洞C、断层

D、地层岩性

36、根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）回弹仪满足（	A	） 时应送检定单位检定。

A.六个月 B、三个月

C、累计弹击 6000

D、累计弹击 2000

37、后张法预应力混凝土简支箱梁孔道压浆宜在预应力筋终张拉完成后( C    )内进行。A、 12d

B、 24d C、 48d D、 72d

38、碎石道砟洛杉矶磨耗率中，一份试样磨耗前质量为10000g，磨耗后粒径大于 1.7mm 颗粒的质量为 8500g，磨耗后粒径大于 2.5mm 颗粒的质量为 7350g 计算一份试样的磨耗率为( A	) %。

A、 15.0

B、 26.5

C、 73.5

D、 85.0

39、对于正态随机变量来说，它落在区间（µ-3σ，µ+3α）之外的概率为（	D	）。A、99.73%

B、68.26% C、4.55% D、0.27%

40、测量不确定度定量说明了测量结果的（	A	）。A、分散性

B、有效性C、可信度

D、误差范围

41．钢筋闪光对焊接头弯曲试验时，当有2 个试件外侧发生宽度达到（	C	）的裂纹，应进行复验。

A．0.25mm	B．0.30mm	C．0.50mm	D．0.60mm  42．沥青混合料马歇尔稳定度试验中加荷速度为（		C	）mm/min。A．10±5；	B．25±5；	C．50±5；	D．75±5。

43．用环刀法测定压实度时，如环刀打入深度较浅时，则检测结果会（		B	）。     A．偏小	B．偏大	C．准确	D． 无 规 律                        44．用贯入阻力仪检测混凝土凝结时间时，当求得贯入阻力为（	B	）时为初凝时间。A．2.8MPa		B．3.5MPa		C．25MPa		D．28MPa

45．土的级配良好的判定依据是（	C	）。A．Cc=1～5,Cu＞3	B．Cc=1～5, Cu＜3

C．Cc=1～3,Cu＞5	D．Cc=1～3,Cu＜5                    46．我国重交通道路石油沥青，按（	C	）试验项将其划分为五个标号。A．延度	B．软化点		C．针入度		D． 密 度          47．下列关于混凝土的变形，哪一项与荷载有关（	C	）。

A．化学变形	B．温度变形	C．徐变	D．干湿变形

- 将混凝土试件的成型侧面作为受压面置于压力机中心并对中，施加荷载时，对于强度  等级为 C30～C60 的混凝土，加载速度取(	B	)MPa/s。

A．0.3～0.5	B．0.5～0.8	C．0.8～1.0	D．1.0

- 以 X 表示小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分数，以 d 表示土粒直径。土的颗粒分析数据表示在（	D	）图形上。

A．X～d	B．lgX～d	C．lgX～lgd	D．X～lgd

- 地质雷达检测隧道衬砌界面出现信号幅度较弱，甚至没有点面反射信号，说明衬砌混  凝土（	A	）。

A．密实	B．不密实	C．有空洞		D．有离析51．在热轧钢筋电弧焊接头拉伸试验中，（	）个接头试件均应断于焊缝之外，并应至少有

（	）个试件是延性断裂。(	A	)

A．3，2		B．2，1		C．3，3		D．2，2                        52．高速公路沥青路面抗滑性能指标竣工验收，要求构造深度大于等于（	D	）mm。A． 0.40	B． 0.45	C． 0.50	D． 0.55

- 梁体、轨道板、轨枕、接触网支柱等构件中使用的细骨料快速砂浆棒膨胀率应小于

（	B	）。

A．0.10%	B．0.20%	C．0.30%	D．0.40%

- 混凝土电通量试验时，开始时应每隔5min 记录一次电流值，当电流值变化不大时，可每隔 10min 记录一次电流值；当电流变化很小时，应每隔30min 记录一次

电流值，直至通电（	B	）。

A．4h	B．6h	C．8h	D．12h                            55．钢绞线应力松弛性能试验中，试验标距长度不小于公称直径的(	B	)倍。A．50	B．60	C．20	D．100

- 硅酸盐水泥熟料中的（	A	）是水泥早期强度的主要来源。A．C3S	B．C3A			C．C2S	D．C4AF

- 隧道橡胶止水带检测的硬度为。(	A	)

A．硬度（邵尔A）	B．洛氏硬度	C．币氏硬度	D． 肖 氏 硬 度        58．后张法预应力混凝土简支箱梁孔道压浆时，浆体的出机流动度应为(	C	)。A．10s±2s	B．14s±4s	C．18s±4s		D．20s±2s                     59．锚、夹具抽检且不得超过 1000 套,外观检查抽取 10%，且不少于 10 套。对其中有硬度要求的零件做硬度检验，硬度检验抽取 (		B	)。

A.3%	B.5%	C.6%	D.8%

60．水泥石灰稳定砂砾混合料无侧限抗压强度试验，试件正确的养生方法应是（	D	）。A．先浸水 1d，再标准养生 27d	B．先标准养生 27d，再浸水 1d

C．先浸水 1d，再标准养生 6d	D．先标准养生 6d，再浸水 1d

61、测试设备经校准某一量程不合格，但测试所需的量程合格，其状态标志应使用（ B	）。A.合格

B.准用C.停用

D.严禁使用

62、仪器设备状态标识中应包含必要的的信息，如检定/校准日期、有效期、检定校准单位、设备自编号、使用人等。下列说法正确的是（	C	）。

A.由计量检定（校准）单位给的检定（校准）标识就是状态标识B.由施工单位统一规定或母体统一规定的管理标识为状态标识  C.不能用检定（校准）标识代替使用状态的确认标识

D.由建设单位统一规定的管理标志即为管理标识

63、工地试验室应按合同段单独设立，工程规模过大时应设立分试验室。同一合同段内的工地试验室（	A	）。

- 施工、监理单位不得由同一家母体检测机构授权设立；

- 施工单位中心、分部试验室不得由同一家母体检测机构授权设立；

- 建设、监理单位不得由同一家母体检测机构授权设立

- 施工单位分部、监理单位不得由同一家母体检测机构授权设立；

64、由试验室最高管理者组织实施的质量活动有（	A	）。A、管理评审	B、内审	C、能力验证	D、期间核查

65、混凝土发生碱骨料反应的必要条件是（ A	）。

A.水、足够的碱、碱活性骨料	B.足够的碱、碱活性骨料、低温环境C.水、碱活性骨料、低温环境	D.水、足够的碱、低温环境。

66、下列外加剂的性能中，（ A	）不是品质优异的外加剂应具备的性能。  A.引气量大	B.坍落度损失小		C.减水率高	D.能明显提高混凝土耐久性。

67、胶凝材料是指用于配制混凝土的水泥与粉煤灰、磨细矿渣粉和硅灰等活性矿物掺和料的

总称。水胶比则是混凝土配制时的（	A ）总量之比。A.用水量与胶凝材料	B.用水量与水泥和粉煤灰

C.水泥与粉煤灰	D.用水量与水泥

68、普通混凝土水胶比与抗压强度的关系是（ D	）。A.线性正比关系	B.线性反比关系

C.指数正比关	D.指数反比关系

69、混凝土电通量试验时，施加在试件两端直流恒电压为（	b ）。A.40V	B.60V	C.80V	D.120V

70、下面关于液塑限的说法错误的是：( C	)

- 铁路标准试锥质量 76g、锥体入土深度 10mm 的含水率为液限

- 公路标准试锥质量 100g、锥体入土深度 20mm 的含水率为液限

- 《铁路工程岩土分类标准》（TB10077-2001）是采用 76g 锥、入土深度 17mm 的液限计算塑性指数和液性指数的

- 铁路标准与公路标准塑限的取值方法也是不相同的71、混凝土碳化使混凝土回弹值（	A	）。

A.增大	B.减小	C.不变	D.无法判定

72、按我国法定计量单位使用方法规定，3cm2 应读成(	a	)。

A.3 平方厘米	B.3 厘米平方	C.平方 3 厘米	D.3 二次方厘米

73、对于正态随机变量来说，它落在区间（µ-3σ，µ+3α）内的概率为（	C	）。A.95%	B.68%	C.99%	D.100%

74、能反映钢筋内部组织缺陷，同时又能反映其塑性的试验是(  b	)。A.拉伸试验	B.冷弯试验	C.质量偏差	D.尺寸

75、下列说法正确的是( a	)。

A.冷拉后的钢筋强度会提高，塑性、韧性会降低B.冷拉后的钢筋韧性会提高，塑性会降低

C.冷拉后的钢筋硬度增加，韧性提高，但直径减小D.冷拉后的钢筋强度提高，塑性不变，但脆性增加

76、(	b		)是表示“质量”正确的国际单位制的基本单位。A.Kg		B.kg	C.mg	D.Mg

77、将 870 修约到“百位数”的 0.2 单位修约，修约值为( c	)。

A.860	B.870	C.880	D.890

78、工程施工质量验收中检验批的质量验收不包括（D	） A.实物检查	B.资料检查	C.质量责任确认	D.资质检查  79、下列叙述不正确的是（		D	）。

A.大体积混凝土掺用粉煤灰主要为了减少水泥用量，降低水化热。B.混凝土电通量可以用来间接评价混凝土的密实性。

C.CFG 桩施工开始前应及时进行复合地基或单桩承载力试验，以确认设计参数。

D.见证取样检测是指在建设单位监督下，由监理单位有关人员现场取样，并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

80、下列叙述不正确的是（	C	）。

- 预应力张拉千斤顶在张拉前必须校正，校正系数不得大于1.05 倍，校正有效期为一个月且不超过 200 次张拉作业，拆修更换配件的千斤顶必须重新校正。

- 原材料的储存应按品种、生产厂家分别储存，不同品种、不同生产厂家的原材料不得混装、混堆。乳化沥青、聚合物乳液、引气剂、铝粉等要遮光储存，避免阳光直射，防潮、防雨淋。C.工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目称为主控项目。  D.管道压浆剂（料）应检测凝结时间、流动度、泌水率、压力泌水率、7d 强度、28d 强度并且均符合标准技术要求，则判为该批号产品为合格品。如有一项不符合标准要求则判为不合 格产品。

81、铁路隧道工程用B  类止水带适用于（B）施工部位。A、施工缝	B、变形缝	C、湿接缝	D、沉降缝

82、当设计无具体要求时，混凝土拌合物入模含气量应符合《铁路混凝土》TB/T3275-2011 中的相关规定。其中，（C）与标准要求不一致。

A、冻融作用等级为D1 时含气量≥4.0% B、冻融作用等级为D2 时含气量≥5.0% C、无抗冻要求时含气量也不作要求

D、冻融作用等级为D4 时含气量≥6.0%

83、由检测机构的最高管理者批准发布的质量宗旨和质量方向是（B）。 A、质量目标	B、质量方针	C、质量手册	D、作业指导书

84、钢筋拉伸试验在塑性范围和直至规定强度（规定非比例延伸强度、规定总延伸强度和规定残余延伸强度）应变速率不应超过（B）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308050035102006022