| HS装配式加气混凝土复合保温外墙板系统构造 |  | 主 编 单 位 负 责 人： 主编单位技术 负 责 人： 技 术 审 定 人 ： 设 计 负 责 人 ： |
| --- | --- | --- |
| 批准部门：河北省墙材革新和建筑节能协会 主编单位：大千工程设计有限公司 山东七星实业有限公司 | 批准文号：冀墙节协标字[2024]XX号 统一编号：T/XXXXXX-2024 图 集 号：XXXXXXX 施行日期：2024年X月XX日 |  |
| 目 录 目录 1 女儿墙构造…………………………………………………44 编制说明 2 外墙板缝构造………………………………………………46 建筑外墙热工计算选用表 13 变形缝构造 …………………………………………………47 加气混凝土板计算跨度和承载力选用表 37 洞口加强扁钢构造 …………………………………………48 复合保温外墙板系统基本构造及热桥处理构造 38 洞口附加玻纤网、滴水、分格缝构造…………………50 复合保温外墙板排板示例 3 吊挂物、埋管、插座安装构造……………………………51 混凝土结构外墙连接构造 40 墙板与主体结构连接大样图………………………………52 钢结构外墙连接构造 41 配套金属件选用表 ………………………………………………53 外墙勒脚构造 42 外墙窗洞口加强扁钢选用表 ………………………………54 |  |  |

| 外墙窗口构造 43 外墙门洞口加强扁钢选用表 ………………………………55 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图 名 | 目 录 |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  | 页 次 |  |
|  | 设 计 |  | 校 对 |  | 审 核 |  |

| 编 制 一、适用范围 1.本图集适用于河北省抗震设防烈度8度及以下地区民用与工 业建筑的非承重外墙工程。 2.装配式加气混凝土复合保温外墙板不得在以下情况使用： (1)建筑物±0.000以下的外墙； (2)长期处于浸水或化学侵蚀环境； (3)表面经常处于80℃以上的高温环境 (4)长期处于振动源环境。 二、编制依据 1. 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 2. 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版) 3. 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版) 4. 《钢结构设计标准》GB 50017-2017 5. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016 6. 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 7. 《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574-2010 8. 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017 9. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 10. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 11. 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022 12. 《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》JGJ/T 17-2020 13. 《居住建筑节能设计标准》DB13(J)185-2020 14. 《公共建筑节能设计标准》DB13(J)81-2016 | 说 明 16. 《HS装配式加气混凝土复合保温外墙板应用技术规程》 XXXXXX-2024 三、编制内容 编制内容包括：编制说明、建筑外墙热工计算选用表、墙 板计算跨度和承载力选用表、构造节点详图和外墙门窗洞 口加强扁钢选用表等。 四、HS装配式加气混凝土复合保温外墙板系统及性能指标 1.HS装配式加气混凝土复合保温外墙板系统 安装在主体结构上，由复合保温外墙板、保温浆料找平 层、抹面层、防水层、饰面层，以及梁、柱等热桥部位 的保温处理措施所组成的外墙围护系统，简称复合保温 外墙板系统，基本构造见图1。 复合保温外墙板 15厚保温浆料找平层 抹面层 防水层 饰面层 预制复合保温板 |
| --- | --- |

| 15. 《装配式建筑评价标准》DB13(J)/T8321-2022 | 图1复合保温外墙板系统基本构造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 图名 | 编 制 说 明 |  |  | 图集号 | XXXX |
|  |  |  |  |  |  | 页次 | 2 |
|  |  | 设计 |  | 校对 |  | 审核 |  |

表1

2.复合保温外墙板系统性能指标，应符合表1的规定。 复合保温外墙板系统性能指标

| 项 目 |  | 单位 | 指标指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐候性 | 外观 | 一 | 经耐候性试验后，不得 出现空鼓、剥落或脱落、 开裂等破坏，不得产生 裂缝出现渗水 |  |
|  | 系统拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |
| 耐冻融 | 外观 |  | 30次冻融循环后，系统 无空鼓、剥落，无可见 裂缝 |  |
|  | 系统拉伸粘结强度 | MPa | ≥0.10 |  |
| 抗冲击性 |  |  | 二层及以上 | 3J级 |
|  |  |  | 首层 | 10J级 |

五、HS 装配式加气混凝土复合保温外墙板及性能指标 1.HS装配式加气混凝土复合保温外墙板

由蒸压加气混凝土板、保温板和35mm厚A级保温浆料防护层 构成，经工厂复合成型的保温与结构一体化外墙板，简称 复合保温外墙板，基本构造见图2。

1-1

锚固件

塑料锚栓- 玻纤网—

—加气混凝土板

2-2

一粘结砂浆

-保温板

保温浆料

图2 复合保温外墙板基本构造

2.复合保温外墙板性能指标应符合表2的规定。

| 图名 | 编 制 说 明 |  |  | 图集号 | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 页次 | 3 |
| 设计 |  | 校对 |  | 审核 |  |

150

1800~6000

35

600

5

复合保温外墙板规格尺寸(mm)     续表3

复合保温外墙板性能指标           表2

粘结层 厚度

保温浆 料厚度

保温层

厚度

70

80

40

50

60

70

80

加气混凝 土板厚度

宽度 B

性 能 指 标

长 度 L

厚度D

290

300

280

290

300

310

320

项   目            单 位

150³     180    200

单位面积质量        kg/m²    ≤130  ≤150  ≤160

180

符合设计要求

≥1000

≥45

≥1.0

≥5 0

符合设计要求

kN/m²

N

dB

h

kN

m²·K/W

抗弯均布荷载

吊挂力

1800~6000

600

35

5

空气声计权隔声量

200

耐火极限

锚固件抗拉拔承载力

热阻

注：其他非常用规格和单项工程的实际制作尺寸由供需双方协商确定

3.复合保温外墙板外观质量应符合表4的规定。

注：a)150,180,200为加气混凝土板的厚度，单位为mm;

b)抗弯均布荷载根据单项工程设计确定

复合保温外墙板外观质量要求         表4

项   目                  质量要求

表3

2.复合保温外墙板规格尺寸应符合表3的规定。

复合保温外墙板规格尺寸(mm)

保温浆 料厚度

粘结层

厚度

保温层 厚度

40

50

60

70

80

40

50

60

苋度 B

表面平整，无夹杂物，颜色均匀

长 度 L

厚度D

230

240

250

260

270

260

270

280

产品外观

不应有明显影响使用的可见缺陷

加气混凝

土板厚度

| 横向 裂缝 纵向 | 大面上无平行于板宽的裂缝 大面上无平行于板长的裂缝 |
| --- | --- |
| 加气混 大面凹陷 | 无大面凹陷 |
| 凝土板 大气泡 | 无直径>8mm、深>3mm的气泡 |

| 掉角 | 每块板≤1处 |
| --- | --- |

180

侧面损伤或缺棱           每侧≤1处   4.复合保温外墙板尺寸允许偏差应符合表5的规定。

XXXX

图集号 页次  审核

图名

编  制  说 明

4

设计

校对

项   干

指标应符合表8的规定。

界面剂性能指标

表8

钢筋抗拉强度设计值 /N/mm2         表7

钢筋牌号

符号    抗拉强度设计值 fy

HPB300

①                  270

CRB600H

①RH                 430

尺寸允许偏差(mm)             表5

项   目                 尺寸允许偏差

长  度                     ±4

宽  度                      -4~0

厚 度                     -3~1

7.加气混凝土板的外侧应进行界面处理，所用界面剂性能

侧 向 弯 曲                ≤L/1000

| 对 角 线 差 | ≤L/600 |
| --- | --- |
| 板 面 平 整 度 | ≤3 |

性能指标

≥0.5

≥0.4

≥0.5

项    目             单位

原强度        MPa

拉伸粘结强度      浸水强度       MPa

晾置时间，20min    MPa

8.粘结砂浆性能指标应符合表9的规定。

5.复合保温外墙板所用加气混凝土板性能指标应符合表6的

规定，并应符合《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762的有

关规定。

加气混凝土板性能指标            表6

性能指标

目

单 位

粘结砂浆性能指标

B06

≤650 ≥5.0

≥4.2 ≤0.16

B05

≤550 ≥3.5

≥3.0 ≤0.14

表9

密 度

项  目

单位

MPa

性能指标

≥0.60

≥0.30

≥0.60

≥0.15

≥0.10

≥0.15

kg/m³

平均值

单组最小值

原强度

拉伸粘结强度

(与水泥砂浆试

板 )

拉伸粘结强度

(与XPS、SXPS板)

MPa

抗压强度

浸水48h,干燥2h

浸水48h,干燥7d

原强度

浸水48h,干燥2h

浸水48h,干燥7d

耐水 强度

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

导热系数(干态)

W/(m·K)

耐水 强度

6.加气混凝土板中配置的钢筋，宜采用热轧光圆钢筋HPB300,

也可采用高延性冷轧带肋钢筋CRB600H,钢筋抗拉强度设计

值应按表7采用。

XXXX

图集号 页 次 审 核

图 名

设 计

编 制 说 明

5

校 对

续表9

性能指标

≥0.10

≥0.06

≥0.10

≥0.10

≥0.06

≥0.10

1.5~4.0  挤塑聚苯

保温浆料性能指标

粘结砂浆性能指标

项  目

原强度

项   目  干表观密度

抗压强度

软化系数  线性收缩率

单位 kg/m³

MPa

单位 MPa MPa MPa MPa MPa

MPa

表11 性能指标

250~350

拉伸粘结强度 (与SEPS板)

拉伸粘结强度 (与PU板)

浸水48h,干燥2h

浸水48h,干燥7d

浸水48h,干燥2h 浸水48h,干燥7d

耐水 强度

≥0.30

一

≥0 6

%

≤0.3

拉伸粘

结强度 拉伸粘 结强度

标准状态 浸水状态 标准状态 浸水状态

原强度

≥0.10

MPa

与水泥砂浆

与保温板

耐水 强度

≥0.10

≥0.10

MPa

可 操 作 时 间

h

≥0 08

导热系数

W/(m·K)

燃烧性能等级

一

9.保温板可采用石墨模塑聚苯乙烯板 (SEPS)、

≤0.085

乙烯板 (XPS) 、 石墨挤塑聚苯乙烯板 (SXPS)  和硬泡聚

A级

等保温材料，保温板的性能指标应符合表

氨酯板 (PU) 10的要求。

项 目

表观密度

压缩强度

垂直板面方向 的抗拉强度

导热系数

吸水率

燃烧性能等级

11.玻纤网性能指标应符合表12的规定。 玻纤网性能指标

项    目              单位

单位面积质量           g/m²

耐碱断裂强力(经、纬向)    N/50mm 耐碱断裂强力保留率(经、纬向)    %

断裂伸长率(经、纬向)        %

表10

保温板性能指标

表12 性能指标

性能指标

单位

kg/m³

kPa

kPa

≥160

SXPS板 30~38 ≥200

≥150

XPS板 25～35

≥200

≥150

SEPS板 18~22 ≥100

≥100

PU板 ≥35 ≥100

≥100

≤0.024 ≤3

≥1200

≥75

≤4 0

12.塑料锚栓

锚栓是由尾端带圆盘的塑料膨胀套管和金属螺钉组成。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/308051123072006027