# 监理实施细则

工程名称

实施阶段

监理工程师

总监理工程师

xxxxxxxx 有限公司

年	月

嵌岩钻孔灌注桩监理实施细则

# 工程概况及专业工程特点

  - 工程概况

    - 工程名称：

    - 工程地点：

    - 工程范围与内容：公园小球馆工程桩基工程采用钻孔灌注桩，分别￠700 桩 309 根、￠800 桩 86 根，总桩数 395 根，………￠700 桩钢筋采用 12∮14，∮14@2000，∮8@100/200。设计承载力特征值 1400KN。￠800 桩钢筋采用 14∮16，∮14@2000，∮8@100/200。设计承载力特征值 1800KN。。。。。

/。。。。

  - 本专业特点及难点

地基基础工程施工质量的好坏，将直接影响着整个建筑物的质量、安全。所以项目监理部把地基基础工程施工质量的控制作为整个监理工作的重点。从桩基的施工、基坑开挖、土方回填等，到开挖深度、地质状况以及围护结构形式等方面施工工艺、施工方案、施工组织设计，项目监理部在现场实行跟踪监理，动态管理。

本工程桩基施工基本上是全隐蔽施工，工序环节多而节奏快。一根桩通常在一天之内完成十几道工序，稍有不慎即可因某个环节处理不当而造成事故，因此最好的办法应该是将问题消灭在施工阶段（事前或事中）而不是依赖检测手段去事后发现问题。这就必须将整个施工过程置于严格的监督、管理之下。要求我们项目监理部将桩基工程的质量控制作为整个工程项目监理的重点，实行全过程的现场跟踪监理，动态管理。为切实做好桩基工程质量控制，按期保质地达到工程建设目标，特制定本实施细则。

本工程存在如下难点:

- 、桩身较长,导致成桩时间较长,给监理控制带来难度；

- 、地质条件比较复杂，持力层分布不均匀，局部起伏较大。

- 、根据地质报告,桩持力层具有不确定性，施工时应重点控制。监理拟采取的控制措施：

- 、在有代表性的接近探孔位置进行试桩，会同勘测单位、建设单位、施工单位现场记录实际情况，尤其入岩深度、岩样、入岩 1 米的进尺情况、桩机颤动情况，作为今后施工、监理的控制依据。

- 、对桩位定位、终孔入岩、泥浆比重测定、沉渣测量、桩长测量、钢筋笼制作和下放等关键工序,设置质量控制点,重点控制,对水下砼浇注进行全过程旁站.

- 、严格控制钢筋笼制作质量，事先熟悉图纸及桩基规范，检查钢筋种类、规格、箍筋间距、加密区长度、笼径，符合要求方可使用。

- 、重点控制桩顶标高，要求使用直径不小于 16 的钢筋作为吊筋（吊筋直径太小容易变形，导致桩顶标高偏差较大），测量每个桩位桩机台面的标高，以便计算吊筋长度，钢筋笼下放时全程监督，砼浇灌时全程旁站，控制好拔管速率，观察吊筋是否松动，防止钢筋笼上浮。

- 、合理设置泥浆池位置及数量，督促施工单位及时清运废浆，任何工程车出场必须清洗干净，保持场内外整洁。工程概况：

# 编制依据：

  - 已批准的监理规划及施工组织设计

  - 建筑地基基础工程施工质量验收规范

  - 国家及浙江省的有关规范、规程和标准。

  - 桩基的施工图纸。

  - 钻孔灌注桩结构标准图集

  - 建筑工程施工质量验收统一标准

# 监理工作流程

当起始依据是规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点

当起始依据是邻近原有建筑或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定与确认

承包单位

测量仪器及钢尺的检定

承包单位

监理施工测量质量控制流程

检查仪器及钢尺的检定证书监理工程师

通知承包单位将仪器、钢尺送计量器具检定部门检定

检查结果合格

校测起始依据

不合格或未送检定

| 监测起始依据 |  |
| --- | --- |
| 监理工程师 |  |
|  | 同意 |

测量设置场地控制网

承包单位

不合格

监测结果

监理工程师

监测场地控制网

承包单位重新测设场地控制网

建筑物定位、桩位验线

建筑物定位、放桩位线承包单位

验线结果

不合格

合格办理签证

桩机进场施工

承包单位重新定位放线

监理工程师

合格

承包单位

  - 进场材料、现场试件验收监理工作流程：

在监理工程师见证下由承包单位现场制作

施工中：

·钢筋、混凝土试块

· 钢筋焊接及机械连接样件

· 其它须见证取样材料

·品种、规格

·外观质量

·按规定抽样复试

·质保资料

·复试报告

·检验报告

·按规定比例抽检

·指定承包单位复试、送检

·检查质保资料

·检查复试、检验报告

（试件送检见证取样）

进场材料不合格

承包单位

自 检

不合格

合格

填写报验单

报监理工程师

承包单位

材料、构配件进场

建设单位 承包单位采购

作退换、退货和其它处理

购货单位确认

报建设单位和监理工程师确认

监理工程师

承包单位取样员监理单位见证员

监理工程师签认

调查情况分析原因

确定处理意见

样件试块不合格

合格

  - 见证取样监理工作流程：

承包单位的取样人员现场取样

项目监理部的见证人员在旁见证

送检、封样

填定委托单

承包单位取样员和项目监理组见证人员共同送检

见证取样材料范围：

- 钢板、钢筋、焊条及焊接、机械连接件

- 混凝土试块

- 混凝土外加剂

建设单位向工程受监的质监站和工程检测单位递交见证单位和见证人员授权书

·检测单位将检测结果通知质监站、送检和见证单位

·检测单位提供检测报告

  - 桩基工程监理工作流程

监理工程师

现场检查

监理工程师

桩基工程验收签字

监理工程师

桩基工程施工

材料控制工艺控制施工控制

填报桩基工程各分项工程质量验收签证单

承包单位

检验试验

承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料

检验结果报监理工程师

检查验收结果

合格

不合格

返工或采取处理措施承包单位

# 监理工作要点

  - 桩基施工前，督促施工单位编制详细并有针对性的桩基施工方案

（必要时邀请专家论证），经监理及业主审批后方可施工。

  - 本工程对中风化基岩持力层的判定有一定难度，我公司将加强桩基施工监理工作，严格按照公司标准实施现场监理工作，派驻经验丰富的专业监理工程师对每个入岩桩逐桩把关验收。

  - 应根据设计及地质勘察要求进行试成孔，以便核对地质资料、检查所送设备、机具、施工工艺及技术要求是否合适，试成孔后，监理单位应会同相关单位确定正式打桩的施工参数。

  - 钻孔灌注桩的承载力受施工条件影响大，桩基施工中务必确保桩身质量、桩身垂直度及严格控制孔底沉渣厚度；钻孔施工时，若发现土层与地

质报告不符或其他特殊情况时，监理工程师应要求停止施工，并联系设计一起处理。

嵌岩钻孔灌注桩碰到的难题就是有些基岩岩性十分坚硬，由于岩性坚硬，施工单位对进尺就非常计较，几厘米也不愿多打，对是否已进入风化岩，施工方与监理方往往争得面红耳赤。因此入岩面的判定就是显得十分重要。根据我们公司监理经验及本工程岩土特点，我们总结下列控制要点：

- 当钻头进入强风化硬岩层后，钻具跳动非常强烈，进入中风化岩后更常见憋钻现象，当遇到这些情况时就需密切加以注意，以免漏掉中风化岩界面。

- 中风化岩的岩屑以新鲜、坚硬、棱角尖锐、无氧化边区别于强风化岩。所谓强风化岩和中风化岩的实际线往往是过渡的，通常两者还表现为你中有我，我中有你。在正式确定为中风化岩屑，这部分岩屑在岩样中占多少，可以作为判定中风化岩界面的标准。

- 确定中风化岩所依据的中风化岩岩屑在岩样中所占的比例，与选用的钻机及钻头类型有关，并随岩性软硬差别而有所变化，随工程而异，不能一概而论，应在工程开工时通过试验成孔、通过与已知的勘察孔界面相对比，获取入该界面时中风化岩岩屑在岩样中所占的比例资料，作为判定入岩的依据。

- 强风化岩和中风化岩在钻进速度上常有较明显的区别。在施工中应注意以下几点：1）中等风化岩钻速数据应在试成孔时取得；2）每孔开钻前都应进行检查，钻头合金是否完好无损；3）测定钻进速度应和试成孔取得入岩钻速标准时所采用的机型、钻头类型及快慢档一致；4）测速应注意钢丝绳处在松驰状态，不能吊着打，以防止弄虚作假。

- 施工前现场监理工程师组织做一张《中等风化基岩埋藏深度图》。做法是取一张工程桩的桩位图，在图上投上坐标点，同时标上地质勘察孔的孔位，在孔位旁标注该孔中等风化基岩的埋藏深度。然后根据各勘察孔标注的深度，用插值法像勾划地形等高线一样勾划等深度线。这样所作的图有一定的精度，对施工监理人员将起到很好的指导作用。

  - 成孔至设计要求深度后，清孔应分两次进行，第一次清孔应在成孔完毕后立即进行，第二次应在安放钢筋笼和导管安放完毕后立即进行，清孔过程中和结束时应测定泥浆指标，清孔结束时应测定沉渣厚度。本工程钻孔灌注桩孔底清渣难度较大，建议采用泵吸反循环工艺清渣。

  - 钢筋笼在制作安装、运输、吊放时应督促施工单位采取措施，保证不产生扭曲和变形现象。钢筋笼在吊放前，应检查定位的砼垫块安放是否妥当、牢固。钢筋笼吊放下落过程 ，轴线应与桩孔轴成一致，下落速度均匀，避免碰撞孔壁，吊放完毕后即固定牢固。在砼灌注过程中，如发现钢筋笼有上浮现象时，应及时查找原因，妥善处理并做好处理过程中的全部记录。

  - 浇注砼前应控制孔底泥浆比重、含砂率、粘度等指标，灌注钻砼时应控制砼灌注率，保证导管足够的埋管深度，不能太快拆卸导管，以免造成缩径、蜂窝、孔洞、离析、夹泥等事故。

  - 对大口径灌注桩应进行桩身质量及桩身完整性检测，建议采用声波透射法测试。

  - 桩基工程竣工后，应将桩基竣工图（包括桩基平面位置与桩编号）以及试桩资料等，送交相关部门备案，经同意后方可进行以后各阶段基础工程的施工工作。

# 监理工作的方法及措施：

  - 桩位测放与复核监理控制措施

根据布设的测量控制网，根据设计图纸中桩位有关放样数据，采用极坐标法，利用全站仪复核以确定护筒位置，并做好桩位标记，引测出桩中心线十字投影标志——护桩，以便挖埋护筒。待护筒埋设完成后，利用护桩校验护筒，并用水准仪测出护筒标高。同时将测量的护筒口标高和桩位勘察柱状图所反应入岩标高，按设计要求桩端全截面进入层中风化石灰岩不小于 500mm，计算出每根桩的成孔深度、有效桩长、钢筋笼长度，以书面的形式施工单位进行技术交底。

  - 埋设护筒监理控制措施

本工程宜采用工具式钢护筒，护筒应有一定刚度，以使其在土压力下不

致变形。护筒内径大于钻头直径 400mm 左右，其上部开设 1 个溢浆口。

护筒位置应埋设准确，其中心线与桩位中心线偏差不得大于 10mm。护筒与坑壁之间用粘土填实，溢浆口应与泥浆沟相通。

因本工程上部为松散杂填土，故护筒埋设深度不宜小于 1.5m，护筒上口应高出地面 100-200mm。在钻孔过程中，泥浆面应保证稳定在护筒埋设深度范围内，并不得低于护筒下口，避免泥浆面上下浮动冲刷孔壁而引起塌孔。

  - 钻机就位、成孔时的监理控制措施

钻杆垂直度偏差控制在 2‰以内，钻头中心与桩位中心偏差控制在 10mm以内。钻机调整后，应在钻机底部采取可靠措施固定，防止钻进时受力引起机架位移。

安装钻孔机的基础如果不稳定，施工中易产生钻孔机倾斜、桩倾斜和桩偏心等不良影响，因此要求安装地基稳固。对地层较软和有坡度的地基，可用推土机推平，在垫上钢板或枕木加固。

为防止桩位不准，施工中很重要的是定好中心位置和正确的安装钻孔机，对有钻塔的钻孔机，先利用钻机的动力与附近的地笼配合，将钻杆移动大致定位，再用千斤顶将机架顶起，准确定位，使起重滑轮、钻头或固定钻杆的卡孔与护筒中心在一垂线上，以保证钻机的垂直度。钻机位置的偏差不大于 2cm。对准桩位后，用枕木垫平钻机横梁，并在塔顶对称于钻机轴线上拉上缆风绳。

钻孔是一道关键工序，在施工中必须严格按照操作要求进行，才能保证成孔质量，首先要注意开孔质量，为此必须对好中线及垂直度，并压好护筒。在施工中要注意不断添加泥浆和抽渣(冲击式用)，还要随时检查成孔是否有偏斜现象。采用冲击式或冲抓式钻机施工时，附近土层因受到震动而影响邻孔的稳固。所以钻好的孔应及时清孔，下放钢筋笼和灌注水下混凝土。钻孔的顺序也应该事先规划好，既要保证下一个桩孔的施工不影响上一个桩孔，又要使钻机的移动距离不要过远和相互干扰。

  - 钢筋笼制作、下放的监理控制措施

    - 钢筋笼主筋接头宜采用单面焊；螺旋筋、加强箍与主筋应点焊牢

固、对称，防止因钢筋收缩引起主筋间距变化；钢筋笼外形应圆直，严禁咬筋搭接；每隔 4m 宜对称安装 3 个ф100mm 预制砼保护轮，既可防止钢筋笼下放时碰撞孔壁，也起到了砼保护层的作用。

    - 钢筋笼应编号挂牌，标明节次，确保下笼时不错节次。吊车吊放钢筋笼时，吊点应对称，使钢筋笼吊起时呈铅垂状，以免其受力不均匀而产生变形。底节钢筋笼应做下收口，锥度不大于 75°。钢筋笼入孔时要扶稳、吊直，缓慢下沉，以防碰坏孔壁。检查主筋单面焊，搭接长度应≥10d（d 为钢筋直径）。焊缝应均匀饱满，主筋接头须相互错开，同一断面接头数为主筋数的 50%，错开距离为 1m 。钢筋笼必须自由下放，不得强行压入孔内。每根桩的钢筋笼顶部两侧采用ф12 钢筋加焊两根吊耳，该长度为自然地面至设计笼顶距离，保证钢筋笼的标高符合设计要求和钢筋笼位于桩中。

  - 导管、清孔监理控制措施

本工程宜采用丝扣式导管，开工前应对其作耐压试验，合格后方可使用。下导管前应根据孔深，准确配备导管长度（节数）。下放导管时，节与节连接的凹槽处应放置 O 型密封圈，确保导管不漏浆。导管应安放于桩孔中心，下放至距孔底 200mm 左右位置，立即与循环泵接通，进行二次清孔。二次清孔泥浆比重控制在 1.15 以内，检查孔底沉渣小于 50mm 后，方可停止清孔。

  - 桩身砼灌注监理控制措施

混凝土塌落度控制在 18-22cm 之间，满足泵送及水下砼需要的和易性与流动性。

砼灌注过程中，导管埋深宜控制在 2-3m，灌注时防止堵管。起拔导管前由专人负责测量砼面高度，以防导管底端提离砼面而发生断桩。砼灌注必须连续施工，不得中断。砼超灌量按照大于在一倍桩径控制，以使桩顶砼凿除后，能保证设计的桩身砼质量。提拔导管时严禁碰撞钢筋笼，如出现上浮应及时采取措施处理。

商品砼应检测其坍落度及其数量，核对其质保书。成桩的试块每根桩 1

组，拆摸前标明制作日期、桩号、砼强度等级，因本工程溶洞多，且大小不

同，砼的充盈系数一般多超出规范要求，监理在旁站过程中，对砼方量要准确计量。

  - 施工监理过程中钻孔桩常见故障及处理：

    - 坍孔

- 成孔或成孔过程中，孔壁坍塌，出现钢筋笼下不到底。产生这种原因主要是由于：提升、下降冲锤和按放钢筋笼时碰撞孔壁，护筒周围未用粘土回填封紧压实而漏水或护筒埋置太浅，未及时向孔内加泥浆，孔内泥浆面低于孔外水位，或孔内出现压降低于空外水位，也可能是孔内出现承压水降低于静水压力，或泥浆的密度不够：在流砂、松淤泥、破碎地层、松散砂层中冲进、进尺太快或停在一处空锤不进时间过长，冲程过大等造成。

- 预防措施：提升、下降冲锤和按放钢筋笼时保持垂上下；护筒周围用粘土填封紧密，更换较长的护筒；冲孔过程中及时向孔内添加新鲜泥浆，使其高于孔外水位；遇流砂和松散土层时适当加大泥浆密度，不要使进尺过快或空砸时间太长。

- 治理方法：轻度坍孔，加大泥浆密度和提高水位，不使坍孔程度增加；若孔口坍塌，应探明位置，并用粘土（黄土）回填至坍塌位置以下 1~2m，若严重坍孔时，用粘土泥膏投入整个孔内，待孔壁稳定后重新低速冲击。

    - 成孔漏浆

- 现象：成孔过程中或成孔后，孔口返浆量变小或孔口浆面下降。

- 治理措施：查明漏浆原因：如是销量的可以加入浓泥浆或直接倒入粘土粉，慢速转动护壁，若出现漏浆严重时，首先结合地质资料分析，是否是地下溶洞，如果是遇到地下溶洞，即采用溶洞桩处理方案进行处理，其他原因造成的可用粘土回填重新成孔或用钢护筒隔离。

    - 桩孔偏斜

- 现象：成孔中或成孔后出现较大垂直偏差。

- 预防措施：安装钻机时，要对支架底进行水平和垂直度的校正，检修钻机设备；天顶滑轮是否轨中、钻机的桅杆是否弯曲变形，发现异常及

时更换修复。冲击的过程中钻机有摇晃，查明原因：是钻机就位没有平整好的立马平整后再钻，如是场地松软造成钻机某一面下沉的，将钻机移开对场地铺垫压实，仍然不行的采取加垫钢板；软硬交界地层钻进时，应采用小冲程，慢速钻进。

- 治理方法：对自然断面是斜岩，造成的孔偏斜在偏斜处反复减压扫孔，校正孔垂直度；经常检查锤与吊环间的灵活性，不断改变冲程，必要时向孔内回填块石使孔底达到水平，继续冲孔。

    - 钢筋笼上浮

- 现象：灌砼过程中，出现钢筋笼上浮。

- 预防措施：保持砼的和易性和流动性，坍落度控制在 16~20cm；砼面上升至钢筋笼底部时，应放慢灌注速度，控制埋深在 3m 左右；避免导管勾带钢筋笼，出现时，应缓慢回转，上、下串动脱勾。

    - 孔壁缩径

- 现象：孔径小于设计孔径。

- 治理措施：根据试成孔工艺情况，选择合适的锤头达到孔径要求；对易缩径地层，加大泥浆比重，控制钻速并采反复扫孔措施；确保成孔后的钻孔尽可能快地灌砼。

    - 砼堵导管

- 现象：堵管砼无法继续灌注。

- 预防措施：严格控制商品砼质量，保持较好的流动性和和易性，且砼坍落度控制在 16~20cm；控制导管埋深在 4~6m 左右，防止埋深过大堵管；导管连接密封性要好，防止漏水堵管。

    - 孔深不足

- 现象：实际孔深小于设计要求。

- 预防及治理措施：吊放钢筋笼时不得碰撞孔壁，必须二次清孔，清孔后的泥浆密度一般应小于 1.15；尽量缩短成孔至浇筑砼的间隔时间。

    - 断桩现象

- 现象：砼浇筑过程中不连续或导管提升过快等原因引起桩身质量

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/315102334122011114