# 常用钢材化学成分及力学性能

- 碳素钢板

表 1-10

钢的化学成分

C

0.14～0.22

Si

≤0.07

化学成分%

Mn 0.30～0.60

P

≤0.045

S

≤0.050

(一）Q235-A.F 钢

| 板厚（mm) | 表 1-11 бb(Mpa) | 钢板的力学性能和冷弯性能 бs(Mpa) δs(%) | 冷弯试验 180 º |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～3 |  | ≥20 |  |
| >3～3.5 | 375～500 | ≥235 ≥21 | d=1.5a |
| >3.5～4 >4～16 | 375～500 | ≥22 ≥235 ≥25 | d=1.5a |

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～4 | 113 | 113 | 113 | 105 | 94 |
| 4.5～16 | 113 | 113 | 113 | 105 | 94 |
| (二）Q235-A 钢板 |  |  |  |  |  |
|  | 表 1-13 钢的化学成分 |  |  |  |  |
|  | 化学成分(%) |  |  |  |  |
| C | Si Mn |  | P | S |  |
| 0.14～0.22 | 0.12～0.30 0.30～0.65 |  | ≤0.045 | ≤0.050 |  |

板厚（mm)

表 1-12	钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

| >3～3.5 | 375～500 | ≥235 | ≥21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| >3.5～4 |  |  | ≥22 |  |
| >4～16 | 375～50 | ≥235 | ≥25 | d=1.5a |
| >16～40 | 375～50 | ≥225 | ≥24 | d=1.5a |

板厚（mm) 2～3

表 1-14	钢板的力学性能和冷弯性能бb(Mpa)	бs(Mpa)	δs(%)

≥20

冷弯试验 180	º d=1.5a

表 1-15

钢板的许用应力

板厚（mm)

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

≤20

100

150

200

250

300

350

| 3～4 | 113 | 113 | 113 | 113 | 94 | 94 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5～16 | 113 | 113 | 113 | 113 | 94 | 94 | 86 |
| >16～40 | 113 | 113 | 113 | 107 | 91 | 91 | 83 |

C

≤0.22

Si

表 1-16 钢的化学成分

化学成分%

Mn

0.12～0.30

≤0.70

P

≤0.045

S

≤0.045

(三)Q235-B 钢板

|  |  | 表 1-17 钢板的力学性能和冷弯性能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板厚（mm) | бb(Mpa) | бs(Mpa) δs(%) Akv(纵)(J) | 冷弯试验 180 º |
| 2～3 |  | ≥20 |  |
| >3～3.5 | 375～500 | ≥235 ≥21 --- | d=1.5a |
| >3.5～4 |  | ≥22 |  |
| >4～16 | 375～50 | ≥235 ≥25 ≥27 | d=1.5a |
| >16～40 | 375～50 | ≥225 ≥24 ≥27 | d=1.5a |

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～4 | 113 | 113 | 113 | 105 | 94 | 86 | 77 |
| 4.5～16 | 113 | 113 | 113 | 105 | 94 | 86 | 77 |
| >16～40 | 113 | 113 | 107 | 99 | 91 | 83 | 75 |

表 1-19

钢的化学成分

化学成分%

表 1-18

钢板的许用应力

板厚（mm)

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

(四)Q235-C 钢板

| C | Si Mn P | S |
| --- | --- | --- |
| ≤0.18 | 0.12～0.30 0.35～0.80 ≤0.040 | ≤0.040 |
| 板厚（mm) | 表 1-20 钢板的力学性能和冷弯性能 бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) 0℃Akv(纵)(J) | 冷弯试验 180 º |
| 2～3 >3～3.5 >3.5～4 >4～16 | ≥20 375～500 ≥235 ≥21 --- ≥22 375～50 ≥235 ≥25 ≥27 | d=1.5a d=1.5a |
| >16～40 | 375～50 ≥225 ≥24 ≥27 | d=1.5a |

表 1-21

钢板的许用应力

板厚（mm)

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3～4 | 125 | 125 | 125 | 116 | 104 | 95 | 86 | 79 |
| 4.5～16 | 125 | 125 | 125 | 116 | 104 | 95 | 86 | 79 |
| >16～40 | 125 | 125 | 119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 77 |

表 1-22

钢的化学成分

C

≤0.22

Si

≤0.35

化学成分%

Mn 0.35～0.65

P

≤0.035

S

≤0.035

(五）20HP 钢板

表 1-23	钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm)	бb(Mpa)	бs(Mpa)	δs(%)	Akv(横)(J) 2.5～1.2		≥390		≥245		≥25		≥27

# （六）15MnHP 钢板

冷弯试验

180		º d=1.5a

表 1-24

C

0.12～0.20

Si

≤0.35

钢的化学成分

化学成分%

Mn 0.65～1.00

P

≤0.035

S

≤0.035

板厚（mm) 2.5～1.2

# (七）20R 钢板

表 1-25		钢板的力学性能和冷弯性能 бb(Mpa)	бs(Mpa)	δs(%)	Akv(横)(J)

≥440	≥295	≥26	≥27

冷弯试验 180

o d=2a

表 1-26

C

〈=0.20

Si

0.15～0.30

钢的化学成分

化学成分%

Mn 0.40～0.90

P

≤0.035

S

≤0.030

板厚（mm)

бb(Mpa)

表 1-27 钢板的力学性能和冷弯性能

0℃

бs(Mpa)

δs(%)

冷弯试验

Akv(纵)(J)

180

º

6～16

>16～36

>36～60

>60～100

400～520

≥245

≥235

≥225

≥205

≥25

≥31

d=2a

390～510

≥24

表 1-28

钢板的高温屈服强度

表 2～10 钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm)

бb(Mpa) бs(Mpa)

δ

Akv(横）（J）	冷弯试验 180°

d=2a

d=3a

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

| 板厚（mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21～36 | 186 | 167 | 153 | 139 | 129 | 121 |
| >36～60 | 178 | 161 | 147 | 133 | 123 | 116 |
| >60～100 | 164 | 147 | 135 | 123 | 113 | 106 |

| 板厚（mm) | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～16 | 133 | 133 | 132 | 123 | 110 | 101 | 92 | 86 | 83 | 61 | 41 |
| >16～36 | 133 | 132 | 126 | 116 | 104 | 95 | 86 | 79 | 78 | 61 | 41 |
| >36～60 | 133 | 126 | 119 | 110 | 101 | 92 | 83 | 77 | 75 | 61 | 41 |
| >60～100 | 128 | 115 | 110 | 103 | 92 | 84 | 77 | 71 | 68 | 61 | 41 |

表 1-29

钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

低合金高强度钢板

表 2～9

钢的化学成分

C

Si

化学成分%

Mn

P

S

≤0.20 0.20～0.55 1.20～1.60 ≤0.035 ≤0.030

（一）16MnR 钢板

|  |  |  | s(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6～16 | 510～640 | ≥345 | ≥21 |
| >16～36 | 490～620 | ≥325 | ≥21 |
| >36～60 | 470～600 | ≥305 | ≥21 ≥31 |
| >60～100 | 460～590 | ≥285 | ≥20 |
| >100～120 | 450～580 | ≥275 | ≥20 |

表 2～11

钢板的高温屈服强度

|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21～36 | 255 | 235 | 215 | 200 | 190 | 180 |
| >36～60 | 240 | 220 | 200 | 185 | 175 | 165 |
| >60～100 | 225 | 205 | 185 | 175 | 165 | 155 |
| >100～120 | 220 | 200 表 2～12 | 180 钢板的许用应力 | 170 | 160 | 150 |

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～16 | 170 | 170 | 170 | 170 | 156 | 144 | 134 | 125 | 93 | 66 | 43 |
| >16～36 | 163 | 163 | 163 | 159 | 147 | 134 | 125 | 119 | 93 | 66 | 43 |
| >36～60 | 157 | 157 | 157 | 150 | 138 | 125 | 116 | 109 | 93 | 66 | 43 |
| >60～100 | 153 | 153 | 150 | 141 | 128 | 116 | 109 | 103 | 93 | 66 | 43 |
| 100～120 | 150 | 150 | 147 | 138 | 125 | 113 | 106 | 100 | 93 | 66 | 43 |

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

板厚（mm)

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

板厚（mm)

15MnVR

表 2～13 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

V

≤0.18 0.20～0.55 1.20～1.60 ≤0.035 ≤0.030 0.04～0.12

| 板厚（mm) | бb(Mpa) | бs(Mpa) | δs(%) | Akv(横）（J） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～16 >16～36 >36～60 | 530～665 510～645 490～625 | ≥390 ≥370 ≥350 | ≥19 ≥19 ≥19 | ≥31 |

表 2～14 钢板的力学性能和冷弯性能

冷弯试验 180 °

d=3a

表 2～15	钢板的高温屈服强度

板厚（mm)

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于200	250	300	350	400	450

| 21～36 | 295 | 280 | 260 | 240 | 220 | 205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >36～60 | 280 | 265 | 245 | 225 | 210 | 195 |

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～16 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 172 | 159 | 147 |
| >16～36 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 163 | 150 | 138 |
| >36～60 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 153 | 141 | 131 |

表 2～16

钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

板厚（mm)

表 2～17

钢的化学成分

化学成分%

（三）15MnVNR 钢板

| C | Si | Mn | P | S | V | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.20 | 0.20～ 0.55 | 1.30～ 1.70 | ≤0.035 | ≤0.030 | 0.10～ 0.20 | 0.010～ 0.020 |

表 2～18 钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm)	бb(Mpa)	бs(Mpa) δs(%) Akv(横）（J）

冷弯试验

180°

6～16

>16～36

>36～60

570～710

550～690

530～670

≥440

≥420

≥400

≥18

≥18

≥18

≥34

d=3a

|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21～36 | 340 | 315 | 290 | 270 | 250 | 235 |
| >36～60 | 320 | 300 | 275 | 255 | 235 | 220 |

板厚（mm)

表 2～20 钢板的许用应力

表 2～19 钢板的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

板厚（mm)

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

≤20	100	150	200	250	300	350	400

| 6～16 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 163 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| >16～36 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 181 | 169 | 156 |
| >36～60 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 172 | 159 | 147 |

表 2～21 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

Mo

Nb

≤0.22 0.15～0.50 1.20～1.60 ≤0.035 ≤0.030 0.045～0.0.65 0.025～0.050

（四）18MnMoNbR 钢板

| 30～60 | 590～740 | ≥440 | ≥17 |
| --- | --- | --- | --- |
| >60～100 | 570～720 | ≥410 | ≥17 |

|  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30～60 | 380 | 370 | 360 | 350 | 335 | 315 |
| >60～100 | 360 | 350 | 340 | 330 | 315 | 295 |

板厚（mm)

表 2～23 钢板的高温屈服强度

表 2～22 钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) Akv(横）（J）	冷弯试验 180 °

≥34

d=3a

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

|  | ≤20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30～60 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 177 | 117 |
| 60～100 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 177 | 117 |

板厚（mm）

表 2～24 钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 2～25 钢的化学成分化学成分%

(五)13MnNiMoNbR 钢板

| C | Si | Mn | P | S | Ni | Mo | Gr | Nb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.1 | 0.15～ | 1.20～ | ≤0.02 ≤0.02 |  | 0.60～ | 0.20～ | 0.20～ |  |
| 5 | 0.50 | 1.60 | 5 5 |  | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.025～0.050 |

表 2～26 钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δs(%) 0℃Akv(横）（J）	冷弯试验 180 °

30～100	570～720

>100～120 570～720

≥390

≥380

≥18

≥18

≥31

≥31

d=3a

d=3a

表 2～27 钢板的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

| 板厚（mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30～100 | 355 | 350 | 345 | 335 | 305 |
| >100～120 | 345 | 340 | 335 | 325 | 300 |

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30～100 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| >100～120 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 188 |

板厚（mm）

表 2～28 钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 2～29 钢的化学成分化学成分%

| C | Si | Mn | P | S | Ni | Gr | Mo | V | B | Pcm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15～ | 1.20～ |  |  |  | 0.10～ | 0.10～ | 0.02～ |  |  |
| ≤0.09 0.40 |  | 1.60 | ≤0.030 ≤0.020 ≤0.030 |  |  | 0.30 | 0.30 | 0.06 | ≤.0030 ≤0.20 |  |

| 板厚（mm) | 取样方向及 | 拉伸试验 | 冲击试验 | 冷弯试 验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 部位 | бb(Mpa) бs(Mpa) | δs(%) 试验温度(℃) Akv(J) | 180 ° |
| 16～59 | 横向,1/4t | 610～740 ≥490 | ≥17 -20 ≥47 | d=3a |

表 2～30 钢板的力学性能和冷弯性能

低温钢板

表 3～9 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

Als

(一)16MnDR 钢板

≤0.20 0.15～0.50 1.20～1.60 ≤0.030 ≤0.025 ≥0.015

| 6～16 | 490～620 | ≥315 |  |  | d=2a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -40℃, ≥24 |  |
| >16～36 | 470～600 | ≥295 |  |  |  |
|  |  |  | ≥21 |  |  |
| >36～60 | 450～580 | ≥275 |  |  | d=3a |
|  |  |  |  | -30℃,≥24 |  |
| >60～100 | 450～580 | ≥255 |  |  |  |

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～16 | 163 | 163 | 163 | 156 | 144 | 131 | 122 |
| >16～36 | 157 | 157 | 156 | 147 | 134 | 122 | 113 |
| >36～60 | 150 | 150 | 147 | 138 | 125 | 113 | 106 |
| >60～100 (二)09Mn2VDR 钢板 | 150 | 147 | 138 | 128 | 116 | 106 | 100 |

板厚（mm)

表 3～11 钢板的许用应力

表 3～10 钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δ5(%) Akv(横）（J） 冷弯试验 180 °

在下列温度(℃)下的许用应力(Mpa)

| 板厚（mm) | бb(Mpa) | бs(Mpa) δ5(%) Akv(横）（J） | 冷弯试验 180 ° |
| --- | --- | --- | --- |
| 6～16 >16～36 | 440～570 430～560 | ≥290 ≥22 -50℃,≥27 | d=2a |

表 3～14 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

1.20～1.60

P

S

Ni

V

Als

≤0.18 0.15～0.50

≤0.030 ≤0.025 0.20～0.60

≤0.06 ≥0.015

表 3～15 钢板的力学性能和冷弯性能

表 3～12 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

V

Als

≤0.12 0.15～0.50 1.40～1.80 ≤0.030 ≤0.025 0.02～0.06 ≥0.015

表 3～13 钢板的力学性能和冷弯性能

≥270

(三)15MnNiDR 钢板

板厚（mm) бb(Mpa) бs(Mpa) δ5(%) Akv(横）（J）	冷弯试验 180 °

6～16	490～630 ≥325

>16～36	470～610 ≥305

>36～60	460～600 ≥290

# （四）09MnNiDR 钢板

≥20	-40℃,≥27	d=3a

表 3～16 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

1.20～1.60

P

S

Ni

Nb

Als

≤0.12 0.15～0.50

≤0.025 ≤0.020 0.30～0.80

≤0.04 ≥0.015

表 3～17 钢板的力学性能和冷弯性能>

板厚（mm)	бb(Mpa) бs(Mpa) δ5(%)	Akv(横）（J）	冷弯试验 180 °

6～16

>16～36

>36～60

440～670 ≥300

430～560 ≥280

430～560 ≥260

≥23

-70℃,≥27

d=2a

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～16 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 138 |
| >16～36 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 138 | 128 |
| >36～60 | 143 | 143 | 143 | 141 | 134 | 128 | 119 |

板厚（mm)

表 3～18 钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力( Mpa)

# (五)07MnNiCrMoVDR 钢板

表 3～19 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

Ni

Gr

Mo

V

B

Pcm

≤0.09

0.15～ 1.20～

0.40

1.60

≤0.030 ≤0.020

0.20～ 0.10～ 0.10～ 0.02～

0.50	0.30	0.30

0.06

≤.0030 ≤0.21

表 3～20 钢板的力学性能和冷弯性能

|  |  | бb(Mpa) | бs(Mpa) | δs(%) | 试验温度(℃) | Akv(J) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16～50 | 横向,1/4t | 610～740 | ≥490 | ≥17 | -40 | ≥47 | d=3a |

板厚（mm)

取样方向及部位

拉伸试验	冲击试验

冷弯试验180 °

- 中温抗氢钢板

表 4～9 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

0.12～0.18 0.15～0.40 0.40～0.70 ≤0.030 ≤0.030 0.80～1.20 0.45～0.60

（一）15CrMoR 钢板

| 6～60 |  |  | ≥295 | ≥19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正火加回火 | 450～590 |  |  | ≥31 | d=3a |
| >60～100 |  |  | ≥275 | ≥18 |  |  |

|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36～60 | 270 | 255 | 240 | 225 | 210 | 200 | 189 | 179 | 174 |
| >60～100 | 250 | 235 | 220 | 210 | 196 | 186 | 176 | 167 | 162 |

|  | ≤20 | 100 150 200 250 300 350 | 400 | 425 450 475 500 | 525 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～60 | 150 | 150 150 150 141 131 125 | 118 | 115 112 110 88 | 58 | 37 |
| >60～100 | 150 | 150 147 138 131 123 116 | 110 | 107 104 103 88 | 58 | 37 |

钢板状态	板厚（mm)

表 4～12 钢板的许用应力

钢板状态

表 4～11 钢板的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

板厚（mm)

正火加回火

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 4～10 钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm)

钢板状态

бb(Mpa)	бs(Mpa) δ5(%)	Akv(横）（J）

冷弯试验 180 °

正火加回火

表 4～13 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

≤0.15 ≤0.50 0.30～0.60 ≤0.025 ≤0.025 2.00～2.50 0.90～1.10

(二)12Cr2Mo1R 钢板

表 4～14 钢板的力学性能和冷弯性能

板厚（mm)

钢板状态

бb(Mpa)	бs(Mpa)	δ5(%)	Akv(横）（J）

冷弯试验 180 °

6～60

>60～150

正火加回火	515～690

≥310

≥18

≥17

≥31

d=3a

|  | 100 | 150 | 200 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～150 | 280 | 270 | 260 255 | 250 | 245 | 240 | 230 | 215 |

板厚（mm)

表 4～15 钢板的高温屈服强度

在高温(℃)下的屈服强度(Mpa)不小于

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 350 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6～150 | 172 | 172 | 169 | 163 | 159 | 156 153 | 150 | 147 | 144 | 119 | 89 | 61 | 46 | 37 |

板厚（mm)

表 4～16 钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

- 不锈钢板

表 5～9 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

Cr

≤0.08 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.030 11.50～13.50

Ni

≤0.60

(一)0Cr13 钢板

表 5～10 钢板的力学性能和冷弯性能

бb(Mpa)

≥410

拉伸试验

б0.2(Mpa)

≥205

δ5(%)

≥20

硬度试验

HB	HRB

HV

冷弯试验

180 °

≤183	≤88	≤200

d=2a

|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 189 | 184 | 180 | 178 | 175 | 168 | 163 | 150 | 133 | 108 |

板厚（mm)

表 5～11GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

| ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | 118 | 115 | 113 | 111 | 109 | 105 | 102 | 94 | 72 |

板厚（mm) 2～60

# (二)0Cr18Ni9 钢板

表 5～12 钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 5～13 钢的化学成分

化学成分%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

≤0.07 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 17.0～19.00 8.00～11.00

|  | 表 5～14 拉伸试验 | 钢板的力学性能 | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бb(Mpa) | б0.2(Mpa) | δ5(%) HB | HRB | HV |
| ≥520 | ≥205 | ≥40 ≤187 | ≤90 | ≤200 |

| 板厚（mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 119 | 114 | 111 | 106 |

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137 | 137 | 137 | 130 | 114 | 107 | 100 | 91 | 64 | 42 | 27 |
| 2～60 | 137 | 114 | 103 | 96 | 85 | 79 | 74 | 71 | 62 | 42 | 27 |

板厚（mm)

表 5～16 钢板的许用应力

表 5～15GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 5～17

钢的化学成分

C

Si

Mn

P

S

化学成分%

Cr

Ni

Ti

≤0.12 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 17.0～19.00 8.00～11.00 5(C%～-0.02)～0.80

(三)1Cr18Ni9Ti 钢板

表 5～18	钢板的力学性能

拉伸试验	硬度试验

бb(Mpa)	б0.2(Mpa)

δ5(%)

HB

HRB

HV

≥540

≥205

≥40

≤187 ≤90 ≤200

表 5～19

钢的化学成分

C

Si

Mn

P

化学成分%

S

Cr

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 17.0～19.00

Ni	Ti

9.00～12.00	≥5XC%

(四)0Cr18Ni10Ti 钢板

бb(Mpa)

≥520

表 5～20

拉伸试验б0.2(Mpa)

≥205

钢板的力学性能

硬度试验

δ5(%)

≥40

HB

HRB

HV

≤187 ≤90 ≤200

|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 171 | 155 | 144 | 135 | 127 | 123 | 120 | 117 | 114 | 111 |

板厚（mm)

表 5～21	GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137 | 137 | 137 | 130 | 114 | 108 | 103 | 83 | 44 | 25 | 13 |
| 2～60 | 137 | 114 | 103 | 96 | 85 | 80 | 76 | 74 | 44 | 25 | 13 |

板厚（mm)

表 5～22	钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 5～23

钢的化学成分

C

Si

Mn

P

化学成分%

S	Cr

Ni

Mo

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 16.00～18.00 10.00～14.00 2.00～3.00

(五）0Cr17Ni12Mo2 钢板

бb(Mpa)

≥520

表 5～24

拉伸试验б0.2(Mpa)

≥205

钢板的力学性能

硬度试验

δ5(%)

≥40

HB

≤187

HRB

HV

≤90 ≤200

|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |

板厚（mm)

表 5～25	GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137 | 137 | 137 | 134 | 118 | 111 | 107 | 105 | 81 | 50 | 30 |
| 2～60 | 137 | 117 | 107 | 99 | 87 | 82 | 79 | 78 | 73 | 50 | 30 |

板厚（mm)

表 5～26	钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 5～27

钢的化学成分

C

Si

Mn

P

S

化学成分%

Cr

Ni

Mo

Ti

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 16.00～19.00 11.00～14.00 1.80～2.50 ≥5XC%～0.70

(六)0Cr18Ni12Mo2Ti 钢板

|  | 表 5～28 拉伸试验 | 钢板的力学性能 硬度试验 |
| --- | --- | --- |
| бb(Mpa) | б0.2(Mpa) | δ5(%) HB HRB HV |
| ≥530 | ≥205 | ≥35 ≤187 ≤90 ≤200 |

|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 | 119 | 117 |

板厚（mm)

表 5～29	GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 475 | 500 | 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137 | 137 | 137 | 134 | 125 | 118 | 113 | 111 | 109 | 108 | 107 | 50 |
| 2～60 | 137 | 117 | 107 | 99 | 93 | 87 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 50 |

板厚（mm)

表 5～30	钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 5～31

钢的化学成分

(七)0Cr19Ni13Mo3 钢板

C

Si

Mn

P

化学成分%

S	Cr

Ni

Mo

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 18.00～20.00 11.00～15.00 3.00～4.00

|  | 表 5～32 拉伸试验 | 钢板的力学性能 硬度试验 |
| --- | --- | --- |
| бb(Mpa) | б0.2(Mpa) | δ5(%) HB HRB HV |
| ≥520 | ≥205 | ≥40 ≤187 ≤90 ≤200 |

|  | 100 150 200 250 300 300 350 350 400 450 400 | 550 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 175 161 149 139 131 131 126 126 123 121 123 | 117 | 119 | 117 |

板厚（mm)

表 5～33	GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

板厚（mm) 2～60

表 5～34	钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

| ≤20 | 100 150 200 300 300 400 400 450 475 500 | 650 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | 137 137 134 118 118 111 111 109 108 107 | 50 | 105 | 81 | 50 | 30 |

137 117 107 99	87	87	82	82	81	80	79	50	78	73	50	30

表 5～35

钢的化学成分

C

Si

Mn

化学成分%

P	S

Cr

Ni

≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030 18.00～20.00 8.00～12.00

( 八)00Cr19Ni10 钢板

|  | 表 5～36 拉伸试验 | 钢板的力学性能 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| бb(Mpa) | б0.2(Mpa) | δ5(%) HB HRB | HV |
| ≥480 | ≥177 | ≥40 ≤187 ≤90 | ≤200 |

|  | 100 150 200 250 300 300 | 350 350 400 450 400 | 550 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 145 131 122 114 109 131 | 104 126 123 121 101 | 117 | 98 | 119 | 117 |

板厚（mm)

表 5～37	GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

表 5～38

钢板的许用应力

| ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 450 | 475 | 350 | 650 | 400 | 600 | 425 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | 118 | 118 | 110 | 103 | 118 | 98 | 111 | 109 | 108 | 94 | 50 | 91 | 81 | 89 | 30 |
| 118 | 97 | 87 | 81 | 76 | 87 | 73 | 82 | 81 | 80 | 69 | 50 | 67 | 73 | 66 | 30 |

表 5～39

钢的化学成分

C

Si

Mn

P

S

≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤

0	0	0	0.035

化学成分%

Cr	Ni

≤	18.00～	8.00～ 0.030	20.00	12.00

Ni

12.00～

15.00

Mo

2.00～3.00

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

板厚（mm)

2～60

（九）00Cr17Ni14Mo2 钢板

|  | 表 5～40 拉伸试验 | 钢板的力学性能 | 硬度试验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| бb(Mpa) | б0.2(Mpa) | δ5(%) HB | HRB | HV |
| ≥480 | ≥177 | ≥40 ≤187 | ≤90 | ≤200 |

|  | 100 | 150 200 250 300 300 | 350 350 400 450 400 | 550 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 145 | 130 120 111 105 131 | 100 126 123 121 96 | 117 | 93 | 119 | 117 |

板厚（mm)

表 5～41	GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

| ≤20 100 150 200 | 250 300 300 400 450 475 350 650 | 400 | 600 | 425 | 700 | 425 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 118 117 108 | 100 118 95 111 109 108 90 50 | 86 | 81 | 89 | 30 | 85 | 84 |
| 118 97 87 80 | 74 87 70 82 81 80 67 50 | 64 | 73 | 66 | 30 | 63 | 62 |

板厚（mm) 2～60

表 5～42	钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 5～43

钢的化学成分

C

Si

Mn

P

S

≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤

0	0	0	0.035

化学成分%

Cr	Ni

≤	18.00～	8.00～ 0.030	20.00	12.00

Ni

11.00～

15.00

Mo

3.00～4.00

(十)00Cr19Ni13Mo3 钢板

表 5～44

拉伸试验

钢板的力学性能

硬度试验

бb(Mpa)

≥480

б0.2(Mpa)

≥177

δ5(%)

≥40

HB	HRB

≤187	≤90

HV

≤200

|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～60 | 175 | 161 | 149 | 139 | 131 | 126 | 123 | 121 |

| 118 118 118 118 118 118 118 111 109 108 113 50 111 | 81 | 89 | 110 109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 118 117 107 99 93 87 87 82 81 80 84 50 82 | 73 | 66 | 81 81 |

板厚（mm) 2～60

表 5～46	钢板的许用应力

表 5～45

GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

板厚（mm)

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

≤20 100 150 200 250 300 300 400 450 475 350 650 400 600 425 425 450

表 5～47

钢的化学成分

化学成分%

（十一）00Cr18Ni5Mo3Si2 钢板

| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ni | Mo | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.0 | 1.30～ | 1.00～ | ≤ | ≤ | 18.00～ | 8.00～ | 4.50～ | 2.50～ | ≤ |
| 30 | 2.00 | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 19.00 | 12.00 | 5.50 | 3.000 | 0.10 |

表 5～48	钢板的力学性能

拉伸试验	硬度试验бb(Mpa) б0.2(Mpa) δ5(%) HB HRB	HV

≥590

≥390

≥20	_ ≤30 ≤300

|  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～25 | 315 | 285 | 260 | 250 | 245 |

板厚（mm)

表 5～49	GB150 推荐的的高温屈服强度

在下列温度(℃)下的屈服强度（Mpa)不小于

|  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2～25 | 197 | 197 | 178 | 163 | 156 | 153 |

板厚（mm)

表 5～50	钢板的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

表 5～51	钢的化学成分

化学成分（%）

钢号

C

0Cr13AL ≤0.08

1Cr13	≤0.15

1Cr15	≤0.12

1Cr17	≤0.12

≤

00Cr27Mo

0.010

00Cr30Mo	≤

2	0.010

(十二)铁素体型或马素体型钢板

| Si ≤ 1.00 ≤ | Mn ≤ 1.00 ≤ | P ≤ 0.035 ≤ | S ≤ 0.030 ≤ | Cr 11.50～ 14.50 11.50～ | Ni ≤ 0.60 ≤ | 其它 Al0.10～0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 13.50 | 0.60 |  |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 14.00～ | ≤ |  |
| 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 16.00 | 0.60 |  |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 16.00～ | ≤ |  |
| 0.75 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 18.00 | 0.60 |  |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 25.00～ | ≤ | Mo0.75～1.50≤ |
| 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | 27.00 | 0.50 | 0.015 |
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 28.00～ | ≤ | Mo1.50～2.50≤ |
| 0.40 | 0.40 | 0.030 | 0.020 | 32.00 | 0.50 | 0.015 |

| 钢号 | 钢板状态 | б | 拉伸试验 б | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b(Mpa) | 0.2(Mpa) | 5(%) |
| 0Cr13Al | 退火 | ≥410 | ≥177 | ≥20 |
| 1Cr13 | 退火 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
| 1Cr15 | 退火 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
| 1Cr17 | 退火 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
| 00Cr27Mo | 退火 | ≥410 | ≥245 | ≥22 |
| 00Cr30Mo 2 | 退火 | ≥450 | ≥295 | ≥22 |

| HB | HRB | HV |
| --- | --- | --- |
| ≤ | ≤ | ≤ |
| 183 | 88 | 200 |
| ≤ | ≤ | ≤ |
| 200 | 93 | 210 |
| ≤ | ≤ | ≤ |
| 183 | 88 | 200 |
| ≤ | ≤ | ≤ |
| 183 | 88 | 200 |
| ≤ | ≤ | ≤ |
| 190 | 90 | 200 |
| ≤ | ≤ | ≤ |
| 209 | 95 | 220 |

表 5～53

钢号

钢的化学成分

化学成分(%)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

其它

表 5～52 钢板的力学性能和冷弯性能

硬度试验

冷弯试验

180 °

a<8mm,d=a a>8mm,d=2a

d=2a

d=2a

d=2a

d=2a

d=2a

(十三)奥氏体型钢管

1Cr18Ni9

0Cr19Ni9N

≤0.15 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030

≤0.08 ≤1.00 ≤2.50 ≤0.035 ≤0.030

17.00～ 8.00～

19.00	10.00

18.00～ 7.00～ N 0.10～

20.00	10.50	0.25

17.00～ 8.50～ N 0.12～

00Cr18Ni10N	≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030

19.00	11.50	0.22

22.00～ 12.00～

0Cr23Ni13

0Cr26Ni20

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030

24.00	15.00

24.00～ 19.00～

26.00	22.00

16.00～ 10.00～

Mo 2.00～

0Cr17Ni2Mo2N

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030	3.00 N

18.00	14.0

16.50～ 10.50～

0.10～

0.22

Mo 2.00～

00Cr17Ni 13Mo2N	≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030	3.00 N

18.50	14.50

17.00～ 12.00～

0.10～

0.22

Mo 1.20～

00Cr18Ni14Mo2Cu2	≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030	2.75Cu

19.0	16.00

17.00～ 10.00～

1.00～

2.50

Mo 1.20～

0Cr18Ni12Mo2Cu2	≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030	2.75Cu

19.00	14.00

16.00～ 15.00～

1.00～

2.50

Mo

0Cr18Ni16Mo5	≤0.040 ≤1.00 ≤2.50 ≤0.035 ≤0.030	4.00～

19.00	17.00

6.00

17.00～ 9.00～

0Cr18Ni11Nb

≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.035 ≤0.030			Nb≥10XC 19.00	13.00

3.0～	15.00～ 11.60～

0Cr18Ni13Si4	≤0.08	≤2.00 ≤0.035 ≤0.030

5.00	20.00	15.00

表 5～55

钢号

C

Si

Mn

P

钢的化学成分

化学成分(%) S

Cr

Ni

其它

(十四)奥氏体--铁素体型钢板

0Cr26Ni5Mo2	≤0.08

≤1.00

≤1.50	≤0.035	≤0.030

23.00～

28.00

3.00～

Mo 1.00～3.00

6.00

表 5～56 钢板的力学性能和冷弯性能

钢号

钢板状态

拉伸试验

бb(Mpa) б0.2(Mpa) δ5(%)

硬度试验

HB

HRB

HV

冷弯试验

180°

0Cr26Ni5Mo2	固溶

≥590

≥390

≥18 ≤277 ≤29 ≤292 a<8mm,d=a a>8mm,d=2a

表 6～10 钢的化学成分

化学成分（%）

钢号

10

20

表 6～11 钢管的力学性能

钢号

壁厚（mm)

бb(Mpa)

бs(Mpa)

δ5(%)

10

20

≤15

≤15

335～475

390～530

≥205

≥245

≥24

≥20

碳素钢和低合金高强度钢钢管(一)GB8163 中的 10 和 20 钢管（无缝管）

| C | Si | Mn |
| --- | --- | --- |
| 0.07～ | 0.17～ | 0.35～ |
| 0.14 | 0.37 | 0.65 |
| 0.17～ | 0.17～ | 0.35～ |
| 0.24 | 0.37 | 0.65 |

| P | S | Ni | Cr | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.25 |
| ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |

|  |  | ≤20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 475 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ≤10 | 112 | 112 | 108 | 101 | 92 | 83 | 77 | 71 | 69 | 61 | 41 |
| 20 | ≤10 | 130 | 130 | 130 | 123 | 110 | 101 | 92 | 86 | 83 | 61 | 41 |

表 6～13 钢的化学成分

化学成分（%）

钢号

C

0.07～

0.14

Si

0.17～

0.37

Mn

0.35～

0.65

P

S

Ni

Cr

Cu

10

≤0.035 ≤0.035 ≤0.25

≤0.15

≤0.25

表 6～12 钢管的许用应力

在下列温度(℃)下的许用应力（Mpa)

钢号

壁厚（mm)

（二）GB9948 中的 10 和 20 钢管（无缝管）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/316151211125010101