# 桥梁施工监理实施细则

## 桥梁工程质量控制的一般要求

- 桥梁钢筋砼施工监理是一项主要的工作，包括各种材料的检验、配合比试验及认可直到砼的浇注、养生等一系列工序的监理。

- 桥梁工程在开工前，必须对施工技术方案作充分可靠的论证，施工的设备和人员必须落实。

- 桥梁工程的外部质量要求较高，一般不允许在结构表面另外作装饰（如喷涂），应做好质量控制工作，特别注意对模板、支承及

砼的拌和和振捣的检查，确保外观质量的完好。

- 监理工程师必须在施工过程中控制每一道工序，对于可能发生重大质量缺陷的一些施工环节予以特别的重视。

- 在施工准备阶段，应做好下述工作：

① 接桩与交桩工作。必须仔细、准确的复测基准点和导线点数据资料，以避免因全桥施工定位的差错造成巨大损失。

②  施工技术方案及设备机械的审核工作：必须有可靠的施工方

案及保证施工需要机械设备进场；若承包人上报的方案尚不落实，应有预备方案，避免施工过程中临时改变施工方案，延误工程进度。

- 在基础施工阶段，应做好下述工作：

① 注意地质情况的变化；出现地质情况与设计勘查资料不符时，

应及时与设计单位洽商，采取工程措施，以免造成难以弥补的工程隐患。

② 隐蔽工程要严格旁站，基础回填前应由监理工程师到场认可，

保证能及时发现地质情况的变化及工程施工的缺陷，要避免断桩等重大质量事故的发生。

- 在桥台、墩台施工阶段，应做好下述工作：

① 仔细准确的测量定位。

② 要注意墩台构造物的外形尺寸和砼的外观质量。

- 在桥梁上部构造的施工阶段，应做好下述工作：

① 要求承包人严格按照设计要求进行施工，保证砼达到强度要求，对预应力张拉要严格旁站，以确保构件的承载能力。

② 要重视桥梁的桥面标高控制，预应力梁的预拱度值，先浇筑梁的支架沉降，悬臂施工时的梁体变形等应严格控制。

③ 要注意构造物的外形尺寸及外观质量。

- 在桥面结构施工阶段，应做好下述工作：

① 注意桥面标高控制。

② 注意铺装厚度的控制。

③ 注意外形尺寸及外观质量。

④ 伸缩缝施工必须准确、仔细，避免行车跳车和过早损坏的情况发生，伸缩缝应按要求留出间隙，不能阻塞。

- 桥台回填选用压缩性小的透水材料作为桥台的回填材料，监理工程师应严格控制压实度；回填土要分层填筑，严格碾压、夯实，

监理人员要旁站且层层检测。

- 在施工结束阶段，要注意测量桩志的保护，避免测桩丢失，直到竣工验收。

监理工程师竣工验收

引道施工监理

桥面附属工程监理

业主竣工验收

桥梁工程质量控制工作流程

    - 桥梁工程质量控制流程（见图  5.2-1）

    - 桥梁施工测量质量控制

      - 监理工作流程：基桩的复测和接收→监理施工测量控制网→施工定位测量→施工放样→工程施工。

图 5.2-1	桥梁工程质量控制工作流程

桥面系监理

横隔板施工监理 桥面铺装施工监理

防撞墙、栏杆、灯柱、人行道等监理

批准开工

桥梁工程开工申请审批

测量基桩交接完毕

测量控制网建立和检查审批

施工技术方案和进度计划审查批准检查工地试验室

施工材料抽检，施工控制指标，做对比试验

施工人员，设备，材料准备情况审核；审查通过开工申请

下部工程监理

下部工程开工申请审批基础工程施工监理

承台、墩身、墩柱、盖梁、桥台监理

台背回填和锥坡砌筑监理枕梁、搭板监理

上部工程监理

预制梁施工监理 支座安装施工监理

预制梁安装施工监理

现浇箱梁施工监理

悬臂浇筑、悬臂安装施工监理 拱桥、拱圈、拱上结构施工监理

      - 监理工作内容

⑴ 交桩及复测工作控制

        - 承包人在接到监理工程师发出的桩位图及坐标、标高等数据并现场交桩后，应在规定的期限内（一般为 14d）进行复测核对并交

出自己的测量成果，如果没有错误且精度符合设计要求及施工的要求，应书面表示正式接受桩志，并负责以后的维护和使用。

        - 如承包人对任一测量标志及数据持有异议，应向监理工程师

提交一份表格列出认为有误的桩点位置和修正的数据；在监理工程师确认以前，不得触动原有地面。

        - 桩基移交后，监理工程师应督促承包人做好桩志保护，基桩

应保护到竣工验收后，所有桩志应设立护桩等参考标志，使得基桩可以准确地重新定位；监理工程师应定期对桩位作复核检查，以保证施工放样准确无误。

⑵ 测量控制网的建立及其监理

在开工之前承包人应加密控制网点，建立施工用测量控制网，以保证构造物各部位都能准确定位，施工过程中若个别桩位丢失后也能有足够的精度恢复桩位。

- 桥梁控制网的图形

① 中小桥的测量控制网由桥轴线的桥位桩及其护桩组成，其坐标、桩号应准确测定，桥位桩间的距离丈量要符合测量规范的标准。

② 大桥、特大桥的测量控制网基本图形是三角形和四边形，以控制正桥部分为主，桥轴线是控制网的一条边，桥轴线与控制网直接

联系，桥轴线的长度由基线直接传递、校核。

③ 控制网的各条边和角都必须准确测量，测量的闭合误差应符合规范要求，各桩点的坐标值应经平差计算最后得到。

④ 曲线桥的测量控制用坐标法放样墩位，从多个方向和不同的桩位进行放样校核；在桥位建立起一个多点的三角连锁网。

- 测量控制网的精度控制

跨河直线桥的平面测量控制主要是控制桥轴线，控制网要达到桥轴线长度中误差估算精度要求，并为施工时墩台定位提供测量的基本控制点，并能达到要求的精度。

按规范要求测量结束后，经平差计算，若测角、测边的闭合差、中误差及相对误差都能满足规范的要求，控制网即被认为是合格的。

- 控制网测量的监理工作程序

①  承包人接收了基点桩标志后，应立即开始测量控制网的建立

工作，并书面向监理工程师提出报告和计算资料，监理工程师接到报告后要独立地组织复测检查，认为准确无误，精度符合要求后可以批准使用。

②  经批准使用的桩位标志，应责令承包人妥善保护，保证施工

中及竣工验收时使用。

③ 测桩未经监理工程师批准不得在施工中使用。

④  控制网在施工过程中应定期复测，监理工程师认为控制网稳

定性有问题时可指令承包人限期对控制网复测检查，复测前停止使用有可能已被移动的桩位。

⑶ 施工定位测量的控制

控制网建立并经监理工程师批准后，可以开始具体工程部位的施工定位测量放样工作。

- 在测量放样前，承包人应提交一份测量放样方案，内容包括：

① 测设部位。② 测设方法。具体使用的置镜点，后视点的桩位编号。③ 测设计算书。根据测放点位，置镜点、后视点计算出相应的偏角与边长。④ 校核的方法。校核时的置镜点，后视点桩位编号

及相应的计算书。

- 由测量专业工程师对测量方案进行审核。

① 测量放样所用的所有置镜点，后视点均必须是控制网的桩点，不能用临时桩点或临时测放的桩点作为放样的置镜点或后视点。

② 测量方案必须能保证有足够的精度，在测量过程中应不受施工的干扰。

③ 所有定位放样的测量都必须有可靠的校核方法，以保证测量没有错误，保证误差在允许范围之内。

④ 所有计算应准确无误。

- 承包人必须在得到监理工程师对测量方案的书面批准后方可

进行测量放样；测量时必须使用经过检验标定的仪器，监理人员应旁站以保证测读无误。

- 放样测量的报验表和原始记录应在施工开始前交现场监理工

程师审查签认。

⑷ 桥梁水准测量的控制

- 桥梁水准测量的等级及其测量精度：桥梁水准点的等级和精

度应满足设计的要求。

- 水准基点的布设原则：

①. 特大桥施工水准点测设精度，应不低于四等水准测量的要求，桥头两岸应至少设置两个水准点。

②. 大桥、中桥、小桥和涵洞水准测量按四等水准要求设置水准点。

③.  根据施工需要及地质不良或易受破坏的地段应适当增设辅

助水准点，其精度应符合四等水准要求，并须符合下列要求：转镜不超过 2 次，高差不超过 2ｍ和不在同一岩石或结构物的基础上。

## 钢筋混凝土工程质量控制

- 钢筋混凝土工程监理工作流程（见图 5.2-2）

图 5.2-2 钢筋混凝工程监理工作流程

钢筋检查

混凝土浇筑监理旁站检

拌和 坍落度振捣

模板检查

轴线位置

外形尺

测量放样检查

接头焊接位置

签认中间交工证书

混凝土成品检查验收

外观 外形尺

监理工作内容

## ⑴ 模板检查

  - 模板制作的检查：

①  桥梁工程模板必须采用大块钢模组合或高强度竹胶板，使用

竹胶板模板表面光洁、无变形、无缺损。

② 模板制作允许偏差（见表 5.2-1）。

  - 模板安装的检查

① 模板安装、拼装的允许偏差按设计和监理工程师的要求控制，设计无控制时，按交通部标准 JTJ041－2000 执行（见表 2.7.2-2）。

② 检查模板及其支架的结构稳定性。模板必须保证在灌注混凝土过程中不变形，不松动，不沉降，施工用的脚手架不应与模板相连，

防止模板松动变形。

表 5.2-1	模板、拱架及支架制作时允许偏差

| 项 次 | 项目 |  | 允许偏差 （mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 木模板制作 | （1）模板的长度和宽度 |  | ±5 |
|  | （2）不刨光模板相邻两板表面高低差 |  | 3 |
|  | （3）刨光模板相邻两板表面高低差 |  | 1 |
|  | （4）平板模板表 面最大的局部不平 | 刨光模板 | 3 |
|  |  | 不刨光模板 | 5 |
|  | （5）拼合板中木板间的缝隙宽度 |  | 2 |
|  | （6）支架、拱架尺寸 |  | ±5 |
|  | （7）榫槽嵌接紧密度 |  | 2 |
| 钢 模 | （1）外形尺寸 | 长和高 | 0，-1 |
|  |  | 肋 高 | ±5 |

| 板制作 | （2）面板端偏斜 |  | ≤0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （3）连接构件（螺栓、卡子等）的孔眼位置 | 孔中心与板面的间 距 | ±0.3 |
|  |  | 板端中心与板端的 间距 | 0，-0.5 |
|  |  | 沿板长、宽方向的 孔 | ±0.6 |
|  | （4）板面局部不平 |  | 1.0 |
|  | （3）板面和板侧挠度 |  | ±1.0 |

表 2.7.2-2	模板、拱架及支架安装时允许偏差

| 项 次 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模板标高 | （1）基础 | ±15 |
|  |  | （2）柱、墙和梁 | ±10 |
|  |  | （3）墩台 | ±10 |
| 2 | 模板内部尺寸 | （1）上部构造的所有构件 | +5，0 |
|  |  | （2）基础 | ±30 |
|  |  | （3）墩台 | ±20 |
| 3 | 轴线偏位 | （1）基础 | ±15 |
|  |  | （2）柱或墙 | ±8 |
|  |  | （3）梁 | ±10 |
|  |  | （4）墩台 | ±10 |

| 4 | 装配式构件支撑面的标高 |  | +2，-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 模板相邻两板表面高低差 |  | 2 |
|  | 模板表面平整 |  | 5 |
| 6 | 预埋件中心线位置 |  | 3 |
|  | 预留孔洞中心线位置 |  | 10 |
|  | 预留孔洞截面内部尺寸 |  | +10，0 |
| 7 | 支架和拱架 | （1）纵轴的平面位置 | 跨度的 1／1000 或 30 |
|  |  | （2）曲线形拱架的标高（包括建 筑拱度在内） | +20，-10 |

③  所有模板的连接缝，空隙必须阻塞严实和平整，可以用胶纸

贴缝等防止漏浆，以保证外观平整。

## ⑵ 钢筋检查

- 钢筋材料检查

①  应要求承包人按规定的频率对每批进场钢筋进行检验，检验

的项目包括 ：强度、延长量（延伸率）、冷弯、焊接试件和监理工程师认为需要而定的试验项目，检验合格后，方可加工用于工程上，监理试验室应随时抽查进场钢筋性能。

② 应要求承包人将钢筋表面的浮皮、铁锈清除干净。

- 各种钢筋接头的检查

① 检查接头的搭接长度。应按规范要求对绑扎接头和各种焊接接头进行检查验收，电弧焊接头焊缝长度（见表 5.2-3）

表 5.2-3	电弧焊接头焊缝规格表

| 项次 | 项目 |  | Ⅰ级钢 筋 | HRB335、HRB400 牌 号钢筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帮条焊或搭接焊，每条焊缝长度（L） | 帮条焊接，4 缝（双 面焊） | ≥4d | ≥5d |
|  |  | 帮条焊接，2 缝（单 面焊） | ≥8d | ≥10d |
|  |  | 搭接焊接，2 缝（双 面焊） | ≥4d | ≥5d |
|  |  | 搭接焊接，1 缝（单 面焊） | ≥8d | ≥10d |
| 2 | 帮条钢筋总面积 |  | ＞A |  |
| 3 | 焊缝总长 度 | 帮条焊接 | ≥16d | ≥20d |
|  |  | 搭接焊接 | ≥8d | ≥10d |
| 4 | 焊缝宽度 |  | ≥0.7d |  |
| 5 | 焊缝深度 |  | ≥0.3d |  |

② 检验接头位置，钢筋位置的接头应在下料以前做好安排并满足以下条件：

  - 接头应设在内力较小的部位，并错开布置，接头间距离不小于 1.3 倍搭接长度。

  - 配置在搭接长度区段内的受力钢筋，绑扎接头的截面面积占总截面积的百分率：受拉区不得超过 25％，受压区不得超过 50％（见

表 5.2-4）；闪光对焊焊接接头的截面面积占总截面积的百分率：受拉区不大于 50％，受压区不限制；机械连接接头的截面面积占总截面积的百分率：受拉区不得超过 50％。

表 5.2-4	受拉钢筋绑扎接头的搭接长度

| 钢筋类型及牌号 |  | 混凝土强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C20 | C25 | 高于 C25 |
| 光圆钢 筋 | Ⅰ级 | 35d | 30d | 25d |
| 带肋钢 筋 | HRB335 | 45d | 40d | 35d |
|  | HRB400 | 55d | 50d | 45d |

注：纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于 300mm，受压钢筋的搭接长度不应小于 200mm；

两根不同直径的钢筋搭接长度，按较细的钢筋直径计算。

  - 接头位置离钢筋弯曲处的距离不应小于 10d，不得在构件最大弯矩位置作接头。

③ 接头焊接质量检查。

- 钢筋电弧焊所用的焊条，其性能应符合低碳钢和低合金钢电焊条标准的有关规定。

- 操作电焊工应经过岗位培训，具有岗位操作合格证。上岗前应检查电焊工的焊接试件，合格后方可上岗操作。

- 施焊场地应有适当的防风雨雪的措施；环境温度低于 5℃施焊时，钢筋在焊接时应预热；温度低于-20℃时，不得施焊。

- 电弧焊接的焊缝表面平整，不允许有裂缝和焊瘤，用小锤锤

击时，声音清晰。焊接的允许偏差（见表 5.2-5）。

表 5.2-5	钢筋电弧焊接头的允许偏差

| 项次 | 项目 |  | 接头形式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 帮条焊 | 搭接焊 |
| 1 | 帮条对焊接中心的纵向偏差 （mm） |  | 0.5d |  |
| 2 | 焊接处钢筋轴线交角（°） |  | 4 | 4 |
| 3 | 焊接处钢筋轴线偏心（mm） |  | 0.1d | 0.1d |
|  |  |  | 3 | 3 |
| 4 | 焊缝厚度（mm） |  | +0.05d | +0.05d |
| 5 | 焊缝宽度（mm） |  | +0.1d | +0.1d |
| 6 | 焊缝长度（mm） |  | -0.5d | -0.5d |
| 7 | 横向咬边深度（mm） |  | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 在长 2d 焊缝 表面上的气孔及夹渣 | 数量（个） | 2 | 2 |
|  |  | 面积（mm2） | 6 | 6 |

- 闪光对焊应满足要求：钢筋表面无横向裂纹，与电极接触的钢筋表面无明显烧伤；接头处弯折，不得大于 4°，被焊接钢筋轴线偏差＜0.1d 且≯2mm；每 100～300 个接头为一批，取 6 个试件做试验，3 个做拉力试验，3 个做冷弯试验，规格按规范要求，试验合格后方可用于工程；闪光对焊连接的钢筋面积不应超过钢筋总面积的50

％。

④雨季钢筋加工保证措施

Ⅰ、加工钢筋在钢筋棚内进行，雨天施工时，正在进行施工的钢筋骨架或已绑扎完准备浇筑混凝土的，须用棚布、雨布加以覆盖，并把中间垫高，以利排水，防止雨水腐蚀钢筋。

Ⅱ、做好施工场地排水工作，确保管道正常排水能力。排水机具和设备要齐全，同时计划好机械的停放和材料的堆放位置。

Ⅲ、雨天施工时，电力线可靠接地，防止雷击造成危险。

⑤ 钢筋的成型加工和绑扎的检查

钢筋的成形加工和绑扎应严格按照设计及规范要求进行，其质量控制汇总（见表 5.2-6、-7 和表 5.2-8）。

表 5.2-6	加工钢筋质量控制表

| 项次 | 检查项目 | 规定值或 允许偏 差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋顺长度方向加工后的 全长（mm） | ±10 | 按受力钢筋总数 30％ 抽查 |
| 2 | 弯起钢筋各部分尺寸（mm） | ±20 | 抽查 30％ |
| 3 | 箍筋、螺旋筋各部分尺寸（mm） | ±5 | 每构件检查 5～10 个 间距 |

## ⑶ 混凝土浇筑质量检查

  - 混凝土生产的检查

表 5.2-7	钢筋安装质量控制表

| 项次 | 检查项目 |  |  | 规定值或 允许偏 差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋间距 （mm） | 两排以上排距 |  | ±5 | 每构件检查2 个断面，用尺量 |
|  |  | 同排 | 梁板、拱肋 | ±10 |  |
|  |  |  | 基础、锚碇、墩 台、柱 | ±20 |  |
|  |  | 灌注桩 |  | ±20 |  |
| 2 | 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间 距（mm） |  |  | ±10 | 每构件检查5～10 个 间距 |
| 3 | 钢筋骨架尺 寸（mm） |  | 长 | ±10 | 按骨架总数的 30％ 抽查 |
|  |  |  | 高、宽或直径 | ±5 |  |
| 4 | 弯起钢筋位置（mm） |  |  | ±20 | 每骨架抽检 30％ |
| 5 | 保护层厚度 （mm） |  | 柱、梁、拱肋 | ±5 | 每构件沿模板周边检查 8 处 |
|  |  |  | 基础、锚碇、墩、 台 | ±10 |  |
|  |  |  | 板 | ±3 |  |

表 5.2-8	焊接钢筋网和焊接骨架质量控制表

| 项 | 检查项目 | 规定值或 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |

| 次 |  | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网的长、宽（mm） | ±10 | 用尺量：全部 |
| 2 | 网眼的尺寸 （mm） | ±10 | 用尺量，抽查 3 个网眼 |
| 3 | 对角线差（mm） | 15 | 用尺量，抽查 3 个网眼对角线 |

①．ⅰ 检查混凝土拌和前的配料数量；配合比应在生产前 28d

报监理工程师批准后，方能用于工程。

- 混凝土的配合比设计应随季节变化进行适当调整，每个合同段的所有构造物的裸露混凝土所用水泥、外掺剂、脱模剂等宜采用同一生产厂家，以保持混凝土的外观颜色尽量一致。

- 施工中应严格按所批准的配合比拌和混凝土，在生产过程中监理工程师应随时抽检。

②  抽检混凝土坍落度：承包人应按规定频率检查混凝土拌和物

的坍落度，发现不合要求的混凝土应退回重拌或废弃，监理工程师可随时要求承包人作坍落度试验，并检查配料情况和拌和质量，混凝土浇筑入模时坍落度满足设计要求。

③ 承包人必须用生产能力不小于 50m3/h 的水泥混凝土拌和站拌

和混凝土，凡有灌注桩和现浇梁工程的承包人必须准备备用的混凝土拌和设备，并且必须全部配备原材料电子自动计量系统。

混凝土生产应保证有足够的拌和时间，最短拌和时间（见表

5.2-9）。

表 5.2-9 混凝土最短拌和时间表（min）

| 搅拌机型 | 拌和机容量（L） | 坍落度（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0～30 | 30～70 | ＞70 |
| 强制式 | ≤400 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
|  | ≤1500 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |

④  承包人必须配备水泥混凝土搅拌运输车，且要与其它施工机

械和施工方法相匹配，若采用其它运输形式必须征得监理工程师的认可。

⑤  混凝土拌和后，必须在规定的时间内浇注，时间过长，开始

初凝的混凝土拌和料应废弃。

⑥ 现场监理人员发现混凝土运输过程中发生离析，严重泌水或坍落度不符合要求等时，应要求承包人退回作第二次搅拌；二次拌和时不得任意加水，注意保持水灰比不变；如二次拌和后仍不符合要求则应废弃。

  - 混凝土浇筑、振捣的检查

① 在浇筑前，监理人员应检查模板内基底或施工缝的处理情况，

并要求对其进行彻底清理，不留杂物、积水和污垢；施工缝的混凝土表面应凿毛，清理松动的混凝土及浮皮并用水冲洗。

② 在浇筑混凝土前，施工缝的混凝土表面应湿润，并应铺一层

10-20mm 的 1：2 水泥砂浆。

③ 浇筑过程中，应控制振捣时间和铺层厚度，防止漏振、过振，倾卸混凝土应防止离析，浇筑铺层厚度（见表 5.2-10）。

表 5.2-10	混凝土分层浇筑厚度表

| 项次 | 振捣方法 |  | 浇筑层厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用插入式振动器 |  | 300 |
| 2 | 用附着式振动器 |  | 300 |
| 3 | 用表面振 动器 | 无筋或配筋稀疏时 | 250 |
|  |  | 配筋较密时 | 150 |
| 4 | 人工捣实 | 无筋或配筋稀疏时 | 200 |
|  |  | 配筋较密时 | 150 |

④ 监理应检查模板、钢筋和预埋件在施工中不发生移动和位移。

C、雨季混凝土施工保证措施

- 在雨季之前，制订必要的防雨、防洪措施，备足水泥、砂、碎石等主要材料，为施工人员配备必要的劳动保护用品，以期达到连续施工，不间断生产。

- 进行混凝土施工时，派人督促预拌混凝土厂家量测砂、石含水量并据此调整配合比，保证混凝土质量。雨中灌注混凝土时，应用防雨布（棚）覆盖，防止雨水冲淋混凝土造成离析。如遇暴雨或大雨则应停止施工。

- 雨天施工时，增加检测次数。混凝土搅拌过程中应始终注意坍落度，如与原定的不符，立即纠正。

- 混凝土施工要充分做好运输、劳力准备，缩短浇筑、振捣等各道工序。若中间遇雨，应盖上蓬布继续施工，必须完成一个节段的混凝土施工后再停止浇筑，避免发生纵向冷缝。

- 监理人员应详细记录和抽检数据和施工情况，并旁站抽样作

混凝土试件。

## ⑷ 混凝土构造物成品检验

  - 构造物质量允许偏差

表 5.2-12	扩大基础检查项目表

| 项 次 | 检查项目 |  | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检查 |
| 2 | 平面尺寸（mm） |  | ±50 | 用尺量，长、宽各 3 处 |
| 3 | 基础底面高程 （mm） | 土 质 | ±50 | 用水准仪测 5～8 点 |
|  |  | 石 质 | +50，-200 |  |
| 4 | 基础顶面高程（mm） |  | ±30 | 用水准仪测 5～8 点 |
| 5 | 轴线偏位（mm） |  | 25 | 用全站仪和经纬仪检查， 纵、横向各 2 处 |

表 5.2-13	承台检查项目表

| 项 次 | 检查项目 | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检查 |

| 2 | 尺寸（mm） | ±30 | 用尺量，长、宽、高各 2 点 |
| --- | --- | --- | --- |

| 3 | 顶面高程（mm） | ±20 | 用水准仪检查 5 处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 轴线偏位（mm） | 15 | 用全站仪或经纬仪检查， 纵、横向各 2 点 |

  - 检查结构混凝土表面质量

① 混凝土表面平整密实，施工缝整齐，外露部分无模板接头痕迹和颜色不均匀现象；梁、柱、盖梁、主拱圈及基础的混凝土蜂窝、

麻面面积不超过被检面积的 0.5％，深度不超过 10mm；小型构件的外形轮廓清晰，线条直顺，无翘曲现象，无蜂窝、麻面。

表 5.2-14	墩、台身检查项目表

| 项 次 | 检查项目 | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 （Mpa） | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附录D 检查 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | ±20 | 尺量:检查 3 个断面 |
| 3 | 竖直度或斜 度（mm） | 0.3％H 且不大 于 20 | 吊垂线或经纬仪:测量 2 点 |
| 4 | 顶面高程（mm） | ±10 | 水准仪:测量 3 处 |
| 5 | 轴线偏位（mm） | 10 | 全站仪或经纬仪:纵、横各测量 2 点 |
| 6 | 节段间错台 | 5 | 尺量：每节检查 4 处 |

|  | （mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 7 | 大面积平整 度（mm） | 5 | 2m 直尺：检查竖直、水平两个 方向，每 20m2 测 1 处 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 预埋件位置 （mm） | 符合设计规定，设计未规定时： 10 | 尺量：每件 |

表 5.2-15	柱式墩或双壁墩身检查项目表

| 项 次 | 检查项目 | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 （Mpa） | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检 查 |
| 2 | 相邻间距（mm） | ±20 | 尺或全站仪测量：检查顶、中、 底 3 处 |
| 3 | 竖直度（mm） | 0.3％H 且不大 于 20 | 吊垂线或经纬仪:测量 2 点 |
| 4 | 柱（墩）顶高程 （mm） | ±10 | 水准仪:测量 3 处 |
| 5 | 轴线偏位（mm） | 10 | 全站仪或经纬仪:纵、横各测 量 2 点 |
| 6 | 断面尺寸（mm） | ±15 | 尺量:检查 3 个断面 |
| 7 | 节段间错台（mm） | 5 | 尺量：每节检查 2～4 处 |

表 5.2-16	墩、台帽或盖梁检查项目表

| 项 次 | 检查项目 | 规定值或允 许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） | 在合格标准 内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检查 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | ±20 | 尺量：检查 3 个断面 |
| 3 | 轴线偏位（mm） | 10 | 全站仪或经纬仪:纵、横各 测量 2 点 |
| 4 | 顶面高程（mm） | ±10 | 水准仪：检查 3～5 点 |
| 5 | 支座垫石预留位置 （mm） | 10 | 尺量：每个 |

②  如有裂缝，应分析其原因性质；因张拉、支架沉降导致的应

力断裂必须会同设计单位采取补救措施，否则作为不合格工程。

③ 桩顶、桩头等重要部位不允许有掉边或蜂窝。

  - 检查混凝土的抗压强度。

表 5.2-17	预制梁（板）检查项目表

| 项 次 | 检查项目 |  | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准内 | 按JTG F80/1-2004 附录D 检查 |
| 2 | 梁（板）长度（mm） |  | +5，-10 | 尺量：每梁（板） |
| 3 | 宽度 （mm） | 干接缝（梁翼 缘、板） | ±10 | 尺量：检查 3 处 |

|  |  | 湿接缝（梁翼 缘、板） | ±20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 箱 梁 | 顶宽 | ±30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 底宽 | ±20 |  |
| 4 | 高度 （mm） | 梁、板 |  | ±5 | 尺量：检查 2 个断面 |
|  |  | 箱梁 |  | +0，-5 |  |
| 5 | 断面尺寸 （mm） | 顶板厚 |  | +5，-0 | 尺量：检查 2 个断面 |
|  |  | 底板厚 |  |  |  |
|  |  | 腹板或梁肋 |  |  |  |
| 6 | 平整度（mm） |  |  | 5 | 2m 直尺：每侧面每 10m 梁 长测 1 处 |
| 7 | 横系梁及预埋件位置 （mm） |  |  | 5 | 尺量：每件 |

表 5.2-18	就地浇筑梁（板）检查项目表

| 项 次 | 检查项目 |  | 规定值或允 许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准 内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） |  | 10 | 全站仪或经纬仪：测量 3 处 |
| 3 | 梁（板）顶面高程 |  | ±10 | 水准仪：检查 3～5 处 |
| 4 | 断面 | 高度 | +5，-10 | 尺量：每跨检查 1～3 个 |

|  | 尺寸 （mm） | 顶宽 | ±30 | 断面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 箱梁底宽 | ±20 |  |

|  |  | 顶、底、腹板或 梁肋厚 | +10，-0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 长度（mm） |  | +5，-10 | 尺量：每梁（板） |
| 6 | 横坡（％） |  | ±0.15 | 水准仪：每跨检查 1～3 处 |
| 7 | 平整度（mm） |  | 8 | 2m 直尺：每侧面每 10m 梁 长测 1 处 |

抗压强度应按试验规程进行检验，试验应由监理人员旁站，试块强度不合格，可采取钻取芯样、无破损检测等方法检查构造物的抗压强度。

  - 检查发现构造物有严重质量缺陷时，应通知业主，会同设计、

施工有关方面研究处理。

表 5.2-20	大体积构件浇筑检查项目表

| 项 次 | 检查项目 | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检查 |
| 2 | 轴线偏位（mm） | 20 | 全站仪或经纬仪：每个节段检查 2 处 |
| 3 | 断面尺寸（mm） | ±30 | 尺量：检查 1～2 个断面 |
| 4 | 结构高度 | ±30 | 尺量：检查 8～10 处 |

| 5 | 顶面高程（mm） | ±20 | 水准仪：测量 8～10 处 |
| --- | --- | --- | --- |

| 6 | 大面积平整度 （mm） | 8 | 2m 直尺：检查两个垂直方向，每 20m2 测 1 处 |
| --- | --- | --- | --- |

表 5.2-21	小型构件检查项目表

| 项 次 | 检查项目 |  | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检查 |  |
| 2 | 断面尺寸 （mm） | ≤80 | ±5 | 尺量：2 处 | 按构件总数的 30％ |
|  |  | ＞80 | ±10 |  |  |
| 3 | 长度（mm） |  | +5，-10 | 尺量 |  |

表 5.2-22	混凝土防撞护栏的检查项目表

| 项 次 | 检查项目 | 规定值或允许 偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 （Mpa） | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附录 D 检查 |
| 2 | 平面偏位（mm） | 4 | 经纬仪、钢尺拉线检查：每 100m 检查 3 处 |
| 3 | 断面尺寸（mm） | ±5 | 尺量：每 100m 每侧检查 3 处 |
| 4 | 竖直度（mm） | 4 | 吊垂线：每 100m 每侧检查 3 处 |
| 5 | 预埋件位置 （mm） | 5 | 尺量：每件 |

## 基础工程质量控制

      - 明挖基础工程质量控制

⑴ 明挖基础监理工作流程（见图 5.2-2）

⑵ 明挖基础监理工作要点

        - 基础工程在开工前承包人应提交开工报告；分项基础工程施

工的开工报告应附有：基坑开挖施工方案，混凝土施工方案等；分项工程报批的施工技术方案应做到详尽具体，可操作；应附有开挖剖面、支撑、模板和支架等施工图纸；如所报的技术措施合理，人员设备到位，材料检查合格，方可批准开工。

        - ① 明挖基础的监理工作中，最重要的就是要验证地基土有足

够的承载力。

② 在未风化的岩石表层上砌筑基础时，因承包人施工等原因基底以下松动部分应由承包人自费清除干净，并用与基础标号相同的混凝土或圬工回填。

③ 如果基础在水下或地下水位以下，应注意排水，防止基坑积水并保证地基土不被扰动；基坑排水时尽量采取降水措施，当基坑积水不能排干时，应在基底上铺一层 200～300mm 的碎石或片石再砌筑基础，并且垫层厚度不包含在基础厚度内。

        - 基底检查

① 检查基底的标高和平面位置允许偏差（见表 5.2-23）。

审核

结果

不合格

承包人返工修补

审核

结果

不合格

作地基处理，设计变更

模板检查（常规）

审核

结果

不合格

承包人返工修补

钢筋检查（常规）

混凝土成品检查

混凝土浇筑（常规旁站）

审核

结果

不合格

承包人做返工修补取芯试验

中间交工检查验收

图 5.2-2	明挖基础监理工作流程

软基处理监理

审批开工报告 审核工料机准备

混凝土配合比试验

不合格

承包人重测

测量定位检查

基底为软基

| 基 | 标高 |
| --- | --- |
| 底 | 平面位置 |
| 检 | 地质复查 |
| 查 | 承载力试验 |

表 5.2-23	开挖基坑检查允许误差项目表

| 项 次 | 检查内容 |  | 规定值或允许 偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面轴线位置（mm） |  | 25 | 全站仪或经纬仪：测量纵、 横各 2 点 |
| 2 | 基底标 高（mm） | 土质 | ±50 | 水准仪：测量 5～8 点 |
|  |  | 石质 | +50，-200 |  |
| 3 | 基坑尺寸（mm） |  | 不小于图纸尺 寸 | 尺量 |

② 检查基底土的地基承载力：由承包人试验室做土的物理性质试验或现场触探试验，试验监理人员现场旁站，试验承载力应大于设计。

③ 检查基底排水情况，渗水过多时，应要求承包人采取相应的措施排水。

④ 基底土若被扰动应予以清除。

        - 监理工程师应按工序检查频率的 30％进行抽检，抽检由监理

工程师在各工序进行时独立进行，在验收支付前，承包人应汇总和评定工程质量并由监理工程师认可。

        - 扩大基础质量控制汇总（见表 5.2-12）。

        - 基坑回填

① 未经监理工程师许可，不得对结构物基坑回填；一般要到结构物的基础拆模期终了 3d 之后才能进行回填；桥台和桥墩基础等周

围的回填，应同时在两侧及基本相同的标高上进行，特别要求防止对结构物形成单侧受土压，必要时，挖方内的边坡应修成台阶形。

②  基坑回填应采用符合设计要求的回填材料，并应分层摊铺，

并用符合要求的设备压实，达到压实度标准。

③ 需回填的基坑应及时排水，如无法排除基坑积水时，应采用砂砾材料回填，并分薄层铺筑，直至积水被砂砾材料所淹盖并能达到充分压实的程度后，再进行充分夯实。

## 钻孔灌注桩基础质量控制

⑴ 钻孔灌注桩施工监理工作流程（见图 5.2-3）

⑵ 钻孔灌注桩钢筋笼加工监理工作流程（见图 5.2-4）

⑶ 钻孔灌注桩监理控制要点

        - 审批开工报告。

测量定位检查

审核

结果

合格

检查埋设护筒

图 5.2-3 钻孔灌注桩施工监理工作流程

|  |  | 试桩检验 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 审批试桩报告 |
| 不合格 | 承包人重测 | 审批试验工艺 审核核定的指标 |
|  |  | 监理旁站, 检查试桩施工 |

| 审批开工申请 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 人员、材料、机械审核试桩总结审批 混凝土设计、对比试验材料抽检试验 |  |  |
|  |  | 同意开工 |

审核结果

合格

钢筋检查

审核结果

合格

检查孔深、孔径、

偏位

钻孔、清孔检查

导管悬高、埋深 混凝土标高、进尺

混凝土灌注监理旁站

确定数量、桩位审定测桩资格

无破损检测

承包人返工

不合格

承包人返工

不合格

|  |  | 认可测桩报告检查试块强度 |
| --- | --- | --- |
| 中间交工验收 |  |  |

在灌注桩开工前，承包人应提交开工申请报告，并附有：

① 灌注桩施工的技术方案与组织设计；

② 所有桩位的坐标计算和测量定位方案；

③ 机械设备到位清单；

④ 施工管理人员名单；

⑤ 所有施工材料的检测试验报告；

⑥ 混凝土配合比设计。

承包人提交申请报告后，并获得监理工程师批准后可以先做工艺试桩施工；试桩的目的是复核地层情况和检验施工技术方案的可靠性，确定护筒埋深，泥浆比重等参数，试桩可在桥位上进行，经监理工程师验收合格后作为工程一部分；试桩也可在场外作，试桩后废弃，废弃的试桩一般不灌注混凝土。监理工程师应随时检查试桩的情况，若承包人申请的施工方案可以满足设计和规范要求，试桩成功，可以批准开工，否则应修改施工方案。

图 5.2-4 钻孔灌注桩钢筋笼加工监理工作流程

|  | 监理抽检，原材料试验 |  |
| --- | --- | --- |
| 签认原材料检验单 |  | 合格 |

|  | 监理检查落实 |  |
| --- | --- | --- |
| 填报分项工程开工报告 |  | 通过 |

不合格

原钢筋笼成型

自检合格挂牌

填报质检资料

监理抽检合格后

挂牌

合格

运至桩基现场，安装钢筋笼

质检员巡视检查钢筋笼加工

主筋焊接加工取样自检；加强箍筋、螺旋筋加工

监理巡视检查，如发现不合规范现象，及时通知返工处理

原材料进场

取样自检

不合格复检，复

检不合格清场

分项施工方案

未通过

监理巡视检查，取焊件抽检，如焊件不合格，取双倍焊件复检，再不合格，该批焊件报废

开钻前应具备的条件：

质检人员同监理人员现场检查符合下列情况：

① 场地平整密实。

② 泥浆池、沉淀池设置合理，保证泥浆循环畅通。

③ 要求护筒周围用粘土分层夯填密实，检查护筒顶 4 点标高；

重新检测桩位中心并将护桩引至护筒外用砼保护好，并作标记；护筒顶面需高出原地面 30cm 以上，并高出地下水位 1.0～2.0m 以上，护筒内径宜比桩径大 200～400mm；护筒中心竖直线应与桩中心线重合；护筒平面位置偏差≤5cm；倾斜度偏差＜1％；干处可实测定位，水域

可依靠导向架定位，钻孔桩倾斜度控制在 0.5％之内。

④ 钻机就位检查

转盘中心应水平，钻锥中心应对准桩位中心；起吊滑轮缘、转盘中心和桩位中心应在同一铅垂线上，其偏差≤2cm。

⑤ 水源能保证供应，粘土数量满足制浆需要，并已制备出符合

钻机性能的泥浆。泥浆指标如下表：

表 5.2-24	泥浆性能指标要求表

| 钻 | 地 | 泥浆性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔方 法 | 层情 况 | 相对密度 | 粘度 （Pa - s） | 含砂率 （％） | 胶体率 （％） | 失水率 （ml/30min） | 泥皮厚 （mm/30min） | 静切力 （Pa） | 酸碱度 （pH） |
| 正循环 | —般地 层 | 1.05～ 1.20 | 16～ 22 | 8～4 | ≥96 | ≤25 | ≤2 | 1～2.5 | 8～10 |
|  | 易坍地 层 | 1.20～ 1.45 | 19～ 28 | 8～4 | ≥96 | ≤15 | ≤2 | 3～5 | 8～10 |

| 反循环 | —般地 层 | 1.02～ 1.06 | 16～ 20 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 易坍地 层 | 1.06～ 1.10 | 18～ 28 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～10 |
|  | 卵 石土 | 1.10～ 1.15 | 20～ 35 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～10 |
| 推钻冲 抓 | —般地 层 | 1.10～ 1.20 | 18～ 24 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1～2.5 | 8～11 |
| 冲击 | 易坍地 层 | 1.20～ 1.40 | 22～ 30 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 3～5 | 8～11 |

⑤ 导管要求采用内径 20～35cm，螺旋卡口连接的导管要按全

长进行试拼装并编号；进行水密承压试验，并检查导管轴线是否顺直，其弯折处不得大于 10cm。

        - 成孔至灌注前检验项目及方法

① 孔径、倾斜度

吊放验孔器（挂测绳）检查孔径和倾斜度。验孔器需放至孔底，并由测绳读数校验，确保钻孔有效深度大于设计孔深。

倾斜度检测：用测壁（斜）仪或钻杆垂线法对每桩进行检查。

② 孔深

成孔后第一次清孔后采用测锤由孔中心位置吊放至孔底进行检测，测锤重量 4～5kg，底部呈圆锥形。

实测孔深＝测绳长度+测锤长度

实测孔深-钻机钻锥长度≥设计钻孔深度＝护筒顶标高－桩底设计标高。

③ 孔底沉渣厚度

采用测锤检测成孔后第一次清孔后深及灌注前第二次清孔后孔深，计算孔底沉渣厚度。

摩擦桩孔底沉渣厚度＝第一次孔深-第二次孔深≤15cm嵌岩桩孔底沉渣厚度＝第一次孔深-第二次孔深≤5cm。

④ 孔的中心位置：查开钻前记录。

⑤ 清孔后灌注前泥浆指标：相对密度 1.03～1.10，粘度 17～ 20pa•s，含砂率＜2％。

⑥ 钢筋笼底面高程控制计算方法：

钢筋笼底面设计高程＝桩底设计高程＋钢筋笼距孔底设计距离；钢筋笼底面实测高程＝护筒标高＋支垫高-吊筋长度-钢筋笼长

度。；

⑦.  对钢筋骨架的要求

长桩骨架应分段制作，接头应错开，焊接长度应≥10d，焊条用结 502 或结 506。钢筋笼检查项目（见表 5.2-8）

        - 灌注前应具备的条件

① 质检人员同监理人员已对上述七项指标检查并符合要求。

② 钢筋笼已经监理验收合格。

③ 泥浆浆面应低于护筒出浆口，并能保证灌注砼所排出的泥浆全部顺利流出。

④ 质检人员同监理旁站安装钢筋笼，钢筋笼孔口焊接及安放导

管；钢筋笼孔口焊接必须经监理检查合格后方可下钢筋笼；导管安放要对每节导管编号，其长度及累计长度要做好记录。

⑤ 质检、试验和技术人员要到位，值班领导要落实。

        - 灌注水下砼工程应监控的项目

① 做好记录。记录灌注的混凝土方量和混凝土顶面标高；记录灌注过程中有无故障，如出现卡管、坍孔等情况应采取措施防止断桩。

② 灌注首批砼前，导管下口至孔底的距离一般宜为 25-40cm，最大不宜超过 50cm。

计算公式：导管下口距孔底距离＝第二次清孔后实测孔深－（导管总长－导管上口距护筒顶距离）≤50cm。

③ 首批砼方量应满足导管首次埋深大于或等于 1m，并满足充填

导管高度的需要。

④ 每批灌注的砼坍落度应控制在 18～22cm，并应拌和均匀，防

止离析；砼试件应上、中、下各制取一组，监理随机取样制取一组。

⑤ 灌注过程中，应保持导管埋深 2～6m 之间，超过 6m 时要及时拆除导管；在灌注结束前，要埋深大一些，以便灌注不畅时提升导管。

⑥ 砼应连续灌注，在间断过程中要定时上下扰动导管，防止发生埋管现象。

        - 钻孔灌柱桩质量检查项目（见表 5.2-25）

表 5.2-25	钻孔灌柱桩质量检查项目表

| 项 次 | 检查项目 |  |  | 规定值或允许偏 差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  |  | 在合格标准内 | 按 JTG F80/1-2004 附 录 D 检查 |
| 2 | 桩位 （mm） | 群 桩 |  | 100 | 全站仪或经纬仪：每桩检查 |
|  |  | 排 架桩 | 允许 | 50 |  |
|  |  |  | 极值 | 100 |  |
| 3 | 孔深（mm） |  |  | 不小于设计 | 测绳量：每桩测量 |
| 4 | 孔径（mm） |  |  | 不小于设计 | 探孔器：每桩测量 |
| 5 | 钻孔倾斜度（mm） |  |  | 1％桩长，且不大 于 500 | 用测壁（斜）仪或钻杆 垂线法：每桩检查 |

| 6 | 沉淀厚度（mm） | 摩擦桩 | 符合设计规定，设计未规定时按施 工规范要求 | 沉淀盒或标准测锤：每桩检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支承 桩 | 不大于设计规定 |  |
| 7 | 钢筋骨架底面高程 （mm） |  | ±50 | 水准仪：测每桩骨架顶 面高程后反算 |

        - 承包人应在监理工程师在场的情况下，对每一完成的钻孔桩，

采用经监理工程师同意的无破损检测法，对成桩的质量进行检验和评价。

        - 桩的正常钻取芯样检验的比例为 3％，且中桥以上每座至少 1

根，如果监理工程师对混凝土整体性检验有异议或在施工中遇到的任何异常情况，说明桩的质量可能低于要求的标准时，应采用钻取芯样法进行检测，以检查桩的混凝土灌注质量；对支承桩应钻到桩底 0.5m以下。

## 挖孔灌注桩质量控制

⑴ 挖孔灌注桩质量控制要点

        - 承包人应将施工方案报请监理工程师批准，任一挖孔工作开始前，都应得到监理工程师的书面批准。

①  挖孔灌注桩仅适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土

层或风化岩层的孔深不大于 15m 的桩基础；垂直提升设备应具有安全可靠的自锁装置；挖孔深度超过 10m 时，应采用机械通风。

②  挖孔的平面尺寸，不得小于桩的设计断面，在浇注混凝土时

不能拆除的临时支撑及护壁所占的面积，不应计入有效断面。

③ 承包人应保存每根桩的全部施工记录，并存档备查。

        - 支撑及护壁质量控制

① 挖孔孔壁一般可采用预制混凝土或钢板制成的井圈支护，也可以采用现浇或喷射混凝土护壁。

② 摩擦桩的临时性支撑及护壁，应在灌注混凝土时逐步拆除。

③  如以现浇或喷射混凝土护壁作为桩身的一部分时，须根据图

纸规定或经监理工程师书面批准，且仅适用于桩身截面不出现拉力的情况，护壁混凝土的级别不得低于桩身混凝土的级别。

        - 挖孔质量控制

①  挖孔前，监理工程师应检查施工安全设施；挖孔工人必须配

有安全帽、安全绳，必要时应搭设掩体，提取土渣的吊桶、吊钩、钢丝绳、卷扬机等机具，应经常检查；井口维护应高出地面 200～ 300mm，防止土、石、杂物落入孔内伤人；挖孔工作暂停时，孔口必须罩盖；挖孔时，如孔内的二氧化碳含量超过 0.3％，或孔深超过 10m时，应采用机械通风。

② 孔内岩石须爆破时，应采用浅眼爆破法，严格控制炸药用量，

并在炮眼附近加强支撑和护壁，防止震塌孔壁；当桩底进入倾斜岩层时，桩底应凿成水平状或台阶形；孔内经爆破后，应先通风排烟，经检查无毒气后，施工人员方可下井继续作业。

③  挖孔达到设计深度以后，应清除孔底松土、沉渣、杂物；如

地质复杂，应用钢钎探明孔底以下地质情况，并报请监理工程师认可后方可灌注混凝土。

        - 灌注混凝土质量控制

① 当自孔底及孔壁渗入的地下水，其上升速度较小（参考值≤

6mm/min）时，可不采用水下灌注混凝土方法。

② 混凝土坍落度，当孔内无钢筋骨架时，宜小于 65mm；当孔内设置钢筋骨架时，宜为 70～90mm；当用导管灌注混凝土时，导管应对准孔中心，混凝土在导管中自由坠落；开始灌注混凝土时，孔底积水不应超过 50mm，灌注速度应尽可能加快，使混凝土对孔壁的侧压力尽快大于渗水压力，以防止水渗入孔内；当用导管法灌注时，桩顶 2m 以下的混凝土可利用其自由坠落捣实，2m 以上的混凝土必须用振捣器捣实。

③ 孔内混凝土应尽可能一次连续灌注完毕，若施工缝不可避免时，应按照有关施工缝的要求处理，并应在施工缝设置上下连接钢筋。连接钢筋的截面积可按桩截面的 1％设置；若在施工缝上设有钢筋骨架，则钢筋骨架的截面积可作为上述 1％的配筋的一部分；若钢筋骨架的总截面积超过桩截面的 1％，则可不设置连接钢筋。

④ 当自孔底及孔壁渗入的地下水，其上升速度较大（参考值＞ 6mm/min）时，则应采用水下灌注混凝土桩的方法，用导管在水中灌注混凝土；灌注混凝土之前，孔内水位至少应与孔外地下水位同高；若孔壁土质易坍塌，应使孔内水位高于地下水位 1～1.5m；水下混凝土应连续灌注，直至灌注的混凝土顶面，高出图纸规定的截断高度，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/326222121223010054