水泥

1、单选题

1 在水泥胶砂强度试验的搅拌过程中，搅拌机中间会停拌（	），在第一个 15s 内用一胶砂皮

刮具将叶片和锅壁上的胶砂刮入锅中间。

A、30s

B、60

C、90

D、120	：C

2 测定水泥密度时，第一次和第二次恒温时，恒温水槽的温度差不大于（	）。

0.1℃

B、0.2℃

C、0.3℃

D、0.5℃：B

3GB/T 8074-2008 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 规定；如选用的空隙率不能将试样压至

规定的位置时，则允许改变空隙率的调整以（	）砝码（5 等砝码）将试样压实至规定的位置

为准。

A、3000g

B、2000g

C、1000g

D、500g:B

4 以下哪种混合材具有潜在水硬性（	）。

A、粉煤灰

B、石灰石

C、火山灰质混合材料	D、粒化高炉矿渣

D



5 以下仪器中，在水泥胶砂流动度测定过程中不需要适用到的仪器是（	）。

A、跳桌

B 试模

C、卡尺

D、水泥净浆搅拌机

D



6 在测定终凝时间过程中，当试针沉入试体（	）时，即环形附件开始不能再试体上留下痕迹

时，为水泥达到终凝状态。

A、0.2mm

B、0.3mm

C、0.5mm

D、1.0mm

C



7 下列水泥品种中，属于通用硅酸盐水泥的是（	）。

A、铝酸盐水泥	B、矿渣水泥

C、硫酸盐水泥	D、油井水泥

B



8 对于水泥 28d 抗压强度的测定，在合格实验室之间的在现性是用变异系数来表示的，可要求

其不超过（	）。

A、1%

B、3%

C、4%

D、6%D

9 在用用标准法测试水泥安定性之前，凡与水泥净浆接触的玻璃和雷氏夹内表面都要稍涂上一层

油，其中（	）油最适合。

A、煤油

B、汽油

C、菜油

D、矿物油

D



10 水泥细度检验过程中，所使用大天平最小分值不大于（	）。

A、1g

B、0.1g

C、0.01

D、0.001g

C



筛析法，不大于 0.01g，GB T1345-2005 水泥细度检验方法

勃氏法，0.001g，GB T8074-2008 水泥比表面积测定方法

11GB/T807-2008 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》规定；测定普通硅酸盐水泥粉体的比表

面积时，所用的空隙率选用（	）。

A、0.500±0.005

B、0.500

C、0.530±0.005

D、0.530

C



PI、PII 型水泥空隙率 0.5±0.005，其他水泥或粉料采用 0.53±0.005

12 火山灰硅酸盐水泥的代号为（	）。

A、P.F

B、P.S

C、P.C

D、P.P

D



（1）硅酸盐水泥代号为 P.Ⅰ和 P.Ⅱ，标准号为 GB175-1999；

（2）普通硅酸盐水泥代号为 P.O，标准号为 GB175-1999；

（3）矿渣硅酸盐水泥代号为 P.S，标准号为 GB1344-1999；

（4）火山灰硅酸盐水泥代号为 P.P，标准号为 GB1344-1999；

（5）粉煤灰硅酸盐水泥代号为 P.F，标准号为 GB1344-1999；

（6）复合硅酸盐水泥代号为 P.C，标准号为 GB12958-1999。

13 水泥细度试验时，45μm 筛析试验称取试样（	）。

A、10g

B、20g

C、25g

D、30g A

答案解析：试验时,80μm 筛析试验称取试样 25g,45μm 筛析试验称取试样 10g。



14 强度等级为 52.5 的火山灰质硅酸盐水泥的 28d 抗折强度应（	）。

A、≥5.5MPa

B、≥6.0MPa

C、≥7.0MPa

D、≥8.0MPa

C



| 品 种 | 强度等级 | 抗 3d | 压 | 强 | 度 28d | 抗 3d | 折 | 强 | 度 28d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 42.5 42.5R | ≥17.0 ≥22.0 |  |  | ≥42.5 | ≥3.5 ≥4.0 |  |  | ≥6.5 |
| 硅酸盐水泥 | 52.5 52.5R | ≥23.0 ≥27.0 |  |  | ≥52.5 | ≥4.0 ≥5.0 |  |  | ≥7.0 |
|  | 62.5 62.5R | ≥28.0 ≥32.0 |  |  | ≥62.5 | ≥5.0 ≥5.5 |  |  | ≥8.0 |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 42.5R | ≥17.0 ≥22.0 |  |  | ≥42.5 | ≥3.5 ≥4.0 |  |  | ≥6.5 |
|  | 52.5 52.5R | ≥23.0 ≥27.0 |  |  | ≥52.5 | ≥4.0 ≥5.0 |  |  | ≥7.0 |
| 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5 32.5R | ≥10.0 ≥15.0 |  |  | ≥32.5 | ≥2.5 ≥3.5 |  |  | ≥5.5 |
| 火山灰硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 | 42.5 42.5R | ≥15.0 ≥19.0 |  |  | ≥42.5 | ≥3.5 ≥4.0 |  |  | ≥6.5 |
| 复合硅酸盐水泥 | 52.5 52.5R | ≥21.0 ≥23.0 |  |  | ≥52.5 | ≥4.0 ≥4.5 |  |  | ≥7.0 |



15GB/T807-2008 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》规定；比表面积计算结果保留至（

）。

A、1cm2/g

B、1cm2/kg

C、10cm2/g

D、以上都不是

C



水泥比表面积应由二次透气试验结果的平均值确定。如二次试验结果相差2%以上时，应重

新试验。计算结果保留至 10cm2/g.

16 分割样取样时，散装水泥每1/10 编号在（

）min 内至少取（

）kg

A、5；6

B、6；5

C、6；8

D、10；10

A



17 测定水泥初凝时间的试验室温度为（	）。

A、20℃±1℃

B、20℃±2℃

C、20℃±3℃

D、18℃±2℃

B



18 在对矿渣硅酸盐水泥进行检验结果判定时，以下（	）技术指标属于选择性指标。

A、强度

B、细度

C、初凝时间	D、安定性

# B

19 水泥比表面积应由二次透气试验结果的平均值确定，如二次试验结果相差（）以上时，应重

新试验。

（A）10% ； （B）5%； （C）2%； （D）１% 。

C



20  以下哪种水泥，无需用胶砂流动度试验确定用水量，水灰比直接采用	0.50 进行强度试验

（ ） 。

（A）硅酸盐水泥； （B）粉煤灰硅酸盐水泥； （C）复合硅酸盐水泥； （D）火山灰质

硅酸盐水泥。

A



21 复合硅酸盐水泥在进行胶砂强度检验时，其用水量按

0.50 水灰比和胶砂流动度不小于

180mm 来确定。 当流动度小于 180mm 时，应以（	）的整倍数递增的方法将水灰比调整

至胶砂流动度不小于 180mm。

（A）0.1； （B）0.02； （C）0.05； （D）0.01

D



22 合格的雷氏夹在一端根部悬挂好，另一端根部挂上 300g 质量砝码时，两根指针针尖增加的

距离应在 （	） 。

（A）18.5mm±1.5mm； （B）17.5mm±1.5mm； （C）18.5mm±2.5mm； （D）

17.5mm±2.5mm。

D



23  强度试验试体的龄期是从水泥加水搅拌开始试验时算起。3  天龄期强度试验在（	）时间里

进行。

（A）72h±15min； （B）72h±30min； （C）72h±45min； （D）72h±60min 。

C



24 在对矿渣硅酸盐水泥进行检验结果判定时，以下（ ）技术指标属于选择性指标。

（A）碱含量； （B）初凝时间； （C）强度； （D）安定性。

A



25 在水泥胶砂强度试验振实成型操作时，将空试模和模套固定在振实台上，用一个适当勺子直

接从搅拌 锅里将胶砂分二层装入试模，装一层时，每个槽里约放（ ）胶砂，用大播料器播平，

接着振实。

（A）200g； （B）300g； （C）400g； （D）500g 。

B



26 水泥可以散装或袋装，袋装水泥每袋净含量为 50kg，且应不少于标志质量的（ ） 。

（A）99%； （B）98%； （C）100% ； （D）95% 。

A



27《水泥细度检验方法 筛析法》规定，试验筛每使用（ ）次后，需要重新标定。

（A）10； （B）20； （C）50； （D）100 。

D



28《水泥细度检验方法 筛析法》规定试验筛使用（ ）次后，要进行清洗。

（A）10； （B）20； （C）50； （D）5 。

A



29 当水泥细度负压筛法与水筛法或手工干筛法测定结果发生争议时，以（ ）为准。

（A）负压筛法； （B）水筛法； （C）手工干筛法； （D）负压筛法或水筛法。

A



负压筛法与水筛法或手工干筛法测定结果发生争议时，以负压筛析法为准。P41

30 中国ＩＳＯ标准砂可以单级分包装，也可以各级预配合，并以（	）量的塑料袋混合包装。

（A）1350g±1g  （B）1350g±2g	（C）1350g±5g	（D）1350g±10g

C



水 泥 450 ±2g, 标 准 砂 1350±5g， 水 225±1g 或 225±1mL

31 水泥抗折强度试验加荷速率应为（	） 。

（A）50N/s±10N/s	（B）100N/s±10N/s	（C）50N/s±5N/s	（D）100N/s±5N/s

A



32 水泥胶砂强度试件水中养护时，试件之间间隔或试体上表面的水深不得小于（ ） 。

（A）2mm； （B）3mm； （C）5mm； （D）10 mm

C



33 在雷氏夹试件成型后，应立即将试件移至湿气养护箱内养护（	） 。

（A）20h 至 24h （B）24h±1h （C）24h±2h （D）24h±4h

C



34 测定水泥密度时，第一次和第二次恒温时，恒温水槽的温度差不大于（ ） 。

（A）1.0℃	（B）0.5℃	（C）0.2℃	（D）0.1℃

C



35 用试杆法测定水泥标准稠度用水量过程中，当试杆沉入净浆并距底板（ ）的水泥净浆为标准

稠度净浆。

（A）6mm±2mm； （B）6mm±1mm； （C）4mm±2mm； （D）4mm±1mm 。

B



36 测定标准稠度用水量所用量水器的要求如下（ ） 。

（A）最小刻度 0.1ml，精度 1%； （B）最小刻度 0.５ml，精度 1%； （C）最小刻度

0.1ml，精度２%； （D）最小刻度 0.５ml，精度２%。

A



书上只写精度±0.5mL

37 复合硅酸盐水泥细度的 80μ m 方孔筛筛余不得超过（ ） 。

（A）6.0％； （B）8.0％； （C）10.0％； （D）12.0％

C



80μm 方孔筛筛余不大于 10% ，45μm 方孔筛筛余不大于 30%。

38 胶砂强度试验时，当水泥从取样至试验要保持（ ）以上时，应把它贮存在基本装满和气密性

的容器里， 这个容器应不与水泥起反应。

（A）8h	（B）24h	（C）72h	（D）28d

B



39 水泥胶砂成型试验室的相对湿度应（ ） 。

（A）低于 50%； （B）低于 90%； （C）50%±5%；  （D）不低于 50%。

D



水泥胶砂试验室温度 20±2℃，湿度不低于 50%。水泥胶 砂强度试体养护水池温度 20±

1℃。水泥养护箱温度 20±1℃，湿度不低于 90%。混凝土养护室湿度不低于 95%

40GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》规定试验室的相对湿度为（ ） 。

（A）不大于 90% ； （B）90%±5% ； （C）不大于 50%； （D）50%±5%。

C



41 用水泥净浆搅拌机拌制水泥净浆时，搅拌机先低速搅拌 120s，中间停（ ） ，同时将叶片

和锅壁上的水泥 浆刮入锅中间，接着高速搅拌 120s 停机。

（A）5s； （B）15s； （C）30s； （D）60s 。

B



42 在水泥胶砂强度试验的搅拌过程中，搅拌机中间会停拌（ ） ，在第一个 15s 内用一胶皮

刮具将叶片 和锅壁上的胶砂刮入锅中间。

（A）30s； （B）60s； （C）90s； （D）120s 。

C



43 普通硅酸盐水泥的细度以（ ）表示。

（A）颗粒级配； （B）比表面积； （C）80μ m 筛余； （D）45μ m 筛余。

B



硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用比表面积，其他硅酸盐水泥用 80μ m/45μ m 筛余。

44 某水泥标准稠度用水量测定中 加入 130.0mL 后,达到标准稠度净浆,该水泥的标准稠度用水

量（P）为 （	）。

（A）25.0%； （B）26.0%； （C）25.5%； （D）26.2% 。

# B

做稠度时候水泥用量 500g

45 普通硅酸盐水泥中烧失量应不超过（	） 。

（A）5.5%； （B）4.5%； （C）3.5%； （D） 5.0% 。

D



P.I 不超过 3.0, P.II 不超过 3.5，P.O 不超过 5.0

46GB175-2007 标准中规定水泥中 Cl-含量不得超过（ ） 。

（A）0.04%； （B）0.05%； （C）0.06%； （D）0.07% 。

C



47 计算水泥比表面积时，当被测试样的密度、试料层中空隙率与标准样品相同，试验时的温度

与校准温度 之差（ ）时，比表面积可按下计算：

（A）≤１℃； （B）≤２℃； （C）≤３℃； （D）≤４℃ 。

C



48 在测定水泥密度时，在开始第一次和第二次读数之前应将李氏瓶放入恒温水槽内，恒温时间

为 （ ） 。

（A）10min； （B）30min； （C）１h ； （D）2h 。

B



49 普通硅酸盐水泥是由硅酸盐水泥熟料、含量在（ ）的混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性

胶凝材料。

（A）>5％且≤20％； （B）>5％且≤15％； （C）>4％且≤15％； （D）>3％且≤15％。

A



50 下列物质中必须通过压蒸安定性才能检验水泥安定性是否合格的是（ ）

（A）f-CaO?； （B）MgO?； （C）SO3； （D）R2O 。

# B

P62

51 对于水泥 28d 抗压强度的测定，在合格试验室之间的再现性是用变异系数来表示的，可要

求其不超过（ ） 。

（A）1%； （B）3% ； （C）10%； （D）6％ 。

D



52 在流动度试验过程中，应将拌好的胶砂分两层迅速装入试模，第一层装到截锥圆模高度约三

分之二处， 用小刀在相互垂直的两个方向各划（	）次，用捣棒由边缘至中心均匀捣压（	）

次。

（A）10，15； （B）5，15； （C）10，20； （D）5，20 。

B



装第二层是高出模约 20mm，后….各划 5 次…. 捣压 10 次

53 雷氏夹膨胀测定仪，其标尺最小刻度为（	） 。

（A）2mm； （B）1.5mm； （C）1mm； （D）0.5mm 。

D



54 水泥中的碱含量按（	）计算值表示。

（A）Na2O； （B）K2O； （C）Na2O+0.658 K2O； （D）Na2O+ K2O 。

C

通常以钠当量（Na2Oaq）来表达，计算公式为：

Na2Oaq = Na2O + 0.658K2O

对比有低碱水泥的要求时，一般要求水泥中钠当量（Na2Oaq）小于 0.6%。

55 在整个凝结时间的测试过程中，试针沉入的位置至少要距离试模内壁（ ） 。

（A）2 mm； （B）5mm； （C）8mm； （D）10mm 。

D



56 水泥安定性试验，必须保证试验用水在 30min±5min 内将箱内的试验用水由室温升至沸腾

状态，并保持 （ ） 。以上，整个试验过程中不需补充水量。

（A）1h； （B）2h； （C）3h； （D）4h 。

C 在 30min±5min 内加热至沸并恒沸 180min±5min



57 测定水泥密度时，试验结果取两次测定结果的算术平均值，两次测定结果之差不得超过（	）。

（A）0.01 g/cm3； （B）0.05 g/cm3； （C）0.02 g/cm3 ； （D）0.1 g/cm3

C



58 在水泥胶砂搅拌过程中，各个搅拌阶段时间误差应在（	）以内。

（A）±1s； （B）±2s ； （C）±1.5s； （D）±2.5s 。

A



59 水泥以生产者同编号水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号水泥中

取样，双方共同签封，或认可卖方自行取样。以上样品卖方应保存（	） 。

（A）３０d； （B）５０d； （C）６０d； （D）９０d 。

D



60 水泥试验室控制的温度、湿度为（ ）

A、温度 20±2℃，相对湿度不低于 50%B、温度 20±1℃，相对湿度不低于 90% C、温度

20±1℃，相对湿度不低于 50% D、温度 20±2℃，相对湿度不低于 90%

A



【解析】 详见 水泥胶砂强度检验方法（GB/T17671-1999）



61 水泥湿气养护箱控制的温度、湿度为（ ）

A、温度 20±2℃，相对湿度不低于 90% B、温度 20±1℃，相对湿度不低于 50% C、温度

20±1℃，相对湿度不低于 90% D、温度 20±2℃，相对湿度不低于 50%

C



【解析】 详见 水泥胶砂强度检验方法（GB/T17671-1999）

62 水泥试体在养护池中养护，养护池的水温应控制在（ ）

A、18℃±2℃ B、20℃±1℃ C、20℃±2℃ D、19℃±2℃

B



【解析】 详见 水泥胶砂强度检验方法（GB/T17671-1999）

63 水泥胶砂搅拌机搅拌时，叶片与锅壁之间的间隙一般应（ ）

A、每周检查一次 B、每旬检查一次 C、每季检查一次 D、每月检查一次

D



【解析】 详见 水泥胶砂强度检验方法（GB/T17671-1999）

64 水泥试模由三个水平的模槽组成，其材料和制造尺寸应符合的要求（ ）

A、JC/T682-2005

B、JC/T683-2005

C、JC/T726-2005

D、JC/T723-2005

C



【解析】 详见 水泥胶砂强度检验方法（GB/T17671-1999）

65 水泥行星式搅拌机应符合的要求（ ）

A、JC/T681-2005

B、JC/T682-2005

C、JC/T683-2005

D、JC/T723-2005

A



66 水泥振实台应符合的要求（ ）

A、JC/T681-2005

B、JC/T682-2005

C、JC/T683-2005	D、JC/T723-2005

B



67 水泥抗折强度试验机应符合的要求（ ）

A、JC/T723-2005

B、JC/T724-2005

C、JC/T726-2005

D、JC/T729-2005

# B

68 水泥抗压夹具应符合的要求（ ）

A、JC/T681-2005 B、JC/T682-2005 C、JC/T683-2005 D、JC/T723-2005

C

69 水泥胶砂用标准砂的湿含量是在105～110℃下用代表性砂样烘（ ）的质量损失来测定，以

干基的质量百分数表示，应小于 0.2%。

A、1.5 小时 B、恒重 C、2 小时 D、1 小时

C



70 水泥强度检测时，对于 24 小时龄期的试模，应在破型前多少时间内脱模（ ）

A、15 分钟 B、20 分钟 C、25 分钟 D、30 分钟

# B

71 水泥试体在抗压强度时，应以多少的速率均匀地加荷直至破坏（ ）

A、2400N/S±200N/S B、2500N/S±200N/S C、2400N/S±100N/S D、2400N/S±

100N/S A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/327022013030006035