龙江小区商业综合楼C 楼

钢筋电梯井项目

# 施工方案

编制单位：南京金湖建筑安装工程有限公司

日	期：二 OO 八年四月七日

# 第一章	编制说明

一、编制依据

1、本工程的施工图纸及业主要求。

2、国家、江苏省和南京市有关建筑安装工程施工验收规范标准、规定。

二、编制原则

坚持我公司的质量方针：质量第一，安全生产；承诺守信，用户至上。

今天的质量就是明天的市场，合理安排施工进度，精心施工，将我们的设想和我公司的质量、安全目标及质量方针贯彻于项目施工的全过程，实现我们的承诺。

三、关于工程施工工期

根据业主要求的工期，本公司将立即组织有关人员认真研究、精心部署、积极协助建设单位做好开工前的准备工作，并仔细协调好社会各方面关系，确保工程施工工期。

四、关于工程质量

质量等级：符合国家验收合格标准五、关于安全生产、文明施工管理

为了确保该工程文明施工，按省、市有关部门的要求进行施工现场管理，我公司将该工程现场管理目标确定为：文明现场，安全事故为零。

# 第二章	工程概况

一、建筑特征

本工程为室内增加电梯井项目，地下一层，地上四层。钢筋混凝土结构。合理使用年限 50 年；耐火等级为二级屋；抗震设防烈度为

7 度，抗震设防类别为：丙类，建筑场地类别：二类。

二、本工程其它建筑特征如下：

1、钢筋混凝土柱、梁，标号为C30；

2、KM1 空心砖M5 混合砂浆砌填充墙；

3、内粉 12 厚 1:3 水泥砂浆打底,8 厚 1:2.5 水泥砂浆面层。

# 第三章	施工部署

为了确保按我公司制订的工期、质量、安全文明、现场的管理目标完成本工程建设任务，我公司将从施工组织、施工管理、技术管理、安全管理等方面进行保证，在财力、物力和人力投入方面向本工程倾斜，经分析研究，特作如下部署。

一、施工准备工作

1、我公司如中标，立即组织有关人员进驻现场，先行做好内业和外业各项准备工作，以保证工程正式开工并有条不紊地进行。

2、遵守基建程序，合理安排。二、施工阶段的划分

根据工程特点及施工程序大致原则为“先地下，后地上；先主体， 后装修；先土建，后安装”，对制约工期的分部分项工程进行突击施工，合理安排工序穿插施工。

三、主要机械设备的选用

1、垂直运输：人工运输。

2、现场搅拌砼、砂浆：共投放350L 砼搅拌机 1 台，负责砼的浇筑和粉刷所需砂浆的搅拌。

3、水平运输：选用人力翻斗车共3 辆，负责水泥、黄砂、石子、砂浆及砼的运输。

机械设备入周转材料的投放详见附表二。五、施工组织机构

本工程推行项目经理负责制，即以项目经理为主的领导班子直接

组织，下设瓦工、木工、钢筋三个专业小组及有关的业务管理人员组成。组织结构名单及劳动配备计划见附表三。

# 第四章	主要工程施工方法

一、新旧柱的连接

1、新旧柱的连接要求

新增钢筋混凝土结构框架柱及梁，混凝土强度等级C30，采用植 筋法连接新旧柱。

2、具体施工方法

1）.钢筋混凝土的施工

钢筋混凝土柱钢筋与原结构的连接:采用电锤打孔,德国稀艾得胶粘结固定。

植筋的效果主要取决于粘结施工质量。植筋施工应严格按下列工艺流程进行，并由专业化施工队伍施工。主要施工工艺流程如下：

表面处理→钻孔→清洗→配胶→粘贴→固定及加压→固化→检验→防腐处理

- 表面处理：表面处理包括加固构件结合面处理，是最关键的工序。对于混凝土构件结合面，应根据构件表面的新旧程度、坚实程度、干湿程度，分别按以下四种情况处理：

- 对很旧很脏的混凝土构件的粘合面，应先用硬毛刷蘸高效洗涤剂，刷除表面油垢污物后用冷水冲洗，再对粘合面进行打磨，除去2～3mm	厚表层，直至完全露出新结构面，并用无油压缩空气吹除粉粒。若表面严重凸凹不平，可用高强树脂砂浆修补。

- 如混凝土表面不是很脏很旧，则可直接对粘合面进行打磨， 去掉 1～ 2mm	厚表层，用压缩空气除去粉尘或用清水冲洗干净，待完全干燥后用脱脂棉蘸丙酮擦拭表面即可。

- 对于新混凝土结合面，先用钢丝刷将表面松散浮渣刷去，用

清水冲洗，待完全干后即可。

- 对于湿度较大的混凝土构件或龄期在三个月以内的混凝土构件，因一般树脂类胶黏剂在潮湿的基层粘结强度会大幅度降低，则可选用在潮湿面粘结的水下结构胶品种。

- 配胶：目前各种结构加固用胶黏剂基本上为甲、乙双组份， 须在使用时于现场临时配制；配制原则上应按产品使用说明书规定进行，但由于胶的时限性较强，使用前还应进行现场试配，根据当时当地气温条件及存放时间长短作适当调整，选择各项力学指标均为最优的配比；按选定配比称量，将甲、乙两组份倒入干净容器，采用机械按同一方向进行搅拌，至色泽完全均匀为止。

- 粘贴：胶黏剂配制好后，用抹刀同时涂抹在已处理好的混凝土表面和钢板贴合面, 为使胶充分浸润、渗透、扩散、粘附于结合面，宜先用少量胶于结合面来回刮抹数遍，再添抹至所需厚度（ 1～ 2mm），为防止流淌,  可加一层脱蜡玻璃丝布。

- 固定：钢板粘贴好后立即用卡具、支撑或膨胀螺栓等固定， 以使胶液刚从钢筋边缘挤出为度；膨胀螺栓一般兼作钢板的永久附加锚固措施，其埋设孔洞应与钢板一道于涂胶前配钻。

- 固化：前面提到的几种结构胶黏剂都是在常温下固化，24h 即可拆除夹具或支撑，3d 即可受力使用；若气温低于 10 度，应采取人工加温，一般用红外线灯加热；固化期间不得对钢板有任何扰动。

(6）检验: 粘钢的同时必须按 GB－7124－86 所述方法以相同条件制备钢－钢拉伸剪切试件及钢－混凝土双剪试件各 5 个，进行粘结抗剪强度试验；钢－钢粘结抗剪强度试验值不得低于该种胶的相应值，钢－混凝土抗剪破坏必须发生在混凝土上。

## 二	钢筋混凝土结构工程

1、钢筋工程

钢筋工程是结构工程质量中的重要一环，要把住材质、焊接、加

工、绑扎的质量关和成品保护关，施工前要熟悉图纸，认真交底，施工过程中要跟踪质检，确保钢筋工程的质量。

1）.材质要求

- 进场钢筋应有出厂质量证明书或厂方试验报告单。

- 外观检查：钢筋表面或每捆（盘）钢筋均有标识，钢筋表面不得有裂纹、折痕和锈蚀现象。

- 力学性能试验：对进场钢筋，按现行国家标准的规定抽取试样作力学性能的试验，合格后方可使用。

2）.施工准备工作

- 做好钢筋施工的技术交底工作，钢筋由项目部放样组统一放样，现场施工前，首先由钢筋放样员按设计图纸及施工规范翻样， 由土建专业技术人员核对签字后，下发给施工队。索取钢材试验报告单，核验材质合格后方可开始加工。对岗位操作人员证书进行查验， 无证焊接人员必须经培训考试合格后持证上岗，在规定的范围内进行焊接工作。

- 做好各种规格钢筋焊接接头型式的试验工作。

- 垫块制作:钢筋保护层垫块用 1:2.5	水泥砂浆制作，水泥强度等级不低于 32.5	级。要注意对垫块的养护，确保其强度。

- 对各种钢筋机械进行保养，安装和试车运转正常后方可使用。

3）.钢筋加工

施工队拿到料单，核对无误后，按料单截料加工。下料时应统筹考虑，长短结合，注意提高钢筋的利用率。钢筋加工好后按料单分规格、型号、使用部位挂牌堆放，然后运至作业面绑扎安装。每堆钢筋料牌不少于两块，单件、少件的应单独存放，以免混淆。

- 钢筋加工的质量要求

钢筋的断口不得有马蹄形或起弯现象。钢筋下料长度允许偏差不

超过±10mm	。

- 钢筋的连接方式采用以下形式

柱内竖向主筋接头采用电渣压力焊连接，梁筋及Ф20mm（不含） 以上的板筋以闪光对焊为主，Ф18mm	以下的钢筋采用绑扎接头。4）.钢筋绑扎

（1)	柱筋的绑扎：柱筋接头位置按规定错开，柱筋绑扎前先校正垂直度和平面位置。柱子箍筋绑扎前，应在四角的主筋上划出箍筋的分档标志，然后才开始绑扎。每个节点均需绑扎，柱箍距板面 50mm 为第一道箍筋位置。钢筋绑扎完后，根据保护层厚度挂砂浆垫块，四面水平方向放置两块、垂直方向每隔 60cm	放置一块。

（2)梁筋的绑孔：绑扎梁筋时，应在梁四角主筋上划出箍筋分档标志，然后才开始绑扎箍筋，先穿好腰筋，再绑箍筋及拉钩，拉钩应钩住主筋及箍筋。四角主筋用骑鞍式绑扣，以使主筋与梁箍筋圆弧部分相吻合。距柱边 50mm	为第一道箍筋位置。

5）.防止钢筋位移的措施

（1)防止柱筋位移：在楼板上铁处应加绑一道箍筋，与楼板粱筋点焊，以防浇筑楼板混凝土时柱主筋移位。混凝土浇完后立即对柱筋位置进行复验，必要时及时进行纠正；事先用φ 18 螺纹钢按照柱筋间距、位置焊好网格箍，在柱中上部位各套一个，确保浇筑柱混凝土时柱筋间距、位置准确

无误。

(2)防止板筋位移：板筋绑扎成型后，严禁直接踩踏，在板筋上放置长 1m 左右、用Ф20 的钢筋焊接的马镫，将脚手板放在马镫上， 以备检查人员及浇筑混凝土时使用。

2、模板工程

考虑该工程的特点，我们采用钢木（竹胶板）组合模板体系，支撑体系采用钢管脚手架配合早拆体系。钢木（竹胶板）组合模板体系

的优越性是浇筑的混凝土质量好，表面光滑平整。

- 钢木（竹胶板）组合模板体系的优点是：板面尺寸大，接缝严密，浇筑的混凝土表面光滑平整、接缝少、不漏浆，二是工效高， 钢木楼板单位面积重量小，搬运省力；板面光滑，易脱模；板面尺寸较大，模板配件少，装拆简单；模板刚度大，支撑简单，综合提高工效 2	倍以上。

- 结构模板配置一次配齐。

- 混凝土养护达到规范要求的强度后方可拆除模板，但保留养护支撑不动，直至达到设计强度。养护支撑间距不得大于2m。

- 模板支设交接处采用企口龙骨贴止浆条，务必交接严密， 尺寸准确，模板光滑平整，争取达到清水混凝土标准。

- 梁板支撑选用角扣式脚手架，这种体系承载力大，使用方便、灵活，布置间距在 600mm×120mm	左右，高度调节范围也较大。支撑头选用早拆支撑头或可调U	型托。

- 常见质量通病及防治：

- 常见质量通病：模板工程常见的质量通病有大跨度，大截面梁上口炸模、歪斜、梁底不平，下挠；柱模炸模、偏斜；柱根跑浆； 楼梯底部不平，侧帮漏浆；同轴线同截面柱边线不在同一条直线上、梁柱节点缩颈不规矩等。

- 防治措施：大跨度梁板支模时应按要求拉线，起拱 3‰，支模时应严格控制。梁支模时，底模及上口侧模均应拉线找直, 大截面梁应加Φ12 对拉螺栓。柱模中间应每隔 60cm 加一道对拉螺栓，柱箍间距不大于 40cm。柱模板底部应抹 5cm 宽，2cm 厚水泥砂浆台。防止跑浆。楼梯底模采用竹胶合板，小龙骨间距不大于 30cm，侧帮应用木板钉牢，支撑架间距不大于 1.2m。同一轴线上同截面的柱支模时应拉通线找直。解决梁柱节点缩颈不规矩质量通病，可采用制作整体梁柱节点异型木模板的方法。

3、混凝土工程

本工程结构施工全部采用现场自拌混凝土。施工中将从混凝土的运输、浇筑、振捣、养护到施工缝处理各个程序入手，严格按照工艺要求操作，确保混凝土施工质量。

- 混凝土采用自拌混凝土，混凝土强度试验实行控制，按规定进行取样试验。

- 梁、底板混凝土浇筑采用从一端开始，边铺混凝土边振捣、边抹平。浇混凝土采用“赶浆法”连续向前进行，标高、厚度采用水准仪定点测平， 用小白线严格控制板面标高和表面平整。

- 施工缝留置与处理。柱子留置在楼板底面，主梁下面 5cm 梁、楼板留置在次梁跨度中间 1/3 范围内；施工缝均留直槎，在再次浇筑混凝土前应将表面松散混凝土剔除，充分湿润和冲洗干净，在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆，并细致振捣密实。

(4)混凝土应一分层浇筑分层振捣，每层厚度不大于 50cm，振捣棒移动间距不大于50cm,必须插入下层混凝土5cm 以消除两层混凝土的接缝，混凝土振捣时间以混凝土不再显著下沉，无气泡且泛水泥浆时为度，浇筑梁板混凝土时，使用平板式振动器和插入式振捣棒相结合，不得漏振，保证混凝土密实；梁、板、柱节点处钢筋稠密部位采用振动棒重点振捣，并配合Ф30	小振捣棒振捣。

- 柱浇筑前，在底板浇筑 5cm	厚与混凝土成分相同水泥砂浆， 混凝土下料应分层浇筑，第一层浇筑厚度控制在 50cm,	下料点均匀分布，连续进行，振捣密实。

- 柱及梁混凝土养护采用水溶型混凝土养护剂，板设专人浇水养护，养护时间为 7d ，每天浇水的次数以保持混凝土表面湿润为宜。

- 混凝土要按规范要求留试块, 浇筑混凝土前应书面通知监

理及相关单位,	做好见证试验。

- 混凝土成品保护：已浇筑完的楼板，必须在混凝土强度达到 1.	2MPa	以后，方准上人操作，混凝土浇筑时保护好埋件、埋管

（ 盒）等，控制拆模时间，确保棱角完整，表面平整。

## 三、墙体工程

- 本工程底层采用 KM1 空心砖砌块砌筑，砌筑砂浆为 M5	混合砂浆。

  - 砌体施工前，依据砌筑图放出第一皮砌体的轴线、砌体边线和洞口线。

  - 砌块排列上下皮应错缝搭砌，搭砌长度一般为砌块的 1/ 2， 不得小于砌块高的 1/ 3， 也不应小于 150mm， 搭错缝不能满足要求时，应采取压钢筋网片的措施。

  - 砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝，且不得采用砖镶砌。

  - 砌体水平灰缝厚度为 15 mm	，垂直灰缝宽度为 20 mm	。大于 30 mm	的垂直缝要用 C20	细石混凝土灌实。

  - 砌块应提前一天浇水湿润，冲去浮尘，清除砌块表面的杂物。

  - 每层开始时，应从转角处或定位砌块处开始，应吊砌一皮， 矫正一皮，皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

  - 注意施工时，门窗洞口处要设混凝土抱框。

## 四、内墙装饰工程

1、内粉刷项目

- 将墙面的浮灰、废余砂浆等清除干净， 对局部凹进过大处，用混合砂浆加 108	胶拌均，分层补平。

- 在墙面上打六角钢丝网，防止砂浆开裂空鼓，可用铁钉或钢丝做成U	型打入，间距不大于 0. 3m。在砌块墙同其他墙面的交接

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/328065033026006041