渠道改造工程

# 钢筋混凝土扶壁式挡土墙监

# 理实施细则

编制：

批准：

工程项目管理有限公司

2019 年 4 月 22 日

目	录

一、工程概况…	2

二、编制依据…	2

三、编制目的…	3

四、监控目标…	3

五、工作范围…	3

六、工艺流程…	5

七、工作内容…	5

八、工作措施…	27

# 一、工程概况

## 建设单位：代建单位：设计单位：施工单位：建设地点：

## 工程规模：半坑溪全长 110 米，渠道宽 8.0 米，全线均为明渠， K0+056 处有相交道路的桥梁上跨。K0+070 至终点段渠道岸墙采用钢筋混凝土扶壁式挡墙，墙高 11.0~12.5 米。

# 二、编制依据

## 1、本项目工程监理合同；

## 2、经业主批准的《监理规划》；

## 3、《建设工程监理规范》(GB50319-2013)；

## 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)；

## 5、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)；

## 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)；

## 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)；

## 8、与建设工程项目有关的标准，设计文件，技术资料；

10、其他建设工程合同。

# 三、编制目的

## 为了指导监理工作，使监理人员通过各种控制方法能更好地进行质量控制；增加监理对本工程的认识和熟悉程度，针对性地开展监理工作；提高监理的专业技术水平与监理素质；监督施工质量达到设计和标准规范的要求，特编制本监理实施细则。

# 四、监控目标

### 质量目标：确保工程质量内实外美，挡墙工程验收合格率

100%，满足设计及规范要求。

### 工期目标：满足建设单位的工期目标要求。

### 投资目标：严格按照施工合同进行验工计价，做到真实、准确。

### 安全目标：无责任施工重大事故、无责任人身死亡事故。

### 环保水保：严格执行国家有关建设项目环保和水保规定，工程项目符合国家批准的环保、水保要求。

# 五、工作范围

1、准备阶段

### 审查施工单位的施工人员和机械到位情况是否符合施工合同的规定，特别是大型土方施工机械是否到位。

### 熟悉设计文件。

### 审核施工单位提报的施工方案是否合理、可行。

### 复核施工放样测量结果。

### 审查施工单位检测仪器和设备是否齐全；工地试验室是否经监理单位、建设单位验收合格。

### 审查施工单位是否建立质量和安全保证体系；是否建立健全质量安全岗位责任制；是否有质量、安全检查制度；专职质量、安全检查人员是否到位；审查质量、安全检查人员资质是否合格；施工人员是否经过岗前安全培训和教育。

### 审查施工单位是否制定针对性的环境保护、水土保持、文明施工等措施。

### 特殊情况下的应急预案是否制订并具有可操作性。

### 施工临时设施选点是否得当，是否有消防措施。

### 施工便道是否能保证运量和安全的基本要求。

2、施工阶段

### 施工方法和工艺是否与批准的施工方案一致，能否保证工程质量。

### 施工单位是否按规定的方法、频率和要求进行质量自检，并及时向监理提报各种质量检测资料。

### 施工进度是否按计划进行，进度报表是否与实际完成情况相符，保证施工进度的措施是否可行。

### 工序交接制度是否按要求执行。

### 是否按规定的程序严格执行隐蔽工程报验制度。

### 安全防护人员是否到位，措施是否得当，防护用品是否齐全。

### 质量标准和技术要求执行情况。

### 存在的问题或不足，能否得到不断改进和提高。

### 弃土的处理是否妥当。

### 施工过程中，质量、安全保证体系是否有效运作，质量、安全责任制是否落实。

### 参与质量、安全事故和环水保问题的调查处理。

3、验收阶段

### 核实分项分部工程的完成数量。

### 复核施工单位提交的工程数量及各类验收资料，并现场检查签认。

### 参加单位工程验收以及竣工初验和复验。

### 编写本工程监理工作总结。

# 六、工艺流程

1、扶壁式挡土墙

### 地基放线开挖→基槽验收→地基换填处理→混凝土垫层施工→基础钢筋绑扎→基础模板安装→基础混凝土浇筑、养护→墙体放线→

### 搭设脚手架→墙体钢筋绑扎→墙体模板安装→墙体混凝土浇筑、养护→反滤层施工→土方回填。

# 七、工作内容

1、土方开挖

### 土方开挖前，对地面排水和降低地下水位工作进行检查。

### 土方施工中，经常检查其平面位置、水平标高和边坡坡度。

### 检查平面控制桩和水准控制点是否采取可靠的保护措施，定期复测和检查。

### 开挖后的土方不得堆放在基坑边缘。

### 临时性挖方的边坡值应符合表 2 的规定：

表 2 临时性挖方边坡值

| 土的类别 |  | 边坡值(高：宽) |
| --- | --- | --- |
| 砂土(不包括细砂、粉砂) |  | 1:1.25～1:1.50 |
| 一般粘性土 | 硬 | 1:0.75～1:1.00 |
|  | 硬塑 | 1:1.00～1:1.25 |
|  | 软 | 1:1.50 或更缓 |
| 碎石类土 | 充填坚硬、硬塑粘性土 | 1:0.5～1:1.00 |
|  | 充填砂土 | 1:1.00～1:1.50 |
| 注：1、设计有要求时，应符合设计标准。 2、采用降水或其他加固措施，可不受本表限制，但应计算复核。 3、开挖深度，对软土不应超过 4m，对硬土不应超过 8m。 |  |  |

### 土方开挖工程的质量检验标准应符合表 3 的规定：

| 项 | 序 | 项目 | 允许偏差或允许值 |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 校核基坑基槽 | 挖方场地平整 |  | 管沟 | 地(路)面基层 |  |
|  |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  |  |
|  | 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 | 水准仪 |

表 3 土方开挖工程质量检验标准

| 主控项 目 | 2 | 长度宽度(由设计中心向两边量) | +200 -50 | +300 -100 | +500 -150 | +100 | — | 经纬仪、用钢尺量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 边坡 | 设计要求或表 2 |  |  |  |  | 观察或用坡度尺量 |
| —般项 目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 用 2m 靠尺或楔形塞 尺检查 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  |  |  |  | 观察或土样分析 |

## 基槽开挖至基础底高程后，若地基土承载力低于地质提供的特征值，施工单位应以书面形式上报监理工程师，经监理工程师现场勘验确认后，通知设计人员及地质人员，经现场查看后，确认处理。

## 基槽分段开挖，避免基槽暴露时间过长。基槽开挖时，机械开挖土方不应一次性到设计高程，应预留 20cm 厚，利用人工进行清槽，避免对原状土的扰动。

## 地基开挖过程中遇软弱夹层、较大构造裂隙等不良地质情况时应及时通知勘查和设计进行处理。

2、基坑(基槽)验收

## 基坑开挖至基底设计标高并清理后，施工单位必须会同勘察、设计、建设、监理等单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。

## 基槽开挖后，应检验下列内容：

## 核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高。

## 核对坑底土质和地下水情况。

## 空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的位置、深度、性状。

3、地基换填

  - 碎石地基

## 级配碎石等材料及配比应符合设计要求，碎石应搅拌均匀。

## 施工过程中检查分层铺设厚度及压实系数。

## 施工结束后，应检验碎石地基的承载力。

## 碎石地基的质量验收标准应符合表 5 的规定。

表 5 碎石地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | Kpa | ≥300 | 设计要求 |
|  | 2 | 配合比 | 设计要求 |  | 按拌合时的体积比 |
|  | 3 | 压实系数 | ≥0.93 |  | 现场检测 |
| —般项目 | 1 | 碎石中有机质含量 | mm | ≤5 | 焙烧法 |
|  | 2 | 碎石含泥量 | % | ≤5 | 水洗法 |
|  | 3 | 石料粒径 | mm | ≤100 | 筛分法 |
|  | 4 | 含水量(与最优含水量比较) | % | ±2 | 烘干法 |
|  | 5 | 分层厚度偏差(与设计要求比较) | mm | ±50 | 水准仪 |

4、钢筋工程

  - 原材料

## 钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。

## 钢筋进场时应按现行国标标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499 等规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准规定。

## 检查数量：按进场批次和数量的抽样检验方案确定。

## 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

## 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

## 检验方法：检验化学成分等专项检验报告。

## 钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或

## 片状老锈。

## 检验数量：进场时和使用前全数检查。检验方法：观察。

  - 钢筋加工

## 受力钢筋的弯钩和弯折应符合设计及规范要求。

## 检验数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不少于

## 3 件。

## 检验方法：钢尺检查。

## 除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩的形式符合设计及规范要求。

## 检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不少于

## 件。

## 检验方法：钢尺检查。

## 钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合表 6

## 的规定。

## 检查数量：按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 3 件。

## 检验方法：钢尺检查。

| 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |
| 箍筋内径尺寸 | ±5 |

表 6 钢筋加工的允许偏差

  - 钢筋连接

### 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量：全数检查。

### 检验方法：观察。

### 在施工现场应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18 的规定，抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

### 检查数量：按有关规程确定。

### 检验方法：检查产品合格证、接头力学性能试验报告。

### 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。

### 检查数量：全数检查。

### 检验方法：观察，钢尺检查。

### 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开.

### 检查数量：在同一检验批内应抽查构件数量的 10%。检查方法：观察、钢尺检查。

  - 钢筋安装

### 钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

### 检查数量：全数检查。

### 检验方法：观察，钢尺检查。

### 钢筋安装位置偏差应符合表 7 的规定。

表 7 钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差 (mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 网眼尺寸 |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取大值 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  | ±5 | 钢尺检查 |
| 受力钢筋 | 间距 |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取大值 |
|  | 排距 |  | ±5 |  |
|  | 保护层厚度 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | 钢尺检查 |
|  |  | 板、墙、壳 | ±3 | 钢尺检查 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 | 钢尺检查 |
| 预埋件 | 中心线位置 |  | 钢尺检查 | 钢尺检查 |
|  | 水平高差 |  | +3.0 | 钢尺和塞尺检查 |

注 1、 检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

- 、表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到 90%及以上，且不得有超过表中数值 1.5 倍的尺寸偏差

  - 隐蔽验收

### 在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

### 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等；

### 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等；

### 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；

### 预埋件的规格、数量、位置等。

5、模板工程

  - 模板安装

### 安装现浇结构的上层模板及其支架时，下部结构应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

### 检查数量：全数检查。

### 检验方法：对照模板设计文件和施工技术方案观察。

### 在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。检查数量：全数检查。

### 检验方法：观察

### 模板安装应满足下列要求：

### 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；

### 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

### 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

### 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。

### 检查数量：全数检查。检验方法：观察。

### 用作模板的地坪、胎模等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓。

### 检查数量：全数检查。检验方法：观察。

### 现浇结构模板安装偏差应符合表 8 的规定。

表 8 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线钢尺检查 |
| 截面内部尺寸 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 柱、墙、梁 | +4，-5 | 钢尺检查 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m 靠尺和塞尺检查 |

  - 模板拆除

## 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合表 9 的规定：

## 检查数量：全数检查。

## 检验方法：检查同条件养护试件强度试验报告。

表 9 底模拆除时的混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度(m) | 达到设计的混凝土立方体抗 压强度标准值的百分率(%) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |

## 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。检查数量：全数检查。

## 检验方法：观察。

## 模板拆除时，不应对结构形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

## 检查数量：全数检查。检验方法：观察。

## 模板及支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。

6、混凝土工程

  - 原材料

## 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 等的规定。

## 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

## 钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

## 检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过 200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样不少于一次。

## 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

## 混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076 、《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119 等和有关环境保护的规定。

## 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

## 检验方法：检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

## 混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 和设计的要求。

## 检验方法：检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。

## 混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596 等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

## 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

## 检验方法：检查出厂合格证和进场复验报告。

## 普通混凝土所用的粗、细骨料的质量，应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52 的规定。

## 检查数量：按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

## 检验方法：检查进场复验报告。

:	注：1 混凝土用的粗骨料，其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的 1/4，且不得超过钢筋最小净间距的 3/4；

2 对混凝土实心板骨料的最大粒径不宜超过板厚的 1/3 ，且不得超过 40mm。

## 拌制混凝土宜采用饮用水，当采用其他水源时，水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63 的规定。

## 检查数量：同一水源检查不应少于一次。检验方法：检查水质试验报告

  - 配合比设计

## 混凝土应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55 的有关规定，根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。

## 对有特殊要求的混凝土，其配合比设计尚应符合国家现行有关标准的专门规定。

## 检验方法：检查配合比设计资料。

## 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其工作性应满足设计配合比的要求。开始生产时应至少留置一组标准养护试件，作为验证配合比的依据。

## 检验方法：检查开盘鉴定资料和试件强度试验报告

## 混凝土拌制前，应测定砂、石含水率，并根据测试结果调整材料用量，提出施工配合比。

## 检查数量：每工作班检查一次。

## 检验方法：检查含水率测试结果和施工配合比通知单。

  - 混凝土施工

## 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：

## 每拌制 100 盘且不超过 100m3 的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

## 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时，取样不得少于一次；

## 当一次连续浇筑超过 1000m3 时，同一配合比的混凝土每 200m3 ，取样不得少于一次；

## 同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

## 每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

## 检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告。

## 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。

## 检查数量：全数检查

## 检验方法：观察、检查施工记录。

## 混凝土浇筑完毕后应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定:

## 应在浇筑完毕后的 12h 以内，对混凝土加以覆盖，并保湿养护；

## 混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于 7d ；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于 14d；

## 浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态，混凝土养护用

## 水应与拌制用水相同；

## 采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水；

## 混凝土强度达到 1.2N/mm2 前，不得在其上踩踏或安装

## 模板及支架。

注：

: 1 当日平均气温低于 5 时不得浇水；

- 当采用其他品种水泥时，混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定；

- 混凝土表面不便浇水或使用塑料布时，宜涂刷养护剂；

- 对大体积混凝土的养护，应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施。

## 检查数量：全数检查。

## 检验方法：观察，检查施工记录。

  - 混凝土强度评定

## 结构构件的混凝土强度，应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 的规定分批检验评定。

## 对采用蒸汽法养护的混凝土结构构件，其混凝土试件应先随同结构构件同条件蒸汽养护，再转入标准条件养护共 28d。

## 当混凝土中掺用矿物掺合料时，确定混凝土强度时的龄期可按现行国家标准《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146 等的规定取值。

## 当混凝土试件强度评定不合格时，可采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。

  - 外观质量

## 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。

## 检查数量：全数检查。

## 检验方法：观察，检查技术处理方案。

## 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。 对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

## 检查数量：全数检查。

## 检验方法：观察，检查技术处理方案。

  - 尺寸偏差

## 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，

## 应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。

## 检查数量：全数检查。

## 检验方法：量测，检查技术处理方案。

## 6.6 .2 现浇结构和混凝土设备基础拆模后的尺寸偏差应符合表

## 11 的规定。

表 11 现浇结构尺寸允许偏差和检验方法

| 项 目 |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 | 基础 |  | 15 | 钢尺检查 |
|  | 墙 |  | 8 |  |
| 垂直度 | 层高 | ≤5m | 8 | 经纬仪或吊线钢尺检查 |
|  |  | ＞5m | 10 | 经纬仪或吊线钢尺检查 |
| 标高 | 层高 |  | ±10 | 经纬仪或拉线钢尺检查 |
|  | 全高 |  | ±30 |  |
| 截面尺寸 |  |  | +8，-5 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  |  | 8 | 2m 靠尺和塞尺检查 |

注：检查轴线、中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/347055163104006050