# 1  总 则

1.0.1    为规范复合纤维水硬卷材在浮筑构造楼板隔声保温工程中的应用，保证工程质量，

做到技术先进、安全可靠、经济合理，生态环保、制定本标准。

【条文说明】

浮筑构造楼板是改善建筑楼板在上面受撞击声作用，楼板面室内声环境质量的一个

有效措施之一。对垫层材料的性能与撞击声改善量的相关性进行探讨及工程实践表明，

该技术的关键点在于楼板结构层与上面浮筑层之间的垫层材料，既要有良好的弹性和必 要的厚度，又要有受压后垂直方向上变形较小和与浮筑层结合良好、且能减少浮筑层出

现开裂，保证浮筑构造楼板整体的工程质量符合设计要求。

目前，浮筑构造楼板在建筑楼板中的设计应用较为普遍，但由于弹性垫层材料多种 多样，质量参差不齐，不仅楼板工程的撞击声隔声性能难以达到要求，浮筑层开裂也较 为普遍，使得浮筑构造楼板在楼板工程中的设计应用大受影响。为保证浮筑构造楼板工 程质量，促进浮筑构造楼板技术的高质量发展，成都市节能及新材料产业协会楼地面隔 声保温研发应用专委会组织有关企业，通过团体标准《交联聚乙烯卷材浮筑楼板隔声保

温系统应用技术标准》T/CDJC003-2022实践经验的总结，进一步反复探讨、实验研究，

在交联聚乙烯卷材上粘压复合一层针刺水硬纤维卷材构成复合纤维水硬卷材。针刺水硬 纤维卷材是交联聚乙烯卷材与浮筑层之间的一个过度层，既不损坏交联聚乙烯卷材，且 又保持了它良好的隔声保温性能，同时还增强了与浮筑层之间的亲合力，减少了浮筑层 厚度，避免了浮筑层出现开裂。工程实践表明，该创新产品应用于浮筑构造楼板工程中， 可控性及可操作性强，不仅可保证楼板工程的撞击声隔声性能符合国家现行相关标准的 有关规定，而且能避免浮筑层开裂和使复合纤维水硬卷材与浮筑层的总厚度控制在不大

于35m。

为适应行业的高质量发展，促进新材料、新技术的推广应用，成都市节能及新材料 产业协会根据《中华人民共和国标准化法》和17部委联合发布的《关于促进团体标准规 范优质发展的意见》通知的要求，按照《成都市节能与新材料产业协会团体标准管理办

法（试行）》的有关规定，组织编制本标准。

1.0.2    本标准适用于新建、扩建和改造的民用及工业建筑采用复合纤维水硬卷材浮筑楼

板隔声保温工程的设计、施工和验收。

【条文说明】

本条是明确标准的适用范围，既有建筑改造属改建范畴；由于采用复合纤维水硬卷

材浮筑楼板隔声保温工程的空气声隔声性能已符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规

范》GB5011的有关规定，本标准不包含楼板工程的空气声隔声技术要求。

1.0.3    复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程的设计、施工和验收，除应执行本标准

外，尚应符合国家和建筑所在地区现行相关标准的有关规定。

【条文说明】

本标准在编制过程中，尽可能的参照和引用了国家现行相关标准的有关规定，但不 可能将建筑所在地区现行相关标准的有关规定引入。为使在执行本标准进行复合纤维水 硬卷材浮筑楼板隔声保温工程设计、施工及验收过程中，能与国家和建筑所在地区现行

相关标准的有关规定保持一致，特提出本条规定。

2 术 语

2.0.1     复合 纤维水硬卷材浮筑楼板 隔声保温工程 sound and thermal insulation

engineering of floating build floor with composite fiber water set coiled material

在建筑楼板基层上，依次采用复合纤维水硬卷材与浮筑层共同构成集结构与隔声保

温为一体的楼板隔声保温工程构造实体。简称“复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程 ”。

【条文说明】

本条是对复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程予以定义，明确表明工程中不包 含楼板基层下面的饰面层和浮筑层上面的铺装层。楼板基层下面的饰面层和浮筑层上面

的铺装层由室内装饰设计确定。

2.0.2    复合纤维水硬隔声保温卷材 composite fiber water set coiled material with sound and thermal insulation

在工厂通过自动化设备，将针刺纤维水硬卷材粘压复合在交联聚乙烯卷材上，形成 具有良好隔声保温和水硬性能的复合卷材。简称“复合纤维水硬卷材 ”。按粘压复合形成

卷材中的交联聚乙烯卷材厚度不同，复合纤维水硬卷材分为为 A 型和 B 型和两种类型。

【条文说明】

《建筑物理环境与设计》一书的12.4楼板隔声中阐明：在浮筑构造楼板中撞击声的 改善值随弹性垫层的厚度而增加，但达到一定厚度后，并不能显著改善隔声效用。垫层 如果是两层性能不同的材料组合，则有助于对隔声的改善。复合纤维水硬隔声保温卷材 的研发及在浮筑构造楼板工程中的应用，基本上与这一思路相吻合。这也是研发生产复

合纤维水硬隔声保温卷材和将其应用在浮筑构造楼板工程中的技术关键点。

复合纤维水硬隔声保温卷材是由两种预制卷材在工厂通过自动化设备粘压复合形成，应 用于浮筑构造楼板工程中，交联聚乙烯卷材层是楼板工程的隔声保温功能的主导层，针 刺纤维水硬卷材层是交联聚乙烯卷材与浮筑层之间的过渡层，不仅能保持交联聚乙烯卷 材的弹性及变形小与良好的隔声保温性能，且能增强与浮筑层之间的紧密结合，避免浮

筑层出现开裂，确保复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程质量符合设计要求。

复合纤维水硬卷材三种类型中的交联聚乙烯卷材厚度分别为8m（A型）和10m（B

型）。

2.0.3    交联聚乙烯卷材 cross-linking polyethylene coiled material

在工厂以乙烯和醋酸乙烯为原材料，通过自动化设备在高温、高压下交联发泡共聚，

形成具有良好弹性及隔声、保温性能的聚乙烯发泡卷材。

【条文说明】

交联聚乙烯卷材在复合纤维水硬隔声保温卷材中的厚度分为8m和10m两种厚度。 是根据不同厚度的交联聚乙烯卷材复合成型的复合纤维水硬卷材应用在浮筑构造楼板工 程中的撞击声隔声性能，按照现行国家标准《声学 建筑及建筑构件隔声测量 第7 部分： 楼板撞击声隔声的现场测量》GB/9889.7的有关规定进行现场检测确定的。其中，交联聚 乙烯卷材厚度为8m的复合纤维水硬隔声保温卷材是应用于撞击声隔声性能 ≤ 65dB的 浮筑构造楼板工程中；交联聚乙烯卷材厚度为10m的复合纤维水硬隔声保温卷材是应用

于撞击声隔声性能 ≤ 60dB的浮筑构造楼板工程中。

2.0.4    针刺纤维水硬卷材 acupuncture fiber water set coiled material

在工厂通过自动化设备，将基布、干混砂浆及纤维分层铺装后采用针刺密织形成，

在纤维面上喷水抹压会形成水硬性材料的卷材。

【条文说明】

2.0.2的条文说明已清楚地表明了针刺纤维水硬卷材在复合纤维水硬隔声保温卷 材及浮筑构造楼板工程中的作用，其厚度主要由中间起水硬性作用的干混砂浆厚度确定。 工程实践表明，针刺纤维水硬卷材在复合纤维水硬隔声保温卷材中的厚度以控制不小于8

m为宜，且不应随交联聚乙烯卷材的厚度而改变其厚度。

2.0.5    浮筑楼板 floating build floor

在楼板基层结构上依次铺设弹性垫层和浮筑层，并在浮筑层与四周墙体之间及穿过 楼板的管道周壁之间进行声桥隔断，形成具有阻隔楼板撞击声的一种构造，亦称浮筑构

造楼板。

2.0.6    浮筑层  floating build layer

浇筑在复合纤维水硬卷材层上由水泥砂浆或石膏基自流平砂浆等材料构成起压埋、

负载、找平作用的构造层。

【条文说明】

浮筑层在《声学 动刚度测定 第一部分：普通建筑浮筑楼板的弹性材料

GB/35426.1-2017/ISO9052-1:1969中的英文名为loadplate，表明它是在浮筑构造楼板

中起负载作用的一层板。

2.0.7    声桥隔断带 sound bridge obstruct stripe

用于复合纤维水硬卷材浮筑构造楼板隔声保温工程中隔断楼板撞击声声桥，由交联

聚乙烯卷材按构造设计要求切割成的带状自粘材料。

2.0.8    楼板基层 floor substrate

由土建施工完成并经验收合格的建筑楼板结构层及找平层的总称。

【条文说明】

针对复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程，本条明确定义楼板基层的是由土建 施工完成并经验收合格的建筑楼板结构层及找平层的总称。工程实践表明，基层的平整 度是保证复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程质量符合设计要求的重要因素，施工 单位应在楼板工程施工前核查该楼板工程的构造设计是否在钢筋混凝土结构层上设计了 水泥砂浆找平层，是否按照构造设计要求施工了水泥砂浆找平层。若没有设计和施工找 平层，则应在施工前编制的专项施工方案中提出楼板基层的找平方法，并按照提出的楼

板基层找平方法进行施工经验收合格后，再进行复合纤维水硬卷材垫层的铺设施工。

3  基本规定

3.0.1    设计建筑采用复合维纤水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程含铺装层的计权标准化撞 击声压级, 应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑环境通用规 范》GB 55016 的有关规定；楼板工程的保温性能应符合现行国家标准《建筑节能与可再 生能源利用通用规范》GB 55015 及建筑所在地区现行建筑节能设计标准规定的传热系数

限值。

3.0.2    复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程组成材料的有害物质限量应符合现行国家标准 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325 的有关规定，防火性能应符合现行国

家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 的有关规定。

3.0.3    复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程施工前，施工单位应在现场选择一个室内面积不 小于 10m2 房间的楼板作为样板间按专项施工方案进行施工，确认工艺工法，经建设、监

理单位批准后组织实施。

3.0.4    采用石膏基自流平砂浆浮筑层的复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程，石膏基自流平 砂浆进场前应按本标准 4.2.2 条的规定进行放射性检测，检测结果符合标准规定方可使

用。

3.0.5    复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程上的铺装层应根据浮筑层材质采取与之相适应的

铺装层材料及构造形式。铺装层的施工及验收应符合国家标准现行相关标准的有关规定。

【条文说明】

本章是对复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程的材料选择、设计、施工和验收 提出的规定，也是第一章总则的补充。其中：3.0.1及3.0.3 强调设计建筑采用复合纤 维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程含铺装层的计权标准化撞击声压级, 应符合现行国家 标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定， 是由于现行有关技术标准都缺少以弹性垫层材料的性能等相关计算参数计算撞击声压级 改善量的计算公式，指导浮筑构造楼板在楼板工程的撞击声压级改善量的设计计算，都 只能是以工程施工完成后按照现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分： 楼板撞击声的现场测量》GB/T 9889.7 的有关规定进行现场检测的结果判断楼板工程的 计权标准化撞击声压级是否符合设计要求。GB/T 9889.7 规定的楼板工程计权标准化撞 击声压级，是在地面有铺装层的实际使用条件下的现场测量结果。为保证设计建筑采用 复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程在使用条件下的撞冲声隔声性能符合GB/T 9889.7 的有 关规定，提出应含铺装层进行现场检测是必要的。计算表明，复合纤维水硬卷材浮筑楼

板隔声保温工程的空气声隔声性能已符合现行国家标准民用建筑隔声设计规范》GB50118、

《建筑环境通用规范》GB 55016的有关规定，本条就未对楼板工程的空气声隔声性能提

出规定。

本条同时还提出了楼板工程的保温性能应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能 源利用通用规范》GB55015及建筑所在地区现行建筑节能设计标准规定的传热系数限值。 楼板工程设计时，应按本标准5.2的规定计算复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程 的传热系数K值是否符合建筑所在地区现行建筑节能设计标准规定的传热系数K的限值

即可，不用进行施工完成后的现场检测。

3.0.4本条是在3.0.2条规定的前提下，进一步针对复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声 保温工程中的浮筑层材料有可能采用的是磷石膏自流平砂浆提出。磷石膏的无害化处理 及其在建筑工程中应用可否形成室内环境污染，是目前行业内普遍关注的问题，不能回 避。为让建筑的使用者对采用石膏基自流平砂浆作为浮筑层的复合纤维水硬卷材浮筑楼 板隔声保温工程的室内环境质量放心，高质量推进复合纤维水硬卷材及其在浮筑楼板隔

声保温工程中应用，适时地提出本条规定是必要的。

3.0.5基于本标准2.0.1的复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程解释，复合纤维水硬卷材 浮筑楼板隔声保温工程的设计、施工和验收均不包含楼板工程结构层下面的饰面层和浮 筑层上面的铺装层。但建筑楼板使用功能的完整性是包含了下面的饰面层及上面的铺装 层，建筑设计、建造过程都必须按照现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037、《住 宅装饰装修工程施工规范》GB50327、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210等标 准的有关规定予以完善。本条是基于复合纤维水硬卷材浮筑楼板隔声保温工程中的浮筑 层材料有水泥砂浆及石膏基自流平砂浆两种类型，铺装层的设计、施工和收不仅应结合

浮筑层材料的特点，也应符合国家现行相关标准的有关规定。

4  性能要求

4.0.1    复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程的浮筑层表观质量及撞击声隔声性能应符合表

4.0.1 的规定。

表 4.0.1  复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浮筑层表观质量 |  | 表面平整、坚实； 无空鼓、起皮、开裂等现象； 施工缝及伸缩缝规整，符合设计要求； 与四周墙体之间及楼板贯通构件之间的 声桥隔断设置符合设计要求。 | 目测 |
| 计权标准化撞击 声压级 L' n.w （dB） （含铺装层） | 水硬纤维复合隔 声保温卷材 （A 型) | ≤65 | GB/T 19889.7 |
|  | 水硬纤维复合隔 声保温卷材 （B 型) | ≤60 |  |
| 传热系数 K 计算值， W/（m2.K） |  | 符合建筑节能设计标准规定限值 ≤1.80， | —— |

注：如是在楼板工程施工完成经验收合格后的浮筑层上进行楼板工程的计权标准化揰击声压级检

测，应将检测结果+3d B 作为设计建筑楼板工程的阻隔揰击声隔声性能判定值。

4.0.2    复合纤维水硬卷材主规格尺寸及尺寸允许偏差应符合表 4.0.2 的规定。

表 4.0.2 水硬纤维复合卷材主规格尺寸及尺寸允许偏差

| 项 目 | 规格尺 寸 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽度，mm | 1200～1600 | 士 20.0 |  |

|  |  |  | GB/T 6342 或 GB/T 5480 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度，mm | 2500～5000 | 士 30.0 |  |
| 厚度（A 型），mm | 8mm 针刺纤维水硬卷材+6mm 交联聚乙烯,共 14mm | 士 1.0 |  |
| 厚度（B 型），mm | 8mm 针刺纤维水硬卷材+8mm 交联聚乙烯,共 16mm | 士 1.0 |  |
| 厚度（C 型），mm | 8mm 针刺纤维水硬卷材 +10mm 交联聚乙烯,共 18mm | 士 1.0 |  |

4.0.3    交联聚乙烯卷材外观应平整、色泽一致，不应有裂纹、破损等可见缺陷，厚度应

符合设计要求，性能应符合表 4.0.3 的规定。

表 4.0.3  交联聚乙烯卷材性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，kg/m3 |  | 30～40 | GB/T 6343 |
| 导热系数，W/(m·K) |  | ≤0.038 | GB/T 10294 |
| 拉伸强度，kPa | 横向 | ≥200 | GB/T 6344 |
|  | 纵向 | ≥250 |  |
| 拉伸延伸率，% | 横向 | ≥80 | GB/T 6344 |
|  | 纵向 | ≥70 |  |
| 压缩强度，kPa |  | ≥15 | GB/T 8813 |
| 压缩弹性模量，MPa |  | ≤0.5 |  |
| 压缩变形，% |  | ≤5 | GB/T 15048 |
| 燃烧性能等级 |  | B1 级 | GB 8624 |
| 甲醛释放量，mg/（m2.h） |  | ≤0.05 | GB 50325 |
| 总发挥有机物（TVOC）释放量，mg/（m2.h） |  | ≤0.5 |  |

4.0.4      针刺纤维水硬卷材水硬后性能应符合表 4.0.4 的规定。

表 4.0.4 针刺纤维水硬卷材水硬后性能指标

| 项 目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 强度等级 | M15 | JC/T 1023 |
| 外观 | 颜色均匀、无结块 |  |
| 骨料最大料径 | ≦4.75mm |  |
| 凝结时间（h) | 3～8 |  |
| 保水性（%） | ≧88 |  |
| 28d 抗压强度 | ≧15MPa |  |
| 28d 收缩率（%） | ≦0.5 |  |
| 抗冻性 | 符合设计要求 |  |

## 4.0.5    水泥砂浆应符合下列规定：

1  水泥砂浆强度等级应不小于 C20；

2  水泥砂浆厚度应不小于 20mm。

4.0.6    石膏基自流平砂浆应符合下列规定：

1  石膏组分中的 III 型无水石膏的含量不应大于 1%；

2  石膏基自流平砂浆厚度不应小于 30mm；

3  石膏基自流平砂浆性能应符合表 4.0.6 的规定。

表 4.0.6 石膏基自流平砂浆性能指标

| 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30min 流动度，mm |  | ≧140 | JC/T 1023 |
| 24h 抗折强度，MPa |  | ≧2 |  |
| 28d 绝干抗折强度，MPa |  | ≧5 |  |
| 24h 抗压强度，MPa |  | ≧6 |  |
| 28d 绝干抗压强度，MPa |  | ≧20 |  |
| 28d 烘干拉伸粘结强度，MPa |  | ≧1.0 |  |
| 抗冲击性 |  | 无开裂或脱离底板 |  |
| 尺寸变化率，% |  | 士 0.05 |  |
| 放射性 | 内照射指数 | ≦0.8 | GB 6566 |
|  | 外照射指数 | ≦0.8 |  |

4.0.7    声桥隔断带性能指标应符合表 4.0.3 的规定，厚度应不小于 2mm，宽度宜为浮筑层 厚度+10mm～20mm。

5  设 计

## 5.1  构造设计

5.1.1    复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程构造应符合表 5.1.1-1 、表 5.1.1-2 的规定。

表 5.1.1-1 复合纤维水硬卷材浮筑楼板基本构造

| 构造层次 （从上向下） |  | 材料名称 | 构造简图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺装层 | 室内装饰设计确定 |  |
| 2 | 浮筑层 | 水泥砂浆或石膏基自流平砂浆 |  |
| 3 | 隔声保温层 | 复合纤维水硬卷材 |  |
| 4 | 楼板基层 | 钢筋混凝土楼板（含找平层） |  |
| 5 | 声隔断层 | 交联聚乙烯声桥隔断带 |  |

表 5.1.1-2  管道穿越复合纤维水硬卷材浮筑楼板部位构造

| 构造层次 （从内向外） |  | 组成材料 | 构造简图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺装层 | 室内装饰确定 |  |
| 2 | 浮筑层 | 水泥砂浆或石膏基自流平砂浆 |  |
| 3 | 隔声保温层 | 复合纤维水硬卷材 |  |
| 4 | 楼板基层 | 钢筋混凝土楼板（含找平层） |  |
| 5 | 声桥隔端层 | 交联聚乙烯声桥隔断带 |  |

5.1.2    复合纤维水硬卷材浮筑楼板工程的构造设计应标明浮筑层材料名称及厚度。

5.1.3    复合纤维水硬卷材采用干铺法对接铺设在楼板基层上，并应采用宽度不小于 100mm、内置面密度为 160g/m2 耐碱玻璃纤维网格布增强的水泥砂浆平整盖缝，对接缝两 侧表面上的盖缝宽度宜相同。

5.1.4    浮筑层中的施工缝及伸缩缝设计应符合下列规定：

1  楼板面积大于 30m2，或边长大于 6.0m 时，应设置伸缩缝，间距不大于 3m；

2  洞口两侧、墙体阳角处、保温隔声楼板工程与非保温隔声楼板工程交界处应设 置伸缩缝；

3  浮筑层中的伸缩缝及竖向声桥隔断带位置参见图 5.1.4 进行设计。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/355040302022011114