# 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355—2015 局部修订条文

(2023年版)

说明：1 . 下划线标记的文字为新增内容，方框标记的文字为删 除的原内容，无标记的文宇为原内容。

2. 本次修订的条文应与《钢筋套筒灌浆连接应用技术规 程》JGJ355—201    5 中其他条文一并实施。

目    次

附录 A   接头试件检验报告 	 32

附录 B   低温条件下套筒灌浆连接 	 38

附录C    套筒灌浆连接坐浆法施工 	 42

本规程用词说明 	 46

引用标准名录 	47

附 ：条文说明 	49

Contents

AppendixATest          Report  of Splicing  Specimen    	32

Appendix    BLow    Temperature    Splicing     	 38

Appendix    C  Grouting     Method   After  Bedding    	42

Explanation   of  Wording  in This  Specification     	46

List of Quoted  Standards     	 47

Addition :  Explanation    of Provisions     	 49

1  总    则

1.0.2  本规程适用于[非抗震设计及抗 震设防烈度不大于8度地

区的混凝土结构房屋与一 般构筑物中非疲劳设计构件采用钢 筋

套筒灌浆连接的设计、施工及验收。 本规程不适用于作疲劳设计

的构件。

2、术语和符号

2.1  术    语 Y

2.1.5  钢筋连接用套筒灌浆料  cementitious    grout     for     rebar

sleeve    splicing

以水泥为基本材料，并配以细骨料、外加剂及其他材料混合 而成的用于钢筋套筒灌浆连接的于混料，简称灌浆料。 该材料加 水搅拌后具有良好的流动性、早强、高强、微膨胀等性能，填充 于套筒和带肋钢筋间隙内，形成钢筋套筒灌浆连接接头。灌浆料 分为常温型套筒灌浆料和低温型套筒灌浆料。

2.1.5A常温型灌浆料normal temperature type cementitious grout   适用于灌浆施工及养护过程中24h内温度不低于5℃的灌

浆料。

2.1.5B低温型灌浆料low temperature type cementitious grout

适用于灌浆施工及养护过程中24h内温度不低于 一 5℃,且

灌浆施工过程中温度不高于10℃的灌浆料。

2.1.6

灌浆料拌合物  mixed    cementitious    grout

灌浆料按规定比例加水搅拌后，具有规定流动性、早强、

高强及硬化后微膨胀等性能的浆体。

2.1.6   封浆料 mortar  for plugging  and partition

以水泥为基本材料，并配以细骨料、外加剂及其他材料混合 而成的用于竖向预制构件连接的连通腔灌浆施工接缝封堵的干混 料。该材料加水搅拌后具有良好的可塑性，且硬化后具有规定性 能，填充于套筒灌浆连接的竖向预制构件接缝内边缘，以形成连 通腔的灌浆封闭区域。封浆料分为常温型封浆料和低温型封 浆料。

2.1.7座浆料dry - mixed  bedding  mortar

以水泥为基本材料，并配以细骨料、外加剂及其他材料混合  而成的用于竖向预制构件连接的坐浆法施工接缝填充的干混料。  该材料加水搅拌后具有良好的可塑性，且硬化后具有规定性能，  填满于套筒灌浆连接的竖向预制构件接缝内，并以不侵入套筒灌  浆腔为前提将灌浆套筒封闭，以便于每个套筒独立灌浆。

2.1.8套筒设计锚固长度design development length for sleeve

灌浆套筒内，产品设计要求的用于钢筋锚固的深度。

# 2.2  符    号

Agt——  接头试件的最大力下总伸长率；

d₃——  钢筋公称直径；

f₈——  灌 浆 料 2 8d 抗压强度合格指标；

fx—      钢筋屈服强度标准值；

fyg——接头试件实测极限抗拉强度；

fgk——钢筋极限抗拉强度标准值；

L—— 灌浆套筒长度；

Lg—— 大变形反复拉压试验变形加载值计算长度；

uo—— 接头试件加载至0 .6fy 并卸载后在规定标距内的残

3.1.3      灌浆料性能及试验方法应符合现行行业标准《钢筋连接 用套筒灌浆料》JG/T408     的有关规定，并应符合下列规定：

1   常温型灌浆料抗压强度应符合表3.1.3-1 的要求，且不 应低于接头设计要求的灌浆料抗压强度； 灌浆料常温型灌浆料 抗压强度试件尺寸应按40mm×40mm×160mm    尺寸制作，其加 水量应按常温型灌浆料产品说明书确定，试件应按标准方法制

作、养护。

2  常温型灌浆料竖向膨胀率应符合表3.1.3-2的要求。

3  常温型灌浆料拌合物的工作性能应符合表3.1.3-3 的要 求，泌水率试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性

能试验方法标准》GB/T50080  的规定。

表3.1.3-1 常温型灌浆料抗压强度要求

| 时间(龄期) | 抗压强度(N/mm²) |
| --- | --- |
| 1d | ≥35 |
| 3d | ≥60 |
| 28d | ≥85 |

表3.1.3-2 常温型灌浆料竖向膨胀率  要求

| 项 目 | 竖向膨胀率(%) |
| --- | --- |
| 3h | 0.02～2 |
| 24h与3h差值 | 0.02～0.40 |

表3.1.3-3 常温型灌浆料拌合物的工作性能要求

| 项 目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 流动度(mm) | 初始 | ≥300 |
|  | 30min | ≥260 |
| 泌水率(%) |  | 0 |

4  低温型灌浆料性能及试验方法应符合本规程附录B的 规定。

3.1.4  常温型封浆料抗压强度应符合表3.1.4的要求，且不应 低于被连接构件的设计混凝土强度等级值，抗压强度试验方法应

符合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的规定；常温型封浆料抗压强度试件应按40mm×40mm ×160mm尺寸制作，其加水量应按常温型封浆料产品说明书确 定，试模材质应为钢质。

低温型封浆料抗压强度及试验方法应符合本规程附录B的 规定。

表3.1.4常温型封浆料抗压强度

| 时间(龄期) | 抗压强度(N/mm²) |
| --- | --- |
| 1d | ≥30 |
| 3d | ≥45 |
| 28d | ≥55 |

3.1.5座浆料性能及试验方法应符合本规程附录C的规定。

3.2  接

头[性能要求

3.2.2       (此条删除)

3.2.2A钢筋套筒灌浆连接接头的实测极限抗拉强度不应小于 连接钢筋的抗拉强度标准值，且接头破坏应位于套筒外的连接 钢筋。

3.2.4  套筒灌浆连接接头应能经受规定的高应力和大变形反复 拉压循环检验；在经历拉压循环后，其抗拉强度应符合本规程第

3.2.2A条的规定。

3.2.5      套筒灌浆连接接头单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复 拉压试验加载过程中，当接头拉力达到或大于连接钢筋抗拉荷载标准 值的1.1倍而未发生破坏时，应判为抗拉强度合格，可停止试验。

4 设   计

4.0.4   多遇地震组合下，混 凝 土 结 构 中全 截面受拉钢筋混凝土

构件的纵向受力钢筋同 一 截面不  宜在同 一 截面全 部采用钢筋套 筒灌浆连接。

4.0.5      采用套筒灌浆连接的混凝土构件设计应符合下列规定：

1  接头连接钢筋的强度等级不应高于灌浆套筒规定的连接 钢筋强度等级；

2   全灌浆套筒两端及半灌浆套筒灌浆端接头连接钢筋的直

径规 格不 应 大 于 灌 浆 套 筒规定的连接直径规格，且不宜小于灌 浆套筒直径规格 一 级以上，不应小于灌浆套筒直径规格二级 以上 ；

2A半灌浆套筒机械连接端连接钢筋的直径应与灌浆套筒

直径规格一致；

3构件配筋方案应根据灌浆套筒外径、长度、净距及  安装

施工要求确定；

4  连接钢筋插入灌浆套筒的长度应符合灌浆套筒参数要求，

构件连接钢筋外露长度应根据其插入灌浆套筒的长度、构件底部 接缝宽度、构件连接节点构造做法与施工允许偏差等要求确定；

5  竖向构件配筋设计应与灌浆孔、出浆孔位置协调；

6  底部设置键槽的预制柱，应在键槽处设置排气孔，且排

气孔位置应高于最高位出浆孔，高度差不宜小于100mm。

4.0.7   预 制混凝土构件的灌浆套筒长度范围内，预制混凝土柱 箍筋的混凝土保护层厚度不应小于20mm,    预制混凝土墙最外层 钢筋的混凝土保护层厚度不应小于15mm。

5  接头型式检验

5.0.2      用 于接 头型 式检验的钢筋、灌浆套筒、灌浆料应符合国 家现行标准《钢筋混凝土用钢  第 2 部 分 ： 热 轧 带 肋 钢 筋 》 GB/T1499.2、《   钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB   13014、《钢  筋连接用灌浆套筒》JG/T      398 、 《 钢 筋 连 接 用 套 筒 灌 浆 料 》 JG/T408  的规定。

5 . 0 . 3A接头型式检验的送检单位应为灌浆套筒、灌浆料生产

单位。

当灌浆套筒、灌浆料由不同单位生产时，接头试件送检应同

时得到灌浆料、灌浆套筒生产单位的确认和许可；半灌浆套筒接 头送检单位应为灌浆套筒生产单位；全灌浆套筒接头送检单位宜

为灌浆套筒生产单位，也可为灌浆料生产单位。

5.0.4       用 于接 头型式检验的套筒灌浆连接接头试件、灌浆料试

件应在检验单位监督下由送检单位制作，并应符合下列规定：

1>3个偏置接头试件应保证 一 端钢筋插入灌浆套筒中心， 一端钢筋偏置后钢筋横肋与套筒壁接触；9个对中接头试件的钢  筋均应插入灌浆套筒中心；所有接头试件的钢筋应与灌浆套筒轴  线重合或平行[,钢筋在灌浆套筒插入深度应为灌浆套筒的设计锚

固深度

1A   常温型灌浆料接头试件、灌浆料试件宜在室内制作，

且环境温度不应低于10℃、不应高于25℃;

1B  钢筋在灌浆套筒内的插入长度不应大于套筒设计锚固 长度；当套筒端口在应用时有进入套筒内的密封圈时，钢筋在灌 浆套筒内的插入长度不应大于套筒设计锚固长度与靠近端口侧非 锚固长度之和。

。

2 接头试件应按本规程第6.3.8条、第6.3.9条的有关规 定进行灌浆；对于半灌浆套筒连接，机械连接端的加工应符合本 规程和现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107   的 有 关 规定。

3 采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm     试件

不应少于21 组  ，并宜留设不少于2组

4 灌浆料接头试件、 及 灌浆料试件应在]标准养护室温度 应为20℃士2℃;灌浆料试件标准养护室相对湿度尚不应低于

90%,养护水的温度应为20℃±1℃条件下养护。

4A低温型灌浆料接头试件及灌浆料试件的制作及养护条 件应符合本规程附录B的规定。

5 接头试件在试验前不应进行预拉。

5.0.5  型式检验试验时，灌浆料抗压强度不应小于80N/mm²,   且不应大于95N/mm²;     当灌浆料28d 抗压强度合格指标 (fg)    高 于85N/mm² 时，试验时的灌浆料抗压强度低于28d 抗压强度合格指 标 (f)     的数值不应大于5N/mm²,    且超过28d抗压强度合格指标 (f)      的 数 值 不 应 大 于 1 0N/mm²   与0 . 1fg  二 者 中 的 较 大

值：当型式检验试验时灌浆料抗压强度低于28d抗压强度合格指标

(fg)时，应增加检验灌浆料28d抗压强度

5.0.6   接头型式检验的试验方法应符合现行行业标准《钢筋机 械连接技术规程》JGJ107   的有关规定，并应符合下列规定：

1  接头试件的加载力应符合本规程第3.2.5条的规定；

2 偏置单向拉伸接头试件的抗拉强度试验应采用零到破坏 的一次加载制度；

3  大变形反复拉压试验的前后反复4次变形加载值分别应 取2εykLg 和 5eykLg,   其中εyk 是钢筋应力为屈服强度标准值时的 应变， 大变形反复拉压试验变形加载值计算长度Lg 应按下列公 式计算：

全灌浆套筒连接

半灌浆套筒连接

(5.0.6-1)

(5.0.6-2)

式中： L——灌浆套筒长度 (mm);

ds——钢筋公称直径 (mm)。

5.0.7  当接头型式检验的灌浆料抗压强度符合本规程第5.0.5 条的规定， 且接头型式检验试验结果符合下列规定时，可评为 合格：

1 强度检验：每个接头试件的抗拉强度实测值均应符合本 规程第3.2.2A 条的强度要求；3个对中单向拉伸试件、3个偏 置单向拉伸试件的屈服强度实测值的平均值均应符合本规程第 3.2.3条的强度要求；

2 变形检验：对残余变形和最大力下总伸长率，相应项目 的3个试件实测值的平均值应符合本规程第3.2.6条的规定；每

每个试件的最大力下总伸长率不应小于4.0% ;

30min流动度应符合本规程第3.1.3条的规定；低温型灌浆料试 件28d 抗压强度和一5℃条件下灌浆料30min 流动度应符合本规 程第B.0.3   条的规定。

5.0.8 接头型式检验应 由法定专业检测单位完成机构进行 并应按本规程第 A.0.1   条规定的格式出具检验报告。

6 施   工

# 6.1  一 般 规 定

6.1.1  套筒灌浆连接应采用合格灌浆套筒、灌浆料，并应符合 下列规定：

1灌浆套筒、灌浆料应在构件生产和施工前确定。

2灌浆套筒、灌浆料生产单位作为接头提供单位时，应提 交所有使用接头规格的有效型式检验报告；施工单位、构件生产 单位作为接头提供单位时，应完成所有使用接头规格的匹配检 验。接头提供单位应对产品质量和检测报告负责。

3接头匹配检验应按本规程第5章接头型式检验的规定进 行。匹配检验应委托法定检测单位进行，并应按本规程附录A 中表A.0.1规定的格式出具检验报告，且匹配检验报告仅对具 体工程项目一次有效。

4灌浆施工中更换灌浆料时，施工单位应在灌浆施工前重

新完成涉及接头规格的匹配检验及有关材料进场检验，且所有检 验均应在监理单位(建设单位)、检测单位代表的见证下制作试 件并一次合格。

5  接头型式检验报告、匹配检验报告尚应符合下列规定：

1)接头连接钢筋的强度等级低于灌浆套筒规定的连接钢 筋强度等级时，可按实际应用的灌浆套筒提供检验 报告；

2)对于预制端连接钢筋直径小于灌浆端连接钢筋直径的 半灌浆变径接头，可提供两种直径规格的等径同类型 半灌浆套筒检验报告作为依据，其他变径接头可按实 际应用的灌浆套筒提供检验报告。

6.1.3  半灌浆套筒机械连接端的钢筋丝头加工、连接安装以及

套筒灌浆施工等岗位的操作人员应固定，应经过专业化培训且合

格后方可上岗。灌浆施工的操作人员应经专业培训后上岗。

6.1.5  施工现场灌浆料应采取防雨、防潮、防晒措施，且宜存 储在室内。 在有关检验完成前应留存工程实际使用的灌浆套筒与 在有效期内的灌浆料。

6 . 1 .6对不同钢筋生产单位的进厂(场)钢筋应进行接头工艺 检验，检验合格后方可进行构件生产、灌浆施工。接头工艺检验 应符合下列规定：

1工艺检验应在预制构件生产前及灌浆施工前分别进行。

2对已完成匹配检验的工程，当现场灌浆施工与匹配检验 时的灌浆单位相同，且采用的钢筋相同时，可由匹配检验代替工 艺检验。

3工艺检验应模拟施工条件、操作工艺，采用进广(场) 验收合格的灌浆料制作接头试件，并应按接头提供单位提供的作 业指导书进行。半灌浆套筒机械连接端加工应符合本规程第6.2 节的规定。

4施工过程中当发生下列情况之 一 时，应再次进行工艺 检验：

1)更换钢筋生产单位，或同一生产单位生产的钢筋外形

尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异；  2)更换灌浆施工工艺；

3)更换灌浆单位。

5试件制作与养护应符合下列规定：

1)每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头。  2)变径接头应单独制作。

3)采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试 件不应少于1组。

4)常温型灌浆料接头试件、常温型灌浆料试件应按本规 程第5 .0 .4条第4款的规定养护28d;低温型灌浆料 接头试件、灌浆料试件的制作、养护要求应符合本规

程附录B的规定。

6检验应符合下列规定：

1)每个接头试件的抗拉强度、屈服强度应符合本规程第 3 .2 .2A条、第3 .2 .3条的规定，3个接头试件残余变 形的平均值应符合本规程表3.2.6的规定；

2 ) 常 温 型 灌 浆 料 试 件 2 8 d 抗 压 强 度 应 符 合 本 规 程 第 3 . 1 . 3条的规定，低温型灌浆料试件28d抗压强度应 符合本规程第B.0.3条的规定；

3)接头试件应在量测残余变形后再进行抗拉强度试验，  并应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ  107规定的钢筋机械连接型式检验单向拉伸加载制度  进行试验；

4)第 一 次工艺检验中1个试件抗拉强度或3个试件的残  余变形平均值不合格时，可再抽3个试件进行复检，  复检仍不合格应判为工艺检验不合格；

5)工艺检验应委托法定检测单位完成，并应按本规程附

录A第A . 0 . 2条规定的格式出具检验报告。

6 . 1 . 7灌浆施工过程中应形成灌浆施工记录；应由施工单位专 职检验人员监督全过程施工质量，及时形成灌浆施工质量检查记 录，并留存包含灌浆部位、时间、检验内容的影像资料。当发生 质量检查记录、影像资料丢失或无法证明工程质量的情况时，应 在混凝土结构子分部工程验收时对此处进行灌浆饱满性实体检 验。现浇与预制转换层构件安装、灌浆施工应由监理单位(建设 单位)代表100%旁站。

6 . 1 .8施工单位或监理单位代表宜监督预制构件制作过程。构 件出厂的质量证明文件应经监督代表签字确认，且质量证明文件 应包括隐蔽工程验收记录、半灌浆套筒机械连接端加工检查 记录。

# 6.2  构 件 制 作

6 . 2 . 1预制构件钢筋加工和模具制作应符合现行国家标准《混 凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。预制构件钢筋及灌 浆套筒的安装应符合下列规定：

1  连接钢筋与全灌浆套筒安装时，应逐根插入灌浆套筒内， 插入深度应满足设计要求，并应采取措施保证钢筋与灌浆套筒  同轴 。

2  应 将连接钢筋、灌浆套筒可靠固定在模具上，灌浆套筒 与柱底、墙底模板应垂直，应采用橡胶环、螺杆等固定件避免混 凝土浇筑、振捣时灌浆套筒和连接钢筋移位。

3  与灌浆套筒连接的灌浆管、出浆管及排气管应定位准确、 安装稳固；且应均匀、分散布置，相邻管净距不应小于25mm;  并应保持管内畅通，无弯折堵塞。

4  应采取防止混凝土浇筑时向灌浆套筒内漏浆的封堵措施。

6.2.2   对于半灌浆套筒连接，机械连接端的钢筋丝头加工、连

接安装、质量检查应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规

程》JGJ107的有关规定。对于同类型的首个预制构件完成后，  建设单位应组织设计、施工、监理、预制构件生产单位进行检

验，合格后方可进行批量生产。

6.2.3  浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程检查。隐蔽工程 检查应包括下列内容：

1  纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置。

2  灌浆套筒的型号、数量、位置，灌浆管、出浆管的位置 与数量，排气管、 灌浆孔、出浆孔、排气孔的位置。

3  钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分 率、搭接长度、锚固方式及锚固长度。

4  箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍 筋弯钩的弯折角度及平直段长度。

5 预埋件的规格、数量和位置。

6外露钢筋的长度、位置与垂直度。

6.2.3A混凝土浇筑应密实。浇捣混凝土应避免灌浆套简移位

及灌浆管、出浆管、排气管破损进浆或脱落.

6.2.4 预制构件拆模后，灌浆套筒的位置及外露钢筋位置、长 度允许偏差及检验方法应符合表6.2.4的规定

表6.2.4 预制构件灌浆套筒和外露钢筋位置、长度允许偏差及检验方法

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌浆套筒中心位置 |  | 2 | 尺量 |
| 外露钢筋 | 中心位置 | 2 |  |
|  | 外露长度 | 0,+10 |  |

6.2.7预制构件出厂时，应将满足灌浆施工现场检验要求的灌

浆套筒、接头连接钢筋一并运至施工现场。

6.2.8半灌浆套筒机械连接端的钢筋丝头应采用带锯、砂轮锯 或带圆弧形刀片的专用钢筋切断机切平，钢筋丝头加工应使用水 性切削液，螺纹加工质量应符合下列规定：

1/钢筋丝头长度应满足产品设计要求，极限偏差应为

0～1.0p:

2钢筋丝头宜满足6f级精度要求，牙型角应与套筒螺纹 牙型角一致。

3  其余要求应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》  JGJ107 的规定。

6.2.9  半灌浆套筒机械连接端的接头安装可用管钳扳手拧紧，  安装后应用扭矩扳手校核拧紧扭矩，校核用扭矩扳手的准确度级  别可选用10级，最小拧紧扭矩值应符合表6.2.9的规定。

表6.2.9 半灌浆套筒机械连接端接头安装时最小拧紧扭矩值

| 钢筋直径 (mm) | ≤16 | 18～20 | 22～25 | 28～32 | 36～40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小扭矩 (N·m) | 80(球墨铸铁灌浆套筒) 100(钢制机械加工灌浆套筒) | 200 | 260 | 320 | 360 |

6.2.10半灌浆套筒机械连接端加工过程中，应按现行行业标准

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107及本规程第6.2.8条、第 6 . 2 . 9条的规定对丝头加工质量及拧紧扭矩进行自查。

# 6.3  安装与连接

6.3.1   灌 浆连接部位现浇混凝土施工过程中，应采取设置定位架等

措施保证外露钢筋的位置、长度和垂顺直度，并应避免污染钢筋。

6.3.2 预制构件吊装前，应检查构件的类型、与编号、灌浆套

筒内腔。当灌浆套筒内有杂物时，应清理干净。

6.3.3 预制构件就位前，应按下列规定检查现浇结构施工质量： 1 现浇结构与预制构件的结合面的类型、尺寸、标高与粗

糙度应符合设计及现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1  的有关规定，并应清理干净。

2、现浇结构施工后外露连接钢筋的位置与 外 露 长 度 的尺 寸

偏  差及检验方法应符合表6 . 3 . 3的规定，超过允许偏差的应予以 处理。 ;

表6.3.3 现浇结构施工后外露连接钢筋的位置、 尺寸允许偏差及检验方法

| 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 中心位置 | 3 | 尺 量 、水准仪 |
| 外露长度、顶点标高 | +15 0 |  |

3 外露连接钢筋的表面不应粘连混凝土、砂浆，不应发生 锈蚀；

4  当外露连接钢筋倾斜时，应进行校正。

6.3.4  预制柱、墙安装前，应在预制构件及其支承构件间设置 垫片，并应符合下列规定：

1  宜采用钢质垫片；

2 可通过垫片调整预制构件的底部标高，可通过斜撑在构

件底部四角加塞垫片调整构件安装的垂直度；

3 垫片处的混凝土局部受压应按下式进行验算：

F        FA,                             (6.3.4)

式中：F₂——  作用在垫片上的压力值，可取1.5倍构件自重； A₁—— 垫片的承压面积，可取所有垫片的面积和；

fe——   预制构件安装时，预制构件及其支承构件的混凝土 轴心抗压强度设计值较小值。

6.3.5  灌浆施工方式及构件安装应符合设计及专项施工方案要

求，并应符合下列规定：

1应根据施工条件、操作经验选择连通腔灌浆施工或坐浆

法施工；高层建筑装配混凝土剪力墙宜采用连通腔灌浆施工，当 有可靠经验时也可采用坐浆法施工钢筋水平连接时，灌浆套筒

应各自独立灌浆。

2  竖向构件采用连通腔灌浆施工时，应合理划分连通灌浆 区域；每个区域除预留灌浆孔、出浆孔与排气孔外，应形成密闭 空腔，不应漏浆；连通灌浆区域内任意两个灌浆套筒间距离不宜 超过1.5m ,连通腔内预制构件底部与下方已完成结构上表面的

最小间隙不得小于10mm。

3竖向预制构件采用坐浆法施工时，应符合本规程附录C 的规定竖向预制构件不采用连通腔灌浆方式时，构件就位前应

设置坐浆层

4  钢筋水平连接时，灌浆套筒应各自独立灌浆，并应采用

封口装置使灌浆套筒端部密闭。

6.3.6  预制柱、墙的安装应符合下列规定：

1  临时固定措施的设置应符合现行国家标准《混凝土结构 工程施工规范》GB50666   的有关规定。

2  采用连通腔灌浆方式时，灌浆施工前应对各连通灌浆区 域  进行封堵采用封浆料或其他可靠措施封堵：应确保连通灌浆 区域、灌浆套筒、排气孔通畅，并应采取可靠措施避免封堵材料 进入灌浆套筒、排气孔内；灌浆前应确认封堵效果能够满足灌浆 压力需求，方可进行灌浆作业。

3预制夹心保温外墙板的保温材料底部应采用珍珠棉、发 泡橡塑或可压缩EVA等封堵材料密封。封堵材料嵌入连接接缝 的深度宜为15mm～20mm,且不应超出灌浆套筒外壁

4构件安装就位后，应由施工单位专职检验人员采用可靠 方法检查灌浆套筒内的钢筋插入情况并记入质量检查记录。

6.3.7  预制梁和既有结构改造现浇部分的水平钢筋采用套筒灌 浆连接时，施工措施应符合下列规定：

1、连接钢筋的外表面应标记插入灌浆套筒最小锚固长度的

标志，标志位置应准确、颜色应清晰；

2  对灌浆套筒与钢筋之间的缝隙应采取防止灌浆时灌浆料

拌合物外漏的封堵措施；

3  预制梁的水平连接钢筋轴线偏差不应大于5mm,  超过允

许偏差的应进 行 予 以处 理；

4  与既有结构的水平钢筋相连接时，新连接钢筋的端部应 设有保证连接钢筋同轴、稳固的装置；

5  灌浆套筒安装就位后，灌浆孔、出浆孔应在套筒水平轴 正上方±45°的锥体范围内，并安装有孔口超过灌浆套筒外表面 最高位置的连接管或连接头。

6 . 3 . 7A应根据气温情况测量灌浆施工环境温度与灌浆部位温

度。测温及常温型灌浆料、低温型灌浆料使用应符合下列规定：

1  当日平均气温高于25℃时，应测量施工环境温度、灌浆 料拌合物温度；当日最高气温低于10℃时，应测量施工环境温 度、灌浆部位温度及灌浆料拌合物温度，其中施工环境温度、灌 浆部位温度测量宜采用具有自动测量和存储的仪器。

2常温型灌浆料的使用应符合下列规定：

1)任何情况下灌浆料拌合物温度不应低于5℃,不宜高 于30℃;

2)当灌浆施工开始前的气温、施工环境温度低于5℃时，  应采取加热及封闭保温措施，宜确保从灌浆施工开始  24h内施工环境温度、灌浆部位温度不低于5℃,之后  宜继续封闭保温2d;

3)当灌浆施工过程的气温低于0℃时，不得采用常温型

灌浆料施工

3低温型灌浆料、低温型封浆料的使用应符合本规程附录 B的规定，并应符合下列规定：

1)当连续3d的施工环境温度、灌浆部位温度的最高值均 低于10℃时，可采用低温型灌浆料及低温型封浆料；

2)灌浆施工过程中的施工环境温度、灌浆部位温度不应 高于10℃;

3)应采取封闭保温措施确保灌浆施工过程中施工环境温 度不低于0℃,确保从灌浆施工开始24h内灌浆部位 温度不低于一5℃,必要时应采取加热措施；

4)当连续3d平均气温大于5℃时，可换回常温型灌浆料

及常温型封浆料。

6.3.8  灌浆料、封浆料、座浆料使用前，应检查产品包装上的 有效期和产品外观，并应符合下列规定：

1 拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。低温型灌浆料用水尚应符合本规程附录B的有 关规定。

2  加水量应按灌浆料、 封浆料、座浆料使用说明书的要求 确定，并应按重量计量。

3  灌浆料、 封浆料、座浆料拌合物宜采用强制式搅拌机搅 拌充分、均匀。 灌浆料宜 静 置 2min  后使用。

4  搅拌完成后，不得再次加水。

5  每工作班应检查灌浆料拌合物初始流动度不少于1次， 常温型灌浆料指标应符合本规程第3 . 1 . 3条的规定，低温型灌浆  料的指标应符合本规程附录B的有关规定。

6  强度检验试件的留置数量应符合验收及施工控制要求。

6.3.9  灌浆施工应按专 项施工方案执行，并应符合下列规定：

1 灌浆操作全过程应有专职检验人员负责现场监督并及时 形成施工检查记录；宜采用压力、流量可调节的专用灌浆设备。

施工前应按专项施工方案检查灌浆料搅拌设备、灌浆设备。 2 灌浆施工时，环境温度应符合灌浆料产品使用说明书要

求：环境温度低于5℃时不宜施工，低于0℃时不得施工；当环

境温度高于30℃时，应采取降低灌浆料拌合物温度的措施； 施 工中应检查灌浆压力、灌浆速度。灌浆施工过程应合理控制灌浆 速度，宜先快后慢。灌浆压力宜为0 . 2N/mm²~0 . 3N/mm²,且 不宜大于0 . 4N/mm²,后期灌浆压力不宜大于0 . 2N/mm²。

3  对竖向钢筋套筒灌浆连接，灌浆作业应采用压浆法从灌 浆套筒下灌浆孔注入，当灌浆料拌合物从构件其他灌浆孔、出浆

孔平 稳流出后应及时封堵。

4  竖向钢筋套筒灌浆连接采用连通腔灌浆时，应采用一 点 灌浆的方式；当一点灌浆遇到问题而需要改变灌浆点时，各灌浆 套筒已封堵的下部灌 浆孔、上部出 浆孔宜重新打开，待灌浆料拌 合物再次平稳流出后进行封堵。

5  对水平钢筋套筒灌浆连接，灌浆作业应采用压浆法从灌

浆套筒灌浆孔注入，当灌浆套筒灌浆孔、出浆孔的连接管或连接

头处的灌浆料拌合物均高于灌浆套筒外表面最高点时应停止灌

浆，并应及时封堵灌浆孔、出浆孔。

6  灌浆料宜在加水后30min  内用完。

7  散落的灌浆料拌合物不得二次使用；剩余的拌合物不得 再次添加灌浆料、水后混合使用。

6 . 3 . 9A灌浆施工中，应采用方便观察且有补浆功能的器具，  或其他可靠手段对钢筋套筒灌浆连接接头的灌浆饱满性进行监  测，并将监测结果记入灌浆施工质量检查记录。

现浇与预制转换层应100%监测；其余楼层宜抽取不少于灌  浆套筒总数的20%,且每个构件宜抽取不少于3个灌浆套筒，

其中每个外墙构件宜抽取不少于5个灌浆套筒。

6.3.10  当灌浆施工出现无法出浆或者灌浆料拌合物液面下降等

异常的情况时，应查明原因，并应按下列规定采取措施：

1   对 于 未 密 实饱 满及灌浆料拌合物液面下降的竖向 连接 灌浆套筒， 应及时进行补灌浆作业。 当在灌浆料加水拌合30min 内 时 ，宜从原灌浆孔补灌；应首选在灌浆孔补灌当  已 灌 注 的灌 浆料拌合物无法流动时，可从出浆孔补灌浆，并应采用手动设备

结合细管压力灌浆。

2当水平钢筋连接灌浆施工停止后30s,   发现灌浆料拌合 物下降时，应检查灌浆套筒的密封或灌浆料拌合物排气情况，并 及时补灌或采取其他措施。

3  补灌应在灌浆料拌合物达到设计规定的位置后停止，并 应在灌浆料凝固后再次检查其位置是否符合设计要求。

6.3.12  当采用连通腔灌浆施工时，构件安装就位后宜及时灌 浆，不宜两层及以上集中灌浆；当两层及以上集中灌浆时，应经 设计确认，专项施工方案应进行技术论证。

7  验    收

7.0.1  采用钢筋套筒灌浆连接的混凝土结构验收应符合现行国

家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB  50204、《 装 配 式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 的 有 关 规 定 ，钢筋套筒灌 浆连接的各项验收可划入装配式结构分项工程。

7 . 0 . 1A同类型的首个施工段完成后，建设单位应组织设计、  施工、监理单位进行验收，合格后方可进行后续施工。

7.0.2   工程应用套筒灌浆连接时，应由接头提供单位提交所有

规格按头的有效型式检验报告。验收时应核查不列内容：当灌浆

套筒、灌浆料生产单位作为接头提供单位时，预制构件生产前、  现场灌浆施工前、工程验收时均应按下列规定检查接头型式检验  报 告：

1  工程中应用的各种钢筋强度级别、直径对应的接头型式

检验报告应齐全、□合格；

2  型式检验报告送检单位应符合本规程的规定与现场接头

提供单位应 一 致

3  型式检验报告中的接头类型，灌浆套筒规格、级别、尺 寸，灌浆料型号应与现场使用的产品一致；

4型式检验报告应在4年有效期内，应回按灌浆套筒进厂

(场)验收日期确定；

5  报告内容应包括本规程附录A 规定的所有内容。

7.0.2A  当施工单位或构件生产单位作为接头提供单位时，预 制构件生产前、现场灌浆施工前、工程验收时均应按下列规定检 查接头匹配检验报告：

1工程中应用的各种钢筋强度级别、直径对应的接头匹配 检验报告应齐全、合格。

2  匹配检验报告送检单位应符合本规程的规定。

3  匹配检验报告中的接头类型，灌浆套筒规格、级别、尺 寸，灌浆料型号应与现场使用的产品一致。

4匹配检验报告应注明工程名称。

5  报告日期应早于灌浆套筒进厂(场)验收日期；当灌浆施 工中单独更换灌浆料时，报告日期应早于更换后的灌浆施工日期。

6  报告内容应包括本规程附录A规定的所有内容。

7.0.2B预制构件生产前、现场灌浆施工前、工程验收时，应 按本规程第6.1.6条的规定检查接头工艺检验报告。

7.0.3  灌浆套筒进厂(场)时，应抽取灌浆套筒检验外观质量、 标识和尺寸偏差，检验结果应符合现行行业标准《钢筋连接用灌  浆套筒》JG/T    398 及本规程第3.1.2条的有关规定。

检查数量：同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不 超过1000个为一批，每批随机抽取10个灌浆套筒。

检验方法：观察，尺量检查，检查质量证明文件

7.0.4      常温型灌浆料进场时，应对常温型灌浆料拌合物30min 流动度、泌水率及3d 抗压强度、28d 抗压强度、3h 竖向膨胀 率、24h 与 3h 竖向膨胀率差值进行检验，检验结果应符合本规 程第3.1.3条的有关规定。

检查数量：同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t 为 一 批，每批随机抽取不少于30kg,并按现行行业标准《钢筋连接

用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定制作试件，试件养护条件

应符合本规程第5.0.4条第4款的规定按现行行业标准《钢筋连

接用套筒灌浆料》G/T408的有关规定随机抽取灌浆料制作试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

7.0.4A  常温型封浆料进场时，应对常温型封浆料的3d抗压强 度、28d抗压强度进行检验，检验结果应符合本规程第3.1.4条 的有关规定。

检查数量：同一成分、同一批号的封浆料，不超过50t为一  批，每批随机抽取不少于30kg,并按现行国家标准《水泥胶砂  强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的有关规定制作试件。  常温型封浆料试件试件养护室温度应为20℃±2℃,相对湿度不  应低于90%,养护水的温度应为20℃±1℃。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告，

7.0.5      低温型灌浆料、低温型封浆料进场时，其性能检验应符 合本规程附录B 的规定。

7.0.5灌浆施工前，应对不同钢筋生产企业的进场钢筋进行接 头工艺检验；施工过程中，当更换钢筋生产企业，或同生产企 业生产的钢筋外形尺寸与已完成工艺检验的钢筋有较大差异时， 应再次进行工艺检验。接头工艺检验应符合下列规定： 1 灌浆套筒埋入预制构件时，工艺检验应在预制构件生产 前进行；当现场灌浆施工单位与工艺检验时的灌浆单位不同， 灌浆前应再次进行工艺检验； 2工艺检验应模拟施工条件制作接头试件，并应按接头提 供单位提供的施工操作要求进行； 3每种规格钢筋应制作3个对中套筒灌浆连接接头，并应 检查灌浆质量； 4采用灌浆料拌合物制作的40mm×40mm×160mm试件 不应少于1组； 5接头试件及灌浆料试件应在标准养护条件下养护28d; 6每个接头试件的抗拉强度、屈服强度应符合本规程第 3.2.2条、第3.2.3条的规定，3个接头试件残余变形的平均值 应符合本规程表3.2.6的规定；灌浆料抗压强度应符合本规程 第3.1.3条规定的28d强度要求； 7 接头试件在量测残余变形后可再进行抗拉强度试验，并 应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107规定的 钢筋机械连接型式检验单向拉伸加载制度进行试验； 8第一次工艺检验中1个试件抗拉强度或3个试件的残余 变形平均值不合格时，可再抽3个试件进行复检，复检仍不合 格判为工艺检验不合格； 9工艺检验应由专业检测机构进行，并应按本规程附录A 第A.0.2条规定的格式出具检验报告。

7.0.6  灌浆套筒进厂(场)时，应抽取灌浆套筒并采用与之匹 配的灌浆料制作对中连接接头试件，并进行抗拉强度检验，检验 结果均应符合本规程  第3 .2 .2A条的有关规定。

检查数量：同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不 超过1000个为一批，每批随机抽取3个灌浆套筒制作对中连接 接头试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

7.0.7      本规程第7.0.6条规定的抗拉强度检验接头试件应模拟 施工条件并按专项施工方案制作。 常温型灌浆连接接头试件应在 本规程第5.0.4条第4款规定的条件下养护28d ,低温型灌浆连 接接头试件的养护应符合本规程附录B的有关规定。接头试件 的抗拉强度试验应采用零到破坏或零到连接钢筋抗拉强度标准值 1.15倍的一次加载制度，并应符合现行行业标准《钢筋机械连 接技术规程》JGJ107     的有关规定。

7.0.8  预制混凝土构件进场验收应按现行国家标准《混凝土结 构工程施工质量验收规范》GB  50204的有关规定进行，并应按 下列规定对埋入灌浆套筒的预制构件进行检验；

1  灌浆套筒的位置及外露钢筋位置、长度允许偏差应符合 本规程表6.2.4的规定；

2灌浆套筒内腔内不应有水泥浆或其他异物，外露连接钢

筋表面不应粘连混凝土、砂浆；

3  构件表面灌浆孔、出浆孔、排气孔的数量、孔径尺寸应

符合设计要求；

4  与灌浆套筒连接的灌浆管、出浆管及排气管应全长范围

通畅，最狭窄处尺寸不应小于9mm;

检查数量：不超过100个同类型预制构件为一批，每批随机 抽取20%,且不少于5件预制构件；

检查方法：观察，尺量检查；灌浆管、出浆管、排气管通畅 性检查可使用专用器具。

7.0.9  灌浆施工中， 常温型灌浆料的28d 抗压强度应符合本规

程第3.1.3条的规定。用于检验抗压强度的灌浆料试件应在施工 现场制作。

检查数量：每工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少 于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mm       的 试 件 ，按本规 程第5.0.4条第4款规定的条件养护28d 后进行抗压强度试验。

检验方法：检查施工记录及抗压强度试验报告。

7.0.9A灌浆施工中，低温型灌浆料28d抗压强度的检验应符 合本规程附录B的有关规定。

7.0.9B灌浆施工中，应采用实际应用的灌浆套筒、灌浆料制 作平行加工对中连接接头试件，进行抗拉强度检验，检验结果均 应符合本规程第3.2.2A条的有关规定。

检查数量：不超过四个楼层的同一批号、同一类型、同一强 度等级、同一规格的接头试件，不超过1000个为一批，每批制 作3个对中连接接头试件。所有接头试件都应在监理单位或者建 设单位的见证下由现场灌浆人员随施工进度平行制作，不得提前 制作。

检验方法：检查抽样检验报告。

7.0.10 灌 浆施工过程中应密实饱满，]所有出浆口均应平稳连续 出 浆 ；灌浆完成后灌浆套筒内灌浆料应密实饱满，并应进行灌浆 饱满性实体检验。

检查数量： 外 观全数  检查。对灌浆饱满性进行实体抽检，现 浇与预制转换层应抽取预制构件数不少于5件且不少于15个灌 浆套筒，每个灌浆套筒检查1个点；其他楼层如施工记录、灌浆 施工质量检查记录、影像资料齐全并可证明施工质量，且100% 灌浆套筒已按本规程第6.3.9A条的规定进行监测，可不进行灌 浆饱满性实体抽检。

检验方法：观察；检查施工记录、灌浆施工质量检查记录、  影像资料；灌浆饱满性实体检验可采用局部钻孔后内窥方式或其

他可靠方法。

7.0.11  当施工过程中灌浆料抗压强度、 灌浆接头抗拉强度、灌

浆饱满性、灌浆套筒内钢筋插入长度不符合要求时， 应按下列规 定进行处理：

1对于灌浆饱满性不符合要求的情况，经返工、返修的应 重新进行验收；当无法返工、返修时，可委托法定检测单位按实 际灌浆饱满度制作接头试件，并按型式检验要求检验。如检验结 果符合本规程第5.0.7条第1款、第2款要求，可予以验收；如 不符合，可按灌浆接头性能不合格进行处理。

2对于灌浆套筒内钢筋插入长度不符合要求的情况，可委 托法定检测单位按钢筋实际插入长度制作接头试件按型式检验要 求检验。如检验结果符合本规程第5.0.7条第1款、第2款要 求，可予以验收；如不符合，可按灌浆接头性能不合格进行 处理。

3对于灌浆料抗压强度不合格的情况，当满是灌浆料强度 实体检验条件时，可委托法定检测单位进行灌浆料实体强度检 验。当实体强度检验结果符合设计要求时，可子以验收；如不符 合，可按本条第4款进行处理。

4对于灌浆料抗压强度不合格的情况，可委托法定检测单 位按灌浆料实际抗压强度制作接头试件按型式检验要求检验。如 检验结果符合本规程第5.0.7条第1款、第2款要求，可予以验 收；如不符合，可按灌浆接头性能不合格进行处理。

5  对于灌浆接头性能不合格的情况，可根据实际抗拉强度 和变形性能，由设计单位进行核算。当经核算并确认仍可满足结 构安全和使用功能时，可予以验收；当核算不合格，经返修或加 固处理能够满足结构可靠性要求时，应按国家现行工程建设标准 的规定进行检测，根据处理文件和协商文件进行验收。

6  当无法进行处理时，应切除或拆除构件，重新安装构件 并灌浆施工，也可采用现浇的方式重新完成构件施工。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查处理记录。

7.0.12混凝土结构子分部工程施工质量验收时，除应符合现行

国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有

关规定，尚应提供下列文件和记录：

1接头型式检验报告、匹配检验报告、工艺检验报告；

2灌浆料质量证明文件、进场检验报告和施工中灌浆料抗

压强度检验报告；

3灌浆套筒质量证明文件、进场外观检验报告、进场接头

力学性能检验报告、施工中接头力学性能检验报告

4预制构件质量证明文件与进场检验报告：

5施工记录、灌浆施工质量检查记录、影像资料；  6灌浆完成后灌浆套筒内灌浆料饱满性检验报告。

附录 A    接头试件检验报告

A.0.1     接头型式检验报告、匹配检验报告应包括基本参数和试 验结果两部分，并应按表A.0.1-1～ 表 A.0.1-3    的格式记录。

表 A.0.1-1       钢筋套筒灌浆连接接头型式检验报告、匹配检验报告

(全灌浆套筒连接基本参数、灌浆料性能)

| 接头名称 |  |  |  |  | 送检日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托 送检单位 |  |  |  |  | 试件制作地点/日期 |  |  |
| 灌浆人及 所属单位 |  |  |  |  | 试件制作监督人 |  |  |
| 工程项目 名称 |  | (仅适用于匹配检验报告) |  |  |  |  |  |
| 接头 试件 基本 参数 |  | 连接件示意图或照片(可附页): |  |  | 钢筋牌号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋公称直径(mm) |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌浆套筒 生产单位及型号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌浆套筒材料/工艺 |  |  |
|  |  |  |  |  | 灌浆料生产单位及型号 |  |  |
| 灌浆套筒设计尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 长度 | 外径 |  |  | 套筒设计 锚固长度 (灌浆端) | 套筒设计 锚固长度 | 端口非锚 固长度 | 端口非锚 固长度 |
|  |  | 钢筋插入深 度(短端) | 钢筋插入深 度(长端) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (预制端) | (灌浆端) | (预制端) |
| 接头试件实测尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |

续 表 A.0.1-1

| 试件编号 | 标记 | 灌浆套 筒外径 (mm) |  |  | 灌浆套 筒长度 (mm) |  | 钢筋插入长度(mm) |  |  |  | 钢筋 对中/偏置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 灌浆端 |  | 预制端 |  |  |
| No.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏置 |
| No.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏置 |
| No.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏置 |
| No.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  | 对中 |
| No.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| 灌浆料性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件抗压强度量测值(N/mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格指标 (N/mm²) |
|  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 取值 |  |  |
| 试验时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每10kg灌浆料 实际加水量(kg) |  |  |  |  |  | 试件制作环境 温度(℃) |  |  |  |  |  |
| 灌浆料30min 流动度(mm) |  |  |  |  |  | 合格指标 (mm) |  |  |  | 260 |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 接头试件实测尺寸、灌浆料性能由检验单位负责检验与填写，其他信息应 由送检单位如实申报；

2 接头试件实测尺寸的外径量测任意两个断面；

3灌浆套筒材料是指机械加工套筒的材质，或按实际工艺填写球墨铸铁、热

轧钢管、精轧钢管、热锻管坯、冷锻管坯、圆钢；

4 连接件示意图应体现灌浆套筒内部实际凹凸构造；

5标记是指送检接头用套筒标识。

表 A.0.1-2

钢筋套筒灌浆连接接头型式检验报告、 匹配检验报告 (半灌浆套筒连接基本参数、灌浆料性能)

| 接头名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 送检日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件制作地点/日期 |  |  |
| 灌浆人及 所属单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 试件制作监督人 |  |  |
| 工程项目名称 |  |  | (仅适用于匹配检验报告) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头 试件 基本 参数 |  |  | 连接件示意图或照片 (可附页) |  |  |  |  |  |  | 钢筋牌号 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋公称直径(mm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌浆套筒生产单位及型号 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌浆套筒材料/工艺 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灌浆料生产单位及型号 |  |  |
| 灌浆套筒设计参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长度 (mm) | 外径 (mm) |  |  | 灌浆端钢筋插入 深 度 ( m m ) |  |  |  | 套筒设计锚固 长 度 ( mm ) |  |  | 端口非锚固 长 度 ( mm ) | 机械连接端 类型 |
| 机械连接端基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接头试件实测尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试件编号 |  | 标记 |  |  | 灌浆套筒 外 径 ( mm ) |  |  |  | 灌浆套筒长度 (mm) |  | 灌浆端钢筋插 入长度(mm) | 钢筋 对中/偏置 |
| No.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏置 |
| No.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏置 |
| No.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 偏置 |
| No.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |
| No.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对中 |

续表 A.0.1-2

| 灌浆料性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试件抗压强度量测值(N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格指标 (N/mm²) |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 取值 |  |  |
| 试验时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每10kg灌浆料实际加水量(kg) |  |  |  |  |  | 试件制作环境温度(℃) |  |  |  |  |  |
| 灌浆料30min流动度(mm) |  |  |  |  |  | 合格指标(mm) |  |  |  |  | 260 |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 接头试件实测尺寸、灌浆料性能由检验单位负责检验与填写，其他信息应 由送检单位如实申报；

2 机械连接端类型按直螺纹或其他实际工艺填写；

3 机械连接端基本参数为螺纹螺距、螺纹牙型角、螺纹公称直径和安装 扭矩；

4  接头试件实测尺寸中外径量测任意两个断面；

5灌浆套筒材料是指机械加工原材的材质，或按实际工艺填写球墨铸铁、热 轧钢管、精轧钢管、热锻管坯、冷锻管坯、圆钢；

6连接件示意图应体现灌浆套筒内部实际凹凸构造；

7   标记是指送检接头用套筒标识

表 A.0.1-3      钢筋套筒灌浆连接接头型式检验报告、匹配检验报告

(试验结果)

| 接头名称 |  |  |  | 送检日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托送检单位 |  |  |  | 钢筋牌号与 公称直径(mm) |  |  |
| 钢筋母材 试验结果 |  | 试件编号 | No.1 | No.2 | No.3 | 合格指标 |
|  |  | 屈服强度(N/mm2) |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉强度(N/mm?) |  |  |  |  |
| 试验结果 | 偏置 单向 拉伸 | 试件编号 | No.1 | No.2 | No.3 | 合格指标 |
|  |  | 屈服强度(N/mm²) |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉强度(N/mm²) |  |  |  |  |
|  |  | 破坏形式 |  |  |  |  |

续表A.0.1-3

| 试验结果 | 对中 单向 拉伸 | 试件编号 |  | No.4 | No.5 |  |  | No.6 | 合格指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 屈服强度(N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗拉强度(N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 残余变形(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大力下总伸长率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 破坏形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高应力反 复拉压 | 试件编号 |  | No.7 | No.8 |  |  | No.9 | 合格指标 |
|  |  | 抗拉强度(N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 残余变形(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 破坏形式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大变形反 复拉压 | 试件编号 |  | No.10 | No.11 |  |  | No.12 | 合格指标 |
|  |  | 抗拉强度(N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 残余变形(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 破坏形式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验单位 |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |
| 试验员 |  |  | 试件制作监督人 |  |  |  |  |  |  |
| 校核 |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |

注：试件制作监督人应为检验单位人员。

A.0.2    接头工艺检验报告应按表A.0.2   的格式记录。

表A.0.2     钢筋套筒灌浆连接接头工艺检验报告

| 接头名称 |  |  |  |  |  |  |  | 送检日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托/送检单位 |  |  |  |  |  |  |  | 试件制作地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋生产单位 |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋牌号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋公称直径 (mm) |  |  |  |  |  |  |  | 灌浆套筒类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌浆套筒生产单位、 型号 |  |  |  |  |  |  |  | 灌浆料生产单位 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌浆人及所属单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对中 单向 拉伸 试验 结果 | 试件编号 |  |  |  |  | No.1 |  |  |  | No.2 |  | No.3 |  |  | 合格指标 |
|  | 屈服强度(N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗拉强度(N/mm²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 残余变形(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破坏形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌浆料抗 压强度试 验结果 | 试件抗压强度量测值(N/mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28d合格指标 (N/mm²) |
|  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 取值 |  |  |
| 评定结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验员 |  |  |  |  |  |  |  | 校核 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 试验日期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：对中单向拉伸检验结果、灌浆料抗压强度试验结果、检验结论由检验单位负 责检验与填写，其他信息应由送检单位如实申报。

附录B低温条件下套筒灌浆连接

B.0.1采用低温型灌浆料时，接头提供单位应为灌浆套筒、灌 浆料生产单位。接头提供单位应同时提供常温型灌浆料、低温型 灌浆料，并按本规程的有关规定提供常温型灌浆料、低温型灌浆

料接头型式检验报告。

B.0.2低温条件下灌浆专项施工方案应包括时间安排与原材料 准备计划、测温措施、试验与检验计划、防风保温与加热升温措 施、灌浆料搅拌和使用注意事项、应急预案等内容。专项施工方 案应进行技术论证。

B.0.3低温型灌浆料性能及试验方法应符合现行行业标准《钢筋 连接用套筒灌浆料》JG/T408的有关规定，并应符合下列规定：

1低温型灌浆料抗压强度应符合表B.0.3-1的要求，且不 应低于接头设计要求的灌浆料抗压强度；低温型灌浆料抗压强度 试件应按40mm×40mm×160mm尺寸制作，其加水量应按低温 型灌浆料产品说明书确定，试模材质应为钢质。

2低温型灌浆料竖向膨胀率应符合表B.0.3-2的要求。

3低温型灌浆料拌合物的工作性能应符合表B.0.3-3的要 求，泌水率试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性 能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

表B.0.3-1  低温型灌浆料抗压强度要求

| 时间(龄期) | 抗压强度(N/mm2 |
| --- | --- |
| 一1d | ≥35 |
| -3d | ≥60 |
| -7d+21d | ≥85 |

注： 一1d、 一3d表示在一5℃士1℃条件下养护1d、3d,一7d+21d表示在-5℃± 1℃环境条件下养护7d后转标准养护条件再养护21d。

表 B.0.3-2 低温型灌浆料竖向膨胀率要求

| 项且 | 竖向膨胀率(%) |
| --- | --- |
| 3h | 0.02～2 |
| 24h与3h差值 | 0.02～0.40 |

表 B.0.3-3 低温型灌浆料拌合物的工作性能要求

| 项且 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 流 动 度 ( mm | 一5℃初始 | ≥ 300 |
|  | 一5℃ 30min | ≥260 |
|  | 8℃初始 | ≥300 |
|  | 8℃ 30min | ≥ 260 |
| 泌 水 率 ( % ) |  | Q |

B.0.4低温型封浆料的抗压强度应符合表B.0.4的要求，且不  应低于被连接构件的混凝土强度等级值，抗压强度试验方法应符  合现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO)》GB/T 17671  的规定；低温型封浆料抗压强度试件应按40mm×40mm×  160mm尺寸制作，其加水量应按低温型封浆料产品说明书确定，  试模材质应为钢质。

表B.0.4   低温封浆料抗压强度要求

| 时间(龄期) | 抗压强度(N/mm²) |
| --- | --- |
| -1d | ≥30 |
| 二3d | ≥45 |
| 一3d+25d | ≥55 |

注： -1d、 -3d表示在一5℃士1℃条件下养护1d、3d,—3d+25d表示在-5℃±

1℃条件下养护3d后转标准养护条件再养护25d。

B.0.5  非同条件低温型灌浆料、封浆料及接头试件制作环境温 度应为一5℃±2℃,养护应采用由低温条件转入标准养护条件的

两阶段养护。低温条件养护温度应为一5℃±1℃,标准养护条件 应符合本规程第5.0.4条第4款、第7.0.4A条的规定。各类试 件由-5℃±1℃环境或同条件环境转入标准养护条件时，温升速 率不宜超过5℃/h。

B.0.6接头型式检验除应符合本规程第5章的有关规定外，低 温型灌浆料及接头试件的制作、养护条件应符合本规程第B.0.5 条的规定，并应在 一 5℃±1℃的环境下养护7d后转标准养 护21d。

B.0.7低温型灌浆料施工前应完成接头工艺检验。接头工艺检 验除应符合本规程第6.1.6条的规定外，低温型灌浆料及接头试 件的制作、养护条件还应符合规程第B.0.5条的规定，并应在 —5℃士1℃的环境下养护7d后转标准养护21d。

B.0.8低温型灌浆料拌合用水的温度不应高于10℃

B .0 .9低温型灌浆料进场时，应对低温型灌浆料拌合物-5℃ 和8℃的30min流动度、泌水率及一1d抗压强度、 一3d抗压强 度、 一7d+21d抗压强度、3h竖向膨胀率、24h与3h竖向膨胀 率差值进行检验，检验结果应符合本规程第B .0 .3条的有关 规定。

检查数量：同一成分、同一批号的灌浆料，不超过50t为一 批，每批随机抽取不少于30kg,按本附录及现行行业标准《钢 筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定制作试件，并按本 规程第B.0.5条规定的条件进行养护。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

B.0.10  低温型封浆料进场时，应对低温型封浆料的一1d抗压 强度、 一3d抗压强度、 一3d+25d抗压强度进行检验，检验结 果应符合本规程第B.0.4条的规定

检查数量：按本附录及现行行业标准《钢筋连接用套筒灌浆 料》JG/T408有关规定制作试件，同一成分、同一批号的封浆 料，不超过50t为一批，每批随机抽取不少于30kg,试件尺寸 为40mm×40mm×160mm,并按本规程第B . 0 . 5条规定的条件

进行养护。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

B.0. 11低温灌浆施工中，低温型灌浆料的28d抗压强度应符 合本规程第B.0.3条的有关规定。用于检验抗压强度的低温型 灌浆料试件应在施工现场制作，

检查数量：每工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少 于3次。每次抽取1组40mm×40mm×160mmt 的试件，同条件  养护7d并转标准养护21d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆施工记录及抗压强度试验报告。

B.0.12灌浆施工中应按本规程的规定进行接头抗拉强度检验，  其用于抗拉强度检验的低温型套筒灌浆连接接头试件应在施工现  场制作，同条件养护7d并转标准养护21d后进行抗拉强度试验，  B.0. 13低温型灌浆料同条件养护试件抗压强度达到35N/mm²  后，方可进行对接头有扰动的后续施工；临时固定措施的拆除应  在低温型灌浆料抗压强度能保证结构达到后续施工承载要求后  进行。

B . 0 . 14现浇与预制转换层不得采用低温型灌浆料进行灌浆

施工。

附 录 C    套 筒 灌 浆 连 接 坐 浆 法 施 工

C.0.1钢筋套筒灌浆连接坐浆法专项施工方案应进行技术论证。  C.0.2坐浆施工工艺模拟示范应符合下列规定：

1宜选择实际工程构件，也可按1:1比例单独制作模拟构 件，数量不应少于3件；

2应按实际施工工艺进行安装，构件安装就位后构件底部 侧边应有座浆料连续溢出；

3构件安装完成后30min内松开斜撑并重新起吊构件，用 200mm×200mm的百格网检香座浆料与构件接触面的砂浆饱满 度，检查部位不少于3处，每处饱满度不应小于80%;

4对于实体构件，检查后应对座浆料进行清理，并重新进 行正式施工

C.0.3座浆料的性能及试验方法应符合下列规定：

1座浆料抗压强度应符合表C.0:3-1的要求，且不应低于 连接构件的混凝土强度等级值，用于高层建筑时尚不应小于 80N/mm²,抗压强度试验方法应符合现行国家标准《水泥胶砂 强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671的规定；抗压强度试件 应按40mm×40mm×160mm的尺寸制作，其加水量应按产品说 明书确定，试模材质应为钢质；试件养护室温度应为20℃± 2℃,相对湿度不应低于90%,养护水的温度应为20℃±1℃。

表C.0.3-1   座浆料抗压强度要求

| 时间(龄期) | 抗压强度(N/mm²) |
| --- | --- |
| 1d | ≥20 |
| 3d | ≥35 |
| 28d | ≥60 |

2  座浆料拌合物的性能应符合表C.0.3-2的要求。凝结时 间、保水率、稠度、2h稠度损失率的试验方法应符合现行行业 标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定；最 大氯离子含量的试验方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂匀 质性试验方法》GB/T 8077的规定。

表C.0.3-2 座浆料拌合物的性能要求

| 顶日 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 凝结时间(min) | ≥60 |
| 保水率(%) | ≥88 |
| 稠度(mm) | ≥70 |
| 2h稠度损失率(%) |  |
| 氯离子含量(%) | ≤0.03 |

C . 0 . 4座浆料搅拌后应在4h内用完，座浆料拌合物初凝后应 废弃，超出工作时间的座浆料拌合物不得再次添加干混料和水混 合使用。

C . 0 . 5构件安装应符合下列规定：

1 构 件 安 装 前 ， 安 装 部 位 的 结 合 面 及 构 件 周 围 2 0 0 mm 范

围内应清理干净，不得有碎屑、杂物。

2  摊铺座浆料前应先浇水湿润结合面，且不得有积水。

3  当预制构件为不带保温的外墙或内墙时，座浆料应按中 间高、两边低铺设；当预制构件为带保温的三明治墙板时，座浆 料应按外高、内低铺设。

4摊铺座浆料后应及时将上表面修整为斜面，座浆料上表 面应高于预制构件底部设计标高20mm以上，座浆料最薄处的

厚度不应小于20mm,座浆料铺设后30min内应进行构件安装。

5  铺设座浆料后，在预制构件吊装前应在对应灌浆套筒的 每根外露钢筋的准确位置上安装弹性防堵垫片或弹簧、金属垫片

组件，确保构件吊装后每个灌浆套筒能够独立密闭，避免漏浆。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/357024062163006054