# 《海砂混凝土应用技术标准》JGJ 206-2010 修订对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《标准》条文 |  |  |  | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 基本规定 |  |  |  | 3 基本规定 |
| 3.0.1 用于配制混凝土的海砂应作净化处理。 |  |  |  | 3.0.1 用于配制钢筋混凝土的海砂应作净化处理。 3.0.1 A 用于配制素混凝土的海砂可不经净化处理，但使用前应 进行试验验证。 |
|  |  |  |  | 3.0.4 此条删除 |
| 3.0.4 海砂宜与人工砂或天然砂混合使用。 |  |  |  |  |
| 4 原材料 4. 1 海砂 |  |  |  | 4 原材料 4. 1 海砂 |
| 4.1.2 海砂的质量应符合表 4.1.2 的要求。 |  |  |  | 4.1.2 海砂的质量应符合表 4.1.2 的要求。海砂水溶性氯离子含量 的试验方法宜采用本规范附录 A 、附录 B 的快速测试方法，当 |

|  |  |  |  | 有争议时，应/宜/可按现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684 进 行判定。海砂质量检验的其他试验方法应符合现行国家标准《建 设用砂》GB/T 14684 的有关规定。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 海砂质量检验的试验方法应 |  |  |
| 符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 |  |  |  |  |
| 的规定。 |  |  |  |  |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 4.1.2 表 海砂的质量要求 项目; 指标. 水溶性氯离子含量（% ，按质量计）; ≤0.03. 含泥量（% ，按质量计）; ≤1.0. 泥块含量（% ，按质量计）; ≤0.5. 坚固性指标（%）; ≤8. 云母含量（% ，按质量计）; ≤1.0. 轻物质含量（% ，按质量计）; ≤1.0. 硫化物及硫酸盐含量（% ，折算为SO3 ，按质 量计）; ≤1.0.. 有机物含量; 符合现行行业标准《普通混 凝土用砂、石质量及检验方法标 准》JGJ52的规定。. | 表 4.1.2 海砂的质量要求 项目; 指标. 水溶性氯离子含量（%，按质量计）; 当用于钢筋混凝土时，≤0.0 3； 当用于素混凝土时，不作要 求。. 含泥量（% ，按质量计）; ≤1.0. 泥块含量（% ，按质量计）; ≤0.5. 坚固性指标（%）; ≤8. 云母含量（% ，按质量计）; ≤1.0. 轻物质含量（% ，按质量计）; ≤1.0. 硫化物及硫酸盐含量（%，折算为 SO3 ，按质量计）; ≤0.5. |

|  | 有机物含量; 符合现行行业标准《普通混 凝土用砂、石质量及检验方法标 准》JGJ52的规定。. |
| --- | --- |
| 4.2 其他原材料 | 4.2 其他原材料 |

| 现行《标准》条文 |  |  | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.2 海砂混凝土宜采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等矿物掺合 |  |  | 4.2.2 海砂混凝土宜采用粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等矿物 掺合料及复合掺合料。粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和 混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 的有关规定，粒化高炉矿渣粉应 符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046 的规定，钢渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和 混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491 的规定，粒化电炉磷渣粉应符 合现行行业标准《用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉》JG/T 317 的规定，天然火山灰质材料应符合现行行业标准《水泥砂浆 和混凝土用天然火山灰质材料》JG/T 351 的规定，石灰石粉应 符合现行国家标准《石灰石粉混凝土》GB/T 30190 的规定，复 合掺合料应符合现行行业标准《混凝土用复合掺合料》JG/T 486 的规定。使用其他掺合料应经过系统试验研究和论证，并应进行 长期性能和耐久性能试验验证。 |
| 料 | , 且粉煤灰不宜低于Ⅱ级，粒化高炉矿渣粉等级不宜低于 S95 级。 |  |  |
| 粉煤灰和粒化高炉矿渣粉应分别符合现行国家标准《用于水泥和混凝 |  |  |  |
| 土中的粉煤灰》GB/T 1596 和《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣 |  |  |  |
|  |  | 。 |  |
| 粉》GB/T 18046 的规定 |  |  |  |
| 5 海砂混凝土性能 5.1 拌合物技术要求 |  |  | 5 海砂混凝土性能 5.1 拌合物技术要求 |

| 5.1.3 海砂混凝土拌合物的水溶性氯离子最大含量应符合表 5.1.3 的 |  |  |  | 5.1.3 用于结构工程的海砂混凝土拌合物的水溶性氯离子最大 含量应符合表 5.1.3 的要求。海砂混凝土拌合物的水溶性氯离子 含量宜按照现行行业标准《混凝土中氯离子含量检测技术规程》 JGJ/T 322 中混凝土拌合物中氯离子含量的测定方法进行测定。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求。海砂混凝土拌合物的水溶性氯离子含量宜按照现行行业标准 |  |  | 《水 |  |
| 运工程混凝土试验规程》JTJ 270 | 中混凝土拌合物中氯离子含量的 | 快速 |  |  |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 测定方法进行测定。 | 计算水溶性氯离子最大含量时，辅助性胶凝材料的量不应大于硅 酸盐水泥的量，且非活性胶凝材料不应计入胶凝材料中。 |
| 6 表 5.1.3 海砂混凝土拌合物水溶性氯离子最大含量 环境条件; 水溶性氯离子最大含量（%， 的质量百分比）; 水泥; 用量. 钢筋混凝土; 素混凝土. 干燥环境; 0.3; 0.3. 潮湿但不含氯离子的环境; 0.1. 潮湿且含有氯离子的环境; 0.0. 腐蚀环境; 0.06. | 表 5.1.3 海砂混凝土拌合物水溶性氯离子最大含量 环境条件; 水溶性氯离子最大含量（%，胶凝材 料用量的质量百分比）. 钢筋混凝土; 素混凝土. 干燥环境; 0.30; 0.3. 潮湿但不含氯离子的环 境; 0.20. 潮湿且含有氯离子的环 境; 0.15. 腐蚀环境; 0.10. |
| 5.2 力学性能 | 5.2 力学性能 |

| 5.2.1 海砂混凝土的强度标准值、强度设计值、弹性模量、轴心抗压强 度与轴心抗拉疲劳强度设计值、疲劳变形模量等应符合现行国家规范 《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定。海砂混凝土力学性能应按 照现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081 的 | 5.2.1 海砂混凝土的强度标准值、强度设计值、弹性模量、轴心 抗压强度与轴心抗拉疲劳强度设计值、疲劳变形模量等应符合现 行国家规范《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定。海砂混 凝土力学性能应按照现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方 法标准》GB/T 50081 的规定进行试验测定，并应满足设计要求。 |
| --- | --- |

| 现行《标准》条文 | 局部修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 规定进行试验测定，并应满足设计要求。 |  |
|  | 附录 A 海砂水溶性氯离子快速测试方法——氯离子选 择电极法 |
|  | A.0.1 仪器设备应满足下列要求： 1 氯离子选择电极：测量范围宜为 5×10-5~5×10-2mol/L、pH 值范围宜为 2~ 12 、响应时间不应大于 2min 、温度范围为 5℃ ~45℃; 2 参比电极：应为双盐桥饱和甘汞电极，盐桥充 0. 1mol/L KNO3 或 0. 1mol/LNaNO3 溶液； 3 电位测量仪器：分辨值应为 1mV 的酸度计、恒电位仪、 伏特计或电位差计，输入阻抗不得小于 7MΩ的； 4 系统测试的最大允许误差应±10% 。 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/357165164105006043