ICS   03.100.20

A 00

新 疆 维 吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB 65/T 3935—2016

裘皮服装检验鉴定评价技术规范

Technical specification for test and evaluation of fur coat

2016-09-30发布                             2 0 1 6 - 1 0 - 3 0 实 施

新疆维吾尔自治区质量技术监督局   发布

前   言

本规范依据GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定起草制定。 本规范由新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院提出。

本规范由新疆维吾尔自治区轻工业行业管理办公室归口。

本规范起草单位：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。

本规范主要起草人：雷新建、司马义、张胜军、张庆飞、李良、严欣、高海年、李学颖 郭琳。

DB65/T     3935—2016

裘皮服装检验鉴定评价技术规范

1  范围

本标准规定了裘皮服装检验鉴定评价的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则。

本标准适用于各类天然裘皮(裘面向外主要起装饰和保暖作用)作为面料的各类裘皮服装。也适  用于各类天然裘皮(裘面向外主要起装饰和保暖作用)作为面料的各类制品(各类制品可参照技术规 范中相关内容)。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1335.1 GB/T 1335.2 GB 6675.2

GB/T 14789 GB/T 19941 GB/T 19942 GB 20400

GB/T 22807 GB/T 22930 GB/T 22931 QB/T 1261  QB/T 1262  QB/T 1263  QB/T 1265  QB/T 1266  QB/T 1267  QB/T 1271  QB/T 1272  QB/T 1277 QB/T 1278 QB/T 1280  QB/T 1284  QB/T 1286  QB/T 2711  QB/T 2725  QB/T 2790

服装号型、男子

服装号型、女子

玩具安全第1部分：机械与物理性能

裘皮 水貂皮

皮革和毛皮 化学试验 甲醛含量的测定

皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定

皮革和毛皮 有害物质限量

皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定

皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定

皮革和毛皮 化学试验 增加塑剂的测定

毛皮工业术语

毛皮验收、标志、包装、运输和贮存

毛皮成品缺陷的测量和计算

毛皮成品 抽样数量及方法

毛皮成品 物理性能测试用试片的空气调节

毛皮 化学、物理和机械、色牢度试验 取样部位

毛皮 物理和机械试验 收缩温度的测定

毛皮 化学试验 样品的准备

毛皮 化学试验 pH 的测定

毛皮成品掉毛测定方法

羊毛皮

兔毛皮

羊剪绒毛皮

皮革 物理和机械试验撕裂力的测定：双边撕裂

皮革 气味的测定

染色毛皮耐摩擦色牢度测试方法

DB65/T    3935—2016

| QB/T | 2822 | 毛皮服装 |
| --- | --- | --- |
| QB/T | 2923 | 狐狸毛皮 |
| QB/T | 2924 | 毛皮 耐汗渍色牢度测试方法 |
| QB/T | 2925 | 毛皮 耐日晒色牢度测试方法 |
| QB/T | 2954 | 毛皮围巾 毛皮披肩 |
| QB/T | 2970 | 毛皮领子 |
| QB/T | 4200 | 皮革和毛皮 化学试验 戊二醛含量的测定 |
| QB/T | 4203 | 水貂毛皮 |
| QB/T | 4366 | 貉子毛皮 |
| SN/T | 0068 | 进出口毛皮服装检验规程 |

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

硬板 atiff leather

加工鞣制不当所致，手感僵硬。

3.2

响板  sounding leather

用手搓动有响声， 一般是病瘦皮或鞣制不当或钉皮后烘干方法不当所致。

3.3

糟版  rotten leather

鞣制不当造成皮纤维损坏，无拉力，稍用力伸即破损。

3.4

留沙  shedding

鞣制不当或存储管理不当受闷，造成针毛大量脱落。

3.5

脱毛色 decolor

毛面(裘面)染色不牢，掉色。

3.6

色花 chromogen mosaic

加工染色不均匀所致。

3.7

折痕 craked leather

由于原皮缺陷或剥皮、绷皮时用力过大，使皮的纤维发生断裂。

DB65/T 3935—2016

3.8

圈黄毛(尿毛) pen-yellow  hair(urine-yellow  hair)

兽蓄毛被长期受粪便污染，毛面(裘面)产生不易除去的黄毛。

3.9

脱毛(光板)  hairless spot

毛绒局部脱落，露出皮板。

3.10

油毛  oily hair

毛面(裘面)有油脂。

3.11

锈毛(缠结毛)  rusty  hair(twined  hair)

毛绒粘合在一起。

3.12

落绒(顶绒)  with less under fur(upward under fur)

一般为季节性脱换造成，绒已顶到毛峰表面，有的脱落，有的尚未完全脱落。

3.13

秃毛  with less guard hair

毛被上针毛脱落或针毛折断过多，出现局部裸绒现象。

3.14

钩针  hooked guard hair

针毛尖钩曲。

3.15

锁毛  locked hair

毛皮在缝制时将毛锁住。

3.16

鸡鸽毛  chicken-pecked  hair

毛面(裘面)上凹凸不平，似被鸡嘴鸽啄过的样子。

3.17

串刀   string  of  knife

串刀是按一定方法，将裘皮裁开成条状，再按一定规律拼缝起来，使制出的服装裘面具有特殊的

形式。

DB65/T      3935—2016

3.18

走刀  the cutting

为了适应在制品尺寸、形状的需要，通过切割皮张，变动割开皮块的位置再缝起来，既能符合尺 寸要求，又能符合裘面的自然外观。

4 分类

4.1  以串刀工艺拼接产品可分为优等品、合格品二个等级。

4.2  以块状工艺拼接产品可分为合格。

5 要求

# 5.1  号型及规格

# 5.1.1 号型

按 GB/T 13351.1、GB/T 13351.2的规定选用，号型表示应符合GB/T 13351.1、GB/T 13351.2的规 定。

# 5.1.2  规格

按 GB/T 13351.1、GB/T 13351.2的有关规定自行设计。

# 5.2 裘皮原料

裘皮原料按 QB/T 1280、QB/T 1284、QB/T 1286、QB/T 2923、QB/T 4203、QB/T 4366 或有关标 准选用。

5. 3  服装整体外观

5.3.1     感官要求

5.3.1.1       皮板厚薄基本均匀，无严重刀伤。无破洞。轻微伤痕必须进修补且不影响整体质量及外观。

5.3.1.2      皮板手感柔软、丰满、有弹性、延伸性好。无硬板、无响板、无糟板、无异味，无严重折疸， 皮板厚度、色泽基本一致。

5.3.1.3       皮里洁净，无肉渣，无油腻感。

5.3.1.4      毛被(裘面)平顺，毛被(裘面)长短、粗细基本一致，针毛覆盖面程度基本一致，无明显 掉毛、留沙、落绒(掉毛)、黄毛、油毛、锈毛、结毛、乳毛、锁毛，严重鸡鸽毛。无影响毛被(裘 面)的光板。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/358073114074006032