ICS 93.080

CCS R 18

甘

DB62

肃    省    地    方    标    准

DB62/T       4341—2021

SMC 改性沥青路面施工技术规程

Technical specification for construction of SMC modified asphalt pavement

2021-06-21 发布

2021-07-21 实施

甘肃省市场监督管理局    发 布

DB62/T 4341—2021

目    次

前言 	 Ⅲ

引言 	 I

1 范围 	 1

2 规范性引用文件 	1

3  术语和定义 	 1

4 符号和缩略语 	3

5 磨耗层适用范围及对原路面技术要求 	 3

5.1 适用范围 	 3

5.2 原沥青路面的技术要求 	 3

5.3 原水泥路面技术要求 	 3

5.4 其他功能性罩面技术要求 	 4

6  原材料 	 4

6.1 一般规定 	 4

6.2 沥 青 	 4

6.3 S M C 改 性 剂 	 5

6.4 SMC改性沥青 	5

7 SMC改性沥青混合料配合比设计 	 6

7.1 一般规定 	 6

7.2 混合料类型 	 6

7.3 设计方法 	 7

7.4 技术要求 	 8

7.5 目标配合比设计 	 10

7.6 生产配合比验证 	12

8 SMC改性沥青混合料施工工艺 	 12

8.1 一般规定 	12

8.2 拌 和 	 12

8.3 运 输 	 12

8.4 摊 铺 	12

8.5 碾 压 	 12

8.6 接缝 	 13

9  施工质量检查与验收 	 13

9.1 原材料进场复验项目检验 	 13

9.2 施工过程中的质量控制检验 	 15

附录A(资料性)甘肃省气候自然分区 	 17

A.1一般规定 	 17

A.2自然区划 	 17

附录B(规范性)SMC改性沥青混合料配合比设计方法 	18

DB62/T 4341—2021

B.1一般规定 	 18

B.2确定工程设计级配范围 	 18

B.3材料选择与准备 	 19

B.4 矿料级配设计 	19

B.5混合料体积技术指标检测 	 19

B.6 确定最佳油石比(或最佳沥青用量) 	19

B.7配合比设计检验 	 20

B.8 配合比设计报告 	 20

附录C(规范性)SMC改性沥青混合料拌制 	 21

C.1 拌和站准备 	 21

C.2 SMC改性沥青制备 	 21

C.3 SMC改性沥青混合料拌和 	 21

附录D(资料性)条文说明 	 23

DB62/T      4341—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由甘肃省交通运输厅提出并监督实施。

本文件由甘肃省交通运输工程标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：甘肃省公路局、甘肃省庆阳公路局、交通运输部科学研究院、甘肃畅陇公路养护 技术研究院有限公司、甘肃省酒泉公路局。

本文件主要起草人：李福林、孙志刚、彭正军、郭朝阳、吴祥海、许辉、扈进明、贾红卫、夏玺明、 赵蔚、田苗苗、刘聪、赵静卓、魏强、武旭、张军林、李栋、孔学玉、田青业、范富军、杨建文。

各单位或个人在执行本文件过程中如发现需要修改和补充之处，请随时将意见和建议反馈至甘肃 省公路局《SMC 改性沥青路面施工技术规程》编制组(地址：甘肃省兰州市南滨河东路743号，邮政编 码：730030,E-mail:591196645@qq.com),  以供今后修订时参考。

DB62/T        4341—2021

引     言

随着公路行业对建设低碳交通的要求不断提高，相应的对节能减排型筑路材料的使用需求也在不 断增加。 SMC 改性沥青路面具有施工温度低、碳排放少的技术优势，在甘肃省多个公路养护维修项目应 用。为了规范甘肃省SMC 改性沥青路面混合料设计、施工和质量控制，提高SMC 改性沥青路面的工程质 量，按照甘肃省市场监督管理局《关于下达2019年度第2批地方标准制修订计划》的函(甘市监〔2019)  136号)的要求，甘肃省公路局会同有关单位，在系统总结本省SMC 改性沥青路面施工技术经验的基础 上，通过广泛调查研究、征求意见、总结工程经验、吸收有关研究成果，经深入论证，编制了本规程， 为SMC 改性沥青及沥青混合料的推广应用提出了指导意见。

本文件分9章，主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、符号和缩略语、磨耗层适用 范围及对原路面技术要求、原材料、 SMC 改性沥青混合料配合比设计、 SMC 改性沥青混合料施工工艺、 施工质量检查与验收。

DB62/T 4341—2021

SMC 改性沥青路面施工技术规程

1  范围

本文件规定了甘肃省SMC 改性沥青路面原材料、混合料设计、施工和质量控制技术要求。

本文件适用于甘肃省公路沥青路面的新建、改建及养护维修工程，城市道路工程可以参考使用。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T267      石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)

GB/T 2013  液体石油化工产品密度测定法

GB/T10247   粘度测量方法

GB15603     常用化学危险品贮存 通则

GB 17914 易燃易爆性商品储存养护技术条件

HJ/T 643    固体废物挥发性有机物的测定顶空气相色谱-质谱法

JTJ073.1-2001      公路水泥混凝土路面养护技术规范

JTG  5142-2019   公路沥青路面养护技术规范

JTG D50 公路沥青路面设计规范

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验规程

JTG F40  公路沥青路面施工技术规范

DB62/T3136-2017   公路沥青路面施工技术规范

T/CHTS    10007-2019    SMC改性沥青路面施工技术指南

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

SMC  改性剂 styrene  methyl copolymer   additive

SMC 改性剂是以甲基苯乙烯嵌段共聚物(简称SMC)  为主要成分，并添加一定剂量的偶联剂、固化

剂，改性树脂组成的混合物。

3.2

SMC 改性沥青  SMC  modified  asphalt

以道路石油沥青为原料，加入一定比例的SMC 改性剂，通过搅拌的方式混溶均匀后的混合物。

3.3

SMC 复合改性沥青  SMC  composite modified  asphalt

以SBS 改性沥青为原料，加入一定比例的SMC 改性剂，通过搅拌的方式混溶均匀后的混合物。

3.4

磨耗层 wearing  course

在面层顶部用坚硬的细粒料和结合料铺筑的薄结构层。

DB62/T       4341—2021

3.5

沥青混合料试件的空隙率 percent air voids in bituminous mixtures

压实沥青混合料内矿料及沥青以外的空隙(不包括矿料自身内部已被沥青封闭的空隙)的体积占混 合料总体积的百分率，简称VV, 以百分率表示。

3.6

沥青混合料试件的沥青饱和度  percent  voids  in  mineral  aggregate  that  are  filled  with  asphalt  in

bituminous mixtures

沥青混合料试件内沥青部分的体积占矿料部分以外的体积 (VMA)  百分率，简称VFA, 以百分率 表示。沥青混合料内有效沥青部分(即扣除被集料吸收的沥青以外的沥青)的体积占矿料部分以外的体 积 (VMA)  的百分率，称为有效沥青饱和度。

3.7

马歇尔稳定度 marshall stability

按规定条件采用马歇尔试验仪测定的沥青混合料所能承受的最大荷载，简称MS, 以kN 计。

3.8

流值 flow value

沥青混合料在马歇尔试验时相应于最大荷载时试件的竖向变形，简称FL, 以mm 计。

3.9

沥青混合料试件的矿料间隙率 percent voids in mineral aggregate in bitumi-nous mixtures

压实沥青混合料试件中矿料部分以外的体积占混合料总体积的百分率，简称VMA, 以百分率表示。 3.10

沥青混合料试件的粗集料间隙率 percent voids in coarse mineral aggregate in bituminous mixtures

沥青混合料试件内粗集料部分以外的体积占混合料试件总体积的百分率，简称VCAmix, 以百分率 表示。

3.11

渗水系数 water permeability coefficient

在规定的初始水头压力下，单位时间内渗入路面规定面积的水的体积，以mL/min 计。

3.12

动稳定度 dynamic stability

按规定条件进行沥青混合料车辙试验时，混合料试件变形进入稳定期后，每产生1mm 轮辙变形试验 轮所行走的次数，以次/mm 计。

3.13

闪点  flash point

沥青试样在规定的盛祥器内按规定的升温速度受热时所蒸发的气体以规定的方法与试焰接触，初 次发生一瞬即灭的火焰时的温度，以℃表示。盛样器对黏稠沥青是克利夫兰开口杯(简称 COC),  对 液体沥青是泰格开口杯(简称TOC)。

3.14

横向力系数 sideway force coefficient

用于行车方向成20°偏角的测定轮以一定速度行驶时，专用轮胎与潮湿路面之间的测试轮轴向摩擦 阻力与垂直荷载的比值，简称SFC, 无量纲。

3.15

构造深度 texture depth

规定区域内路表面开口空隙的深度，又称宏观纹理深度。根据测试区域和计算模型的不同，主要有 TD、SMTD、MPD  等简称，以mm 计。

DB62/T    4341—2021

4  符号和缩略语

SMC  AC            SMC 改性沥青密级配混合料

SMC  FC           SMC 改性沥青路面磨耗层混合料

5  磨耗层适用范围及对原路面技术要求

# 5.1  适用范围

5.1.1       根据磨耗层沥青混合料最大公称粒径的不同，磨耗层厚度一般分为1.2cm～1.5cm    和1 . 7cm~

2.0cm 两种，分别适应于SMC   FC- 10 型 和SMC    FC- 13  型沥青混合料。

5.1.2       高速公路、 一级公路的磨耗层层厚宜选用1.7cm～2.0cm,    采 用SMCFC- 13    型沥青混合料，以保 证其抗滑性能。

5.1.3       二级及二级以下公路磨耗层层厚宜选用1.2 cm ～ 1.5cm  ,采 用SMCFC- 10    型沥青混合料。

5.1.4       二级及二级以上公路磨耗层的沥 青胶结料宜选用SMC  复合改性沥青。

# 5.2  原沥青路面的技术要求

5.2.1       原路面必须有足够的结构强度，即原路面整体结构强度实测弯沉值不得大于设计弯沉值的130%。 原路面局部结构强度不足的，必须根据具体情况选择合适的方法进行补强，补强后的弯沉值不得大于设   计弯沉值。

5.2.2       原路面的纵向和横向平整度标准差应小于 2.0 mm 或三米直尺的最大间隙小于4mm;  当原路面 平整度不满足要求时，应采用铣刨等措施，使 铣刨后的路面平整度满足上述要求。

5.2.3       原路面存在以下病害时，不得采用磨耗层：

— — 原路面路基为软弱路基、存在不均匀沉降等； — — 原路面基层松散、网裂严重， 失 去承载 力；

— — 原路面面层车辙深度大于 40 mm;

— — 原路面渗水系数大于300mL/min。

5.2.4       原路面存在裂缝病害时：宽度 小 于 5mm  的裂缝可不 进行处理；宽度为5mm～15mm 的裂缝应 进行贴缝处理，贴缝带厚度2mm～2.5mm,    宽 度30 mm ～150mm    ; 宽度大于15mm  的裂缝应进行直接灌 缝或开槽后灌缝处理，灌缝深度需大于15 mm 。

5.2.5       原路面存在车辙病害时：深度15mm 以下的车辙可直接进行罩面；车辙深度15mm～30mm   必 须进行铣刨处理，保证车辙病害处的最小摊铺厚度大于罩面用混合料的公称最大粒径尺寸；车辙深度大 于30mm 时，应铣刨重铺。

5.2.6       原路面局部破损有坑槽、松散、拥包等病害时，应进行彻底挖补。

5.2.7       原路面宜整体铣刨5mm～10mm,   或者铣刨深度与罩面厚度相等；铣刨后的沥青路面清扫干净 后，宜洒布改性乳化沥青粘层油，乳化沥青洒布量以0.3kg/m²~0.5kg/m² 为宜。

5.2.8       原路面沥青混合料类型为 SMA- 16   或16型断级配，且平整度标准差小于2 . 0mm、无麻面病害 时，可省去铣刨，并减少粘层油洒布用量。

# 5.3  原水泥路面技术要求

5.3.1        水泥路面面板必须完整，有断板、碎裂、沉陷时，必须进行挖除，并按原设计的路面结构层进 行换板处理。

5.3.2       相邻板块之间必须无错台，有错台时应进行铣刨处理。

5.3.3  水泥面板之间接缝需用沥青胶砂或灌封胶填充，保证水泥面板之间连续、平整、接缝内部饱满。

DB62/T      4341—2021

5.3.4     水泥路面应精铣刨8mm～10mm,  以表面露出粗骨料为宜，并清理干净已经松动的颗粒；铣刨 后的水泥路面清扫干净后，须铺筑 SBS 改性沥青碎石封层或橡胶沥青碎石封层， SBS 改性沥青洒布量 以1.2kg/m²~1.6kg/m²为宜，橡胶沥青洒布量以1.4kg/m²~1.8kg/m²为宜，碎石应为9.5mm～13.2mm 的 单档粒径集料，且经过拌和站除尘预热，碎石撒铺量为9kg/m²-11kg/m²,覆盖率为60%～80%,经碾压 后碎石封层厚度不小于8mm。

5.4 其他功能性罩面技术要求

对于铺筑厚度小于25mm 的超薄罩面、不小于25mm 且小于40mm 的薄层罩面和不小于40mm 且小于 60mm 的罩面类型，其适用范围及对原路面的技术要求，应符合JTG 5142的相关要求。

6 原材料

6.1 一般规定

6.1.1     SMC 改性沥青路面使用的原材料必须经检验合格后方可使用。

6.1.2     沥青、粗集料、细集料、填料的技术指标应符合JTG F40及 DB62/T3136 的规定。

6.1.3     SMC 改性剂的运输、储存安全性等要求应符合现行《中华人民共和国安全生产法》、GB 15603、 GB17914 等国家相关安全生产管理的有关法规、标准的规定。

6.2 沥青

6.2.1     沥青的选择，应根据工程所在地区的气候分区进行选择，并符合下列表1、表2的技术要求。

表1 道路石油沥青技术要求

| 指标 | 单位 | 等级 | 沥青标号 |  |  |  |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110号 |  | 90号 |  |  | 70号 |  |  |
| 针入度(25℃,5s,100g) | 0.1mm |  | 100～120 |  | 80～100 |  |  | 60～80 |  | JTF E20 T0604 |
| 适用的气候分区 | =- | == | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | JTG F40附录A |
| 针入度指数PI |  | A | -1.5～+1.0 |  |  |  |  |  |  | JTF E20T 0604 |
| 软化点(R&B)不小于 | ℃ | A | 43 |  | 45 | 44 |  | 45 |  | JTF E20T0606 |
| 60℃动力粘度不小于 | Pa.s | A | 120 |  | 160 | 140 |  | 160 |  | JTF E20T 0620 |
| 10℃延度不小于 | cm | A | 40 |  | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | JTF E20T 0605 |
| 15℃延度不小于 | cm | A | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蜡含量(蒸馏法) 不大于 | % | A | 2.2 |  |  |  |  |  |  | JTF E20T0615 |

| 闪点不小于 | ℃ |  | 230 | 245 | 260 | JTF E20T0611 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶解度不小于 | % |  | 99.5 |  |  | JTF E20T 0607 |
| 密度(15℃) | g/cm³ |  | 实测记录 |  |  | JTF E20T 0603 |
| RTFOT后 |  |  |  |  |  | JTF E20T 0610 |
| 质量变化不大于 | % |  | ±0.4 |  |  |  |
| 残留针入度比不小于 | % | A | 55 | 57 | 61 | JTF E20T0604 |
| 残留延度(10℃) 不小于 | cm | A | 10 | 8 | 6 | JTF E20T0605 |

DB62/T  4341—2021

表2  SBS 改性沥青技术要求

| 指标 |  | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃,100g,5s) |  | 0.1mm | 60～80 | JTF E20T 0604 |
| 针入度指数PI不小于 |  |  | -0.4 | JTF E20T 0604 |
| 延度(5℃,5cm/min)不小于 |  | cm | 35 | JTF E20 T 0605 |
| 软化点(环球法)不小于 |  | ℃ | 75 | JTF E20 T 0606 |
| 运动粘度(135℃) |  | Pa.s | 1.8～3.0 | JTF E20 T 0625 |
| 闪点不小于 |  | ℃ | 230 | JTF E20T 0611 |
| 溶解度不小于 |  | % | 99 | JTF E20T 0607 |
| 储存稳定性，离析，48h软化点差，不大于 |  | ℃ | 2.5 | JTF E20 T0661 |
| 弹性恢复(25℃)不小于 |  | % | 85 | JTF E20 T 0662 |
| 软化点衰减(163 ℃,4h)不大于 |  | % | 5 | JTF E20 T 0606 |
| RTFOT后残留 物 | 质量变化不大于 | % | ±1.0 | JTF E20T 0610 |
|  | 针入度比(25℃)不小于 | % | 65 | JTF E20T 0604 |
|  | 延度(5cm/min,5℃)不小于 | cm | 20 | JTF E20T 0605 |

6.2.2      高速公路、 一级公路以及重载交通比例较大的二级公路应采用 SBS 改性沥青；二级和二级以下 公路可采用道路石油沥青。

6.3   SMC 改性剂

6.3.1      SMC 改性剂技术要求应符合表 3 的规定。

表3 SMC  改性剂技术要求

| 项 目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 褐色粘稠状液体 | 目 测 |
| 密度 | g/cm³ | 0.8～1.0 | GB/T 2013 |
| 粘度(旋转法，25℃),不大于 | Pa ·s | 0.8 | GB/T 10247 |

| 闪点，不小于 | ℃ | 180 | GB/T 267 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挥发性有机物(VOC)的苯含量，不大于 | mg/g | 0.1 | HJ/T 643 |

6.3.2      SMC 改性剂的掺量根据道路石油沥青(SBS   改性沥青)类型、气候及交通量情况进行确定，应 符合表4的规定。在冬季施工或需要较长时间存储时， SMC  改性剂的掺量可适当提高1%～3%。

表4  SMC  改性剂掺量

| 沥青种类 | 道路石油沥青 | SBS改性沥青 |
| --- | --- | --- |
| 改性剂掺量(占道路石油沥青或SBS改性沥青质量)/% | 9～11 | 11～13 |

6.4  SMC  改性沥青

6.4.1      生 产SMC 改性沥青的沥青罐必须具备加热保温和搅拌循环功能。首先将沥青加热到一定温度，

DB62/T        4341—2021

然后将 SMC 改性剂按规定的掺量加入沥青罐中进行搅拌、循环，使 SMC 改性剂完全熔融于沥青中， 最后保持 SMC  改性沥青温度在100℃~130℃备用，具体制备参数应符合表5的规定。

表5 SMC 改性沥青的制备参数

| 沥青品种 | 加热温度/℃ | 搅拌时间/h |
| --- | --- | --- |
| 道路石油沥青 | 110～120 | 1.5 |
| SBS改性沥青 | 130～140 | 2 |

6.4.2      SBS 改性沥青宜采用工厂化生产，技术标准执行DB62/T3136-2017;SMC    改性剂添加时采用现 场添加，经过搅拌均匀制成SMC 改性沥青或 SMC 复合改性沥青，并应及时使用，在100℃以上温度条 件下的储存时间不得超过7天；再次使用前必须搅拌均匀，在不发生离析的状态下使用。

6.4.3      SMC 改性沥青的均匀性检测指标应符合表6的规定。

表6  SMC  改性沥青和 SMC 复合改性沥青均匀性技术要求

| 项 目 | 单位 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布氏旋转黏度(60℃)的黏度差，不大于 | Pa ·s | 0.2 | JTG E20T 0625 |
| 闪点差，不大于 | ℃ | 5 | JTG E20T 0611 |
| 注1:SMC改性沥青生产时，如果搅拌、循环不充分，或者长时间存储后，容易发生离析、分层现象，在使用前必 须对SMC改性剂和沥青的混溶均匀性进行检测。 注2:SMC改性剂与沥青混溶不均匀或SMC改性沥青发生离析后，由于SMC改性剂的密度比沥青密度小，改性剂会 居于沥青罐内成品SMC改性沥青的上部，使上部样品的布氏旋转黏度、闪点均比下部样品的小。 注3:测定布氏旋转黏度差、闪点差时，分别在沥青罐内沥青液面下部1/3和上部1/3处取样，取样方法按照JTG E20 T0611执行，采用沥青取样器上、下各取样1.5kg。 |  |  |  |

6.4.4      在施工过程中应定期取样检验产品质量，发现均匀性不符合要求时不得使用。

7   SMC 改性沥青混合料配合比设计

7.1 一般规定

本规程采用修正的马歇尔试验配合比设计方法，除本规程规定外，均应符合JTG E20、DB62/T3136 等的要求。

7.2 混合料类型

7.2.1     SMC AC 改性沥青路面混合料类型见表7。

表7 SMC  AC 改性沥青路面混合料类型

| 混合料类型 |  | 铺筑厚度/cm | 公称最大粒径/mm | 最大粒径/mm | 预估油石比 范围/% | 设计空隙率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中粒式 | SMC AC-20 | 5.0～8.0 | 19.0 | 26.5 | 4.0～4.6 | 3～6 |
|  | SMCAC-16 | 4.0～7.0 | 16.0 | 19.0 | 4.2～4.8 |  |
| 细粒式 | SMC AC-13 | 3.5～6.0 | 13.2 | 16.0 | 4.4～5.0 |  |

DB62/T   4341—2021

7.2.2  SMCFC   改性沥青路面磨耗层混合料类型见表8。

表8  SMC  FC 改性沥青路面磨耗层混合料类型

| 混合料类型 | 铺筑厚度/cm | 公称最大粒径 /mm | 最大粒径/mm | 预估油石比 范围/% | 设计空隙率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SMC FC-13 | 1.7～2.0 | 13.2 | 16.0 | 4.4～50 | 2～4 |
| SMCFC-10 | 1.2～1.5 | 9.5 | 13.2 | 5.0～5.8 |  |

7.2.3   SMC   AC 改性沥青路面混合料矿料级配应符合表9的规定。

表9  SMC  AC 改性沥青路面混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔/mm的质量百分率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| SMC AC-20 | 100 | 90～100 | 81～91 | 70～80 | 53～63 | 30～40 | 21～29 | 14～22 | 9～17 | 5～13 | 3～11 | 3～7 |
| SMC AC-16 |  | 100 | 92～100 | 78～88 | 58～68 | 30～40 | 22～30 | 15～23 | 10～18 | 7～15 | 4～12 | 4~8 |
| SMC AC-13 |  |  | 100 | 92～100 | 65～75 | 30～40 | 23～31 | 16～24 | 12～20 | 8～16 | 5～14 | 5～9 |

7.2.4  SMC  FC 改性沥青路面磨耗层混合料矿料级配应符合表10的规定。

表10 SMC  FC 改性沥青路面磨耗层混合料矿料级配范围

| 级配类型 | 通过下列筛孔/mm的质量百分率/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| SMC FC-13 | 100 | 92～100 | 70～78 | 36～44 | 26～34 | 18～26 | 14～20 | 9～15 | 6～12 | 5～9 |
| SMC FC-10 |  | 100 | 92～100 | 36～44 | 26～34 | 19～27 | 15～21 | 11～17 | 7～13 | 6～10 |

7.3  设计方法

7.3.1       SMC  改性沥青混合料配合比设计采用修正的马歇尔配合比设计方法，并通过目标配合比设计、 生产配合比设计及生产配合比验证三个阶段，确定沥青混合料的矿料级配、最佳沥青用量。

7.3.2       SMC  改性沥青混合料试件的制备步骤按照JTG   E20 中 T0702  执行，试验参数按照表11 执行。

表11  马歇尔试件制作参数

| 混合料类型 项 目 | 道路石油沥青制备 | SBS改性沥青制备 |
| --- | --- | --- |
| 沥青加热温度/℃ | 105 ～ 110 | 125 ～ 130 |
| 集料加热温度/℃ | 110 ～ 115 | 130 ～ 135 |
| 拌和温度/℃,不低于 | 110 | 130 |

DB62/T        4341—2021

表11 马歇尔试件制作参数 (续)

| 混合料类型 项 目 | 道路石油沥青制备 | SBS改性沥青制备 |
| --- | --- | --- |
| 拌和时间/s | 180 | 180 |
| 击实温度/℃,不低于 | 100 | 120 |
| 击实次数/(次/面) | 100 | 100 |
| 试件尺寸/mm | φ101.6×63.5 |  |

7.3.3 马歇尔击实试验的试件制作按照以下步骤进行：

a)  以表7或表8的预估油石比范围中间值为中值，按0.4%为间隔，取5个不同的油石比分别成 型马歇尔试件。马歇尔试件制作参数见表11。

b) 采用表11 马歇尔试件的拌和参数进行 SMC 改性沥青混合料的拌和，完成后，须将混合料放 置在鼓风干燥箱中，在110℃条件下(当采用 SBS 改性沥青时，温度必须设置为130℃)恒温、 鼓风放置4h, 然后再按照表11 的拌和参数进行二次拌和120s。

c) 试件击实结束后，将装有试件的试模横向放置冷却至室温后(不少于12h), 置脱模机上脱出 试件，再在室温、通风条件下养生72h。

7.3.4      马歇尔试件的毛体积相对密度和吸水率测定，按照JTG E20 的有关规定执行。

7.3.5     沥青混合料的最大相对理论密度测定时，应先将拌好的混合料分散，在110℃(当采用SMC 复 合改性沥青混合料时，温度应为130℃)烘箱中养生4h, 然后按照JTG E20 中的真空法实测。

7.3.6     马歇尔试件的空隙率、矿料间隙率、沥青饱和度等体积指标的计算，按照JTG E20 的有关规定

执行。

7.3.7     试件养生72h 后，按照JTG E20 的有关规定测定马歇尔试件的稳定度、流值。

7.4 技术要求

7.4.1    马歇尔试件技术要求如下：

7.4.1.1      SMC 改性沥青路面混合料马歇尔试验及矿料间隙率的技术要求应符合表12的规定。

表12 SMC  AC 改性沥青路面混合料马歇尔试验技术要求

| 项 目 | 单位 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SMC AC-13 | SMC AC-16 | SMC AC-20 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/365021241201011034