# 1    总  则

1.0.1    为统一使用回弹仪检测普通混凝土抗压强度的方法，保证检

测精度，制定本规程。

1.0.2    本规程适用于普通混凝土抗压强度（以下简称混凝土强度） 的检测，不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混

凝土强度检测。

1.0.3    使用回弹法进行检测的人员，应通过专门的技术培训。

1.0.4    回弹法检测混凝土强度除应符合本规程外，尚应符合国家现

行有关标准的规定。

2    术 语 和 符 号

2.1    术  语

2.1.1    测区  test area

检测构件混凝土强度时的一个检测单元。

2.1.2    测点  test point

测区内的一个回弹检测点。

2.1.3      测 区 混 凝 土 强 度 换 算 值   conversion  value  of concrete

compressive strength of test area

由测区的回弹平均值、碳化深度值等参数，通过测强曲线或测

区强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值。

2.1.4    混凝土强度推定值  estimation value of strength for concrete

相应于强度换算值总体分布中保证率不低于 95%的构件现龄期

混凝土强度值。

# 2.2    符  号

——   第 i 个碳化深度测量位置的碳化深度值。

——   构件所有测区的平均碳化深度值。

,            ——   测区混凝土强度换算值。

,         ——   芯样试件混凝土强度平均值。

,          ——   同条件立方体试块混凝土强度平均值。

,0         ——   对应于钻芯部位或同条件试块回弹测区混凝土强度

换算值的平均值。

or,          ——   第 i 个混凝土芯样试件的抗压强度。

,            ——   第 i 个混凝土立方体试块的抗压强度。

,0          ——   修正前第 i 个测区的混凝土强度换算值。

,1          ——   修正后第 i 个测区的混凝土强度换算值。

,min       ——   构件中测区混凝土强度换算值的最小值。

,           ——   构件混凝土强度推定值。

——   测区混凝土强度换算值的平均值。

——   构件测区混凝土强度换算值的标准差。

——   测区第 i 个测点的回弹值。

——   测区或试块的平均回弹值。

——   回弹仪非水平方向检测时，测区的平均回弹值。

——   回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑表面时，测区的 平均回弹值。

——   回弹仪在水平方向检测混凝土浇筑底面时，测区的

平均回弹值。

——   回弹仪检测混凝土浇筑表面时，回弹值的修正值。          ——   回弹仪检测混凝土浇筑底面时，回弹值的修正值。

——   非水平方向检测时，回弹值的修正值。

——   测区混凝土强度修正量。

3    回 弹 仪

3.1    技 术 要 求

3.1.1    回弹仪宜为数字式，也可为指针直读式。

3.1.2    回弹仪应具有产品合格证，并应在回弹仪的明显位置上标注 名称、型号、制造厂名或商标、出厂编号等。

3.1.3    本规程应采用 M225 型回弹仪或 H550 型回弹仪。

3.1.4    回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T 9138 的规定 外，尚应符合下列规定：

1  水平方向弹击时，M225 型回弹仪和 H550 型回弹仪在弹击锤

脱钩瞬间的标称能量应分别为 2.207J、5.500J；

2  回弹仪率定值应满足表 3.1.4 的要求。

表 3.1.4    回弹仪率定值

| 回弹仪型号 | 钢砧硬度（HRC） | 钢砧重量（kg） | 率定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| M225 | 60±2 | 1.0500..0031 | 42±2 |
|  |  | 16.000..31 | 80±2 |
| H550 |  | 20.000..31 | 83±2 |

3  在弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间，弹击拉簧应处于自由状态，

且弹击锤起跳点应位于指针指示刻度尺上“0”处；

4  数字式回弹仪应带有指针直读示值系统，数字显示的回弹值

与指针直读示值相差不应超过 1。

3.1.5    回弹仪使用时的环境温度应为（－4～＋40） ℃。

# 3.2    检  定

3.2.1    回弹仪检定周期为半年，当回弹仪具有下列情况之一时，应

按现行国家计量检定规程《回弹仪》JJG817 进行检定：

1    新回弹仪启用前；

2    超过检定有效期限；

3    数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于 1；

4    经保养后钢砧率定值不合格；

5    遭受严重撞击或其他损害。

3.2.2    回弹仪率定试验应符合下列规定：

1    环境温度（5～35）℃;

2    钢砧表面干燥、清洁，并稳固地平放在刚度大的物体上；

3    率定时弹击杆分四个方向进行，且每个方向弹击前，弹击杆

旋转 90 度；

4    每个方向率定值取连续向下弹击三次的稳定回弹值的平均值，

且均满足本规程第 3.1.4 条第 2 款要求。

3.2.3  回弹仪率定用钢砧应每 2 年送计量检定机构检定或校准。

# 3.3    保  养

3.3.1  当回弹仪存在下列情况之一时，应进行保养：

1    回弹仪弹击超过 6000 次；

2    率定值不合格；

3    对检测值有怀疑。

3.3.2  回弹仪的保养应按下列步骤进行：

1  先将弹击锤脱钩，取出机芯，然后卸下弹击杆，取出里面的缓

冲压簧，并取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧座；

2  清洁机芯各零部件，并应重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆

的内孔及冲击面。清理后，应在中心导杆上薄薄涂抹钟表油，其他

零部件不得抹油；

3  清理机壳内壁 ，卸下刻度尺 ，检查指针 ，其摩擦力应为

(0.5~0.8)N；

4  对于数字式回弹仪，还应按产品要求的维护程序进行维护；

5  保养时，不得旋转尾盖上已定位紧固的调零螺丝，不得自制或

更换零部件；

6  保养后应按本规程第 3.2.2 条的规定进行率定。

3.3.3  回弹仪使用完毕，应清除弹击杆、杆前端球面以及刻度尺表面 和外壳上的污垢、尘土。回弹仪不用时，应将弹击杆压入机壳内， 装入仪器箱。仪器箱应平放在干燥阴凉处。当数字式回弹仪长期不

用时，应取出电池或定期充电。

4    检 测 技 术

4.1    一 般 规 定

4.1.1    采用回弹法检测混凝土强度时，宜具有下列资料：

1    工程名称、建设单位、设计单位、施工单位。

2    构件名称、数量及混凝土类型、强度等级。

3    混凝土配合比。

4    施工模板，混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等。

5    必要的设计图纸和施工记录。

6    检测原因。

4.1.2    回弹仪在检测前和检测后，均应在钢砧上做率定试验，并应 符合本规程第 3.1.4 条的规定。

4.1.3    混凝土强度按单个构件检测时，应符合下列规定：

1    对于一般构件，测区数不宜少于 10 个。若受检构件检测面 某一方向尺寸不大于 4.5m 且另一方向尺寸不大于 0.3m 时，构件测

区数量可适当减少，但不应少于 5 个。

2    测区宜均匀布置，相邻两测区的间距不应大于 2m ，测区离

构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于 0.5m ，且不宜小于 0.2m。

3    测区宜选在能使回弹仪处于水平方向弹击混凝土的浇筑侧 面。当不能满足这一要求时，也可选在使回弹仪处于非水平方向检

测混凝土的浇筑表面。

4    测区宜布置在构件的两个对称的可测面上，当不能布置在对 称的可测面上时，也可布置在同一可测面上，且应均匀分布。在构

件的重要部位及薄弱部位应布置测区，并应避开预埋件。

5    测区的面积不宜大于 0.09m2。

6    测区表面应为混凝土原浆面，并应清洁、平整、干燥，不应

有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。

4.1.4    混凝土强度按批量检测时，应符合下列规定：

1    混凝土生产工艺、强度等级相同，原材料、配合比、养护条

件基本一致且龄期相近的同类构件可以组成一个检验批。

2    受检构件应随机抽取，抽检数量不宜少于同批构件总数的 30%且不宜少于 10 件。当检验批中抽检构件数量大于 30 个时可适 当调整，但不得少于《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784

规定的最小抽检数量。

3    当检验批中抽检构件尺寸满足第 4.1.3 条第 1 款要求时，该

构件的测区数量可适当减少，但不应少于 5 个。

4    当检验批中抽检构件数量大于 30 个，且不需要提供单个构 件推定强度时，每个构件的测区数量可适当减少，但不应少于 5 个。 4.1.5    测区应标有清晰的编号，宜在混凝土构件表面采用适当方式

进行标注，并绘制测区布置示意图和记录外观质量情况。

4.1.6  当检测条件与专用测强曲线、地区测强曲线及本规程第 6.2.1  条的适用条件均有较大差异时，或对回弹检测结果有怀疑时，可在 构件上采用钻取芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修 正。同一检验批混凝土强度修正时，直径 100mm 芯样试件的数量不 应少于 6 个，小直径芯样试件的数量不应少于 9 个，高径比宜为 1。 芯样位置应具有代表性且在测区内钻取，每个芯样只加工一个试件。 同条件试块修正时，试块数量不应少于 6 个，试块边长应为 150mm。 计算时，测区混凝土强度修正量及测区混凝土强度换算值的修正应 符合下列规定：

1  修正量应按下列公式计算：

=,－,0

=,－,0

,       , i  1

| , i 1 ,0 i 1 | , , |
| --- | --- |

（4.1.6- 1）

（4.1.6-2）

（4.1.6-3）

（4.1.6-4）

（4.1.6-5）

式中：  ——测区混凝土强度修正量(MPa) ，精确到 0. 1MPa；

, ——芯样试件混凝土强度平均值(MPa) ，精确到 0. 1MPa；

, —— 150 ㎜同条件立方体试块混凝土强度平均值 (MPa) ，精确到 0. 1MPa；

,0——对应于钻芯部位或同条件立方体试块回弹测

区混凝土强度换算值的平均值(MPa) ，精确到

0. 1MPa；

, ——第 i 个混凝土芯样试件的抗压强度；

,  ——第 i 个混凝土立方体试块的抗压强度；

,  ——对应于第 i 个芯样部位或同条件立方体试块测

区回弹值和碳化深度值的混凝土强度换算值， 可按本规程附录 A 或附录 D 、附录 E 、附录

F 取值；

——芯样或试块数量。

2    测区混凝土强度换算值的修正应按下列公式计算：

,1   = ,0   +                 （4. 1.6-6）

式中：,0——第 i 个测区修正前的混凝土强度换算值 (MPa)，

精确到 0. 1MPa。

,1——第 i 个测区修正后的混凝土强度换算值(MPa)，

精确到 0. 1MPa。

4.2    回 弹 值 测 量

4.2.1    M225 型回弹仪用于检测强度等级 C10~C60 的混凝土构件， H550 型回弹仪用于检测强度等级 C60~C80 的混凝土构件。

4.2.2    测量回弹值时，回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面， 并应缓慢施压、准确读数、快速复位。

4.2.3    每一测区应读取 12 个回弹值，每一测点的回弹值读数应精确 至 1。测点宜在测区范围内均匀分布，相邻两测点的净距离不宜小于 20mm；测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于 30mm；测点不应 在气孔或外露石子上，同一测点应只弹击一次。

4.3    碳 化 深 度 值 测 量 与 计 算

4.3.1    应在有代表性的回弹测区上测量碳化深度值，测点数不应少 于构件测区数的 30%且不少于 3 个并分布于不同测区。当测区碳化 深度值极差大于 2.0mm 时，应在每一测区分别测量碳化深度值。

4.3.2    碳化深度值的测量应符合下列规定：

1    可采用工具在测区表面形成直径约 15mm 的孔洞，其深度应

大于混凝土的碳化深度；

2    应清除孔洞中的粉末和碎屑，且不得用水擦洗；

3    应采用浓度为 1%～2％的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边 缘处，当已碳化与未碳化界线清晰时，采用专用测量仪器测量已碳

化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离。

4    每个测点应连续测量 3 次，取 3 次测量结果的平均值作为该

测区碳化深度值，精确至 0.25mm。

5    当测区碳化深度值的极差不大于 2.0mm 时，以测区碳化深

度平均值为构件所有测区的碳化深度值，按公式（4.3.2- 1）计算：

（4.3.2- 1）

i1

式中：

——  构件所有测区的平均碳化深度值，当＞6.0 mm 时， 取 =6.0 mm ，精确至 0.5 mm；

——  构件第 i 个碳化深度测量位置的碳化深度值，精确至 0.25 mm；

n   ——  测量碳化深度的测区数。

6    当测区碳化深度值的极差大于 2.0mm 时，测区强度换算值

应采用该测区对应的碳化深度值进行计算。

4.3.3    对于龄期小于一年的混凝土构件进行强度检测时，当平均碳 化深度值（dm）超过表 4.3.3 的碳化深度值限值要求时，宜采取表 4.3.3

中对应的碳化深度值限值，也可采用本规程第 4.1.6 条进行修正。

表 4.3.3 碳化深度值限值

| 混凝土龄期（月） | 碳化深度值限值（mm） |
| --- | --- |

| ≤3 | 2.0 |
| --- | --- |
| ≤12 | 4.0 |

注：碳化深度值限值可根据实际龄期线性内插，结果精确至 0.5mm。

4.4    检 测 面 选 择

4.4.1    非泵送混凝土构件强度检测时，检测面应按照水平侧面、非 水平侧面、非水平非侧面的顺序选择。

4.4.2    泵送混凝土构件强度检测时，检测面应按下列情况选择： 1    现浇板类构件，应选择混凝土的浇筑底面；

2    非现浇板类构件，应选择混凝土的浇筑侧面。

5    回 弹 值 计 算

5.0.1    计算测区平均回弹值时，应从该测区的 12 个回弹值中剔除 1

个最大值和 1 个最小值，其余的 10 个回弹值按下式计算：

R

m

10

R

i

10

i  1

（5.0. 1）

式中：   ——测区平均回弹值，精确至 0. 1；

——第 i 个测点的回弹值。

5.0.2    非水平方向检测非泵送混凝土浇筑侧面时，测区的平均回弹

值应按下式修正：

Rm     Rm     Ra                                  （5.0.2）

式中：Rm ——非水平方向检测时测区的平均回弹值，精确至 0. 1；

Ra ——非水平方向检测时回弹值修正值，应按本规程附录 B

取值。

5.0.3    水平方向检测非泵送混凝土浇筑表面或浇筑底面时，测区的

平均回弹值应按下列公式修正：

=    +                                （5.0.3- 1）

=    +                                （5.0.3-2）

式中： 、  ——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时，测区的

平均回弹值，精确至 0. 1；

、  ——  混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值，应按本

规程附录 C 取值。

5.0.4  当既有浇筑面修正又有测试角度修正时，应先对回弹值进行角

度修正，然后再对修正后的回弹值进行浇筑面修正。

6    测 强 曲 线

6.1  一 般 规 定

6.1.1  混凝土强度换算值可采用下列测强曲线计算：

1  统一测强曲线：由全国有代表性的材料、成型工艺制作的混

凝土试件，通过试验所建立的测强曲线。

2  地区测强曲线：由本地区常用的材料、成型工艺制作的混凝

土试件，通过试验所建立的测强曲线。

3  专用测强曲线：由与构件混凝土相同的材料、成型养护工艺

制作的混凝土试件，通过试验所建立的测强曲线。

6.1.2  有条件的地区和部门，应制定本地区的测强曲线或专用测强曲 线。检测单位宜按专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线的

顺序选用测强曲线。

6.2  统 一 测 强 曲 线

6.2.1  使用统一测强曲线的混凝土应符合下列条件：

1  混凝土采用的水泥、砂石、外加剂、掺合料、拌合用水符合

国家现行有关标准；

2  采用普通成型工艺；

3  采用符合国家标准规定的模板；

4  蒸汽养护出池经自然养护 7d 以上，且混凝土表层为干燥状态；

5  自然养护且龄期为：（14～1800）d；

6  抗压强度为：（10.0～80.0）MPa  。

6.2.2  符合第 6.2. 1 条规定，抗压强度在（10~60）MPa 的非泵送混凝

土，测区强度应按本规程附录 A 进行强度换算。

6.2.3  符合第 6.2. 1 条规定，抗压强度在（10~80）MPa 的泵送混凝土，

测区强度应按下列要求进行强度换算。

1  抗压强度在（10~60）MPa 的现浇板类泵送混凝土构件，测区

强度可按本规程附录 D 的规定进行强度换算。

2  抗压强度在（10~60）MPa 的非现浇板类泵送混凝土构件，测

区强度可按本规程附录 E 的规定进行强度换算。

3  抗压强度在（60~80）MPa 的非现浇板类泵送混凝土构件，测

区强度可按本规程附录 F 的规定进行强度换算。

6.2.4  泵送混凝土统一测强曲线，其强度误差值应符合下列规定：

1  强度范围（10~60）MPa 时：平均相对误差(δ)不应大于±15.0 %，

相对标准差（er ）不应大于 18.0 %；

2  强度范围（60~80）MPa 时：平均相对误差(δ)不应大于±10.0 %，

相对标准差（er ）不应大于 12.0 %。

6.2.5  当有下列情况之一时，测区混凝土强度不得按本规程附录 A、

附录 D 、附录 E 、附录 F 进行强度换算。

1    非泵送混凝土粗集料最大公称粒径大于 60mm ，泵送混凝土

粗集料最大公称粒径大于 40mm；

2    特种成型工艺制作的混凝土；

3    检测部位曲率半径小于 250mm；

4    潮湿或浸水混凝土。

6.3  地 区 和 专 用 测 强 曲 线

6.3.1  地区和专用测强曲线的强度误差应符合下列规定：

1    地区测强曲线

强度范围（10~60）MPa 时：平均相对误差(δ)不应大于±14.0 %，

相对标准差（er ）不应大于 17.0 %；

强度范围（60~80）MPa 时：平均相对误差(δ)不应大于±9.0 %，

相对标准差（er ）不应大于 11.0 %。

2    专用测强曲线

强度范围（10~60）MPa 时：平均相对误差(δ)不应大于±12.0 %，

相对标准差（er ）不应大于 14.0 %；

强度范围（60~80）MPa 时：平均相对误差(δ)不应大于±8.0 %，

相对标准差（er ）不应大于 10.0 %。

3    平均相对误差(δ) 和相对标准差（er ）的计算应符合本规

程附录 G 的规定。

6.3.2  地区和专用测强曲线应按本规程附录 G 的方法制定。使用地区 或专用测强曲线时，被检测的混凝土应与制定该类测强曲线混凝土 的适应条件相同，不得超出该类测强曲线的适应范围，并应经常抽 取一定数量的同条件试件进行校核，发现有显著差异时，应及时查

找原因，不得继续使用。

7    混 凝 土 强 度 计 算

7.0.1    构件第 i 个测区混凝土强度换算值，可按本规程第 5 章所求 得的平均回弹值（Rm ）及按本规程第 4.3 条所求得的平均碳化深度 值（dm ），由本规程附录 A 、附录 D 、附录 E 、附录 F 查表或计算 得出。当有地区或专用测强曲线时，混凝土强度的换算值宜按地区

测强曲线或专用测强曲线计算或查表得出。

7.0.2    构件的测区混凝土强度平均值应根据各测区的混凝土强度换 算值计算。当测区数为 10 个及以上时，还应计算强度标准差。平均

值及标准差应按下列公式计算：

mfccu       fccu, i

cu             n   1 i  1          ,

Sfc           1    fccu i

2  2

fccu

m      1

（7.0.2- 1）

（7.0.2-2）

式中：mfccu       ——  构件测区混凝土强度换算值的平均值（MPa），精

确至 0. 1MPa；

n     ——  对于单个检测的构件，取该构件的测区数；对批

量检测的构件，取所有被抽检构件测区数之和；

Sfccu       ——  构件测区混凝土强度换算值的标准差（MPa），精

确至 0.01MPa。

7.0.3    构件的现龄期混凝土强度推定值（, ）应符合下列规定：

1  当构件测区数少于 10 个时，应按下式计算：

式中

, =,min

,min ——构件中最小的测区混凝土强度换算值。

（7.0.3- 1）

2  当构件测区数不少于 10 个时，应按下式计算：

,

fccu

1 . 645 S

3  当批量检测时，应按下式计算：

kS fccu

,

（7.0.3-2）

（7.0.3-3）

式中 ：——推定系数，取 1.645。当需要推定强度区间时，可按《混

凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784 的规定取值。

注：构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于 95%的构件中

混凝土抗压强度值。

7.0.4  采用 M225 型回弹仪进行检测时，构件强度推定值应符合下列

要求：

1  构件测区强度换算值中出现小于 10.0MPa 时，应按下式确定：

,  ＜ 10.0MPa                     （7.0.4- 1）

2  构件测区强度换算值中出现大于 60.0MPa 时，当推定单个构 件强度时按公式 7.0.3- 1 计算。当按批量推定混凝土强度时，该测区

强度换算值取 60.0MPa ，构件强度推定值按公式 7.0.3-3 计算；

3  构件测区强度换算值均大于 60.0MPa 时，应按下式确定：

,   > 60.0MPa                        （7.0.4-2）

7.0.5    采用 H550 型回弹仪进行检测时，构件强度推定值应符合下列

要求：

1  构件测区强度换算值中出现小于 60.0MPa 时，应按下式确定：

,    ＜ 60.0MPa                     （7.0.5- 1）

2  构件测区强度换算值中出现大于 80.0MPa 时，当推定单个构件 混凝土强度时按公式 7.0.3- 1 计算。当按批量推定混凝土强度时，该

测区强度换算值取 80.0MPa ，构件强度推定值按公式 7.0.3-3 计算；

3  构件测区强度换算值均大于 80.0MPa 时，应按下式确定：

,   > 80.0MPa                        （7.0.5-2）

7.0.6    对按批量检测的构件，当该批构件混凝土强度标准差出现下

列情况之一时，该批构件应全部按单个构件检测：

1    当该批构件混凝土强度平均值小于 25MPa、Sfccu  大于 4.5MPa

时；

2     当该批构件混凝土强度平均值不小于 25MPa 且不大于

60MPa、Sfccu   大于 5.5MPa 时；

3     当该批构件混凝土强度平均值不小于 60MPa 且不大于

80MPa、Sfccu   大于 6.5MPa 时。

7.0.7    回弹法检测混凝土抗压强度检测报告、过程记录单可按本规

程附录 H 的格式编写。

附录 A    非泵送混凝土测区强度换算表

表 A   测区混凝土强度换算表

| 平 均 回 弹 值 R m | 测区混凝土强度换算值 |  |  |  |  |  |  | ,（MPa） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值 dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 20.0 | 10.3 | 10. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.2 | 10.5 | 10.3 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.4 | 10.7 | 10.5 | 10.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.6 | 11.0 | 10.8 | 10.4 | 10. 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20.8 | 11.2 | 11.0 | 10.6 | 10.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.0 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.2 | 11.6 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21.4 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.6 | 12.0 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8 | 12.3 | 12. 1 | 11.7 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22.0 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.0 | 10.6 | 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | 12.7 | 12.4 | 12. 1 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.0 |  |  |  |  |  |
| 22.4 | 13.0 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.0 |  |  |  |  |
| 22.6 | 13.2 | 12.9 | 12.5 | 12. 1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.2 |  |  |  |  |
| 22.8 | 13.4 | 13. 1 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.6 | 10.3 |  |  |  |  |
| 23.0 | 13.7 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.1 |  |  |  |
| 23.2 | 13.9 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.0 |  |  |
| 23.4 | 14. 1 | 13.8 | 13.4 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 10.2 |  |  |
| 23.6 | 14.4 | 14. 1 | 13.7 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11. 1 | 10.7 | 10.4 | 10. 1 |  |
| 23.8 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 12.8 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | — |
| 24.0 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 13.7 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10. 1 |
| 24.2 | 15. 1 | 14.8 | 14.3 | 13.9 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.6 | 10.3 |
| 24.4 | 15.4 | 15. 1 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | 13. 1 | 12.6 | 12.2 | 11.9 | 11.4 | 11. 1 | 10.8 | 10.4 |

| 24.6 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 13.7 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 10.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.8 | 15.9 | 15.6 | 15. 1 | 14.6 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11. 1 | 10.7 |
| 25.0 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 14.9 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 11.7 | 11.3 | 10.9 |
| 25.2 | 16.4 | 16. 1 | 15.6 | 15. 1 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 13.0 | 12.6 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.0 |
| 25.4 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.2 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.2 |
| 25.6 | 16.9 | 16.6 | 16. 1 | 15.7 | 14.9 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 13.0 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.3 |
| 25.8 | 17.2 | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 15.1 | 14.6 | 14. 1 | 13.6 | 13.2 | 12.7 | 12.4 | 12.0 | 11.5 |

续表 A

| 平均 回弹 值 Rm | 测区混凝土强度换算值 |  |  |  |  |  |  | ,（MPa） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值 dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 26.0 | 17.5 | 17.2 | 16.6 | 16. 1 | 15.4 | 14.9 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.6 |
| 26.2 | 17.8 | 17.4 | 16.9 | 16.4 | 15.7 | 15. 1 | 14.6 | 14.0 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 12.4 | 11.8 |
| 26.4 | 18.0 | 17.6 | 17. 1 | 16.6 | 15.8 | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 13.9 | 13.3 | 13.0 | 12.6 | 12.0 |
| 26.6 | 18.3 | 17.9 | 17.4 | 16.8 | 16.1 | 15.6 | 15.0 | 14.4 | 14. 1 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 12. 1 |
| 26.8 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 17. 1 | 16.4 | 15.8 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 12.9 | 12.3 |
| 27.0 | 18.9 | 18.5 | 18.0 | 17.4 | 16.6 | 16. 1 | 15.5 | 14.8 | 14.6 | 14.0 | 13.6 | 13. 1 | 12.4 |
| 27.2 | 19. 1 | 18.7 | 18. 1 | 17.6 | 16.8 | 16.2 | 15.7 | 15.0 | 14.7 | 14.1 | 13.8 | 13.3 | 12.6 |
| 27.4 | 19.4 | 19.0 | 18.4 | 17.8 | 17.0 | 16.4 | 15.9 | 15.2 | 14.9 | 14.3 | 14.0 | 13.4 | 12.7 |
| 27.6 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 18.0 | 17.2 | 16.6 | 16. 1 | 15.4 | 15. 1 | 14.5 | 14. 1 | 13.6 | 12.9 |
| 27.8 | 20.0 | 19.6 | 19.0 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 16.3 | 15.6 | 15.3 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.0 |
| 28.0 | 20.3 | 19.7 | 19.2 | 18.4 | 17.6 | 17.0 | 16.5 | 15.8 | 15.4 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.2 |
| 28.2 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 18.6 | 17.8 | 17.2 | 16.7 | 16.0 | 15.6 | 15.0 | 14.6 | 14.0 | 13.3 |
| 28.4 | 20.9 | 20.3 | 19.7 | 18.8 | 18.0 | 17.4 | 16.9 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.8 | 14.2 | 13.5 |
| 28.6 | 21.2 | 20.6 | 20.0 | 19. 1 | 18.2 | 17.6 | 17. 1 | 16.4 | 16.0 | 15.4 | 15.0 | 14.3 | 13.6 |
| 28.8 | 21.5 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 16.6 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 14.5 | 13.8 |
| 29.0 | 21.8 | 21. 1 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 18. 1 | 17.5 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 13.9 |
| 29.2 | 22. 1 | 21.4 | 20.8 | 19.9 | 19.0 | 18.3 | 17.7 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 14.8 | 14. 1 |
| 29.4 | 22.4 | 21.7 | 21. 1 | 20.2 | 19.3 | 18.6 | 17.9 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.0 | 14.2 |
| 29.6 | 22.7 | 22.0 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.8 | 18.2 | 17.5 | 17.0 | 16.4 | 16.0 | 15. 1 | 14.4 |
| 29.8 | 23.0 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | 19.8 | 19. 1 | 18.4 | 17.7 | 17.2 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.5 |
| 30.0 | 23.3 | 22.6 | 21.9 | 21.0 | 20.0 | 19.3 | 18.6 | 17.9 | 17.4 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 14.7 |
| 30.2 | 23.6 | 22.9 | 22.2 | 21.2 | 20.3 | 19.6 | 18.9 | 18.2 | 17.6 | 17.0 | 16.6 | 15.6 | 14.9 |
| 30.4 | 23.9 | 23.2 | 22.5 | 21.5 | 20.6 | 19.8 | 19. 1 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.8 | 15.8 | 15. 1 |
| 30.6 | 24.3 | 23.6 | 22.8 | 21.9 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.7 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 15.2 |
| 30.8 | 24.6 | 23.9 | 23. 1 | 22. 1 | 21.2 | 20.4 | 19.7 | 18.9 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 16.2 | 15.4 |

| 31.0 | 24.9 | 24.2 | 23.4 | 22.4 | 21.4 | 20.7 | 19.9 | 19.2 | 18.4 | 17.9 | 17.4 | 16.4 | 15.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2 | 25.2 | 24.4 | 23.7 | 22.7 | 21.7 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.6 | 18.2 | 17.6 | 16.6 | 15.7 |
| 31.4 | 25.6 | 24.8 | 24. 1 | 23.0 | 22.0 | 21.2 | 20.5 | 19.7 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 16.9 | 15.8 |
| 31.6 | 25.9 | 25. 1 | 24.3 | 23.3 | 22.3 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.2 | 18.6 | 18.0 | 17. 1 | 16.0 |
| 31.8 | 26.2 | 25.4 | 24.6 | 23.6 | 22.5 | 21.7 | 21.0 | 20.2 | 19.4 | 18.9 | 18.2 | 17.3 | 16.2 |
| 32.0 | 26.5 | 25.7 | 24.9 | 23.9 | 22.8 | 22.0 | 21.2 | 20.4 | 19.6 | 19.1 | 18.4 | 17.5 | 16.4 |
| 32.2 | 26.9 | 26. 1 | 25.3 | 24.2 | 23.1 | 22.3 | 21.5 | 20.7 | 19.9 | 19.4 | 18.6 | 17.7 | 16.6 |

续表 A

| 平均 回弹 值 Rm | 测区混凝土强度换算值 |  |  |  |  |  |  | ,（MPa） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值 dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 32.4 | 27.2 | 26.4 | 25.6 | 24.5 | 23.4 | 22.6 | 21.8 | 20.9 | 20. 1 | 19.6 | 18.8 | 17.9 | 16.8 |
| 32.6 | 27.6 | 26.8 | 25.9 | 24.8 | 23.7 | 22.9 | 22. 1 | 21.3 | 20.4 | 19.9 | 19.0 | 18. 1 | 17.0 |
| 32.8 | 27.9 | 27. 1 | 26.2 | 25. 1 | 24.0 | 23.2 | 22.3 | 21.5 | 20.6 | 20.1 | 19.2 | 18.3 | 17.2 |
| 33.0 | 28.2 | 27.4 | 26.5 | 25.4 | 24.3 | 23.4 | 22.6 | 21.7 | 20.9 | 20.3 | 19.4 | 18.5 | 17.4 |
| 33.2 | 28.6 | 27.7 | 26.8 | 25.7 | 24.6 | 23.7 | 22.9 | 22.0 | 21.2 | 20.5 | 19.6 | 18.7 | 17.6 |
| 33.4 | 28.9 | 28.0 | 27. 1 | 26.0 | 24.9 | 24.0 | 23. 1 | 22.3 | 21.4 | 20.7 | 19.8 | 18.9 | 17.8 |
| 33.6 | 29.3 | 28.4 | 27.4 | 26.4 | 25.2 | 24.2 | 23.3 | 22.6 | 21.7 | 20.9 | 20.0 | 19. 1 | 18.0 |
| 33.8 | 29.6 | 28.7 | 27.7 | 26.6 | 25.4 | 24.4 | 23.5 | 22.8 | 21.9 | 21.1 | 20.2 | 19.3 | 18.2 |
| 34.0 | 30.0 | 29. 1 | 28.0 | 26.8 | 25.6 | 24.6 | 23.7 | 23.0 | 22. 1 | 21.3 | 20.4 | 19.5 | 18.3 |
| 34.2 | 30.3 | 29.4 | 28.3 | 27.0 | 25.8 | 24.8 | 23.9 | 23.2 | 22.3 | 21.5 | 20.6 | 19.7 | 18.4 |
| 34.4 | 30.7 | 29.8 | 28.6 | 27.2 | 26.0 | 25.0 | 24. 1 | 23.4 | 22.5 | 21.7 | 20.8 | 19.8 | 18.6 |
| 34.6 | 31. 1 | 30.2 | 28.9 | 27.4 | 26.2 | 25.2 | 24.3 | 23.6 | 22.7 | 21.9 | 21.0 | 20.0 | 18.8 |
| 34.8 | 31.4 | 30.5 | 29.2 | 27.6 | 26.4 | 25.4 | 24.5 | 23.8 | 22.9 | 22.1 | 21.2 | 20.2 | 19.0 |
| 35.0 | 31.8 | 30.8 | 29.6 | 28.0 | 26.7 | 25.8 | 24.8 | 24.0 | 23.2 | 22.3 | 21.4 | 20.4 | 19.2 |
| 35.2 | 32. 1 | 31. 1 | 29.9 | 28.2 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.2 | 23.4 | 22.5 | 21.6 | 20.6 | 19.4 |
| 35.4 | 32.5 | 31.5 | 30.2 | 28.6 | 27.3 | 26.3 | 25.4 | 24.4 | 23.7 | 22.8 | 21.8 | 20.8 | 19.6 |
| 35.6 | 32.9 | 31.9 | 30.6 | 29.0 | 27.6 | 26.6 | 25.7 | 24.7 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 21.0 | 19.8 |
| 35.8 | 33.3 | 32.3 | 31.0 | 29.3 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 24.3 | 23.3 | 22.2 | 21.2 | 20.0 |
| 36.0 | 33.6 | 32.6 | 31.2 | 29.6 | 28.2 | 27.2 | 26.2 | 25.2 | 24.5 | 23.5 | 22.4 | 21.4 | 20.2 |
| 36.2 | 34.0 | 33.0 | 31.6 | 29.9 | 28.6 | 27.5 | 26.5 | 25.5 | 24.8 | 23.8 | 22.6 | 21.6 | 20.4 |
| 36.4 | 34.4 | 33.4 | 32.0 | 30.3 | 28.9 | 27.9 | 26.8 | 25.8 | 25. 1 | 24.1 | 22.8 | 21.8 | 20.6 |
| 36.6 | 34.8 | 33.8 | 32.4 | 30.6 | 29.2 | 28.2 | 27. 1 | 26. 1 | 25.4 | 24.4 | 23.0 | 22.0 | 20.9 |
| 36.8 | 35.2 | 34. 1 | 32.7 | 31.0 | 29.6 | 28.5 | 27.5 | 26.4 | 25.7 | 24.6 | 23.2 | 22.2 | 21. 1 |
| 37.0 | 35.5 | 34.4 | 33.0 | 31.2 | 29.8 | 28.8 | 27.7 | 26.6 | 25.9 | 24.8 | 23.4 | 22.4 | 21.3 |
| 37.2 | 35.9 | 34.8 | 33.4 | 31.6 | 30.2 | 29. 1 | 28.0 | 26.9 | 26.2 | 25.1 | 23.7 | 22.6 | 21.5 |

| 37.4 | 36.3 | 35.2 | 33.8 | 31.9 | 30.5 | 29.4 | 28.3 | 27.2 | 26.6 | 25.4 | 24.0 | 22.9 | 21.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.6 | 36.7 | 35.6 | 34. 1 | 32.3 | 30.8 | 29.7 | 28.6 | 27.5 | 26.8 | 25.7 | 24.2 | 23. 1 | 22.0 |
| 37.8 | 37. 1 | 36.0 | 34.5 | 32.6 | 31.2 | 30.0 | 28.9 | 27.8 | 27. 1 | 26.0 | 24.5 | 23.4 | 22.3 |
| 38.0 | 37.5 | 36.4 | 34.9 | 33.0 | 31.5 | 30.3 | 29.2 | 28. 1 | 27.4 | 26.2 | 24.8 | 23.6 | 22.5 |
| 38.2 | 37.9 | 36.8 | 35.2 | 33.4 | 31.8 | 30.6 | 29.5 | 28.4 | 27.7 | 26.5 | 25.0 | 23.9 | 22.7 |
| 38.4 | 38.3 | 37.2 | 35.6 | 33.7 | 32.1 | 30.9 | 29.8 | 28.7 | 28.0 | 26.8 | 25.3 | 24. 1 | 23.0 |
| 38.6 | 38.7 | 37.5 | 36.0 | 34. 1 | 32.4 | 31.2 | 30. 1 | 29.0 | 28.3 | 27.0 | 25.5 | 24.4 | 23.2 |

续表 A

| 平均 回弹 值 Rm | 测区混凝土强度换算值 |  |  |  |  |  |  | ,（MPa） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均碳化深度值 dm（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ≥6.0 |
| 38.8 | 39. 1 | 37.9 | 36.4 | 34.4 | 32.7 | 31.5 | 30.4 | 29.3 | 28.5 | 27.2 | 25.8 | 24.6 | 23.5 |
| 39.0 | 39.5 | 38.2 | 36.7 | 34.7 | 33.0 | 31.8 | 30.6 | 29.6 | 28.8 | 27.4 | 26.0 | 24.8 | 23.7 |
| 39.2 | 39.9 | 38.5 | 37.0 | 35.0 | 33.3 | 32. 1 | 30.8 | 29.8 | 29.0 | 27.6 | 26.2 | 25.0 | 24.0 |
| 39.4 | 40.3 | 38.8 | 37.3 | 35.3 | 33.6 | 32.4 | 31.0 | 30.0 | 29.2 | 27.8 | 26.4 | 25.2 | 24.2 |
| 39.6 | 40.7 | 39. 1 | 37.6 | 35.6 | 33.9 | 32.7 | 31.2 | 30.2 | 29.4 | 28.0 | 26.6 | 25.4 | 24.4 |
| 39.8 | 41.2 | 39.6 | 38.0 | 35.9 | 34.2 | 33.0 | 31.4 | 30.5 | 29.7 | 28.2 | 26.8 | 25.6 | 24.7 |
| 40.0 | 41.6 | 39.9 | 38.3 | 36.2 | 34.5 | 33.3 | 31.7 | 30.8 | 30.0 | 28.4 | 27.0 | 25.8 | 25.0 |
| 40.2 | 42.0 | 40.3 | 38.6 | 36.5 | 34.8 | 33.6 | 32.0 | 31. 1 | 30.2 | 28.6 | 27.3 | 26.0 | 25.2 |
| 40.4 | 42.4 | 40.7 | 39.0 | 36.9 | 35.1 | 33.9 | 32.3 | 31.4 | 30.5 | 28.8 | 27.6 | 26.2 | 25.4 |
| 40.6 | 42.8 | 41. 1 | 39.4 | 37.2 | 35.4 | 34.2 | 32.6 | 31.7 | 30.8 | 29.1 | 27.8 | 26.5 | 25.7 |
| 40.8 | 43.3 | 41.6 | 39.8 | 37.7 | 35.7 | 34.5 | 32.9 | 32.0 | 31.2 | 29.4 | 28. 1 | 26.8 | 26.0 |
| 41.0 | 43.7 | 42.0 | 40.2 | 38.0 | 36.0 | 34.8 | 33.2 | 32.3 | 31.5 | 29.7 | 28.4 | 27. 1 | 26.2 |
| 41.2 | 44. 1 | 42.3 | 40.6 | 38.4 | 36.3 | 35. 1 | 33.5 | 32.6 | 31.8 | 30.0 | 28.7 | 27.3 | 26.5 |
| 41.4 | 44.5 | 42.7 | 40.9 | 38.7 | 36.6 | 35.4 | 33.8 | 32.9 | 32.0 | 30.3 | 28.9 | 27.6 | 26.7 |
| 41.6 | 45.0 | 43.2 | 41.4 | 39.2 | 36.9 | 35.7 | 34.2 | 33.3 | 32.4 | 30.6 | 29.2 | 27.9 | 27.0 |
| 41.8 | 45.4 | 43.6 | 41.8 | 39.5 | 37.2 | 36.0 | 34.5 | 33.6 | 32.7 | 30.9 | 29.5 | 28. 1 | 27.2 |
| 42.0 | 45.9 | 44. 1 | 42.2 | 39.9 | 37.6 | 36.3 | 34.9 | 34.0 | 33.0 | 31.2 | 29.8 | 28.5 | 27.5 |
| 42.2 | 46.3 | 44.4 | 42.6 | 40.3 | 38.0 | 36.6 | 35.2 | 34.3 | 33.3 | 31.5 | 30. 1 | 28.7 | 27.8 |
| 42.4 | 46.7 | 44.8 | 43.0 | 40.6 | 38.3 | 36.9 | 35.5 | 34.6 | 33.6 | 31.8 | 30.4 | 29.0 | 28.0 |
| 42.6 | 47.2 | 45.3 | 43.4 | 41. 1 | 38.7 | 37.3 | 35.9 | 34.9 | 34.0 | 32.1 | 30.7 | 29.3 | 28.3 |
| 42.8 | 47.6 | 45.7 | 43.8 | 41.4 | 39.0 | 37.6 | 36.2 | 35.2 | 34.3 | 32.4 | 30.9 | 29.5 | 28.6 |
| 43.0 | 48. 1 | 46.2 | 44.2 | 41.8 | 39.4 | 38.0 | 36.6 | 35.6 | 34.6 | 32.7 | 31.3 | 29.8 | 28.9 |
| 43.2 | 48.5 | 46.6 | 44.6 | 42.2 | 39.8 | 38.3 | 36.9 | 35.9 | 34.9 | 33.0 | 31.5 | 30. 1 | 29. 1 |
| 43.4 | 49.0 | 47.0 | 45. 1 | 42.6 | 40.2 | 38.7 | 37.2 | 36.3 | 35.3 | 33.3 | 31.8 | 30.4 | 29.4 |
| 43.6 | 49.4 | 47.4 | 45.4 | 43.0 | 40.5 | 39.0 | 37.5 | 36.6 | 35.6 | 33.6 | 32. 1 | 30.6 | 29.6 |

| 43.8 | 49.9 | 47.9 | 45.9 | 43.4 | 40.9 | 39.4 | 37.9 | 36.9 | 35.9 | 33.9 | 32.4 | 30.9 | 29.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44.0 | 50.4 | 48.4 | 46.4 | 43.8 | 41.3 | 39.8 | 38.3 | 37.3 | 36.3 | 34.3 | 32.8 | 31.2 | 30.2 |
| 44.2 | 50.8 | 48.8 | 46.7 | 44.2 | 41.7 | 40. 1 | 38.6 | 37.6 | 36.6 | 34.5 | 33.0 | 31.5 | 30.5 |
| 44.4 | 51.3 | 49.2 | 47.2 | 44.6 | 42.1 | 40.5 | 39.0 | 38.0 | 36.9 | 34.9 | 33.3 | 31.8 | 30.8 |
| 44.6 | 51.7 | 49.6 | 47.6 | 45.0 | 42.4 | 40.8 | 39.3 | 38.3 | 37.2 | 35.2 | 33.6 | 32. 1 | 31.0 |
| 44.8 | 52.2 | 50. 1 | 48.0 | 45.4 | 42.8 | 41.2 | 39.7 | 38.6 | 37.6 | 35.5 | 33.9 | 32.4 | 31.3 |
| 45.0 | 52.7 | 50.6 | 48.5 | 45.8 | 43.2 | 41.6 | 40. 1 | 39.0 | 37.9 | 35.8 | 34.3 | 32.7 | 31.6 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/387166011105006043