# 预制混凝土衬砌管片生产工艺技术规程

目	次

- 范围	1

- 规范性引用文件	1

- 术语和定义	2

- 总则	3

- 基本规定	3

- 预制构件生产和检验	3

- 生产工艺流程	5

- 钢筋加工及钢筋骨架制作	5

- 混凝土	7

- 模具及组装	8

- 生产工艺流程	11

- 脱模前养护	12

13 脱模	12

14 修补	12

15 后期养护	12

16 检验	13

17 标志	13

18 防腐	13

19 贮存及运输	14

附  录 A	14

Ⅱ

预制混凝土衬砌管片生产工艺技术规程

- 范围

本文件规定了预制混凝土衬砌管片（以下简称管片）产品制造过程中各工序的工艺技术要求，包括原材料、钢筋加工及骨架制作、混凝土、模具及组装、成型、养护、脱模、修补、   后期养护、检验、标志、防腐、产品贮存及运输。

本文件适用于以钢筋、混凝土为主要原材料制成的用于轨道交通、公路、铁路、水工、  电力、市政等隧道工程管片的生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175	通用硅酸盐水泥

GB 50108	地下工程防水技术规范

GB 50119	混凝土外加剂应用技术规范

GB 50164	混凝土质量控制标准

GB 50204	混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50446	盾构法隧道施工与验收规范

GB 50666	混凝土结构工程施工规范

GB 50010	混凝土结构设计规范

GB 8076	混凝土外加剂

GB/T 1499.1	钢筋混凝土用钢第 1 部分；热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2	钢筋混凝土用钢第 2 部分；热轧带肋钢筋

GB/T 1596	用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 9142	混凝土搅拌机

GB/T 10171	建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）

GB/T 14902	预拌混凝土

GB/T 50476	混凝土结构耐久性设计标准

GB/T 50299	地下铁道工程施工质量验收标准

GB/T 18046	用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 21120	水泥混凝土和砂浆用合成纤维

GB/T 22082	预制混凝土衬砌管片

GB/T 37613	预埋槽道型钢

GB/T 38901	纤维混凝土盾构管片

GB/T 39147	混凝土用钢纤维

GB/T 50080	普通混凝土拌合物性能试验方法标准

GB/T 50081	普通混凝土力学性能试验方法标准

GB/T 50082	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T 50107	混凝土强度检验评定标准

GB/T 50146	粉煤灰混凝土应用技术规范

CJJ/T 164	盾构隧道管片质量检测技术标准

JC/T 2030	预制混凝土衬砌管片生产工艺技术规程

JC/T 2238	水泥制品用矿渣粉应用技术规程

JGJ/T 221	纤维混凝土应用技术规程

JGJ/T 104	建筑工程冬期施工规程

JGJ 18	钢筋焊接及验收规程

JGJ 52	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ 55	普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63	混凝土用水标准

JGJ 107	钢筋机械连接技术规程

- 术语和定义3.1

预制混凝土衬砌管片 reinforced concrete segment

组成盾构隧道预制衬砌环的预制混凝土基本单元（部件），简称管片。类型主要有：以   混凝土及钢筋为主要原材料制成的钢筋混凝土管片，以掺加钢纤维、合成纤维或其他纤维的   混凝土及钢筋为主要原材料制成的纤维混凝土管片。

3.2

固定式生产线 fixed production line

管片模具固定放置在水平地面上，模具组装、骨架入模、浇筑成型、养护、脱模等工序  在模具工位完成的管片生产设施。

3.3

流水生产线 Assembly line

管片模具放置在流水线上，按工艺流程顺序在流水线上循环流动，完成模具组装、骨  架入模、浇筑成型、养护、脱模等工序的管片重磅设施。

3.4

检漏试验 testing of leakage

对用于实际工程的管片进行的渗透性检验，以检验管片抗地下水渗透能力。

3.5

水平拼装检验 testing of horizontall assembly

指通过测量管片水平组装两环或三环后的尺寸精度和形位偏差，对管片和模具进行的检

验。

3.6

抗弯性能试验 testing of	bending

对管片进行的承载能力试验，以检测其在规定的试验方法下的承载力是否符合设计要

求。

3.7

抗拔试验 resistance to pull off

对管片中心吊装孔的预埋构件进行拉拔试验，以检测其在外力作用下承受的抗拔力是否  符合设计要求。

3.8

预埋槽道 embedded channel

由一根经热轧成型工艺生产的 C 型槽钢和布置在槽钢背面的锚杆组成，预埋在管片内弧面，用于固定电线电缆、管线与设备支架等物件的槽式部件。

- 总则

  - 为加强管片生产管理，规范管片产品制造过程中各工序的工艺技术要求，保证工程质  量安全，制定本规程。

  - 管片的生产工艺技术要求，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业及湖北省  地方现行有关标准的规定。

- 基本规定

  - 管片生产企业应具有健全的质量管理体系、质量控制和检验制度，并应制定安全生产  和绿色生产制度。

  - 管片生产操作人员应进行技术培训，合格后方可上岗；特殊工种应持证上岗。

  - 管片生产设备和设施应满足生产要求，并应定期对主要设备进行检定或测试。

  - 管片生产前应编制施工组织设计或技术方案。

- 预制构件生产和检验

  - 一般规定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/395102220322011043