ICS   93.160

CCS  R 52

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB34/T 4307.4—2024

# 内河水下工程结构物检测与评定技术规范 第 4 部分：拦河坝部分

Technical regulations for inspection and evaluation of underwater structure of inland river—Part 4: Dam

2024 - 01 - 11 发布

2024 - 02 - 11 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

DB34/T 4307.4—2024

目    次

前言 	 II

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  基本规定 	 1

5  检测准备与方案编制 	 2

5.1    一般规定 	 2

5.2   检测准备 	 2

5.3   方案编制 	 2

6  现场检测 	 3

6.1    一般规定 	 3

6.2   检测范围 	 3

6.3   检测内容 	 3

6.4   检测方法及要求 	 4

7  检测评定 	 5

7.1    一般规定 	 5

7.2   评定流程 	 5

7.3   单元评定 	 6

7.4   水下结构物评定 	 6

8  检测报告编制 	 7

附录 A（资料性）  拦河坝水下工程结构物常用检测方法 	 8

附录 B（资料性）  检测数据成果要求 	 9

附录 C（规范性）  拦河坝水下工程结构物单元评定技术状态等级 	 10

附录 D（资料性）  水下检测作业记录表 	 11

附录 E（资料性）  水下检测报告封面及扉页 	 16

DB34/T 4307.4—2024

前    言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件是 DB34/T 4307《内河水下工程结构物检测与评定技术规范》的第4部分。DB34/T 4307 已 经发布了以下部分：

——第 1 部分： 桥梁部分；

——第 2 部分： 港口部分；

——第 3 部分： 船闸部分。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通科学研究院提出。

本文件由安徽省交通运输厅归口。

本文件起草单位：安徽省交通科学研究院、水利部 交通运输部 国家能源局南京水利科学研究院、 安徽省港航集团有限公司、安徽省现代交通设计研究院有限责任公司、安徽省高速公路试验检测科研中 心有限公司、南京水科院瑞迪科技集团有限公司。

本文件主要起草人： 胡升、鲁文妍、韩朋、赵勇、柯敏勇、杜荣宏、陈亮、张雷、韩正权、程华才、 罗彬、桂玉枝、刘海祥、束冬林、龙志勇。

DB34/T 4307.4—2024

内河水下工程结构物检测与评定技术规范 第 4 部分：拦河坝部分

1  范围

本文件规定了内河水下工程结构物检测与评定（拦河坝部分）的基本规定、检测准备与方案编制、 现场检测、检测评定、检测报告编制。

本文件适用于拦河坝水下混凝土结构及金属结构的检测与评定。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件， 其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本 文件。

GB/T 11344  无损检测 超声测厚

GB 26123  空气潜水安全要求

GB 28396  混合气潜水安全要求

NB/T 10349  压力钢管安全检测技术规程

SL 101  水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程

SL/T 352  水工混凝土试验规程

SL/T 436  堤防隐患探测规程

SL 713  水工混凝土结构缺陷检测技术规程

3  术语和定义

3.1  下列术语和定义适用于本文件。

拦河坝水下工程结构物  underwater engineering structure around dam

拦河坝挡水建筑物、引（输）水建筑物、泄水建筑物及金属结构水面以下部分。

3.2  水下检测  underwater detection

采用指定方法对水下目标的技术指标或形态进行测试的过程。

4  基本规定

4.1    拦河坝水下工程结构物检测分为定期检测和特殊情况检测。

4.1.1  定期检测：结合拦河坝安全鉴定周期， 一般 6～10 年开展一次。

4.1.2  特殊情况检测：当发生有感地震、极端气温、超标准洪水、水位骤降骤升、高水位期、低水位

期及其他影响拦河坝安全运用情况时，应进行特殊情况检测。

主要工作流程包括检测准备、方案编制、现场检测、检测评定等环节。

DB34/T 4307.4—2024

水下检测的潜水人员、设备和系统、水下检测应符合国家有关安全生产、作业环程境序保等护安的全规要定。求应按 GB 26123 和 GB 28396 的有关规定。

5  检测准备与方案编制

5.1    一般规定

5.1.1  水下检测仪器应满足测量精确度、分辨率、量程及动态响应的性能要求，以及气候环境、机械 环境、电磁环境的适应性要求。

5.1.2  水下检测前应对检测设备及附属软、硬件等进行检查、校正，保持正常工作状态。检测仪器、 设备检定或校准时， 宜按照检测仪器设备的实际布设情况进行整体检定或校准。各检测设备应配套齐全 并在检验合格有效期内。

5.1.3  釆用新技术、新设备、新材料、新工艺时，应与成熟的方法进行比对验证， 有相应的检测细则， 并提供测试误差或测试结果的不确定度。

5.1.4  水下检测应重视与仪器监测成果的对比，对运行异常、仪器监测成果警示的部位应重点核查。

5.2   检测准备

5.2.1  水下检测的目的、范围和内容应根据检测对象的具体情况和要求经过初步调查后确定，初步调 查应包括以下主要内容：

a)  水文、气象、水下地形与建筑物相关资料；

b)  拦河坝设计、施工、监理、质监、竣工验收相关资料；

c)  历年运行、检测、监测、维护等相关资料；

d)  查看水下作业区周边地物、地貌、交通状况等；

e)  调查被检测部位工作状况及现场条件等；

f)  检测水域的环境信息，包括水深、水温、水动力及风力风向等影响检测的信息；

g)  水下检测设备的安放和布设位置；

h)  其他有助于检测的信息。

5.2.2  水下检测前应做好工程运行调度和电力安排， 为检查引（输）水、泄水建筑物提供检查条件及 动力和照明。

5.3   方案编制

5.3.1  水下检测作业开展前，应根据委托单位的要求和初步调查结果编制水下检测方案。

5.3.2  水下检测方案应包括下列主要内容：

a)  项目概况； 包括拦河坝概况， 结构类型， 运行情况， 历年检测、维修加固情况， 所检水下部位

结构特点等；

b)  检测目的和要求；

c)  检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关技术资料；

d)  检测范围、内容和方法，包括检测项目、选用的检测方法、检测工作布置、检测工作量等；

e)  检测作业流程及具体实施方案；

f)  检测人员和仪器设备；

g)  检测工作进度计划与工期；

h)  检测配合工作及要求；

i)  检测安全、环保措施和应急预案；

DB34/T 4307.4—2024

j)  检测成果形式。

5.3.3  检测方案编制完成后宜经审查后实施。

6  现场检测

6.1    一般规定

6.1.1  拦河坝水下工程结构物检测对象为拦河坝水面以下混凝土结构及金属结构。

6.1.2  应严格实施水下检测方案，当检测内容有变更时，应及时调整水下检测方案。

6.2   检测范围

6.2.1  挡水建筑物：坝体、坝基、坝肩。

6.2.2  引（输）水建筑物：引（输）水洞、进水塔（竖井）。

6.2.3  泄水建筑物：溢洪道、泄洪洞及消能设施。

6.2.4  金属结构：闸门（含拦污栅）、压力钢管。

6.3   检测内容

6.3.1  检测单元划分

检测应按拦河坝主要构成划分单元， 可划分为挡水建筑物、引（输） 水建筑物、泄水建筑物和金属 结构四个单元，每个单元可再划分为若干子单元。拦河坝水下工程结构物检测单元划分见表1。

表1  拦河坝水下工程结构物检测单元划分

| 单元 | 子单元 |
| --- | --- |
| 挡水建筑物 | 坝体 |
|  | 坝基 |
|  | 坝肩 |
| 引（输）水建筑物 | 引（输）水洞 |
|  | 进水塔（竖井） |
| 泄水建筑物 | 溢洪道 |
|  | 泄洪洞 |
|  | 消能设施 |

| 金属结构 | 闸门（含拦污栅） |
| --- | --- |
|  | 压力钢管 |

6.3.2  挡水建筑物检测

6.3.2.1  坝体水下检测应包括下列内容：

a)  相邻坝段之间的错动；

b)  伸缩缝开合情况和止水的工作状况；

c)  上下游坝面裂缝情况：部位、数量、走向、长度、宽度，并了解裂缝的变化情况； d)  混凝土有无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、疏松区等；

e)  混凝土损伤状态：压碎、冻融、剥蚀、脱落等情况；

f)  排水孔的工作状态；

g)  渗漏水量及水质情况。

DB34/T 4307.4—2024

6.3.2.2  坝基和坝肩水下检测应包括下列内容：

a)  基础岩体有无挤压、错动、松动和鼓出；

b)  坝体与基岩（或岸坡）结合处有无错动、开裂、脱离和渗漏等情况；

c)  两岸坝肩区有无裂缝、滑坡、溶蚀、绕渗等情况；

d)  基础防渗排水设施的工况是否正常情况，有无溶蚀，渗漏水量及水质情况； e)  坝前淤积情况。

6.3.3  引（输）水、泄水建筑物检测

引（输）水、泄水建筑物水下检测应包括下列内容：

a)  引（输）水洞进水口有无淤堵、裂缝及损伤；

b)  进水塔（竖井）有无裂缝、破损、露筋、渗水、空蚀或其他损坏现象；

c)  引（输）水洞洞身是否存在裂缝、渗水、错位、剥落、冲刷、磨损、空蚀、淤积等缺陷； d)  溢洪道（泄洪洞）的闸墩、底板、边墙、胸墙、溢流面（洞身）等处有无裂缝和损伤；

e)  伸缩缝开合及止水情况是否正常；

f)  渗漏水量及水质情况；

g)  消能设施有无磨损、冲蚀、裂缝、变形和淤积情况。

6.3.4  金属结构检测

金属结构水下检测应包括闸门（含拦污栅） 、压力钢管等金属结构的外形尺寸及变形检测、止水检 测、腐蚀检测、运行状态检查，并应符合 SL 101 的有关规定。具体包括下列内容：

a)  闸门门体是否存在变形、扭曲、腐蚀， 面板、横梁、纵梁等构件是否存在损伤、变形错位， 连

接螺栓是否存在损伤、变形、松动、缺件；

b)  闸门止水是否存在破损、变形、缺件、漏水；

c)  平闸门的主轮（滑道）、侧向支撑、反向支撑是否存在损伤、变形、缺件、腐蚀； d)  轨道、底坎、止水座板等埋件是否存在损伤、变形、腐蚀、错位；

e)  闸门平压设备是否腐蚀、变形；

f)  拦污栅是否破损、腐蚀、变形；

g)  压力钢管是否存在表面损伤、变形、腐蚀、焊缝缺陷、渗漏。

6.4   检测方法及要求

6.4.1  混凝土缺陷检测方法

6.4.1.1  拦河坝水下混凝土缺陷包括表面缺陷和内部缺陷。表面缺陷检测主要采用水下探摸、水下摄 像法、声呐等，内部缺陷主要采用超声法、钻芯法等。

6.4.1.2  表面缺陷检测应在水上检测人员的指挥监督下，采用潜水员、水下机器人或其他专用平台抵 近水下结构物进行检测。

6.4.1.3  水下摄像法适用于能目视观察到的混凝土结构外观缺陷检测，采用水下摄像法可按照 SL713 的有关规定执行。

6.4.1.4  采用水下探摸检测水下混凝土表面缺陷时，可使用水下摄像机、塞尺、手持高分辨率图像声 呐、水下激光扫描仪等辅助检测设备。

6.4.1.5  水下裂缝深度检测，可采用钻芯法、塞尺法等。

6.4.1.6  超声波检测水下混凝土内部缺陷可按照 SL/T 352 的有关规定执行。

6.4.2  混凝土渗漏检测方法

DB34/T 4307.4—2024

6.4.2.1  拦河坝渗漏检测以检测渗漏点和渗漏通道为目的，可采用的方法有： 水下摄像、拟流场法、 示踪法及声呐渗流矢量法等。

6.4.2.2  针对不同形式的渗漏， 应选取相应的水下检测方法。必要时宜根据实际情况采用多种方法进 行综合检测，以准确判断、确定水下渗漏位置和通道。

6.4.2.3  对于渗漏通道较为明显的渗漏，可采用水下探摸配合水下摄像、水下机器人配合水下摄像、 水下示踪等方法进行直观检测，确定渗漏通道。

6.4.2.4  对于一些渗漏情况较为隐蔽、渗漏点较为分散的工程，可采用声呐渗流矢量法、拟流场法等 手段进行检测。采用拟流场法、示踪法进行水下渗漏检测时，可按照 SL/T 436 的有关规定执行。

6.4.3  金属结构检测方法

6.4.3.1  水下金属结构根据检测目的不同， 可采用水下探摸、水下摄像、水下超声测厚法、磁粉法等 检测方法。

6.4.3.2  蚀余厚度检测可采用水下超声测厚法，焊缝质量可采用磁粉法。

6.4.3.3  采用水下超声测厚法检测金属结构蚀余厚度时，可按照 GB/T 11344 的规定执行。

6.4.3.4  钢闸门、拦污栅的水下检测抽样比例、检测操作可按照 SL 101 的规定执行。

6.4.3.5  压力钢管的水下检测抽样比例、检测操作可按照 NB/T 10349 的规定执行。

6.4.4  常用检测方法

见附录A。

6.4.5  检测要求

6.4.5.1  检测人员应由专业人员组成，检测工作必须由经验丰富的专业技术人员主持。

6.4.5.2  应选择最佳观测距离和角度，每帧记录图像应清晰，并标记相应编号。

6.4.5.3  应结合目视或激光尺度仪等对缺陷范围、裂缝走向、宽度和长度进行量测，对缺陷和裂缝性 质进行描述。

6.4.5.4  渗漏检测应能查出渗漏的类型、具体位置、范围和规模。

6.4.5.5  对钻孔等破损检测的部位应进行修复，宜采用比该构件的混凝土设计强度等级高一个等级的 膨胀细石混凝土进行修补。

6.4.5.6  应及时处理、分析数据，并将分析结果及时反馈。

6.4.5.7  检测数据成果要求见附录 B。

6.4.5.8  现场记录必须及时整理，并结合监测资料编写检测报告和建立档案。

7  检测评定

7.1    一般规定

7.1.1  应综合水下检测结果、设计、施工、运行和安全监测成果，对拦河坝水下工程结构物进行技术 状态评定。

7.1.2  拦河坝水下工程结构物技术状态评定，应包括单元评定和结构物评定。

7.2   评定流程

拦河坝水下工程结构物技术状态评定工作流程如图 1 所示。

DB34/T 4307.4—2024

图1  拦河坝水下工程结构物技术状态评定工作流程

7.3   单元评定

7.3.1  水下工程结构物技术状态评定单元宜按挡水建筑物、引（输）水建筑物、泄水建筑物和金属结 构等进行划分，单元划分见表 1。

7.3.2  各单元的技术状态等级,应根据下一级子单元的技术状态等级评价分类。各子单元的技术状态 等级评定应按附录 C 的规定执行。

7.4   水下结构物评定

7.4.1  水下工程结构物技术状态等级，应根据下一级单元的技术状态等级综合评定。拦河坝水下工程 结构物技术状态等级见表 2。

表2  拦河坝水下工程结构物技术状态等级

| 等级 | 技术状态 | 评定标准 |
| --- | --- | --- |
| A | 合格 | ①主体结构完好，各项功能完备； ②无明显破损、变形； ③运行平稳，运行指标满足设计要求。 |
| B | 基本合格 | ①主体结构基本完好，主要功能正常； ②局部有不影响运行安全的破损、变形、锈蚀等缺陷； ③运行有轻微异响或卡阻。 |

| C | 不合格 | ①主体结构出现严重缺陷或主要功能缺失； ②无法稳定运行； ③其他影响运行安全的缺陷。 |
| --- | --- | --- |

DB34/T 4307.4—2024

8  检测报告编制

8.1    水下检测完成后应编写检测报告， 报告应说明检测范围、对象、方法及遵循标准等，结论与建议 应明确,分析结果和评定结论应及时反馈。

8.2   检测原始资料应包括检测原始数据及其他相关数据，并附工作记录。工作记录表见附录 D。

8.3   拦河坝水下检测外业工作结束后应及时提交水下检测报告，检测报告应由检测人员、审核人员签 字，经报告批准人审核签发， 并加盖检测机构的公章或检测专用章。检测报告封面、扉页样式见附录 E。 报告正文应包括下列内容：

a)  工程项目概况；

b)  检测内容及检测依据；

c)  检测方法的选择、方法原理、使用的仪器设备及布置；

d)  检测数据、图表及汇总、统计；

e)  水下检测成果分析；

f)  水下检测结论及养护建议；

g)  需要说明的事项及必要的附图和附表；

h)  检测、审核、签发人员的签名；

i)  检测机构的相关资质。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/396232204230010054