ICS 93.080.99

CCS R 18

# 湖  南  省  地  方  标  准

DB 43/T XXXX-2023

SBS 改性沥青的改性剂定量设计规范

征求意见稿

Technical specification for design and detection of SBS content of polymer

modified asphalt

2023- 12-07 发布

2023-XX-XX 实施

湖 南 省 市 场 监 督 管 理 局 发 布

DB 43/T XXXX-2023

目次

前言 	I

1 范围 	1

2 规范性引用文件 	1

3 术语和定义 	1

4 改性沥青 SBS 掺量设计 	2

4.1 一般规定 	2

4.2 试验用沥青样品的制备 	2

4.3 仪器设备 	3

4.4 化学试剂 	3

4.5 SBS 掺量设计步骤 	3

4.6 数据处理 	4

4.7 设计值确定 	4

5 改性沥青 SBS 掺量检测 	5

5.1 一般规定 	5

5.2 试验用沥青样品的制备 	5

5.3 仪器设备及化学试剂 	6

5.4 SBS 掺量检测试验步骤 	6

5.5 数据处理 	6

6 检测报告 	7

附录 A（规范性目录）化学试剂的配制 	 8

附录 B（规范性附录）试验用沥青样品的制备及分布均匀性评价 	9

附录 C（资料性附录）试验检测报告样式 	 12

DB 43/T XXXX-2023

前言

本文件按照 GB/T 1. 1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。请注意，本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的任务。

本文件由湖南省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：长沙理工大学、中南大学、湖南省交通建设质量安全监督管理局、湖南交通国 际经济工程合作有限公司、湖南建工交通建设有限公司、湖南致力工程科技有限公司、湖南易邦新材 料有限公司、湖南省通和工程有限公司。

本文件主要起草人：梁波、郑健龙、刘正春、杨涛、吴初平、孙宇燕、张家松、郭虎、陈三喜、 王纲、刘传乐、郭旺、杨向瑜、丁俊剑、侯俊敏、曹全胜、谈宇驰、李九苏、王辉、秦睿明、刘政、 廖威、张海涛。

DB 43/T XXXX-2023

SBS 改性沥青的改性剂定量设计规范

1 范围

本文件规定了改性沥青 SBS 掺量设计方法、改性沥青 SBS 掺量检测方法。

本文件适用于路用沥青混合料所使用改性沥青的 SBS 掺量设计和检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 601 化学试剂标准滴定溶液的制备

JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

苯乙烯﹣丁二烯﹣苯乙烯嵌段共聚物（SBS） styrene-butadiene-styrene copolymer

苯乙烯﹣丁二烯﹣苯乙烯嵌段共聚物，属于高分子聚合物，称为热塑性丁苯嵌段共聚物或热塑性橡胶， 可用作沥青改性剂。

3.2

SBS 改性沥青 styrene-butadiene-styrene copolymer modified bitumen

以基质沥青为原料，加入一定比例的 SBS 改性剂，同时加入一定比例的稳定剂及其他外加剂，通过剪 切、搅拌、研磨等方法使其均匀地分散于沥青中并形成改性沥青。

3.3

稳定剂 stabilizing agent

改性沥青加工过程为改善基质沥青与 SBS 改性剂的化学平衡，降低表面张力，防止改性剂凝聚、离析， 提高改性沥青的贮存稳定性而添加的外加剂。

3.4

相容剂 compatilizer

借助于分子间的键合力促使改性剂和基质沥青结合为一体形成稳定的共混物的助剂。

DB 43/T XXXX-2023

3.5

SBS 掺量 SBS content

SBS 改性剂占改性沥青总量的质量百分数。

3.6

不饱和度（碘值） unsaturation (iodine value)

在本文件的规定操作下，每 100g 样品所吸收的碘的质量。

3.7

SBS 含量的标准曲线 standard working curve for SBS content

通过系列已知 SBS 含量的改性沥青标准样品的不饱和度（Y）和对应标准样品的 SBS 含量（C）拟合 的曲线。

3.8

电位滴定法 potentiometric titration

在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法。

3.9

相态结构 phase structure

SBS 改性沥青中 SBS 与沥青组成的两相结构的分布形态，由连续相和分散相组成。

4 改性沥青 SBS 掺量设计

4.1 一般规定

4. 1. 1   制作改性沥青样品所使用的原材料规格、型号、配方应与该批次沥青所使用的一致，当原材料规格、 型号、配方发生变化时，供应商应提前通知相关部门，并由检测单位重新进行设计。

4. 1.2   试验用基质沥青样品应按 JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》T0601 沥青取样法取样。

4.2 试验用沥青样品的制备

4.2. 1   原材料由生产厂家提供，质量宜是基质沥青 20kg 、改性剂 2kg 、稳定剂 1kg 、相容剂 2kg。

4.2.2   液态原材料宜采用去皮后的制样容器中缓慢加入的方式计量，固态原材料应单独计量。

4.2.3   按 1%梯度制作 SBS 改性剂掺量（CSBS ）为 0%~20%共 21 标准样品，每个标准样品不少于 500g。

4.2.4   试验用沥青标准样品的制备方法见附录 B. 1。

DB 43/T XXXX-2023

4.3 仪器设备

试验所用的玻璃量器如移液管、量筒、刻度滴管均应符合国家标准对该体积玻璃量器的准确度要求， 测试仪器设备见表 1 所示：

表 1 所需仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电位滴定仪 | 滴定精确度高于 0.01mL ，一台 |
| 2 | 恒温烘箱 | 工作温度（室温~250℃) , 控温精度为±2℃ , 一台 |
| 3 | 电热套 | 可调温至 180℃以上，一台 |
| 4 | 电子天平 | 最大称量 3000g 、感量 0. 1g ，一台 |
| 5 | 分析天平 | 最大称量 200g 、感量 0.0001g |
| 6 | 碘量瓶 | 250mL ，若干 |
| 7 | 锥形瓶 | 250mL ，若干 |
| 8 | 移液管 | 25mL 大肚型，一支 |
| 9 | 量筒 | 250mL 、50mL 、10mL 各一支 |
| 10 | 振荡仪 | 水平恒温振荡，调速 0~300 次/min ，振荡幅度 20mm ，一个 |
| 11 | 容量瓶 | 500mL 、1000mL 各一个 |
| 12 | 水银温度计 | 测温范围 0℃~200℃或 0℃~300℃ , 分度 1℃ , 一支 |
| 13 | 超声波清洗机 | 功率可调节，不小于 10W/L ，一台 |
| 14 | 其它仪器设备 | 玻璃棒、刻度滴管、恒温水浴箱等若干 |

4.4 化学试剂

试验所需化学试剂见表 2 所示：

表 2 所需化学试剂

| 序号 | 试剂名称 | 规格要求 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 水 | 蒸馏水 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 一氯化碘 | 分析纯 |
| 3 | 四氢呋喃 | 分析纯 |
| 4 | 冰乙酸 | 分析纯 |
| 5 | 碘化钾 | 分析纯 |
| 6 | 硫代硫酸钠 | 分析纯 |

4.5 SBS 掺量设计步骤

a)     将制备好的改性沥青样品加热至呈均匀流动、粘稠液体状，将样品按不同的 SBS 掺量分为 21 组， 每组取三个，每个取 2g（精确到 0.0005g）改性沥青样品加入已经清洗并烘干的碘量瓶中；

b)     待试样冷却至室温后，取 75mL 四氢呋喃加入样品中，放置在震荡仪上振荡 3min~5min 直至均匀 无块状物；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/405342143140011040