天津市工程建设标准      DB

DB29-65-2011 备案号 J10360-2011

# 挤扩灌注桩技术规程

Technical specification for

cast-in-situ piles with expanded branches and plates

2018年11月确认继续有效

2011-02-17发布              2011-05-01  实施

天津市城乡建设和交通委员会  发布

天津市工程建设标准

挤扩灌注桩技术规程

Technical specification for

cast-in-situ piles with expanded branches and plates

DB29-65-2011

J10360  -2011

2 0 1 8 年 1 1 月确认继续有效

主编单位：天津市勘察院

批准部门：天津市城乡建设和交通委员会

实施日期：2011年05月01 日

2011  天  津

天津市城乡建设和交通委员会文件

建科[2011]120 号

签发人：韩培俊

关于颁布《挤扩灌注桩技术规程》的通知

各有关单位：

为规范挤扩灌注桩的合理应用、确保工程质量，天津市勘察  院等单位按照我委《关于下达2009年度天津市建设系统第一批  工程建设地方标准编制计划的通知》(建科教[2009]338号)的  要求，对《挤扩灌注桩技术规程》(DB29-65-2004)  进行了全面  修订。经我委组织专家审定，现批准《挤扩灌注桩技术规程》 (DB29-65-2011)  为我市地方工程建设标准，自2011年5月1  日起在我市实施。其中，第3.0.1条为强制性条文，必须严格执  行。原《挤扩灌注桩技术规程》(DB29-65-2004)  同时废止。

各相关单位要认真执行本规程，实施过程中如有不明之处及 修改意见请及时反馈给天津市勘察院。

本规程由天津市城乡建设和交通委员会负责管理及对强制 性条文的解释。

本规程由天津市勘察院负责具体技术内容的解释。

本规程由天津市建设科技信息中心负责征订和发行，任何单 位和个人不得翻印和复制。

特此通知

天津市城乡建设和交通委员会 二 O 一 一 年 二 月 十 七 日

前    言

根据天津市城乡建设和交通委员会《关于下达2009年度天 津市建设系统第一批工程建设地方标准编制计划的通知》(建科 教[2009]338号)文件要求，规程编制组经广泛调研，认真总结实 践经验的基础上，修订本规程。

本规程主要技术内容有：基本规定、桩基设计、桩基施工、质 量检查与检测及有关附录。

本规程修订增加的内容主要有：设置抗压及抗拔承力盘的地 层位置选择；桩身主筋配置；单桩、单排桩和疏桩基础沉降计算 等。调整的主要内容有：工作条件系数；桩基分层总和法沉降计 算；施工允许偏差；桩身完整性检测比例等。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格 执行。

本规程由天津市城乡建设和交通委员会负责管理和对强制 性条文的解释，由天津市勘察院负责具体技术内容的解释。执行 过程中如有意见和建议，请寄天津市勘察院(地址：天津市南开区 红旗南路428号，邮编300191)。

本 规 程 主 编 单 位：天津市勘察院

本 规 程 参 编 单 位：天津大学建筑设计研究院

天津市建筑设计院

天津华汇工程建筑设计有限公司 天津大学建工学院

天津市房屋鉴定设计院

北京中阔地基基础技术有限公司

| 本规程主要起草人员：吴永红 | 周玉明 | 李文春 | 丁永君 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈敖宜 | 左克伟 | 郑 刚 | 仲晓梅 |

| 王成华 | 赵志峰 | 黄兆伟 | 邓永胜 |
| --- | --- | --- | --- |

贺德新

本规程主要审查人员：顾晓鲁 雷立争

方继圣 眭  彪

宋昭煌 尹金凤

付金栋

目    次

1    总 则 	1

2    术语和符号 	 2

2.1      术语 	2

2.2      符号 	2

3    基本规定 	4

4    桩基设计 	 6

4.1     单桩竖向承载力特征值 	6

4.2     桩基水平承载力 	7

4.3     桩身强度 	7

4.4      桩基沉降计算 	7

5    桩基施工 	 9

5.1      一般规定 	9

5.2      施 工 准 备 	10

5.3     挤扩灌注桩施工 	12

6    质量检查与检测 	14

6.1    施工质量检查 	 14

6.2    施工后检测 	14

附录 A  挤扩灌注桩构造示意图 	16

附录 B  液压挤扩装置性能现场检测记录 	17

附录 C  挤扩灌注桩挤扩施工记录 	 18

引用标准名录	19

本规程用词说明 	 20

条文说明 	 21

Contents

1    General provisions  	1

2    Terms and symbols 	 2

2.1     Terms   	2

2.2     Symbols   	 2

3    Basic regulation   	 4

4    Pile foundation designing    	 6

4.1     Vertical bearing capacity  characteristic value of

single pile   	6

4.2     Horizontal bearing capacity  of single pile and

displacement calculation   	7

4.3      Strength of pile shaft   	7

4.4     Settlement calculation of pile foundation 	 7

5    Construction of pile foundation   	 9

5.1     General 	 9

5.2     Construction preparation      	10

5.3  Construct cast-in-situ piles with expanded branches

and    plates 	12

6    Quarlity examination and test    	 14

6.1     Construction quarlity examination  	14

6.2     Pile foundation test 	14

Appendix A    Diagram  of pile with expanded branches and plates

16

Appendix B   Examining record of hydraulic device performance

17

Appendix C    Construction  record of pile with  expanded branches

and plates 	 18

List of reference standards  	 19

Explanation of wording in this code   	20

Explanation of articles 	 21

1  总  则

1.0.1  为了贯彻执行国家的技术经济政策，使挤扩灌注桩安全 适用、经济合理、确保质量、保护环境，制定本规程。

1.0.2    本规程适用于天津市工业与民用建(构)筑物的挤扩灌 注桩设计、施工、检查与检测。

1.0.3  挤扩灌注桩的设计与施工，应综合考虑地质条件、荷载特 征、施工技术条件与环境、检测条件等因素，精心设计，精心施工。 1.0.4     本规程未作规定的其它内容，尚应符合现行国家和天津 市标准，特别是相同条件下常规灌注桩的有关规定。

2  术语和符号

# 2.1  术  语

2.1.1  挤扩灌注桩 cast-in-situ pile with expanded branches and

plates

挤扩灌注桩是在等直径钻孔中下入挤扩设备，在桩身不同部 位挤压出岔腔或近似圆锥盘状的扩大腔体后，放入钢筋笼和灌注 混凝土，形成由桩身、扩径体和桩根共同承载的灌注桩。(参见附 录 A)

2.1.2     挤扩灌注桩桩身 tube-shaped body 挤扩灌注桩的等直径部分。

2.1.3  扩径体 expanded body 承力岔和承力盘的统称。

2.1.4  承力岔 branches bearing

挤扩装置每挤扩一次所形成的具有一定宽度的岔腔体，腔内 灌注混凝土后形成桩受力的一部分称为承力岔。

2.1.5 承力盘 plates bearing

挤扩装置在桩体同一标高位置进行若干次挤扩而形成一近 似圆锥盘状腔体，盘腔内灌注混凝土后形成桩受力的一部分称为 承力盘

2.1.6  桩根 pile's root

底部承力盘以下至桩端部的桩身部分。

# 2.2  符  号

A            桩身设计横截面面积；

A—— 扣除桩身截面面积的承力盘(岔)投影面积；

b   —— 承力岔宽度；

C  ——承力盘(岔)外沿厚度；

d    ——桩身直径：

D  ——承力盘(岔)直径；

f:——    混凝土轴心抗压强度设计值；

h   —— 承力盘(岔)的高度；

H  ——扩径体间净距；

L,——  桩根长度；

L;—— 折减后桩周第i 层土厚度；

R₈—— 单桩竖向承载力特征值；

R——   单桩水平承载力特征值；

u,——   桩身周长。

3  基本规定

3.0.1   挤扩灌注桩适用于桩身范围内分布有承载能力较高可作 为承力盘(岔)持力层的较硬土层的场地。可液化土层不得作为 承力盘(岔)的持力层；当淤泥及淤泥质土深厚并在桩长范围内 无可设置承力盘(岔)的较硬土层时，不应采用挤扩灌注桩。

3.0.2  挤扩灌注桩除满足桩基工程的勘察要求外，尚应符合下 列规定：

1  勘探点的间距应能控制承力盘(岔)持力层顶底板和厚 度的变化，宜不大于20m; 每个单位工程勘探点数不宜少于5个； 当相邻勘探点所揭露承力盘(盆)持力层顶板坡度超过10%,钻 孔应适当加密；荷载较大或复杂地基的一柱一桩工程应按柱列线 布置勘探点，宜每柱设置一个勘探点。

2  挤扩灌注桩基础勘察时，应对承力盘(岔)的持力层提供 标准贯入试验击数的标准值。对预计作为承力盘(岔)持力层的 土层应每1m 测试一次，每一单体工程的各持力层标准贯入试验 次数不少于6次。

3.0.3  挤扩灌注桩除满足灌注桩的构造要求外，尚应符合下列

规 定 ：

1 桩 身 直 径d 宜选用(450～1000)mm, 承力盘(岔)直径 D 应根据桩身直径、承载力要求和挤扩装置类别型号确定。

2  承力盘(岔)的设置应符合下列规定：

1)承力盘(岔)的水平间距(桩的最小中心距)应大于

1.5D, 且不小于4 .0d;

2)抗压挤扩灌注桩的盘数不宜超过4个，抗拔挤扩灌注桩 的盘数宜为1～2个；承力盘(岔)的竖向间距不宜小于 3.0D:

3)设置承力盘的较硬土层厚度宜大于2.0D,  且不应小于

3.0d; 设置承力岔的较硬土层厚度不宜小于2.0d; 选择 的较硬土层应分布均匀稳定；

4)抗压承力盘(岔)应设置在较硬土层中或其顶部，承力 盘下2.5D 或4 . 0d 深度范围、承力岔下3.0d 深度范围 内应为较硬土层；抗拔挤扩灌注桩的承力盘(岔)宜设 置在持力土层的底部；

5)抗压承力盘底进入持力层的深度不宜小于(0.5～1.0) h(h  为承力盘或承力岔的高度),承力岔进入持力层的 深度不宜小于1.0h;

3  桩根长度不宜小于2d; 桩端进入持力层的深度，对于粘 性土、粉土不宜小于2.0d, 砂土不宜小于1.5d, 碎石土不宜小于 1.0d;

4  挤扩灌注桩的配筋应符合下列规定：

1)抗压桩的最小配筋率不宜小于(0.4～0.65)%(桩身直

径小时取大值);对受荷载特别大的桩和抗拔桩应根据

计算确定配筋率，且不应小于上述规定值；

2)对于端承摩擦桩桩身配筋长度不应小于桩长的2/3,且

钢筋笼的下端必须穿过1/2的总承力盘数；

3)对于摩擦端承桩应按桩身等截面或变截面通长配筋； 4)对于只设计一个底部承力盘的抗压桩宜通长配筋。

4  桩基设计

4.1  单桩竖向承载力特征值

4.1.1  单桩竖向承载力特征值的确定应符合下列规定：

1 单桩竖向承载力特征值应通过单桩竖向静载荷试验确 定。在同一条件下的试桩数量不应少于总桩数的1%,且不应少 于 3 根 ；

2  单桩竖向承载力特征值R。应按下式确定：

R₄=Qm/K                                    (4.1.1)

式 中 ，Q——  单桩竖向极限承载力标准值；

·K—— 安全系数，根据工程重要性和静载荷试验实测单桩  竖向极限承载力标准值离散度大小，可取 K=2~  2.5;桩基设计等级为甲级或静载荷试验单桩极限 承载力离散度大时，K 取大值，其它情况可取小值。

4.1.2  初步设计时，单桩竖向承载力特征值可按下式估算：

R₄=u,EqLx≤₇2qA₂+qA                  (4.1.2)

式中 q——   第 i 层土的桩侧阻力特征值；

9a-—  承力盘(岔)所在第j 层土的端阻力特征值； 9pa——桩端阻力特征值；

A₇—— 扣除桩身截面面积的承力盘(岔)投影面积； A——桩身截面面积；

up——桩身周长；

L₃—— 折减后桩周第i 层土厚度，可按表4.1.2采用； H—— 桩周第i 层土厚度；

h—— 承力盘(岔)高度；

η——当承力盘(岔)总数≥3时取0.9,当承力盘(岔)总 数<3时取1 . 0。

表4.1.2 L 计算方法

| 粘性土、粉土 | L;=H;-1.2h |
| --- | --- |
| 砂 土 | L;=H₁-(1.5~1.8)h |
| 碎石类土 | L;=H;-1.8h |
| 其 他 | L;=H-(1.1~1.2)h |

4.2  桩基水平承载力

4.2.1  挤扩灌注桩单桩水平承载力特征值应通过现场水平载荷 试验确定。

4.2.2      挤扩灌注桩可视为桩径为d    的常规灌注桩进行桩基水平

承载力与位移计算，其计算应符合现行《建筑桩基技术规范》 (JGJ94) 的规定。

4.3  桩身强度

4.3.1  桩身混凝土强度应满足桩的承载力设计要求。桩身混凝 土强度应符合下式要求：

桩轴心受压时                       (4.3.1)

式 中 Q——    相应于荷载效应基本组合时的单桩竖向力设计值；

fe——  混凝土轴心抗压强度设计值；

A——桩身截面面积；

ψ。 ——工作条件系数，取0.6～0.8。

4.4  桩基沉降计算

4.4.1  挤扩灌注桩基础最终沉降量可参照《建筑桩基技术规 范》(JGJ94) 进行计算，沉降计算经验系数ψ宜按工程经验确定。

4.4.2     桩基础的沉降不得超过建筑物的沉降允许值，并应符合 现行《建筑地基基础设计规范》(GB50007)  和《岩土工程技术规 范 》(DB29-20)   的规定。

5  桩基施工

5.1  一般规定

5.1.1  挤扩灌注桩成孔宜采用泥浆护壁钻孔施工工艺。

5.1.2  成孔设备就位后，必须平整、稳固，确保在施工中不发生 倾斜、移动。为准确控制成孔深度和盘位，在桩架或孔口固定位 置上设置控制深度的标高点，以便施工中进行观测记录。

5.1.3   成孔控制深度必须保证设计桩长及桩端进入持力层的深度。

5.1.4  泥浆护壁挤扩灌注桩成孔施工的允许偏差应满足表

5.1.4的要求。

表5.1.4 泥浆护壁挤扩灌注桩成孔施工允许偏差

| 桩身直径d (mm) | 桩径偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%】 | 桩位允许偏差(mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1~3根、单排桩基沿垂 直轴线方向和群桩基础 中的边桩 | 条形桩基沿轴线方 向和群桩基础中间 桩 |
| d≤1000 | ±0.1d 且≤±50 | 1 | d/6且不大 于100 | d/4且不大 于150 |
| d>1000 | ±50 |  | 100+0.01H | 150+0.01H |

注：1 允许偏差的负值是指个别断面；

2    H₄为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离。

5.1.5  盘、岔应确保位于设计要求的土层；盘、岔最小允许直径

(也即保证直径)为盘的设计直径。

5.1.6  钢筋笼制作除符合设计要求外，尚应满足下列规定：

1  钢筋笼制作允许偏差见表5.1.6;

表5.1.6  钢筋笼制作允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主筋间距 | ±10 |
| 2 | 箍筋间距或螺旋筋螺距 | ±20 |
| 3 | 钢筋笼直径 | ±10 |
| 4 | 钢筋笼长度 | ±50 |

2  分段制作的钢筋笼，其接头宜采用焊接并应遵守现行标 准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18) 及《混凝土结构工程施工及验 收规范》(GB50204) 的规定；

3  主筋净距必须大于混凝土粗骨料粒径3倍以上；

4  加劲箍宜设在主筋外侧，主筋一般不设弯钩，根据施工工 艺要求所设弯钩不得向内圆伸露，以免妨碍导管工作；

5  钢筋笼的内径应比导管接头外径大100mm 以上；

6 搬运和吊装时，应防止变形，安放要对准孔位，避免碰撞 孔壁，就位后应立即固定；

7  钢筋笼主筋的保护层允许偏差为±20mm。

5.1.7 挤扩灌注桩用混凝土粗骨料可选用卵石或碎石，其最大

粒径不宜大于50mm。

5.1.8     检查成孔、岔腔、盘腔质量合格后应尽快浇注混凝土，混

凝土必须按灌注桩规定要求留有试件。

5.1.9  挤扩灌注桩施工现场所有设备、设施、安全装置、工具、配 件及个人劳保用品必须经常检查，确保完好和使用安全。

5.2 施工准备

5.2.1  挤扩灌注桩施工应具备下列资料：

1  建筑物场地工程地质资料和水文地质资料；

2  桩基工程施工图(包括同一单位工程中所有的桩基础图  特别是桩身大样图中各承力盘(岔)在土层中位置及土层名称) 及图纸会审记录；

3  建筑物场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地 下构筑物以及危房等对沉降敏感的建筑物调查资料；

4  主要施工机械及其配套设备的技术性能资料； 5  桩基工程的施工组织设计或施工方案；

6  直孔与挤扩腔体工艺试验记录及桩静载试验资料； 7  水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告；  8  有关荷载、施工工艺的试验参考资料。

5.2.2     施工组织设计应结合工程特点，有针对性地制定相应的 质量管理措施，主要包括下列内容：

1  施工平面图：标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时 设施的位置；采用泥浆护壁成孔时，应标明泥浆制备设施及其循 环系统：

2  确定成孔机械配套设备、挤扩设备以及合理施工工艺的 有关资料，采用泥浆扩壁成孔工艺时，必须有泥浆处理措施；

3  施工作业计划、钻机与挤扩机交接操作要点以及劳动力 组织计划；

4/机械设备、备(配)件、工具(包括质量检查工具)、材料供 应计划；

5  桩基施工时，对安全、劳动保护、防火、防雨、防台风、爆破 作业、文物和环境保护等方面，应按有关规定执行；

6  保证工程质量、安全生产和季节性(冬、雨)施工的技术

措施。

5.2.3     成桩机械显示挤扩压力的液压表必须经计量检定后方能

使用。

5.2.4     施工前应组织图纸会审，会审纪要连同施工图等作为施

工依据并列入工程资料存档。

5.2.5      桩基施工用的临时设施，如供水、供电、道路、排水、临设 房屋等，必须在开工前准备就绪，施工场地应进行平整处理，以保 证施工机械正常作业。

5.2.6     基桩轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地 方。开工前，经复核后应妥善保护，施工中应经常复测。

5.2.7     施工前宜先进行试成孔、试挤扩盘、岔以及试成桩试验， 以便核对地质资料，检验设备及挤扩压力等技术要求是否适宜， 检验承力盘(岔)的成型情况，并应详细纪录成孔、挤扩和灌注混 凝土的各种数据，作为施工控制的依据。

5.3  挤扩灌注桩施工

5.3.1  泥浆护壁成孔的要求，在泥浆的制备和处理、正反循环钻 成孔的施工、冲击钻成孔的施工、水下混凝土的浇注等方面均应 按现行《建筑桩基技术规范》(JGJ94)   的要求施工。

5.3.2     泥浆护壁成孔挤扩灌注桩施工程序

钻进成孔并进行第一次孔底沉渣清理 →将挤扩装置放入孔 内 →按设计位置自下而上依次挤扩成盘、岔腔体 →将挤扩装置移 出孔口 → 下放钢筋笼和导管 →第二次清理孔底沉渣 → 水下灌注 混凝土并随即上拔导管→拔出导管、护筒成桩。

5.3.3     挤扩装置放入孔内之前必须检查法兰连接、螺栓、油管、 液压装置、弓压臂分合情况，并填写《挤扩装置性能现场检测记 录》(详见附录B)一切正常后方可进行挤扩作业。

5.3.4  成孔后，经对孔的垂直度、孔径、孔深等检验合格后，即可

将挤扩装置下入孔内进行挤扩，挤扩工序自下而上依次进行。

5.3.5     挤扩盘、岔腔体时应按弓压臂宽度和孔径算出挤扩次数 和挤扩角度转位。

5.3.6     挤扩过程中应认真观测挤扩压力值的变化及挤扩时间，

有关数据详细填入《挤扩灌注桩挤扩施工记录》(见附录C)。

5.3.7     挤扩过程中应注意观察孔内泥浆液面的落差，及时补充 泥浆以维持水头压力，保证孔壁稳定。

5.3.8  设计要求标高处挤扩成盘遇到困难时，应查明原因，必要 时可根据地层实际情况，适当进行盘、岔腔位上下调整，但必须保 证调整后的盘、岔腔位于设计要求的土层，并满足本规程基本规 定的盘、岔间距要求。

6  质量检查与检测

6.1  施工质量检查

6.1.1  挤扩灌注桩的成桩质量检查除包括成孔及清孔、钢筋笼 制作与安放、混凝土搅拌及灌注等常规灌注桩工序过程外，还应 重点检查挤扩工序过程的质量。

6.1.2   成孔及清孔、钢筋笼制作与安放、混凝土搅拌及灌注等常 规灌注桩工序过程的成桩质量检查按现行《建筑桩基技术规范》 (JGJ94)  的有关规定执行。

6.1.3   挤扩工序过程的质量检查项目包括扩径腔体的位置和直 径，应采用承力盘直径检测器等有效检测方法，承力盘直径检测 器检测方法应满足现行行业标准《三岔双向挤扩灌注桩设计规 程 》(JGJ171) 附 录 D 的规定；对于一般建筑物、地质条件简单的 工程，检查数量不应少于总桩数的30%～50%,且不应少于20 根；对于建筑桩基设计等级为甲级的建筑物、地质条件复杂的工 程，检查数量不应少于总桩数的50%。柱下三桩或三桩以下的 承台不应少于1根；重点部位应100%进行检查；检查结果应形 成质量检查报告。

6.2  施工后检测

6.2.1  工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性抽样检测。单桩 承载力和桩身完整性的检测应符合现行行业和地方标准中有关

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/406134101241010101