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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]1编制依据和原则
1.1编制依据
[bookmark: bookmark12]1.1.1、	相关合同文件
陕西省汉中市创智产业园项目市政道路工程施工招标文件、图纸、补遗(答疑)书 及施工合同等。
[bookmark: bookmark13]1.1.2、	工程建设标准强制性条文
(1) [bookmark: bookmark14]汉中市旅游投资发展有限公司和招标代理公司提供的图纸及招标文件。
(2) [bookmark: bookmark15]本分部工程所涉及的规范及标准图集。
①《城镇道路工程施工及验收规范》(CJJ1-2008)
⑵《公路土工合成材料应用技术规范》(JTJ/T019-1998)
①《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)
①《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
①《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)
①《市政工程施工组织设计规范》(GB/T50903—2013)
①《工程测量规范》(GB50026—2007)
[bookmark: bookmark16]1.1.3、	设计文件其它资料
陕西省汉中市经开区创智工业园区道路建设项目已下发施工图。
工程现场调查所获得的当地资源、交通状况及施工环境等调查资料
本公司依据IS09001-2008建立的质量保证体系相关文件、IS014001-2004环境管理
体系、0HSAS18001-2001职业健康安全管理体系建立的质量、环境和职业健康管理体系。
我公司在地质、环境类似的道路工程中积累的施工经验而形成的文件。
我公司所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果和多年 积累的工程施工经验。
1.2编制原则
[bookmark: bookmark17]（1）	坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，遵守国家安全相关法 律法规，结合工程特点，制定积极有效的安全管理、技术、组织措施，确保人身安全和 工程安全。
施工方案编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案，在各 项安全措施落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。
[bookmark: bookmark18]（2）	遵循设计文件的原则。认真核对设计文件资料，了解设计意图，掌握现场情 况，严格按设计资料和设计原则编制，满足设计标准和要求；
[bookmark: bookmark19]（3）	严格按照铁路施工安全操作规程，严格执行上级有关安全方面的各项规章制 度，安全管理要求，从制度、管理、方案、资源方面编制切实可行的施工方案和措施， 确保施工安全；
[bookmark: bookmark20]（4）	选择合理的施工方案、工艺，合理配置资源，遵循一切围绕“便于施工，少 占耕地，减少投入，严格控制工程项目投资”的原则；
[bookmark: bookmark21]（5）	遵循施工生产与环境保护同步规划，同步建设，同步发展原则；
[bookmark: bookmark22]（6）	遵循本企业贯标机制的原则。确保质量、环境与职业健康安全综合管理体系 在本项目工程施工中自始至终得到有效运行。
[bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]2工程概况
陕西省汉中市经济开发区创智产业园区面积2.98km2，包含市政道路工程和基础设 施建设工程。市政道路工程总长度约18564米，建设内容包括道路工程、交通工程、给 水工程、雨水工程、污水工程、电力电信工程、照明工程、绿化工程。
本施工方案的编制范围为陕西省汉中市创智产业园项目市政道路工程的沥青混凝 土路面面层。
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]2.1道路断面设计
高新二路红线宽度为20米，采用单幅路形式，具体横断面形式为：4米人行道+12
 米车行道+4米人行道，车行道为双向两车道。
高新三路道路红线宽度为24米，采用单幅路形式，具体横断面形式为：2m人行道 + 1.5m非机动车道+1.6m侧分带+13.8m机动车道+1.6m侧分带+1.5m非机动车道+2m人行 道。
高新四路道路红线宽度为24米，采用单幅路形式，具体横断面形式为：2m人行道 + 1.5m非机动车道+1.6m侧分带+13.8m机动车道+1.6m侧分带+1.5m非机动车道+2m人行 道。
高新五路红线宽度为30米，采用单幅路形式，具体横断面形式为：4米人行道+22 米车行道+4米人行道，车行道为双向四车道。
科技一路道路红线宽度为30米，采用单幅路形式，具体横断面形式为：4米人行道 +22米车行道+4米人行道，车行道为双向四车道。
科技三路道路红线宽度为40m，采用单幅路形式，道路标准段横断面布置：4.5m （人 行道）+3m（非机动车道）+5m（侧分带）+15m （机动车道）+5m（侧分带）+3m（非机动车道） +4.5m （人行道）=40.0m；道路渠化段横断面布置：4.5m （人行道）+3m（非机动车道） +2m （侧分带）+21m （机动车道）+2m （侧分带）+3m （非机动车道）+4.5m （人行道）=40.0m， 其中非机动车道与人行道共面。
科技四路道路红线宽度为24米，采用单幅路形式，具体横断面形式为：3米人行道 +18米车行道+3米人行道，车行道为双向四车道。
[bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]2.2路面面层设计
科技三路路面面层从上至下：5cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）
SBS改性沥青粘层油
7cm中粒式SBS改性沥青混凝土（AC-20C）
SBS改性沥青粘层油
1cm沥青单层表面处治封层（S12）
洒透层沥青lkg/皿
高新二路、高新三路、高新四路、高新五路、科技一路、科技四路路面面层从上至
下：	4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13）
洒粘层油0.3kg/^
6cm中粒式SBS改性沥青混凝土（AC-20）
1cm沥青单层表面处治（S12）
洒透层沥青1kg/^
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]2.3具体施工要求
2.3.1、高新五路、科技一路、科技三路
（1）沥青
车行道上面层要求选用优质进口 SBS聚合物作改性剂的改性沥青，基质沥青采用70 号A级道路石油沥青，70号A级沥青及改性沥青技术要求见下表：
	试验顼目
	单位
	等毁
	A-70

	针入度(25^:400^55)
	O.lmni
	
	^0—80

	针入度指教PI
	
	A
	-1.5-+1.0

	软■化点(It&B), >
	
	A
	46

	印口动力粘段，L
	Pas
	A
	180

	10E延度，>
	cm
	A
	15

	15E延度，>
	cm
	A
	100

	闪点,>
	c
	A
	260

	靖含量（蒸懦法），<
	%
	A
	2.2

	密度〔15笔）
	gem'
	A
	实删记录

	溶解度，0
	%
	A
	妙5

	TFQT(或 R.TTOT)后

	质量变化〃 <
	%
	A
	=0„8

	残留针入度比（25"C）. >
	%
	A
	61

	度留握度（10（）.>
	cm
	A
	6

	珑留延度。5弋）.>
	cm
	A
	15



（2）改性沥青
改性沥青可单独或复合采用高分子聚合物、天然沥青及其他改性材料制作。各类聚
合物改性沥青的质量应符合下表的技术要求：
聚合物改性沥杏技术业求
	技术指标
	单位
	SBS(T)

	
	
	I-D

	针入度05笆,1如巴聚）
	O.linni
	30 〜60

	甘入度指数扣己
	
	0

	II.瑚 Srm.iriin SL'- _
	cm
	20

	饮化点WB. _
	r
	(50

	运动粘度135V, ＜
	Pa-s
	3

	闪点,_
	r
	230

	溶峰度，2
	%
	



	弹性慷凝»匚・：
	°0
	75

	己存器定性离析，娅软化点差，＜
	
	25

	KIFOT 后残留惋
	所最变化
	
	二1。

	
	针入度比陌＞
	
	65

	
	菇度常产），＞
	cm
	1S


[bookmark: bookmark35]（3）粗集料
行车道面层集料应石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质，并具有足够强度和耐 磨耗的性能，应具有良好的颗粒形状（近立方体颗粒），应选用反击式破碎机轧制的碎 石，不应使用颚式破碎机轧制的碎石。上面层粗集料宜选用坚硬，耐磨、抗冲击性好的 玄武岩或辉绿岩。不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料，应严格控制细长扁平颗粒含量， 以确保粗集料的质量，粗集料技术要求见下表：
油育混令程用粗矣料房虫技术挡求
	
	
	城市快速路、主|:路
	苴他等箸埴路

	
	
	1而g
	其池左次
	

	石料压砰底一
	%
	2&
	28
	30

	尚杉珥磨块损失.＜
	%
	29
	3D
	35

	表现相对密度，＞
	
	*
	25
	2.15

	破水率._
	%
	29
	5.0
	3.0

	坚固性，_
	%
	12
	12
	-

	针汁壮瑚件至址国井料），＜
	%
	1:
	18
	20

	其中粒衿大于队皿，1L
	%.
	12
	15
	-

	其中样径小于队皿，＜
	%
	IS
	2D
	-

	攻沛认＜0一叫5皿］栽H含昂，一
	%
	1
	1
	1

	软石富量，一
	%
	3
	■■
	4



[bookmark: bookmark36]（4）细集料
应采用洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配的机制砂或天然砂，细 集料应与沥青有良好的粘接能力；用花岗岩、石英岩等酸性石料破碎的机制砂或石屑不 得使用，细集料的质量要求及规格见下表：
沔百面及用细亲耳.质呈要求
	项日
	
	城市快逑路、主干外
	其他等级道路

	表或相对密度，_
	
	2.5
	2.45

	坚固检部分），兰
	
	12
	-

	的当场.＞
	%
	60
	50

	亚甲蓝国，_
	波
	25
	-

	橙用性（洸珀时间卜L
	S
	30
	-

	含泥坦（＜0.075mm的含量），＜
	%
	3
	5



沥舌混合料用天然砂规格
	种垫
	通过各筛孔的质最百分率M）

	
	9一5
	4.75
	23(5
	1.1S
	
	0.3
	0.15
	0.075

	粗砂
	100
	90—100
	65-95
	35 〜65
	15-3-0
	5-20
	0—10
	0-5

	中砂
	100
	30—100
	75—50
	50—30
	30~&0
	S -30
	0—10
	0-5

	细砂
	100
	90—100
	85-100
	75—100
	fiO -84
	15—45
	0—10
	0-5



酒百混含料用机制砂觌格
	
	公称粒 役
	通过冬儒孔的质量百分率佚）

	
	
	95
	4.75
	2.36
	L 18
	0.6
	03
	0.1S
	0.075

	SL5
	0-5
	100
	90-100
	印-如
	那〜75
	20-55
	7--40
	2—20
	0—10

	SL6
	0-3
	
	100
	80-100
	50 -80
	25-60
	8~45
	0—25
	0—15


[bookmark: bookmark37]（5）填料
宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉。原石料中 的泥土杂质应除净，矿粉要求干燥、洁净，拌和机回收的粉尘不准使用。矿粉质量技术 要求见下表：
沥咨mi展扩粉质量技术要求
	指标
	单位
	城市快速路、主干路
	其他等级道踏

	表观密度,>
	血
	2_5
	245

	含水量，-
	%
	1
	1

	粒度范围<0一6皿1 d.l 5mm <：0.075mm
	%
	100 90-100 75-100
	100
90-100
70-1&0

	外驱
	
	无团粒结块

	亲水系数，<
	
	1

	塑性指数.<
	%
	4

	加热安定性
	
	实测记录



(6) [bookmark: bookmark38]沥青混合料的技术要求
密级配沥青砼的关键性筛孔通过率见下表；沥青各结构层的矿料级配要求应按照施 工单位选定的材料，在施工前进行配合比设计，其工程设计级配范围一般不超过下表所 示。
粗型密级配曲吉玲的美链性席孔通过率
	混合44类型
	公称最大粒径 (mm)
	用以分类的美镇 性筋孔(mm)
	租型密缀配

	
	
	
	名称
	关摧性筛孔通过率(％)

	AC-13C
	13
	2.3(5
	ACA3C
	<40

	AO20C
	19
	4.75
	AC-20C
	<45



掘青混合料矿料坂配范田
	级配
装型
	通过下列筛孔(航的质站百分率(％)

	
	31,5
	M.5
	1?
	16
	13.2
	9,5
	4.75
	2.3。
	1.15
	
	0.S
	0.15
	0.075

	AC-13C
	
	
	
	1::
	90-100
	6S-85
	38-6S
	24-50
	15-3S
	1CK2S
	7-20
	5-15
	4-S

	AC-20C
	
	100
	100
	78-^2
	皴〜即
	?： 71
	•工• *
	吴〜为
	12—33
	8〜M
	5—
17
	4〜
13
	3—7



(7) [bookmark: bookmark39]沥青砼技术标准
本次设计的沥青砼面层均采用热拌密级配沥青混合料，其技术标准见下表:
沥告役混台料长术粕标
	试验顾目
	串位
	演育面层

	
	*
	取而昏75

	试件尺寸
	mriii
	□101.6mm ■< 63.5111111

	
	深纹响皿1以囱
	%
	I

	
	深约90mm以下
	%
	3—0

	j
	尝定匪Ms. ＞
	kN
	S

	萨值FL
	□im
	1.5-4

	浸水马歇尔试 验残留稳定度『 ＞
	普姻缺青混合科
	O.-' /O
	80

	
	改性缺青混令料
	
	85

	车撤徜验动穗 定愁，＞
	普通澳青混合科
	次'mm
	I DOC'

	
	却竹溯音混合同
	
	2300

	冻融旋强度
比,＞
	普通沥育浪合科
	%
	15

	
	
	
	80

	弯曲诫验破坏 脯变，＞
	曾通规肓混合科
	3
	2000

	
	改件陶骨濯含珥
	
	2500

	潘水系数，-
	ML.miiii
	120

	『般问隙率 VMA(徇、＞
	设计空隙争
	
	相凶于以下会称最大粒一行(皿)的危小VK-IA及 VFA技术要成⑴)

	
	
	
	26 S
	19
	16
	13.2
	95
	4.75

	
	2
	%
	10
	11
	11.5
	12
	13
	15

	
	3
	
	11
	]2
	12.5
	B
	14
	1<5

	
	4
	
	12
	13
	13.5
	14
	15
	17

	
	5
	
	13
	14
	14.5
	15
	1C
	18

	
	6
	
	14
	15
	15.5
	16
	17
	1。

	沥青饱和^VFA
	%
	55—70
	65—75
	70-85



(8) [bookmark: bookmark40]粘层、透层、封层
粘层在热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间必须喷洒粘层油，粘层油采用PC-3 乳化沥青(PCR改性乳化沥青)，用量为0.3〜0.6L/m，改性乳化沥青的技术要求见下表:
PCR改性叽化沥青的技木要求
	试验项目
	粘层

	破乳速度
	快裂或中裂

	粒子电荷
	阳离子

	儒上剩.金量(%)不大于
	0 1

	粘度
	道路标准粘度计勺第
	8-25

	
	思格拉度EnS
	1-10

	蒸发残留 物性质
	含虽(%)不小于
	50

	
	针人度 C25P,) (0.1mm)
	40-120

	
	廷度5T； (cm)不小于
	20

	
	溶解度(%)不小干
	97.5

	防存稳定性
	5d (%)不大干
	5

	
	Id (%＞不太于
	1

	与矿料的粘附性裹附面积不小于
	2/3



透层油采用PC-2乳化沥青，用料控制在0.6〜1.5L//的范围内，技术要求见下表。
PC-2弗化沥吉的技术更求
	试验项日
	透层

	破叽速度
	慢艇

	粒于电荷
	阳离于

	危上到余如f%)不太T
	01

	粘度
	道踌标准粘度计c2y{s)
	8-20

	
	思格拄度EM
	1-6

	蒸发残留 构愕航
	含量(%)不小］
	50

	
	25TI) CO.lmni)
	50-300

	
	延度15P〔皿}不小弓
	40

	
	溶牌度＜%)不小于
	97.5

	贮存稔定性
	5d (%)不太于
	5

	
	Id (%)不太-
	L

	与iir机的粘固性集酬由枳小小于
	23


封层混合料类型采用S-12，采用乳化沥青品种及代号为PC-1，乳化沥青的合理用 量应通过实验确定，道路用乳化沥青的技术要求和矿料级配应满足《公路沥青路面施工 技术规范》(JTG F40-2004)规定。
2.3.2、高新二路、高新三路、高新四路、科技四路
(1) [bookmark: bookmark41]沥青面层
沥青路面石料磨光值平整度指数IRIV2.0m/km,oV1.0mm，横向力系数SFC60N 50,构造深度N0.50mm。冻融劈裂强度N75%，浸水马歇尔试验残留稳定度N80%；-10°C 低温时极限破坏应变U8N2000。
机动车道及非机动车道上、下面层沥青均采用优质90号A级石油沥青。
帅号m融石油沥者技术要求
	指标
	单位
	技术要求
	忒验方法

	朴人4	j£,]OOs)
	0.1SLILEL
	SO-SOO
	TO&M

	针 A'SfttrfrPI
	—
	-1.5--].O
	I'OUCH

	tkk.'.X :	土小于
	1C
	+5
	T顺6

	60C动力粘FS，不小吁
	
	160
	TD6M

	IDCfiEflt,不小于
	-cm
	30
	TD605

	1ST指座-个小十
	CUI
	100
	丁 5505

	蜡含吊，兼俏陆，不大4
	%
	22
	1诵15

	闪由，不巾于
	TC
	245
	T06II

	甫解煌”不小T
	%
	99.5
	TOGO?

	密度1 L5C)
	gE
	丈孙己京
	TD«3

	TFQT{■或ETFCTT)片成髭毫比.「
	%
	±0fi
	TA610 或 T0609

	段留什t.25UJr不小丁
	%
	57
	T05M

	残留城崖＜ior＞不小于
	CUI
	£
	10605



(2) [bookmark: bookmark42]粘层沥青
粘层油使用与上面层相同的沥青作为粘层油。与沥青结合料接触的路缘石、雨水口 及检查井侧面均应浇洒粘层油。
(3) [bookmark: bookmark43]封层
机动车道路面采用沥青单层表处封层，它起到防水抗渗、层间连接、传递荷载和提 高强度等作用。应选用与集料粘附性较好的石油沥青，表处封层石油沥青用量1.2kg/ 皿，集料用量9m3 /1000 m，
(4) [bookmark: bookmark44]透油层
透层沥青采用AL(M)-1石油沥青。透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥， 但尚未硬化的情况下喷洒，喷洒温度应控制在80〜120°C，渗透深度应大于等于8毫米。
(5) [bookmark: bookmark45]粗集料
粗集料必须采用石质坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质、近立方体、有棱角优质 石料颗粒，必须严格限制集料的针片状颗粒含量，并且具有足够的强度、耐磨性和抗冲 击性，粗集料与沥青的粘附性＞4级。对于上面层，有条件时推荐采用玄武岩或使用安 山岩、辉绿岩等，下面层可采用花岗岩或石灰岩等。沥青面层粗集料的规格和质量应符 合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)4.8条之规定，其各项指标要求见下 表：
沥青浪合料用粗集料质量技术要求
	指标
	单位
	技本妥票
	诺验方法

	石料压碎值，不大于
	%
	30
	roil 6

	洛杉矶磨琵损失.不大于
	
	35
	T0S17

	表观相对■密.既，不小于
	—
	2.45
	rojo4

	吸水率，小大于
	
	3.0
	rO3O4

	针片状融粒含量(■混合料).不太于
	
	网
	

	水洗注含量，不大F
	
	1
	roiio

	软石含量:，不大于
	
	5
	TO 120



粗巢料与沥青的粘附性，磨光值的技术要求
	雨量气候区
	3 （半干区）
	试验方法

	粗集料的磨光宜不小|:表面-天
	38
	TQ321

	粗集料和海考的粘昭性.不小于表面层
	4
	TO(51{5

	布集料和溯青的粘附性，不小于其他房农
	3
	TQ663


[bookmark: bookmark46]（6）细集料
细集料应洁净干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其规格和质量应符合 《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）4.9条之规定，其各项指标要求见下表。 细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量 （适用于0~4.75mm）或亚甲蓝值（适用于0~2.36mm或0~0.15mm）表示。
沥青混合料用细集料质量技木要求
	项目
	单位
	技术要噩
	试验方法

	表观相对击度，不小于
	■—
	2A5
	r033t

	台泥§ （＜&.075mm的含登〉，不太干
	%
	5
	TS333

	砂当呈，不小丁
	%
	50
	T0334


[bookmark: bookmark47]（7）矿粉
沥青混合料的矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细 得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除尽。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出， 其规格和质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004）4.11条之规定，其 各项指标要求见下表。
沥青混合料用矿粉质量要求
	项目
	单位
	技术要求
	忒验方法

	表观建度，不小T
	VniJ
	2.45
	103 52

	含水量，T±T
	%
	1
	T0103烘T法

	粒L定范用vQ.Sinm
	%
	100
	

	
	°I:I
	9—100
	T0351

	<O.O75QILII
	%
	75-100
	

	技水系数
	—
	I颂
	

	塾性指数
	%
	! 0iS4
	

	加妈安定性
	—
	TM55
	


(8) [bookmark: bookmark48]抗剥落剂
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