# （服装企业管理）牛仔服装

# 水洗技术

牛仔与休闲服装水洗技术ISBN978-7-5064-8305-6

牛仔及休闲服装面料 3 牛仔布的品种 3

按照面料的造型特点分类 3 服装水洗设备 4

工业水洗机 4 染色设备 4

吊漂染色机 4 吊染机 5

离心脱水设备 5 烘干设备 5

定型设备 6

抗皱免烫定型箱（焗炉）6 全自动裤腰定型机 6

全自动裤腿定型机 6 特殊水洗设备 6

炒花、马骝设备 6 雪花干磨机 6 喷砂机 7

手动磨砂磨裤机 7 马骝机 7

猫须设备 7

普通猫须压绉机 7 圆形猫须机 8

树脂猫须喷砂机 8 辅助设备 8

压绉烫台 8

增码机、拉长机 8

服装水洗常用化学药剂与辅助材料9 服装水洗用水及其处理 9

服装水洗常用化学药剂 9 基 础 化 学 品  9 1）酸碱盐 9

- 软水剂、PH 值调节剂 10

- 漂白剂 10

- 还原剂 10 生物酶 11

退浆酶 DesizingEnzyme11 纤维素酶 Cellulase11

漆酶 Laccase11 表面活性剂 12

润湿剂 12 防染剂 12

净洗剂（枧油）12 助剂 13

漂 白 助 剂 13 树脂整理剂 13

常用的树脂整理剂 14 抗静电剂 14

柔软剂 14

荧光增白剂 15

服装水洗常用辅助材料 15 浮石 15

其他辅助材料 16 牛仔服装的水洗 16

水洗的方法 16 水洗流程 18

牛仔服装的辅助加工工艺 18 牛仔服装水洗前预处理 18

“水前工艺”加工 18 退浆前的其他准备 19

退浆 20

牛仔布上常用浆料的组成和鉴别 20 常用的退浆方法和工艺条件 20

影响退浆效果的工艺因素 21

退浆常用技巧 21

套色与固色 22

直接染料的套色与固色 22

注意事项 22

硫化染料的套色与固色 22

固色 23

活性染料的套色与固色 23

固色剂的剥除 23

LEVIS

Abercrobie&Fitch

Lee

CalvinKlein

TommyJeans

Beneton

Versace

Sisley

黑色牛仔裤

Energie

磨旧牛仔裤

D&G

Diesel

Moschino

黑色牛仔裤

Evisu

服装后整理是服装生产链条中最后一个环节，服装水洗是后整理的核心，他直接关系着服装的外观、品质和价值。水洗的目的可以归纳为：                                                              1）对服装进行预缩水，以保证服装在销售和穿着过程中的尺寸稳定性。

- 清除服装缝制过程中的污染物，以保证服装的洁净和增加服装的亮度。

- 改善服装的手感，提高舒适度

- 改善服装的外观

- 增强服装的功能性

大部分以棉为主要组成部分的休闲服装都需要水洗。水洗操作程序

- 确定生产布种

- 打板、试小样

- 中试/试缸

- 生产大货

# 牛仔及休闲服装面料

## 牛仔布的品种

- 环锭纱牛仔布

- 竹节牛仔布

- 纬向弹力牛仔布

- 超靛蓝染色牛仔布

- 以靛蓝为基础色的套色牛仔布

- 彩色（什色）牛仔布

- 花色牛仔布牛仔布分为：

1）轻型牛仔布：200-340g/m2

2）中型牛仔布：340-450g/m2

3）重型牛仔布：450g/m2 以上

## 按照面料的造型特点分类

- 柔软性面料

- 挺爽型面料

- 光泽性面料

- 厚重型面料（呢绒）

- 透明型面料

- 仿牛仔面料

# 服装水洗设备

## 工业水洗机

工业水洗机主要适用于服装水洗、面料洗涤，也用于棉、毛、化纤等织物的洗涤和漂染，是理想的洗涤设备。

## 染色设备

一般的工业水洗机也可以作为常温下的成衣染色剂。一些厂商也采用洗涤染色两用机。除了国产染色水洗设备之外，有些企业采用意大利和日本等国的设备，比如意大利通乃路公司的产品。

## 吊漂染色机

吊染机

广泛适用于毛衫、纹纱或多种色彩的衫、裤染色之用。该设备还可以用于漂液代替染液对染色织物进行吊漂。广州市番禺区沙湾锐能机械厂的DR 系列吊漂染色机。

## 吊染机

无锡市万邦机械设备制造厂生产的 GY 升降式成衣吊染机适用于染多色产品，色彩有光泽， 颜色深浅过渡自然。

## 离心脱水设备

成衣水洗、染色后，经离心机脱水，去除一定的水分，以便操作、运输及能迅速烘干进行后整理。脱水机操作简便、安全、占地面积小而且不会磨损物料，不会污染衣物；过滤式简写操作，刹车灵活，可以任意停车。

## 烘干设备

烘干机是针织厂、成衣厂、漂染厂等不可缺少的理想设备。风量、温度可以任意调整，风量大不损衣物，能以适当温度使服装自然干燥。目前服装厂主要采用蒸汽式热源加热烘干机。

快速干板机

快速干板机

定型设备

是样品调色工序中快速吹干的最佳设备，本机只需要接通蒸汽源，开动风机，热风就可以从管内喷出，样品在几分钟内就可被吹干。

## 抗皱免烫定型箱（焗炉）

是服装免烫定型的一种理想设备。利用它对衣物进行高温定型，能达到永久挺直平整、永皱褶的效果。适用于服装免烫整理和牛仔等各种服装圆形树脂猫须、压绉猫须、水折猫须、喷金银粉、喷白胶浆的烘干定型。

全自动裤腰定型机全自动裤腿定型机

# 特殊水洗设备

## 炒花、马骝设备雪花干磨机

雪花干磨机主要用于服装炒雪花的加工，把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透，然后放入雪花干磨机的转缸内直接与服装接触打磨。通过浮石打磨在服装上，浮石中的高锰酸钾会把摩擦点氧化掉，使布面呈现出不规则的褪色，从而形成类似雪花状的白点。

雪花干磨机

## 喷砂机

喷砂机是利用压缩空气为动力，使棕刚玉砂从储砂罐进入喷砂嘴，喷射到牛仔裤上，能使牛仔裤呈现粗化、发白的效果。利用模板喷砂还能产生猫须纹的效果。采用该设备不仅可以取代手工磨砂工艺，同时可以大大提高工作效率，每完成一条牛仔裤只需要几分钟。

## 手动磨砂磨裤机

牛仔手擦、喷砂、喷彩（俗称马骝）、激光成像、猫须纹等工艺已成为牛仔服装深加工的主  流工艺。其中牛仔手擦其独特的立体视觉效果以及质感为牛仔取得巨大的市场份额。手动磨砂磨裤机是利用高速旋转的特殊磨头在张力均匀的经纬面料上摩擦，使面料表面的染色基层被剔除，产生立体褪色的独特效果，该工艺无可替代。

## 马骝机

适用于牛仔服装、针织服装的怀旧处理。打横式多功能双卧马骝机具有手擦、手抹（毛巾扫、刷子扫），画猫须、砂纸擦等多种用途。而且用户还可以根据需要将胶衣骨架更换为胶裤骨架。

## 猫须设备

普通猫须压绉机

普通猫须压绉机可调节猫须的宽度和粗细，无需人工先折好，而是直接自动成型。

普通猫须压绉机

## 圆形猫须机

用于服装立体猫须加工

## 树脂猫须喷砂机

用于破坏 3D 猫须表面的树脂，使棉纤维暴露出来，以便于进行后续的喷马骝或套色等工艺。

## 辅助设备压绉烫台

作为一般的压烫平台使用的。服装置于烫台上，采用蒸汽烫斗烫平服装或压出褶皱。

双腿压绉烫台

增码机、拉长机

增码机通过气缸加力即可向外拉伸牛仔裤，从而达到增加尺码的目的，并可以减少整烫后的牛仔裤的死板感。

# 服装水洗常用化学药剂与辅助材料

## 服装水洗用水及其处理

服装水洗加工要求所使用的水无色、透明、无臭，PH=6.5~7.4，铁、锰离子含量<0.1mg/L, 水的硬度<60mg/L

## 服装水洗常用化学药剂

基础化学品1）酸碱盐

醋酸 AceticAcid

服装水洗过程中常用醋酸调节酸碱度，或配合酸性纤维素酶用于脱布毛、毛头等。草酸 OxalicAcid

草酸可以用于清洗服装商的锈斑，也可以洗除服装上残留的高锰酸钾液，或用于服装漂洗后的解漂。

烧碱 PhosphoricAcid

烧碱不可以与皮肤接触，会严重灼伤。烧碱可以使各种动物纤维如蚕丝、羊毛完全溶解；一般用于棉等天然纤维的煮练，可以去除纤维中的杂质，也可以用于棉纤维的丝光处理，服装水洗中用作退浆剂、漂白的碱剂，洗浅颜色的功效比纯碱强。

纯碱 SodiumHydroxide

有的服装，需要经过水洗退浅颜色时候，可以加纯碱煮。可以用于调节溶液的酸碱度。元明粉 SodiumSulphate

俗称芒硝。可以用作直接染料、活性染料、硫化染料等染棉的促染剂，这些染料都很容易溶 解在配置的染液中，但不容易上染棉纤维。由于染料不容易吸尽，脚水中残存染料很多。加 入元明粉能减少染料在水中的溶解度，从而增加染料的上色能力。这样染料的用量可以减少， 而染成的色泽则加深，提高上染率和颜色深度。

氯化钠 SodiumChloride

食盐常用来代替元明粉为直接、活性、硫化等染料染深色时候的促染剂，每100 份食盐相当

于无水元明粉 100 份或 227 份晶体元明粉。

## 软水剂、PH 值调节剂

六偏磷酸钠 SodiumHexametaphosphate

是一种良好的软水剂。可以节约染料和肥皂，达到净水的效果。磷酸氢二钠 DisodiumHydrogenPhosphate

在服装水洗中，通常与磷酸二氢钠配合使用，调节中性纤维素酶的PH 值磷酸三钠 TrisodiumPhosphate

一般用于硬水软化剂、去垢剂、金属清洁剂。

用作棉布煮练助剂，可以使练液中烧碱不至被硬水所消耗，促进烧碱对棉布的煮练作用。

## 漂白剂

1）次氯酸钠 SodiumHypochlorite

次氯酸钠漂白一般需在碱性条件下进行，目前这种漂白方法已经逐步被淘汰。2）双氧水 HydrogenPeroxide

通常织物采用双氧水漂白的温度要求在80-100℃，对设备要求高，成本比次氯酸钠漂白高， 适用于高级及质量要求高的产品。

- 高锰酸钾 PotassiumPermanganate

高锰酸钾拥有特殊的强氧化性，在酸性溶液中氧化能力更强，是一种极好的氧化剂和漂白剂。在服装水洗中，用于颜色的去除和漂白，比如喷 PP（马骝），手扫 PP（马骝），炒 PP（酸洗、炒雪花），是非常重要的化学品之一。

## 还原剂

大苏打 SodiumThiosulphate

俗称海波。在服装水洗中，经过次氯酸钠漂洗的服装，要用大苏打解漂。这是由于大苏打有较强的还原性，能将氯气等物质还原。

保险粉 SoiumHyposulphite

俗称低亚硫酸钠，是强还原剂，用于染色物的剥色，ＰＨ值在１０时最稳定。焦亚硫酸钠 SodiumMetabisulfite

由于价格便宜，在服装水洗行业中广泛用于高锰酸钾漂白后的中和之用。

## 生物酶

退浆酶 DesizingEnzyme

牛仔服装上含有大量淀粉或变性淀粉浆料。退浆酶的退浆作用在于它能催化淀粉大分子链发生水解，而生成相对分子质量较小、黏度较低、溶解度较高的一些低分子化合物，在经过水洗除去水解产物而达到退浆的目的。

淀粉酶也能退除一般以淀粉为主的混合浆。

退浆酶的特点是对淀粉转化力高，能够完全破坏淀粉，同时又不损伤纤维素，这是酶的专一性所表现出的非常突出的优点。它能提供全面的退浆功能，有助于衣物后处理的稳定性及流畅性。

## 纤维素酶 Cellulase

纤维素酶选择性的用于纤维素纤维和纤维素纤维的衍生物，能改善纺织品表面性能和色光， 产生仿旧效果，并可以去除织物表面的死棉及绒毛；能使纤维素纤维降解，达到织物手感柔

软的舒适性效果。纤维素酶能溶于水，与润湿剂、净洗剂相容性良好，但遇还原剂、氧化剂、酶效会降低。

根据水洗过程中对水洗浴ｐｈ值的要求，纤维素酶可以分为酸性纤维素酶和中性纤维素酶。

## 漆酶 Laccase

漆酶是一种含铜多酚氧化酶，能催化酚类物质的氧化还原反应。NOVO 公司通过基因工程改造，用黑曲霉经过深层发酵制得漆酶DeniliteIIS,可用于牛仔布靛蓝染料的脱色。漆酶可以催 化氧化不溶性的靛蓝染料，使靛蓝分子分解，起到褪色作用，从而改变靛蓝染料染色牛仔布的外观。

漆酶在牛仔布水洗的应用有两个方面1）替代或部分替代纤维素酶进行酶洗

2）替代次氯酸钠漂洗

利用漆酶对靛蓝染料的专一性和高效性，漂洗可以达到以下效果

- 赋予制品一种全新的外观、全新的风格和独特的整理效果

- 增强制品的磨洗程度，提供快速的磨洗工艺

- 保持最佳强力的牛仔整理工艺

- 易控制，重现性好。

- 绿色生产。

## 表面活性剂

表面活性剂是具有固定的亲水亲油基团，在溶液表面能定向排列，并能使溶液的表面张力显 著下降的物质。表面活性剂在工业生产和日常生活中有着广泛的应用，它的主要作用有润湿、

增溶、乳化、起泡、消泡、分散、去污等。

## 润湿剂

非离子润湿剂特别适合于酶等较敏感物质共浴，在退浆过程中可以增加酶分子对织物的渗透，提高作用效果；在柔软整理过程中加入非离子润湿剂可以显著改善柔软效果。

## 防染剂

防染剂由聚丙烯酸类高分子化合物和非离子表面活性剂组成，可以防止水洗过程中靛蓝染   料、直接染料、活性染料对服装的标牌、兜布、绣花、贴花等部位的染色，也可以防止印花布、色织布水洗过程中的沾色返染。适用于牛仔服装酶洗全过程。防染剂不仅具有超强的防沾色效果，还具有非凡的退浆和净洗功能，与纤维素酶同浴，可对纤维素酶起促进作用，大幅度提高牛仔服装水洗的花度，缩短水洗时间，减少酶用量 20%-30%。各个厂家生产的防染剂产品成分和组成不尽相同，目前商品出售的有粉剂和水剂等多种剂型。

## 净洗剂（枧油）

不仅具有超强的防沾色效果，还具有非凡的退浆功能和洗净功能。用于休闲服装酶洗前的净洗时，可去除浮色，提高渗透性，用于酶洗后的净洗时，可以获得干净、明快的布面光泽。枧油作为服装水洗中最为常见的净洗剂，其性能的好坏可以通过测试分散力、乳化力和去污力来评价。

## 助剂

固色剂

用直接染料、活性染料染纤维素纤维后，如果直接洗涤，会造成未固色染料的移色。为了防

止这种现象的发生，达到所需要的色牢度，通常纺织品染色后需要进行固色处理。固色剂是提高染料与纺织品结合牢度的一类重要化合物。现有的固色剂分为：

- 双氰胺类固色剂

以上海大祥公司的固色剂 DX 为代表，是目前固色剂中皂洗牢度最好的一类，大多用于直接染料染色后的固色处理，价格便宜，湿牢度好，也能提高耐汗渍、耐氯牢度。但处理后的布会发生色变，色泽鲜艳程度不如其他两类固色剂，且耐日晒牢度大幅度降低。含有甲醛。

- 高分子季铵盐固色剂

以上海助剂厂的固色剂 DUR，Uniqema 公司的固色剂 CXF 和固色剂F 为代表。一种完全透明的粘稠液，对染料色泽无影响，色泽鲜艳度好。

- 具有季铵基和反应性基团的线型聚合物固色剂

以宜兴周铁增球化工厂的产品为代表，是一只功能比较全面的固色剂。

## 漂白助剂

1）氨纶氯漂保护剂

氯漂保护剂与次氯酸钠同浴使用可以防止由于漂白造成的弹力丝损伤和织物洗后泛黄2）双氧水漂白稳定剂

双氧水在碱性条件下进行漂白的同时，还会使纤维素氧化受损，造成纤维强力下降。因此双氧水漂白时，必须控制双氧水的有效分解，一般需在漂白液中加入稳定剂。                      3）双氧水漂白增效剂

与烧碱和双氧水一起使用对硫化黑染色牛仔服装的漂白脱色有特效。4）除锰剂（中和剂）

高锰酸钾处理后牛仔织物表面残留有二氧化锰，必须清楚干净，才能使漂白后的面料呈现出

光亮色色彩和外观，此过程又称中和。其中主要成分是还原剂。

## 树脂整理剂

1）树脂整理的作用

纤维素纤维织物，包括棉、麻、黏胶织物，穿着舒适、吸湿透气好，但是容易变形，缩水、起皱、挺括性差。因为在水和外力的作用下，纤维内无定型去大分子链之间产生相对滑移， 当水或外力去除后滑移的大分子链之间产生相对滑移，当水或外力去除后滑移的大分子不能回到原来的位置，从而造成褶皱。经过树脂处理后，服装挺括，不易起皱变形，可免熨烫。除了防皱以外，牛仔服装水洗中的抓绉，压绉工艺也需要树脂定型，树脂可以让起皱效果长期保持不变。树脂整理技术在服装水洗中的应用主要包括以下几点

- 定褶：如 3D 猫须和膝盖效果等

- 固色：目前意大利 GARMON & BOZETTO公司和德国 Tanatex 已经将该技术应用到牛仔 RAW 效果的整理中，其中 Tanatex 公司还专门开发了 Smart-Fix 保色工艺，使经过树脂整理过的原色牛仔具有原坯布未经处理的效果，同时解决了原色牛仔布色牢度不好的问题，并使牛仔具备免熨烫效果。

- 提高成衣染色色牢度。在成衣套色工艺中，一般低温套色后织物的色牢度较差，现可以采用树脂和燃料一起处理，不但可以提高面料套色的色牢度，同时也可以对面料进行免烫和定型等效果的处理。成衣喷色较多采用树脂和燃料混合再喷色。

## 常用的树脂整理剂

1）Di-MethylolDi-HydroxyEthyleneUrea 的缩写 DMDHEU。2）猫须压绉树脂

- 三合一猫须专用树脂：纺织品的耐久性处理，广泛用于棉、棉与化学纤维混纺织物的压绉整理和含棉纤维的厚、薄牛仔的猫须加工。

- 树脂整理催化剂

- 纤维保护剂

- 改善织物强力的添加剂

## 抗静电剂

静电的危害：服装与人体相吸附；织物容易吸附尘土；内衣有针刺感；合成纤维织物产生电击。

- 抗静电剂P

- 抗静电剂 PK

- 抗静电剂 TM

- 抗静电剂 SN

## 柔软剂

柔软剂的作用：当柔软剂施加到纤维上并被吸收以后，可以提高纤维表面的光泽；施加到纺织品的表面上，可以提高柔软性。柔软剂作为一种润滑剂被吸附在纤维表面，因此可以减少纤维之间的相互作用，同时提高纤维的光滑度以及他们的迁移率。                                   1）加工过程中性能保持稳定

- 不会降低服装的白度和固色性

- 加热时不会发黄变色

- 存放一段时间后不会引起商品颜色和手感的改变

柔软剂产品：

- 冷水饮片

- 热熔型非离子软片

- 蓬松柔软剂

- 光亮柔软剂

- 保湿软油

- 抗黄变硅油

- 防黄变柔软剂

- 渗透硅油

- 平滑硅油

- 亲水硅油

## 荧光增白剂

荧光增白剂是利用光学上的作用，增加日光下织物白度的一种制剂，因此又称光学增白剂， 是近于无色的染料。服装水洗加白用的荧光增白剂主要为棉用增白剂，分为蓝光增白剂和红光增白剂。蓝光增白剂有荧光增白剂VBL，挺诺宝尔BVA，勃兰克福B 等。红光增白剂有荧光增白剂R，尤辉得斯 RS，雷克福 R。

其 他 化 学 药 剂                                                                                                           1）磨粒剂：用于轻薄面料的石磨处理，可以替代浮石，以避免布面受损以及出现石痕、抓痕。

- 石磨粉：浮石的最佳替代品，效果优于磨粒剂。

- 砂洗粉：表面产生绒毛效果。

- 硬挺剂：加强厚重感。

- 起毛剂：增强衣物的起毛手感，可与酶制剂相溶。

- 涂料：操作时按照衣物的重量及效果要求，以不同比例的涂料兑水，再加上10%的固色浆，在服装需要喷涂的部位以喷或者滴或用笔描画的方式创造出不规则的图案。

## 服装水洗常用辅助材料浮石

- 土耳其浮石

- 印度尼西亚浮石

- 我国国产浮石

近年来，采用纤维素酶进行石磨水洗，大大减少了浮石的用量。水洗用的浮石直径以1-7cm 较合适，太小的浮石，摩擦力不够，达不到起花的效果；太大的浮石，摩擦力太大，容易使衣物表面过多地磨损，影响服装外观。有时为了减小起花，可以选择用过的，表面磨损的浮石。

可以用发泡胶取代部分浮石，有点是可以重复使用，缺点是磨蚀效果不如浮石。

## 其他辅助材料

- 发泡胶球

美观、价格低、坚固、容易成型。直径为6-400mm,耐磨、耐高温、不褪色等优点，适用于水洗机、炒雪花机。

- 网袋

将衣物放入网袋后水洗，能减轻衣物的缩水率。减轻摩擦，避免长丝织物勾纱。

- 钢锯条

用于牛仔服装的破洞处理，在需要破洞效果的位置用钢锯条沿着纬纱方向刮过，就可以获得挂断经纱而保持白色的纬纱破洞效果。另外，现在还有一种气动工具。

- 砂纸

用于局部手擦，如猫须。大面积连续性手擦一般用电动刷处理。需要根据不同的面料以及效果选择粗糙度不同的砂纸。

- 砂轮

利用高速转动进行服装的磨边处理，在针织、机织休闲面料及牛仔面料上都有应用。

# 牛仔服装的水洗

## 水洗的方法

- 普通水洗：是一种简单的洗涤方法，即水温保持在 60-90℃，加入一定量的洗涤剂， 洗涤约 15min，再过清水并加入柔软剂即可。普通水洗后的服装在视觉上自然干净，在

感觉上柔软舒适。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，分为轻普洗、普洗和重普洗。轻普洗为 5min，普洗为 15min，重普洗 30min。

- 化学洗：洗涤过程中加入氢氧化钠、硅酸钠等化学药品进行洗涤。然后再用醋酸中

和，衣物可以获得某些特殊的效果。化学洗后服装有明显褪色效果，柔软丰满。如果在化学洗中加入石头，称为化石洗。集化学洗和石洗效果于一身，可以增强衣物的褪色以及磨损效果，从而使衣物具有较强的残旧感和起毛效果。

- 石洗：采用黄石、白石、人造石等多种石头进行洗涤。可以使衣物获得虽新如旧的效

果。石洗占据了重要的位置。采用一定大小的浮石，以衣物完全浸透的低水位进行，使

浮石更好的与衣物摩擦。近年由于生物酶的发展，石洗逐渐被酶洗代替。

- 破坏洗：一般多用于斜纹布等布身较厚的服装，其过程是成衣经过浮石打磨（同时加入一定量的酶），并在一定部位上产生一定程度的破损，然后进行柔软处理。

- 漂洗：普洗过清水以后，加温到 40℃，根据需要颜色的深浅，加入相应的漂白剂， 经过大约 10min 后，把衣物和样板对色

- 砂洗：多利用一些碱性氧化剂，使衣物洗后获得一定的褪色效果以及陈旧感。再借助机械摩擦的作用，并添加特殊的柔软剂，从而使织物柔软，身骨飘逸，抗皱性能高，并

在织物表面覆盖一层柔和雪白的绒毛，提高穿着的舒适性。

- 酶洗：酶洗后的服装柔软、舒服、手感好。酶洗可以分为去毛（多用于斜纹布）和类石磨效果洗（多用于牛仔布），根据酶的用量、洗涤时间和风格，酶洗又可以分为重酶

洗和轻酶洗，可与石头并用或者代替石头，若与石头并用，通常称为酶洗石磨。

- 炒雪花（酸洗）：炒雪花是把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透，然后在专用转缸内直接与衣物打磨，通过浮石与衣物的摩擦，使高锰酸钾把摩擦点氧化掉，从而使布面

呈现出不规则的褪色，形成雪花的白点。

- 手擦：手擦是近一两年流行的牛仔水洗方法。其操作是用毛巾沾上配置好的高锰酸钾溶液，根据要求在服装上进行手工擦拭，可以做出任意部位的花样，其处理效果自然、

随意。

- 打砂与喷砂：是服装在充气模型上充分展开后，利用专用设备（滚通型牙刷），并根据要求在服装的指定部位进行打磨，使服装表面的染料部分去除。喷砂是通过强力压

缩空气，使棕刚玉砂从储砂罐进入喷砂嘴，最终喷射到各种牛仔服装表面，可以喷射出多种多样的发白图案，目的是获得一种局部的磨损效果。

- 喷马骝洗：通常在牛仔服装正常洗涤以后，用喷枪把高锰酸钾溶液按照设计要求喷

射到衣物上，发生化学反应使布料褪色，用浓度和喷射量来控制褪色程度。喷完马骝水后再过水洗净（中和脱锰）。喷马骝可以形成多种形状，如猫须、白条。喷马骝和喷砂 前者为化学作用（高锰酸钾）后者为物理作用。前者褪色均匀，里层也有褪色，可以达到很强的褪色效果。后者只有在面料表层有褪色。

- 猫须：利用特殊工艺在裤子弯曲部位形成类似猫须形状的图案。目前比较流行的有三

种，一种是普通猫须，可用砂纸在牛仔服装上的相关部位磨出猫须形状，也可以通过喷马骝和猫须模具获得。二是立体猫须，与普通猫须的区别在于它更富有层次，一般是明暗两层，一明一暗使之立体。三是手折猫须。手折可以采用热压或线缝。热压后涂上药水，水洗后即可形成热压手折猫须，特点是有折痕，如再经过高温定型，则可以长时间保持立体效果；线缝不需要使用药水，线缝之后胫骨哦水洗就能出效果。线缝的高点是洗白，低点是牛仔布原色，而且形成的猫须形状不规则且特殊、强烈。

- 磨损：利用磨刀石装置上转动的磨刀石把裤袋边，裤脚边等位置磨损，水洗后出现烂

边的效果。

## 水洗流程

服装预处理——退浆——水洗——（套色、固色）——酶洗——酶失活（加热至80℃以上 或在 PH=10~11 条件下洗 5min)——水洗（清水磨）——（漂白、马骝、树脂压绉）—— 柔软处理——烘干——整烫——包装（成品）

## 牛仔服装的辅助加工工艺

- 毛边：牛仔服装的裤脚、衣角或袖口部位修剪得破破烂烂。

- 缉线：大多为二分单边明线、二分单明线和二分双边双明线。车线为土黄色撞色线。有

时候也用之字线。

- 配料：工字钮、四和纽、撞钉、鸡眼、皮牌、金属拉链。

- 唛头：主唛、尺码唛、水洗唛、旗唛、侧唛等。

- 镭射雕刻：可以去除浮在纱线表面上的蓝色，在面料上雕刻出特殊的图案。

## 牛仔服装水洗前预处理

水前工艺——工艺在退浆以前进行水中工艺——退浆后酶洗前进行  水后工艺——退浆酶洗后再进行

## “水前工艺”加工

1）手砂与手折

手砂即人工砂纸在未退浆的服装上进行打磨，通过砂纸的摩擦作用和操作工人对打磨力度和面积与图案的控制，获得猫须、砂位等不同效果的加工方法。其中猫须纹是模仿穿着后的褶皱效果，用手砂或机刷等整理方式，磨洗出折痕的一种磨白水洗方式。经常出现在牛仔裤的前挡左右侧和后裤脚处。砂位是用砂纸在牛仔裤的前大腿、后臀部进行打磨，然后进一步用高锰酸钾处理，可以获得“马骝”效果。手砂加工的优点在于自然，只擦去面色而流出底布色，感觉更加立体，劣势在于起货慢，所以人工手砂用在要求高，大货较少的情况。手砂常用 400-600 号纸，为了提高速度，有时也用320 号或 280 号砂纸。用砂纸时要顺着一个方向擦去经纱上的浆料及染料。

用手折的方法可以获得手折猫须，一般用缝线或胶针将需做猫须处缝合固定，经过磨洗后， 猫须的上部由于摩擦强烈而变浅，猫须的下部由于有缝线（胶针）的保护而保持布的原色，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426230020021010051