ICS 91.080.40

CCS P 25

DB37

山	东	省	地	方	标	准

DB 37/T 2368－2022

代替 DB 37/T 2368－2013

钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程

Technical specification for testing concrete compressive strength

with drilled core method

2022 - XX - XX 发布	20XX- XX- XX 实施

山东省市场监督管理局	发 布

DB37/T 2368－20**

目  次

前言................................................................................................................................................................... 	III

引言..................................................................................................................................................................... 	IV

1  范围................................................................................................................................................................. 	1

2  规范性引用文件.............................................................................................................................................	1

3  术语和定义..................................................................................................................................................... 	1

4  符号................................................................................................................................................................. 	2

5  主要仪器设备.................................................................................................................................................	3

5.1  基本要求.................................................................................................................................................	3

5.2  钻芯机..................................................................................................................................................... 	3

5.3  钢筋探测仪.............................................................................................................................................	3

5.4  切芯机..................................................................................................................................................... 	3

5.5  磨平机..................................................................................................................................................... 	3

5.6  补平仪..................................................................................................................................................... 	3

5.7  压力试验机.............................................................................................................................................	4

6  检测基本规定.................................................................................................................................................	4

6.1  适用条件.................................................................................................................................................	4

6.2  限制条件.................................................................................................................................................	4

6.3  检测前宜收集资料.................................................................................................................................	4

6.4  检测方式选择.........................................................................................................................................	4

6.5  按批抽样检测.........................................................................................................................................	4

7  芯样的钻取..................................................................................................................................................... 	5

7.1  钻芯部位选择.........................................................................................................................................	5

7.2  芯样直径.................................................................................................................................................	5

7.3  钻芯操作.................................................................................................................................................	5

7.4  芯样运输保存.........................................................................................................................................	6

8  芯样的加工及技术要求.................................................................................................................................	6

8.1  芯样加工处理.........................................................................................................................................	6

8.2  芯样尺寸测量.........................................................................................................................................	7

8.3  芯样尺寸偏差及外观质量要求.............................................................................................................	7

9  芯样试件抗压强度检测.................................................................................................................................	7

9.1  检测步骤和要求.....................................................................................................................................	7

9.2  芯样混凝土抗压强度值计算.................................................................................................................	7

10  检测数据分析处理.......................................................................................................................................	7

10.1	平均值、标准差及变异系数计算.......................................................................................................7

10.2	异常数据判断与处理...........................................................................................................................8

10.3	混凝土强度推定...................................................................................................................................8

10.4	异常构件处理.......................................................................................................................................9

I

DB37/T 2368－20**

11  钻芯修正....................................................................................................................................................... 	9

11.1	适用条件............................................................................................................................................... 9

11.2	取芯数量及位置.................................................................................................................................10

11.3	总体修正量法计算.............................................................................................................................10

11.4	对应样本修正量法计算.....................................................................................................................10

11.5	强度推定.............................................................................................................................................11

附  录  A	（规范性）芯样端面补平方法................................................................................................ 12

附  录  B	（规范性）异常数据判断和处理............................................................................................ 14

附  录  C	（规范性）格拉布斯检验临界值表........................................................................................ 16

附  录  D	（规范性）检验批样本容量与推定区间上、下限系数........................................................ 17

参考文献............................................................................................................................................................. 	19

II

DB37/T 2368－20**

前  言

本文件按照GB/T 1.1―2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件代替DB37/T 2366―2013《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程》，与DB37/T 2368―2013

相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a） 删除术语：工程质量检测（见2013年版的3.5）、结构性能检测（见2013年版的3.6）、复检（见

2013年版的3.7）、重新检测（见2013年版的3.9）；

b） 增加了收集资料中混凝土搅拌单位（见6.3）；

c） 更改了表2中注1、注2、注3的内容（见6.5表1，2013年版的6.5表1）；

d） 更改了芯样尺寸偏差及外观质量要求（见8.3，2013年版的8.4）；

e） 增加了小高径比芯样概念、小高径比芯样使用条件及相关规定（见8.1.6、8.1.7）；

f）	整了部分章节的顺序（见8.1.5、8.1.6、8.1.7、8.3，2013年版的8.3、8.4、9.2）；

g） 更改了附录D 检验批样本容量与推定区间上、下限系数，更新表D.1（见附录D, 2013年版的附

录D）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省住房和城乡建设厅提出、归口并组织实施。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——DBJ 14―029―2004、DB37/T 2368―2013

III

DB37/T 2368－20**

引  言

为规范山东地区钻芯法检测混凝土抗压强度的方法，保证检测精度，根据山东省市场监督管理局《山

东省市场监督管理局关于公布 2020 年度地方标准复审结果的通知》（鲁市监通告[2020]71 号），山东省

建筑科学研究院有限公司会同有关单位经调查研究，认真总结实践经验，参考国家有关标准，并广泛征

求意见，编写了本文件。

新建工程混凝土强度的检测与评定应按国家标准GB 50204和GB/T 50107执行,当需要推定新建工程

或既有建筑的混凝土强度时，可按本文件进行检测，检测结果可作为评价混凝土强度的依据。

采用钻芯法检测混凝土强度，除应符合本文件的规定外，尚应符合国家有关标准的规定。现场检测

作业，应遵守有关安全及劳动保护规定。

IV

DB37/T 2368－20**

钻芯法检测混凝土抗压强度技术规程

1  范围

本文件规定了钻芯法检测混凝土抗压强度的术语、定义、钻芯法试验装置技术要求、检测技术、测

强曲线和检测数据分析处理。

本文件适用于采用钻芯法进行结构混凝土抗压强度的检测。当需检测构件较多时，采用回弹法、超

声回弹综合法、后装拔出法等与钻芯法综合检测，形成钻芯修正法，用钻芯法检测结果对其它检测方法

测得结果进行修正，使检测结果更可靠，可减少对结构损害。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 4883  数据的统计处理和解释  正态样本离群值的判断和处理

GB/T 50081  混凝土物理力学性能试验方法标准

3  术语和定义

下列术语与定义适用于本文件。

3.1

钻芯法 drilled core method

在混凝土构件中钻取混凝土芯样，将混凝土芯样加工成符合规定的芯样试件，检测混凝土芯样圆柱

体抗压强度，根据混凝土芯样圆柱体抗压强度推定构件混凝土抗压强度的方法。

3.2

检测批 inspection lot

混凝土强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同种类构件构

成的检测对象。

3.3

按批抽样检测  batch sampling inspection

从检测批中抽取样本，通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。

3.4

随机抽样  random sampling

从检测批中抽取样本单位，每个样本单位被抽取的可能性都相等的抽样方式。

3.5

补充检测  additional test

为补充已获得的数据所实施的现场检测。

3.6

1

DB37/T 2368－20**

标准芯样试件  standard core sample

公称直径为100mm，高径比为1：1，外观质量和尺寸偏差均符合要求的混凝土圆柱体芯样试件。

3.7

推定区间  interval estimation

由样本数量、置信水平和分位值确定的混凝土强度推定值的置信区间。

3.8

强度换算值 conversion strength

由芯样强度得到的混凝土抗压强度值。相当于被测构件的测点在所处条件及龄期下，边长为150mm

立方体试块的抗压强度值。

3.9

强度推定值 estimated strength

相当于强度换算值总体分布中保证率不低于95％的强度值。

3.10

总体修正量 totality correction value

芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值与被修正检测方法全部测区（或测点）混凝土抗压强度换

算值的平均值之差。

3.11

对应样本修正量 Corresponding sample correction value

芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值与被修正检测方法相应测区（或测点）混凝土抗压强度换

算值的平均值之差。

4  符号

下列符号适用于本文件。

d ：芯样试件的平均直径。

i

F ：第i个芯样试件抗压试验测得的极限压力。

fcor,i ：第i个芯样试件混凝土强度换算值。

f cor,min ：构件或检测批混凝土强度换算值中的最小值。

fcu,e ：构件或检测批混凝土强度推定值。

fcu,i0 ：修正前间接检测方法测区（或测点）混凝土抗压强度换算值。

fcu,i ：修正后间接检测方法测区（或测点）混凝土抗压强度换算值。

fcu,l ：检测批混凝土强度标准值的推定区间下限值。

f cu,u ：检测批混凝土强度标准值的推定区间上限值。

'

Gn 、 Gn ：格拉布斯检验统计量。

G0.975 、 G0.995 ：格拉布斯检验临界值。

H	：抗压芯样试件的高度。

2

DB37/T 2368－20**

k0.1,u ：0.1分位数推定区间上限值系数。

k0.05,l ：0.05分位数推定区间下限值系数。

m fcor

mf

m fcu

：构件或检测批混凝土强度换算值的平均值。

：推定区间上限值与下限值的均值。

：同一检测批间接检测方法测区（或测点）混凝土强度换算值的平均值。

m fcu ,r

：与钻芯部位相应的间接检测方法测区（或测点）混凝土强度换算值的平均值。

scor ：构件或检测批混凝土强度换算值的标准差。

fcu ：推定区间上限值与下限值的差值。

loc ：对应样本修正量。

tot ：总体修正量。

i ：第i个芯样试件的高径比换算系数。

δ：构件或检测批混凝土强度换算值的变异系数。、

5  主要仪器设备

5.1 基本要求

钻取芯样及芯样加工的主要设备、仪器均应有产品合格证。用于芯样尺寸测量及抗压试验的仪器应

检定或校准合格，并在检定或校准有效期内使用。

5.2 钻芯机

5.2.1  钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便，并应有水冷却系统。

5.2.2  钻取芯样时宜采用金刚石或人造金刚石薄壁钻头。钻头胎体不得有肉眼可见的裂缝、缺边、少

角、倾斜及喇叭口变形。钻头胎体对钢体的同心度偏差不得大于 0.3 mm，钻头的径向跳动不大于 1.5 mm。

5.2.3  普通混凝土检测所用钻芯机功率应不小于 1000w，高强混凝土检测应采用更大功率钻芯机。

5.2.4  工作完毕后，应及时对钻芯机进行维修保养。

5.3 钢筋探测仪

钢筋探测仪应适用于现场操作，其最大探测深度不应小于120 mm，探测位置偏差不宜大于±3 mm。

5.4 切芯机

切芯机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置；配套使用的人造金刚石锯片应有足够的刚度。

5.5 磨平机

磨平机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置，磨轮与芯样轴线应垂直，保证磨平后芯样端面与芯

样轴线垂直。

5.6 补平仪

3

DB37/T 2368－20**

芯样端面补平仪应保证修补后混凝土芯样尺寸、平整度、垂直度等达到抗压强度检测要求。

5.7 压力试验机

用于检测混凝土芯样圆柱体抗压强度的压力试验机应符合GB/T 50081中混凝土立方体试块抗压强

度试验用压力试验的要求。

6  检测基本规定

6.1 适用条件

本文件适用于符合下列条件的混凝土强度的检测：

a)	因材料、施工、养护不良而发生混凝土质量问题时；

b)	需检测鉴定结构中混凝土强度，而其它检测方法不适用时；

c)	抗压强度为（10.0～100.0）MPa。

6.2 限制条件

轻骨料混凝土、强度高于100 MPa的混凝土等采用钻芯法检测时，应进行专门的试验研究。

6.3 检测前宜收集资料

收集的资料宜包括：

a)	工程名称及建设单位、设计单位、施工单位、混凝土搅拌单位和监理单位名称；

b)	结构或构件名称、施工日期、混凝土设计强度等级及设计施工图纸；

c)	构件混凝土的原材料（水泥、粗骨料、细骨料等）试验报告；

d)	混凝土试块抗压强度试验报告以及相关的施工技术资料；

e)	存在的质量问题及检测原因。

6.4 检测方式选择

6.4.1  混凝土强度检测可采用以下两种方式进行：

a)	单个构件检测，适用于单个柱、梁、墙、基础等构件检测，当检测批构件总数少于 9 个时，

按  单个构件检测，其检测结论不得扩大到未检测的构件或范围；

b)	按批抽样检测，适用于检测批混凝土强度的检测。

6.4.2  大型结构按施工顺序可划分为若干个检测区域，每个检测区域作为一个独立构件，根据检测区

域数量及检测需要，选择检测方式。

6.4.3  单个构件检测时，有效芯样试件数量不宜少于 2 个，尺寸较小构件，也可以采用一个芯样。

6.5 按批抽样检测

按批抽样检测时，应进行随机抽样，且抽测构件最小数量应符合表1的规定。同一检测批芯样的数

量不应少于15个，小直径芯样的数量尚不应少于20个，其中每个构件钻取芯样数量不宜超过2个。

4

| 检验批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  | 检验批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 9～15 | 2 | 3 | 5 | 91～150 | 8 | 20 | 32 |
| 16～25 | 3 | 5 | 8 | 151～280 | 13 | 32 | 50 |
| 26～50 | 5 | 8 | 13 | 281～500 | 20 | 50 | 80 |
| 51～90 | 5 | 13 | 20 | 501～1200 | 32 | 80 | 125 |
| 注 1：检测类别 A 适用于施工资料完善，且已有资料结果合格，采取放宽检验的情况； 注 2：检测类别 B 适用于施工资料完善，需要进一步确定混凝土质量状况的工程质量检测，采取正常检验的 情况； 注 3：检测类别 C 适用于施工资料不完善，或已有资料结果不合格，或现场发现存在问题较多，采取加来检 验的情况。 注 4：无特别说明时，样本单位为构件。 |  |  |  |  |  |  |  |

DB37/T 2368－20**

表1 检验批最小样本容量

7  芯样的钻取

7.1	钻芯部位选择

芯样宜在构件的下列部位钻取：

a)	构件受力较小的部位；

b)	混凝土强度质量具有代表性的部位；

c)	便于钻芯机安放与操作的部位；

d)	避开钢筋、预埋件和管线的位置，采用钢筋探测仪测试或局部剔凿避开；

e)	用钻芯法和其他方法综合测定强度时，钻芯部位应在其它方法的测区部位或在其测区附近；

f)	相邻芯样间距不小于 500 mm。

7.2	芯样直径

7.2.1 芯样直径宜为 100 mm，为减少对结构损伤，可钻取小直径芯样。

7.2.2 芯样直径不应小于 70 mm 且不得小于混凝土中粗骨料最大粒径的 2 倍。

7.3	钻芯操作

7.3.1 钻芯机就位并安放平稳后，应将钻芯机固定。固定的方法可根据钻芯机构造和施工现场的具体

情况确定。

7.3.2 钻芯机使用三相电动机时，未安装钻头前应先通电检查主轴旋转方向。旋转方向正确时，方可

安装钻头。

7.3.3 钻芯机主轴的旋转轴线，宜调整到与被钻芯的混凝土表面相垂直。

7.3.4 钻取芯样时，宜保持匀速钻进，保证芯样在（5～15）min 内顺利取出。

7.3.5 钻芯时用于冷却钻头和排除混凝土碎屑的冷却水的流量，宜为（3～5）L/min。

7.3.6 芯样应及时进行标记，钻取芯样部位应详细记录，检查芯样高度及质量不能满足要求时，则应

重新钻取芯样。

5

| 高径比 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95~1.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芯样直径 70mm | 0.683 | 0.710 | 0.740 | 0.772 | 0.807 | 0.845 | 0.887 | 1.00 |
| 芯样直径 100mm | 0.718 | 0.744 | 0.771 | 0.801 | 0.833 | 0.868 | 0.906 | 1.00 |
| 注：表中未列数据，可按直线内插法计算，但不可外推。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

DB37/T 2368－20**

7.4	芯样运输保存

7.4.1 芯样在搬运之前应采用防震材料仔细包装，以免碰坏。钻芯现场的全部记录应与芯样抗压记录

一起存档。

7.4.2 构件钻芯后所留下的孔洞应及时进行修补，修补后应达到原设计承载能力。

8  芯样的加工及技术要求

8.1 芯样加工处理

8.1.1  采用锯切机加工芯样试件时，应将芯样固定，并使锯切平面垂直于芯样轴线。锯切过程中应用

水冷却锯片和芯样。

8.1.2  考虑结构混凝土的非匀质性，必要时检测报告中宜对钻取芯样位置、芯样切取深度进行描述。

8.1.3  锯切后的芯样，不得直接进行抗压强度试验，应按下列规定进行端面处理：

a)  抗压芯样试件的端面处理，优先采用在磨平机上磨平端面的处理方法。

b)  抗压强度低于 30MPa 的芯样，不宜采用磨平端面的处理方法，应用水泥净浆、硫磺胶泥、快硬

水泥等材料，在专用补平仪上补平。补平层厚度不宜大于 2mm，补平层应与芯样结合牢固。芯

样端面补平方法可按本文件附录 A 进行。

c)	补平材料抗压强度、弹性模量应与芯样混凝土接近，抗压强度高于 60 MPa 的芯样，不宜采用

补平法。

8.1.4  抗压芯样试件内不宜含有钢筋，如不能满足此项要求，也可有一根直径不大于 10 mm 的钢筋，

且钢筋应与芯样端面基本平行并离开端面 10 mm 以上。

8.1.5  从构件中钻取的混凝土芯样应加工成符合规定的芯样试件，正常情况下，应满足下列要求：

0.95

H

d

1.05

(1)

式中：

H ——高径比，精确至0.01；

d

H ——抗压芯样试件的高度，精确至1 mm；

d

——抗压芯样试件的平均直径，精确至0.1 mm。

8.1.6  若因构件尺寸等原因，抗压芯样试件的高径比（H/d）不能满足 8.1.5 条要求时，对直径 70~100mm

芯样，也可采用小高径比，小高径比芯样应满足下列要求：

0.60

H

d

0.95

(2)

8.1.7  采用小高径比芯样时，尺寸效应对芯样抗压强度的影响不容忽视，需要进行修正，芯样试件高

径比换算系数见下表 2。

表2 芯样试件高径比换算系数

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427006110132006041