**************工程

工程检验、试验方案

# （工程图片）

编制单位：********** 编制时间：****年*月*日

工程检验、试验方案会签栏

编制人： 审核人： 审批人： 编制时间：

目	录

一、工程概况	1

二、编制依据.......................................................................................

三、管理制度与试验组织............................................................................

四、材料供应计划及养护室情况.....................................................................

五、工程试验检测项目..............................................................................

六、实体检测项目检测规定及相关要求...............................................................

七、实体检测方法...................................................................................

# 一、工程概况

## 工程概况

项目名称：***********项目； 工程建设地点：*********； 总建筑面积：***********。

基础采用桩基+承台基础，桩基混凝土强度等级为 C30，基础垫层的混凝土强度等级为 C15。

-2--1 墙柱砼等级为 C50;2--3 墙柱砼等级为 C45；4--11 墙柱砼等级为 C40；-2---1；；梁板砼等级为 C35；1--11 梁板砼等级为 C30；地下室外墙抗渗等级P8；本工程所用钢筋规格主要为 C25、C22、C20、C16、C8 等；本工程所用防水材料主要为聚合物改性沥青防水卷材、非

固化橡胶沥青防水涂料、聚氨脂防水涂料等。

## 相关方责任主体

本工程建设单位：*******；施工单位：**********；设计单位：********；监理单位：

**************；勘察单位：************。

# 二、编制依据

## 编制依据

《建筑施工手册》（第五版）

《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300－2013）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204－2002）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2002）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

《混凝土强度检验评定标准》（GBT-50107-2010）

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJT23—2011）

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2011）

《施工现场实验技术管理手册》

《钢筋焊接接头试验方法》（JGJ27-2014）

## 一般规定

1、所有的原材料、半成品必须符合规定的质量标准并附有合格证。进场时做好进货检验， 会同业主、监理公司、供应商等有关人员进行设备开箱检验、材料抽检等工作，对有二次检验要求的材料按要求取样送有资质的试验部门进行试验，对不合格品予以退场，保证现场使

1

用的材料都是合格品。在施工过程中形成，须经过试验才能确定施工质量的如混凝土、钢筋接头等也应按试验要求取样送检，并按规定比例送至有资质的第三方试验部门检验。对于甲方供应的材料在使用时要单独存放并做好标识。

2、进货的检验和试验由材料员、试验员、质检员协调进行；现场实施见证取样制度，对需二次检验的物资由施工单位和监理共同在现场取样，样品存放于专用的密封见证取样箱内， 共同送至有资质等级的实验单位进行检验。见证取样样品占该工程所需检验样品数量的 30%， 见证取样人必须具备见证取样的资格证书。

# 三、管理制度与试验组织

## 人员配备

试验负责人：***	试验员：***

## 试验人员职责

    - 贯彻执行国家、行业有关政策、规范、规程和标准。

    - 严格执行有关程序文件和作业指导书。

    - 负责施工现场各种原材料、成品、办成品的取样、送检工作，并填写送、取试验报告，对试验情况要及时通知项目总工及相关人员。

    - 对负责送试的原材料和工程产品，严格按照有关标准取样的规定取样送试，对试样的代表性、真实性负责，做到不漏试。

    - 严格按照有关规范、规程、标准的规定制作混凝土、砂浆试样，并做好试件的管理和养护工作。

    - 负责项目计量设备台账的建立、检测和管理工作。

    - 对试验取样的及时性和真实性负责。

    - 负责试验设备的保养、维修及定期检测，保证砼、砂浆试块的制作质量，并做好标养记录。

    - 负责做好留置在现场的拆模同条件试块和用于实体检测的同条件试块的管理和保存工作，以防破损和丢失，并根据要求及时送检。

    - 负责冬雨季天气情况记录并公示工作，负责冬季施工温度的测量和记录工作。

## 仪器设备管理制度

- 建立仪器设备台账，建立档案，保存鉴定证书。

- 主要、常用仪器设备操作规程制作展板贴在醒目位置。

- 按周期送检仪器设备，取得鉴定证书。

2

- 试验人员严格按照操作规程使用仪器设备，使用规程中注意设备和人身安全，使用

完毕及时进行清洁保养。

## 检测试验安全管理制度

- 仪器、设备的安装，操作应符合有关安全技术标准，电动设备应有良好的接地装置， 并以检查确认后方可使用。

- 加强仪器设备检查维修，确保起性能稳定、示值准确，严禁“带病”使用；

- 试验检测人员必须持有试验检测上岗证书，并参加安全技术培训；

- 实验检测人员应熟悉设备仪具性能，严格遵守操作规程；

## 试验资料的管理与保管

- 原始记录指包括抽检与检测时填写的最初记录，是反映工程质量的第一手资料，必须严肃认真对待。

- 原始记录采用业主、监理认可的统一表格，不得随意涂改或删除。

- 试验报告是试验、检验质量优劣的集中反映，必须保证其质量。要严格复核、审批手续。

- 试验报告采用统一格式、文字简练、字迹清晰、数据准确、内容完整、签字齐全、结论正确。一次达到验工移交的资料文档要求。

- 试验资料形成后，应定期交至资料员归档保存。资料员应对上交试验资料进行检查， 保证试验资料的准确性。并分类组卷、编目以便查阅。试验资料员应对归档后的资料负责， 确保不被损坏、涂改、丢失。建立借阅记录，并负责索回，总工定期对归档试验资料进行检

查，确保试验资料与工程同步进行。

## 试验管理原则

- 严格按照国家的有关标准规范。

- 特殊试验及见证取样，由试验和监理单位共同考察，确定试验单位、确定试验取样的部位，签订委托试验合同。

- 取样依据现行标准、规范中的有关规定。

## 试样标识

混凝土，砂浆应注明成型日期，强度等级，试件编号和养护条件等信息。同一取样批所留置的不同用途的试件可以编号不同，但应按下表所规定的后缀字符予以区别。

试件类型

后缀字符

同条件试件

T

3

结构实体试件

ST

抗冻临界强度试件

DT

同条件 28 天转标养 28 天	ZB

试件

施工现场抽取或制作的试件应有唯一性标识，内容应包括试件（样）编号，材料的规格， 型号，制样或成型日期等内容，但不应注明施工单位和工程名称。试件编号应按单位工程分

类顺序排号，不得空号和重号。

## 试样台账

施工现场应按照单位工程分别建立台账：

- 钢筋试样台账

- 钢筋连接接头试样台账

- 混凝土试件台账

- 砂浆试件台账

- 需要建立的其他试样台账

# 四、材料供应计划及养护室情况

## 材料供应

本工程混凝土一律使用泵送商品混凝土，要求生产能力、技术水平和资质条件满足本工程混凝土强度要求。

本工程所有原材一律使用生产能力、技术水平和资质条件满足本工程要求的厂家生产的

产品。

## 养护室

为加强对施工质量的全面管理，强化结构工程质量控制，本工程施工现场建设专门混凝土养护室。

    - 标准养护室的温度控制范围为 20℃±2℃，相对湿度控制在 95%以上。

    - 养护室应配备温湿度计，每天专人记录 2 次。

    - 室内设有试块放置架，试块放在架子上的间隔为 10-20mm。

    - 养护水必须雾化，不能用水直接冲淋试件。

    - 现场养护室面积不小于 15 ㎡。

    - 在建施工现场设置试块制作间和标养室，配齐标准养护所需的仪器设备，配备合格的专业试验人员，标养室投入使用要通过局中心试验室或具有资质和计量认证资格的试验检测机构的验收,确认符合相关规定，填写《建设工程施工现场混凝土试件标养室验收备案表》

4

后方可使用。

## 试验检测

本工程委托河南光大工程质量检测有限公司试验室进行施工所需的检测工作，其资质满足本工程所需进行的试验、检测项目要求。

# 五、工程试验检测项目

下列涉及结构安全的试块、试件和材料应 100%实行见证取样和送检：

- 用于承重结构的混凝土试块；

- 用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

- 用于承重结构的钢筋及连接接头试件；

- 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

- 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；

- 用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂；

- 防水材料；

- 预应力钢绞线、锚夹具；

- 沥青、沥青混合料；

- 道路工程用无机结合料稳定材料；

- 建筑外窗；

- 建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等；

- 钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验；

- 国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。

## 水泥

    - 检测项目

安定性、凝结时间、强度、比表面积。

    - 取样原则

同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t 为一批，散装不超过 500t 为一批，施工单位按每批检查一次 。

    - 取样方法

随机从不少于 20 袋水泥或车罐的 3 个部位各取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不

5

少于 12kg 的水泥做为样式。

    - 检测项目执行标准《通用硅酸盐水泥》GB175-2007

## 砂

- 检测项目

筛分析、含泥量、泥块含量。

- 取样原则

同一产地的 600T 或（400 方）为一验收批，不足 600T 或（400 方）也作为一批，每一验收批取样一组（20kg）

- 取样方法

取样部位应均匀分布，在料堆上从 8 个不同的部位抽取等量试样（每份 11kg），让后四分法缩至 20kg，取样前先将取样部位表面铲除。

- 检测标准执行：《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》 JGT52-2006、《建筑用

砂》GB/T14684

## 石子

- 检测项目

筛分析、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值指标。

- 取样原则

以同一产地、同一规格每 600T 或（400 方）为一验收批，不足 600T 或（400 方）也作为一批计。每一验收批取样一组。一组试样 40kg(最大粒径 10、16、20mm)或 80kg（最大粒径31.5、40mm）。

- 取样方法

取样部位应均匀分布，在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样 16 份（料堆的顶部、中部、底部）。每份 5-40kg，然后缩分到 40kg 或 80kg 送试。

- 检测标准执行：《普通混凝土砂、石质量及检验方法标准》 JGT52-2006、《建筑用

卵石、碎石》GB/T14684

## 砌墙砖和砌块

- 检测项目

页岩砖：抗压强度。

砌块：抗压强度、抗折强度。

- 取样原则及方法

烧结普通砖，每 10 万块为一验收批，不足 10 万块也按一批记；烧结空心砖、空心砌块，

6

每 3 万块为一批。烧结多孔砖和非烧结垃圾尾矿砖：每 5 万块为一验收批，不足 5 万块也按一批计。每一验收批随机抽取式样一组（10 块）。

混凝土砌块：砌块每 1 万块为一验收批，每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随即抽取抗压强度试验试样一组（5 块）（蒸压加气块砖 3 组 9 块）——（干密度）。

(3)检测执行标准：《烧结普通砖》 GB510133、《烧结空心砖和空心砌块》GB13545、《烧

结多孔砖》GB13544、《普通混凝土小型空心砌块》GB8239

## 砂浆

- 检测项目抗压强度

- 取样原则

砂浆强度试验以同一强度沙浆等级、同一配比、同种原材料 250m3 砌体为一取样单位， 每取样单位标准养护试块留至不得少于一组（每组 6 块）。

- 取样方法

砌筑砂浆：应在使用地点的砂浆槽、砂浆运送车或搅拌机出料口，至少从三个不同部位集取。所取试样的数量应多于试样用料的 1-2 倍。砂浆试样应在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试样应在同一盘砂浆中取样制作，同盘砂浆只应制作一组试件制作试块。

建筑地面砂浆：每一部位（检验批）建筑地面工程不应小于 1 组，当每一层（或检验批） 建筑地面工程面积大于 1000m2 时，每增加 1000m2 时应增做 1 组试块；小于 1000m2 按 1000m2 计算。当改变配合比时，亦应相应地制作试块组数。试件作成后，及时用毛笔在试件正面， 用正楷书写清楚——制作日期、砼标号、部位及编号。检查结构构件砼强度的试件，应在砼浇筑地点随机抽取。

- 检测执行标准：《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JTJ/70-2007、《砌筑砂浆配

合比设计规程》JCJ 98

## 防水材料

- 检测项目

聚合物改性沥青防水卷材：拉力，断裂伸长率，柔度，不透水性，耐热度。聚氨酯涂料：断裂延伸率，拉伸强度，低温柔性，不透性，固体含量。

钢边橡胶止水带，外贴式橡胶止水带：拉伸强度，扯断伸长率，撕裂强度。

- 取样原则

聚合物改性沥青防水卷材：同一生产厂，同一品种，同一标号的产品，每1000 卷为一验收批。

7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/438000141000006035