目   录

前    言	2

1.工程概况 	3

2.监理依据 	 3

3.工程质量检验评定标准 	4

6.常见质量通病与防治措施 	 36

北 京 市方 正 建 设

监 理 有 限 责任  公司

前   言

钢结构建筑工程在我国已形成了一种新的建筑体系，为了在钢

结构工程施工中，做到技术先进，经济合理、安全适用，确保工程施

工质量，监理工程师要以设计文件、施工验收规范、工程质量验评标

准为依据，以质量预控为重点，对结构制作和安装的人、机、料、法、

环等因素进行全面的质量控制，加强中间检查，坚持质量标准，对

工程进行标准化、规范化和程序化管理，使钢结构制作，安装质量达

到要求和有关标准规范的规定，实现合同约定的质量目标。

2        北 京 市 方 正 建 设  监 理 有 限 责 任 公 司

中关村软件园孵化器工程

钢结构工程施工质量监理实施细则

# 1.工程概况

| 工程名称 | 中关村软件园孵化器1#、2#楼工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 海淀区东北旺乡 |  |
| 建设单位 | 中关村软件园发展有限责任公司 |  |
| 设计单位 | 中国科学院北京建筑设计研究院 |  |
| 承包单位 | 北京建工集团总承包部 |  |
| 单位工程名称 | 孵化器1#楼 | 孵化器2#楼 |
| 建筑面积(m²) | 13500 | 14500 |
| 结构类型 | 钢结构 | 钢结构 |
| 地上/地下层数 | 地上三层、地下一层 | 地上三层 |
| 总高(m) | 11.55 | 11.55 |
| 单位工程质量目标 | 优 | 优 |
| 工期目标 | 2002年4月11日 | 2002年4月11日 |
| 投资目标 |  |  |
| 监理范围 | 施工阶段(含保修阶段)工程建设监理 |  |
| 监理内容 | 建筑钢结构工程 |  |

# 2.监理依据

| 序号 | 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 国家和地方有关工程建设的法律、法规 |
| 2 | 国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程 |
| 3 | 有关部门批准的工程项目文件和设计文件 |
| 4 | 建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同 |
| 5 | 建设单位和监理单位签订的工程建设监理合同 |
| 6 | 《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 |
| 7 | 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95 |
| 8 | 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18-87 |

| 9 | 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 |
| --- | --- |

3        北 京 市 方 正 建 设  监 理 有 限 责 任 公 司

| 10 | 《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB985-88 |
| --- | --- |
| 11 | 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB986-88 |
| 12 | 《钢结构设计规范》GBJ17-88 |
| 13 | 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 |
| 14 | 《工程建设监理规程》DBJ01-41-98(北京地区) |
| 15 | 《建筑安装工程资料管理规程》DBJ01-51-2000 |

3.工程质量检验评定标准

3.1钢构件焊接工程

| 项 别 | 项 目 | 质量标准 | 检查方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 1.焊接材料 | 焊条、焊丝、电渣焊熔嘴和保护气体等焊接材料 应符合设计要求和国家现行有关标准规定 | 观察检查、检查质 量证明书和烘焙记 录 |  |
|  | 2.焊接人员 | 焊工应经考试合格并取得相应施焊条件的合格 证。 | 检查焊工合格证及 其有效期 |  |
|  | 3.焊接工艺 | 对制作、安装单位首次采用的钢材和焊接材料 应进行焊接工艺评定，其结果符合设计要求和 国家标准《钢结构工程施工及验收规范》的规定 | 检查焊接工艺评定 报告 |  |
|  | 4.焊缝探伤 | 对一级、二级焊缝应进行焊缝探伤，其结果应 符合设计要求和国家标准《钢结构工程施工及 验收规范》的规定。 | 检查焊缝探伤报告 |  |
|  | 5.焊缝表面 | 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤、烧穿、弧坑等缺陷。 一级、二级焊缝不得有表面气孔、平渣、弧坑裂 纹、电弧擦伤等缺陷；且一级焊缝不得有咬边、 未焊满等缺陷。 | 观察检查或使用放 大镜、焊缝量规和 钢尺检查，当存在 疑义时，采用渗透 或磁粉探伤检查 |  |
| 基 本 项 目 | 1.焊缝外观 质量 | 合格：焊缝外形较均匀，成型较好，焊道与焊 道、焊道与基本金属之间过渡较平滑， 焊渣和飞溅物基本清除干净。 优良：焊缝外形均匀，成型良好，焊道与焊道 焊道与金属之间过渡平滑，焊渣和飞溅 物清除干净。 | 观察检查 | 每批同类构件抽查 10%,但不应少于 3件，被抽查构件 中，每种焊缝数量 各抽查处不应少于 5处。 |
|  | 2.三级焊缝 表面气孔 | 合格：直径小于或等于0.4t(板厚)且不大于 3mm的气孔，在50mm长度范围内不超过 2个，气孔间距应大于6倍孔径。 | 观察检查和用钢尺 检查 | 每批同类构件抽查 10%,但不应少于 3件；被抽查构件 |

4        北 京 市 方 正 建 设

监 理 有 限 责 任 公 司

中关村软件园孵化器工程              钢结构工程施工质量监理实施细则

|  |  | 优良：直径小于或等于0.3t(板厚)且不大于 2nm的气孔，在100nm长度范围内不超 过2个，气孔间距应大于6倍孔径。 |  |  |  | 中，每种焊缝按条 数各抽查5%,但 不应少于1条；每 条检查1处，总抽 查数不应少于10 处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.二级焊缝 咬边 | 合格：焊缝咬边深度应小于或等于0.05t(板 厚)且不应大于0.5mm,连续长度不应大 于100mm,两侧咬边总长度应小于总抽 查长度的10%。 优良：焊缝咬边深度应小于或等于0.05t(板 厚)且不应大于0.5mm,连续长度不应大 于100nm,两侧咬边总长应小于总抽查 长度的6%。 |  | 用钢尺和焊缝量规 检查 |  |  |
|  | 4.三级焊缝 咬边 | 合格：焊缝咬边深度不应大于1.0mm。 优良：焊缝咬边深度不应大于0.5mm,两侧咬 边总长度应小于总抽查长度的20%。 |  |  |  |  |
| 允 许 偏 差 项 目 | 对接接头、对接焊缝 |  | 余高 | 用焊缝 量规检 查 | 每批同类构件抽查10%,但不 应少于3件。被抽查构件中每 种焊缝按条数各抽查5%,但 每件不应少于1条。长度小于 500m的焊缝，每条抽查1处 长度在500~2000mm的焊缝， 每条抽查2处；大于2000mm 的焊缝，每条抽查3处。 |  |
|  |  |  | 错边 |  |  |  |
|  | 角焊缝焊脚尺寸 |  |  |  |  |  |
|  | 对接角接组合焊缝焊脚尺寸 |  |  |  |  |  |

3.2焊钉焊接工程

| 项 别 | 项 目 | 质量标准 | 检查方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 证 项 目 | 1.焊钉、瓷环 | 焊钉和瓷环的品种、型号、规格及质量应 符合设计要求和国家现行的关标准规定 | 检查质量证明书 |  |
|  | 2.焊接工艺 | 所用钢材与焊钉应进行焊接工艺评定， 其结果应符合设计要求和国家现行有关 标准规定 | 检查焊接工艺评 定报告 |  |
| 基 本 项 目 | 1.焊钉焊接 的外观质量 | 合格：焊钉根部焊脚较均匀，焊脚立面 有局部未熔合或少量不足360°的焊脚进 行了修补。 优良：焊钉根部焊脚均匀，个别不足 360°的焊脚修补平整。 | 观察检查 | 按总焊钉数量抽查 1 % , 但 不 应 少 于 10个 |

5        北 京 市 方 正 建 设

监 理 有 限 责 任 公 司

卷板材不应少于1件。2.有涂层

中关村软件园孵化器工程              钢结构工程施工质量监理实施细则

| 3工程材料报验审查《工程物资进场报验表》。2资质审查审查《分包单位资格报审表》。质量控制要点质量预控措施1设计图纸会审和优化审核 1. | 复测记录和混凝土试块强度的试 用拉线和钢尺检查2.焊钉 焊接后的弯曲检验 | 度 的同一材质、同一规格产品作为 检查 | 验报告。坡口角 观察检查 移 作业班 轴线偏 量以每 定位 对 质 的表面 板 或镀层压 中心线对定位轴线位移挠曲柱脚底座 中心线 型金属 用钢尺检查合格：焊钉经过扩大检查，返修处理 |
| --- | --- | --- | --- |

6       北 京 市 方 正 建 设

监 理 有 限 责 任 公 司

| 施工图符合国家现行的有关技术标准政策规定。项目允许偏差(nm)母线平直度8圆度用样板和钢尺检查厚涂型防火涂层平整度的允许偏差用测针 |  | 后应符合国家标准《钢结构工程施工及验收规范》的规定。 优良：焊钉经一次检查应符合国家标准《钢结构工程施工及验收规 范》的规定。 |
| --- | --- | --- |

7     北京市方正建设  监理有限责任公司

| 和 钢 尺 检 查 ， 检 查 方 法 应 符 合《 钢 结 构 防 火 涂 料 应 用 技 术 》 的 规 定 。 允 观 察 和 用 钢 尺 检 查 3 . 厚涂型防火涂料涂层的厚度合格：在5m长度内涂层厚 |  |  |
| --- | --- | --- |

8       北 京 市 方 正 建 设

监理有限责任公司

| 度低于设计要求的长度不应大于Im，并不应超过1处，且该处厚度不应低于设计要求的8%。按同类构件数抽查10%，但均不应少于3件。2.防火 |  |  |
| --- | --- | --- |

9        北 京 市 方 正 建 设

监 理 有 限 责 任 公 司

| 涂料涂层的表面裂纹合格：薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5nm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于Inm. 1.防火涂料涂层 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 的外观质量合格：涂层应较平整，无明显凹陷，粘结牢固，无粉化松散和浮浆，乳突已剔除。1.原材料钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 设计要求，并经过国家检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。检查生产许可证、质量证明书和检测报告。2.抽检钢结构防火涂料涂装中每 |  |  |
| --- | --- | --- |

中关村软件园孵化器工程              钢结构工程施工质量监理实施细则

| 厌尘和沉使用1001薄型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用5001厚型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。其结果应符合国家现行有关标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 立 玉 油 汇 准规定。 | 纠 正 13 北 京 市 方 正 建 设 监 理 有 限 责 任 公 司 加天总估继绩均 施工单位 施工单位达到公项工程圾 另选 不合格 施工 合 监理工程师审核 | 方法 1.出厂质量证明文 件 2.到厂家考察 3.进场数量清单 4 共 忆 检 本 有 冲 |
| --- | --- | --- |

| 43. 涂层 不得 误涂、 漏涂 涂层 应无 脱皮 和返 锈。2 除 锈涂 装前 钢材 表面 除锈 应符 合设 计要 求和 路 有关 标准 的规 定 ; 经化 学除 锈的 钢材 表面 应露 出金 属色 泽。 处理 后的 钢材 表面 应无 焊渣、 焊疤、 灰尘、 油污、 水和 毛刺 刀检 查和 用现 行国 家标 | 主要施工设备和测量 仪器 | 1. 审查《月、工、料、机动态表》 2. 检查施工设备、测量仪器的规格、型号、技术参数、数量、 仪器的鉴定证明满足工程需要。 3. 建立施工设备、测量仪器台帐。 |
| --- | --- | --- |

| 准 《涂 |  |  |
| --- | --- | --- |

14        北 京 市 方 正 建 设  监 理 有 限 责 任 公 司

| 装前 钢材 表面 锈蚀 等级 和除 锈等 级》 规定 的图 片对 照观 察检 查。 检查 质量 证明 书或 复验 报告。 1.原 材料 方族 项目 相邻 两块 压型 金属 板的 下端 错位 H/10 00墙 面板 波纹 线的 垂直 度 6.03 .0压 型金 属板 卷边 板件 最大 波浪 高 8.05 .0檐 口与 相邻 两块 压型 金属 板端 |  |  |
| --- | --- | --- |

15        北 京 市 方 正 建 设  监 理 有 限 责 任 公 司

| 部错 位 L/10 00檐 口与 屋脊 的平 行度 (1) 檐口 与屋 脊的 平行 度允 许偏 差项 目 ， 每 100m 长度 应抽 查1 处 ， 每处 10m 应少 于1 处。 允许 偏差 允合 格: 支承 长度 大于 50nm , 端 部锚 固件 连接 鑫 符唇 设计 要求。 合格： h> 70mm ,搭 接长 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 度 ≥375 mm; h≤70 mm, |  |  |
| --- | --- | --- |

16        北 京 市 方 正 建 设  监 理 有 限 责 任 公 司

| 屋面 坡度 < 1/10 ,搭 接长 度 ≥250 mm; h≤70 mm, 屋面 坡度 ≥1/1 0, 搭接 长度 ≥200 mm; 墙面 搭接 长度 ≥120 mm。 按面 积每 100m 2抽 查1 处 ， 每处 10m2 ,但 不应 少于 1处。 合格 屋面 、 墙面 平整 接槎 顺直 板面 无施 工残 留杂 物和 污物。 檐口 和墙 面下 端基 本呈 直线 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 无未 经处 |  |  |
| --- | --- | --- |

17        北 京 市 方 正 建 设  监 理 有 限 责 任 公 司

| 理的 错钻 孔洞。 基压 型金 属板、 泛水 板和 包角 板应 固定 可靠、 无松 动离 涂料 涂刷 和防 水密 撇 设应 完好 连接 件数 茧 、 密 家现 行有 关标 准规 金属 板 、 泛水 + UX 包角 板和 连接 件的 品种、 规格 以及 防水 密封 树料 |  |  |
| --- | --- | --- |

| 燃种 合设 |  |  |
| --- | --- | --- |

18        北 京 市 方 正 建 设  监 理 有 限 责 任 公 司

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/467000102051006036