# 《无压埋地排水排污用塑料管道系统 聚丙烯(PP)》

编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1. 任务来源

国家标准化管理委员会“国标委发[2022]51 号”文件， 2022 年第四批推荐 性国家标准计划下达了《无压埋地排水排污用塑料管道系统 聚丙烯(PP)》标准 制定工作任务， 项目编号为 20221892-T-607。本标准由中国轻工业联合会提出，

全国塑料制品标准化委员会（SAC/TC48）技术归口。

2. 主要工作过程

2.1. 起草阶段

2.1.1.  征集参编单位和标准调研

2022 年本标准任务下达后， SC3 征集参编单位并组织成立了标准制订工作 组 。工作组进行 了标准调研 ，埋地无压类管材管件分别有 国 际标准 ISO 8773:2006 《非承压排水与排污用埋地塑料管道系统 -聚丙烯 (PP) 》 、EN

1852-1:2018《无压埋地排水排污用塑料管道系统 聚丙烯(PP)》等。

2.1.2. 启动会暨第一次工作组会议

全国塑料制品标准化技术委员会管材、管件及阀门分技术委员会于2023 年 4 月 11 日在上海召开《无压埋地排水排污用塑料管道系统 聚丙烯（PP）》国

家标准标准启动暨第一次工作组会议。会议主要讨论内容如下：

a） 会议讨论了本文件适用范围， 适用范围增加了建筑物内埋地， 参考 CJ/T

278 定义的工作温度范围，将适用工作温度定为 0℃~65℃;

b） 会议讨论删除了术语和定义中的“高模量聚丙烯”和“平均壁厚”；

c） 会议讨论了将 PP 与 PP-HM 的性能分别规定；

d） 会议讨论了产品的连接方式增加法兰连接、电熔连接。

e） 会议讨论了补充增加公称环刚度 SN＞16kN/m2 时壁厚的说明。

f） 会议讨论了将承口管材的管件尺寸作为管材尺寸要求，初步确定承口 壁厚为相应规格管材公称壁厚的 90%，密封环槽壁厚为 75%。增加法兰

连接用管件、电熔管件的尺寸要求。

g） 会议讨论了将氧化诱导时间改为≥20min，将灰分含量修改为 1%，讨论

验证是否需要增加-10℃的 TIR 低温冲击或阶梯法冲击。

h） 会议讨论了对国内尚未制订的检测方法标准，采用近似方法标准或功 能性相近的检测方法代替： 1)将无相近标准的 EN 12061 检测项目更改 为“对接熔接拉伸试验破坏形式的测定”，用于判断管件焊接处性能； 2)将 EN 12061 标准调整为相近的 GB/T 8801，增加 PP 管件相关的检测 参数与判定依据； 3)将 ISO 580 调整为相近的 GB/T 8803，增加 PP 管

件相关的检测参数与判定依据。

i） 会议讨论了增加灰分和密度两项检测指标 ;

j） 会议讨论了将连接密封性改为系统适用性，并增加电熔连接、热熔连

接的负压密封性测试。

k） 会议讨论了修改检验分组，分别为 dn≤315mm,315mm＜dn≤800mm，dn

>800mm。

l） 会上讨论的试验验证方案由浙江地球管业有限公司负责整理，并发给 各起草单位，各起草单位按试验验证方案进行相应的试验验证，并试

验验证要求按时提供试验数据。

# 2.1.3. 第二次工作组会议

全国塑料制品标准化技术委员会管材、管件及阀门分技术委员会于2024 年  1 月 25 日在无锡宜兴市召开《无压埋地排水排污用塑料管道系统 聚丙烯（PP）》

国家标准标准第二次工作组会议。会议主要讨论内容如下：

a) 修改本标准的适用范围， 由于本标准适用范围为无压埋地排水排污， 管 道内承受压力较低，基本可以忽略，因此聚丙烯适用工作温度范围可

以较为宽泛，从而工作温度范围可以由设计方在满足耐热性条件下自 行考虑，并且参考 ISO 8773 的标准也没有进行温度范围要求，因此删

除适用温度范围。同时市政埋地和建筑物内埋地有时界限较为模糊，

两者难以区分，并且管道在两者领域都可以适用，因此删除市政埋地

和建筑物内埋地要求。

b) 修改聚丙烯树脂熔体质量流动速率 MFR 要求，虽然当前验证数据支持将 MFR 仅设置 A 级和 B 级即≤0.6g/10min，但考虑到验证数据搜集原料牌 号的局限性、材料改性、今后材料的发展，仍然保留 ISO 8773 中设置 A、B、C、D 四个熔指等级的要求；由于熔接兼容性跟熔体质量流动速 率相关，因此恢复了“4.5 熔接兼容性”要求，即采用热熔对接的管

材或管件，应使用相同或相邻 MFR 等级的树脂。

c) 修改聚丙烯树脂拉伸屈服应力要求，PP-HM“拉伸屈服应力”要求原为 24MPa，通过标准验证数据和起草单位实际生产使用情况， 24MPa 的数

值偏低，因此修改为 PP-HM≥26.0 MPa。

d) 增加产品分类， 产品按材料分类； 将 5.2 标题调整为“结构型式“ ，分

别规定了管材和管件类型；增加了 ”5.3 连接形式“。

e) 修改“6.2 颜色”， ISO 8773 标准中规定桔棕色或土灰色颜色参考了

RAL 色卡要求，将其修改为对应的常见颜色描述，分别为棕色或灰色。

f) 删除了在 ISO 8773 未规定的公称外径规格， 仅增加有验证数据支撑的 dn225 规格；参考 GB/T 13663.2 的不圆度规定， 删除了公称外径＞630mm 的不圆度要求，并在表脚注中规定其最大值由供需双方商定，以便实

际生产中应用。

g) 调整了“6.3.5 承口管材的承口尺寸”文本结构， 按照承口内径和接合 长度、壁厚的顺序规定；经参编单位实际使用情况，参照 GB/T 20221 的要求，删除密封区深度 C 的要求，并在承口图注中建议由制造商给 出；删除了本节对插口插入长度的要求；因设计长度属于管件要求，

故放入 “6.4 管件尺寸”。

h) 调整了“6.4 管件尺寸”文本结构， 按平均外径、 壁厚、弹性密封圈连 接管件、电熔管件、法兰连接管件、设计长度的顺序规定；将弹性密

封圈连接插口插入长度单独规定， 并对公称直径＞630mm 的插口给出了 计算公式；明确了法兰连接管件要求，应符合 ISO 9624，未参照 GB/T

9124.1、GB/T 9119、JB/T 81 等国内标准；增加了设计长度的正文注。

i) 修改“6.5 管材的物理力学性能”中管材灰分要求， 根据参编单位的实 际生产反馈， 因产品颜色、成核剂等会影响 PP 和 PP-HM 的灰分， 因此 调整了该项指标；修改管材拉伸屈服应力要求，PP-HM≥26.0MPa；修 改中断裂伸长率的表脚注 b、c、d 的位置， 以符合检测的实际情况； 确认仍然使用 ISO 11173 检测寒冷条件下的冲击性能，而不采用 TIR

法，调整了阶梯法冲击性能要求的文本结构，使其具有连贯性。

j) 增加 “6.6 管件的物理力学性能”中对构造焊制类管件所用管材的要 求；修改管件灰分要求， 根据参编单位的实际生产反馈， 因产品颜色、 成核剂等会影响 PP 和 PP-HM 的灰分， 因此调整了该项指标； 修改了烘 箱试验的要求， 以具有更好的可执行性和检验效率； 参考 GB/T 15558.3 国家标准，将“对接熔接拉伸强度”修改为“对接熔接拉伸试验破坏

形式的测定”。

k) 增加“6.7 管材的承口部件”，由于焊接在管材上的承口部件物理力学 性能与管件一致，但该部件属于管材，为了避免引起不必要的误解，

因此将其进行单独分节进行规定，增加不同项目检测时机的规定。

l) 修改系统适用性的项目名称，参考 GB/T 15558.3 国家标准，将“对接

熔接拉伸强度”修改为“对接熔接拉伸试验破坏形式的测定”。

m) 修改“7.1 状态调节和试验环境”，由于 PP 和 PP-HM 作为高结晶性塑 料， 管材或管件下线 24h 后可能由于结晶不完全， 使检验结果有偏差， 因此参考相应的聚丙烯国家标准 GB/T 18742.2 要求，修改为应在管材

或管件下线 48 h 后取样。

n) 修改了“7.13 坠落试验”中的试验方法，尽量与 GB/T 8801 一致。

o) 修改了“7.14 烘箱试验”中的试验方法，尽量与 GB/T 8803 一致。

p) 根据参编单位的建议， 修改了“8 检验规则”的文本结构， 与新标准架 构保持一致；对管材管件的出厂检验项目、型式检验项目、要求和试 验方法以表格形式表示；修改了出厂检验项目，删除了灰分、密度要 求；对系统适用性适用对象进行规定；删除管材不圆度和长度的型式

检验要求， 修改了需要进行型式试验的表述； 修改“8.5 判定依据”，

由于冲击性能 TIR 为统计结果，因此修改为 TIR 不合格时判定该批管

材为不合格。

# 2.2 征求意见阶段

# 2.3 标准技术预审

# 3. 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

XX 负责标准文本初稿的编写、 验证试验及其报告的完成、标准征求意见及

其意见汇总与处理、标准编制说明的撰写等工作。

XX 等主要负责：

1）收集、对比分析相关国内外标准、确定满足要求的现行有效版本；

2）收集规模性产品生产企业材料数据，并进行分析；

3）对不同阶段的标准进行分析研究， 讨论修改不合理、不科学的地方，进

一步完善标准文本；

4）按分工完成材料的验证试验。

二、 标准编制原则和主要内容

1．标准编制原则

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编

写》及 GB/T 20000 的系列标准的规定进行制定。

2．标准编制主要内容的依据

本标准修改采用 ISO 8773:2006《非承压排水与排污用埋地塑料管道系统- 聚丙烯 (PP)》（Plastics piping systems for non-pressure underground

drainage and sewerage —Polypropylene (PP)）。

在修订的过程中同时参考了欧洲标准 EN 1852-1:2018《无压埋地排水排污

用塑料管道系统 聚丙烯(PP)》，结合我国生产和应用中的实际情况编制。

三、 主要修改内容的依据/试验（或验证）情况

1．主要内容和依据

# 1.1.范围

1.1.1 考虑到本产品主要用于排水排污， 聚丙烯具有较好的耐腐蚀性，最终将 范围确定为： 适用于无压埋地排水、排污用聚丙烯管道系统。在满足耐化学性 和耐热性等应用条件下， 也适用于工业用无压埋地排水、排污聚丙烯管道系统。。 管道在满足耐化学性和耐热性等应用条件下， 也适用于工业无压埋地排水、排 污。

1.2.1 将 ISO 8773:2006 第 1 章范围中的连接类型移至本标准第 5 章结构和连 接方式，与国内其他塑料管道标准结构保持一致。

# 1.2.规范性引用文件

1.2.1 为适应我国标准编写要求，增加了必要的规范性技术文件.

1.2.2 对引用的标准在国内有相应采标的，用采标的国家标准代替相应国外标 准；对引用的标准在国内未有相应采标， 采用相近标准； 对无相近标准的，直 接采用 ISO 标准。

# 1.3.术语和定义、符号和缩略语

GB/T 19278 界定的术语和定义适用于本文件，本章包含了文本中的符号和

缩略语的汇总。

# 1.4.材料

1.4.1 本章保留了 ISO 8773:2006 中对熔体质量流动速率、耐内压性能等的要 求， 考虑到提高产品质量、利于规范市场的情况， 增加了密度、氧化诱导时间、 拉伸屈服应力、弯曲模量等的要求。根据实际验证结果及目前各厂家实际生产 用料， 要求密度为(0.895-0.920)g/cm3 ，验证数据合格率为 100%；熔体质量流 动速率未作更改；氧化诱导时间≥20min，验证数据合格率为 61.1%，合格率低 下的原因为非管道原料；拉伸屈服应力 PP≥22MPa， PP-HM≥26MPa，所有验证 数据满足要求，其中 PP 验证数据占比 31.2%，PP-HM 验证数据占比 68.8%；弯  曲模量 PP≥1250MPa，PP-HM≥1500MPa，验证数据合格率为 52.8%，合格率低下 原因为非管道原料， 在合格原料数据中，PP 占比 52.6%，PP-HM 占比 47.4%；维 卡软化温度 PP≥142℃ ,  PP-HM≥150℃ , 验证数据合格率为 95.7%，在合格原

料数据中，PP 占比 22.7%，PP-HM 占比 77.3%。

1.4.2 ISO 8773:2006 规定了弹性密封圈应满足 ISO 4633(GB/T 21873)，但未 指定应符合性能表中具体哪一档指标，为使标准有更好的可执行性， 本文件规 定了橡胶圈应满足 GB/T 10002.1-2023 附录 C 的要求。

1.4.3 考虑到不同材料的管材和管件相互熔接的要求， 参考了 ISO 8773:2006 的要求， 经会议讨论决定， 材料 MFR 和耐内压满足要求的管材和/或管件， 被视 为可相互熔接。

# 1.5.结构和连接方式

参考 ISO 8773:2006 中管材的分类和连接，结合国内生产企业现状，将管 材分为非承口管材与承口管材。验证数据中无电熔连接数据，无相关标准或文 献支撑，经会议讨论将连接连接方式确定为密封圈承插连接、热熔对接连接和

法兰连接，与 ISO 8773 保持一致。

# 1.6.外观

参考了 ISO 8773:2006、其他聚烯烃实壁管国家标准的外观要求，规定：  管材和管件的内外表面应清洁、光滑， 不应有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、 颜色不均等缺陷； 管材和管件的两端应平整， 并与端面轴线垂直；密封圈承插

连接的管材，其插入端外周宜进行倒角。

# 1.7.颜色

参考 ISO 8773 规定颜色优先采用黑、桔棕(近似符合 RAL 8023)或者土灰 色(近似符合 RAL 7037)，但规定 RAL 色卡颜色可能涉及专利问题，未见国内塑 料管道企业明确采用该系列颜色， 经会议讨论决定本文件为管材和管件的颜色

一般为黑色、 棕色或灰色，其他颜色可由供需双方商定。

# 1.8.管材尺寸

1.8.1 据各参编单位的建议， 结合国内生产企业现状与市场情况，本文件给出 长度的导向性建议，建议有效长度一般为 6 m、9 m 和 12 m。其他长度可由供 需双方协商确定。

1.8.2 根据市场产品收集、调研，参考 ISO 8773:2006 的要求设定规格，根据 GB/T 42952.1 规定不圆度以满足生产质量控制和施工要求； 根据验证数据的支 撑，增加了 dn225 规格的平均外径和不圆度、公称壁厚和平均壁厚的要求。

1.8.3 ISO 8773 规定了 PP 尺寸的规格为 SN2/SDR41、SN4/SDR33 和 SN8/SDR23.4， 考虑聚丙烯泊松比ν为 0.4，其弯曲模量分别为 1290MPa、1321MPa 和 956MPa， SN8/SDR26 的壁厚规定明显不合理， 且与 ISO 8773 第一章规定 PP 模量 1250MPa ≤E＜1500MPa 明显不符。参考 EN 1852-1:2018《无压埋地排水排污用塑料管道 系统 聚丙烯(PP)》， 其规定 SN8 的壁厚系列为 SDR26，其弯曲模量为 1260MPa， 与 ISO 8773 规定更为相符，故本文件在该环刚度等级采用了 EN 1852 的要求， 以 SDR26 作为 SN8 的壁厚系列。

1.8.4 ISO 8773 仅规定了 PP-HM 一个壁厚系列即 SN8/SDR27.6, 考虑泊松比ν 为 0.4，其弯曲模量为 1571MPa，与 ISO 8773 第一章规定 PP-HM 模量应≥1700MPa 矛盾。参考 EN 1852-1:2018，其规定 PP-HM 两个壁厚系列为 SN8/SDR29、 SN16/SDR22，其弯曲模量为 1770MPa 和 1490MPa，三个壁厚系列的弯曲模量不 相同。 为统一弯曲模量要求，经过分析验证数据，设定弯曲模量为 1500MPa 更 为适合。从节约材料、满足无压埋地排水管常用的 SN8、SN12.5 和 SN16 环刚度 需求出发，参考 GB/T 10798-2001《热塑性塑料管材通用壁厚表》， 本文件最 终确定 PP-HM 选取 SN8/SDR27.6、SN12.5/SDR23.4、SN16/SDR22。

1.8.5 ISO 8773 中有多处最小壁厚与平均壁厚，与 GB/T 10798(ISO 4065)和 GB/T 42952.1 不符合，考虑到 ISO 8773 较长时间未修订可能存在错误或与相 关标准相矛盾，因此本文件对壁厚进行了修改，以符合 GB/T 10798(ISO 4065) 和 GB/T 42952.1 的要求。

1.8.6 增加了当有倒角时，倒角的尺寸要求。

1.8.7 将承口管材的承口尺寸，调整至管材尺寸部位，以符合节标题。

# 1.9.管件尺寸

参考 ISO 8773:2006 的要求，并根据 GB/T 10798 和 GB/T 42952.1 的要求，

增加了 dn225 以及 PP-HM 的 SN12.5 和 SN16 的尺寸要求。

1.10.物理力学性能

1.10.1 氧化诱导时间

ISO 8773:2006 没有规定氧化诱导时间的要求，为保证产品的长期耐老化 性能， 结合国情与验证数据结果，本文件规定管材、管件的氧化诱导时间为≥

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/468106052001006037