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绿色设计产品评价技术规范
人造革合成革用表面处理剂
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc133485752][bookmark: _Toc133485836][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了人造革合成革用表面处理剂绿色设计产品（以下简称“绿色产品”）的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、评价方法。
本文件适用于本文件适用于人造革合成革用表面处理剂的绿色设计产品评价。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc133485837][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc133485753]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2589 综合能耗计算通则
GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
GB/T 16483 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
GB 18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准
GB/T 19001 质量管理体系要求
GB/T 22930 皮革和毛皮 化学试验 重金属含量的测定
GB/T 23322 纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚
GB/T 23331 能源管理体系 要求
GB/T 23990 涂料中、苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法
GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24040 环境管理生命周期评价 原则与框架
GB/T 24044 环境管理生命周期评级 要求与指南
GB/T 30646 涂料中邻苯二甲酸酯含量的测定 气相色谱/质谱联用法
GB/T 31572 合成树脂工业污染物排放标准
GB/T 32161 生态设计产品评价通则
GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
GB/T 33761 绿色产品评价通则
GB/T 36946 皮革 化学试验 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法
GB/T 38402 皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：色谱法
GB/T 38409 皮革 化学实验 N-甲基吡咯烷酮（NMP）和N-乙基吡咯烷酮（NEP）的测定
GB/T 45001 职业健康安全管理体系 要求及使用指南
QB/T 4046 聚氨酯超细纤维合成革通用安全技术条件
QB/T 4201 皮革化学品 树脂中甲醛含量的测定
QB/T 4713 合成革用聚氨酯表面处理剂
QB/T 4907 人造革合成革用水性聚氨酯表面处理剂
QB/T 5158 人造革合成革实验方法 二甲基甲酰胺含量的测定
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc133485754][bookmark: _Toc133485838]术语和定义
GB/T 32161、GB/T 33761界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
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[bookmark: _Toc133485840][bookmark: _Toc133485756]    绿色设计 green-design
[bookmark: _Toc133485841][bookmark: _Toc133485757]    生态设计 eco-design
按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。
[来源: GB/T 32161-2015，3.2]
[bookmark: _Toc133485758][bookmark: _Toc133485842]
[bookmark: _Toc133485759][bookmark: _Toc133485843]    绿色设计产品  green-design product 
[bookmark: _Toc133485844][bookmark: _Toc133485760]    生态设计产品  eco- design product
符合绿色设计理念和评价要求的产品。即在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，具有能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。 
[来源：GB/T 32161－2015，3.3，有修改]
[bookmark: _Toc133485761][bookmark: _Toc133485845]
[bookmark: _Toc133485846][bookmark: _Toc133485762]     评价指标基准值 reference value of assessment indicator 
 为评价绿色产品而设定的指标参照值。
 [来源: GB/T 33761-2017，3.2]
[bookmark: _Toc133485763][bookmark: _Toc133485847]
[bookmark: _Toc133485848][bookmark: _Toc133485764]    生命周期 life cycle 
产品系统中前后衔接的一-系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。
[来源: GB/T 24040-2008，3.1]
[bookmark: _Toc133485849][bookmark: _Toc133485765]
[bookmark: _Toc133485766][bookmark: _Toc133485850]    生命周期评价 life cycle assessment
对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价。
[来源: GB/T 24040-2008，3.2]
[bookmark: _Toc133485851][bookmark: _Toc133485767]
[bookmark: _Toc133485852][bookmark: _Toc133485768]    人造革合成革用聚氨酯表面处理剂 Polyurethane finishing for artificial and synthetic leather  
由聚氨酯树脂、溶剂、助剂等原辅料配制而成的，用于改善合成革表面性能的混合物。
[来源: QB/T 4713-2014，1，有修改]
[bookmark: _Toc133485853][bookmark: _Toc133485769]
[bookmark: _Toc133485770][bookmark: _Toc133485854]     人造革合成革用水性聚氨酯表面处理剂 Waterborne polyurethane finishing for artificial and synthetic leather
由水性聚氨酯分散体、助剂等原辅料配制而成，用于改善人造革合成革表面性能的表面处理剂。
[来源: GB/T 4907-2016，1，有修改]
[bookmark: _Toc133485858][bookmark: _Toc133485774]评价要求
[bookmark: _Toc133485775][bookmark: _Toc133485859]基本要求
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生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关材料；生产企业应持续关注国家、行业明令禁用的有害物质，不应超越范围选用限制使用的材料。
生产企业应按国家要求申领排污许可证，污染物排放应满足国家和地方污染物排放标准及总量控制要求；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单。
生产企业产生的固体废物的收集、贮存、处置应符合相关规定。一般工业固体废物的贮存应符合GB 18599的要求。危险废物的贮存应符合GB 18597的要求，应由持有危险废物经营许可证的单位处置。
生产企业近三年内应无重大质量、安全和环境污染事故。
生产企业的安全生产标准化水平应符合GB/T 33000的要求。
生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 45001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系；开展能耗、物耗考核并建立考核制度，或按照GB/T 23331建立并运行能源管理体系。
生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。
企业在生产过程中应进行清洁生产，并保留记录。
企业应按照《危险化学品安全管理条例》建立并执行危险化学品安全管理制度，应提供符合GB/T 16483要求的产品安全技术说明书。
鼓励企业按照《企业事业单位环境信息公开办法》第九条～第十二条公开环境信息。
鼓励企业对剩余产品及包装物进行处置或回收。
溶剂型绿色产品应符合QB/T 4713的要求；水性绿色产品应符合QB/T 4907的要求。
[bookmark: _Toc133485776][bookmark: _Toc133485860]评价指标要求
 评价指标分类
指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括能源属性指标、资源属性指标、环境属性指标和品质属性指标。二级指标是四类-级指标中具体评价项目，包括了指标名称、基准值和判定依据等信息。
能源属性指标 
绿色产品单位能源属性指标要求应符合表1要求。
能源属性指标
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属阶段

	1
	能源属性
	单位产品综合能耗
	kgce/t
	≤25
	按GB/T 2589和附录A.1测算，提供证明材料
	产品生产


资源属性指标 
绿色产品单位资源属性指标要求应符合表2要求。 
资源属性指标
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属阶段

	1
	资源属性
	单位产品水消耗
	水性产品
	t/t
	≤2.6
	按附录A测算，提供证明材料
	产品生产

	
	
	
	溶剂型产品
	t/t
	≤0.5
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表2  资源属性指标（续）
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属阶段

	2
	资源属性
	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）
（见附录B）
	壬基酚（NP）及其同分异构体
	mg/kg
	≤250
	企业自我声明并提供化学品清单和证明材料
	原料采购

	
	
	
	辛基酚（OP）及其同分异构体
	
	≤250
	
	

	
	
	
	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤500
	
	

	
	
	
	辛基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤500
	
	

	3
	
	抗菌剂和杀菌剂
	绿菊酯
	mg/kg
	≤250
	
	

	
	
	
	三氯生
	
	≤250
	
	

	4
	
	氯化苯和氯化甲苯
（见附录C）
	1,2-二氯苯
	mg/kg
	≤250
	
	

	
	
	
	其他一氯苯、二氯苯、三氯苯、四氯苯、五氯苯和六氯苯同分异构体以及一氯甲苯、二氯甲苯、三氯甲苯、四氯甲苯和五氯甲苯同分异构体(总量)
	
	≤5
	
	

	5
	
	氯化苯酚
（见附录D）
	四氯苯酚（TeCP）
	mg/kg
	≤5
	
	

	
	
	
	五氯苯酚（PCP）
	
	≤5
	
	

	
	
	
	2-氯苯酚、3-氯苯酚、4-氯苯酚、2,3-二氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,5-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、3,4-二氯苯酚、3,5-二氯苯酚、2,3,4-三氯苯酚、2,3,5-三氯苯酚、2,3,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、3,4,5-三氯苯酚（总量）
	
	≤50
	
	

	7
	
	染料
（见附录E）
	可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂
	mg/kg
	≤5
	
	

	
	
	
	致癌染料
	
	≤5
	
	

	
	
	
	海军蓝染料（总量）
	
	≤5
	
	

	8
	
	卤化溶剂
	二氯甲烷、1,2-二氯乙烯、四氯乙烯、氯化苄
	mg/kg
	≤5
	
	

	
	
	
	三氯乙烯
	
	≤5
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表2  资源属性指标（续）
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属阶段

	9
	资源属性
	多环芳烃（PAHs）
（见附录F）
	苯并［a］芘
	mg/kg
	≤5
	企业自我声明并提供化学品清单和证明材料
	原料采购

	
	
	
	苊、芴及其他多环芳烃（总量）
	
	≤5
	
	

	
	
	
	萘
	
	≤5
	
	

	10
	
	领苯二甲酸酯
（见附录G）
	DNOP、DMEP、DIDP、DEHP、DINP、DnHP、BBP、DBP、DNP、DEP、 DPRP、DCHP、DIBP、DIOP、DHNUP、DIHP、DiPP、DnPP(总量) 
	mg/kg
	≤200
	
	

	11
	
	氯化石蜡
	短链氯化石蜡（SCCP）（C10-C13）
	mg/kg
	≤200
	
	

	
	
	
	中链氯化石蜡（MCCPs）（C14-C17）
	
	≤250
	
	

	12
	
	全氟和多氟化学品（PFCs）
	全氟辛烷磺酸（PFOS）及相关物质（总量）
	mg/kg
	≤1
	
	

	
	
	
	全氟辛酸（PFOA）及相关物质（总量）
	mg/kg
	≤0.5
	
	

	13
	
	有机锡化合物
	二丁基锡（DBT）
	mg/kg
	≤20
	
	


环境属性指标
绿色产品单位环境属性指标要求应符合表3要求。
环境属性指标
	序号
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属阶段

	1
	环境属性
	废水中COD含量
	mg/L
	符合国家和当地环保部门、地方标准要求
	按照GB 31572检测，提供第三方检测报告
	产品生产

	2
	
	废水中氨氮含量
	mg/L
	
	
	

	3
	
	废水中悬浮物含量
	mg/L
	
	
	

	4
	
	废气中非甲烷总烃含量
	mg/m3
	
	
	

	5
	
	废气颗粒物含量
	mg/m3
	
	
	

	6
	
	厂界噪声
	dB（A）
	≤60
	按照GB 12348检测，提供第三方检测报告
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	7
	
	危险废物处置
	-
	100%符合国家相关要求
	企业自我声明并提供化学品清单和证明材料
	产品生产回收


品质属性指标
溶剂型人造革合成革用表面处理剂绿色产品品质属性指标
溶剂型绿色产品单位环境属性指标要求应符合表4要求。
溶剂型绿色产品品质属性指标
	序
号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属
阶段

	1
	品质属性
	苯
	mg/kg
	≤50
（总量）
	提供第三方检测报告
	产品生产

	
	
	甲苯
	
	
	
	

	
	
	乙苯
	
	
	
	

	
	
	二甲苯
	
	
	
	

	2
	
	甲醛
	mg/kg
	≤15
	
	

	3
	
	邻苯二甲酸酯
（见附录G）
	DNOP、DMEP、DIDP、DEHP、DINP、DnHP、BBP、DBP、DNP、DEP、 DPRP、DCHP、DIBP、DIOP、DHNUP、DIHP、DiPP、DnPP(总量) 
	mg/kg
	≤10
	
	

	4
	
	有机锡化合物
	二丁基锡（DBT）
	mg/kg
	≤0.1
	
	

	
	
	
	单、双和三甲基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	单、双和三辛基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	单、双和三苯基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	单、双和三丁基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	二丙基锡化合物（DPT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	四乙基锡化合物（TeET）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	三丙基锡化合物（TPT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	四丁基锡化合物（TeBT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	四辛基锡化合物（TeOT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	三环己基锡（TCyHT）
	
	≤0.1
	
	

	5
	
	
	壬基酚（NP）及其同分异构体
	mg/kg
	≤1.0
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	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）
（见附录B）
	
	
	
	
	

	
	
	
	辛基酚（OP）及其同分异构体
	
	≤1.0
	
	

	
	
	
	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤1.0
	
	

	
	
	
	辛基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤1.0
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表4  溶剂型绿色产品品质属性指标（续）
	序
号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属
阶段

	6
	
	重金属
	总砷（As）
	mg/kg
	≤0.2
	提供第三方检测报告
	产品生产

	
	
	
	总镉（Cd）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	总汞（Hg）
	
	≤0.02
	
	

	
	
	
	总铅（Pb）
	
	≤3.0
	
	

	
	
	
	六价铬（Cr6+）
	
	≤60.0
	
	

	7
	
	多环芳烃（PAHs）
（见附录F）
	苯并［a］芘
	mg/kg
	≤5
	
	

	
	
	
	苊、芴及其他多环芳烃（总量）
	
	≤5
	
	

	
	
	
	萘
	
	≤5
	
	


水性人造革合成革用表面处理剂绿色产品品质属性指标
水性绿色产品单位环境属性指标要求应符合表5要求。
水性绿色产品品质属性指标
	序
号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属阶段

	1
1
	品质属性
	苯
	mg/kg
	≤50
（总量）
	提供第三方检测报告
	产品生产

	
	
	甲苯
	
	
	
	

	
	
	乙苯
	
	
	
	

	
	
	二甲苯（总量）
	
	
	
	

	2
	
	甲醛
	mg/kg
	≤15
	
	

	3
	
	二甲基甲酰胺
	mg/kg
	≤15
	
	

	4
	
	N-甲基吡咯烷酮
	mg/kg
	≤5
	
	

	5
	
	N-乙基吡咯烷酮
	mg/kg
	≤5
	
	

	6
	
	领苯二甲酸酯
（见附录G）
	DNOP、DMEP、DIDP、DEHP、DINP、DnHP、BBP、DBP、DNP、DEP、 DPRP、DCHP、DIBP、DIOP、DHNUP、DIHP
	mg/kg
	≤10
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	、DiPP、DnPP(总量) 
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表5  水性绿色产品品质属性指标（续）
	序
号
	一级
指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判断依据
	所属阶段

	7
	品质属性
	有机锡化合物
	二丁基锡（DBT）
	mg/kg
	≤0.1
	提供第三方检测报告
	产品生产

	
	
	
	单、双和三甲基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	单、双和三辛基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	单、双和三苯基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	单、双和三丁基锡衍生物
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	二丙基锡化合物（DPT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	四乙基锡化合物（TeET）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	三丙基锡化合物（TPT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	四丁基锡化合物（TeBT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	四辛基锡化合物（TeOT）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	三环己基锡（TCyHT）
	
	≤0.1
	
	

	8
	
	烷基酚（AP）和烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）
（见附录B）
	壬基酚（NP）及其同分异构体
	mg/kg
	≤1.0
	
	

	
	
	
	辛基酚（OP）及其同分异构体
	
	≤1.0
	
	

	
	
	
	壬基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤1.0
	
	

	
	
	
	辛基酚聚氧乙烯醚（NPEO）
	
	≤1.0
	
	

	9
	
	重金属
	总砷（As）
	mg/kg
	≤0.2
	
	

	
	
	
	总镉（Cd）
	
	≤0.1
	
	

	
	
	
	总汞（Hg）
	
	≤0.02
	
	

	
	
	
	总铅（Pb）
	
	≤3.0
	
	

	
	
	
	六价铬（Cr6+）
	
	≤60.0
	
	

	10
	
	多环芳烃（PAHs）
（见附录F）
	苯并［a］芘
	mg/kg
	≤5
	
	

	
	
	
	苊、芴及其他多环芳烃（总量）
	
	≤5
	
	

	
	
	
	萘
	
	≤5
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[bookmark: _Toc133485855][bookmark: _Toc133485771][bookmark: _Toc133485777][bookmark: _Toc133485861]评价原则和方法
[bookmark: _Toc133485772][bookmark: _Toc133485856]评价原则 
生命周期评价与指标评价相结合的原则 
依据生命周期评价方法，考虑人造革与合成革用表面处理剂产品的整个生命周期，从产品设计、原材料获取、产品生产、产品使用、废弃后回收处理等阶段，深入分析各个阶段的资源消耗、生态环境、人体健康等因素，选取不同阶段可评价的指标构成评价指标体系。
环境影响种类最优选取原则 
根据人造革与合成革用色浆产品的特点，选取具有影响大，社会关注度高，国家法律或政策明确要求的环境影响种类，选取资源属性、污染物排放等方面进行生命周期评价。
[bookmark: _Toc133485773][bookmark: _Toc133485857]评价方法和流程 
评价方法 
同时满足以下条件的人造革与合成革用色浆产品可称为绿色设计产品： 
满足基本要求（见5.1）和评价指标要求（见5.2）； 
提供人造革与合成革用色浆产品生命周期评价报告。 
评价流程 
根据人造革与合成革用表面处理剂产品的特点，明确评价范围，根据评价指标体系的指标和生命周期评价方法，收集相关数据，对数据进行分析，对照基本要求和评价指标要求，对人造革与合成革用表面处理剂产品进行评价，符合基本要求和评价指标要求的，可以判定该人造革与合成革用表面处理剂产品符合绿色设计产品的评价要求；符合要求的人造革与合成革用表面处理剂产品生产企业，还应提供该产品的生命周期评价报告。评价流程见图1。
[image: ]







图1人造革与合成革用色表面处理剂产品绿色设计产品评价流程
产品生命周期评价报告编制方法
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/475243014203011124
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