学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS  91.100.30

CCS  C3022

T/SCJC

成都市建筑材料行业协会团体标准

T/SCJC P05—2023

超高性能混凝土排水管

Ultra high performance concrete sewer pipe

2023 - 11 - 15 发布	2023 - 11 - 23 实施

成都市建筑材料行业协会	发 布

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

目	次

前  言 .............................................................................. 	I

1 范围 ................................................................................ 	1

2 规范性引用文件 ...................................................................... 	1

3 术语和定义 .......................................................................... 	2

4 分类和标记 .......................................................................... 	2

5 一般规定 ............................................................................ 	6

6 技术要求 ............................................................................ 	9

7 试验方法 ........................................................................... 	10

8 检验规则 ........................................................................... 	11

9 标志、运输和贮存 ................................................................... 	16

10 产品合格证 ........................................................................ 	16

附  录  A （资料性附录） 管材接口参考细部尺寸 ........................................ 	18

附  录  B （资料性附录） 管材附件技术要求 ............................................ 	25

I

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川国统混凝土制品有限公司提出。

本文件由成都市建筑材料行业协会归口管理。

本文件起草单位：四川国统混凝土制品有限公司、成都市建筑材料行业协会、成都市市政工程设计

研究院有限公司、四川省产品质量监督检验检测院、西南科技大学、四川天恩混凝土有限公司、广汉市

交通建材有限公司、桐城龙源建材科技有限公司。

本文件主要起草人：阙小平、王旭、李亮、陈明轩、粟丽萍、何国惠、刘川、刘洋、何顺爱、韩亭、

岳林、朱晓燕、程祥云、叶秀群、庄用成、宋延林。

本文件为首次发布。

I

学

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

超高性能混凝土排水管

1  范围

本文件规定了超高性能混凝土排水管（以下简称管材）的术语和定义、分类和标记、一般规定、技

术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存、产品合格证等内容。

本文件适用于雨水、污水、引水及农田排灌等重力流管线用的管材。生产其它用途（如综合管廊、

地下管线隧道等）的管材，可参照本文件执行。

按本文件适用于开槽和顶进施工方法用的管材。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB 50010 混凝土结构设计规范

GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50332 给水排水工程管道结构设计规范

GB 55001 工程结构通用规范

GB 55008 混凝土结构通用规范

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 714 桥梁用结构钢

GB/T 1499.1 钢筋混凝土用钢  第1部分：热轧光圆钢筋

GB/T 1499.2 钢筋混凝土用钢  第2部分：热轧带肋钢筋

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢  热轧钢板和钢带

GB/T 13788 冷轧带肋钢筋

GB/T 14684 建设用砂

GB/T 15345 混凝土输水管试验方法

GB/T 16752 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18173.3 高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶

GB/T 24511 承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带

GB/T 27690 砂浆和混凝土用硅灰

GB/T 31387 活性粉末混凝土

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB/T 50082 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

GB/T 50107 混凝土强度检验评定标准

GB/T 50476 混凝土结构耐久性设计标准

1

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

JC/T 540 混凝土制品用低碳冷拔钢丝

JC/T 946 混凝土和钢筋混凝土排水管用橡胶密封圈

JGJ 18 钢筋焊接及验收规程

JGJ 63 混凝土用水标准

JGJ 52 普通混凝土用砂、石质量及检验方法

JGJ 95 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程

CJ/T 43 水处理用滤料

CECS 246 给水排水工程顶管技术规程

T/CBMF 127 超高性能混凝土预制构件生产技术规程

T/CECS 10107 超高性能混凝土（UHPC）技术要求

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

超高性能混凝土 ultra high performance concrete

由水泥、矿物掺合料、骨料、纤维、外加剂和水等原材料制成的具有超高力学性能、超高抗渗性能

的高韧性水泥基复合材料，简称UHPC。

3.2

超高性能混凝土排水管 ultra high performance concrete sewer pipe

采用UHPC作为管体结构材料生产的排水用圆管，或者采用UHPC及钢筋作为管体结构材料生产的排水

用圆管。

3.3

柔性接口 flexible joint

在工作状态下，相邻管节的接口允许有一定量的相对角变位和轴向线位移的接口。如采用弹性密封

圈或弹性填料的插入式接口等。

3.4

裂缝荷载 cracking load

超高性能混凝土排水管按三点法试验时，管壁裂缝宽度达到限值时的荷载值。

3.5

破坏荷载 ultimate load

超高性能混凝土排水管按三点法试验时，管子因破裂不能再继续增加荷载时的荷载值。

4  分类和标记

4.1 分类

2

．ｃ

ｘｗ

ｚｆ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

4.1.1  管材按外压荷载的大小分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级。管材的规格、外压荷载、内水压力及接口检验压

力检验指标见表 1。

4.1.2  管材按施工方法分为开槽施工管（代号 URCP）和顶进施工管(代号 UDRCP)。

4.1.3  管材的连接方式采用柔性接口。柔性接口的管材分为承插式柔性接口管、企口式柔性接口管、

钢承口柔性接口管。管材的外形见图 1：

a)  承插式柔性接口管；

b)  企口式柔性接口管；

c)  钢承口柔性接口管。

管材接口细部尺寸可按附录A确定。

4.2 标记

标记按管材代号、外压荷载级别、规格（公称内径×设计有效长度）和本文件编号顺序进行标

记。

公称内径为 2000mm、设计有效长度为 2500mm、顶进施工的Ⅲ级超高性能混凝土排水管，其标记如下:

UDRCP Ⅲ 2000×2500 T/SCJC XXXX-XXXX

本文件编号

设计有效长度

公称内径

外压荷载级别

代号

示例 1：

公称内径为 3000mm、设计有效长度为 2000mm、开槽施工的Ⅱ级超高性能混凝土排水管，其标记如下：

URCP Ⅱ 3000×2000 T/SCJC XXXX-XXXX

3

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

a)	承插口管外形示意图

b)	企口管外形示意图

c)	钢承口管外形示意图

标引符号说明：

DO	——公称内径；

L	——有效长度；

t	——壁厚；

D1、D2、L1、L2	——接口尺寸。

图1 管材外形示意图

4

| 公称 内径 mm | 有效 长度 mm ≥ | Ⅰ级管 |  |  |  | Ⅱ级管 |  |  |  | Ⅲ级管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壁厚 mm ≥ | 裂缝 荷载 kN/m | 破坏 荷载 kN/m | 内水 压力 MPa | 壁厚 mm ≥ | 裂缝 荷载 kN/m | 破坏 荷载 kN/m | 内水 压力 MPa | 壁厚 mm ≥ | 裂缝 荷载 kN/m | 破坏 荷载 kN/m | 内水 压力 MPa |
| 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3500 3600 3800 4000 | 2000 | 35 35 35 35 40 50 55 60 70 75 85 90 95 110 120 130 135 140 145 150 160 170 175 - - - | 15 17 21 25 28 33 37 40 44 48 57 60 64 72 80 84 90 104 112 120 128 136 140 - - - | 23 26 32 38 42 50 56 60 66 72 86 90 96 110 120 130 140 156 168 180 192 204 210 - - - | 0.20 | 35 35 35 35 40 50 55 60 70 75 85 90 95 110 120 130 135 140 145 150 160 170 175 180 190 200 | 19 27 32 40 47 54 61 67 74 80 93 100 106 120 134 146 158 172 185 198 211 221 228 234 242 250 | 29 41 48 60 71 81 92 100 110 120 140 150 159 180 200 220 238 258 278 398 317 332 342 351 363 375 | 0.20 | 35 35 35 35 40 50 55 60 70 75 85 90 95 110 120 130 135 140 145 150 160 170 175 180 190 200 | 27 35 44 53 62 71 80 89 98 107 126 135 144 162 181 196 212 228 244 260 276 292 300 306 320 332 | 41 53 68 80 93 107 120 134 147 161 189 203 216 243 272 294 318 342 366 390 414 438 450 459 480 498 | 0.20 |
| 注 1：各等级管材均应进行接口水压检验，接口水压检验压力为 0.20MPa。 注 2：公称内径小于或等于 500mm 的管材可采用不配钢筋的管体结构，但应满足本表规定的力学性能要求。 注 3：根据工程需要，经供需双方协商，也可生产其它规格、外压荷载和内水压力检验指标的管子。 注 4：“-”表示未提供指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

准

ｏｍ

标

．ｃ

ｘｗ

下

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

载

T/SCJC P05—2023

表1 	超高性能混凝土排水管规格和性能检验指标

5

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

5  一般规定

5.1 原材料

5.1.1  水泥

制管用水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥的强度等级宜采用52.5级，水泥性能应符合

GB 175的规定。

5.1.2  骨料

5.1.2.1 天然砂或机制砂

制管用UHPC骨料可采用天然砂或机制砂，天然砂或机制砂的性能应符合GB/T 14684的规定。

5.1.2.2 石英砂

制管用 UHPC 骨料采用石英砂时，宜采用不同粒径的单粒级石英砂按一定比例掺合而成，石英砂的

技术要求应符合 CJ/T 43 的规定。

5.1.2.3 粗骨料

制管用 UHPC 需使用粗骨料时，其最大粒径不应大于 10 mm，且应通过试验验证，满足本文件对管

材的设计性能要求时方可使用。

5.1.3  混凝土掺合料

5.1.3.1 矿粉

矿粉等级不应低于 S95 级，其性能应符合 GB/T 18046 的规定。

5.1.3.2 粉煤灰

粉煤灰等级应不低于Ⅰ级，其性能应符合 GB/T 1596 的规定。

5.1.3.3 硅灰

硅灰性能应符合 GB/T 27690 的规定。

5.1.4  钢纤维

钢纤维应采用高强度微细钢纤维。钢纤维的性能检验应符合 GB/T 31387 的规定。

5.1.5  外加剂

5.1.5.1 减水剂

减水剂应与水泥及掺合料适应性好，宜采用高性能减水剂。减水剂的减水率不宜低于30%，其他性

能应符合GB 8076、GB 50119的规定。

5.1.5.2 其它外加剂

掺用改善UHPC材料性能的其它外加剂时，其性能应符合国家现行相关标准的规定，且应通过试验验

证，确认UHPC材料性能达到设计要求后方可使用。

5.1.6  拌合用水

6

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

混凝土拌和用水应符合 JGJ 63 的规定。

5.1.7  钢筋

制管用钢筋宜采用冷轧带肋钢筋、热轧带肋钢筋，也可采用热轧光圆钢筋、冷拔低碳钢丝，钢筋性

能应分别符合 GB/T 13788、GB/T 1499.2、GB/T 1499.1、JC/T 540 的规定。

5.1.8  钢板、钢带

制造钢承口或其它部件的钢板、钢带等钢材宜采用热轧钢材、耐候钢或不锈钢，其质量性能应符

合 GB/T 700、GB/T 714、GB/T 3274、GB/T 24511 的规定。当设计要求采用其它材料时，应符合设计要

求。

5.2 UHPC

5.2.1  UHPC 的配合比可参照 GB/T 31387 的原则和方法设计，并通过试验验证其性能符合本文件要求

后方可应用于生产。

5.2.2  制管用 UHPC 的质量控制应符合 T/CBMF 127、T/CECS 10107 的规定。

5.3 钢筋骨架

5.3.1  钢筋骨架的环筋用量应由设计计算确定。环筋直径不宜小于 4.0 mm。环筋净距宜为 35 mm～120

mm。当环筋需要双筋并筋或等强代换时，应符合 GB 50010 的规定。

5.3.2  钢筋骨架两端的环筋宜采用单筋加密 1 圈～2 圈。

5.3.3  钢筋骨架的纵筋直径不得小于 4.0 mm。纵筋的环向间距不应大于 400 mm。纵筋数量不应少于 6

根，宜为 6 或 8 的倍数。纵向钢筋的配筋率不宜小于 0.15%。

5.3.4  壁厚小于或等于 85 mm 的管材，宜采用单层配筋，配筋位置在距管内壁 2/5 处；壁厚大于 85 mm

的管材应采用双层配筋。

5.3.5  用于顶进施工的管材，宜在管端 200 mm～300 mm 范围内增加环筋的数量，沿管端纵筋配置 U

型箍筋或其他形式的加强筋。

5.3.6  钢筋骨架的制作：环筋直径小于或等于 12 mm 时，应采用滚焊成型；环筋直径大于 12 mm 时，

可采用滚焊成型或人工焊接成型。纵筋端头露出环筋的长度不宜大于 25 mm。钢筋的连接处理及焊接质

量量应符合 GB 50204、JGJ 95、JGJ 18 的规定。

5.3.7  钢筋骨架连接点应牢固，钢筋骨架应无明显的扭曲变形。

5.3.8  钢筋骨架制作尺寸允许偏差应符合表 2 的规定。

5.3.9  应采用保护层垫圈、定位卡等措施保证钢筋骨架在管体结构中的设计位置。

5.3.10 钢筋骨架经检验合格并按规格、级别标识后方可使用。

5.4 钢承口

5.4.1  钢承口的尺寸宜符合本文件附录 A 的要求。当设计要求与本文件不符时，应按设计要求执行。

5.4.2  钢承口应按设计要求的尺寸定型加工，焊接应牢固；钢承口工作面应平整光滑，并进行整圆处

理，保证弧度均匀，尺寸精确。

7

| 序号 | 公称内径 D0 | 端面损坏环向长度限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 300～500 | 45 |
| 2 | 600～900 | 80 |
| 3 | 1000～1600 | 105 |
| 4 | 1800～2400 | 120 |
| 5 | 2600～3000 | 150 |
| 6 | 3200～4000 | 200 |

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 骨架直径 | ±5 |
| 2 | 骨架总长度 | 0 -10 |
| 3 | 环筋间距（连续 10 环平均值） | ±5 |
| 4 | 纵筋间距 | ±10 |

ｗｗ

学

兔

兔

ｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/SCJC P05—2023

表2  钢筋骨架制作尺寸允许偏差

单位为毫米

相应内或外表面积的 1/20，每块面积不超过 100  cm ；

5.5 预埋件

5.5.1  应根据管材设计要求在管体埋设接口水压试验孔、注浆孔或其它预埋件，预埋件的材料、尺寸、

位置偏差等应符合设计要求。

5.5.2  钢承口在混凝土锚固段内侧应采取预埋遇水膨胀胶条、制作止水钢带或其它防渗水措施。

5.6 管材成型

5.6.1  新成型的管材应采用蒸汽养护等加速养护工艺，养护工艺要求宜按 GB/T 31387、T/CBMF 127

的相关规定执行。

5.6.2  在下列情况下，管材允许进行修补：

a) 表面凹坑、粘皮、麻面、蜂窝深度不超过壁厚的 1/5，其最大值不超过 10 mm，且总面积不超过

2

b) 模具合缝处漏浆深度不超过壁厚的 1/5，其最大值不超过 10 mm，且最大长度不超过管长的 1/5；

c) 端面损坏纵长度不超过 100 mm，环向长度不超过表 3 规定的限值。

表3 端面损坏环向长度限值

单位为毫米

8

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 |  | ≥100MPa |
| 2 | 抗弯强度 |  | ≥14.0MPa |
| 3 | 抗渗等级 |  | ≥P12 |
| 4 | 抗氯离子渗透性 | 氯离子扩散系数（DRCM） | -12 2 ≤0.40×10 m /s |
|  |  | 电通量法（Q） | ≤100C |
| 5 | 抗硫酸盐等级 |  | ≥KS120 |
| 注：设计无明确要求时，抗氯离子渗透性可选择其中1项指标满足。 |  |  |  |

ｏｍ

标

准

．ｃ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

下

载

T/SCJC P05—2023

5.7 接口密封

5.7.1  管材接口应采用双胶圈柔性接口实现密封，管材接口的密封压力应符合表 1 中注 1 的要求。

5.7.2  橡胶密封圈的压缩率和周长应根据橡胶材质、胶圈截面形状和管径大小选用。压缩率宜取 35%～

45%，周长宜为插口工作面周长的 0.78～0.88 倍。

6  技术要求

6.1 管体混凝土

6.1.1  管体混凝土的力学性能和耐久性指标应符合表 4 的规定。

表4 	制管用 UHPC 性能要求

6.1.2  管材出厂时的混凝土抗压强度不应低于设计强度值的 85%。

6.2 外观质量

6.2.1  管材内、外表面及端面应平整，管子应无粘皮、麻面、蜂窝、塌落、露筋、空鼓、缺棱掉角，

气孔或局部凹坑深度不应大于 5 mm。管模具合缝处不应漏浆。

6.2.2  管材内、外表面不应有裂缝，但表面龟裂不在此限。

6.3 尺寸偏差

管材各部位的尺寸偏差应符合表5的规定。

6.4 内水压力

6.4.1  管材的内水压力检验值不应低于表 1 规定的内水压力要求。

6.4.2  管材在进行内水压力检验时，管体在检验内水压力下不允许出现潮片、渗漏等现象。

6.5 外压荷载

6.5.1  管材的外压荷载检验值不应低于表 1 的规定

9

| 公称内径 D0 | 管体尺寸 |  |  | 接口尺寸 |  | 弯曲度 | 端面倾斜 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D0 | t | L | D1、D2 | L1、L2 |  | 开槽施工 | 顶进施工 |
| 300～800 | ±3 | +3 -2 | ±10 | ±2 | ±3 | ≤0.3%L | ≤10 | ≤3 |
| 900～1500 | ±5 | +5 -3 | ±12 | ±2 | ±3 |  | ≤1%D0，且 ≤15 |  |
| 1600～2400 | ±6 | +6 -4 | ±12 | ±2 | ±3 |  |  | ≤4 |
| 2600～4000 | ±8 | +8 -5 | ±12 | ±2 | ±3 |  |  | ≤5 |

下

准

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

载

T/SCJC P05—2023

6.5.2  管材在进行外压荷载检验时：在规定的裂缝荷载检验值下，管壁出现的裂缝宽度不应大于 0.2 mm；

在规定的破坏荷载检验值下，管子不应失去承载能力。

表5  管材各部位的尺寸允许偏差

单位为毫米

6.6 接口水压试验

在表1规定的检验压力下，管材接口不应出现渗漏。

6.7 保护层厚度

管体钢筋的混凝土保护层厚度应满足以下要求：

a) 管体环向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于 20 mm；

b) 管体钢筋笼内层纵向钢筋的混凝土保护层厚度不应小于 15 mm。

6.8 防腐

6.8.1  钢制件的防腐

管体所有钢制件的外露部分应采取防腐措施加以防护，并应符合GB/T 50046的规定。防腐完成后的

表面应平整、光洁。

6.8.2  管体的防腐

6.8.2.1 当管材用于输送具有腐蚀性的介质和（或）铺设于含有腐蚀性介质的环境中时，应按 GB/T

50476、GB/T 50046 的规定对管体进行耐久性设计，并提出控制指标。当设计无要求时，管体耐久性指

标不得低于表 4 的要求。

6.8.2.2 当设计要求采用防腐涂层等附加防腐措施时，应按设计要求执行。

7  试验方法

7.1 试验设备

试验用主要仪器和量具应符合 GB/T 16752 的规定。接口水压试验的仪器和量具应符合 GB/T 15345

的规定。

7.2 试验项目

10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/478015137061006040