Ics 77．120．99

ccs H  14

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40795．2 — 2021

鋼铺金属及其化合物化学分析方法 第 2 部分：稀土量的测定

chemicalanalysismethodsoflanthanum-cerium metalsandtheir compounds— Part2：Determinationofrareearthcontent

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40795．2 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件是 GB／T 40795《鋼钠金属及其化合物化学分析方法》的第 2 部分。GB／T 40795  已经发布 了以下部分：

—第 1 部分：钠量的测定    硫酸亚铁钱滴定法。

—第 2 部分：稀土量的测定。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国稀土标准化技术委员会(SAC／TC 229)提出并归口。

本文件起草单位：中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、包头稀土研究院、包头华美稀土高科   有限公司、国标(北京)检验认证有限公司、击州晨光稀土新材料股份有限公司、广东珠江稀土有限公司、 钢研纳克检测技术股份有限公司、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、乐山有研稀土新材料有限   公司。

本文件主要起草人：曹俊杰、李淑萍、都业俭、于 亚 辉、刘 丹 娜、薛 建 萍、刘 志 宏、田 佳、施 意 华、 凌乐玖、宋伟新、陆翠欣、文涛、张玉龙、邓柿。

犌B／犜 40795．2 — 2021

引       言

鋼钠金属及其化合物系列产品 目前在国内市场上占有较大的份额，国际贸易的需求量也很大，未来 市场需求仍有望进一 步增长。鋼钠金属是生产锦氢电池所用的稀土储氢合金的主要原料，随着新能源 汽车行业的发展，以鋼钠金属代替金属钠用于稀土储氢合金的生产已经成为一种趋势。同时，鋼钠化合 物产品是产量最大的稀土产品，主要用于新型抛光粉、石油催化裂化剂等生产。建立鋼钠金属及其化合 物中钠量、稀土量的测定方法，可满足相关生产和贸易的基本需求，规范相关产品的检测流程，给出精密 度要求，从而提高检测数据的可比性，减少供需双方关于检测结果的纠纷，也有利于规范相关产品的质 量控制，促进其应用。

《鋼钠金属及其化合物化学分析方法》由两个部分组成。

—第 1 部分：钠量的测定    硫酸亚铁钱滴定法；

—第 2 部分：稀土量的测定。

两个部分之间，针对钠量的检测是重叠的。第 1 部分，以硫酸亚铁钱滴定法测定鋼钠金属及其化 合物中钠含量，适用于较高含量的钠或氧化钠量的测定；第 2 部分，以 ICP-OES 方法，先测定稀土杂质 量，然后以差减法测定鋼、钠量，稀土杂质元素分析下限低，便于全面了解、追踪鋼钠金属及其化合物系 列产品中各稀土元素量的分布。当两个部分针对钠量测定范围重叠时，考虑到硫酸亚铁钱滴定法精度 较高，仲裁方法宜选择该方法。

犌B／犜 40795．2 — 2021

鋼铺金属及其化合物化学分析方法

第 2 部分：稀土量的测定

1     范围

本文件规定了鋼钠金属及其化合物中稀土量的测定方法。

本文件适用于鋼钠金属、氧化鋼钠、碳酸鋼钠、氯化鋼钠中各稀土量的测定，测定范围见表 1 。 表 1     测定范围

| 试料 | 测定范围(质量分数) ％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化鋼 | 氧化钠 | 氧化谱、氧化钮、 氧化衫(各量) | 氧化销、氧化钉、氧化试、氧化铺、氧化钦、 氧化餌、氧化链、氧化億、氧化鴿、氧化钮(各量) |
| 鋼钠金属 | 20．00 ~ 40．00 | 60．00~ 80．00 | 0．004 0 ~0．50 | 0．002 0 ~0．50 |
| 氧化鋼钠 |  |  |  |  |
| 碳酸鋼钠 |  |  |  |  |
| 氯化鋼钠 |  |  |  |  |
| 注：鋼钠金属的测定范围与氧化鋼钠、碳酸鋼钠和氯化鋼钠测量范围中各相应稀土氧化物的质量分数相同，以稀 土元素质量分数计。 |  |  |  |  |

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于 本文件。

GB／T 8170    数值修约规则与极限数值的表示和判定

3    术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4    方法原理

试料以硝酸溶解，在稀硝酸介质中，以氫等离子体光源激发，进行光谱测定，其中除鋼、钠外的其他 各稀土元素的含量采用基体匹配法测定，计算其总含量，随后用差减法计算鋼、钠总含量，再用归一法分 别计算鋼、钠的含量。

犌B／犜 40795．2 — 2021

5    试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯及以上试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5．1     硝酸(ρ ＝ 1．42 g／mL) 。

5．2    过氧化氢(30％) 。

5．3    硝酸(1＋1) 。

5．4    硝酸(1＋19) 。

5．5    鋼钠标准贮存溶液 Ⅰ：称取 1．000 0 g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化鋼[狑(REO) ＞99．5％，狑(La2 O 3／ REO) ＞99．999％]和 4．000  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钠[狑(REO) ＞99．5％，狑(CeO 2／REO) ＞   99．999％]，置于 200 mL烧杯中，加入 50 mL硝酸(5．3)，10 mL过氧化氢(5．2)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 50 mg 氧化鋼钠。

5．6    鋼钠标准贮存溶液 Ⅱ：称取 1．250 0 g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化鋼[狑(REO) ＞99．5％，狑(La2 O 3／ REO) ＞99．999％]和 3．750  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钠[狑(REO) ＞99．5％，狑(CeO 2／REO) ＞   99．999％]，置于 200 mL烧杯中，加入 50mL 硝酸(5．3)，10 mL 过氧化氢(5．2)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 50 mg 氧化鋼钠。

5．7    鋼钠标准贮存溶液 Ⅲ：称取 1．500 0 g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化鋼[狑(REO) ＞99．5％，狑(La2 O 3／ REO) ＞99．999％]和 3．500  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钠[狑(REO) ＞99．5％，狑(CeO 2／REO) ＞ 99．999％]置于 200 mL烧杯中，加入 50 mL硝酸(5．3)，10 mL过氧化氢(5．2)，低温加热至溶解完全，冷 却至室温后移入 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 50 mg 氧化鋼钠。

5．8    鋼钠标准贮存溶液 Ⅳ：称取 1．750 0 g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化鋼[狑(REO) ＞99．5％，狑(La2 O 3／ REO) ＞99．999％]和 3．250  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钠[狑(REO) ＞99．5％，狑(CeO 2／REO) ＞   99．999％]，置于 200 mL烧杯中，加入 50 mL硝酸(5．3)，10 mL过氧化氢(5．2)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 50 mg 氧化鋼钠。

5．9    鋼钠标准贮存溶液 Ⅴ：称取 2．000 0 g 经 950  ℃灼烧 1 h 的氧化鋼[狑(REO) ＞99．5％，狑(La2 O 3／ REO) ＞99．999％]和 3．000  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钠[狑(REO) ＞99．5％，狑(CeO 2／REO) ＞   99．999％]，置于 200 mL烧杯中，加入 50 mL硝酸(5．3)，10 mL过氧化氢(5．2)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 50 mg 氧化鋼钠。

5．10    鋼钠标准贮存溶液 Ⅵ：称取 2．250 0 g 经 950 ℃灼烧 1 h 的氧化鋼[狑(REO) ＞99．5％，狑(La2 O 3／ REO) ＞99．999％]和 2．750  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钠[狑(REO) ＞99．5％，狑(CeO 2／REO) ＞   99．999％]，置于 200 mL烧杯中，加入 50 mL硝酸(5．3)，10 mL过氧化氢(5．2)，低温加热至溶解完全， 冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 50 mg 氧化鋼钠。

5．1 1     氧化谱标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化谱[狑(REO) ＞99．5％，狑(Pr6 O 11／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化谱。

5．12    氧化钮标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钮[狑(REO) ＞99．5％，狑(Nd2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化钮。

5．13    氧化衫标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化衫[狑(REO) ＞99．5％，狑(Sm2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化衫。

5．14    氧化销标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化销[狑(REO) ＞99．5％，狑(Eu2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入

犌B／犜 40795．2 — 2021

100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化销。

5．15    氧化乱标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化乱[狑(REO) ＞99．5％，狑(Gd2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化乱。

5．16    氧化试标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化试[狑(REO) ＞99．5％，狑(Tb4 O 7／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化试。

5．17    氧化铺标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化铺[狑(REO) ＞99．5％，狑(Dy2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化铺。

5．18    氧化钦标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钦[狑(REO) ＞99．5％，狑(Ho2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化钦。

5．19    氧化餌标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化餌[狑(REO) ＞99．5％，狑(Er2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化餌。

5．20    氧化链标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1 h 的氧化链[狑(REO) ＞99．5％，狑(Tm2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化链。

5．21     氧化億标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化億[狑(REO) ＞99．5％，狑(Yb2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化億。

5．22    氧化鴿标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化鴿[狑(REO) ＞99．5％，狑(Lu2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化鴿。

5．23    氧化钮标准溶液：称取 0．100  0  g 经 950  ℃灼烧 1  h 的氧化钮[狑(REO) ＞99．5％，狑(Y2 O 3／ REO) ＞99．999％]于 100 mL烧杯中，加 10  mL 硝酸(5．3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温后移入 100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1 mL含 1 mg 氧化钮。

5．24    混合稀土标准溶液：分别移取 5．00 mL单一 稀土标准溶液(5．11~5．23) 于 100  mL 容量瓶中，补 加 2 mL硝酸(5．3)，以水稀释至刻度，混匀。此溶液 1  mL含各单 一 稀土氧化物分别为 50 μg。再将此 溶液稀释成 1 mL含各单一稀土氧化物分别为 1 μg 的标准溶液。

5．25    氫气(体积分数 ≥99．99％) 。

6    仪器设备

电感鹅合等离子体发射光谱仪。

在仪器最佳工作条件下，凡达到下列指标者均可使用：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/485104310212011111