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地基处理强夯专项施工方案

[bookmark: _Toc249240141]第一章 编制说明
[bookmark: _Toc249240142]第一节  工程概述
东风神宇车辆有限公司新工厂建设项目总装车间地基处理方式接受强夯工艺。 
[bookmark: _Toc249240143]其次节  编制依据
1、编制所依据的资料及有关文件；
2、地基处理施工图。
3、地基处理设计施工说明。
4、工程详细勘察报告。
5、编制所依据的标准及规范 
6、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002；
7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；
8、《工程测量规范》GB50026-93；
9、《建筑机械运用平安技术规程》JGJ33-2002；
10、《施工现场临时用电平安技术规范》JG46-88；
11、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GBJ50300-2001）；
[bookmark: _Toc249240144]第三节  施工组织设计编制的指导思想
1、编制原则
2、确保质量，实现工程施工质量优良；
3、确保平安，实现平安施工无事故；
4、确保工期，实现工程在支配工期内完成；
5、确保文明施工；
6、分部（分项）工程竣工验收合格率为100%；
7、产品交付合格率100%；
[bookmark: _Toc249240145]其次章 工程概况
[bookmark: _Toc249240146]第一节  工程名称：东风神宇车辆有限公司新工厂建设项目总装车间地基处理
[bookmark: _Toc249240147]其次节  工程地点：十堰市张湾工业新区
[bookmark: _Toc249240148]第三节  工程规模：总面积约42000㎡

[bookmark: _Toc249240149]第三章 强夯现场试验
1、为了确定施工参数和施工工艺以及施工质量检验方法，首先应在拟建场地内原位进行强夯试验。
2、通过强夯试验，提出工程施工用各项参数，求出每打一遍基坑的下沉量，求出将土壤夯实到最终总沉降量时所需的夯打遍数，实测夯击点及四周土体的变形态况，测试土中孔隙水压力的消散速度，以确定两遍之间的间隔时间，检验有效加固深度及承载力沉降状况。
[bookmark: _Toc249240150]第四章 强夯施工方案
[bookmark: _Toc249240151]第一节 试夯施工方案
   （1）施工准备：绘制强夯区域试夯图，试夯区域场地平整，清楚地上地下障碍物，施工机械进场，机械组装，为了便于机械行走试夯施工，试夯场地平整范围必需大于试夯布点范围。
   （2）施工机具选择：依据强夯试验技术条件要求，试夯机具选用：3000KN.M试夯选用25T履带吊车，门式龙门架，夯锤选用20T铸铁锤，锤径2m，自动脱钩装置。
   下辅试夯施工主要机具设备进场一览表：
	机械设备名称
	规格型号
	数量
	目前状况

	25吨履带吊
	W2001
	1台
	良好

	夯锤20吨
	铸铁
	2个
	良好

	强夯支架
	
	1套
	良好

	水准仪
	DSZ-3
	1台
	良好

	经纬仪
	GTS-332N
	1台
	良好



（3）试夯施工方案
    依据地质勘探报告，3000KN.M试夯分别在其夯区内试夯，试夯施工参数如下：
	种类
	夯击遍数
	单击夯击
能KN.M
	锤重
T
	落距
M
	夯距
M
	布点形式
	单点夯击数
	停锤标准

	3000
KN.M
强夯
	第一遍
	3000
	18T
	16
	4
	正方
	13
	不小于设计单点夯击数，最终两击平均沉降不大于5cm

	
	其次遍
	3000
	18T
	16
	4
	
	13
	

	
	满夯
	3000
	18T
	8
	锤印搭接
	满拍
	3
	不小于设计单点夯击数



    3000KN.M试夯接受正方形布点，夯点间距4000mm。分二遍主夯、一遍副夯。
第一遍主夯点A夯击能为3000KN.M，锤重20T，吊高16m。夯击数不小于13击并依据最终两击平均下沉量不大于5cm，确定最佳夯击数。
   依据场地实际状况确定间隔期
   其次遍夯打主夯点B，夯击能为3000KN.M，锤重18T，吊高16m。夯击数不小于13击并依据最终两击平均下沉量不大于5cm，确定最佳夯击数。
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