ICS 91.080.30

CCS P 24

DB37

山	东	省	地	方	标	准

DB 37/T 2369－2022

代替 DB 37/T 2369－2013

砂浆片局压法检测砌筑砂浆强度技术规程

Technical specification for testing strength of masonry mortar by mortar piece of

local pressure method

（报批稿）

20** - ** - **发布	20** - ** - **实施

山东省市场监督管理局	发 布

DB37/T 2369－20**

目  次

前言...................................................................................................................................................................... 	II

引言..................................................................................................................................................................... 	III

1 范围................................................................................................................................................................. 	1

2 规范性引用文件............................................................................................................................................	1

3 术语和定义..................................................................................................................................................... 	1

4 符号................................................................................................................................................................. 	2

5 局压仪............................................................................................................................................................. 	2

5.1 基本要求................................................................................................................................................. 	2

5.2 技术要求................................................................................................................................................. 	3

5.3 校准.......................................................................................................................................................... 	3

5.4 保养.......................................................................................................................................................... 	3

6 检测技术......................................................................................................................................................... 	4

6.1 一般规定................................................................................................................................................. 	4

6.2 检测.......................................................................................................................................................... 	5

7 测强曲线......................................................................................................................................................... 	6

7.1 适用条件................................................................................................................................................. 	6

7.2 制定专用测强曲线或通过试验进行修正............................................................................................. 	6

7.3 按 JGJ/T 70－2009 要求制作试块（砂浆试模带底模）测强曲线....................................................	6

7.4 按 JGJ/T 70－2009 实施前的标准要求制作试块（砂浆试模不带底模）测强曲线........................ 	7

8 砂浆强度的推定............................................................................................................................................	7

8.1 砂浆强度平均值、标准差及变异系数................................................................................................. 	7

8.2 异常数据判断和处理.............................................................................................................................	7

8.3 变异系数限值.........................................................................................................................................	7

8.4 单个构件检测砂浆强度推定值.............................................................................................................	8

8.5 按批抽样检测砂浆强度推定值.............................................................................................................	8

8.6 砌筑砂浆强度超出检测范围的表述.....................................................................................................	8

附录 A（规范性） 专用测强曲线的制定方法..............................................................................................	9

附录 B（规范性） 异常数据分析和处理..................................................................................................... 	11

附录 C（规范性） 格拉布斯检验临界值表................................................................................................	13

参考文献............................................................................................................................................................. 	14

I

DB37/T 2369－2013

前  言

本文件按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

本文件代替DB37/T 2369－2013《砂浆片局压法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》，与DB37/T 2369

－2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a） 更改了单个构件术语（见3.3，2013年版的3.3）；

b） 更改了表2中注1、注2、注3的内容（见6.1.3表1，2013年版的6.1.3表1）；

c） 更改了测区布置要求，增加测区间距（见6.1.4，2013年版的6.1.4）；

d） 更改了对取样部位的要求（见6.1.5.1，2013年版的6.1.5.1）；

e） 删除了6.4注意事项，相关内容调整到引言中（见2013年版的6.4）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省住房和城乡建设厅提出、归口并组织实施。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——DB37/T 2369－2013

II

DB37/T 2369－20**

引  言

为规范山东地区砂浆片局压法检测砌筑砂浆抗压强度的方法，保证检测精度，山东省建筑科学研究

院有限公司会同有关单位经调查研究，认真总结实践经验，参考国家有关标准，并广泛征求意见，编制

出本文件。

新建结构砌筑砂浆抗压强度的检测与评定应按GB 50203的有关规定执行，对既有结构砌筑砂浆强

度有怀疑或争议时，可按本文件进行检测，检测结果可作为评价砌筑砂浆强度的依据。

现场检测作业，应遵守有关安全技术及劳动保护规定；采用砂浆片局压法检测砌筑砂浆抗压强度，

除应符合本文件的规定外，尚应符合国家有关标准的规定。

III

DB37/T 2369－20**

砂浆片局压法检测砌筑砂浆强度技术规程

1  范围

本文件规定了砂浆片局压法检测砌筑砂浆抗压强度的术语、定义、局压仪技术要求、检测技术、测

强曲线和检测数据分析处理。

本文件适用于采用砂浆片局压法进行砌筑砂浆抗压强度的检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 50203－2011	砌体结构工程施工质量验收规范

GB/T 4883 数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理

JGJ/T 70－2009 建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ/T 98 砌筑砂浆配合比设计规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

砂浆片局压法  the method of local compression on mortar flake

通过检测砌筑砂浆的局压荷载值及有关参数来推定砌筑砂浆抗压强度的方法。

3.2

检测批 inspection lot

砌筑砂浆强度等级相同，原材料、配合比、施工工艺、养护条件基本一致且龄期相近，总量不大于

250 m3的砌体构成的检测对象。

3.3

单个构件  individual member

同楼层的独立柱或同楼层同自然间同轴线面积不大于25 m2的墙体。

3.4

测区  testing zone

在构件上，按检测方法要求布置的检测区域。

3.5

测区砂浆强度换算值 conversion strength of testing zone

由局压荷载值和砂浆片厚度通过测强曲线计算得到的砌筑砂浆抗压强度值。相当于被测构件测试部

位在所处条件及龄期下，边长为70.7 mm立方体砂浆试块的抗压强度值。

1

DB37/T 2369－2013

3.6

砂浆强度推定值 estimated strength of mortar

按照GB 50203－2011及此标准实施前相关标准中有关规定，对各测区强度换算值进行整理后，得

出检测批或单个构件的砌筑砂浆强度值。

4  符号

下列符号适用于本文件。

A：砂浆片受压面积，取78.54 mm2。

f c,i ：对应于第i组试块的同一砌体砂浆局压强度值按回归方程式计算的强度换算值。

fcu,e ：构件或检测批砂浆强度推定值。

f cu,i ：第i测区的砂浆强度换算值。

f cu,min ：构件或检测批砂浆强度换算值中的最小值。

fi. j ：第i测区第j个砂浆片的局压强度值。

fi,m ：第i测区局压强度平均值。

f m.i ：由第i组砌体砂浆试块抗压试验得出的砂浆强度值。

'

Gn 、 Gn ：格拉布斯检验统计量。

G0.975 、 G0.995 ：格拉布斯检验临界值。

m fcu ：构件或检测批砂浆强度换算值平均值。

N i, j ：第i测区第j个砂浆片的局压荷载值。

s fcu ：构件或检测批砂浆强度换算值的标准差。

δ：构件或检测批砂浆强度换算值的变异系数。

r ：回归方程式的强度平均相对误差（%）。

i, j ：第i测区第j个砂浆片厚度换算系数。

5  局压仪

5.1 基本要求

局压仪应包括反力架、测力系统、圆平压头、对中自调平系统、数显测读系统、加载手柄和集灰盒

等部分（图1）。

2

DB37/T 2369－20**

说明：

1——反力架；

2——集灰盒；

3——加载手柄；

4——压力传感器；

5——数显测读系统；

6——圆平压头；

7——对中自调平系统。

图1 局压仪示意图

5.2 技术要求

局压仪应满足下列技术要求：

a)  具有产品出厂合格证；

b)  整体结构应有足够强度和刚度；

c)  局压仪用圆平压头的直径应为（10±0.05）mm，额定行程应不小于 18 mm；

d)  局压仪应设有对中自调平系统；

e)  局压仪的极限压力应不小于 5000 N；

f)  数显测读系统示值的最小分度值应不大于 1 N，且数显测读系统应具有峰值保持功能，同时宜

具有断电保持功能；

g)  测力系统的力值相对误差不应大于±2% ；

h)  局压仪的使用环境温度宜为 5 ℃～35 ℃，数显测读系统应放置在阴凉干燥处，严禁与水接触。

5.3 校准

当具有下列情况之一时，局压仪应进行校准，校准结果应符合本文件第5.2条的规定：

a)  新局压仪启用前；

b)  达到校准有效期（建议有效期为 1 年）；

c)  遭受严重撞击、跌落、振动等损伤；

d)  数显测读系统维修后；

e)  对检测结果有怀疑或争议时。

5.4 保养

局压仪应定期保养，并应符合下列规定：

3

| 检验批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  | 检验批的容量 | 检测类别和样本最小容量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 9～15 | 2 | 3 | 5 | 51～90 | 5 | 13 | 20 |
| 16～25 | 3 | 5 | 8 | 91～150 | 8 | 20 | 32 |
| 26～50 | 5 | 8 | 13 | 151～280 | 13 | 32 | 50 |
| 注1：检测类别A是放宽检测情况，适用于施工资料完善，已有砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果合格，已获 得资料均显示砌筑砂浆强度符合要求的情况； 注2：检测类别B是正常检测情况，适用于施工资料完善，已有砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果合格，对实 体结构砌筑砂浆强度有怀疑，或砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果缺失的情况； 注3：检测类别C是加严检测情况，适用于施工资料不完善，或已有砌筑砂浆立方体试块抗压强度检测结果不合格， 或已发现实体结构存在问题较多的情况。 注4：无特别说明时，样本单位为构件。 |  |  |  |  |  |  |  |

DB37/T 2369－2013

a)  使用过程中，宜避免灰尘沾污仪器，若沾污灰尘应予清除；

b)  机械转动摩擦部位应保持润滑；

c)  使用后应清理干净；

d)  不用时应予遮盖防护，并应使圆平压头处于不受荷载状态。

6  检测技术

6.1 一般规定

6.1.1  检测前宜收集的资料

资料应包括：

a)  工程名称及设计单位、施工单位、建设单位和监理单位名称；

b)  结构或构件名称、外形尺寸、数量及砌筑砂浆强度等级；

c)  原材料试验报告、砂浆配合比等；

d)  施工时材料计量情况、养护情况及施工日期等；

e)  必要的设计图纸和施工记录；

f)  存在的质量问题及检测原因。

6.1.2  检测方式选择

6.1.2.1 检测砌筑砂浆抗压强度采用下列两种方式：

a)  单个构件检测：适用于单独的砌体结构或构件的检测；当检测批样本容量少于 9 个时，按单个

构件检测，单个构件检测结论不得扩大到未检测的构件或范围；

b)  按批抽样检测：适用于检测批砌体结构检测。

6.1.2.2 大型结构施工顺序、位置等划分为若干个检测区域，每个检测区域作为一个独立构件，每个

检测区域面积不宜大于 25 m2，根据检测区域数量及检测需要，选择检测方式。

6.1.3  按批抽样检测

按批抽样检测时，应进行随机抽样，且抽测构件最小数量应符合表1的规定。

表1 检验批最小样本容量

4

DB37/T 2369－20**

6.1.4  测区布置的规定

测区布置应符合下列要求：

a)  单个构件检测时，测区数不应少于 3 个；对尺寸较小的构件，测区数量可适当减少；

b)  按批抽样检测时，应根据被测构件的面积及砌筑砂浆质量状况，每个独立构件应布置 1～3 个

测区，检测批测区总数不得少于 10 个；

c)  测区间距不应大于 2 m，测区距离构件底部不应大于 0.5 m。

d)  当一片墙体布置 2 个或 2 个以上的测区时，宜沿墙高均匀分布，每个测区的面积不宜小于 0.5 m2；

e)  薄弱部位应布置测区，测区应标有清晰的编号，必要时应在记录纸上绘制测区布置示意图和描

述外观质量情况。

6.1.5  取样规定

6.1.5.1 取样部位尽量避开独立砖柱、长度小于 1 m 的墙体，必要时应对取样砌体采取保护措施，取

样部位砌筑砂浆应饱满，应在水平灰缝中取样，并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边

缘。

6.1.5.2	随机在测区的单块砖大面上取下原状砌筑砂浆片，砂浆片厚度应为 8 mm～16 mm，直径 30

mm~40 mm，砂浆片两平面应相对平行，每一测区取样不少于 6 片，同一条灰缝取样不宜多于 2 个。

6.1.5.3 砂浆片应编号后放入密封袋内，不得挤压碰撞。

6.2 检测

6.2.1  砂浆片外观尺寸要求

用于局压试验的砂浆片应符合下列要求：

a)  制作的砂浆片最小中心线长度不应小于 30 mm；

b)  砂浆片受压面应平整、无缺陷；

c)  砂浆片受压面的砂粒、砖屑、浮尘等应予清除；

d)  砂浆片应在自然干燥的状态下进行检测，当砂浆试样潮湿时，应自然晾干。

6.2.2  操作步骤

6.2.2.1 在局压作用面内选择 3 个部位测量厚度，取其平均值作为砂浆片厚度，精确至 0.1 mm。

6.2.2.2 在局压仪的两个圆平压头表面，宜各贴一片厚度小于 1 mm、面积略大于圆平压头的薄橡胶

垫。启动局压仪，测读系统应设置为峰值保持状态。

6.2.2.3 砂浆片应垂直对中放置在局压仪的两个压头之间，压头作用面边缘至砂浆片边缘的最小距离

不宜小于 10 mm。

6.2.2.4 对砂浆片进行加荷试验时，加荷速率宜控制在（10～20）N/s，直至砂浆片破坏，记录局压荷

载值，精确至 1 N。

6.2.3  局压强度计算

6.2.3.1 砂浆片的局压强度应按公式（1）计算：

fi, j  i, j

N i, j

A

..........................................................................	（1）

式中：

5

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508006127110006035