ICS 91.140.90

Q 78

中   国

电   梯

协   会   标   准

T/CEA 0024—2021

|  | 电梯用不锈钢装饰板 Stainless steel decorative plate for elevator |  |
| --- | --- | --- |

| 2021- 10-29 发布 |  | 2022-05-01 实施 |
| --- | --- | --- |

目    次

前言 	II

1   范围 	1

2   规范性引用文件 	1

3   术语和定义 	2

4   订货内容 	2

5   尺寸、外形、重量及允许偏差 	3

6   技术要求 	4

7   试验方法 	8

8   出厂检验 	10

9   包装、标志及质量证明书、运输、贮存 	11

附录  A 不锈钢物理性能 	12

前    言

本文件按 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第 1 部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件所要求达到的性能指标，应由采用本文件的制造企业在设计制造过程中自行进行验证测试， 并对销售的产品作产品符合性声明。

本文件由中国电梯协会提出并归口。

本文件由中国电梯协会负责解释。

本文件主要起草单位：青拓集团有限公司、通力电梯有限公司、海门市森达装饰材料有限公司、迅 达(中国) 电梯有限公司、巨人通力电梯有限公司、宏旺投资集团有限公司、西继迅达电梯有限公司、 康力电梯股份有限公司、无锡华美集团有限公司、快客电梯有限公司、建研机械检验检测( 北京) 有 限公司、张家港市勇乐不锈钢有限公司、张家港泰浦金属科技有限公司、广东省特种设备检测研究院东 莞检测院、蒂升电梯(中国) 有限公司。

本文件主要起草人： 周庆龙、张春华、张子峰、江来珠、姚萃、沈夏、李佼、赵亚培、徐旭洋、王 忠、邵灵明、韩超、黄涛、季永兴、施健、殷彦斌、于海平。

电梯用不锈钢装饰板

1  范围

本文件规定了电梯常用不锈钢装饰板的牌号、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、 检验规则、包装、标志及质量证明书。

当技术协议或合同规定与本文件规定不一致时， 应以技术协议或合同规定为准。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件， 其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本 文件。

GB/T 222    钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.4  GB/T 223.11 GB/T 223.16 GB/T 223.18 GB/T 223.23 GB/T 223.25 GB/T 223.26 GB/T 223.28 GB/T 223.37 GB/T 223.60 GB/T 223.62 GB/T 223.63 GB/T 223.68 GB/T 223.69

钢铁及合金  锰含量的测定  电位滴定或可视滴定法

钢铁及合金  铬含量的测定  可视滴定或电位滴定法

钢铁及合金化学分析方法  变色酸光度法测定钛量

钢铁及合金化学分析方法  硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

钢铁及合金  镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法

钢铁及合金化学分析方法  丁二酮肟重量法测定镍量

钢铁及合金  钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

钢铁及合金化学分析方法  α-安息香肟重量法测定钼量

钢铁及合金  氮含量的测定  蒸馏分离靛酚蓝分光光度法

| 钢铁及合金化学分析方法 钢铁及合金化学分析方法 钢铁及合金化学分析方法 钢铁及合金化学分析方法 | 高氯酸脱水重量法测定硅含量 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 |
| --- | --- |

钢铁及合金  碳含量的测定  管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 228.1    金属材料  拉伸试验  第1部分：室温试验方法

GB/T 247    钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 2975    钢及钢产品  力学性能试验取样位置及试样制备

GB/T 3280    不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4340.1    金属材料  维氏硬度试验  第1部分： 试验方法

GB/T 5270—2005  金属基体上的金属覆盖层  电沉积和化学沉积层  附着强度试验方法评述 GB/T 6461  金属基体上金属和其它无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 9754    色漆和清漆  不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定 GB/T 10125    人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

GB/T 11170    不锈钢  多元素含量的测定  火花放电原子发射光谱法(常规法) GB/T 20066    钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

GB/T 20123    钢铁  总碳硫含量的测定  高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法) GB/T 20124    钢铁  氮含量的测定  惰性气体熔融热导法(常规方法)

GB/T 20878  不锈钢和耐热钢  牌号及化学成分

YB/T 081    冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定

YB/T 4333    抗指纹不锈钢装饰板

T/CISA 046    铬-锰-镍-氮系奥氏体不锈钢冷轧钢板和钢带

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

基板  stainless steel substrate

直接使用或用于后续表面加工的冷轧固溶板。

3.2

装饰板  decorative stainless steel plate

基板经过表面后续处理加工， 满足装饰效果的钢板，包括：

3.2.1

磨砂板  frosted stainless steel plate

通过砂轮、砂带等研磨材料进行抛磨加工，形成具有各种纹路的装饰板。 3.2.2

镜面板  mirror-like stainless steel plate

通过研磨抛光获得镜面效果的装饰板。

3.2.3

镀色板  color plating stainless steel plate

通过化学或物理方法，使表面获得不同颜色效果的装饰板。

3.2.4

压纹板  grained stainless steel plate

通过轧辊或模具加工，使表面获得不同纹路效果的装饰板。

3.2.5

蚀刻板  etched stainless steel plate

通过化学蚀刻或电解蚀刻处理，使表面获得不同纹理图案效果的装饰板。 3.2.6

抗指纹板  anti-fingerprint stainless steel plate

通过喷覆或涂覆生产工艺， 使表面具有抗氧化、易清洁、抗污染等功能的保护层装饰板。 3.2.7

其他装饰板 other decorative stainless steel plate

以上定义未列出的装饰板。

4  订货内容

按照本文件订货的合同或订单应包括下列内容：

a)    标准编号；

b)    产品名称；

c)     牌号或统一数字代号；

d)    尺寸及精度；

e)     交货的重量(数量) ；

f)     表面加工类型；

g)    交货状态(如包装方式等)；

h)    用途；

i)     其他特殊要求。

5  尺寸、外形、重量及允许偏差

5.1  尺寸及允许偏差

基板的尺寸及允许偏差应符合表 1、表 2 的规定。

表 1    长度、宽度及允许偏差

单位为毫米

| 项目 | 尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ＜1000 | 0~2.0 |
|  | 1000~＜4000 | 0~3.0 |
| 宽度 | ＜1000 | 0~1.0 |
|  | ≥1000 | 0~2.0 |

如遇特殊要求，根据供需双方协商约定。

表 2    厚度及允许偏差

单位为毫米

| 公称厚度 | PT.A (普通精度) |  | PT.B (较高精度) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称宽度 |  | 公称宽度 |  |  |
|  | ＜1250 | 1250~2100 | 600~＜1000 | 1000~＜1250 | 1250~2100 |
| 0.10~＜0.25 | ±0.03 | — | — | — | — |
| 0.25~＜0.30 | ±0.04 | — | ±0.038 | ±0.038 | — |
| 0.30~＜0.60 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.05 |
| 0.60~＜0.80 | ±0.07 | ±0.09 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 |
| 0.80~＜1.00 | ±0.09 | ±0. 10 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.07 |
| 1.00~＜1.25 | ±0. 10 | ±0. 12 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 |

| 1.25~＜1.60 | ±0. 12 | ±0. 15 | ±0.07 | ±0.08 | ±0. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.60~＜2.00 | ±0. 15 | ±0. 17 | ±0.09 | ±0. 10 | ±0. 12 |
| 2.00~＜2.50 | ±0. 17 | ±0.20 | ±0. 10 | ±0. 11 | ±0. 13 |
| 2.50~＜3.15 | ±0.22 | ±0.25 | ±0. 11 | ±0. 12 | ±0.14 |
| 3.15~＜4.00 | ±0.25 | ±0.30 | ±0. 12 | ±0. 13 | ±0. 16 |
| 4.00~＜5.00 | ±0.35 | ±0.40 | — | — | — |
| 5.00~＜6.00 | ±0.40 | ±0.45 | — | — | — |

基板的厚度要求应符合 PT.A  (普通精度) 的规定，如需方有特殊要求， 可协商执行 PT.B  (较高精

度) 的规定。

5.2  外形及允许偏差

基板的外形及允许偏差应符合表 3 的规定。

表 3    外形及允许偏差

单位为毫米

| 项目 | 允许偏差 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 切斜度 | ≤2.0 | 采用 7.2.2 方法测量对角线差 |
| 不平度 | ≤3.0 | 采用 7.2.3 方法测量 |
| 镰刀弯 | ≤1.0 | 任意 1000 长度 |

如遇特殊要求，根据供需双方协商约定。

5.3  重量

按实际重量或理论重量交货。当按理论重量交货时， 钢的密度详见附录 A。重量交货方式应在合同 中注明。

6  技术要求

6.1  冶炼方法

钢应采用粗炼钢水加炉外精炼工艺。

6.2  化学成分

6.2.1  钢的牌号和化学成分(熔炼分析)应符合表 4、表 5 的规定。

表 4      奥氏体钢的牌号和化学成分

| 统一数 字代号 | 牌号 | 化学成分(质量分数) /％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N |
| — | 12Cr17Mn7Ni2Cu2Na | 0.15 | 1.00 | 5.00~ 8.00 | 0.060 | 0.010 | 1.00~ 2.00 | 16.00~ 18.00 | — | 0.80~ 3.00 | 0.20~ 0.30 |
| S30408 | 06Cr19Ni10 | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~ 10.50 | 17.50~ 19.50 | — | — | 0.10 |
| S30403 | 022Cr19Ni10 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 8.00~ 12.00 | 17.50~ 19.50 | — | — | 0.10 |
| — | 08Cr19Mn6Ni3Cu2Na | 0.10 | 1.00 | 4.00~ 7.00 | 0.050 | 0.005 | 2.00~ 3.50 | 17.50~ 19.50 | 0.60 | 1.00~ 3.50 | 0.20~ 0.30 |
| — | 05Cr19Mn6Ni4Cu2Na | 0.06 | 1.00 | 4.00~ 7.00 | 0.050 | 0.005 | 3.00~ 5.00 | 17.50~ 19.50 | 0.60 | 1.00~ 3.50 | 0.20~ 0.30 |
| S31603 | 022Cr17Ni12Mo2 | 0.030 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 10.00~ 14.00 | 16.00~ 18.00 | 2.0~ 3.0 | — | 0.10 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508035126071006037