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前    言


本标准按GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。 本标准由广州市欧派卫浴有限公司提出。
本标准由广州市欧派卫浴有限公司起草。
本标准起草部门：卫浴产品规划研发部。
本标准主要起草人：李世德、成龙。
本标准协助起草人：吴金广、张彦海、丁小川、陈少军、戴志远、程立。
本标准为首次发布。
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定制卫浴家具


1  范围

本标准规定了定制卫浴家具的术语和定义、定制卫浴家具及部件示意图、产品尺寸及偏差、要求、 试验方法、检验规则和标志、使用说明、包装、运输、贮存。
本标准适用于以人造板、实木为主要材料，并在高湿状态下使用的定制卫浴家具。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。
GB/T 191  包装储运图示标志
GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
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GB/T 3810.3-2016 GB/T 3810.4-2016 GB/T 3810.5-2016 GB/T 3810.9-2016 GB/T 3810.12-2016 GB/T 3810.13-2016



	陶瓷砖试验方法 陶瓷砖试验方法 陶瓷砖试验方法 陶瓷砖试验方法
	第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定
第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定
第 5 部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性
第 9 部分：抗热震性的测定


陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测定
陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定


1
GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求
GB/T 4893.1  家具表面耐冷液测定法
GB/T 4893.2  家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3  家具表面耐干热测定法
1
GB/T 5296.6  消费品使用说明 第 6 部分:家具
GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
GB 6566  建筑材料放射性核素限量
GB/T 6952-2015  卫生陶瓷
GB/T 9966.1  天然饰面石材试验方法 第 1 部分: 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 GB/T 9966.2  天然饰面石材试验方法 第 2 部分: 干燥、水饱和弯曲强度试验方法
GB/T 9966.3  天然饰面石材试验方法 第 3 部分: 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 10125-2012  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
GB/T 10357.5  家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性
GB 15763.2-2005  建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃
GB/T 17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法
GB 18584  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量
GB/T 23454-2009  卫生间用天然石材台面板
GB 24977-2010  卫浴家具
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GB/T 26695-2011  家具用钢化玻璃板
HJ/T 296  环境标志产品技术要求 卫生陶瓷
HJ/T 414  环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料
HJ 571  环境标志产品技术要求 人造板及其制品
JC/T 259-1993  铸石制品性能试验方法 冲击韧性试验
JC/T 678-1997  玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法
JC/T 872-2000  建筑装饰用微晶玻璃
JC/T 908-2013  人造石
JC/T 932-2013  卫生洁具排水配件
QB/T 2189-2013  家具五金 杯状暗铰链
QB/T 2454-2013  家具五金 抽屉导轨

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
定制卫浴家具
根据卫浴空间布局、用途、需方的个性化需求进行规划及专业设计生产，并提供个性化的卫浴家具 制品。
3.2
高湿状态
室内环境或者有保护措施的室外环境，该状态下材料的含水率相当于其在温度高于 30℃、相对湿 度大于 85%的环境、或者偶有可能与水接触(浸水或浇水除外) 的环境下达到的含水率。
3.3
双饰板(浸渍胶膜饰面板)
浸渍胶膜饰面贴防水刨花板制成的门板。
3.4

防火板(HPL)
2
以人造板为基材，表面贴合热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) 制成的门板。 3.5
实木门板
边框为实木，芯板为实木、中纤板贴木皮或中纤板，双面涂装处理而成的门板。 3.6
烤漆门板
以人造板为基材，单面或双面涂装处理而成的门板。
3.7
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吸塑门板
以人造板为基材，表面经真空或硅胶膜吸塑聚氯乙烯薄膜等材料而成的门板。 3.8
包覆门板
以实木为边框基材，框边包覆，芯板吸塑材料而成的门板。
3.9
彩晶板
以人造板为基材，表面贴合复合亚克力后进行封边处理而成的门板。
3.10
陶瓷台盆
供洗手、洗脸用的卫生陶瓷。包括一体盆、台上盆、台中盆、台下盆。
3.11
台面
用于盥洗活动操作用的平台；包括人造石台面、石英石台面、岩板台面、天然大理石台面、凤凰石 (微晶石) 台面、玻璃台面等。
3.12
台盆柜
放置在地面上或者挂在墙上，用于支撑洗手盆、台面中浴室家具不可缺少的部件，台盆柜一般分为 台盆主柜(装盆的为主柜) 和台盆侧柜(无盆的为侧柜) 。
3.13
镜子
安装高度在台盆柜台面或盆以上，通常挂在墙上，用于整理仪容，部分有特殊功能。 3.14
镜柜
安装高度在台盆柜台面或盆以上， 门板上加装镜片且挂在墙上的柜子。
3.15

吊柜
3
安装高度在台盆柜台面或盆以上，且挂在墙上的柜子。
3.16
台上盆
盆主体完全安装在台面上的盆。
3.17
一体盆
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直接安放在浴室柜体上的盆。
3.18
层板
安装于柜中，隔断空间并用于置物以提高空间利用率的部件。
3.19
开放柜
没有门板的柜子，分为开放地柜和开放吊柜两种。
4  定制卫浴家具及部件示意图

定制卫浴家具及部件示意图见图1~图4。
[image: ]

图 1  定制卫浴家具
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图 2  台盆柜
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图 3  吊柜
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图 4  台面
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5  产品尺寸及偏差

5.1  尺寸表示
卫浴家具柜尺寸用宽(W) 、深(D) 、高(H) 表示，设计尺寸宜采用建筑模数为单位，并按通用 的建筑模数符号 M 表示，1M=100mm。
5.2  标准台盆柜尺寸
标准台盆柜尺寸应符合表 1 规定。
表 1  标准台盆柜尺寸

	类别
	代号
	模数
	标准外形尺寸系列

	
挂式台盆柜
	W
	M
	2M、2.5M、3M、3.5M、4M、4.5M、5M、6M、7M、8M、9M、10M

	
	D
	M
	5.25M(洗衣柜柜深度 6M、侧柜平齐门板深度 5.45M)

	
	H
	M
	2.4M、4.8M

	
落地式台盆柜
	W
	M
	2M、2.5M、3M、3.5M、4M、4.5M、5M、6M、7M、8M、9M、10M

	
	D
	M
	5.25M(洗衣柜柜深度 6M、侧柜平齐门板深度 5.45M)

	
	H
	M
	6M、7.2M(折叠门/洗衣柜高 9.6M)

	
陶瓷一体盆柜
	W
	M
	5.7M、6.7M、7.2M、7.7M、8.7M、9.7M

	
	D
	M
	4.5M、4.7M(与门板平齐侧柜深度)

	
	H
	M
	4.8M(挂式柜)、6M、7.2M(落地柜)



5.3  标准镜子/镜柜尺寸
标准镜子/镜柜尺寸应符合表 2 规定。
表 2  标准镜子/镜柜尺寸
	类别
	代号
	模数
	标准外形尺寸系列

	
	W
	M
	5M、5.5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M




6
	镜子
	
	
	

	
	D
	M
	各类标准工艺镜厚度

	
	H
	M
	6M、6.5M、7.2M、8.4M、12M

	
镜柜
	W
	M
	5M、6M、7M、8M、9M

	
	D
	M
	1.5M

	
	H
	M
	6M、6.5M、7.2M、8.4M



5.4  标准吊柜尺寸
标准吊柜尺寸应符合表 3 规定。
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表 3  标准吊柜尺寸

	类别
	代号
	模数
	标准外形尺寸系列

	

吊柜
	W
	M
	2M、2.5M、3M、3.5M、4M、5M、6M、7M、8M、10M

	
	D
	M
	1.5M、2M(趟门柜)

	
	H
	M
	2.4M、4.8M、6M、6.5M、7.2M、8.4M



5.5  标准中高立柜尺寸
标准中高立柜尺寸应符合表 4 规定。
表 4  标准中高立柜尺寸

	类别
	代号
	模数
	标准外形尺寸系列

	

中高立柜
	W
	M
	5M、6M、7M、8M、9M

	
	D
	M
	1.5M

	
	H
	M
	12M、14.4M、18M



5.6  卫浴家具主要尺寸偏差
卫浴家具主要尺寸偏差应符合表 5 规定。
 (
单
位为毫米
)表 5  卫浴家具主要尺寸偏差
	项目
	技术要求

	主要外形尺寸偏差
	[-3,+3]

	主要开孔、开槽尺寸偏差
	[0,+2]

	
面板、正视面板件翘曲度
	对角线长度≥1400
	≤3.0

	
	700≤对角线长度＜1400
	≤2.0

	
	对角线长度＜700
	≤1.0

	面板、正视面板件平整度
	≤0.2
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邻边垂直度
	

面板、框架
	对角线长度
	≥1000
	长度差≤3

	
	
	
	＜1000
	长度差≤2

	
	
	对边长度
	≥1000
	对边长度差≤3

	
	
	
	＜1000
	对边长度差≤2

	圆度
	圆管弯曲处
	φ＜25
	≤2.0

	
	
	φ≥25
	≤2.5

	位差度
	门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表 面间的距离偏差(非设计要求)≤1.0

	分缝
	所有分缝(非设计要求时)≤2.0
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5.7  陶瓷台盆最大允许变形
5.7.1  陶瓷台盆最大允许变形应符合表 6 和 5.7.2 要求。
 (
单
位为毫米
)表 6  陶瓷盆最大允许变形

	种类
	安装面
	表面
	整体
	边缘

	柱盆、挂盆
	3
	5
	8
	3

	台上盆、台中盆、台下盆
	2
	4
	5
	3

	薄边盆
	配套台面：左右前≤2mm，背部≤3mm； 配套柜子：无摇晃
	3
	4
	正面内凹≤2；外凸≤3 两侧面内凹≤1；外凸≤3

	中边盆
	配套台面：左右前≤2mm，背部≤3mm； 配套柜子：无摇晃
	4
	6
	正面内凹≤2；外凸≤3 两侧面内凹≤1；外凸≤3

	柜盆
	配套台面：左右前≤2mm，背部≤3mm； 配套柜子：无摇晃
	5
	8
	3



5.7.2  陶瓷盆最大允许变形还应符合以下要求：
a)  凡安装面与台面有接触的部分，变形≥2mm时应进行打磨；
b)  龙头孔上表面安装平面变形应≤1.5mm；
c)  下水孔(下水器安装面) 变形应≤1.5mm；
d)  下水口密封面变形应≤1.5mm；
e)  所有陶瓷边缘不允许出现S或者M形的，变形应≤1mm；
f)  挡水边对称偏差应≤2mm。

6  要求

6.1  外观要求
6.1.1  门板外观应符合表 7 要求。
表 7  门板外观要求
	
门板类别
	
项目
	要求

	
	
	正面
	背面
	侧面
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双饰板(浸渍胶膜纸饰面 板)、防火板
	干花
	不允许
	总面积不超过板面 的 3%
	不允许

	
	湿花
	不允许
	
	不允许

	
	表面划痕
	不允许
	任意 1 ㎡板面内长 度≤100mm 允许 1 处
	不允许

	
	表面压痕
	不允许
	
	不允许

	
	透底
	不允许
	不允许
	不允许

	
	纸板错位
	不允许
	不允许
	不允许
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表 7  (续)

	
门板类别
	
项目
	要求

	
	
	正面
	背面
	侧面

	


双饰板(浸渍胶膜纸饰面 板)、防火板
	表面孔隙
	不允许
	不允许
	不允许

	
	颜色不匹配
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	光泽不均
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	鼓泡
	不允许
	不允许
	不允许

	
	纸张撕裂
	不允许
	不允许
	不允许

	
	崩边
	不允许
	不允许
	不允许

	








吸塑门板、包覆门板
	起皱
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	脱胶
	不允许
	不允许
	不允许

	
	表面划痕
	不允许
	不允许
	不允许

	
	表面压痕
	不允许
	不允许
	不允许

	
	颜色不匹配
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	光泽不均
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	鼓泡
	不允许
	不允许
	不允许

	
	缺损
	不允许
	不允许
	不允许

	
	收缩
	不允许
	不允许
	不允许

	
	凹凸
	不允许
	不允许
	不允许

	
	桔皮
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	分层
	不允许
	不允许
	不允许

	



	表面划痕
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许
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彩晶板、绮丽板
	
	
	
	

	
	表面压痕
	不允许
	任意 1 ㎡板面内长 度≤100mm 允许 1 处
	不允许

	
	颜色不匹配
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	光泽不均
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	透底
	不允许
	不允许
	不允许

	
	鼓泡
	不允许
	不允许
	不允许

	
	脱胶
	不允许
	不允许
	不允许

	
	崩缺
	不允许
	不允许
	不允许

	
实木门板
	贯通裂缝
	不允许
	不允许
	不允许

	
	腐朽材
	不允许
	不允许
	不允许
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表 7  (续)

	
门板类别
	
项目
	要求

	
	
	正面
	背面
	侧面

	


实木门板
	活节
	明显的不允许
	活节宽不超过板材宽的 1/3

	
	死节
	不允许
	不允许
	不允许

	
	矿物线
	长度大于 50mm 的不 允许
	允许
	允许

	
	虫眼
	直径大于 1.6mm 的不允许

	








烤漆门板、木皮门板、超 晶板
	流挂
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	剥离
	不允许
	不允许
	不允许

	
	透底
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	桔皮
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	凹凸
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	崩缺
	不允许
	不允许
	不允许

	
	气泡
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	麻点
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	针孔
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	划痕
	不允许
	明显的不允许
	不允许

	
	压痕
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	颜色不匹配
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	光泽不均
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	



	边部毛刺
	不允许
	不允许
	不允许
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强化玻璃门
	
	
	
	

	
	边部崩缺
	不允许
	不允许
	不允许

	
	波纹
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	裂纹
	不允许
	不允许
	不允许

	
	划痕
	不允许
	不允许
	不允许

	
	麻点、砂粒
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	色斑
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	气泡
	明显的不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	杂点
	不允许
	明显的不允许
	明显的不允许

	
	孔洞、勾缝
	不允许
	不允许
	不允许
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6.1.2  标准柜体外观应符合：
a)  表面应平整，无裂纹、崩缺、凹凸不平、透底、纸板错位等现象；
b)  柜体应无破损的零部件；
c)  图案、纹理清晰完整，无明显划痕、压痕；
d)  柜体封边无开胶、脱落、溢胶现象；
e)  柜体结构、装饰件、配件应符合设计要求。
6.1.3  台面外观应符合表 8 要求。
表 8  台面外观要求

	台面类别
	要求

	

石英石、人造石台面
	表面应平整， 不得出现裂纹、划痕、缺损、掉角等缺陷； 台面图案清晰， 色泽基本均
匀， 无明显色斑、变色、褪色等现象。人造石无明显拼接痕迹， 石英石台面允许有不
超过 1 mm 的拼接痕迹。倒楞、倒角均匀；台面见光面无明显污斑、杂点、气孔、水
印、刀印、雾状白斑及花斑等影响产品外观的缺陷

	
天然石台面
	表面光滑， 平整， 无明显划痕、外表光泽均匀， 边部顺滑， 无尖角、毛刺； 表面无皱
折、划痕、凹凸不平等、裂纹(长度小于 20mm 的不计)；背板如出现裂纹，须用相
似胶补平； 无污染、气孔、划痕、杂质、水印、刀印、凹陷、破损、波纹、雾状白斑
及花斑等影响外观的缺陷

	

凤凰石台面(微晶石台面)
	台面表面光滑， 平整摸平顺无凹凸感； 无明显划痕、外表光泽均匀， 边部顺滑， 无尖
角、毛刺； 表面无皱折、划痕、凹凸不平等、裂纹； 表面不得有多于两个黑点(或其
他颜色的杂点) ，杂点直径应小于φ0.5mm，且不集中(直线距离 20cm 以上) ；正面
光滑平整， 无污染、气孔、划痕、杂质、水印、刀印、凹陷、破损、波纹、雾状白斑
及花斑等影响外观的缺陷；板材四边平整，无缺棱掉角现象

	玻璃台面
	玻璃台面表面须平整一致， 无裂纹、沟缝、桔皮、波纹、孔洞、雾状白斑等； 边部须 打磨光滑、无毛刺

	岩板台面
	表面整洁，无裂纹、破损、划痕、白斑等缺陷；台面无明显拼接缝，边部倒角均匀



6.1.4  陶瓷台盆应符合表 9、6.1.6、6.1.7 和 6.1.8 的要求。
表 9  陶瓷台盆外观要求

	缺陷名称
	单位
	洗净面
	可见面
	其他区域
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