Q/OPWY

广 州 市 欧 派 卫 浴 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/OPWY  1—2020

|  | 定制卫浴家具 |  |
| --- | --- | --- |

| 2020 - 03 - 10 发布 |  | 2020 - 03 - 30 实施 |
| --- | --- | --- |

广州市欧派卫浴有限公司     发 布

Q/OPWY 1—2020

前    言

本标准按GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。 本标准由广州市欧派卫浴有限公司提出。

本标准由广州市欧派卫浴有限公司起草。

本标准起草部门：卫浴产品规划研发部。

本标准主要起草人：李世德、成龙。

本标准协助起草人：吴金广、张彦海、丁小川、陈少军、戴志远、程立。

本标准为首次发布。

Q/OPWY 1—2020

定制卫浴家具

1  范围

本标准规定了定制卫浴家具的术语和定义、定制卫浴家具及部件示意图、产品尺寸及偏差、要求、 试验方法、检验规则和标志、使用说明、包装、运输、贮存。

本标准适用于以人造板、实木为主要材料，并在高湿状态下使用的定制卫浴家具。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3810.3-2016 GB/T 3810.4-2016 GB/T 3810.5-2016 GB/T 3810.9-2016 GB/T 3810.12-2016 GB/T 3810.13-2016

| 陶瓷砖试验方法 陶瓷砖试验方法 陶瓷砖试验方法 陶瓷砖试验方法 | 第 3 部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定 第 4 部分：断裂模数和破坏强度的测定 第 5 部分:用恢复系数确定砖的抗冲击性 第 9 部分：抗热震性的测定 |
| --- | --- |

陶瓷砖试验方法 第 12 部分：抗冻性的测定

陶瓷砖试验方法 第 13 部分：耐化学腐蚀性的测定

GB 4706.1  家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求

GB/T 4893.1  家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2  家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3  家具表面耐干热测定法

GB/T 5296.6  消费品使用说明 第 6 部分:家具

GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 6952-2015  卫生陶瓷

GB/T 9966.1  天然饰面石材试验方法 第 1 部分: 干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法 GB/T 9966.2  天然饰面石材试验方法 第 2 部分: 干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GB/T 9966.3  天然饰面石材试验方法 第 3 部分: 体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法 GB/T 10125-2012  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 10357.5  家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性

GB 15763.2-2005  建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃

GB/T 17657-2013  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18584  室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB/T 23454-2009  卫生间用天然石材台面板

GB 24977-2010  卫浴家具

Q/OPWY 1—2020

GB/T 26695-2011  家具用钢化玻璃板

HJ/T 296  环境标志产品技术要求 卫生陶瓷

HJ/T 414  环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料

HJ 571  环境标志产品技术要求 人造板及其制品

JC/T 259-1993  铸石制品性能试验方法 冲击韧性试验

JC/T 678-1997  玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法

JC/T 872-2000  建筑装饰用微晶玻璃

JC/T 908-2013  人造石

JC/T 932-2013  卫生洁具排水配件

QB/T 2189-2013  家具五金 杯状暗铰链

QB/T 2454-2013  家具五金 抽屉导轨

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

定制卫浴家具

根据卫浴空间布局、用途、需方的个性化需求进行规划及专业设计生产，并提供个性化的卫浴家具 制品。

3.2

高湿状态

室内环境或者有保护措施的室外环境，该状态下材料的含水率相当于其在温度高于 30℃、相对湿 度大于 85%的环境、或者偶有可能与水接触(浸水或浇水除外) 的环境下达到的含水率。

3.3

双饰板(浸渍胶膜饰面板)

浸渍胶膜饰面贴防水刨花板制成的门板。

3.4

防火板(HPL)

以人造板为基材，表面贴合热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) 制成的门板。 3.5

实木门板

边框为实木，芯板为实木、中纤板贴木皮或中纤板，双面涂装处理而成的门板。 3.6

烤漆门板

以人造板为基材，单面或双面涂装处理而成的门板。

3.7

Q/OPWY 1—2020

吸塑门板

以人造板为基材，表面经真空或硅胶膜吸塑聚氯乙烯薄膜等材料而成的门板。 3.8

包覆门板

以实木为边框基材，框边包覆，芯板吸塑材料而成的门板。

3.9

彩晶板

以人造板为基材，表面贴合复合亚克力后进行封边处理而成的门板。

3.10

陶瓷台盆

供洗手、洗脸用的卫生陶瓷。包括一体盆、台上盆、台中盆、台下盆。

3.11

台面

用于盥洗活动操作用的平台；包括人造石台面、石英石台面、岩板台面、天然大理石台面、凤凰石 (微晶石) 台面、玻璃台面等。

3.12

台盆柜

放置在地面上或者挂在墙上，用于支撑洗手盆、台面中浴室家具不可缺少的部件，台盆柜一般分为 台盆主柜(装盆的为主柜) 和台盆侧柜(无盆的为侧柜) 。

3.13

镜子

安装高度在台盆柜台面或盆以上，通常挂在墙上，用于整理仪容，部分有特殊功能。 3.14

镜柜

安装高度在台盆柜台面或盆以上， 门板上加装镜片且挂在墙上的柜子。

3.15

吊柜

安装高度在台盆柜台面或盆以上，且挂在墙上的柜子。

3.16

台上盆

盆主体完全安装在台面上的盆。

3.17

一体盆

Q/OPWY 1—2020

直接安放在浴室柜体上的盆。

3.18

层板

安装于柜中，隔断空间并用于置物以提高空间利用率的部件。

3.19

开放柜

没有门板的柜子，分为开放地柜和开放吊柜两种。

4  定制卫浴家具及部件示意图

定制卫浴家具及部件示意图见图1~图4。

图 1  定制卫浴家具

图 2  台盆柜

Q/OPWY 1—2020

图 3  吊柜

图 4  台面

Q/OPWY 1—2020

5  产品尺寸及偏差

5.1  尺寸表示

卫浴家具柜尺寸用宽(W) 、深(D) 、高(H) 表示，设计尺寸宜采用建筑模数为单位，并按通用 的建筑模数符号 M 表示，1M=100mm。

5.2  标准台盆柜尺寸

标准台盆柜尺寸应符合表 1 规定。

表 1  标准台盆柜尺寸

| 类别 | 代号 | 模数 | 标准外形尺寸系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挂式台盆柜 | W | M | 2M、2.5M、3M、3.5M、4M、4.5M、5M、6M、7M、8M、9M、10M |
|  | D | M | 5.25M(洗衣柜柜深度 6M、侧柜平齐门板深度 5.45M) |
|  | H | M | 2.4M、4.8M |
| 落地式台盆柜 | W | M | 2M、2.5M、3M、3.5M、4M、4.5M、5M、6M、7M、8M、9M、10M |
|  | D | M | 5.25M(洗衣柜柜深度 6M、侧柜平齐门板深度 5.45M) |
|  | H | M | 6M、7.2M(折叠门/洗衣柜高 9.6M) |
| 陶瓷一体盆柜 | W | M | 5.7M、6.7M、7.2M、7.7M、8.7M、9.7M |
|  | D | M | 4.5M、4.7M(与门板平齐侧柜深度) |
|  | H | M | 4.8M(挂式柜)、6M、7.2M(落地柜) |

5.3  标准镜子/镜柜尺寸

标准镜子/镜柜尺寸应符合表 2 规定。

表 2  标准镜子/镜柜尺寸

| 类别 | 代号 | 模数 | 标准外形尺寸系列 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W | M | 5M、5.5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M |

| 镜子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | D | M | 各类标准工艺镜厚度 |
|  | H | M | 6M、6.5M、7.2M、8.4M、12M |
| 镜柜 | W | M | 5M、6M、7M、8M、9M |
|  | D | M | 1.5M |
|  | H | M | 6M、6.5M、7.2M、8.4M |

5.4  标准吊柜尺寸

标准吊柜尺寸应符合表 3 规定。

Q/OPWY 1—2020

表 3  标准吊柜尺寸

| 类别 | 代号 | 模数 | 标准外形尺寸系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊柜 | W | M | 2M、2.5M、3M、3.5M、4M、5M、6M、7M、8M、10M |
|  | D | M | 1.5M、2M(趟门柜) |
|  | H | M | 2.4M、4.8M、6M、6.5M、7.2M、8.4M |

5.5  标准中高立柜尺寸

标准中高立柜尺寸应符合表 4 规定。

表 4  标准中高立柜尺寸

| 类别 | 代号 | 模数 | 标准外形尺寸系列 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中高立柜 | W | M | 5M、6M、7M、8M、9M |
|  | D | M | 1.5M |
|  | H | M | 12M、14.4M、18M |

5.6  卫浴家具主要尺寸偏差

卫浴家具主要尺寸偏差应符合表 5 规定。

单位为毫米

表 5  卫浴家具主要尺寸偏差

| 项目 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 主要外形尺寸偏差 | [-3,+3] |  |
| 主要开孔、开槽尺寸偏差 | [0,+2] |  |
| 面板、正视面板件翘曲度 | 对角线长度≥1400 | ≤3.0 |
|  | 700≤对角线长度＜1400 | ≤2.0 |
|  | 对角线长度＜700 | ≤1.0 |
| 面板、正视面板件平整度 | ≤0.2 |  |

| 邻边垂直度 | 面板、框架 | 对角线长度 | ≥1000 | 长度差≤3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ＜1000 | 长度差≤2 |
|  |  | 对边长度 | ≥1000 | 对边长度差≤3 |
|  |  |  | ＜1000 | 对边长度差≤2 |
| 圆度 | 圆管弯曲处 | φ＜25 |  | ≤2.0 |
|  |  | φ≥25 |  | ≤2.5 |
| 位差度 | 门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表 面间的距离偏差(非设计要求)≤1.0 |  |  |  |
| 分缝 | 所有分缝(非设计要求时)≤2.0 |  |  |  |

Q/OPWY 1—2020

5.7  陶瓷台盆最大允许变形

5.7.1  陶瓷台盆最大允许变形应符合表 6 和 5.7.2 要求。

单位为毫米

表 6  陶瓷盆最大允许变形

| 种类 | 安装面 | 表面 | 整体 | 边缘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱盆、挂盆 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 台上盆、台中盆、台下盆 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 薄边盆 | 配套台面：左右前≤2mm，背部≤3mm； 配套柜子：无摇晃 | 3 | 4 | 正面内凹≤2；外凸≤3 两侧面内凹≤1；外凸≤3 |
| 中边盆 | 配套台面：左右前≤2mm，背部≤3mm； 配套柜子：无摇晃 | 4 | 6 | 正面内凹≤2；外凸≤3 两侧面内凹≤1；外凸≤3 |
| 柜盆 | 配套台面：左右前≤2mm，背部≤3mm； 配套柜子：无摇晃 | 5 | 8 | 3 |

5.7.2  陶瓷盆最大允许变形还应符合以下要求：

a)  凡安装面与台面有接触的部分，变形≥2mm时应进行打磨；

b)  龙头孔上表面安装平面变形应≤1.5mm；

c)  下水孔(下水器安装面) 变形应≤1.5mm；

d)  下水口密封面变形应≤1.5mm；

e)  所有陶瓷边缘不允许出现S或者M形的，变形应≤1mm；

f)  挡水边对称偏差应≤2mm。

6  要求

6.1  外观要求

6.1.1  门板外观应符合表 7 要求。

表 7  门板外观要求

| 门板类别 | 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正面 | 背面 | 侧面 |

| 双饰板(浸渍胶膜纸饰面 板)、防火板 | 干花 | 不允许 | 总面积不超过板面 的 3% | 不允许 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 湿花 | 不允许 |  | 不允许 |
|  | 表面划痕 | 不允许 | 任意 1 ㎡板面内长 度≤100mm 允许 1 处 | 不允许 |
|  | 表面压痕 | 不允许 |  | 不允许 |
|  | 透底 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 纸板错位 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |

Q/OPWY 1—2020

表 7  (续)

| 门板类别 | 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正面 | 背面 | 侧面 |
| 双饰板(浸渍胶膜纸饰面 板)、防火板 | 表面孔隙 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 颜色不匹配 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 光泽不均 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 鼓泡 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 纸张撕裂 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 崩边 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 吸塑门板、包覆门板 | 起皱 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 脱胶 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 表面划痕 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 表面压痕 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 颜色不匹配 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 光泽不均 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 鼓泡 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 缺损 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 收缩 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 凹凸 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 桔皮 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 分层 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 表面划痕 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |

| 彩晶板、绮丽板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表面压痕 | 不允许 | 任意 1 ㎡板面内长 度≤100mm 允许 1 处 | 不允许 |
|  | 颜色不匹配 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 光泽不均 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 透底 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 鼓泡 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 脱胶 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 崩缺 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 实木门板 | 贯通裂缝 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 腐朽材 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |

Q/OPWY 1—2020

表 7  (续)

| 门板类别 | 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正面 | 背面 | 侧面 |
| 实木门板 | 活节 | 明显的不允许 | 活节宽不超过板材宽的 1/3 |  |
|  | 死节 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 矿物线 | 长度大于 50mm 的不 允许 | 允许 | 允许 |
|  | 虫眼 | 直径大于 1.6mm 的不允许 |  |  |
| 烤漆门板、木皮门板、超 晶板 | 流挂 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 剥离 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 透底 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 桔皮 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 凹凸 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 崩缺 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 气泡 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 麻点 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 针孔 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 划痕 | 不允许 | 明显的不允许 | 不允许 |
|  | 压痕 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 颜色不匹配 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 光泽不均 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 边部毛刺 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |

| 强化玻璃门 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 边部崩缺 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 波纹 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 裂纹 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 划痕 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
|  | 麻点、砂粒 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 色斑 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 气泡 | 明显的不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 杂点 | 不允许 | 明显的不允许 | 明显的不允许 |
|  | 孔洞、勾缝 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |

Q/OPWY 1—2020

6.1.2  标准柜体外观应符合：

a)  表面应平整，无裂纹、崩缺、凹凸不平、透底、纸板错位等现象；

b)  柜体应无破损的零部件；

c)  图案、纹理清晰完整，无明显划痕、压痕；

d)  柜体封边无开胶、脱落、溢胶现象；

e)  柜体结构、装饰件、配件应符合设计要求。

6.1.3  台面外观应符合表 8 要求。

表 8  台面外观要求

| 台面类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 石英石、人造石台面 | 表面应平整， 不得出现裂纹、划痕、缺损、掉角等缺陷； 台面图案清晰， 色泽基本均 匀， 无明显色斑、变色、褪色等现象。人造石无明显拼接痕迹， 石英石台面允许有不 超过 1 mm 的拼接痕迹。倒楞、倒角均匀；台面见光面无明显污斑、杂点、气孔、水 印、刀印、雾状白斑及花斑等影响产品外观的缺陷 |
| 天然石台面 | 表面光滑， 平整， 无明显划痕、外表光泽均匀， 边部顺滑， 无尖角、毛刺； 表面无皱 折、划痕、凹凸不平等、裂纹(长度小于 20mm 的不计)；背板如出现裂纹，须用相 似胶补平； 无污染、气孔、划痕、杂质、水印、刀印、凹陷、破损、波纹、雾状白斑 及花斑等影响外观的缺陷 |
| 凤凰石台面(微晶石台面) | 台面表面光滑， 平整摸平顺无凹凸感； 无明显划痕、外表光泽均匀， 边部顺滑， 无尖 角、毛刺； 表面无皱折、划痕、凹凸不平等、裂纹； 表面不得有多于两个黑点(或其 他颜色的杂点) ，杂点直径应小于φ0.5mm，且不集中(直线距离 20cm 以上) ；正面 光滑平整， 无污染、气孔、划痕、杂质、水印、刀印、凹陷、破损、波纹、雾状白斑 及花斑等影响外观的缺陷；板材四边平整，无缺棱掉角现象 |
| 玻璃台面 | 玻璃台面表面须平整一致， 无裂纹、沟缝、桔皮、波纹、孔洞、雾状白斑等； 边部须 打磨光滑、无毛刺 |
| 岩板台面 | 表面整洁，无裂纹、破损、划痕、白斑等缺陷；台面无明显拼接缝，边部倒角均匀 |

6.1.4  陶瓷台盆应符合表 9、6.1.6、6.1.7 和 6.1.8 的要求。

表 9  陶瓷台盆外观要求

| 缺陷名称 | 单位 | 洗净面 | 可见面 | 其他区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528030107121006022