# 目	录

第一章	总	则	.- 2 -

一、引言 ...............................................................................................- 2 -

二、编制依据 .......................................................................................- 3 -

三、监理依据 .......................................................................................- 3 -

第二章	梁场建设 .................................................................- 3 -

一、概述 ...............................................................................................- 4 -

二、梁场建设方案审查 .......................................................................- 4 -

（一）梁场平面布置 ...........................................................................- 4 -

（二）主要土建部分规划 ...................................................................- 5 -

（三）管线布置规划 ...........................................................................- 5 -

三、主要临建工程 ...............................................................................- 6 -

（一）地基处理 ...................................................................................- 6 -

（二）制梁台座 ...................................................................................- 6 -

（三）存梁台座 ...................................................................................- 6 -

（四）提梁机走行轨道 .......................................................................- 6 -

（五）混凝土拌和站 ...........................................................................- 7 -

（六）蒸汽养生系统 ...........................................................................- 7 -

（七）场内交通及运梁便道 ...............................................................- 7 -

（八）生活、办公区 ...........................................................................- 7 -

四、预应力混凝土箱梁预制...............................................................- 7 -

（一）施工准备阶段监理 ...................................................................- 7 -

（二）箱梁预制监理 ...........................................................................- 8 -

（三）箱梁静载试验见试验监理细则；施工安全见安全监理细则- 22 -

五、预制箱梁监理流程图 .................................................................- 23 -

# 箱梁预制监理实施细则

# 第一章	总	则

### 一、引言

本 监 理 细 则 编 制 的 范 围 为 监 理 四 标 段 （ DK665+100--- DK950+039.23）范围内的九个梁场的建设和预应力混凝土箱梁生产，最大梁场规模 1091 孔，最小梁场规模 502 孔，全线预制箱梁共 6136孔。

京沪高速铁路客运专线 32m 预应力混凝土双线整孔箱梁预制是客运专线建设中技术含量最高、设备投入最大、质量要求最严的单项工程之一，具有技术新、难度大、自重大、标准高、工程量大及工期紧的特点，是京沪高速铁路客运专线各施工标段重要的分项工程。

京沪高速铁路客运专线工程对箱梁的各种技术性能、预制过程、外观及耐久性都有较高要求。为了保证箱梁预制施工质量，对预应力混凝土箱梁的预制施工各分项工程、检验批的施工质量控制管理将采取不同于一般混凝土结构的监理方法、措施和要求，为明确 32m 预应力混凝土双线整孔箱梁工程质量监理控制方法，高起点、高标准、高质量地组织好箱梁监理工作，特编写本细则。

### 二、编制依据

（一）部颁行业标准（施工指南、验收标准、暂行条件）

（二）设计文件要求

（三）京沪高速铁路客运专线建设管理文件

（四）其他法规、相关要求

### 三、监理依据

（一）《建设监理规范》；

（二）《铁路建设监理规范》；

（三）《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》；

（四）《客运专线铁路桥涵工程施工指南》；

（五）《铁路混凝土施工质量验收补充标准》；

（六）《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》；

（七）《铁路混凝土工程施工技术指南》；

（八）《350km/h 客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》；

（九）其他部颁通用、专用图纸；

（十）经批准的工程设计施工图；

（十一）其他相关资料及要求。

# 第二章	梁场建设

### 一、概述

京沪高速铁路客运专线梁场具有规模大、大型生产设备多的特点，一般场址选在正线线路旁边，与既有公路相邻交通便利，梁场主要由生产区、生产辅助区、办公生活区三大部分组成。其中：生产区分为制梁区、存梁区、提梁区；生产辅助区分为砼拌和站、砂石料存放去、

锅炉房、钢构件存放区、钢绞线存放区、材料库房、机修区等；办公生活区分为生活区、办公区、停车场等生活设施。

### 二、梁场建设方案审查

（一）梁场平面布置

根据制梁场采用的生产工艺、箱梁的外型尺寸、业主要求的工期并综合考虑场区道路、作业空间等因素，经计算确定梁场合理占地面积，场区内生产区、生产辅助区、办公生活区等组成部分布局合理，最高生产能力孔数/天必须满足工期要求，合理设置制梁台座、钢筋绑扎台座、内模拼装台座和存梁台座的数量、位置，存梁能力应满足运架能力的要求。

1、布置原则及依据

- 选用 2×450t 轮轨式提梁机，横跨两列制梁台座，将箱梁直接提吊出台放于存梁台座。

- 选用 900t 轮轨式提梁机，需设置变轨区在各轨道之间横移就位；

- 选用 2×50t 龙门吊，分别吊装钢筋笼及内模；

- 外模为固定式，内模为液压整体收放式；

- 根据业主工期要求，合理确定制梁和存梁台座配置；

### （二）主要土建部分规划

在平面布置上，制梁场主要由生产区、生产辅助区、办公生活区组成，生产区主要有：制梁区（钢筋制作区、钢筋存放区、钢绞线加

工区、制梁台座、整体钢筋绑扎台、内模存放台），存梁区，提梁区，截排水部分（沉淀池、排水沟）等；生产辅助区设砼拌和站、砂石料存放去、锅炉房、钢构件存放区、钢绞线存放区、材料库房、机修区、水电部分（供应站、上水预埋管、供电预埋管）等；办公生活区设生活区、办公区、停车场等生活设施。

### （三）管线布置规划

1、蒸汽养护管道

蒸养管道在制梁台座区的布置应按照蒸养要求进行布置。

2、电力布置

梁场运输、起重设备来往频繁，场内及生活区内电缆应采用埋地式。生产区配电箱间距原则上不超过 40m，充分保证拖地电缆 40m 内工作，为保证电缆过沟安全，在电缆过沟处应加钢管防护。

3、排水沟布置

在平面布置上，排水方向按地势走向，每个制梁区应布置一道排水沟，最后汇集排出梁场，保证排水畅通，场内不积水。

### 三、主要临建工程

（一）地基处理

场区应委托有资质单位出具《梁场场区岩土工程勘察报告》，同时结合现场情况，委托具有相应资质的单位设计场区地基处理方案，同时该地基处理方案必须经过本标段设计单位复核检算，应充分考虑制存梁台座和提梁机轨道的沉降、变形，确保施工安全。

地基处理施工质量监理参照京沪高速铁路客运专线路基工程相应监理细则实施。

### （二）制梁台座

制梁台座采用钢筋混凝土结构，施工单位设计或委托设计的存梁台座必须是有资质的单位进行设计。

质量监控措施：参照梁体模板、钢筋、混凝土的质量监控程序和方法执行。

### （三）存梁台座

存梁台座采用钢筋混凝土结构，基础一般为刚性扩大基础，施工单位设计或委托设计的存梁台座必须是有资质的单位进行设计。

质量监控措施：参照梁体模板、钢筋、混凝土的质量监控程序和方法执行。

### （四）提梁机走行轨道

轨道设计满足龙门吊的受力要求，基础为刚性扩大基础，施工单位设计或委托设计的图纸必须是有资质的单位进行设计。

质量监控措施：参照梁体模板、钢筋、混凝土的质量监控程序和方法执行。钢轨铺设质量应满足提梁机走行稳定、安全的要求。

### （五）混凝土拌和站

按照铁道部质检中心 2006 年 12 号文的要求，梁场必须具备专用的混凝土拌合站，监督施工单位必须执行。监理应检查施工单位报送的拌合站有关资料，检查拌合站生产能力和运行状况，是否满足梁场正常生产需要。检查计量装置必须经过法定计量检验部门的鉴定，到

达有效期或者出现不正常的运转情况，要求承包单位重新申请法定计量检验部门鉴定。

### （六）蒸汽养生系统

混凝土浇注完成后采用养护棚罩封闭梁体，并输入蒸汽控制梁体周围的湿度和温度。蒸汽养护系统设置应经过热工计算，梁场需设置锅炉和蒸汽管路，满足预制箱梁生产能力的需要。蒸汽系统控制采用全电脑温度自动控制系统。

### （七）场内交通及运梁便道

制梁场内道路与施工便道相连，经地基处理后，用 C20 混凝土硬化。

### （八）生活、办公区

生活区、办公区应满足文明施工，同时满足绿化、环保要求。

### 四、预应力混凝土箱梁预制

（一）施工准备阶段监理

1、监理要分级审核承包人的施组及开工报告。符合要求给予签认批准。

2、现场试验监理对承包人所进的水泥、钢材、碎石、砂、水、混合材料、外加剂、钢绞线、锚具、夹具和连接器、橡胶抽拔棒等根据设计、规范要求进行检验，经检验合格才准许使用于本工程。（原材料质量控制见试验相关细则）

3、梁场现场监理检查承包人进场施工机械及工艺设备。检查其

性能是否良好，并对其进行确认。

4、梁场专监核查承包人的质量保证措施。

- 核查承包人的技术人员、质检人员以及生产工人的配备是否满足要求；与产品质量相关的人员是否参加过相关培训学习；

- 审批承包人编制的相应工艺措施；检查承包人的技术交底；

- 检查承包人配备的运输、振捣、钢筋加工机械以及箱梁钢筋整体吊装、混凝土生产及浇注、移梁等设备是否满足施工需要。

5、梁场现场监理检查承包人的现场标识牌是否齐全。

- 工程标识：生产梁的主要技术标准和参数以及砼生产施工标识牌等；

- 钢筋标识：钢筋原材、成品、半成品以及钢绞线等均要有产品标识牌，且责任到人。

- 安全警示标识：在必要的地方设置安全标识牌。

### （二）箱梁预制监理

1、模板质量检查

现场监理接到承包人制梁模板报检，及时到现场对承包人报检模板的刚度、强度、稳定性以及结构尺寸等进行检查，检查合格后准予用于本工程。

钢模板应符合以下的要求:

- 钢模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受施工中的各种荷载,以保证梁体各部形状、尺寸及预埋件位置准确。模板的全长及跨度应设置反拱度及预留压缩量。

- 检查所有模板连接端部和底脚有无碰撞而造成影响使用的缺陷或变形，振动器支架及模板焊缝处是否有开裂破损，如有均应及时补焊、整修。

- 模板板面平整、接缝严密不漏浆。模板与混凝土接触面的面板焊缝应打磨平整，不应有焊疤、凹坑、烧伤等现象。

- 涂在模板上的脱模剂，不得使混凝土变色。

2、模板安装质量检查

现场监理接到承包人模板安装报检，在规定的时间内尽快到现场对承包人报检的模板安装进行检查。检查合格后方可准许进行下道工序。

- 底模安装及支座位置检查

①检查底模应在每次侧模安装前检查，用水平仪检查底板的反拱及下沉量，不符合规定处应要求及时整修。检查涂刷的隔离剂是否均匀。

②检查支座位置，应在每次侧模安装前检查，检查的内容有：横向位置、平整度，两端支座螺栓孔中心距离，同一支座板的四角高差

（不大于 2mm），四个支座板相对高差（不大于 2mm）。支座板安装位置应用螺栓固定。

- 侧模板安装检查

①检查侧模安装用的螺栓是否连接稳固，整体模板的长、宽、高尺寸及 平整度等是否符合要求，并做好记录。不符合规定者，应要求及时调整。

②钢模安装是否连接紧密、位置准确，侧模与底模接缝是否密贴且不漏浆。

③在制梁过程中应根据架梁的顺序确定预埋件的安装。预埋件的安装应严格按设计图纸施工，确保每孔梁上预埋件位置准确无误。

- 内模安装：

①检查模板是否清理干净，是否涂刷了隔离剂，是否为防止漏浆在各个接缝处采取了措施。

②对各部位尺寸进行检查。

- 端模安装

①安装前检查板面是否平整光洁、有无凹凸变形及残余粘浆，端模管道孔眼是否清除干净。

②检查锚垫板圆孔中心与端模预留孔同心安装是否位置正确、牢固，螺杆数量是否齐全。

③检查成孔橡胶棒在端模内的位置是否正确。端模组件之间错台不应超过 2㎜。

钢模安装尺寸允许偏差见下表

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差 (mm) | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧、底模板总长 | ±10 | 尺量检查各不少于 5 处 |
| 2 | 底模板宽 | ＋5、0 | 尺量检查不少于 3 处 |
| 3 | 底模板中心线与设计位置偏差 | ≤2 | 拉线测量 |
| 4 | 桥面板中心线与设计位置偏差 | ≤10 |  |
| 5 | 腹板中心线与设计位置偏差 | ≤10 | 尺量检查 |

| 6 | 横隔板中心位置偏差 | ≤5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 模板倾斜度偏差 | ≤3‰ | 吊线尺量不小于 5 处 |
| 8 | 底模不平整度 | ≤2m／m | 1m 靠尺检查不少于 5 处 |
| 9 | 桥面板宽度 | ±10 | 尺量检查不少于 5 处 |
| 10 | 腹板厚度 | ＋10、0 |  |
| 11 | 底板厚度 | ＋10、0 |  |
| 12 | 顶板厚度 | ＋10、0 |  |
| 13 | 横隔板厚度 | ＋10－5 |  |
| 14 | 预应力孔道中心偏差 | ≤3 | 尺量检查 |

3、箱梁钢筋的加工及安装监理

- 吊装前的检查

①检查梁体钢筋加工胎具是否满足梁体钢筋加工符合设计的要

求

②检查从事钢筋加工和焊（连）接的操作人员必须经考试合格，持证上岗。钢筋正式焊（连）接前，应进行现场条件下的焊（连）接性能检验，合格后方能正式生产。

③钢筋进场检验合格后方准使用。

④在钢筋加工前，应将钢筋调直，并符合下列规定：

A 钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均应清除干净；

B 钢筋应平直，无局部折曲；

C 加工后的钢筋，表面不应有削弱钢筋截面的伤痕；

⑤受力钢筋焊接接头或绑扎接头应设置在内力较小处，并错开布置；在同一截面内，其绑扎接头数量，在受压区不超过总数的50%,

在受拉区不超过总数的25%；对于主筋焊接接头数量，在受拉区不超过总数的50%, 在受压区不受限制。

⑥检查钢筋的纵向焊接，接头两端的主筋的轴线是否在同一直线上。

⑦检查钢筋接头，双面焊缝长度不小于5倍的钢筋直径，单面焊缝长度不小于10倍的钢筋直径 钢筋交叉点铁丝绑扎是否结实。

⑧检查钢筋的保护层厚度,钢筋与模板之间应设置每平方米不少于四个与梁体砼同强度等级的砼垫块。

⑨检查钢筋的根数、间距、规格形状等是否符合设计与规范的要求。

⑩普通钢筋与预应力束有交错时，应避开橡胶棒绑扎，但不准割断钢筋。

○11 钢筋绑扎时,其扎丝头均须进入钢筋骨架区域内,不得外伸至保

护层内。

○12 监理工程师应对安装好的钢筋进行检查 , 合格后方准进行下道

工序施工。

- 箱梁钢筋整体吊装质量检查

①梁体钢筋整体吊装应在适当的位置加密吊点，并且使各吊点的受力均匀才能进行施吊，必须保证梁体钢筋的整体质量。

②绑扎和焊接的钢筋骨（网）架，在吊装和浇注混凝土过程中不得有变形、开焊或松脱现象，并应符合下列规定：

A 在钢筋的交叉点处，应用铁丝按逐点改变绕丝方向（8字形）

的方式交错扎结，或按双对角线（十字形）方式扎结。

B 除设计有要求外，梁结构中钢筋骨架的箍筋应与主筋垂直围紧；箍筋与主筋交叉点处应以铁丝绑扎；梁构件拐角处的交叉点应全部绑扎；中间平直部分的交叉点可交错扎结。

③安装钢筋骨架时，应保证其在模型中的正确位置，不得倾斜、扭曲，也不得变更保护层的规定厚度。

④钢筋骨架经安装就位后，应进行检查，作出记录并妥加保护。

⑤当设计或专业施工规范无规定时，钢筋安装的允许偏差应符合下表之规定。

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋顺长度方向加工后的全长（mm） | ±10 | 用尺量 |
| 2 | 弯起钢筋弯折位置（mm） | ±20 | 用尺量 |
| 3 | 箍筋内径尺寸（mm） | ±3 | 用尺量 |

钢筋加工及安装允许偏差和检验方法钢筋加工允许偏差和检验方法

钢筋骨架允许偏差和检验方法

| 序号 | 名称 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶棒与任何方向的设计偏差 | 距跨中4m范围≤4 mm，其余部分≤6 mm | 用钢卷尺测量 |
| 2 | 桥面主筋间距及位置偏差 | ≤15mm |  |
| 3 | 底板钢筋间距及位置偏差 | ≤8mm |  |
| 4 | 箍筋间距及位置偏差 | ≤15mm |  |
| 5 | 腹板钢筋的不垂直度 | ≤15mm | 用垂线、钢卷尺测量 |
| 6 | 钢筋保护层厚度与设计值 偏差 | +5 mm，0 | 用钢卷尺测量 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/528142124130006042