[image: ]ICS   91,100.15
Q13
备案号：


新 疆 维


DB65
吾 尔 自 治 区 地 方 标 准

DB65/T2683—2007









建材产品中废渣掺加量的测定方法

Test method for the waste residue mixes the increment
in building materials products
























 (
2007-05-25发布
)[image: ]2 0 0 7 - 0 7 - 0 1 实 施
新 疆 维 吾 尔 自 治 区 质 量 技 术 监 督 局 发布

[bookmark: _bookmark1]DB65/T2683-2007


目    次


前言
1  范 围 	 1
2 规范性引用文件 	 1
3  仪器设备 	1
4 现场实测法 	 2
5  化学分析法(仲裁法)	4
6  数据处理 	 6
附录 A《物料水分的测定方法》 	7
附录 B《样品的取样、制备方法》 	8
附录 C《特征组份掺加量的测定方法(特征值法)》 	 9
附录 D《双组份混合料中各组份掺加量的测定方法》 	10

I
DB65/T2683-2007


前   言


本标准按 GB/T1.1-2000 《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T1.2-2002《标
准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》的规定编写。
本标准采用现场实测法和化学分析法两种方法测定建材产品中废渣掺加量，以化学分析法为仲裁法。
本标准附录 A、 附录B、 附录C、 附录D 是规范性附录。
本标准由新疆维吾尔自治区经济贸易委员会提出。
本标准由新疆维吾尔自治区建筑材料行业管理办公室归口。
本标准起草单位：新疆维吾尔自治区建筑材料研究所。
本标准主要起草人：姜胜平、刘晓莉、陈荣、柳奇、高建华、孟宪平、吴文军、王生文、杨品。
本标准委托新疆维吾尔自治区建筑材料研究所负责解释。
本标准为首次发布。
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建材产品中废渣掺加量的测定方法



1  范围
本标准规定了测定建材产品中废渣掺加量的仪器设备、现场实测法、化学分析法(仲裁法)和数据处
理等。
本标准适用于水泥和烧结建材产品中煤矸石、粉煤灰、锅炉炉渣、化工废渣、采矿和选矿废渣(包括 废石、尾矿、碎屑、粉末、粉尘、污泥)、冶炼废渣、制糖滤泥、江河(渠)道淤泥及建筑垃圾等工业废
渣掺加量的测定。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修 改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否
可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

	GB/T176
	水泥化学分析方法

	GB/T212
	煤的工业分析方法

	GB/T5484、
	石膏化学分析方法

	GB/T5762
	建材用石灰石化学分析方法

	GB/T8170
	数值修约规则

	GB12573
	水泥取样方法


GB/T12960 水泥组分的定量测定
JC/T850    水泥用铁质原料化学分析方法
JC/T874    水泥用硅质原料化学分析方法
3 仪器设备
1
3.1 分析天平：不低于四级，精确至0.0001g。
3.2 台秤：不应低于六级，测量范围10g~5000g, 精确至10g。 3.3秒表：精度0.1s。
3.4 高温炉：使用温度400℃~1300℃,精度±10℃。
3.5 烘箱：带鼓风设备，最高温度200℃,温度计±1℃。
3.6 水泥组分测定仪：可恒温(10±2)℃、(20±2)℃。
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3.7 二氧化碳测定装置
3.8 酸度计：测量范围0pH～14pH,  精度±0.02pH。
3.9 银、铂、瓷坩锅：容量15ml～30ml。
3.10 铂皿：容量50ml～100mL。
3.11 实验小磨： <500 mm×500 mm,48r/min。
4  现场实测法
4.1 方法概要
现场实测法是在生产现场，通过测定组成水泥生料、水泥成品、坯体(全部原材料组成的混合料)的
各组份在单位时间内的用量，从而计算出各组份的掺加量。
4.2 各组份掺加量的测定
4.2.1 湿基质量的测定
在库底、磨头或配料处按相同的时间间隔，用3.2台秤对组成水泥生料、水泥成品、坯体的各组份分  别称量，称量时间间隔为10min~20min/ 次，每次称量时间为5s~120s (具体称量时间根据工艺情况确定)。 每种组份的测定次数不少于2次，取两次测定结果的算术平均值作为该组份的湿基质量，记为m; 。 也可
以用3.2台秤对配料称进行校验后，用配料微机的实际控制参数或流量作为各组份的湿基质量。
4.2.2 水分的测定
组成水泥生料、水泥成品、坯体的各组份水分的测定按附录A 进行。
4.2.3 干基质量的计算
组成水泥生料、水泥成品、坯体的各组份干基质量的计算按(1)式进行。
  	 (1)
式中：
mi          组成水泥生料、水泥成品、坯体的组份i的干基质量 (i=1,2,3,……,n),kg;
W        组成水泥生料、水泥成品、坯体的组份i 的水分 (i=1,2,3, … …,n),%;

m 湿—组成水泥生料、水泥成品、坯体的组份i 的湿基质量 (i=1,2,3, … …,n),kg;
(注：i 代表组成水泥生料、水泥成品、坯体的石灰石、粘土、铁矿、工业废渣等原材料。)
4.2.4 各组份掺加量的计算
组成水泥生料、水泥成品、坯体的各组份掺加量的计算按(2)式进行。
2
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X             组成水泥生料、水泥成品、坯体的组份i的掺加量 (i=1,2,3,……,n),%;
4.3 废渣掺加量的计算
4.3.1 水泥中废渣掺加量的计算
4.3.1.1 生料料耗系数的计算
生料料耗系数的计算按(3)式进行。
   	 (3)
式中：
K-— 生料的料耗系数；
L---   生料的烧失量，%。
4.3.1.2 生料与水泥成品中废渣掺加量的折算
水泥生料中废渣掺加量折算为水泥成品中废渣掺加量的计算按(4)式进行。
Xg=K×X×ZX … … … … … … … … … … … … … … … … … … …(4)
式中：
X          水泥生料中废渣掺加量折算为水泥成品中的废渣掺加量，%;
X         水泥成品中熟料组份的掺加量，%;
ZX;——水泥生料中废渣组份之和，%;
4.3.1.3 水泥成品中废渣掺加量的计算
从4.2.4中得出的组成水泥成品中废渣组份之和即为水泥成品中废渣掺加量，记为 Xp。
4.3.1.4 水泥中废渣掺加量的计算
水泥中废渣掺加量的计算按(5)式进行。
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式中：
X水——水泥中废渣掺加量，%;
X         水泥成品中废渣掺加量，%;
1+(K- 1)X₅——生产单位水泥所耗用的总原料量，%;
3
4.3.2 烧结建材产品中废渣掺加量的计算
从4.2.4中得出的坯体中废渣组份之和即为烧结建材产品中废渣掺加量。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/535221211132011044
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