# ICS     93.080.99

CCS  R  18

甘

DB62

肃    省    地    方    标    准

DB62/T       4344—2021

公路改性沥青 SBS 改性剂含量检测技术规程

Technical specification for testing of SBS content

of polymer modified asphalt in highway

2021-06-21  发布

2021-07-21  实施

甘肃省市场监督管理局   发 布

DB62/T 4344—2021

目    次

前言 	 Ⅱ

引言 	 Ⅲ

1 范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4 符号和缩略语 	 2

5 红外光谱法 	 2

5.1 一般规定 	 2

5.2 设备材料及要求 	 2

5.3 检测方法与步骤 	 3

5.4 检测结果计算 	 4

6 电位滴定法 	 4

6.1 一般规定 	 4

6.2 设备材料及要求 	 5

6.3 检测方法与步骤 	 5

6.4 检测结果计算 	 6

附录A(规范性)SBS改性沥青标样制备 	 7

附录B(资料性)检测报告 	 8

附录C(资料性)条文说明 	 14

DB62/T        4344—2021

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件由甘肃省交通运输厅提出并监督实施。

本文件由甘肃省交通运输工程标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：甘肃长达路业有限责任公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、甘肃畅 陇公路养护技术研究院有限公司。

本文件主要起草人：张冰、张付军、王斌、马胜午、王治才、于飞、莫镇宁、魏定邦、魏强、王永 吉、王学娟、王志娇、张富奎、赵静卓、王晖、陈鹏。

各单位或个人在执行本文件过程中如发现需要修改和补充之处，请随时将意见和建议反馈至《公路 改性沥青SBS 改性剂含量检测技术规程》编制组(地址：兰州市城关区南昌路677号，邮政编码：730030,  E-mail:549992047@qq.com, 联系方式：13321200530),以供今后修订时参考。

DB62/T      4344—2021

引    言

甘肃省公路路面普遍使用SBS 改性沥青， SBS 含量是影响改性沥青性能的重要因素，准确测定改性 沥青中SBS 含量对于控制改性沥青路面质量至关重要。根据甘肃省市场监督管理局《关于下达2019年度 第3批地方标准制修订计划的函》(甘质监函〔2019)228号〕的要求编制该文件。在本文件编制过程中， 编制组通过广泛调查研究，充分吸纳总结了国内外改性沥青SBS 含量检测的先进方法，开展了红外光谱 法和电位滴定法测定SBS 含量相关研究与工程应用，认真总结了应用经验，广泛征求了有关单位和专家 的意见和建议。

本文件共6章，主要技术内容包括：1.范围；2.规范性引用文件；3.术语和定义；4.符号和缩略语； 5.红外光谱法；6.电位滴定法。

DB62/T 4344—2021

公路改性沥青 SBS 改性剂含量检测技术规程

1  范围

本文件规定了采用红外光谱法和电位滴定法测定SBS 改性沥青中SBS 改性剂含量的材料、设备、测 试步骤、判定等要求。

本文件适用于公路SBS 改性沥青中SBS 改性剂含量的检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性 引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不 注日期的引用文件，其 最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB/T 6040 红外光谱分析方法通则

JTG E20  公路工程沥青及沥青混合料试验技术规程

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

红外光谱 infrared spectrum

当样品受到频率连续变化的红外光照射时，不 同分子能选择性吸收特定频率的红外光，引起分子中 振动能级和转动能级的跃迁，检测红外光被吸收的情况可得到样品的红外吸收光谱，又称分子振动光谱 或振转光谱。

3.2

衰减全反射红外光谱法 attenuated total    reflectance    method(ATR)

红外光谱的一种测试方法，当红外光 以大于临界角入射到紧贴在样品表面的高折光指数晶体时，由 于样品折光指数低于晶体，发生全反射，红外光只进入极浅的表层，只有某些频率入射光被吸收，另一

些则被反射，测量这一被衰减了的辐射就得到样品的衰减全反射光谱。该方法样品无需前处理，适用于 粘稠、透光性差的样品测试。

3.3

SB S 改性剂 styrene-butadiene-styrene  block  copolymer  modifier

苯乙烯—丁二烯—苯乙烯高分子嵌段共聚物，属于热塑性弹性体。

3.4

SBS 含量 SBS  content

SBS 改性剂占改性沥青总量的质量百分数。

3.5

改性沥青标准样品 standard  sample of modified asphalt

与测试改性沥青采用相同原材料、制备工艺生产或室内采用固定制备工艺生产的一系列SBS 含量准 确已知的SBS 改性沥青样品，用于建立SBS 含量标准工作曲线。

DB62/T   4344—2021

3.6

SBS 含量的标准工作曲线 standard working curve for SBS content

由系列已知SBS含量的改性沥青标准样品的红外光谱图，确定各标准样品指定特征峰的面积比值

(A)。  用系列标准样品的(A)值，对相应标准样品的SBS含量 (CsBs) 拟合的曲线。

3.7

峰面积 peak area

物质红外光谱某一特征吸收峰与红外光谱基线相切处的积分面积，表征红外光谱信号的强度，与待 测物的含量呈线性比例关系，含量越大，峰面积也越大。

3.8

电位滴定法 potentiometric titration

在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法。

4 符号和缩略语

下列符合和缩略语适用于本文件

ATR        衰减全反射法

SBS        苯乙烯—丁二烯—苯乙烯三嵌段共聚物

S              红外特征吸收峰峰面积

S966         966cm¹ 处红外特征吸收峰的峰面积

S13         1377cm¹处红外特征吸收峰的峰面积

A             红外特征吸收峰峰面积比值

As         经平行检测得到A 的算术平均值

CsR           改性沥青SBS 改性剂的含量(%)

Vi ——改性沥青消耗的硫代硫酸钠体积

Vo ——基质沥青消耗的硫代硫酸钠体积

V ——基质沥青消耗的硫代硫酸钠体积与改性沥青消耗的硫代硫酸钠溶液体积之差

5 红外光谱法

5.1 一般规定

5.1.1    傅立叶变换红外光谱仪安装及使用条件应符合GB/T6040 的要求。

5.1.2    改性沥青 SBS 改性剂含量测定应采用衰减全反射法。

5.1.3    制作改性沥青标准样品的原材料、制备工艺应与待测改性沥青一致。

5.1.4     待测改性沥青的测试方法、试验条件和样品处理方式应与改性沥青标准样品相同。

5.2 设备材料及要求

5.2.1    傅立叶变换红外光谱仪应符合下列规定：

——分辨率优于0.5cm¹, 波数范围：400cm¹~4000cm¹, 波数精度优于0.01cm¹, 应配套 ATR 附件；

——ATR 附件测量范围不低于650cm¹~4000cm¹, 测试晶体宜采用硒化锌或金刚石。

5.2.2 电子天平：量程0～3000g、分度值不大于0.1g,1 台；量程0～500g、分度值不大于0.001g,

DB62/T  4344—2021

1 台。

5.2.3       烘箱：控温范围为25℃~200℃,装有温度控制调节器。

5.2.4      高速剪切机：不锈钢工作头，转速可调节，最大转速不小于10000r/min,1  次处理量不少于1000mL。

5.2.5      水银温度计：测温范围0～200℃,分度值1℃。

5.2.6       溶剂宜选用无水煤油。

5.2.7       刮刀、棉签、擦拭纸、滴管等。

5.3  检测方法与步骤

5.3.1  改性沥青标准样品制备

改性沥青标准样品的制备，详见附录 A。

5.3.2  测试沥青样品前处理准备

5.3.2.1       若测试样品为实验室送样或改性沥青标准样品，改性沥青需按照JTG  E20 中 T0702  改性沥青 的试样准备方法，将改性沥青加热至 165℃~175℃,沥青呈均匀流动、粘稠液体状时，搅拌均匀取样 测试；

5.3.2.2       若测试样品为沥青罐或存储罐取样，对施工现场改性沥青罐车中或储存罐中 SBS  改性沥青 用沥青取样器按液面上、中、下位置(液 面高各为1/3等 分处)取样，并将所取样品倒入直径 d>8cm,

体积 V>500mL    的圆形储存罐中，加热至165 ℃~175 ℃, 沥青呈均匀流动、粘稠液体状时，搅拌均匀

取样测试。

5.3.3  仪器设备准备

5.3.3.1        确认仪器的使用条件是否满足 GB/T60406.1     中的要求，具体要求如下： 	环境中没有腐蚀性气体，红外吸收气体，防尘

—— 保持测试环境相对湿度在60%以下，温度为15℃~30℃,并保持温度恒定； ——避免日光直射、空调口直吹；

——保证设备安装台面平稳，避免震动；

保持电源的电压、频率稳定， 宜配套稳压电源。

5.3.3.2       启动仪器待机稳定30min 以上，安 装 ATR 附件，并设定测试条件如下： ——设置波数范围：650cm¹~4000cm¹;

—— 扫描次数：32次～128次；

分辨率：4cm²1～8cm¹。

5.3.4  改性沥青标准样品测试

5.3.4.1       清洗干净ATR  附件测试晶体板，进行背景扫描测试；

5.3.4.2       用加热的刮刀沾取适量改性沥青样品均匀涂满到 ATR  附件晶体板上，取样涂抹温度为 110℃~140℃,涂抹厚度不超过1mm,  冷却至室温，进行沥青样品测试；

5.3.4.3       依次将每个改性沥青标准样品按照5.3.4 a)   和5.3.4b)   的方法进行测试，保存红外光谱测试

结果；

5.3.4.4       每次测试完毕后，应用滴管将无水煤油滴在晶体板上，浸泡沥青5min  以上，后用棉签沿着同 一个方向轻轻擦洗晶体板，擦洗干净后，用擦拭纸或者脱脂棉擦干晶体板。

DB62/T        4344—2021

5.3.5 标准工作曲线建立

5.3.5.1 根据保存的红外光谱图，采用积分算法计算基线校正后的改性沥青标准样品特征吸收966cm' 1和1377cm¹ 处的峰面积Sg₆6与 S1377, 按式(1)计算A 值：

……………………………………………… (1)

式中：

A             吸收峰966cm¹ 、1377cm¹   的峰面积比值(精确到0.001);

S₉66——966cm¹ 处吸收峰的峰面积；

S137           1377cm¹ 处吸收峰的峰面积。

5.3.5.2 按式(2)计算标准As 值：

(2)

式中：

As——标 准A 值，即标样经平行检测得到A 的算术平均值；

A         第i 次检测标样得到的A 值；

n     平行检测次数， n 不小于5。

A;与 As 相对偏差≤5%,若A;与 As 相对偏差>5%,则重新检测。

5.3.5.3  SBS 改性沥青标样工作曲线绘制。以CsBs为横坐标，对应的 As 值为纵坐标，绘制不同标样 的坐标点(CsBs,As),   经线性拟合绘制标准曲线，得到峰面积比值和 SBS 含量间的关系式，拟合曲线的 线性相关系数应大于0.995。

5.3.6 待测改性沥青样品测试

待测改性沥青样品测试步骤同5.3.4.1、5.3.4.2和5.3.4.3。

5.4 检测结果计算

5.4.1  按照5.3.5.1、5.3.5.2步骤计算待测改性沥青的红外光谱图峰面积 S₉66 与 S1377, 计算 As 值，代 入5.3.5.3得出的标准工作曲线，通过线性回归方程，求得该改性沥青中 SBS 含量。

5.4.2 数据处理要求如下：

—— 同一样品需进行5次平行测试，其中某个测试值的允许误差不超过5次测试结果平均值的 3%,取5次测试结果的平均值作为试样的 SBS 含量；

——若有1个测试值误差超过平均值的3%,则舍去该测试值，取其他4个测试值的平均值为试 样的 SBS 含量；

——若有2个或2个以上试样测试值误差超过平均值的3%,则重新进行测试。

6 电位滴定法

6.1 一般规定

6.1.1  制作改性沥青标准样品的原材料和制备工艺应与待测改性沥青一致。

DB62/T  4344—2021

6.1.2      待测改性沥青的设备、测试方法、试验条件和样品处理方式应与改性沥青标准样品相同。

6.1.3      配制试验所需试剂溶液用水须为超纯水，待测改性沥青与改性沥青标准样品宜采用同一批配制

试剂。

6.2  设备材料及要求

6.2.1  试剂

本试验所用试剂如下：

——三氯甲烷：分析纯；

碘化钾溶液：浓度0.6molL

硫代硫酸钠标准溶液：浓度0.1mol/L,    配制后使用期限为1周：

韦氏试剂：浓度0.1mol/L。

6.2.2  仪器设备

本试验所用仪器如下：

—— 电位滴定仪：滴定精确度高于0.01 mL;

——天平：分度值0.1g,   量程不小于2kg 天平1 台；  检定分度值0.0001g,   量程不小于220g  天 平 1 台 ；

——移液管：10mL、20mL;

容量瓶：500mL、1000mL;

量简：50mL、100mL;

— — 锥形瓶：250mL;

——玻璃棒；

— — 搅拌器：最大搅拌容量(水)不小于3 L;

——恒温水箱：控温准确度为1℃;

——超声波清洗机：功率可调节， 不小于10  W/L。

6.3 检测方法与步骤

6.3.1  改性沥青标准样品制备

改性沥青标准样品制备，参见附录A。

6.3.2  测试沥青样品前处理准备

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/557015024102006025