ICS 91.100

Q 73

备案号：38944-2013

中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准

JC/T  2113—2012

# 普通装饰用铝蜂窝复合板

Aluminium honeycomb composite panel for general decoration

2012-12-28发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JC/T  2113—2012

前    言

本标准按照 GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC195) 归口。

本标准负责起草单位：中国建筑材料科学研究总院、中国建筑材料检验认证中心、国家建筑材料测 试中心、国家建筑材料质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：亨特道格拉斯建筑产品(中国)有限公司、上海庆华蜂巢建材有限公司、广东 泛铝远东铝业有限公司、佛山市顺德区红岛实业有限公司、珠海市雄威蜂窝制品有限公司、江苏长青艾 德利装饰材料有限公司、常州鑫邦板业有限公司、广州市奥雅雷诺贝尔铝业有限公司、深圳市太平洋建 材技术有限公司、思瑞安复合材料(中国)有限公司、常州美铝复合材料有限公司、佛山市展浩建材有限 公司、东莞华尔泰装饰材料有限公司、广州市荔湾区金霸装饰材料厂、北京航艺通幕墙装饰有限公司、 佛山市利铭蜂窝复合材料有限公司、雅泰实业集团有限公司、上海吉祥科技(集团)有限公司、联合金属 科技(杭州)有限公司、肇庆金三力机械有限公司、常州中吴勤丰金属材料有限公司、波士胶芬得利(中 国)粘合剂有限公司、汉高股份有限公司、靖江市高强粘胶材料厂、广州市未来之窗新材料股份有限公

司、佛山市顺德区高士达建筑装饰材料有限公司、佛山市汇格蜂窝制品有限公司。

本标准主要起草人：胡云林、蒋荃、刘玉军、刘婷婷、彭炳林、赵春芝、马丽萍、周阳、杜作政、 高瑞、谢建润、沈红建、邓关鑫、张焜照、陈秋雄、杨洪玉、薛斌峰、区廷杰、曾展飞、颜烈川、卞维 东、叶志武、宫朝华、邱建林、钟振康、韦业精、李谏、王贤中、朱荣平、魏程佑、李健民、黄浩杰、 殷炜、翁其新。

本标准委托中国建筑材料检验认证中心负责解释。

本标准为首次发布。

JC/T 2113—2012

普通装饰用铝蜂窝复合板

1 范围

本标准规定了普通装饰用铝蜂窝复合板(以下简称装饰板)的术语和定义、分类和标记、材料、要求、

试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于普通装饰用途的铝蜂窝复合板。

本标准不适用于用作建筑幕墙面板材料的铝蜂窝复合板。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191   包装储运图示标志(GB/T   191—2008,IS0780:1997,MOD)

GB/T 1452—2005  夹层结构平拉强度试验方法

GB/T 1453—2005  夹层结构或芯子平压性能试验方法

GB/T 1455—2005  夹层结构或芯子剪切性能试验方法

GB/T 1456—2005  夹层结构弯曲性能试验方法

GB/T 1457—2005  夹层结构滚筒剥离试验方法

GB/T 3880.2  一般工业用铝及铝合金板、带材  第2部分：力学性能

GB/T 3880.3  一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸公差

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6461—2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层  经腐蚀试验后的试样和试件的评级(ISO 10289:1999,IDT)

GB/T 6739—2006  色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度(IS015184:1998,IDT

GB/T 8753.2—2005 铝及铝合金阳极氧化  氧化膜封孔质量的评定方法 第2部分：硝酸预浸的

磷铬酸法

GB/T 10125—1997  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验(IS09227:1990,EQV)

GB/T 11942  彩色建筑材料色度测量方法

GB/T 14155—2008  整樘门  软重物体撞击试验(IS08270:1985,IDT)

GB/T 17748—2008  建筑幕墙用铝塑复合板

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB/T 22412—2008  普通装饰用铝塑复合板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

铝蜂窝复合板 aluminium honeycomb composite panel

JC/T 2113—2012

以铝蜂窝为芯材，两面粘结铝板的复合板材，通常表面具有装饰面层。如图1所示。

说明：

【——装饰面层；

2——铝板(面板);

3——铝蜂窝芯；

4——铝板(背板);

5——胶粘剂。

图1 铝蜂窝复合板示意图

3.2

疵点 spot

产品装饰面层非损伤性的局部缺陷。

3.3

鼓泡 bubble

产品表面非装饰性的局部凸起。

3.4

脱胶 delamination

铝板和芯材之间粘结失效。

4  分类和标记

4.1 分类

普通装饰用铝蜂窝复合板(代号为AHP-D)按产品装饰面材质分为：

——氟碳树脂涂层，代号为 FC;

——聚酯树脂涂层，代号为 PET;

——丙烯酸树脂涂层，代号为 AC;

——阳极氧化膜，代号为AF;

——覆膜，代号为F。

4.2  标记

按产品名称、装饰面材质、产品厚度、铝板厚度(面板/背板)、铝蜂窝芯规格(边长×铝箔厚度)、 标准号的顺序进行标记。

示例：表而为聚酯树脂涂层、产品厚度15mm、面板铝材厚度为1.0m 、背板铝材厚度为0.7mm、铝蜂窝芯规恪为

6mm×0.07mm 的装饰板，其标记为：

AHP-D PET 15-1.0/0.7-6×0.07 JC/T 2113—2012

JC/T 2113—2012

5 材料

5.1  铝材

应采用力学性能符合 GB/T 3880.2要求的铝材。

5.2  铝蜂窝芯

通常为六边形结构，边长不宜大于10mm。边长不大于6mm的铝蜂窝芯其铝箔厚度不宜小于0.05mm,

边长6mm～10mm的铝蜂窝芯其铝箔厚度不宜小于0.07mm。

5.3  胶粘剂

应具有韧性，不对铝材产生腐蚀，有害物质限量应符合GB 18583的要求。

6 要求

6.1  外观质量

装饰板外观应整洁，切边平直整齐无毛刺，正反面无铝蜂窝芯外露，折边处无明显裂纹，非装饰面

无影响产品使用的损伤，产品无脱胶。此外，装饰面外观质量还应符合表1的要求。

表1  外观质量

| 缺陷种类 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 凹痕 |  | 不允许 |
| 印痕 |  | 不允许 |
| 漏涂 |  | 不允许 |
| 鼓泡 |  | 不允许 |
| 疵点 | 最大尺寸/mm | ≤3 |
|  | 数量 | 每平方米不大于3个 |
| 擦伤和/或划伤 | 深度 | 不大于表面装饰层厚度 |
|  | 总长度/(mm/m) | ≤50 |
|  | 总面积/(mm²/m²) | ≤150 |
|  | 总处数 | 每平方米不大于4处 |
| 色差"AE |  | 不明显，仲裁时△E≤2.0 |
| 4对于表中未涉及到的表面缺陷，本着不影响需方使用要求为原则由供需双方商定 |  |  |

’装饰性的花纹、色彩除外

6.2 尺寸及允许偏差

6.2.1 尺寸

矩形平面板的常用规格尺寸见表2,异型板的规格尺寸由供需双方商定。

JC/T 2113—2012

表2 矩形平面板常用规格尺寸                      单位为毫米

| 项 目 | 规格尺寸 |
| --- | --- |
| 长度 | 2000、2400、3000、3200 |
| 宽度 | 1200、1250、1500 |
| 厚度 | 10、15、20、25、30、40、50 |

6.2.2 允许偏差

矩形平面板的尺寸允许偏差应符合表3的要求，异型板的尺寸允许偏差由供需双方商定。

表3 尺寸允许偏差

| 项 目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 边长L/mm | L≤2m | 士2 |
|  | L>2m | ±3 |
| 厚度/mm |  | ±0.25 |
| 对角线长度差/mm |  | ≤3 |
| 边直度/(mm/m) |  | ≤2 |
| 平整度/(mm/m) |  | ≤2 |

6.3 铝板厚度

装饰板的铝板厚度应符合标称值，其偏差应符合GB/T 3880.3的规定。

6.4 装饰面层厚度

对装饰面层为涂层的产品，生产商应标明涂层涂装方式和涂层层数。装饰面层厚度应符合表4的 要求。

表4  装饰面层厚度                            单位为微米

| 顶 目 |  |  |  | 技 术 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一涂 | 辊涂 | 平均值 | ≥16 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/558036000005006045