S81.080

46

案号：38965-2013

# 中 华 人 民 共 和 国 建 材 行 业 标 准

JC/T  2127—2012

建材工业用不定形耐火材料施工及

验收规范

Code for construction and acceptance of unshaped refractory used in

building material industry

012-12-28发布

2013-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JC/T 2127—2012

前   言

本标准按照 GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC 197)归口。

…本标准负责起草单位：通达耐火技术股份有限公司、北京通达耐火工程技术有限公司。

本标准参加起草单位：中冶工程材料有限公司。

本标准主要起草人：张海波、王林俊、李燕京、范泳、谢杰华、张波、王洪池、田江涛、窦青荣、

孙伙长、罗华明、臧凌云、王璐璐、刘兴平。

本标准为首次发布。

JC/T 2127—2012

建材工业用不定形耐火材料施工及验收规范

1  范围

1.1  本标准规定了建材工业用不定形耐火材料(包括：耐火浇注料、自流浇注料、耐火可塑料、耐火喷 涂料、耐火涂抹料等)施工及验收的一般规定、混合料制备、浇注施工、捣打施工、喷射施工、衬里烘

烤、检查、修补及验收等技术要求及规范。

1.2  本标准适用于建材工业窑炉热工设备用不定形耐火材料的施工技术指导、质量检查和验收。

1.3  建材工业用不定形耐火材料的施工及验收，除应符合本规范外，尚应符合国家、行业现行的有关 强制性标准及规范的规定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4513 不定形耐火材料分类

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 9142 混凝土搅拌机

GB/T 15545  不定形耐火材料标志、包装、运输和储存

GB/T 17617  耐火原料和不定形耐火材料  取样

GB/T 18930  耐火材料术语

GB 50211—2004  工业炉砌筑工程施工及验收规范

GB 50617  建筑电气照明装置施工与验收规范

JG/T 46    电机内装插入式混凝土振动器

JG/T  106    电动外部式混凝土振动器

JGJ  33    建筑机械使用安全技术规程

JGJ 46    施工现场临时用电安全技术规范

JGJ 80    建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ 88  龙门架及井架物料提升机安全技术规范

JGJ  128    建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范

JGJ 130  建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

JGJ  162    建筑施工模板安全技术规范

JGJ 202    建筑施工工具式脚手架安全技术规范

YB/T 4197  自流耐火浇注料

YB/T 5116  粘土质和高铝质耐火可塑料试样制备方法

YB/T 5202.1  不定形耐火材料试样制备方法  第1部分：耐火浇注料

3 术语和定义

JC/T 2127—2012

GB/T 4513 和 GB/T 18930 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

混合料  mixed material

不定形耐火材料加入水或其他液体粘结剂混合而成的混合物。

3.2

衬里 lining

附着在热工设备器壁上由不定形耐火材料和锚固件所构成的牢固的稳定结构。

3.3

陶瓷锚固件  ceramic anchorage

用耐火原料经过成型和烧成而制成，可将整体耐火材料衬里、耐火预制件、耐火纤维毡与炉壳或炉

体钢结构连接起来的陶瓷构件。

3.4

热硬性耐火浇注料  refractory castable of heat setting

由磷酸、磷酸盐、硫酸盐或树脂等热硬结合剂结合的耐火浇注料。

4  一般规定

4.1 材料储存

4.1.1  材料储存应符合GB/T 15545 的规定。冬季存放时，应采取保温措施使环境温度大于0℃。

4.1.2  材料存储期限应符合材料制造厂的规定。

4.2  施工条件

4.2.1  材料需要按有关标准进行抽验，合格后方可使用。

4.2.2  施工场地应平整、清洁，采取适当的防雨和排水措施。

4.2.3·施工适宜环境温度为5℃~35℃之间，温度超出此范围时，应采取温控措施。

4.2.4  施工用水应满足GB 5749的要求。水温宜为5℃~30℃。

4.2.5  施工人员必须配备安全防护用具，高空作业时应遵守JGJ80   的相关规定。

4.2.6  施工机械设备安全要求遵守JGJ33   的规定，施工现场临时用电安全技术要求遵守JGJ46    的规 定，脚手架的搭设遵守JGJ128、JGJ130  和 JGJ202 的规定，提升机的设置遵守JGJ88 的规定。

4.2.7  施工时，设备内应有良好的通风设施和低压照明系统，应遵守GB50617 的相关规定。

4.2.8  施工范围平台上堆放的物件和材料不得超过平台允许的最大安全负载。

4.2.9  对施工的设备和施工部位必须进行施工前的检查，并符合材料施工的交付条件要求。

4.3  施工机具

4.3.1  材料混合设备应为强制式搅拌机，搅拌机的性能参数符合GB/T9142  的规定；对于耐火喷涂料

必须使用专用喷射机。

4.3.2  对于振压厚度较大的耐火衬里，应采用插入式振捣器(振动棒),振动棒的性能参数和型号符合 JG/T  46和 GB 50211—2004  中4.2.7的规定。对于薄壳构件、空心板梁、拱肋和T 形梁等耐火衬里施

工，应采用平板振捣器。平板振捣器的性能参数和型号应符合 JG/T106   和 GB 50211—2004  中4.2.7 的规定。

4.3.3  搅拌机、振动棒、喷枪、输送机、软管和其他施工机具设备在使用前或更换混合材料时应彻底 清理干净。

JC/T 2127—2012

5  混合料的制备

5.1 加水或其他液体粘结剂的比例和混合时间应遵照材料制造厂规定。

5.2 不同牌号、不同厂家的材料不能混用。

5.3 材料混合过程中，需要加入钢纤维、固体结合剂、外加剂和其他添加物时，应确保添加物在耐火 材料中均匀分布。

5.4  搅拌好的混合料应在初凝之前施工完毕，已初凝或无流动性的混合料不应二次搅拌使用。

6  浇注施工

6.1 分类

.耐火浇注料施工包括振动浇注和自流浇注。

6.2 模具的支设

6.2.1 浇注前需预先按设计要求支设模具。

6.2.2 模具用钢制或刚性防水的木制材料制成，应防止胀模、跑模和方便拆卸，施工模板的安全技术 要求应符合 JGJ162   的规定。

6.2.3 模具应清洁并做防水处理。

6.2.4 模具支设应保证衬里结构和各部位尺寸符合设计要求，开孔部位用可方便拆卸的模具堵住孔洞， 整体进行浇注成型。

'6.2.5  模具支设好后预留的浇注口应能满足振动棒自由进入作业面工作。

6.2.6 若需在设备钢结构上开留浇注口的，应保证设备钢结构的强度，并在浇注完成，待衬里烘干后 将浇注口焊接封闭。

6.2.7 模具间连接缝应平整、密封紧固。

6.2.8 在模具安装后，应涂刷脱模剂(隔离剂)。

6.2.9  每次支模高度以400 mm～500mm为宜。

6.2.10  模板与器壁的距离应符合设计衬里厚度，其允许偏差为±5mm。

6.2.11  上下层连续浇注时，下层模具不宜一次浇注满，预留50mm～100mm 高，待上层模具安装后再

浇注。

6.3 振动浇注

6.3.1 混合料振动时要求具有流动性，按附录A的方法进行判定。

6.3.2 振动棒应垂直插入耐火浇注料，并采取“快插慢拔”的原则，振捣密实。

6.3.3 振动棒移动间距宜不大于锚固件间距；平板振动器移动间距应保证振动器能覆盖已振实部分的 边缘。

6.3.4    每模浇注施工时必须连续进行。

6.3.5 若上下层模连续浇注时，应将振动棒插入下层耐火浇注料，深度不小于50mm。

6.4  自流浇注

6.4.1 浇注时，混合料的自流值应符合YB/T 4197的规定。

6.4.2 浇注时，可采用细钢棒引流。

6.5 耐火浇注料的脱模和养护

JC/T 2127—2012

6.5.1  脱模应遵守GB 50211—2004中4.2.10的规定。

6.5.2  养护应遵守GB 50211—2004中4.2.9的规定。

7  捣打施工

7.1 适用范围

捣打施工适用于耐火可塑料。

7.2  模具支设

当顶部施工或捣打厚度超过80mm 时，应按设计要求支设模具。

7.3  施工要求

7.3.1  耐火可塑料的可塑性指数应满足设计要求。

7.3.2      捣打后衬里尺寸应符合设计规范。

7.3.3  每次铺设耐火可塑料的厚度(或高度)不宜超过60mm。

7.3.4  修整衬里工作面时不允许沾水或其他液体。

7.3.5  分层捣打时，每层耐火可塑料应拉毛。

7.3.6  当施工面积大于5m²时，用直径3mm～4mm 的铁丝垂直于工作面开排气孔，开孔深度为衬里厚 度的1/2至2/3,间距为150mm～230 mm。

7.3.7  施工间断时，应保证衬里衔接面平整。

7.4  脱模和养护

脱模和养护应按材料制造厂的规定执行。

8  喷射施工

8.1  分类

耐火喷涂料的施工包括干法喷射和湿法喷射。

8.2  喷射一般要求

8.2.1  空气压力应预先调试确定，防止喷射过程中材料损失过大。

8.2.2  喷枪应垂直于受喷面，喷射顶部时，允许喷枪倾斜，喷枪与受喷面的线面角大于60°。

8.2.3  喷头距受喷面的距离宜为0.8m～1.2m。

8.2.4  喷枪应连续进行螺旋式转动，自下而上一次喷到设计厚度。。

8.2.5  及时清理回弹料，回弹料不得再次使用。

8.2.6  喷射后衬里不得出现干料夹层或流淌现象。

8.3  干法喷射

8.3.1 空气压力不小于0.6MPa,  风量不小于8m²/min。

8.3.2  在喷射机料斗加料，在喷枪处加水。喷头处给水压力高于工作压力0.1MPa～0.2MPa,  水源压 力不小于0.6MPa。

8.3.2  停止喷射时应先停料，再停机、停水，最后停风。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/565110041010011122