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全方位高压喷射注浆技术规程


1 范围

本文件规定了全方位高压喷射注浆技术应用的基本规定、材料、成桩设计、施工与质量验收要求。   本文件适用于湖北省房屋建筑、市政工程等地下工程中全方位高压喷射注浆的设计、施工和质量检
查与验收，其他工程可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12523 建筑施工场所噪声限值
GB 50007 建筑地基基础设计规范
GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范
GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准
GB 50497 建筑基坑工程监测技术规范
GB 50870 建筑施工安全技术统一规范
JGJ 33 建筑机械使用安全技术规程
JGJ 46 施工现场临时用电安全技术规程
JGJ 59 建筑施工安全检查标准
JGJ 63 混凝土用水标准
JGJ 79 建筑地基处理技术规范
JGJ 81 建筑钢结构焊接技术规范
JGJ 120 建筑基坑支护技术规程
JGJ 146 建设工程施工现场环境与卫生标准
JGJ/T 199 型钢水泥土搅拌墙技术规程
DB42/T 159 基坑工程技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
全方位高压喷射注浆 omnibearinghighpressurejetgrouting
可垂直、水平、倾斜等多方位进行成孔及高压喷射注浆设备，通过喷射流切削土体并与土体拌和形
成水泥土加固体，并利用具备强制排浆、排气的多孔管注浆钻杆调控地内压力降低对周边环境影响的地   基处理方法。
3.2
喷射流 jet
用于切割、搅拌土体的水泥浆高压射流。
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3.3
前端总成装置 monitor
位于钻杆最前端，集合了钻头、喷射流喷嘴、同轴高压空气喷嘴、回浆口、回流水喷嘴、压力感应
器等部件的装置。
3.4
同轴高压空气 concentric high pressure air
包裹在喷射流周围，用于减少喷射流在泥浆中能量损耗的高压空气。
3.5
回浆口 returning slurry entrance
设置于前端总成装置，用于回收施工中产生的废浆的管口。
3.6
回流水 back jet
利用射流原理使回浆口周边形成真空，吸入泥浆并通过排泥管路集中排放到地面的高压水流。
3.7
回流气 back air
在排泥管路中通过气举作用辅助排浆的高压空气。
3.8
地内压力 undergroud pressure
施工期间桩体内前端总成装置附近的泥浆压力。
3.9
地内压力控制系数 underground pressure controlling coefficient
地内压力控制数值与施工深度数值的比值。
3.10
步进提升或回抽 step lift
钻杆按照预设距离分步提升（垂直、倾斜施工）或回抽（水平施工）。
3.11
定 喷 directional jet grouting
在喷射和移动钻杆过程中，钻杆不转动，使喷嘴对着固定方向喷射，浆液凝固后在土体中形成壁状   加固体的成桩型式。
3.12
摆 喷 pendulum jet grouting
在喷射和移动钻杆过程中使钻杆在一定角度内来回摆动，浆液凝固后在土体中形成类扇形或圆形截   面加固体的成桩型式。

1 符号

下列符号适用于本文件。N——标准灌入击数； G——每延米水泥用量； Q——高压泥浆泵流量； E50——弹性模量；
c——粘聚力；
g——每升水泥浆液中水泥含量；
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ℎ——计算压力点处的垂直深度，单位为米（m）；
k——渗透系数；
t——每延米喷射施工时间；
£——地内压力控制系数，根据地质条件、环境监测数据等取值，宜取1.2~1.6； ym——水的重度，取10kN/m³。

2 基本规定

2.1 适用范围
a) 适用于高压喷射注浆法所适用的所有范围，在富水软土地层对于传统高压喷射注浆法无法进   行的水平、倾斜、水下施工、超深施工等领域也适用。
b) 适用于建筑、市政、环境、隧道等工程中对周边环境要求较高的止水帷幕、地基基础加固、   挡土结构等，也可用于既有建（构）筑物和结构物基础托换。
c) 适用于传统旋喷工艺成桩直径无法满足需要的大桩径工程（如大直径管线需原位保护）。
d) 全方位高压喷射注浆法可用于素填土、淤泥、淤泥质土、黏土、粉土、砂土、碎石土地层地   基处理施工。
2.2 对地下水流速过大、砾石直径过大，含量过多及有大量纤维质的腐殖土、缺乏相关实践经验的地层及重要工程应进行现场工艺性试验，以确定施工参数及工艺。
2.3 施工设备可按本规程附录 A 选用。
2.4 对重要工程或缺乏相关施工经验地区，全方位高压喷射注浆法施工参数应根据场地工程地质和水文地质条件、设计要求，通过工艺性试验确定。
2.5 全方位高压喷射注浆法施工材料应符合 GB 50202 的规定，施工用水应符合 JGJ63 的规定。
2.6 全方位高压喷射注浆施工质量应符合设计要求和现行有关标准的规定，应进行质量检查和验收。

3 设计

3.1 一般规定

6.1.1 全方位高压喷射注浆法设计前，应具备下列资料：
a) 场地岩土工程勘察报告；
b) 项目用地红线图、建筑总平面图、拟建建（构）筑物和地下结构资料；
c) 周边环境资料，包括邻近建(构)筑物的基础及结构形式、道路、地下管线和障碍物详细资料等。
6.1.2 全方位高压喷射注浆法的设计内容应包括成桩方向、单桩成桩形式（摆喷或定喷）、单桩成桩截面形式、成桩直径、桩体强度、渗透系数、桩长、水泥型号及掺量、桩位布置等。
6.1.3 应根据工程需求、现场施工条件、机具设备条件、经济性等情况，确定成桩方向和单桩成桩形式。
6.1.4 注浆材料为水泥浆液，宜选用强度等级 42.5 级及以上等级的普通硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥； 水泥掺入比应根据土质条件、水泥土强度、抗渗要求确定，且不宜小于 40%。当添加外加剂及掺合料时， 所用外加剂及掺合料的种类、用量应通过试验确定。
6.1.5 水泥浆液的水胶比应按工程需求选用，宜为 1.0～1.3。
6.1.6 全方位高压喷射注浆法桩体 28 天无侧限抗压强度应满足设计要求，且不宜小于 1.0 MPa。
6.1.7 全方位高压喷射注浆法用于隔水帷幕时，加固体渗透系数 k 不应大于 1×10-6  cm/s。
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/567141124156006032

